품질․안전점검 시정지시전 (점검자용, 부서통보용, 현장지시용)
* 아래사항을 시정 지시하니 시정완료 전․후 사진 첨부하여 도시안전본부 교량안전과장 (강구조교량팀 : 2133-1963)에게 보고하시기 바랍니다.
문서번호		시정완료기한		2015년 12월 10일
수 신	토목부장	발 신		교량안전과장
점검일자	2015. 11. 27	수명자	감 독
점 검 자	교량안전과 : 이제택, 최원혁		감 리	이 봉 우
공 사 명	겸재교건설및연결도로확장공사 강교제작장		시공자	김 성 규
내 용					비 고
□ 부재손상 - 부재이동에 따른 클램프 자국으로 손상즉시 보수바람 □ 부재밀착 - 현장이음부 부재밀착은 부재에 응력을 유발시킬 수 있고 도장이 손상되어 부식의 원인이 될 수 있으므로 그라인딩하여 보수바람 □ 가붙임 용접 미흡 - 부재의 가붙임 용접의 간격이 400mm이내가 되도록 하여 본용접시 균열이 발생하지 않도록 관리바람 첨 부 : 현황사진 1부

현 황 사 진

○ 공사명 : 겸제교건설및연결도로확장공사 강교제작장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ가조립 전경 - 램프A
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ부재손상 -부재이동에 따른 클램프 자국으로 손상즉시 보수바람

가조립 전경

부재손상

현 황 사 진

○ 공사명 : 겸제교건설및연결도로확장공사 강교제작장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ부재밀착 - 현장이음부 부재밀착은 부재에 응력을 유발시킬 수 있고 도장이 손상되어 부식의 원인이 될 수 있으므로 그라인딩하여 보수바람
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ가붙임 용접 미흡 -부재의 가붙임 용접의 간격이 400mm이내가 되도록 하여 본용접시 균열이 발생하지 않도록 관리바람

부재밀착

가붙임 미흡