보 고 서
			담당	팀장
				05/09
문서번호	공사감독1처-3566
보존기간	준영구		협 조
결재일자	2014.05.09.
공개여부	공개
제 목	공사 실정보고(콘크리트 단면보수 등)

Ⅰ		공사현황

가. 공 사 명 : 2014년 한강공원 야외수영장 시설물 보수공사

나. 공사기간 : 2014. 4. 7 ~ 2014. 9. 30

다. 공 사 비 : 1,596,538,830원

(도급비:1,331,838,830원, 관급비:239,520,000원, 이설비:25,180,000원)

라. 공사개요 : ⦁ 콘크리트 단면보수

- 단면보수 : 1,600㎡, 수조 타일시공 : 1,600㎡

⦁ 도장공사

- 도장 : 7,314㎡, - 도막탑코팅 : 19,584㎡, - 조합유성페인트 : 2,657㎡

⦁ 블록포장 : 286㎡

마. 도 급 자 : (주)승화프리텍 대표 김정주

바. 발 주 청 : 한강사업본부(기전설비2과)

Ⅱ		보고내용

한강사업본부 기전설비2과-1673(2014.4.21) 현장 합동점검 결과통보 관련 실정보고

1. 현 황

2014. 4. 16(수) 여의도 및 망원 수영장 합동점검시 지적 및 개선이 필요한 부분에 대한 개선방안

검토후 실정보고 토록 지시한 사항에 대하여 아래와 같이 검토 실정보고하는 사항임.

○ 여의도 수영장

- 청소년·성인풀 수조벽체 균열구간 누수로 인한 백태 발생등으로 부착몰탈이 들뜨고 탈락     우려가 있음.

○ 망원 수영장

- 청소년 풀 수조바닥 콘크리트 슬래브 균열 및 열화가 심하여 보수가 필요함.

- 성인풀 수조벽체 월류부 스텐강관(Φ50mm) 및 하부몰탈 열화로 스텐강관 탈락등 위험요소     발생.

2. 검토의견

○ 여의도 수영장

- 청소년·성인풀 수조벽체 들뜸부 몰탈을 제거하고 기존 콘크리면을 바탕면 처리하여 수성     페인트로 도장 마감처리.

○ 망원 수영장

- 청소년 풀 수조바닥 콘크리트 열화부는 열화가 심하게 진행된 구간을 조사하여 열화된     콘크리트를 제거 표면처리 후 수성페인트 도장.

- 성인풀 수조벽체 월류부 스텐강관(Φ50mm) 및 하부몰탈 열화 부분은 탈락 위험성이 있는     스텐강관을 철거하고 하부의 불량한 몰탈을 제거 면정리하여 수성페인트로 도색 마감 함으로     개장시 이용객들의 안전사고를 사전 예방코자 함.

3. 개략공사비 검토

○ 개략공사비(벽체 몰탈 제거 등 1식) : 16,662천원(제잡비 포함)

- 발생된 폐기물(콘크리트 등) 3.9㎥는 폐기물 처리용역에 별도 반영

※ 스텐강관 철거시 발생된 고재는 실 개근(227kg)하여 고재처리 반영

Ⅲ		행정사항

상기 검토 결과를 발주청에 제출하고 조치 결과에 따라 추후 설계변경시 반영코자 함.

붙 임 : 1. 개략공사비 내역 1부.

2. 현황사진 1부.  끝.