강구조 도로시설물 안전점검(용접분야) 보고서

시설물명 : 광명고가

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비 고 (점검일자)
	폭	연장
1종	25	276	구로동 631 ~광명시계	교량안전과	DB-24	STB	'98.7.31	대림산업	‘15.11.17

□ 시설물 위치도 광명고가 P6 A1 □ 시설물 전경
[ 광명고가 강박스 외부 사진 ]	[ 강박스 내부 사진 ]

□ 점검 개요

○ 점검구간 : 광명고가, A1~P6구간, 강박스(STB) 4열

○ 점 검 자 : 이우근, 이제택, 전재형(시설물담당)/집중점검과 병행하여 점검실시

□ 점검자 의견

○ 신축이음하부 누수(특히, 캔틸레버 외측)로 인하여 교대부 체수 및 거더단부측의

부식을 유발하고 있으므로 신축이음부 누수차단 등 정비필요.

- 간단한 보수 조치 : 비둘기 배설물 청소, 부식부 등 보수도장, 강박스 내부로의

우수유입 차단 등

- 검토 후 보수 조치 : 신축이음하부 누수차단 조치 등

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
광명고가 (A1~P6)	A1 교대측 체수(물고임)	신축이음 하부 누수	누수차단 및 물빼기	A1측 G1~G4열	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	거더단부 체수 (토사퇴적) 및 부식	신축이음 하부 누수	신축이음부 정비 및 보수도장	A1, P2, P6
	강박스 내부로의 우수유입	신축이음누수	격벽하부 틈새 우수유입 차단	A1, P2 지점부
	비둘기 배설물 퇴적	조류서식 및 청소 미실시	배설물 청소	P2, P6 강박스 내부 및 거더 단부(외부)
	도장박리	시공불량	재도장	P6 지점 가로보
	종리브 맞대기 용접누락	시공누락	용접	1개소(P6 G3)

□ 점검결과 결함사항

【 광명고가(A1~P6구간) G1열 결함사항 】

1. A1 G1열 신축이음하부 누수 및 누수로 인한 교대체수

2. P2(S2 경간) 및 P2(S3 시점) G1열 강박스 입구 우수유입

- 신축이음하부 누수로 인한 강박스 내부로의 우수유입(소량)

- 격벽 하부 틈새 충진부 보완 필요

※ 틈새를 철판을 덧대어 용접하여 우수유입 영구차단 필요

3. P2 G1열 신축이음하부 누수 및 후타재 균열

【 광명고가(A1~P6구간) G1열 결함사항(계속) 】

4. P2 G1열 거더단부 체수 및 단부, 받침 및 단부 플랜지 하부 부식

5. P6(S6 종점) G1열 강박스 입구 하부 비둘기배설물 퇴적

6. P6 G1열 신축이음하부 거더단부 비둘기배설물 퇴적

7. P6 G1열 신축이음하부 거더단부 플랜지 하부 부식

8. P6 G1열 지점부 잭업보강재 도장박리

9. P6 G1~G2열 지점부 가로보 하면 도장박리 및 볼트 부식

【 광명고가(A1~P6구간) G2열 결함사항 】

10. P6 G2열 신축이음하부 거더단부 비둘기배설물 퇴적

11. P2 G2열 지점부 외부 거더 도막손상

12. A1 G2열 지점부 강박스 입구 하부 체수(물고임) 발생

13. A1 G2열 신축이음하부 누수

- 누수로 인한 거더단부 체수 및 토사퇴적

- 교대위 받침부근 체수(물고임)

14. A1 G2열 지점부 거더단부 절취부 부식

【 광명고가(A1~P6구간) G3열 결함사항 】

15. A1 G3열 신축이음하부 누수 및 거더단부 체수 및 토사퇴적

16. P2 G3열 신축이음하부 백태 및 후타재 균열

17. P2 G3열 지점부 거더단부 플랜지 하부 부식

18. P2 G3열 신축이음하부 누수 흔적 및 거더단부 체수 및 부식

19. P2 G3열 신축이음하부 거더단부 비둘기배설물 퇴적

20. P6(S6 종점) G3열 강박스 입구 상부 종리브 맞대기용접 누락

21. P6 G3열 신축이음하부 거더단부 및 플랜지 하부 부식

22. P6 G3열 신축이음하부 거더단부 비둘기배설물 퇴적

【 광명고가(A1~P6구간) G4열 결함사항 】

23. P6 G4열 신축이음하부 누수 및 후타재 균열

24. P6 G4열 신축이음하부 거더단부(상부 및 하부) 및 단부 플랜지 하부 부식

25. P6 G4열 신축이음하부 거더단부 비둘기배설물 퇴적

26. P2 G4열 신축이음하부 누수흔적(외측)

27. A1 G4열 신축이음하부 누수 및 후타재 균열

- 누수로 인한 교대측 받침부근 체수(물고임)

28. A1 G4열 신축이음하부 거더단부측 토사퇴적 및 체수

29. A1 G4열 지점부 받침 및 거더단부(측면) 강재 부식

# 첨 부 : 점검결과 결함사항 사진대지 2부. 끝.