광명고가도로 내진성능보강공사

하자보수물량

2015. 12.

교 량 안 전 과

◉ 거더외부 도장손상 현황

광명-P2-G1 부식 및 도장박리	구로-P5-G1 부식 및 도장박리	광명-P8-G1 부식 및 도장박리	광명-P11-G2 부식 및 도장박리	구로-P7-G1 부식 및 도장박리	광명-P4-G1 부식	광명-P3-G2 도장박리
광명-A1-G1 유지관찰	구로-A2-G2 유지관찰	광명-P5-G2 양호	구로-P4-G2 양호	구로-P4-G2 양호	구로-P11-G2 양호	광명-A2-G2 양호
* 거더 외부, 수직보강재 설치를 위한 잭업 작업중, 거더 외부 하면과 잭업장치의 접촉 위치에 부식 및 도장박리의 손상이 관찰되며, 재도장 보수를 하는 것이 바람직 할 것으로 판단됨.

◉ 받침모르타르 파손 손상 현황

	위치	구로 방향 교각(P2) 받침모르타르 받침
	손상명	받침 모르타르 파손 ( 0.3 X 0.3)
	복구방법	단면복구
• 구로방향 교각(P2) 받침에 받침 콘크리트의 파손이 발견되었으며, 단면복구 보수가 필요할 것으로 판단됨.

◉ 보수보강 물량

점검부위	결함 및 손상내용	단위	물량	보수․보강(안) 공법
거더 외부	도장 박리 및 부식 (교량인상 잭업제 설치부)	㎡ / 개소	8.82 / 15	재도장
받침 콘크리트	파손	㎡	0.09	단면복구