「저소음 포장 공법 시험포장 구간」

동부도로사업소 관내 서울형포장설계법 계획단면(안)

1		궁마을아파트802동앞↔궁마을아파트입구월편, 광평로

○ 조사구간 : 3차로 중 3차로(양방향), 일반차로

○ 도로규모 : 폭 20.0~24.0m, 연장 1,000m

○ 현장코어 조사자료

시편 번호	위치(m)	포장두께(cm)	파손형상(균열길이)
방향(궁마을아파트802동앞→궁마을아파트입구월편)
1	85	18	절단
2	488	22
포장해석두께		20
노상해석두께		30
파손형상			•균열심각도 : 중
방향(궁마을아파트입구월편→궁마을아파트802동앞)
1	10	19	절단
2	884	20
포장해석두께		20
노상해석두께		30
파손형상			•균열심각도 : 중

○ 지지력 조사결과

시편 번호	위치(m)	탄성계수(MPa)
		아스팔트층	노상
방향(궁마을아파트802동앞→궁마을아파트입구월편)
1	85	727	255
2	488	958	70
방향(궁마을아파트입구월편→궁마을아파트802동앞)
1	10	772	94
2	884	618	101

○ 버스교통량

- 가로변 버스승강장 : 1,197대/일

○ 포장공용기간

- 시공년도 : 2006년~2012년(평균 공용수명 7년)

○ 조사구간별 설계단면

시편 번호	위치(m)	보수공법	단면
1	85	10cm 절삭 덧씌우기	표층 5cm (저소음 포장)
2	488		중간층 5cm (WC-5)
최종설계 단면		10cm 절삭 덧씌우기
1	10	10cm 절삭 덧씌우기	표층 5cm (저소음 포장)
2	884		중간층 5cm (WC-5)
최종설계 단면		10cm 절삭 덧씌우기

※ 본 설계단면(안)은 일반 아스팔트 혼합물을 대상으로 하므로 공법
적용 시 배수성 포장 품질기준을 만족시켜야 함