배수지 내부 방수·방식공사 구매시방서(1,2)

(대현산배수지(1-3지) 내부 방수·방식공사)

2016.  1

동 부 수 도 사 업 소

자기질타일 (KS, KC 인증제품)구매시방서(1)

1.    일반사항

1.1   적용범위

본 시방서의 자기질타일은 상수도 공급시설인 배수지 내부의 바닥, 벽체의 마무리를 하는 타일 붙이는 공사에 적용한다.

1.2   용어의 정의

1.2.1 감독자

가. 이 시방서에서 "감독자"라 함은 "공사계약일반조건 제1절 2"의 "공사감독관"을 말한다.

나. 감독자는 계약된 공사의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 수급인, 현장대리인,

현장요원, 수급인이 당해 공사를 위하여 지정하거나 고용한 자 및 수급인과 하도급계약을

체결한 자에 대하여 관련법규 및 계약조건이 정하는 범위 내에서 공사시행에 필요한 지시,  확인, 검토 및 검사 등을 행한다.

다. 감독자가 수급인에 대하여 행하는 지시, 승인, 확인, 검사 및 협의 등은 서면으로 한다.

다만, 계약문서 내용의 변경을 수반하지 않는 시정지시 및 이행촉구 등은 구두로 할 수

있다.

1.2.2 수급인

이 시방서에서 "수급인"이라 함은 "공사계약일반조건 제1절 2"의 "계약상대자"를 말하며,

수급인이 지정한 해당 공사의 업무에 대한 대리인을 포함한다.

1.2.3 납품자

이 시방서에서 "납품자"라 함은 "물품구매(제조)계약일반조건 제2조제2호"의 "계약상대자"를

말한다.

1.3  납품한계

납품 이후의 관리, 설치, 준공청소 등 납품자에 속하지 않은 사항은 수급인이 하여야 한다.

1.4  제작 협의

납품자는 사전에 감독자와 협의하여 색상을 포함한 견본품 등에 대하여 감독자의 승인을 받은 후 지급자재의 제작에 임하여야 한다.

2.   제 품 기 준

본 시방에 의해 사용되는 자재는 수도법 제14조(수도용 자재와 제품의 인증 등)에 따른 위생안전 인증(KC) 및 수도법 시행령 제24조의2(수도용 자재와 제품의 사용)에 맞는 인증(KS 등)을 받은 제품이어야 한다.

2.1    제 품 규 격

가) 자기질타일(300㎜×300㎜ 8T)로 관련규격 KS L 1001에 적합하고 수도용으로 사용이 적합한 KC 인증 제품으로 한다.

나) 표면마감 : 시유

다) 뒷면 형상 : 뒤굽이 붙어 있어야 함

라) 겉모양 기준

(1) 금, 갈라짐, 박리층, 현저한 뒷면흠집 및 깨어짐이 없어야 한다.

(2) 소지 떨어짐, 이물질이 없어야 한다.

(3) 색조 및 광택의 불 균일이 약 2m 거리에서 바라보았을 때 눈에 띄지 않아야 한다.

➀치수, 뒤틀림 및 꺾임강도는 [표.1~3]의 기준에 적합하여야 한다.

규 격		치수 허용차
길이/나비	156~355mm	±3.0mm
	356~605mm	±3.5mm
두께	8.0mm	±0.5mm

[표.1 치수의 허용차]

규 격	볼록뒤틀림	오목뒤틀림
156~355mm	2.0mm	1.5mm
356~605mm	2.4mm	1.8mm

[표.2 뒤틀림 허용차]

규 격	꺾임 파괴 하중
~155mm	80N/cm 이상
156mm~	100N/cm 이상

[표.3 꺾임강도]

➁ 흡수율은 3% 이하이어야 한다.

➂ 오토클레이브 시험을 하였을 때 균열 및 금 갈라짐이 없어야 한다.

➃ 내마모성 시험을 하였을 때 마모감량이 0.1g 이하이어야 한다.

➄ 내약품성 시험을 하였을 때 균열, 금 갈라짐 및 깨어짐이 없어야 한다.

2.1.1 제 출 사 항

관련 제품 인증서(KS,KC) 및 품질 시험성적서

바닥타일 재질, 치수, 형태, 타일 소지질(素地質), 표면, 유약상태, 접착성 등 제반사항

제조사의 제품시방서

실제 타일로 구성된 색표(Color Chart)

타일견본규격 : 가로, 세로 각각 30cm 이상 크기의 합판 또는 하드보드 등에 부착

3.     자재 시험 및 검수, 납품 등

타일 종류별로 제품 1000상자마다 KS L 1001에 지정된 시험을 실시한다.

3.1.1  검 수

가) 자재 현장반입시 공사감독자 입회하에 검수를 받고 합격한 후에 현장에 반입하여야 한다.

나) 검수는 우리사업소에서 임명한 검수원이 공장 또는 현장에서 행하며, 검수에 불합격된         제품은 즉시 장외로 반출하여야 한다.

다) 타일은 600m2 시공시 마다 제품자료에 명시된 접착제 양생기간이 지난후 공사감독자가 지시

하는 위치에 타일 접착력 시험을 실시한다

라) 시험할 타일은 먼저 줄눈부분을 바탕면까지 절단하여 주위의 타일과 분리시킨다.

마) 접착인장강도는 4kgf/cm2이상이어야 한다.

바) 불합격시 그 검사대상의 벽면에서 다시 10개를 발췌 시험하고 모두가 합격해야 한다.

다시 검사한 시료에서 1개의 불합격품이 나왔을 경우 다시 10개를 발췌하여 시험한다.

2개 이상의 불합격품이 나왔을 경우 검사대상 벽면타일을 떼어내고 다시 붙인다.

사) 검수한 결과 불합격품 발생시에는 검사한 로트에 있는 제품은 다시 제작하여야 한다.

아) 검수에 합격한 제품은 설치 완료 후에도 아무 이상이 없어야 하며 이상이 있는 제품은

즉시 교체하여야 한다.

자) 현장 납품 시에는 제조번호가 명기된 시험성적서 등 성능을 확인할 수 있는 증명서를 해당

현장에 제출하여 감독자의 현장 검수를 받아야한다.

차) 지급자재 검수 및 평가시 납품자는 성실히 협조하여야 한다.

3.1.2   납 품

가) 감독자 및 수급인과 협의하여 공사시기에 맞추어 납품하며, 품질시험 비용은 납품자가

부담한다.

나) 납품은 각 지구 공사현장의 해당 감독자가 지정한 장소로 운반하며(납품자부담), 그 후

현장에서 발생된 소운반은 수급인이 부담한다.

다) 납품자는 지급자재 납품시 보호필름 등의 제품보호를 위한 보양조치를 철저히 하여야 한다.

라) 납품에 따른 부산물 (파렛트 등) 및 더 이상 필요 없는 보양재는 납품자가 장외로 반출하며,

제품보호를 위한 보양재는 수급인이 준공시점에 해체하여 장외로 반출한다.

다만, 현장에서의 소운반 등 수급인의 요청에 따라 납품이후에 존치되는 부산물(파렛트등)은

수급인 부담으로 반출한다.

마) 납품후 제작결함으로 인한 파손 및 변형이 발생 할 경우 납품자가 보수 또는 교체하여야 하며,

이와 연관되는 공사비는 납품자가 부담하여야 한다(단 수급인 귀책사유는 제외).

바) 납품지연으로 인한 공사차질시 이에 따른 손해배상은 납품자가 부담한다.

사) 납품자는 지급자재를 감독자 입회하에 수급인에게 인수․인계하여야 한다.

3.1.3  운반, 보관, 취급

가) 타일은 사용시까지 외기와 습기로부터 영향을 받지 않도록 보관하고 포장이 손상되지

않도록 하여야 한다.

나) 접착제는 동결하거나 과열되지 않도록 한다.

4.  환경 요구사항

가) 접착제 사용시 이산화탄소에 의하여 타일이 손상되지 않도록 환기조치를 하여야 한다.

나) 붙임 작업시 기온이 5℃ 이하가 되지 않도록 보온하여야 한다.

다) 줄눈을 넣은 후 경화불량의 우려가 있거나 24시간 이내에 비가 올 우려가 있는 경우 폴리에틸렌 필름으로 보양하여야 한다.

5.  여유자재

향후 유지관리를 위하여 납품 자재와 동일한 제품으로 총 타일량의 1%의 여유분을 발주자에게 공급한다.

6.  하자보수 및 처리

가. 하자담보책임기간은 건설산업기본법에 따른다.

나. 하자담보책임기간 내 발생한 하자는 사용에 지장이 없도록 지정일자 내에 보수 또는

교체하여야 한다.

자기질타일 (KS, KC 인증제품)구매시방서(2)

본 계약특수조건은 대현산배수지(1-3지) 내부 방수·방식공사 자기질타일 구매 계약에 관한 계약 상대자가 이행해야 할 사항을 규정함을 목적으로 한다.

1. 본 공사는 착수 전에 감독원(책임감리원)이 요구하는 제반 구비서류를 제출하여야 하고, 방식공사 예정공정표에 의거하여 월별 납품계획서를 제출하여 승인을 받아야 한다.

2. 자기질타일의 납품 및 검수는 납품기한(월별 납품계획서에 의한 납품기한을 기준)까지 완료하여야 하며, 공사 진척에 따라 감독원(책임감리원)의 승인을 득한 후 분할 납품하여야 한다.

4. 본 건의 납품자는 세부적인 일정계획을 계약 후 7일 이내에 제출하여 감독원(책임감리원)의 승인을 득한 후 계획서에 의하여 시행하여야 한다.

5. 자재납품은 총3차에 걸쳐 아래와 같이 분할 납품한다.

- 1차: 계약물량의 30%,  2차: 계약물량의 60%,  3차: 계약물량의 100%

6. 납품자의 사정에 의한 자재반입 및 납품지연 시(월별 납품계획서의 납품기한을 기준) 지체 1일에 대하여 계약금액의 1,000분의 1.5에 해당하는 지체상금을 부과한다.

7. 납품조건은 현장 납품도(하차도)로 하며, 공사 진척에 따라 분할 납품하며 검수는 당 공사에서 임명한 검수자가 공장 또는 현장에서 행하며, 불합격품은 즉시 장외 반출 또는 별도 적치 후 반출조치 하여야 하며, 이에 따른 발생비용 일체는 납품자가 부담한다.(하차비, 구내운반비 등)

8. 공사시행 중 현장여건 변화로 물량 증·감이 발생할 경우 증.감 요구 할 수 있으며, 최종 납품검사는 본 방식공사 시공완료 후 한다.

9. 계약도면과 제작도면이 상이할 경우에는 감독원(책임감리원)의 승인을 득한다.

10. 검수 후 현장 반입자재라 하더라도 아래사항에 대하여는 대금지급 청구를 할 수 없으며, 귀책자(현장관리자)와 별도 협의하여야 한다.

① 감리(감독)의 미승인 자재

② 시공에 사용되지 않은 자재

③ 현장 관리자 귀책사유의 하자 자재

➃ 시공 중 하자(평활도 오차, 파손 등)가 발견된 자재

11. 납품계약서는 공급하는 물품의 품명, 수량, 납품기간, 공급시기에 대해 첨부된 내역서 또는 별도의 합의에 따른다.

12. 반입되는 자재는 파손 및 오염되지 않도록 보양하여 반입하여야 하며, 현장 반입 시 파손된 부분 및 제품에 이상이 있을 경우 납품자 부담으로 처리하고 자재를 다시 납품하여야 한다.

13. 물량산출 시 적용된 3% 자재 할증은 우리사업소 기준 변경에 따라 추후 감 조정될 수 있으며, 조정 시 우리사업소 기준 반영하여 정산한다.

14. 납품에 소요되는 자재 및 기타 비용[안전관리비, 시험비, 기타경비, 하자이행비용 등]은 납품자 부담으로 한다.

15. 사업장은 항상 청결을 유지하여야 하고, 발생한 폐기물은 관련법(폐기물관리법)에 의거 계약기간 내에 처리 완료한다.

16. 제작 납품 규격 및 물량은 감독원의 요청에 따르며, 납품자재의 크기, 재질, 색상 등을 확인하기 위하여 감독원이 요구하는 샘플자재를 반입 요청시, 이에 응하여야 하고(납품업체 부담) 자재 승인 후 납품하여야 한다.

17. 현장 여건 및 공사 진척에 따라 발주부서에서 규격 및 물량을 조정할 수 있으며, 조정시 정산한다

18. 계약사항과 상이한 사항 발생 시 우리사업소의 승인을 득한다.

19. 기타 언급되지 않은 사항은 서울특별시전문시방서, 공사계약일반조건, 관련 KC 및 KS 인증 규정에 따른다.