국가지정(등록)문화재

특별 종합점검 결과보고서

2014. 8. 7.

목   차

Ⅰ. 구조보존 분야	1

□ 국  보	1

□ 보  물	10

□ 사  적	82

□ 명  승	132

□ 천연기념물	138

□ 중요민속문화재	163

□ 등록문화재	178

Ⅱ. 소방방재 분야	208

Ⅲ. 생물피해 분야	224

Ⅳ. 유물다량 소장처	232

Ⅰ. 구조보존 분야

연번	지정별	문화재명	점검 결과	등급	비고
1	국보 제2호	서울 원각사지 십층석탑	- 기단부 일부 부재 이음부 및 모서리 등이 탈락·파손된 상태로 1999년 건립된 보호각 내 관리되고 있음. - 현 시점에서 구조적 변형 등의 문제는 없다고 판단되며, 전반적인 보존 상태는 양호함. ※ 2013년 보호각 지붕 보수	A
2	국보 제3호	서울 북한산 신라 진흥왕 순수비	- 비신 좌측 하단부의 결손 부위와 상단부 균열은 촉 부분에 내구성이 있는 구조물로 보강하여 구조적 변형은 없으며, 현재 국립중앙박물관 상설 전시 중으로 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
3	국보 제4호	여주 고달사지 승탑	- 2010년 정기조사 결과와 비교하여 구조적인 변화는 관찰되지 않으나, 과거 보수되었던 옥개석의 접합부로부터 시작되는 백화현상이 심화되고 부분적으로 탑신부에도 영향을 미치고 있으며, 승탑 배면부 등 여러 부위에서 생물학적 피해가 진행되고 있으므로 보존대책이 요구되며, 기타 지대석 이완 등에 따른 지속적인 관찰이 요구됨. ※ 2014년 보존처리 추진 중	E	조치 중
4	국보 제5호	보은 법주사 쌍사자 석등	- 전체적으로 일부 균열 및 석재의 박리현상 보이나 구조적인 문제는 없다고 판단되며, 보주 지의류 및 일부 미세 균열은 진행여부 등에 대한 지속적인 관찰 필요.	C
5	국보 제6호	충주 탑평리 칠층석탑	- 부재의 탈락, 박리 및 균열 부위의 충진 접착부가 분리되는 현상이 확인되며, ‘13년 3D 스캔 결과 기울임이 관찰되고 있어 해체 보수 등 적절한 보존대책 마련 필요 ※ 2014년 석탑 해체보수 추진	E	조치 예정
6	국보 제7호	천안 봉선홍경사 갈기비	- 보호각 내에 위치하고 있으며, 2010년 보존처리가 이루어져 전반적인 보존 상태는 양호함. - 다만, 탑비 정면에 개설된 도로가 산업공단으로 이어져 대형차량 통행 증가 등에 따른 문화재 안전상의 문제가 있을 수 있으므로 안전표지판, CCTV 등의 설치가 필요하다고 판단됨.	B
7	국보 제8호	보령 성주사지 낭혜화상탑비	- 귀부, 비좌 등의 일부 탈락과 비신에서 균열현상이 관찰되나, 이는 오래 전에 발생한 것으로 구조적 문제는 없다고 판단되며 보존 상태는 대체로 양호함. - 다만, 이수부 변색 및 조류 분비물로 인한 오염부에 대한 세척 등 보존처리와 보호각 내 보관 중인 석등 부재(추정)의 정리가 요구됨. ※ 2013년 보호각 해체 보수	C
8	국보 제9호	부여 정림사지 오층석탑	- 남측면 1층 옥개부 일부 파손 등이 확인되나 일제강점기 이전에 손상된 것으로 추정됨. - 부재 간 이완현상에 따른 계측 결과 진행성 변형이 아닌 것으로 나타나 현 시점에서의 구조적 문제는 그리 크지 않다고 판단되나, 진행양상에 대한 정기(상시) 모니터링 등이 요구됨. - 탑구 내 잔디가 식재되고 주변에 낮은 둔덕이 형성되어 배수에 지장을 초래하고 있으므로, 배수체계 개선·정비 필요 ※ 정밀 안전진단(2005·2009년)/ 보존처리(2007년)/ 배수로 정비중 (2014년)	D	조치 중
9	국보 제10호	남원 실상사 백장암 삼층석탑	- 초음파 측정 결과, 석재의 물성은 양호한 것으로 나타났으나, 많은 부분에서 탈락과 균열, 생물오염, 보수물질에 의한 표면변색 등 재 손상이 확인되어 1차적인 표면세정과 함께 물리적 훼손영역의 정밀진단 및 정기(상시) 모니터링이 필요함.	D 추가 정밀 조사	조치 예정
10	국보 제11호	익산 미륵사지 석탑	- 미륵사지 석탑은 2016년 완료 계획으로 현재 해체 보수 중이며, 보수정비 과정 및 결과에 대한 지속적인 모니터링 필요함. ※ 미륵사지 석탑 보수정비(’98～’16년도)	E	조치 중
11	국보 제12호	구례 화엄사 각황전 앞 석등	- 화사석의 균열로 보아 상부의 석재 하중으로 인한 변형이 진행 중인 것으로 보이므로 정밀 안전진단 실시 후, 그 결과를 토대로 적절한 보존대책 마련 필요 - 석등 표면에 이끼류 부분 서식에 따른 변색 현상이 나타나고 있어 주의 관찰이 요구됨. ※ 2009년 석탑 세척 및 보존처리/ 2014년 정밀 안전진단 추진 중	E	조치 중
12	국보 제13호	강진 무위사 극락보전	- 좌측면 기둥의 열화가 진행 중이며, 과거 보수 시 충진재로 사용한 재료의 열화 및 탈락도 발생하고 있음. 또한 벽체의 부분적인 균열·탈락, 측면 창호도 변형이 관찰되므로 정밀 안전진단을 실시하고 그 결과에 따라 적절한 조치방안을 마련할 필요가 있음.	D	조치 예정
13	국보 제14호	영천 은해사 거조암 영산전	- 좌측면 후면측 귀주의 주두와 후면 좌측의 두 번째 주두에서 균열이 발견되는 등 구조적 위험요인이 내재되어 있는 점을 고려하여 진행성 여부 등에 대한 지속 관찰 후 필요 시 보수정비 등 적절한 보존대책 마련 필요	C 정기조사 (’13년)
14	국보 제15호	안동 봉정사 극락전	- 정면 우측 귀주 상부 공포재 첨차에서 균열이 관찰되나, 현재 구조적으로 우려할 만한 문제요인은 없다고 판단되며 전반적인 보존관리 상태는 양호함. ※ 2002년 기둥이상 해체 보수/ 2003년 벽화 보존처리	A 정기조사 (’13년)
15	국보 제16호	안동 법흥사지 칠층전탑	- 현재 5층 탐신부까지 해체, 표면세척 및 균열부 수지처리 등 보존처리 공사(’12～14년)가 진행 중이며, 공사 완료 후 정기 모니터링을 통해 구조적 안정성 등에 대한 지속적 관찰이 필요하다고 판단됨. - 또한 전탑 앞을 지나는 철도에 의한 진동, 분진 등으로 인하여 훼손과 표면 오염이 우려되므로 지속적인 주의관찰이 요구됨.	E 정기조사 (’13년)	조치 완료
16	국보 제17호	영주 부석사 무량수전 앞 석등	- 귀꽃 일부 파손을 제외하면 보존관리 상태는 대체로 양호하며, 옥개석 낙수면과 하부 부재 등에서 발생하고 생물오염은 진행양상 등에 대한 지속적인 관찰 및 보존처리 검토	C 정기조사 (’13년)
17	국보 제18호	영주 부석사 무량수전	- 기둥의 파손, 공포 및 추녀 등의 처짐, 누수로 인한 연목과 추녀의 부식, 벽체의 박락, 공포재의 균열 등이 확인됨에 따라 국립문화재연구소에서 현재 구조 모니터링을 진행 중이므로, 그 결과를 토대로 향후 보수정비 등 적절한 보존대책 강구 필요 ※ 2008년 무량수전 구조안전진단 연구용역	E 정기조사 (’13년)	조치 중
18	국보 제19호	영주 부석사 조사당	- 부재의 파손이나 균열, 침하, 부식 등 우려할 만한 문제점은 관찰되지 않으며, 보존관리 상태는 대체로 양호함. ※ 2005년 전면 해체 보수공사	A 정기조사 (’13년)
19	국보 제20호	경주 불국사 다보탑	- 일부 부재에서 고착지의류에 의한 오염이 관찰되나, 2009년 국립문화재연구소 주관으로 해체 보수공사가 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
20	국보 제21호	경주 불국사 삼층석탑	- 지반 및 구조 안정성 문제로 현재 국립문화재연구소 주관으로 해체 보수공사 중임. ※ 석탑 해체 보수 추진 중(2011～2015년)	E 정기조사 (’13년)	조치 중
21	국보 제22호	경주 불국사 연화교 및 칠보교	- 일부 부재에서 고착지의류에 의한 오염·변색과 계단 우측 기둥 중앙부 균열(수리접합 처리됨)이 관찰되나, 구조적 문제는 없다고 판단되며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함. ※ 2009년 보존처리(세척 및 수지 접합)	A 정기조사 (’13년)
22	국보 제23호	경주 불국사 청운교 및 백운교	- 구조적 문제는 없으며, 청운교 하부 홍예구조 및 일부 부재에서 고착지의류에 의한 오염이 관찰되나 우려할 만한 수준은 아니며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함. ※ 2009년 보존처리(세척 및 수지 접합)	A 정기조사 (’13년)
23	국보 제24호	경주 석굴암 석굴	- 대좌부와 궁륭천장에 균열 등이 관찰되며, 현재 국립문화재연구소에서 계측장비를 이용한 구조모니터링 실시 중. ※ 2014년 정밀 안전진단 추진 중	D 정기조사 (’13년)	조치 중
24	국보 제25호	경주 태종무열왕릉비	- 정면 이수 중앙부에 세로 방향의 균열이 확인되나 구조적 영향은 없다고 판단되며, 또한 일부 부위에서 암석 자체성분에 의한 갈색 변색이 관찰되나 우려할 만한 수준은 아니며, 보존관리 상태는 대체로 양호함.	A 정기조사 (’13년)
25	국보 제30호	경주 분황사 모전석탑	- 일부 전돌 부재의 부분적인 파손 및 서측 1층 탑신석의 배부름 현상과 균열 등에 따른 구조모니터링이 국립문화재연구소 주관으로 진행 중임. - 2010년 보수·보존처리가 시행되었으나, 전체적으로 지의류 등에 의한 오염이 관찰되고 백화현상이 재 발생한 상태이므로 진행양상 등에 대한 관찰 후 필요 시 보존처리 등 검토	D 정기조사 (’13년)	조치 예정
26	국보 제31호	경주 첨성대	- 부재 간 이완과 균열 현상 등에 따른 구조모니터링이 현재 국립문화재연구소 주관으로 실시 중임. - 표면에 지의류에 의한 오염 및 암석 자체성분의 변화에 의한 갈색 변색이 관찰되며, 균열부의 접합과 표면 오염물의 제거가 필요하다고 판단됨. ※ 2009년 훼손평가 조사/ 2013~2014년 정밀 안전진단 추진 중	D 정기조사 (’13년)	조치 중
27	국보 제33호	창녕 신라 진흥왕 척경비	- 현재 보호각 정비공사 중으로, 조사 불가능 ※ 공사완료 후 국립문화재연구소 주관으로 재조사 예정	기타
28	국보 제34호	창녕 술정리 동 삼층석탑	- 최근(2008～2012년) 석탑 주변공사 등이 이루어져 대체로 보존관리 상태는 양호함. - 다만, 기단부, 탑신부 등 표면 전반에 흑색의 오염물이 분포되어 있으므로 세척 등 보존처리 검토 필요	C
29	국보 제37호	경주 황복사지 삼층석탑	- 기단부 면석 파손 부위는 수지 보강된 상태이고 상륜부는 노반을 제외한 부재가 멸실된 상태로, 전반적으로 고착지의류에 의한 오염 및 변색이 심하여 보존처리가 필요함. ※ 2013년 보존처리(표면세척, 균열부 접합 등)	E 정기조사 (’13년)	조치 중
30	국보 제38호	경주 고선사지 삼층석탑	- 파손된 상태의 석탑을 현 위치인 국립경주박물관 경내로 이전·보수한 것으로 옥개석 낙수면 및 층굽받침이 부분적으로 파손되어 있으나 구조적으로 우려할 만한 요인은 없다고 판단됨. - 다만, ‘01～’05년 실시한 ‘국보·보물 석조문화재 보존관리 연구용역’ 결과 풍화상태 5등급으로 나타났으며, 지의류 및 이물질 등에 의한 오염이 확인되어 보존처리가 필요함.	E 정기조사 (’13년)	조치 예정
31	국보 제39호	경주 나원리 오층석탑	- 기단부 파손 부재가 성형되어 보수 보강 되었으나, 기울음, 침하 등 구조적 변형 요인은 관찰되지 않음. - 전반적으로 고착지의류에 의한 오염이 심하여 보존처리가 요구되며, 하층기단과 지대석이 초본류에 의해 덮여 있으므로 초본류, 잔디 제거 등 주변 지면정비 필요	C 정기조사 (’13년)
32	국보 제40호	경주 정혜사지 십삼층석탑	- 정면 1층 옥개석 중앙부의 균열 부위는 수지처리를 통해 보강한 상태로 구조적 문제점은 없는 것으로 보이며, 석탑 표면 일부에 지의류에 의한 오염이 관찰되나, 전반적인 보존관리 상태는 양호함. ※ 2007년 석탑 보수공사 (균열부 보존처리, 충진 및 수지 처리, 세척 등)	A 정기조사 (’13년)
33	국보 제41호	청주 용두사지 철당간	- 구조적 문제는 없으나 당간지주의 석재 표면에 전체적으로 박리와 수평균열이 관찰되고 철 당간 또한 녹슮 현상 등이 확인되므로 보수·보존처리가 필요하다고 판단됨. ※ 2014년 보존처리 추진 중	E	조치 중
34	국보 제44호	장흥 보림사 남․북 삼층석탑 및 석등	- 기단 갑석의 일부가 손상된 상태이나 구조적으로 안정화되어 있으며, 최근(2012년) 보존처리가 이루어져 보존 상태는 양호함.	A
35	국보 제47호	하동 쌍계사 진감선사탑비	- 비신표면의 균열과 탈락, 스테인리스 보강재의 부식 및 시멘트 몰탈에서 발생된 2차 오염 등이 관찰되므로 비신 해체 후 세척, 보강 지지대 교체 및 균열부 보강 등 종합적인 보존대책 마련이 필요하다고 판단됨. - 또한 탑비 주변이 성토로 인해 여름철 우기 시 침수가 우려되므로, 배수체계 개선 필요 ※ 2013～2014년 탑비 보수 및 보존처리 추진 중	E	조치 중
36	국보 제48호	평창 월정사 팔각 구층석탑	- 정면․배면 기단부, 옥개석 및 금속부 등의 변색, 1층 탑신석 파손 및 정면 기단부, 옥개석 박리 현상이 발생하고 있어 보존처리가 요구됨. 또한 지반 일부 침하 현상이 나타나고 있으므로 진행여부 등에 대한 지속 관찰 필요 ※ 2014년 석탑 금속부 보존처리 추진 중	E	조치 중
37	국보 제49호	예산 수덕사 대웅전	- 대들보의 수평과 경사방향 갈라짐, 초방과 우미량 파손, 정면과 배면 제공의 균열 및 손상, 지붕 처짐과 기와 함몰 등 구조적 안정성을 우려할 만한 현상들이 나타나고 있으므로 그 원인 규명 등을 위한 정밀 안전진단을 실시하고 그 결과를 토대로 해제보수 등 적절한 보존대책 마련 필요	E 추가 정밀 조사	조치 예정
38	국보 제50호	영암 도갑사 해탈문	- 후면 기둥과 연목 등에 미세한 균열이 확인되나 구조적인 문제는 없으며, 최근에 보수정비를 실시하여 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
39	국보 제51호	강릉 임영관 삼문	- 삼문 처짐 현상 및 기둥 일부에서 균열 등이 확인되나 구조적 안정성에는 문제가 없다고 판단되며, 보존관리 상태는 전반적으로 양호함. ※ 배면 우측 기둥의 갈램 현상은 2003년 이루어진 해체 보수 시 미리 갈라놓은 균열로 확인	A
40	국보 제52호	합천 해인사 장경판전	- 구조․의장적으로는 대체로 양호하나 내부 판가 기둥 하부에서 습기가 관찰되므로 장경판전 건물 내를 비롯한 해인사 경내와 일대의 미기후 환경을 측정하여 과학적 분석과 시뮬레이션 실시 후 그 결과에 따라 적절한 보존대책이 마련되어야 할 것으로 판단됨. ※ 대장경판과 연계, 종합정비계획 등 수립 필요 ※ 2014년 보존처리방안 연구용역, 보존환경 및 내부 충·균 모니터링 추진 중	D	조치 중
41	국보 제53호	구례 연곡사 동 승탑	- 최근(2012년) 보존처리가 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
42	국보 제54호	구례 연곡사 북 승탑	- 최근(2012년) 보존처리가 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
43	국보 제56호	순천 송광사 국사전	- 기둥부 부후 등에 따른 구조적 안정성에 문제가 있다고 보이므로 구조 안전진단 등을 통한 적절한 보존대책을 마련할 필요가 있다고 판단됨. ※ 2014년 정밀 안전진단 추진 중	D	조치중
44	국보 제57호	화순 쌍봉사 철감선사탑	- 정면 중대석부터 하대석까지 미세 균열 등이 확인되나 구조적 문제는 없다고 판단되며, 보존 상태는 전반적으로 양호함. - 다만, 이끼류로 인한 표면 오염이 확인되므로, 확대진행 여부 등에 대한 지속 관찰 후 필요 시 보존처리 등 검토	C
45	국보 제62호	김제 금산사 미륵전	- 현 시점에서 구조적 문제는 없다고 판단되나, 창방이 다소 휘고 활주 하부가 일부 부식되어 있으므로 진행양상 등에 대한 지속 관찰 후 필요 시 활주 등 교체·보수 검토 ※ 벽화 보존처리 및 보수공사 중 (2011～2014년)	C
46	국보 제64호	보은 법주사 석련지	- 보호각 내 위치하고 있으며 보존 상태는 대체로 양호함. 다만, 중·하대석은 풍화가 많이 진행된 상태이므로 진행양상 등에 대한 지속적인 관찰이 필요하다고 판단됨.	C
47	국보 제67호	구례 화엄사 각황전	- 전면 활주가 크게 휘어 있으므로 원인 규명 등을 위한 정밀 구조안전진단을 실시하고 그 결과를 토대로 적절한 보존대책을 마련할 필요가 있다고 판단됨. - 또한 벽체 내·외부 회벽바름 박락, 마루 일부 균열·이완 등에 따른 경미보수가 요구됨. ※ 2014년 정밀 안전진단 추진 중	E	조치중
48	국보 제77호	의성 탑리리 오층석탑	- 구조적 안정성 등의 문제로, 현재 4층 옥개부 이상 해체 보수 및 보존처리(2012～2014년) 추진 중.	E 정기조사 (’13년)	조치중
49	국보 제86호	개성 경천사지 십층석탑	- 국립중앙박물관 실내 전시 중으로, 전시 받침대에 면진 시설이 설치되어 구조적 변형은 관찰되지 않으며, 보존 상태는 양호함. ※ 1995～2004년 국립문화재연구소 주관으로 해체 및 보존처리/ 2005년 용산박물관 개관 이전 시 조립 복원	A
50	국보 제99호	김천 갈항사지 동ㆍ서 삼층석탑	- 국립중앙박물관 경내 야외 전시 중이며, 표면 미세 균열이 있으나 기울음 등 구조적 안정성을 의심할 만한 현상은 확인되지 않으며, 보존 상태는 전반적으로 양호함. ※ 2005년 세척 등 보존처리	A
51	국보 제100호	개성 남계원지 칠층석탑	- 국립중앙박물관 경내 야외 전시 중이며, 우측면 기단부의 소재부가 탈락되어 있으나 기울음, 부재 이완 등 구조적 안정성을 의심할 만한 현상은 확인되지 않으며, 보존 상태는 전반적으로 양호함. ※ 2005년 세척 등 보존처리	A
52	국보 제101호	원주 법천사지 지광국사탑	- ‘13년 정밀실측 진단 결과, 기울음 등 구조적인 문제는 없는 것으로 나타났으나 석탑 표면이 양파처럼 박리되어 있고 기 보수된 부위의 균열과 이에 따른 원 부재와의 벌어짐 현상 등이 관찰되므로 보존처리 등 적절한 보존대책 마련이 요구됨. ※ 2014년 정밀 안전진단 추진 중	E	조치중
53	국보 제102호	충주 정토사지 홍법국사탑	- 1996년 석탑을 해체하여 국립중앙박물관 수장고 내 보관 중이며, 각 부재의 보존 상태는 대체로 양호함. - 다만, 중요문화재 보존관리의 적정성 도모와 국민 문화재 향유권 신장 측면 등을 고려하여 복원·전시 방안 강구 필요	A
54	국보 제103호	광양 중흥산성 쌍사자 석등	- 현재 국립광주박물관 실내 전시 중으로 탈락·파손 또는 손상 부분 등은 관찰되지 않으며, 보존 상태는 전반적으로 양호함.	A
55	국보 제104호	(전)원주 흥법사지 염거화상탑	- 국립중앙박물관 경내 야외 전시 중으로 일부 지의류 오염 등이 관찰되나 기울음, 부재 이완 등 구조적 안정성을 의심할 만한 징후는 없으며, 보존 상태는 대체로 양호함.	A
56	국보 제105호	산청 범학리 삼층석탑	- 1996년 석탑을 해체하여 국립중앙박물관 수장고 내 보관 중이며, 각 부재의 보존 상태는 대체로 양호함. - 다만, 중요 문화재 보존관리의 적정성 도모와 국민 문화재 향유권 신장 측면 등을 고려하여 복원·전시 방안 강구 필요	A
57	국보 제109호	군위 아미타여래삼존 석굴	- 탈락·파손, 균열·이완, 침하 등 구조적 문제는 관찰되지 않으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 다만, 암석표면에 발생한 박리, 박락 및 일부 미생물에 의한 오염 및 변색 부분에 대해서는 보존처리가 요구됨.	C 정기조사 (’13년)
58	국보 제112호	경주 감은사지 동ㆍ서 삼층석탑	- 2008년 국립문화재연구소 주관으로 석탑 보수공사(해체보수, 보존처리, 실측 등)가 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 다만 쌍탑 모두 대다수 부재에서 표면 박리, 박락 및 이에 따른 부재 간 벌어짐이 확인되므로 지속적인 관찰이 요구되며, 동탑 3층 옥개석 사이의 흑색 오염물질은 제거가 필요함.	C 정기조사 (’13년)
59	국보 제122호	양양 진전사지 삼층석탑	(구조 분야) - 기단부 배면에서 지대석 침하, 하대중석 변형, 좌측면 하대석 균열 및 이격이 발생되었고, 석탑의 지대석과 주변 지반은 배면에서 정면으로 기울어져 우수가 석탑 내부로 유입될 가능성이 높은 것으로 판단되므로, 우수 유입 차단을 위한 배수로 정비가 필요하며, 기단부 하대갑석, 하대중석, 하대저석, 지대석의 이격, 변형 부위는 구조모니터링 필요 (보존과학 분야) - 초음파 측정결과, 풍화 3등급으로 비교적 양호한 상태임. 하지만 전면을 제외한 삼면에서 지의류 등 생물학적 손상이 높게 확인됨. - 기단부에 집중된 생물학적 손상은 수분 유지력이 높은 잔디와 풍화토 구성의 지반 환경에 기인한 것으로 판단됨. 따라서 마사토 포장 등 주변환경 정비와 석탑 표면세정 등의 보존조치가 필요함.	E 추가 정밀 조사	조치예정
60	국보 제130호	구미 죽장리 오층석탑	- 기단부 하대갑석의 파손·균열 및 동측면 탑신부 1층 탑신 면석의 우측하부 파손 등이 관찰되나, 구조적으로는 안정적이며 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
61	국보 제144호	영암 월출산 마애여래좌상	- 구조적 문제는 없으나 자연적 표면 풍화가 전반에 걸쳐 진행 중임. 또한 불상 하부에서 일부 균열·손상과 암반의 백화현상, 이끼류 번식 등이 확인되고 있어 진행양상 등에 대한 지속적인 관찰 후 필요 시 보존처리 검토	C
62	국보 제187호	영양 산해리 오층모전석탑	- 탑신부 박리, 옥개석 상부 초본식물 식생 등에 따른 보존처리 공사 진행 중 ※ 2009년 석탑보존처리(백화현상 세척) - 문화재안내판 문안 정정(영양 봉감 모전오층석탑→영양 산해리 오층모전석탑) 필요	E 정기조사 (’13년)	조치중
63	국보 제197호	충주 청룡사지 보각국사탑	- 구조적 안정성에는 별다른 문제점이 없는 것으로 판단되며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 다만, 상대석 등 일부 박리, 기단부, 탑신부 등의 변색, 오염 등이 나타나고 있으므로, 진행양상 등에 대한 지속 관찰 및 보존처리 등 검토 필요	C
64	국보 제198호	단양 신라 적성비	- 비신 상단 등이 일부 탈락·멸실된 상태로 보호각 내 관리 중이며, 비신 중앙에서 균열이 관찰되나 구조적 안정성에는 큰 문제가 없다고 판단되며, 전반적인 보존 상태는 양호함. ※ 2013년 보호각 주변 배수로 정비공사	A
65	국보 제199호	경주 단석산 신선사 마애불상군	- 암반부가 지속적으로 파손되고 있고 파손물이 낙하하여 관람객들의 통행을 제한하고 있으며, 암반 표면에서 자연 절리로 인한 균열과 후면 및 하부를 중심으로 고착지의류에 의한 오염이 관찰되고 있어 현재 보존처리 및 상시 계측이 진행 중임.	E 정기조사 (’13년)	조치중
66	국보 제201호	봉화 북지리 마애여래좌상	(구조 분야) - 마애불이 조각된 암반의 표면풍화로 인해 입자박락이나 들뜸이 부분적으로 발생되어 있고, 조각된 형태의 훼손이 심각한 편임. - 암석의 내구성은 많이 저하된 상태로 절리면을 따라 풍화가 지속되면 불연속면의 틈이 확장되면서 손상이 증대될 수 있으므로, 암석의 풍화를 저감시킬 수 있는 과학적인 보존대책 필요 (보존과학 분야) - 초음파 측정 결과, 가장 높은 풍화단계인 5등급에 해당되며, 이는 입상분해 및 박리박락 등 표면풍화에 따른 결과로 판단되므로, 과학적 정기 모니터링이 필요함. - 또한 암반(광배)에서 확인되는 습기와 주변절리의 진행성 파악을 위한 과학적 정기 모니터링이 요구됨.	D 추가 정밀 조사	조치예정
67	국보 제205호	충주 고구려비	- 비신의 상․하단부 등이 탈락·멸실된 상태로 최근(2012년) 건립한 전시관 내 관리 중이며, 구조적으로 안정적이며 보존 상태는 양호함. ※ 2004년 국립문화재연구소 주관으로 긴급 보존처리 실시	A
68	국보 제223호	경복궁 근정전	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 월대의 이완 및 어칸 창방의 처짐 현상 있으므로 진행여부 등에 대한 지속적인 관찰이 요구됨. ※ 2002～2003년 근정전 해체 보수	C
69	국보 제224호	경복궁 경회루	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 배면 추녀의 갈램 현상에 대한 지속적인 관찰 및 단청의 박락·얼룩에 대한 재 단청 검토가 요구되며, 기단과 간난 이완은 경미보수 필요 ※ 1998년 보수공사(용마루 및 지붕 번와, 부식재 교체 등)	C
70	국보 제225호	창덕궁 인정전	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 이완 및 기울음이 발생한 정면․좌측․우측 월대 계단 3개소는 2013년 보수 예정이며, 근대에 포벽을 뚫어 연통 고정시설을 설치하여 파손된 내부 포벽의 재설치 및 창방, 퇴량 등의 표면 얼룩짐에 대한 고색 땜단청 검토 필요	A
71	국보 제226호	창경궁 명정전	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 일부 고주와 대량, 창방의 할렬 및 내·외부 단청의 퇴락·바램 등이 확인되므로 진행여부 등에 대한 지속적인 관찰 후 필요 시 보수정비 등 검토	C
72	국보 제227호	종묘 정전	- 지붕 하중에 의한 첨차의 파손 및 보의 처짐 등이 관찰되므로 구조적 안정성 여부에 대한 과학적 정밀 안전진단 실시 후 그 결과를 토대로 적절한 보존방안 마련 필요	D	조치예정
73	국보 제229호	창경궁 자격루	- 보호각 내에 위치하고 있으며 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 소파수호 우측 배면 파손 현상에 따른 보수 및 지속적인 관찰이 필요함.	C
74	국보 제236호	경주 장항리 서 오층석탑	- 옥개석의 파손이 심하고, 5층 옥개석은 거의 반파된 상태이나 구조적 안정성에는 큰 문제가 없다고 판단됨. - 다만, 1층 탑신 상부의 파손·균열 및 지의류 오염 부위에 대해서는 보존처리가 요구됨. ※ 2014년 석탑 보존처리 추진 중	E 정기조사 (’13년)	조치중
75	국보 제242호	울진 봉평리 신라비	- 비석 하단의 파손부는 발견 당시의 원형 그대로 현재 전시관 내에 보관·관리 중으로, 구조적 문제점은 없으며 전반적인 보존 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
76	국보 제264호	포항 냉수리 신라비	- 현재 신광면사무소 부지 내 보호각에 보관 중으로, 파손 및 탈락, 균열 및 생물학적 오염 등은 관찰되지 않으며, 보존 상태는 매우 양호함. ※ 2008년 보존처리(보호각 부시망 설치, 표면 오염부위 세척 등)	A 정기조사 (’13년)
77	국보 제289호	익산 왕궁리 오층석탑	- 석탑은 전체적으로 이끼류·지의류 오염이 발생한 상태로 일부 부재는 흑화 현상 진행되고 있어 보존처리가 요구됨. - 현재 구조적으로 안정화된 상태로 판단되나, 석탑 부재들이 상당수 탈락되고 옥개석 등 일부 균열 현상이 나타나고 있는 점을 고려하여 진행양상 파악 등을 위한 지속 관찰 필요 ※ 2014년 석탑 보존처리 추진 중	E	조치중
78	국보 제290호	양산 통도사 대웅전 및 금강계단	- 대웅전 외주 일부 상부 및 내부 가운데 대량 하부의 균열 현상 등이 관찰되나, 구조적 문제는 없다고 판단되며 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 다만, 창호 문양 및 철제 일부 부식, 외부 서까래 하부 보토 탈락 등에 따른 경미보수가 요구되며, 향후 단청 복원에 대한 중장기적 검토가 요구됨. ※ 2009년 대웅전 및 금강계단 보존처리/ 2013년 벽화 보존처리	B
79	국보 제305호	통영 세병관	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 기둥 상인방과 고주 상부 대들보 접합부 이격, 내진주 우물천장 반자돌림대 처짐 등에 대한 지속 관찰과 초석 박리에 따른 강화처리 등 필요 ※ 2012～2013년 단청 모사 및 공사	C
80	국보 제307호	태안 동문리 마애삼존불입상	- 보호각 내 안치되어 있으며, 보존관리 상태는 대체로 양호함. - 다만, 삼좌불에서 박리․박락이 관찰되며, 불상 하부 습기 등으로 인한 변색 흔적이 확인되므로 진행여부 등에 대한 지속적인 관찰이 요구됨.	C
81	국보 제308호	해남 대흥사 북미륵암 마애여래좌상	- 구조적 안정성을 우려할 만한 큰 문제점은 없다고 판단되나, 불상 머리 상부에서 자연암반의 결에 의한 절리 발생하고 가슴과 하체부위의 박락과 마모로 선각이 약화되고 있으므로, 진행성 여부 등에 대한 지속 관찰 후 필요 시 보존처리 등 검토 - 또한 보호각의 철재·목재 접합부에서 누수현상이 발견되므로 이에 대한 개선이 필요함.	C
82	국보 제311호	안동 봉정사 대웅전	- 우측면 후면측 귀주의 상부 화통가지부에서 균열이 확인되고, 오랜 시간 풍화로 인한 구부재의 마모가 관찰되나 구조적 문제는 없다고 판단되며, 보존관리 상태는 전반적으로 양호함.	A 정기조사 (’13년)
83	국보 제312호	경주 남산 칠불암 마애불상군	- 구조적 문제는 관찰되지 않으며, 최근(2012년) 표면세척과 균열부에 대한 보존처리가 이루어져 전반적 보존 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
84	국보 제315호	문경 봉암사 지증대사탑비	- 전반적으로 균열이 심하고 정면 및 후면 하부의 표면 박리·박락 현상과 함께 정면 이수 및 비신에 미생물 서식으로 인한 변색이 관찰되므로, 진행여부 등에 대한 지속 관찰 후 필요 시 보수정비, 보존처리 등 검토 ※ 2007년 보존처리, 보강공사, 주변 정비공사 시행	C 정기조사 (’13년)
85	국보 제316호	완주 화암사 극락전	- 구조적 문제는 없다고 판단되나, 축부의 갈라짐, 뒤틀림 등 일부 부재에서 열화현상 나타나고 있으므로 진행양상 파악 등을 위한 지속적인 관찰이 요구되며, 퇴색이 진행 중인 단청은 모사를 통한 기록화 사업 등 검토 필요	C

□ 국   보

□ 보   물

연번	지정별	문화재명	점검 결과	등급	비고
1	보물 제3호	서울 원각사지 대원각사비	- 귀부 및 비신의 일부 파손 및 균열은 오래 전에 생긴 것이나, 진행성 여부 파악 등을 위한 지속 관찰 필요 - 이수 등의 흑색 변색과 일부 표면박리가 확인되나 보호각 내 위치하여 전반적인 보존 상태는 양호함. ※ 원각사비 모니터링 진단(’08.5～’09.5)	C
2	보물 제4호	안양 중초사지 당간지주	- 구조적 안정성에는 문제가 없으나 풍화현상에 의해 표면 박락과 전체적인 입상박락이 관찰되고 있으므로, 진행양상 등에 대한 지속 관찰 후 필요시 보존처리 검토	C
3	보물 제6호	여주 고달사지 원종대사탑비	- 전체적인 표면 박리 및 입상 박락 발생으로 비 전체에서 갈색 변색이 나타나고 고착지의류에 의한 생물오염이 진행 중이므로 보존 과학적 조치가 시급함. - 현재 탑비 복원계획이 수립되어 2012년부터 보수·정비(비신 제작, 귀부·이수 보존처리, 탑비 주변 기단부 보수 등)가 추진 중에 있어 제기된 문제점들은 해소될 것으로 판단됨.	E	조치중
4	보물 제7호	여주 고달사지 원종대사탑	- 동·남쪽의 부분 침하가 관찰되며, 현재 계측지점이 설치되어 모니터링이 진행 중이므로 그 결과에 따라 보수정비 등 적절한 대책 필요 ※ 안전진단 및 계측조사(’13.3～’14.3/ 한국건설안전기술연구원) - 탑의 각 부분에서 진행 중인 변색 등 생물학적 피해에 대한 보존처리가 요구됨.	E	조치예정
5	보물 제8호	여주 고달사지 석조대좌	- 복련 및 기단의 이완 현상 등이 확인되나 이는 오랜 전에 발생한 것으로 구조적 안정성에는 별 문제가 없다고 판단됨. - 다만, 각 부분에서 진행 중인 변색 등 생물학적 피해에 대해서는 진행양상 등에 대한 모니터링 후 필요 시 보존처리 등 검토	C
6	보물 제9호	용인 서봉사지 현오국사탑비	- 비 하부 모서리의 부분 탈락은 있으나 구조적 문제점 등은 확인되지 않으며, 2012년 보존처리가 이루어져 전반적인 보존 상태는 양호함. - 다만, 서측면 매몰된 배수로의 흙을 제거, 배수를 원활하게 할 필요가 있음.	B
7	보물 제10호	강화 장정리 오층석탑	- 석탑이 북서쪽으로 약간 기운듯하나 구조안전진단 결과 이상 없는 것으로 나타남. - 석부재의 풍화로 인한 박리, 박락 및 균열과 지의류 서식에 따른 생물오염 등이 발생하고 있으므로 과학적 보존처리가 요구됨. - 또한 자연석 석축의 배부름이 심한 부분은 경미보수가 필요함.	C
8	보물 제12호	하남 동사지 오층석탑	(구조분야) - 북서, 남서, 남동 하대갑석이 들뜬 상태로 이는 기단부 내부의 적심석 상태와 지반의 연약함에 의해 발생된 것으로 판단되고 석탑 주변의 잔디 식재 및 울타리 내 구배는 남동→북서 방향으로 석탑 내 우수가 유입될 가능성 있으므로, 정밀 안전진단 후 보존․보수방안을 수립하는 것이 바람직함. (보존과학 분야) - 각층 탑신석을 중심으로 확인되는 표면변색(흑색)은 고임철편의 부식에 의한 철산화물 피복이기 때문에 교체 또는 철편 표면코팅이 필요함. - 또한 오염도가 높은 표면변색 제어를 위해 미소 마모 세척법등을 고려할 필요가 있음. - 사이트환경 특성 상 대기 중 수분과 지반 수분에 의한 생물오염 피해가 확인되기 때문에 지반 정비 및 배수로 설치 등 주변 정비가 요구됨. - 초음파 측정결과, 풍화 4등급에 해당되기 때문에 보존조치 후에도 과학적 정기 모니터링이 필요함	E 추가 정밀 조사	조치예정
9	보물 제13호	하남 동사지 삼층석탑	(구조분야) - 하대갑석 우측과 1층 탑신석 배면 우주 및 옥개석 모서리의 파손 등이 관찰되나 2000년에 해체 보수공사가 이루어져 지반이 전반적으로 안정된 상태임. (보존과학 분야) - 초음파 측정결과, 풍화 4등급에 해당되는 상당히 풍화된 암석이며, 특히 표면 풍화가 집중된 옥개 받침석은 광물질 탈락과 균열 성장에 따른 박리 박락이 진행 중이므로 시급한 보존조치가 필요함. - 과거 보수 시 지나치게 사용된 철편 고임에 의한 표면변색 등 2차 피해가 발생하고 있어 교체 또는 표면코팅 등의 조치가 필요함. - 사이트환경 특성 상 대기 중 수분과 지반 수분에 의한 생물오염 피해가 확인되기 때문에 지반정비 및 배수로 설치 등 주변 정비가 요구됨.	E 추가 정밀 조사	조치예정
10	보물 제14호	수원 창성사지 진각국사탑비	- 비신은 청석으로 오랜 세월을 지나오면서 탈락과 파손이 진행된 상태이며, 비좌 후미의 균열이 관찰되는 둥 향후 구조적 변형이 발생할 우려가 있으므로 보존처리 등 적절한 대책이 요구됨. - 또한 비 보호각의 노후화에 따른 지붕 내부 미장 일부 탈락, 기둥사이 조적 부재 일부 균열 등에 대해서는 경상보수가 필요함.	E	조치예정
11	보물 제15호	보은 법주사 사천왕 석등	- 초음파 측정결과, 하대 받침석의 물성은 4등급으로 물성 보강이 필요함. - 화사석에 발생한 균열은 화사석의 물리적 훼손과 구조위험을 유발할 수 있으므로 부분적인 보존처리(접착 및 충진) 이후, 지속적인 모니터링이 필요함.	E 추가 정밀 조사	조치예정
12	보물 제16호	충주 억정사지 대지국사탑비	- 구조적으로 안정되어 있고 보호각 내에 위치하여 관리상태가 양호하나, 비신의 지의류 오염 부위에 대해서는 세척 등 보존처리 검토 필요 - 문안이 벗겨진 안내판 정비 및 보호각 내·외부 조류 배설물 청소(제거) 필요	C
13	보물 제17호	충주 정토사지 법경대사탑비	- 보호각 내에 위치하고 있으며, 비좌 일부 탈락 및 박리 등이 확인되나 구조적 안정성에는 문제가 없다고 판단됨. - 다만, 비신과 비좌에서 관찰되는 균열, 지의류 오염 등에 대해서는 지속적인 관찰을 통해 보존처리 등 검토 필요	C
14	보물 제18호	청양 서정리 구층석탑	- 지대석, 옥개석, 탑신 일부에서 균열이 보이고 면석 이완부 내 적심 등이 노출되어 있으므로 진행양상 등에 대한 지속적인 관찰 후, 필요시 보수정비 방안을 마련할 필요가 있음. - 탑신부에 분포한 지의류와 철편 산화물에 의한 오염 변색이 진행 중으로 세척 등 보존처리가 필요함.	C
15	보물 제19호	보령 성주사지 오층석탑	- 석탑의 보존 상태는 양호하지만, 지의류와 괴임 철물로 인한 오염 부분은 보존처리가 요구되며, 지대석 및 일부 균열부에 대해서는 진행성 여부 파악을 위한 지속적인 관찰 필요	C
16	보물 제20호	보령 성주사지 중앙 삼층석탑	- 석탑의 많은 부재들이 균열로 분리 또는 이완 되어가고 있는 등 구조적 문제로 의심되는 징후가 발견되므로 정밀 안전진단을 실시하고 그 결과에 따라 보수정비 등 적절한 보존대책 마련 필요 - 또한 표면 박리․박락과 지의류 및 괴임 철물로 인한 오염 변색이 심한 상태로 보존처리가 요구됨. ※ ‘14년 해체보수 추진 중	E	조치중
17	보물 제21호	부여 당 유인원 기공비	- 전체적으로 고르게 풍화현상이 보이나 진행은 관찰되지 않으며, 국립부여박물관 경내 보호각 내에 위치하여 보존 상태는 양호함.	A
18	보물 제22호	김제 금산사 노주	- 구조적 안정성 등에는 큰 문제가 없다고 보여지나, 지대석, 상대석, 중대석 등에서 일부 파손 및 탈락 현상이 있고 상륜부가 한쪽으로 다소 기울어져 있는 점을 고려하여 이에 대한 지속적인 관찰이 요구됨.	C
19	보물 제23호	김제 금산사 석련대	- 구조적 변형은 확인되지 않으나, 지대석 및 연꽃문양에서 일부 파손과 탈락 현상이 있으므로 지속적인 관찰 필요	C
20	보물 제24호	김제 금산사 혜덕왕사탑비	- 비신 표면에서 탈락과 마모가 진행되고 기단부 지반침하에 의해 전체적으로 좌측으로 기울어져 있으므로 정밀 안전진단 후, 그 결과에 따라 보수정비 등 검토	E	조치예정
21	보물 제25호	김제 금산사 오층석탑	- 침하에 의한 탑의 기움 현상이 발생하고 석재의 재질이 외기노출 및 동결융해로 균열된 것으로 보임. - 현재 구조안전진단을 실시 중이므로, 그 결과를 토대로 보수·보강 등 적절한 보존대책 마련 필요	E	조치예정
22	보물 제26호	김제 금산사 금강계단	(구조분야) - 하층기단과 상층기단, 석종에서 표면 풍화 및 균열, 모르타르 보수 부위 유실, 갑석과 면석의 배부름, 전도 및 변형, 지의류 서식 등이 발생되어 해체 수리 필요 - 석종 상륜부의 풍화가 심각하게 진행되어 시급한 보존처리 필요 (보존과학 분야) - 화학적 훼손현상은 비교적 양호하지만 후면 1층 계단을 중심으로 물리적, 생물학적 훼손 및 보수재료의 노후화가 집중되어 부분적인 보존처리 필요. - 기울어짐, 부재간의 이격이 발생한 1층 계단의 경우 정기적인 모니터링이 필요함	E 추가 정밀 조사	조치예정
23	보물 제27호	김제 금산사 육각 다층석탑	- 기단부와 전층 석탑에서 재질의 외기 노출 및 동결 융해에 의해 균열·탈락 등의 현상이 보이므로 정밀조사 후 대책 마련 필요 ※ 2014년 보수정비 추진 중	E	조치중
24	보물 제28호	김제 금산사 당간지주	- 구조적 안정성 등에는 큰 문제는 없다고 보여 지나, 기단부(받침석) 균열 및 이격, 하층기단 장대석 침하 현상이 발견되므로, 진행성 여부 파악 등을 위한 지속적인 관찰이 요구됨. - 한편, 최근 당간지주에 대한 보존처리가 이루어져 생물오염 등의 특이사항은 확인되지 않음.	C
25	보물 제29호	김제 금산사 심원암 삼층석탑	- 탑의 구조적 안정성에는 큰 문제가 없다고 판단되나, 일부 부재에서 다소 파손과 탈락이 확인되고, 상층기단 탑신부 우주석에서 균열과 박리박락 현상이 보이므로 진행양상 파악 등을 위한 지속적인 관찰 필요	C
26	보물 제30호	남원 만복사지 오층석탑	- 전체적으로 부재의 모서리 탈락 및 파손이 많으며 기단부에는 균열과 박리박락도 관찰됨. 또한 탑신부에는 지의류 등 생물오염이 다수 발생하고 있으므로 보존처리 등 필요	C
27	보물 제31호	남원 만복사지 석조대좌	- 전체적으로 부재의 모서리가 탈락·파손돤 상태이며, 동·서 방향으로 이어지는 큰 균열이 발달하고 확장 가능성이 있으므로, 이에 대한 보존처리(접합 등)가 필요함. - 또한 전면이 흑색으로 변색되고 석좌 상부의 홈에는 물이 고여 있어 생물오염 제거와 방수처리(방수판 등)가 요구됨. ※ 2014년 보존처리 추진 중	E	조치중
28	보물 제32호	남원 만복사지 당간지주	- 양 지주의 하부 균열이 발생하고 균열 확장 가능성이 있으므로 부분적인 보존처리(수리처리 등)이 요구되며, 고착 지의류 서식 및 흑색 변색 등에 따른 세정이 필요함. - 또한 양 지주의 하부와 기단부가 지반에 묻혀 있으므로, 추후 발굴조사 등을 통해 이를 노출시킬 필요가 있음.	C
29	보물 제33호	남원 실상사 수철화상탑	- 전체적으로 정면으로 기울어져 있고, 중대석 층급받침에 수직균열이 발생하는 등 구조적 변형양상이 관찰되므로 정밀 안전진단 실시 후 그 결과에 따라 보수정비 등 검토 - 또한 옥개석, 하대석 등의 생물오염 부분에 대한 세정작업이 필요하며, 주변 수목도 제거하여 보존환경을 개선할 필요가 있음.	E	조치예정
30	보물 제34호	남원 실상사 수철화상탑비	- 비신에 모서리 탈락 및 파손이 다수 관찰되며, 후면의 비신에는 낙서 등 인위적인 훼손이 있어 이에 대한 관리 및 조치가 필요함. 또한 지의류 등의 생물오염은 세정이 필요하며, 주변 수목도 제거가 필요함.	E	조치예정
31	보물 제35호	남원 실상사 석등	- 옥개석 등에서 부분적 탈락·균열 현상이 관찰되나 구조적으로 안정된 상태이며, 전반적인 보존 상태는 양호함. - 다만, 지대석이 지반에 비해 낮아 배수문제가 발생할 수 있으므로, 이에 대한 정비 필요	B
32	보물 제36호	남원 실상사 승탑	- 옥개석의 귀꽃이 등이 탈락․파손되어 있으나 구조적으로 안정된 상태로 보임. - 옥개석, 하대석 등에는 고착 및 엽상 지의류 등의 생물오염이 심각한 상태이므로 세정 등 보존처리가 요구되며, 보호 철책 내부에 자라고 있는 잡풀 제거 필요	C
33	보물 제37호	남원 실상사 동ㆍ서 삼층석탑	- 평지에 위치한 지형적 특성에서 비롯된 주변의 원활하지 못한 배수가 지반의 지내력 저하로 이어져 기단부의 침하 및 변형 발생 - 기단부 속채움재 유실로 공동이 발생하여 배면과 우측면으로 기울어짐이 발생, 기단부 하대갑석 균열 및 파손. - 지반조사와 지내력 및 안정성 평가를 위한 정밀 안전진단을 실시하고 그 결과에 따라 적절한 보존대책 검토	E 추가 정밀 조사	조치예정
34	보물 제38호	남원 실상사 증각대사탑	- 탑신 받침석부터 약간 정면으로 기울어져 있으나 구조적으로 안정된 상태임. - 주변 수목 등의 영향으로 생물오염이 관찰되므로 세정이 필요하며, 수목도 정비하여 보존환경을 개선할 필요가 있음.	B
35	보물 제39호	남원 실상사 증각대사탑비	- 초음파 측정결과, 석재 자체의 물성(균열부 제외)은 양호함. - 이수의 균열, 귀부의 박리박락이 발생한 부분은 훼손이 가중될 가능성이 있으므로, 부분적인 보존처리(접착 및 충진)가 요구됨. - 탑비 표면 전체에 피복되어 있는 지의류 등 제거 필요	E 추가 정밀 조사	조치예정
36	보물 제40호	남원 실상사 백장암 석등	- 초음파 측정결과, 석재의 물성은 비교적 양호한 것으로 확인됨. - 하대석 및 옥개석을 중심으로 넓은 면적에 서식하는 지의류의 제거가 요구됨. - 석등의 구조적 불안정성 유발을 미연에 방지하기 위해 과거 수지로 복원된 간주 받침석을 동질의 석재로 복원 또는 보강이 필요함.	E 추가 정밀 조사	조치예정
37	보물 제42호	남원 용담사지 석조여래입상	- 보호각 개축 공사가 진행 중에 있어 조사 불가 ※ 공사 완료 후 국립문화재연구소 주관으로 조사 실시 예정	기타
38	보물 제43호	남원 만복사지 석조여래입상	- 일부 부재의 부분적인 탈락 및 파손, 박리박락, 염풍화 등이 관찰되나 보호각 내에 위치하여 대체적으로 보존상태가 양호함.	A
39	보물 제45호	익산 연동리 석조여래좌상	- 보호각 내에 위치하고 있어 전반적인 보존 상태는 양호하나, 석불 및 광배에 표면오염이 발생하고 있어 이에 대한 세척이 필요해 보이고, 광배 접합부 흑화현상 부분의 경우 보존처리가 요구됨.	C
40	보물 제46호	익산 고도리 석조여래입상	- 구조적 문제 등은 관찰되지 않고 2013년 배수정비 등이 이루어져 전반적인 보존 상태는 양호하나, 동·서측 입상에 발생된 지의류·이끼류 등 오염 부분에 대한 세척 등 보존처리 필요	C
41	보물 제47호	보령 성주사지 서 삼층석탑	- 지대석 및 하대석에 균열이 보이고 일부 이완 현상도 나타나고 있으므로, 진행여부 등에 대한 지속적인 관찰이 요구됨. - 또한 자연 박리박락 및 지의류, 철편 산화물 등에 의한 오염부위에 대한 보존처리 필요 ※ 2014년 보존처리 추진 중	E	조치중
42	보물 제49호	나주 동점문 밖 석당간	- 기단석과 지주 등에서 풍화현상과 부분 탈락이 관찰되나 구조적인 문제는 확인되지 않으며 전반적인 보존 상태는 양호함. - 당간에 근접하여 전신주와 전선이 설치되어 있어 당해 문화재의 보존과 경관에 좋지 영향을 미치고 있으므로 향후 이설방안 등 검토 필요.	A
43	보물 제50호	나주 북망문 밖 삼층석탑	- 기단부 부재 간 약간 벌어짐 현상 등이 관찰되나 구조적 문제는 없다고 판단되며, 전반적으로 보존관리 상태는 양호함. - 다만, 훼손된 안내판 보수 및 탑 주변 보호책 설치 필요	B
44	보물 제51호	문경 내화리 삼층석탑	(구조분야) - 지대석은 우측-배면 모서리를 기준으로 좌측-정면 모서리를 향해 81㎜정도 양 방향으로 처져 있고 상대갑석의 경우 정면 우측 모서리가 81㎜ 정도 급격히 들려 지대석과 같은 방향으로 처져 있으며, 탑은 전체적으로 1층의 탑신석을 변곡점으로 활처럼 우측-배면 방향으로 휘어 있어 구조적으로 불안정함. - 상대갑석과 맞닿은 상대중석의 가장자리 파손이 눈에 띄며, 접촉면은 철편이나 잔석에 의한 지지로 국부 응력이 작용하고 있어 지지조건이 다소 불안정함. - 기단부의 적심 상태에 대한 내시경 조사를 우선적으로 실시할 필요가 있으며, 기단부 적심석의 이완이나 지반침하의 가능성이 내포되어 있고 지지조건이 불안정함으로 구조안전진단을 통한 안전성 여부 판단 필요 (보존과학 분야) - 생물학적 손상의 주된 요인인 습기 유입 제어를 위한 지반정비 및 배수로 확충이 시급함. - 초음파 측정결과는 화강암질 편마암이라는 재질적인 특성으로 인해 낮게 나온 것으로 판단되며, 부재의 상태는 양호함 ※ 2013～2014년 보존처리 추진 중	E 추가 정밀 조사	조치중
45	보물 제52호	봉화 서동리 동ㆍ서 삼층석탑	- 쌍탑 모두 옥개석 전각부와 하층기단의 하대갑석 등이 파손된 상태이나 침하, 기울어짐 등 구조적 안정성을 우려할 만한 문제점은 확인되지 않음. - 2007년에 표면세척 등 보존처리가 이루어져 전반적인 보존 상태는 양호함. 다만, 석탑이 학교 운동장 내에 위치하고 있어 안전관리에 대한 각별한 주의가 요구됨.	A 정기조사 (’13년)
46	보물 제53호	예천 개심사지 오층석탑	- 기단부 일부 부재에서 균열 및 파손이 관찰되나, 큰 구조적 문제점은 없다고 판단됨. - 옥개석 층굽받침 및 배면 옥개석의 낙수면에서 흑색 고착지의류에 의한 오염 및 변색이 발생하고 있어 보존처리가 요구되며, 지대석 주변 초본식물 제거 필요 ※ 2006년 석탑 보수공사(정밀실측, 보존처리, 부조 복제물제작, 주변정비 등)	C 정기조사 (’13년)
47	보물 제54호	고령 지산리 당간지주	- 2002～2003년 전반적인 보수정비가 이루어져 구조적 문제점은 확인되지 않으며, 당간지주가 위치한 지반이 주위 지반에 비해 파여 있으나 하부에 배수구가 설치되어 있어 지반침하 등의 우려는 없다고 판단됨. - 다만, 지주 석재 표면에 지의류 등에 의한 오염과 변색이 발생하고 있어 보존처리가 필요하며, 교통량이 많은 교차로의 중앙부에 위치하여 차량 진동으로 인한 피해나 2차 훼손이 우려되므로 주의 관찰이 요구됨.	C 정기조사 (’13년)
48	보물 제56호	안동 운흥동 오층전탑	(구조분야) - 석재 3단으로 구성된 기단부의 이완이 심화되어 있는데 배면에서 좌측면을 따라 정면으로 이어지는 구간에서 그 정도가 심하게 나타나고 있고, 석재 간맞댄 면의 틈새로 채워 놓았던 보충재는 대부분 탈락되었거나 균열이 발생되었으며, 일부 석재는 침하 양상 뚜렷하므로, 이완되거나 처지고 들뜬 기단부는 보수가 필요함. - 탑신부 전돌은 균열․파손이 동반되어 나타나고 있는데 전체 파손 전돌이 465개 정도 확인되었고 전돌 파손의 약 57%가 1층 탑신에 몰려있으나 탑신은 대체적으로 안정적인 형태를 취하고 있으므로 당장 안전성에 문제를 야기하지는 않을 것으로 보이나, 인접 역사로부터 발생하는 열차진동 등이 영향을 줄 수 있으므로 주기적인 관찰 필요 (보존과학 분야) - 전돌로 구성된 탑신부는 양호하나, 기와가 혼합 사용된 옥개부는 표면풍화 및 구조상태의 문제점이 관찰됨. - 초음파 측정값이 낮게 나온 것은 전돌과 기단부 구성암석(사암) 등 재질특성에 따른 것으로 보존 상태는 양호한 것으로 판단됨 - ‘14년 사업 예정으로 옥개석 보수에 초점을 맞추고 주변 정비가 필요함. ※ 2014년 보존처리 추진 중	E 추가 정밀 조사	조치중
49	보물 제57호	안동 조탑리 오층전탑	- 구조 안정성 문제와 전돌 부재의 손상으로 현재 보수공사(2012～14년)가 진행 중이며, 완전 해체된 상태임.	E 정기조사 (’13년)	조치중
50	보물 제58호	안동 안기동 석조여래좌상	- 사찰 내의 보호각 내에 안치되어 있으며, 파손·탈락·균열 및 생물오염 현상 등 관찰되지 않으며, 전반적인 보존 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
51	보물 제59호	영주 숙수사지 당간지주	- 부재의 파손, 균열이 관찰되지 않는 등 보존 상태는 대체로 양호하나 석재표면에 고착지의류에 의한 오염과 변색이 나타나고 있으므로, 생물오염 진행양상 등에 대한 지속적 관찰이 요구됨.	C 정기조사 (’13년)
52	보물 제60호	영주 영주동 석조여래입상	- 보호각 내에 안치되어 있으며, 불상의 흉부에서 일부 균열이 발견되고 수인부가 파손되었으나, 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 문화재안내판의 문안 정정(영주리 석불입상 → 영주 영주동 석조여래입상) 필요	A 정기조사 (’13년)
53	보물 제61호	경주 불국사 사리탑	- 배면의 옥개석이 크게 파손·멸실된 상태로 보호각 내 관리되고 있으며, 좌측면 상대석과 우측면 하대석에서 균열 현상이 발견되나 구조적 안정성 등의 문제는 없다고 판단됨. - 옥개석 상부 낙수면에 이끼류 및 엽상 지의류에 의한 오염과 변색이 나타나고 있으므로 진행양상 등에 대한 지속적 관찰이 필요하며, 석재 표면에 침착된 먼지는 정기적인 청소(건식)를 통해 제거	C 정기조사 (’13년)
54	보물 제62호	경주 서악동 마애여래삼존입상	(구조분야) - 모암에 새겨진 마애불(아미타여래 입상)은 절리성 균열면을 따라 석재가 많이 탈락되어 있고 훼손이 심각해 원형을 알아보기가 쉽지 않으며, 또한 외기에 상시 노출되어 있어 환경적 요인에 의해 풍화는 진전될 가능성이 높음. 특히 겨울철 동결 융해로 인하여 석재의 부분적 탈락은 복잡하게 얽혀있는 절리면을 따라 더욱 진전될 가능성이 높은데 마애불 좌측 하단 우각부의 일부 석재는 탈락 가능성이 있음. - 좌․우 보살상은 모암과 다른 재질인 화강암에 새겨 옮겨 온 것으로 왼쪽 관세음보살상은 4면, 오른쪽 대세지보살상은 3면으로 수직 분리되어 적층되어 있음. 또한 보살상은 뒤쪽에 구축한 지지대에 보살상과 2개의 보강철물로 연결하여 전도되는 것을 잡아주고 있음. - 보존적 차원의 대책 외에 자연 사면의 안정성 여부도 함께 평가할 필요가 있음. (보존과학 분야) - 마애불을 구성하는 안산암은 지표 가까운 곳에서 생성된 암석으로 불연속면(절리 등)이 좁고 수직과 수평 등 다양한 방향으로 발달하여 현재의 풍화 상태를 나타냄. - 암반의 재질적 특성을 고려하여 손상을 지연시킬 수 있는 장기적 보존방안 마련 필요 - ‘14년 보존처리 예정으로 적절한 보존조치 후, 과학적 정기(상시) 모니터링이 요구됨. ※ 2011년 보존처리 및 주변정비 공사(지의류 제거, 불상 균열부 충진, 불상 상부 잡목제거 등)	E 추가 정밀 조사	조치중
55	보물 제63호	경주 배동 석조여래삼존입상	- 좌협시불의 두광 좌측 하부 일부가 파손된 상태로 보호각 내 관리되고 있으나, 부재 간 이완이나 침하 현상 등 구조적 변형은 확인되지 않음. - 삼존불 모두에서 전반적으로 황색 고착지의류에 의한 오염이 나타나므로 진행양상 등에 대한 지속 관찰 후 필요시 세척 등 보존처리 검토 ※ 2008년 보존처리 공사(세척 및 지의류 제거, 수리처리)	C 정기조사 (’13년)
56	보물 제64호	경주 보문사지 석조	- 정면 좌측 상부 모서리가 크게 파손되어 있고, 정면 및 배면의 중앙부에 종 방향으로 균열이 관찰되며, 균열부의 수분 유입방지를 위한 메움 처리가 요구됨. - 또한 입상분해 현상이 관찰되므로 표면에 서식하고 있는 미생물 제거 후, 강화 처리 필요	E	조치예정
57	보물 제65호	경주 서악동 삼층석탑	- 각 면 옥개석 모서리가 파손되고 상륜부가 멸실되었으나, 균열·이완, 침하 현상 등 구조적 변형양상은 확인되지 않음. - 다만 석재 표면에 미생물에 의한 오염 및 변색이 발생하고 있으므로, 오염 확대 여부 등에 대한 지속 관찰 후 보존처리 등 검토	C 정기조사 (’13년)
58	보물 제66호	경주 석빙고	(구조분야) - 빙실 내부는 결로와 유입수로 인해 상시 젖어 있고 누수와 함께 백화현상도 전체적으로 나타나고 있음. - 내부의 석재에는 지의류와 토양층이 두껍게 피각되어 있고, 일부에서는 피각된 지의류가 탈락되면서 석재 표면이 동반 탈락되는 현상이 나타나고 있음. 또한 홍예간석 천장석은 편중 하중에 의한 균열이나 파손이 발달되어 있고 빙실 내부의 홍예간석 좌우 벽면 일부 구간에는 배부름 현상이 나타나고 있어 정기적인 구조모니터링 필요 (보존과학 분야) - 상부 봉토와 측벽에서 유입된 수분에 의한 토사 피복과 선태류 생장에 따른 손상 가능성이 높음. - 피복된 토사와 생물 제거를 위한 표면세정 등 적절한 조치 후 누수에 의한 표면재 오염과 표면 풍화에 따른 2차 손상 등 정기적인 모니터링이 필요함 - 향후 달성 현풍 석빙고의 보수 사례를 참고하여 장기적 관점의 보존대책이 요구됨. ※ 2014년 보존처리 추진 중	E 추가 정밀 조사	조치 중
59	보물 제67호	경주 효현동 삼층석탑	- 주로 기단부 하대갑석에서 파손이 주로 관찰되나, 최근 수리·보완이 이루어져 우려할 만한 구조적 문제점은 관찰되지 않음. - 석탑 표면 전반적으로 청결한 상태를 유지하고 있으나, 지대석 지면 주변의 초본식물 제거 필요 ※2009년 석탑 보존처리 및 정비공사 (표면세척, 기단정비)	B 정기조사 (’13년)
60	보물 제68호	경주 황남동 효자 손시양 정려비	- 구조적인 문제는 관찰되지 않으며, 보호각 내에 위치하여 보존관리 상태는 대체로 양호함. - 다만, 보호각 우측면 기단 바닥 파손되어 경미보수 필요	B 정기조사 (’13년)
61	보물 제69호	경주 망덕사지 당간지주	- 기단부 등 당간지주 하단의 부재들이 멸실된 상태이나, 현재 우려할 만한 구조적 문제점은 없는 것으로 판단됨. - 오랜 시간 풍화 및 마모로 인한 표면의 박리박락과 생물오염이 확인되고 있어 .오염 확대 여부 등에 대한 지속적인 관찰이 요구됨. ※ 2007년 당간지주 보존처리 (세척)	C 정기조사 (’13년)
62	보물 제70호	경주 서악동 귀부	- 귀부 상부의 비신 및 이수는 멸실된 상태로 보호각 내 관리 중이며, 구조적 문제나 생물오염 등은 관찰되지 않으며, 보존 상태는 매우 양호함.	A 정기조사 (’13년)
63	보물 제71호	함안 대산리 석조삼존상	- 부분적으로 탈락현상 등이 있으나 2010년 정기조사 결과와 비교하여 별다른 변화양상은 관찰되지 않으며, 2013년 보호각이 설치되어 전반적인 보존상태는 양호함. - 다만, 우측 불상 배면에 부분적으로 푸른색 오염물과 조류 배설물이 확인되므로, 세척과 조류 침입을 방지할 수 있는 부시망 설치 필요	B
64	보물 제72호	산청 단속사지 동 삼층석탑	- 2010년 정기조사 결과와 비교하여 특이할만한 사항은 없으나, 하대갑석 동측 상부 균열, 일부 부재의 탈락 및 이완 현상 등에 따른 진행여부 등에 대한 지속적인 관찰 필요 - 석탑 근처 비지정 문화재인 당간지주는 문화재 지정여부를 조사하고, 체계적인 관리가 필요하다고 판단되며, 단속사지에 대한 전면 발굴조사와 종합정비계획 수립이 요구됨. - 또한, 주변의 정자각 및 전선 이전과 수목 가지치기 등 역사문화 환경 정비가 필요함.	C
65	보물 제73호	산청 단속사지 서 삼층석탑	- ‘10년 정기조사 결과와 비교하여 특이할만한 사항은 없으나, 하대 기단석 모서리 맞춤부가 크게 파손되어 상부 하중에 의한 구조적 변형이 우려되므로 진행여부 등에 대한 지속적인 관찰 필요 - 장기적 관점에서 하대갑석 등 파손부위는 동종의 암석을 사용하여 복원할 필요가 있다고 보임.	C
66	보물 제74호	양산 통도사 국장생 석표	- 석표는 전반적으로 파손이 심하고 지의류에 의한 오염 또한 심한 상태이므로 보존처리가 필요하다고 판단됨. - 주변에 식재된 잔디는 높은 습도 및 수분을 유지하여 이끼 서식에 용이한 조건을 제공하는 점을 감안, 배수가 원활한 토질로 지면을 정비하는 것이 바람직함.	C
67	보물 제75호	창녕 송현동 마애여래좌상	- 보호각 내에 안치되어 있으며, 전반적인 보존 상태는 양호함. - 다만, 보호각 하방 벽체 탈락 부분 보수, 주변 수목제거 및 가치치기 등 경상보수 필요	B
68	보물 제76호	춘천 근화동 당간지주	- 초음파 측정결과, 상당히 풍화된 4등급에 분류되며, 특히 균열이 발달한 좌측 당간은 1,000㎧이하 값이 측정되어 즉각적인 보존조치가 필요함. - 좌측 당간은 불연속면(절리성 균열)이 수직과 대각선 방향 등으로 성장하면서 탈락, 박리박락 등 표면풍화가 집중됨. - ‘14년 보수사업 예정으로 좌측 당간의 정밀진단과 균열부 접착‧충전 등 적절한 보존조치가 필요할 것으로 판단됨.	E 추가 정밀 조사	조치중
69	보물 제77호	춘천 칠층석탑	- 구조적으로는 안정적이나 옥개석 등 일부 부재의 풍화와 박리가 심해 보존처리가 필요하며, 차량 통행으로 인한 진동 영향 등에 대한 모니터링 필요	C
70	보물 제78호	원주 거돈사지 원공국사탑비	- 2006년 보존처리 후 전반적으로 보존 상태는 양호하게 유지되고 있으며, 기 조사 시 제기되었던 박리부분은 진행성이 아니며 탈락 후 안정화된 상태로 판단됨. - 다만, 비신의 상단 일부와 이수 연결부를 따라 박리박락이 확인되고 있어 진행여부에 대한 지속적인 관찰이 필요함.	C
71	보물 제79호	홍천 희망리 삼층석탑	- 일부 부재의 탈락․퇴락이 발견되나 구조적으로 안정화되어 있으며, 2012년 보존처리가 이루어져 보존 상태는 대체로 양호함. - 다만, 일부 수지 흘러내림 현상에 대해서는 확인 후 조치 필요	A
72	보물 제80호	홍천 희망리 당간지주	- 당간 및 기단이 일부 멸실되었으나 구조적으로 안정되었으며, 최근(2012년) 보존처리가 이루어져 전반적인 보존 상태는 양호함.	A
73	보물 제81호	강릉 한송사지 석조보살좌상	- 현재 강릉시립박물관의 전시실에 보관 관리 중이며, 보존 상태는 전반적으로 양호함.	A
74	보물 제82호	강릉 대창리 당간지주	- 석재의 노후화로 인한 풍화 현상 등이 관찰되나 구조적 문제는 없으며, 전반적으로 보존관리 상태는 양호함. - 다만, 가와 주택가에 인접하여 해당 문화재에 대한 접근성이 제약받고 있으므로 추후 진입도로의 안내판 등은 추가 정비 필요	A
75	보물 제83호	강릉 수문리 당간지주	- 석재의 노후화로 인한 풍화현상, 표면 균열 등이 관찰되나 구조적 문제는 없으며, 전반적으로 보존관리 상태는 양호함.	A
76	보물 제84호	강릉 신복사지 석조보살좌상	- 석재의 노후화로 인한 풍화현상, 표면 박락 등이 관찰되나 구조적 문제는 없는 것으로 보임. - 다만, 금속주 부분 등에 갈색 변색이 나타나고 불상 하부에 지의류가 분포하고 있으므로 추후 보존처리가 필요하다고 판단됨.	C
77	보물 제85호	강릉 굴산사지 승탑	- 지대석 일부 균열이 관찰되나 구조적 문제는 없으며, 전반적인 보존 상태는 양호함. - 다만, 승탑이 위치한 지대가 주위에 비해 낮아 높은 습도를 유지하고 있으므로, 향후 배수체계 정비 등 보존환경을 개선할 필요가 있음.	A
78	보물 제86호	강릉 굴산사지 당간지주	- 전반적인 보존 상태는 양호하나 지의류 및, 녹조류가 분포하고 있는 점을 고려하여 보존처리 검토 필요 ※ ’14년 보존처리 완료 - 또한 좌측 지주의 기울음 현상을 우려하는 민원 등을 감안, 변위양상 파악을 위한 지속적인 모니터링 필요	C
79	보물 제87호	강릉 신복사지 삼층석탑	- 하대갑석, 옥개석 등이 일부 탈락되고 2층 괴임석 등의 미세 균열이 관찰되나, 구조적 안정성에 미치는 영향은 크지 않다고 판단되며, 최근(2010년) 보존처리가 이루어져 전반적인 보존 상태는 양호함.	A
80	보물 제89호	영암 도갑사 석조여래좌상	- 불상은 보호각에 안치되어 있으며, 전반적인 보존 상태는 양호하나 보호각 주변 담장 및 기단 균열에 대한 경미보수가 요구되며, 노후 안내판 교체 필요	B
81	보물 제91호	여주 창리 삼층석탑	- 배면 상대갑석 파손, 기단부 일부 부재의 이완 현상 등이 보이나, 구조적 안정성에는 별 문제가 없다고 판단됨. - 다만, 탑 각 부에서 진행 중인 고착 지의류에 의한 생물학적 피해와 석재의 풍화현상에 대해서는 지속적인 모니터링을 통한 보존과학적 대책이 요구됨.	C
82	보물 제92호	여주 하리 삼층석탑	- 좌측면 기단 상대석 모서리와 배면 우주석에서 균열현상이 보이나, 구조적 안정성에는 별 문제가 없다고 판단됨. - 다만, 탑 각 부에서 진행 중인 고착 지의류에 의한 생물학적 피해와 석재의 풍화현상에 대해서는 지속적인 모니터링을 통한 보존과학적 대책이 요구됨.	C
83	보물 제93호	파주 용미리 마애이불입상	- 마애불 전면 종횡전리가 있는 화강암으로, 하단 석재가 부식(풍화)되어 다수의 균열이 관찰되고 있는 점을 고려하여 구조적 변형의 진행여부 측정 등을 위한 정밀 안전진단이 필요하다고 판단됨. - 또한 그늘로 인하여 생물오염이 발생될 우려가 있으므로 주변 수목 정리 필요 ※ 2014년 불상 보존처리 및 주변정비 추진 중	E	조치중
84	보물 제94호	제천 사자빈신사지 사사자 구층석탑	- 지반 중심이 침하되고 좌측 기단 하부 균열현상 등이 확인되며, 하대석이 통돌로 받쳐줘 현재 구조적 안정성에는 크게 우려할 만한 수준은 아니지만 변형 진행여부 등에 대한 지속적 관찰 필요 - 하대석과 상대석 사이의 물고임으로 인한 생물오염 발생에 따른 보존처리, 배수로 정비 등이 요구됨. ※ 2013년 정밀 안전진단/ 2014년 보존처리 및 주변정비 추진 중	E	조치중
85	보물 제95호	충주 미륵리 오층석탑	- 파손, 오염 등의 부위가 다수 있으나, 2010년 정기조사 결과와 비교하여 별다른 특이사항은 확인되지 않음. - 다만, 전체적으로 탑이 남서쪽(배면-우측면)으로 기울어져 있는 점을 감안, 변위 진행여부 등에 대한 지속적인 관찰이 요구됨. - 또한 1층 탑신 동 측면은 낙서와 생물오염이 심한 상태이므로 보존처리 검토 필요	C
86	보물 제97호	괴산 원풍리 마애이불병좌상	- 암석 노후화 등으로 인한 균열, 풍화 등이 발생하고 있어 지속적인 관찰이 요구되며, 무속행위 등으로 촛농, 그을음 현상이 확인되므로 주변정비 등 방지대책 마련 필요	C
87	보물 제99호	천안 천흥사지 당간지주	- 지대석 좌측을 콘크리트로 보강하였으며, 약간의 기울음은 있으나 구조적으로 안정된 상태임. - 주택가 간선도로와 인접하여 상부의 낮은 석축이 차량으로 인해 일부 손상현상이 관찰되며, 배면에 주택에서 식수한 것으로 보이는 유실수(3주)는 협의를 통해 제거하는 것이 바람직하다고 판단됨.	B
88	보물 제100호	당진 안국사지 석조여래삼존입상	- 최근(2011년) 보존처리가 이루어져 전반적인 보존 상태는 양호하나, 주불이 육안 상 미세하게 기운 것으로 보여 진행여부 등에 대한 지속적인 관찰이 요구됨.	C
89	보물 제101호	당진 안국사지 석탑	- 일부 석부재의 탈락 및 변색이 있으나 최근(2011년) 보수정비가 이루어져 보존 상태는 전반적으로 양호함.	A
90	보물 제102호	서산 보원사지 석조	- 2005년 보존처리를 통해 석조 균열 부위에 대한 보강과 접착은 이루어져 있으나, 이중 일부분에 들뜸 현상이 발생하고 있어 재처리가 요구됨. - 또한 보존처리가 실시되지 않은 나머지 균열부에 대한 관찰과 정비가 필요함. ※ 2014년 보존처리 추진 중	E	조치중
91	보물 제103호	서산 보원사지 당간지주	- 석재에 자연적인 박리박락이 있고 표면 균열부 등이 관찰되나, 구조적 안정성에는 문제가 없다고 판단되며, 전반적인 보존 상태는 양호함.	A
92	보물 제104호	서산 보원사지 오층석탑	- 갑석 등 석재 일부 표면에 균열이 있으나 구조적 안정성에는 문제가 없다고 판단됨. - 다만, 우수와 지의류에 의한 표면 변색이 발생하고 있어 세척 등이 필요하며, 상륜부 찰주는 부식상태 등에 대한 점검 후 필요 시 보존처리 등 검토 ※ 2014년 보존처리 추진 중	E	조치중
93	보물 제105호	서산 보원사지 법인국사탑	- 석 부재의 일부 탈락·멸실 현상이 있으나 이는 자연적 요인에 의한 손상으로 판단되며, 현 시점에서 구조적 문제는 없다고 보임. - 다만, 지대석 이완부는 변형 양상 등에 대한 지속적인 관찰 후 필요시 정비방안 검토 추진	C
94	보물 제106호	서산 보원사지 법인국사탑비	- 전반적 보존 상태는 양호하나, 귀부와 비신 일부에 박리․박락과 지의류 및 우수에 의한 변색이 발생하고 있는 점을 감안, 필요시 세척 등 보존처리 검토 필요	C
95	보물 제107호	부여 보광사지 대보광선사비	- 국립부여박물관의 경내 보호각에 위치하고 있으며, 전체적으로 고르게 풍화현상이 보이나 구조적인 불안정한 부위나 현상은 관찰되지 않으며, 보존 상태는 양호함.	A
96	보물 제108호	부여 정림사지 석조여래좌상	- 보호각 내에 위치하고 있어 생물오염 등의 영향은 없으나, 기단 지대석 및 하대갑석 등 일부 파손과 부재 이완이 다수 확인되므로 진행여부에 대한 지속적 관찰이 요구됨.	C
97	보물 제109호	(전)광주 성거사지 오층석탑	- 기존에 탈락 및 파손된 부분을 제외하고는 석탑의 보존관리 상태는 전반적으로 양호하며, 구조적 문제는 없다고 판단됨.	A
98	보물 제110호	광주 지산동 오층석탑	- 탑의 전반적인 구조와 상태는 양호하나, 하대갑석에서 균열이 심화되고 있고, 하대 중석과 갑석의 부분 파손 부위가 다수 확인되고 있으므로, 진행여부 파악을 위한 지속적인 관찰이 필요함.	C
99	보물 제111호	담양 개선사지 석등	- 중대석 이하 부재의 균열과 박리박락은 풍화에 약한 안산암이라는 재질 특성과 하중 등에 의한 것으로 판단됨. - 초음파 측정결과, 4등급에(3,000㎧이하) 가까운 3등급으로 분류되며 다수의 미세균열과 박리박락이 확인됨. - 근본적 보존대책은 해체보수와 손상부재 교체, 과거 보존처리 부분의 재처리임. - 따라서 과학적인 정기 모니터링을 통한 관찰 후 필요 시 해체보수 등을 검토하는 것이 바람직하다고 판단됨.	D 추가 정밀 조사	조치예정
100	보물 제112호	광양 중흥산성 삼층석탑	- 석탑은 구조적으로 안정되어 있으며, 보존 상태는 대체로 양호함. - 다만, 배면에 있는 작은 저수지로 인해 안개가 많이 형성되어 토양 남조류 등이 기생하기 좋은 환경이므로 생물오염 진행여부 등에 대한 주의관찰 요구됨.	A
101	보물 제113호	청도 봉기리 삼층석탑	- 하층기단 갑석 및 옥개석 전각부의 일부가 파손된 상태이나, 현 시점에서 우려할 만한 구조적 문제는 없다고 판단됨. 다만, 석탑 중앙부의 지반침하 현상이 관찰되므로 진행여부 등에 대한 지속적인 모니터링 필요. - 옥개석 및 기단부의 생물오염 등에 따른 보존처리가 요구되며, 문화재안내판 문안 정정(청도 봉기동 삼층석탑 → 청도 봉기리 삼층석탑) 필요	C 정기조사 (’13년)
102	보물 제114호	안동 평화동 삼층석탑	- 기단부 하대갑석과 3층 옥개석의 전각부가 파손 또는 탈락된 상태이나, 침하, 기울어짐 등 구조적 문제점은 관찰되지 않음. - 기단부는 흑색 고착지의류에 의한 생물오염이 전반적으로 발생하고 있어 보존처리가 요구되며, 또한 후면 기단갑석 파손 부위로 유수 유입이 우려되므로 메움 처리 등이 필요하다고 판단됨.	C 정기조사 (’13년)
103	보물 제115호	안동 이천동 마애여래입상	- 불상의 흉부 암반에서 자연 절리 등이 관찰되고 있으나, 2013년 표면 세척, 절리부 메움 등 보존처리와 아울러 후면 배수로 정비가 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
104	보물 제116호	영주 석교리 석조여래입상	- 보호각 내에 안치되어 있으며, 불두가 일부 파손되고 왼쪽 수인부가 멸실된 상태이나 보존관리 상태는 전반적으로 양호함.	A 정기조사 (’13년)
105	보물 제117호	상주 화달리 삼층석탑	(구조분야) - 배면 지대석의 중앙 석재가 내측으로 처지는 침하성 변형을 보이고 있으며, 좌측-정면의 모서리가 최대 113㎜정도 처져 있음. - 지대석과 하대갑석의 맞 댄면은 보수재로 채워져 있으나 이질 재료 간 이격이 심화되어 있고, 상대중석의 각 면 중앙부와 양 석재와의 사이에 이격이 발생되어 있어 이 틈으로 내부 채움 흙이 부분적으로 빠져나오고 있을 뿐 아니라, 우측-배면 상대갑석의 모서리 우각부는 최대 28㎜들려있어 내부 적심상태가 불안정해 보임. - 우선 내시경 조사를 통해 기단부의 적심상태를 파악한 후 그 결과에 따라 구조안전진단 또는 보수정비 검토 (보존과학 분야) - ‘05년 보존처리가 이루어져 현재 보존 상태는 양호한 것으로 판단됨. - 초음파 측정결과, 풍화 4등급에 해당되나 이는 1층 탑신 균열부분을(1,000㎧내외) 포함하여 평균한 값이기 때문에 그 밖의 부재는 양호함(3,200㎧ 이상) - 다만, 1층 탑신의 균열은 상당기간 지속된 사항으로 구조모니터링 결과에 따라 적절한 보존대책 검토 - 지대석 등 하층부의 생물영향 및 2, 3층 탑신석의 표면변색은 주의 관찰 필요	D 추가 정밀 조사	조치예정
106	보물 제118호	상주 증촌리 석조여래입상	- 용화사 지장전 내 안치되어 있으며, 광배의 파손 부위를 제외하면 탈락, 멸실 및 균열 등은 관찰되지 않으며, 전반적으로 보존 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
107	보물 제119호	상주 복용동 석조여래좌상	- 보호각 내 안치되어 있으며, 불상 배면 하부가 크게 파손되었으나, 현재 신재 교체 및 접합을 통해 구조 보강한 상태로, 전반적인 보존 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
108	보물 제120호	상주 증촌리 석조여래좌상	- 용화사 지장전 내 안치되어 있으며, 불두 파손 부위를 시멘트로 접합한 상태이나, 전반적인 보존 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
109	보물 제121호	경주 굴불사지 석조사면불상	- 암반의 4면에 불상을 조각하고 정면에 좌협시불 및 우협시불을 세운 형태로 부분적인 파손, 풍화, 마모가 있으나, 2001년과 2009년 보존처리(균열·파손부 보존처리, 수리처리, 표면세척 등)가 이루어져 전반적인 보존 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
110	보물 제122호	경주 율동 마애여래삼존입상	- 표면은 자연 박리가, 주위 암반에서는 절리가 발생하고 암반 하부를 중심으로 고착 지의류에 의한 오염 및 변색이 확인되고 있으므로, 진행여부 등에 대한 지속적 관찰이 요구됨.	C 정기조사 (’13년)
111	보물 제123호	경주 보문사지 당간지주	- 좌측 지주 상부가 파손․멸실된 상태로 관리되고 있으며, 석재 표면에서 미세 균열들이 발견되나 구조적 문제는 없다고 판단됨. - 다만, 표면에 서식하고 있는 고착 지의류 제거와 균열부의 수분 유입방지 등을 위한 보존처리가 요구됨.	C 정기조사 (’13년)
112	보물 제124호	경주 남산동 동ㆍ서 삼층석탑	- 석탑의 기단부, 옥개석 등의 파손과 상륜부 부재 멸실 등이 확인되나, 우려할 만한 구조적 문제는 없다고 판단됨. - 다만, 동·서탑 모두 다양한 색상의 고착 지의류에 의한 오염 현상과 함께, 기 보수 부위의 변질이 관찰되므로 보존처리가 요구됨.	C 정기조사 (’13년)
113	보물 제125호	경주 무장사지 아미타불 조상 사적비	- 귀부는 쌍 귀부로 귀부들의 머리 부분이 파손·멸실된 상태로 관리되고 있으며, 비신도 멸실되었으나 2010년 신재를 사용하여 복원하였음. - 현재 구조적 측면의 큰 문제는 없으나, 이수, 귀부 등에서 고착 지의류에 의한 오염 및 변색이 관찰되고 있어 보존처리가 요구되며, 지대석 주변 지면 정비 및 초본류 제거 필요	C 정기조사 (’13년)
114	보물 제126호	경주 무장사지 삼층석탑	(구조분야) - 갑석에 신재 보충구간이 다수 포함되어 있으며, 접합면을 따라 이격이 심화되어 있어 제 기능을 발휘하지 못하고 있음. - 전체적으로 석재의 가장자리 파손이 많은 편이고 철편이나 부분적인 석재면의 지지에 의해 하중이 전달되어 국부응력이 집중되는 등 구조적으로는 불리한 조건을 내포하고 있으나 형태적 변형은 다소 안정적으로 보임. - 기단부의 내시경 조사를 통한 적심상태의 확인이 필요하며, 신재 보충구간은 과학적 보강방안에 의한 재보수와 생물학적 피해가 발생하지 않도록 환경개선을 위한 조치 필요 (보존과학 분야) - 초음파 측정결과, 3등급으로 석탑의 표면 상태는 양호한 것으로 판단되며, 사이트 환경 특성 상 지의류 등 생물학적 오염도가 높게 나타나기 때문에 배수로 확충 및 경사면 정리 등 주변 정비와 표면 세정 등의 조치가 필요함.	E 추가 정밀 조사	조치예정
115	보물 제127호	경주 삼랑사지 당간지주	- 양 지주의 중앙부와 하부의 모서리에서 부분적 파손이 관찰되나, 큰 구조적 문제점은 없다고 판단됨. - 측면을 중심으로 표면에 흑색의 고착 지의류에 의한 오염과 변색이 발생하고 있으므로, 생물오염 진행양상 등에 대한 지속적인 관찰 필요	C 정기조사 (’13년)
116	보물 제128호	합천 반야사지 원경왕사비	- 2010년 정기조사와 비교하여 큰 변화는 없지만 전체적으로 표면 풍화와 오염현상이 심하므로 표면 세척, 강화처리 등 보존처리가 요구되며, 비각 내부바닥 정비와 지붕기와 고르기, 주변수목에 정비가 필요함.	C 정기조사 (’13년)
117	보물 제129호	합천 월광사지 동ㆍ서 삼층석탑	- 서탑 하대갑석 등 일부 부재가 파손된 상태이나 2010년 정기조사 결과와 비교하여 특이할만한 사항은 발견되지 않음. - 주변에 식재된 소나무는 석탑 표면오염 등 풍화를 촉진하고 도괴 시 석탑을 훼손할 수 있으므로 제거가 요구됨. - 또한 석탑 주변 지반다짐 등 정비를 통해 보존환경을 개선할 필요가 있음.	B
118	보물 제132호	구례 화엄사 동 오층석탑	- 전반적인 보존 상태는 양호하나 옥개부에 약간의 파손과 균열이 확인되며, 1층 옥개부 균열 진행여부 등에 대한 지속적인 관찰 필요	C
119	보물 제133호	구례 화엄사 서 오층석탑	- 5층 옥개석 모서리 등의 일부 파손과 기단부 외곽석 등에서 미세한 이완현상이 발견되나, 구조적 문제는 없다고 판단되며 전반적인 보존 상태는 양호함.	A
120	보물 제135호	대구 산격동 연화 운룡장식 승탑	- 경북대박물관 경내에 위치하고 있으며, 옥개석 귀꽃이 모두 파손·멸실되고, 좌측면 옥개석과 기단부의 하대석·지대석의 일부 부재가 파손된 상태이나, 구조적인 문제는 없다고 판단됨. - 전체적으로 흑색 고착 지의류에 의한 오염이 발생하고 있어 보존처리가 요구됨.	C 정기조사 (’13년)
121	보물 제136호	경주 남산 미륵곡 석조여래좌상	- 광배 상부의 파손 부위를 수지 접합하여 보수한 상태이나 구조적 안정성 등에는 별 문제가 없다고 판단됨. - 광배 및 불상, 대좌부 전반에 고착지의류에 의한 오염 및 변색이 발생하고 있어 진행양상 등에 대한 지속적인 관찰 및 보존처리가 필요함.	C 정기조사 (’13년)
122	보물 제137호	문경 봉암사 지증대사탑	- 보호각 내 위치하고 있으며, 우측면 옥개석, 기단부 하대석 등 일부 부재가 파손·멸실 및 탈락된 상태이나 침하, 이완, 기울음 등 구조적 변형은 관찰되지 않음. - 탑 전반에 고착 지의류에 의한 오염과 변색이 발생하고 있어 보존처리가 요구됨.	C 정기조사 (’13년)
123	보물 제139호	평창 월정사 석조보살좌상	- 사찰 경내 유물전시관에 보관·전시 중으로 기단부 일부 파손 및 삼도 주변부 등에서 변색이 관찰되나 구조적으로 안정되어 있으며, 전반적인 보존 상태는 양호함.	A
124	보물 제141호	서울 문묘 및 성균관	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나 대성전 등 백화현상 발생부분은 우선 청소하고 추후 원인분석이 요구되며, 경상적인 유지관리 차원에서 양성, 부시, 삼문 단청 등 보수 필요	B
125	보물 제142호	서울 동관왕묘	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나 일부 기둥 동바리, 기둥 할열에 따라 보존 처리된 부분이 들뜨고 우측면 화방벽의 수직균열(2～3곳) 현상 등이 있어 지속적인 관찰이 요구됨. - 또한 동무, 서무의 화방벽의 비둘기 배설물 피해에 대한 경상조치 필요 ※ 내부 후불벽 및 중문 판벽의 벽화는 현재 서울시에서 정밀조사 중이므로 조사결과에 따라 적절한 보존대책 강구	C
126	보물 제143호	서산 개심사 대웅전	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나 어칸 좌측 평방 및 일부 대들보(1개소) 할열 현상 등이 확인되므로, 진행여부 등에 대한 지속적인 관찰 필요 - 와편 고막이 일부 탈락 등에 따른 경미보수와 문화재안내판(지정번호 누락) 수정 필요	C
127	보물 제145호	예천 용문사 대장전	- 일부 공포의 첨차에서 뒤틀림 현상이 있으나 안정화된 상태로 보이며, 2002～2004년 전면 해체 보수공사가 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
128	보물 제146호	창녕 관룡사 약사전	- 건물의 보존 상태는 대체로 양호하나 과하중으로 정면 우측 기둥이 안으로 휘어져 있고 이 부분 전후 공포에서 변형, 균열 현상이 보이므로 구조적 안정성 여부 판단을 위한 정밀 안전진단 후 그 결과에 따라 적정 보수정비가 요구됨. - 또한 개변된 기단부, 축부, 단청은 그 원형을 찾아 정비(국립중앙박물관에서 소장하고 있는 일제강점기 유리건판 사진 등 참고)할 필요가 있다고 판단됨. ※2008년 벽체 보존처리/ 2013년 벽화 및 단청 모사	E	조치예정
129	보물 제147호	밀양 영남루	- 최근 구조안전진단(2012년) 결과에 따라 갈램기둥 수지처리, 기와 고르기, 부식 난간 및 층층각 계단 등에 대한 부분 보수를 실시하여 전체적으로 보존관리 상태는 양호하나, 좌측 상부 눈썹반자 파손 등 일부 훼손 부위의 보수 필요 - 단청은 근년에 부분 보수가 이루어진 곳을 제외하고는 퇴색되어 있으므로 향후 전체 보수 필요 ※ 2014년 보수정비 추진 중	E	조치중
130	보물 제148호	공주 중동 석조	- 2008년에 전체 석조의 2/5 정도로 복원되어 있는 기존 석재 및 노화된 시멘트를 제거하고 신석재로 대체하여 복원하였고 석조 표면을 세정함. - 구조적 변형은 관찰되지 않으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
131	보물 제149호	공주 반죽동 석조	- 2008년에 석조의 균열 부분에 과도하게 충전된 시멘트를 제거하고 수지로 충전, 강화하였으며 석조 표면을 세정함 - 구조적 변형은 확인되지 않으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
132	보물 제150호	공주 반죽동 당간지주	- 전반적인 보존 상태는 양호하나, 과거 보수물질 대부분이 노후되어 석재와 이격된 상태이며 변색되어 미관을 저해하고 있어 즉각적인 조치가 요구됨. - 또한, 주변 토양에 다년생 초본류를 식재하여 토양의 다습한 환경이 유지되고 있어 지반정비 등을 통한 개선 필요 ※ 2014년 보존처리 추진 중	E	조치중
133	보물 제151호	구례 연곡사 삼층석탑	- 최근(2012년) 석탑에 대한 세척, 균열부 수리처리 등이 이루어져 전반적인 보존 상태는 양호함.	A
134	보물 제152호	구례 연곡사 현각선사탑비	- 최근(2012년) 석탑에 대한 세척, 균열부 수리처리 등이 이루어져 전반적인 보존 상태는 양호하나, 폭우 등에 대비한 배수로 정비가 필요함.	B
135	보물 제153호	구례 연곡사 동 승탑비	- 최근(2012년) 석탑에 대한 세척, 균열부 수리처리 등이 이루어져 전반적인 보존 상태는 양호함.	A
136	보물 제154호	구례 연곡사 소요대사탑	- 최근(2012년) 석탑에 대한 세척, 균열부 수리처리 등이 이루어져 전반적인 보존 상태는 양호함.	A
137	보물 제155호	장흥 보림사 동 승탑	- 승탑의 전반에 연녹색·회백색 엽상지의류가 3/5 피복되어 있는 상태로, 보존처리가 요구됨. - 승탑이 배면 쪽으로 약간 기울어져 보이나, 구조적으로 안정되어 큰 문제는 없다고 판단됨. - 주변 수목에 대한 주기적인 가지치기를 통한 생물오염 저감 등 보존환경 유지가 필요함. ※ 2014년 보존처리 추진 중	E	조치중
138	보물 제156호	장흥 보림사 서 승탑	- 지의류에 의한 오염이 관찰되나, 전반적인 보존 상태는 양호함.	A
139	보물 제157호	장흥 보림사 보조선사탑	- 최근 생물 및 오염물 제거를 위한 보존처리가 이루어져 전반적인 보존 상태는 양호함. - 배면 쪽으로 약간 기울어져 보이나, 구조적으로 안정되어 큰 문제는 없다고 판단됨.	A
140	보물 제158호	장흥 보림사 보조선사탑비	- 최근 생물 및 오염물 제거를 위한 보존처리가 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
141	보물 제159호	함안 방어산 마애약사여래삼존입상	- 부분적으로 균열현상이 있으나, 전체적으로 2010년 조사결과와 비교하여 변화양상은 관찰되지 않음. - 다만, 강우 시 배수체계 점검과 표면 오염물에 대한 세척이 요구됨.	C
142	보물 제161호	강화 정수사 법당	- 기둥 일부에서 갈라짐 현상이 발견되나 구조적으로 안정되어 별 문제는 없다고 판단되며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 기단부의 지의류 등은 제거가 필요하며, 기단의 배부름 등 변형에 대하여는 지속적인 관찰이 요구됨.	C
143	보물 제162호	청양 장곡사 상 대웅전	- 장곡사 상 대웅전의 경우, 정면은 겹처마, 배면은 홑처마로서 지붕 하중의 불균등 조건의 맞배지붕이며, 다포식인데 평방이 없으며, 구간포를 얹어 놓아 주간포 주두가 돌출되는 구조적 불안정한 요소가 내포된 구성을 갖고 있음. - 지붕 하중의 불균등에 의한 휨거동과 전단 등의 구조적 문제점, 주두 균열 및 파손, 내측 뜬장혀의 균열과 처짐, 초석 균열 및 침하 현상 등이 두루 나타나고 있으므로, 가구의 구조적 거동과 안전성 평가를 위한 정밀 안전진단이 요구됨.	E 추가 정밀 조사	조치예정
144	보물 제164호	춘천 청평사 회전문	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나 기둥부 균열, 서까래 갈라짐, 어칸 창방 처짐 등이 나타나고 있어 진행여부 파악을 위한 지속적 관찰이 요구됨. ※ 일부 기둥 생물피해 흔적에 따른 추가조사 필요. - 2013년 집중호우 시 붕괴된 좌측의 토사면에 대한 정비 필요	C
145	보물 제165호	강릉 오죽헌	- 배면 좌측의 툇마루 창방과 좌측면 좌측 창방의 균열, 달동자의 이격 및 중도리 머리 파손은 구조적인 불안정성으로 판단되어 균열, 이격 측정 등 진행성 변형 양상 파악을 위한 구조모니터링 필요	E 추가 정밀 조사	조치예정
146	보물 제166호	서울 홍제동 오층석탑	- 국립중앙박물관 경내 야외에 노출되어 있는 관계로 기후상태에 따라 부분적인 생물오염이 존재하나, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
147	보물 제167호	정읍 은선리 삼층석탑	- 석탑을 구성하는 부재(탑신부 면석, 옥개받침 등)에서 일부 탈락과 파손 등이 있으나 구조적으로 안정되어 별다른 문제는 없다고 판단됨. - 다만, 2층 탑신부 및 문비에서 배부름이 관찰되므로 진행양상 등에 대한 지속적인 관찰 필요	C
148	보물 제168호	경주 천군동 동ㆍ서 삼층석탑	- 1~3층의 옥개석 전각부 및 모서리 일부가 파손되었고 상륜부는 전체가 멸실된 상태이나, 구조적 문제는 없다고 판단됨. - 동탑의 경우 하층기단 하대갑석 부재 간 이음부에 초본식물이 자생하고 있어 제거가 요구됨.	B 정기조사 (’13년)
149	보물 제169호	문경 봉암사 삼층석탑	- 최근(2011, 2013년) 석탑 해체보수 및 보존처리가 이루어져 보존 상태는 대체로 양호함.	A 정기조사 (’13년)
150	보물 제170호	화순 쌍봉사 철감선사탑비	- 귀부 및 이수의 전·후면, 좌·우면에서 파손과 균열이 관찰되고 있으나, 구조적으로 안정되어 별문제는 없다고 판단됨. - 귀부의 하단부와 이수 상단부에 덮여있는 지의류 제거를 위한 표면세척 필요.	C
151	보물 제171호	문경 봉암사 정진대사탑	- 옥개석, 하대석 등의 일부 부재가 파손·탈락된 상태이나, 지반침하, 기울어짐 등 구조적으로 우려할 만한 특이사항은 확인되지 않음. - 고착지의류 서식 등으로 인한 표면 생물오염과 변색이 관찰되므로, 보존처리가 요구됨.	C 정기조사 (’13년)
152	보물 제172호	문경 봉암사 정진대사탑비	- 보호각 내 위치하고 있으며, 구조적 변형 등은 관찰되지 않고 전반적인 보존 상태는 양호함. - 다만, 이수, 귀부 등 전반에 생물오염이 발생하고, 정면 비수 하부의 표면 박리가 관찰되고 있어 보존처리가 요구됨. - 문화재안내판 문안 정정(봉암사 정진대사원오탑비→문경 봉암사 정진대사탑비) 필요 ※ 2014년 보존처리 추진 중	E 정기조사 (’13년)	조치중
153	보물 제173호	울주 망해사지 승탑	<구조분야> - (동부도) ‘60. 11월에 무너졌던 것을 다시 세워서 각 석재별 파손이나 손상이 심한 편으로, 특히 탑신석과 옥개석의 손상 정도가 심하여 적층 상태가 다소 불안정하며 옥개석의 경우 여러 조각을 붙여 놓았는데 일부는 소실된 채 형태를 유지하고 있고 지반침하의 양상은 보이지 않으므로 보존처리를 강화할 필요가 있으며, 주기적 관찰이 요구됨. - (서부도) 형태적으로 안정된 양상을 보이고 있으나 지대석 이완이나 하대석과의 이격 등으로 좌측-정면에서 우측-배면으로 갈수록 최대 92㎜의 편차를 보이면서 침하 경향을 뚜렷이 보이고 있으며, 하대석과 상대석에서도 동일 구간에서 비슷한 양상을 보이고 있으므로 지반보강 방안 모색 필요 <보존과학 분야> - 승탑의 전반적인 보존 상태는 매우 양호함. 다만, 옥개석 파손부분은 1975년 보수 후 현재에 이르고 있는 상태로 구조 상태와 표면풍화가 비교적 높은 4등급으로 확인됨. - 초음파 측정결과, 풍화 3등급에 해당되지만 2등급(4,000㎧이상)에 근접한 양호한 상태임	E 추가 정밀 조사	조치예정
154	보물 제177호	사직단 대문	- 2006년 산자 이상 해체보수가 이루어져 보존관리 상태는 양호함.	A
155	보물 제178호	강화 전등사 대웅전	- 기단부는 전반적으로 양호한 상태이며, 대들보, 기둥 등 목부재에 갈램이 있으나 안정화된 상태로 구조적인 문제는 없음. - 지붕부 와초 제거 및 내부 회벽 탈락부분은 경상보수 필요 - 내부 단청은 전반적으로 변색 및 퇴색되었으나, 원형 내지는 고식을 유지하고 있으므로 보존 필요	B
156	보물 제179호	강화 전등사 약사전	- 최근(2012년) 단청과 기단부에 대한 보수가 이루어져 전반적으로 양호한 상태이나, 배면 및 서측 기둥이 기울어져 있어 진행여부 파악 등을 위한 지속적인 관찰이 요구됨.	C
157	보물 제181호	청양 장곡사 하 대웅전	- 대들보 중간부의 수평 갈라짐과 균열, 주장첨차의 중간과 단부 처짐 등의 변형 발생 - 지붕의 처마 내밀기가 길어서 지붕 하중에 의한 장연의 외측 처짐에 의해 내부 공포의 들림 변형 발생. - 배면에 배수로가 없어 경사지에서 범람하는 우수에 의해 기둥 하부의 침수, 배면에서 침투되는 우수가 정면 기단으로 배출되어 토사의 유실로 인한 초석 균열 및 침하 등 지반의 문제점과 지붕하중에 대한 가구 구조의 안전성 평가를 위한 정밀 안전진단 필요.	E 추가 정밀 조사	조치예정
158	보물 제182호	안동 임청각	- 사당, 안채 및 군자정의 창호, 구들, 고막이의 파손, 군자정 천장 및 마루 변형·파손 등에 따른 보수정비가 필요함. ※ 2014년 보수정비 추진 중	E 정기조사 (’13년)	조치중
159	보물 제183호	강릉 해운정	- 일부 목부재(기둥, 창방)에 갈라짐이 관찰되나, 구조적인 문제점은 없다고 판단됨. - 최근(2010년) 보수정비가 이루어져 전반적으로 보존관리 상태는 양호함.	A
160	보물 제184호	부여 장하리 삼층석탑	- 오래된 훼손 탈락부와 균열이 있으나 2010년 정기조사 결과와 비교하여 큰 변화는 없음. - 두께가 얇은 부재들이 풍화가 심하고, 잔 균열이 많아 구조부재로서 물성이 약화된 상태로 지속적인 관찰이 요구됨.	C
161	보물 제185호	부여 무량사 오층석탑	- 배수의 미비와 기단부 속채움재 유실 등 따른 공동으로 인하여 지대석과 기단부에서 침하 발생 - 기단 속채움재 유실과 공동으로 인해 상대갑석에 작용하는 상부하중을 기단 면석을 통해 전달하게 되어 휨거동에 따른 내측 처짐과 외측 들림의 변형 발생. - 지반조사와 지내력 및 안정성 평가와 기단의 속채움재 유실에 의한 하중 전달 메커니즘 규명을 위한 정밀 안전진단 필요.	E 추가 정밀 조사	조치예정
162	보물 제186호	경주 남산 용장사곡 삼층석탑	- 옥개석과 기단부 갑석 일부가 파손되고 노반을 제외를 상륜부 대부분의 부재가 멸실된 상태이나, 구조적 측면에서의 큰 문제점은 없다고 판단됨. - 다만, 2001년 진단조사 시 보다 기단부 파손 및 균열부의 상태가 악화되고 있는 양상이므로 보존처리가 요구됨.	C 정기조사 (’13년)
163	보물 제187호	경주 남산 용장사곡 석조여래좌상	- 불두가 파손·멸실된 상태이며, 대좌부의 하대석에서 가로 방향의 균열이 확인되고 있어 진행성 여부 등에 대한 지속적인 관찰이 요구됨. - 또한 불상과 대좌부에서 발생하고 있는 생물오염과 변색 등에 대한 보존처리와 좌대, 받침석 가로 균열 부분의 접합 메움이 필요함. ※ 2011년 기단부 성토 및 자연석 석축 설치	C 정기조사 (’13년)
164	보물 제188호	의성 관덕리 삼층석탑	- 현재 상륜부는 노반을 제외한 부재가 멸실되고 우측면 상대갑석의 파손 부위가 시멘트로 성형 보수되어 있으나, 침하, 기울어짐, 부재의 이완 등 구조적 안정성을 우려할 만한 특이사항은 관찰되지 않음. - 다만, 석재 표면에 서식하는 미생물의 제거 등 보존처리 검토 필요 ※ 2001～2003년 석탑 해체 보수(복원)공사	C 정기조사 (’13년)
165	보물 제189호	칠곡 송림사 오층전탑	- 최근에 보수 및 보존처리가 이루어져, 보존관리 상태는 전반적으로 양호하나, 옥개석 낙수면 일부에서 자생하고 있는 초본식물의 제거가 필요함. - 문화재안내판의 문자 도색이 부분적으로 박리가 이루어져 일부 식별이 불가능한 상태로, 정비가 요구됨.	C 정기조사 (’13년)
166	보물 제190호	원주 거돈사지 원공국사탑	- 야외에 노출되어 기후상태에 따라 부분적인 생물오염이 존재하나, 국립중앙박물관 용산 개관 이전 시 보존처리(세척)가 이루어져 전반적으로 보존관리 상태는 양호함.	A
167	보물 제191호	강릉 보현사 낭원대사탑	- 구조적으로 안정되어 있으나 지반 침하에 따른 지대석 균열 현상이 나타나고 있으므로, 지반 침하 진행여부 등에 대한 지속적인 관찰이 요구됨.	C
168	보물 제192호	강릉 보현사 낭원대사탑비	- 2011년 보수가 이루어져 보존 상태는 전반적으로 양호하나, 비신 정면의 대각선 균열에 대해서는 진행여부 파악을 위한 지속적인 관찰이 요구됨. - 문화재 안내판이 현재 미설치된 상태이므로 조속한 정비 필요	C
169	보물 제193호	청도 운문사 금당 앞 석등	- 일반인들이 접근할 수 없는 운문사 요사영역에 위치하여 별도의 보호책 등의 보호시설이 정비되어 있지 않고, 2008년 석등에 대한 보존처리가 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
170	보물 제194호	부여 석조	- 2014. 1월 국립부여박물관 전시관 리노베이션 공사로 인해 안전 보호책을 설치한 관계로 현 상태를 확인할 수 없으나, 보호책 설치 직전에 실시한 현상점검 시 불안정한 부위나 현상은 확인되지 않았으며 전반적인 보존 상태는 양호함. - 다만, 화강암재의 전형적인 풍화현상이 나타나고 있으므로, 진행여부 파악을 위한 지속적인 모니터링은 필요하다고 판단됨.	C
171	보물 제197호	청양 읍내리 석조여래삼존입상	- 이물질 등으로 인한 세척이 필요하고 곳곳에 훼손된 흔적이 있어 수지처리가 필요한 실정이며, 전에 보수한 곳이 오랜 시간이 경과됨에 따라 재보수가 필요함. ※ 2014년 보존처리 실시	E	조치완료
172	보물 제198호	경주 남산 불곡 마애여래좌상	- 경좌우 사선방향으로 암반의 자연절리 현상과 불상 표면에 고착 지의류에 의한 오염 및 변색이 확인되고 있어, 진행성 여부 등에 대한 지속적인 관찰이 요구됨. - 또한 절리 틈으로 유입되는 유수현황 등에 대한 모니터링이 필요함. ※ 2009년 보존처리 및 주변 정비공사	C 정기조사 (’13년)
173	보물 제199호	경주 남산 신선암 마애보살반가상	- 구조적인 측면에서 우려할 만한 특이사항은 확인되지 않으나, 불상 표면 일부에 고착지의류에 의한 오염 및 변색이 나타나고 있으므로, 오염 확대 여부 등에 대한 지속적인 관찰이 요구됨. ※ 2011년 보존처리(균열부 수리처리)	C 정기조사 (’13년)
174	보물 제201호	경주 남산 탑곡 마애불상군	- 사면에 걸쳐 암반의 자연 절리 현상과 고착 지의류에 의한 오염이 나타나고 있으므로, 진행(확대) 여부 등에 대한 지속적인 관찰이 요구됨. - 또한 절리부에 서식하고 있는 초본류는 제거가 필요함. ※ 2005, 2007, 2011년 불상군 보존처리	C 정기조사 (’13년)
175	보물 제202호	의성 관덕동 석사자	- 국립대구박물관 실내 전시 중에 있으며, 파손·탈락·균열 및 생물오염 등은 관찰되지 않으며, 보존 상태는 양호함.	A
176	보물 제203호	청도 박곡리 석조여래좌상	- 대좌부 상대석의 전면부가 상당히 파손되어 있어 편심 하중으로 인한 2차 훼손이 우려되므로 지속 관찰 후 필요 시 정밀 안전진단 또는 보수정비 검토 - 또한 불상 표면의 박리박락, 생물오염 등 발생에 따른 보존처리가 요구됨.	C
177	보물 제209호	대전 회덕 동춘당	- 건물의 상태는 상당히 양호하나, 마루 신재 뒤틀림, 협문 기단석 이완 등 일부 주변의 미비사항은 경미보수가 필요한 것으로 판단됨	B
178	보물 제210호	안동 도산서원 전교당	- 목부재의 파손, 균열, 부식, 처짐 등 구조적 안정성을 우려할 만한 문제점은 관찰되지 않으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
179	보물 제211호	안동 도산서원 상덕사 및 삼문	- 목부재의 파손, 균열, 부식, 처짐 등 구조적 안정성을 우려할 만한 문제점은 관찰되지 않으나, 상덕사의 우측면 상부 가구에서 우수 유입으로 인한 누수 흔적이 발견되므로 지속적인 관찰이 요구됨.	C 정기조사 (’13년)
180	보물 제212호	창녕 관룡사 대웅전	- 전반적인 보존상태는 양호하나, 창호와 지붕 누수부, 일부 공포, 내부 단청 등에 대해 지속적인 관찰과 적정수리 필요	C
181	보물 제213호	삼척 죽서루	- 기둥에 균열 등이 확인되나 구조적인 안정성에는 문제가 없다고 판단되며, 보존관리 상태는 전반적으로 양호함.	A
182	보물 제214호	강릉향교 대성전	- 일부 공포 열이 흐트러져 있으나 구조적인 문제가 아니라고 판단되며, 2007년 보수공사가 이루어져 전반적으로 보존관리 상태는 양호함.	A
183	보물 제215호	서울 북한산 구기동 마애여래좌상	- 전반적으로 보존관리 상태는 양호함.	A
184	보물 제216호	보은 법주사 마애여래좌상	- 2007년 보존처리가 이루어져 전반적으로 보존상태는 양호하나, 좌측 팔꿈치 부근의 균열에 대한 지속적인 관찰 필요	C
185	보물 제217호	부여 대조사 석조미륵보살입상	- 2002년 충진 및 접착 수리한 부분에서 분리 현상이 있으므로 당시 보존처리 방법에 대한 검토 및 연구가 필요함 - 보살상 좌측의 인접 암석이 균열 분리되어 낙반 위험이 있으므로 제거 또는 주의 관찰이 요구됨.	C
186	보물 제218호	논산 관촉사 석조미륵보살입상	- 보살상의 균열, 훼손부위 등은 충진재 등으로 보존처리 및 보수되어 있으며 특별한 문제는 보이지 않으나, 표면에 지의류나 구성암의 광물질에서 발현된 암갈색 또는 황색 등으로 오염되어 있어 세척 등 보존처리가 필요함 - 배면 병풍처럼 둘러있는 절벽을 이루는 암석군의 붕괴 우려가 있어 지속적인 주의 관찰 필요	C
187	보물 제219호	논산 개태사지 석조여래삼존입상	- 보호각 내 안치되어 있으며, 일부 표면 박리와 우협시보살 좌대 배면에 균열이 있으나 구조적 안정성을 우려할 만한 요인들은 관찰되지 않는 등 전반적인 보존 상태는 양호함.	A
188	보물 제220호	영주 북지리 석조여래좌상	- 보호각 내에 안치되어 있으며, 대좌부 일부 부재의 부분적 파손을 제외하면 두 불상 모두의 보존관리 상태는 양호한 것으로 판단됨. - 다만, 두 불상 모두에서 비슷한 색상의 고착지의류에 의한 오염과 변색이 관찰되고 있어 보존처리가 요구됨.	C 정기조사 (’13년)
189	보물 제221호	영주 가흥동 마애여래삼존상 및 여래좌상	- 인접 암반의 자연 절리로 인한 균열을 제외하면 파손이나 훼손은 관찰되지 않으나 암석 표면에 흑적색 미생물의 서식이 왕성한 상태로 보존처리 검토 필요 - 문화재안내판 문안 정정(영주 가흥리 마애삼존불상→영주 가흥동 마애여래삼존상 및 여래좌상) 필요	C 정기조사 (’13년)
190	보물 제222호	합천 치인리 마애여래입상	- 마애불 주변 소나무 등 수목은 표면오염과 풍화를 촉진시키고, 수목의 도괴 시 마애불에 직접적으로 피해를 줄 수 있으므로 수목의 제거 및 가지치기, 배수가 원활하도록 지반정비 등 보존환경 정비 필요	B
191	보물 제223호	철원 도피안사 삼층석탑	- 일부 부재(상층기단 갑석, 하대석)의 이완, 균열 등이 관찰되나 구조적으로 안정적임. 다만, 상층기단 앙련부의 고드름 맺힘과 상층기단 갑석 균열과의 상관성 등에 대해 지속적인 관찰 필요 - 아울러, 정면의 보호수 가지가 석탑 상부에 드리워져 강풍 등으로 가지가 부러질 경우 석탑을 훼손할 우려가 있으므로 수목정비 필요	C
192	보물 제224호	서천 성북리 오층석탑	- 일부 석재가 소실되어 있는 상태이나, 크게 파손 또는 풍화된 부분 없이 전체적인 보존관리 상태는 양호한 편임. - 일부 변색 및 박리현상이 나타나는 부분에 대해서는 보존처리 검토 필요	C
193	보물 제225호	여주 신륵사 다층석탑	- 2013년 실시된 안전점검 및 계측조사 결과, 석탑의 구조적인 안정성에는 문제가 없는 것으로 확인되었으나, 기단부 전체와 탑신부에서 부분적으로 진행되고 있는 생물학적 오염에 대한 지속적인 관찰 필요	C
194	보물 제226호	여주 신륵사 다층전탑	- 옥개석의 처마선을 이루는 벽돌 파손 부분과 전탑 전체에서 진행되고 있는 탈락 및 이완된 줄눈은 보수 필요 - 또한 전각 처마부 종심 침하 등에 따른 변위 및 생물학적 오염 현상에 대해서는 진행성 여부 등에 대한 지속적인 관찰이 요구됨.	C
195	보물 제227호	창녕 인양사 조성비	- 비의 일부에서 탈락·균열 현상이 관찰되고 있으나, 전반적인 보존 상태는 양호함. - 조류 배설물 흔적이 일부 보이고 있는 점을 감안, 주기적 관찰을 통해 조류 침입에 대한 대책이 요구됨. ※ 보호책 일부가 훼손되어 경미보수 필요.	C
196	보물 제228호	여주 신륵사 보제존자석종	- 구조적인 문제는 없다고 판단되나, 석종 각 부에서 진행 중인 생물학적 피해 등에 대한 지속적인 모니터링을 통한 보존과학적 대책이 요망됨.	C
197	보물 제229호	여주 신륵사 보제존자석종비	- 기단석의 탈락·이완 등이 확인되나 구조적 문제는 없는 것으로 보이며, 향후 지속적인 관찰을 통해 드잡이 여부 등 검토 필요 - 비좌와 비신 등 비 전반에서 고착지의류 및 생물학적 피해가 진행되고 있으므로 적절한 보존과학적 조치 필요 ※ 2014년 보존처리 실시	E	조치완료
198	보물 제230호	여주 신륵사 대장각기비	- 현 시점에서는 탈락·파손 등이 진행되고 있지는 않지만 장기적으로 변형과 추가 훼손을 예방하기 위해서는 결손 부위 충진 등 전반적인 보존처리가 요구됨. - 가첨석 상부 지의류 서식 및 주변부 흑색 변색 등 생물오염과 비각 좌측 후면 기둥 일부 기울어짐 현상에 지속적인 관찰 필요	C
199	보물 제231호	여주 신륵사 보제존자석종 앞 석등	- 화사석 상부 비천상의 표면 마모 등이 관찰되고 있으나 이는 오래 전 발생한 것으로 보이며, 구조적 변형 등은 확인되지 않음. - 석등의 각 부에서 진행 중인 생물학적 피해 등에 대해서는 지속적인 관찰을 통한 보존처리 등이 요구됨..	C
200	보물 제233호	부여 무량사 석등	- 물리적, 화학적 훼손 및 석재의 물성은 비교적 양호함. - 간주석 등 생물오염이 심한 곳은 부분적인 보존처리(표면세정) 필요. - 하대갑석에 발생한 이격현상은 추후 석등의 구조적 불안정에 직접적인 영향을 줄 수 있으므로 지속적인 모니터링 필요	E 추가 정밀 조사	조치예정
201	보물 제234호	군산 발산리 석등	- 화사석의 동·북 측면에 수평 균열이 관찰되고 있으나, 구조적인 문제는 없는 것으로 판단됨. - 석등의 변색, 지의류·이끼류 등 오염부분 제거와 자연풍화에 의한 표면 박리현상 방지를 위한 보존처리 필요	C
202	보물 제235호	서울 장의사지 당간지주	- 당간지주 상부에 일부 균열이 있으나, 구조적인 문제는 없는 것으로 판단됨. - 초등학교 운동장 한편에 보호 울타리를 설치, 안전성을 확보하는 등 보존관리 상태는 전반적으로 양호함.	A
203	보물 제236호	익산 미륵사지 당간지주	- (동 당간지주) 지대서 서측 부분으로 약간의 침하현상이 나타나고 있어 배수체계 등에 대한 검토 및 정비가 필요해 보임. - (서 당간지주) 기단석에 발생한 균열현상은 현 시점에서 구조적인 문제점은 없다고 판단되나, 진행여부 파악 등을 위한 지속적인 관찰이 요구됨. - 동․서 당간지주 모두 이끼류·지의류에 의한 생물오염이 진행되고 있어 보존처리 검토 필요	C
204	보물 제242호	안동 개목사 원통전	- 2012년에 전면 해체보수가 이루어져 구조적 문제 등은 확인되지 않으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
205	보물 제243호	대구 동화사 마애여래좌상	- 마애불이 조각된 자연암반의 상·하부 및 좌측면에 자연 절리 현상이 관찰되나, 마애불에 미치는 큰 구조적인 영향은 없을 것으로 판단됨. - 암반 절리부에서 자생하고 있는 초본식물 및 수목의 제거와 석재 표면에서 서식하는 미생물에 대한 모니터링 및 보존처리가 요구됨.	C 정기조사 (’13년)
206	보물 제244호	대구 동화사 비로암 석조비로자나불좌상	- 비로암 대적광전 내 안치되어 있으며, 대좌부 하대석 석재 표면에 박리 및 박락이 관찰되나 큰 구조적 문제점이 발견되지 않으며 원형이 잘 유지되고 있는 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
207	보물 제245호	김천 갈항사지 석조여래좌상	- 불두와 수인부, 대좌부, 불신 등에서 파손이 관찰되며, 특히 불신의 어깨와 팔꿈치 부위는 시멘트 몰탈로 접합 처리된 상태이나 이질감 발생에 따른 몰탈 제거, 세척 등 보존처리가 요구됨. - 또한 멸실된 하대석을 신재로 교체하였으나, 원래의 하대석으로 추정되는 부재가 확인되므로 이를 노출시킨 후 원형을 찾아 다시 복원할 필요가 있다고 판단됨. ※ 2014년 불상보수 및 보존처리 추진 중	E 정기조사 (’13년)	조치중
208	보물 제246호	의성 고운사 석조여래좌상	- 파손·균열된 부분이나 생물오염 등은 관찰되지 않으며, 보존 상태는 매우 양호함	A
209	보물 제247호	대구 동화사 비로암 삼층석탑	- 기단부 부재 간 이완이 심한 점으로 미루어 중앙부 지반침하가 진행 중인 것으로 보이며, 이는 2차적인 훼손 및 구조적 변형으로 이어질 가능성이 있다고 판단되므로, 우선 정밀 안전진단을 실시하고 그 결과를 토대로 적절한 보존대책 마련 검토 - 석탑 부재의 전반에서 지의류 등에 의한 오염과 변색이 관찰되므로 보존처리 필요	D 정기조사 (’13년)	조치예정
210	보물 제248호	대구 동화사 금당암 동ㆍ서 삼층석탑	- (동탑) 1～3층 옥개석에 부분적인 지의류 서식과 우측면 기단부 면석 괴임 철물의 부식으로 인한 오염이 관찰됨. - (서탑) 기단부 부재의 이완과 파손이 관찰되며, 동탑에 비해 음지에 위치하여 표면의 고착 지의류에 의한 오염 및 변색이 심한 상태임. - 동·서탑에서 서식하고 있는 지의류 제거와 일부 파손 부위 접합 등 보존처리가 요구되며, 교란된 지대석의 정비가 필요함.	C 정기조사 (’13년)
211	보물 제249호	영주 부석사 삼층석탑	- 현재 옥개석 낙수면 및 전각부가 일부 파손된 상태이고, 기단부에서 일부 파손 및 균열 양상이 보이나 큰 구조적 문제점은 없다고 판단됨. - 배면의 하대갑석을 중심으로 배면과 우측면, 좌측면 기단부 부재에 엽상지의류, 이끼류에 의한 심각한 오염양상이 나타나고 있어 근본 원인 규명과 함께 보존처리, 지면정비 등이 요구됨. 또한 배면 기단부 부재 상황에 미루어 볼 때 배수에 문제가 있다고 보이므로, 이에 대한 개선 검토 필요	C 정기조사 (’13년)
212	보물 제250호	부산 범어사 삼층석탑	- 기단 면석의 균열부·결실부는 기 보존처리가 이루어졌으나, 옥개석 처마부 파손 결실부는 그대로 존치되고 있어 복원 및 보존처리가 필요함. - 기단부 갑석 표면의 지의류․이끼류 흔적 및 오염은 원인 조사 후 그 결과에 따라 세척 등 적절한 대책을 수립할 필요가 있음.	C
213	보물 제251호	칠곡 선봉사 대각국사비	- 배면 비좌부의 파손 및 균열 부위가 수지로 접합 처리된 상태이나 구조적 문제는 없다고 판단되며, 전반적인 보존 상태는 양호함. - 다만, 배면 비신 상부의 고착지의류 제거 등 생물오염에 따른 보존처리가 요구됨.	C 정기조사 (’13년)
214	보물 제252호	포항 보경사 원진국사비	- 정면 비신 중앙부에 세로방향 균열이 관찰되나 석재의 특성에 의한 절리로 보이며, 비신 상부의 이수가 멸실된 상태인 점을 고려할 때 상부 하중에 의한 구조적 변형 등의 우려는 없다고 판단됨. - 귀부 표면 생물오염 등에 따른 보존처리와 함께, 보호각 내부 청결유지 필요 ※ 탐방객의 동전 투척으로 인한 문화재 훼손이 우려되므로, 관련 예방대책 마련 필요	C 정기조사 (’13년)
215	보물 제253호	합천 청량사 석등	- 화사석 하부가 부분적으로 깨져 일부 탈락현상은 있으나, 2010년 정기조사와 비교하여 변화양상은 없음. - 하대석 균열, 지대석 이완 등에 따른 지속 관찰 필요	C
216	보물 제254호	대구 동화사 당간지주	- 좌측 지주 하부에 가로방향으로 큰 균열이 발견되나 침하현상 등은 관찰되지 않고 있어 구조적인 문제는 없다고 판단됨. - 당간지주가 숲이 우거진 음지에 위치하여 전체적으로 고착 지의류에 의한 오염 및 변색이 발생하고 있어 보존처리가 요구됨. - 또한 좌측 지주 하부 균열부는 유수 유입에 의한 훼손이 진행될 우려가 있으므로, 접합 또는 메움 등의 처리가 필요함.	C 정기조사 (’13년)
217	보물 제255호	영주 부석사 당간지주	- 부재의 파손 및 균열, 이완 등은 확인되지 않으나, 석재 표면 전반에 걸쳐 고착지의류에 의한 오염과 변색이 관찰되므로 보존처리가 요구되며, 지주 하부 지면 정비(초본류 제거) 필요	C 정기조사 (’13년)
218	보물 제256호	공주 갑사 철당간	- 기단부 초석 침하에 따른 상부 물고임 현상이 있으나 구조적 문제는 없으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 다만, 주변 수목과 인접한 상태로서 다습한 환경이 조성될 경우 철제의 부식이 진행될 수 있으므로, 가지치기, 간벌 등 수목정비가 필요하다고 판단됨. ※ 2014년 수목정비 추진 중	E	조치중
219	보물 제257호	공주 갑사 승탑	- 기울어짐, 부재 이완, 지반침하 등 구조적 변형은 확인되지 않으나, 상대석과 중대석의 배수가 다소 불량하므로 지속 관찰 필요 - 표면의 고착지의류와 주변 바닥에 선태류가 밀생하고 보호철책의 토양유실로 철책의 기초가 노출된 상태이므로 주변 바닥의 정비와 세척처리가 필요함.	C
220	보물 제258호	대구 산격동 사자 주악장식 승탑	- 경북대박물관 경내에 위치하고 있으며, 각 면의 옥개석 전각부가 파손·망실되고 우측 하대석에서 세로방향의 균열이 확인되나 구조적 문제는 없다고 판단됨. - 승탑 전반에 발생하고 있는 생물 오염물 제거와 균열부 접합 등을 위한 보존처리가 요구됨.	C 정기조사 (’13년
221	보물 제263호	순천 송광사 하사당	- 회벽 일부 탈락, 기둥의 열화 등이 진행 중에 있으며, 건물 전체에 단청이 거의 없음. 구 부재는 대부분 갈라짐이 발생하였고, 배면기둥과 보, 뺄목 등의 부재 등이 이완되어 있어 보수정비가 필요하다고 판단됨. ※ 2013년 정밀 안전진단/ 2014년 설계용역 추진 중	E	조치중
222	보물 제264호	합천 해인사 석조여래입상	- 불상 표면에 발생된 지의류 등 오염부분 세척, 표면 강화처리 등 보존과학적 대책 마련 시급 - 표면오염과 풍화를 촉진시키고 직접적인 피해를 줄 수 있는 불상 주변 수목 제거 및 가지치기 필요 - 불상 주변지반이 고르지 않아 배수가 원활하지 못하므로 지반 및 석축 정비 필요 ※ 2014년 보존처리 중	E	조치중
223	보물 제265호	합천 청량사 석조여래좌상	- 대좌 모서리 파손, 광배 표면 탈락 등이 관찰되나, 2010년 정기조사와 비교하여 변화양상은 확인되지 않으며, 대웅전 내부에 안치되어 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
224	보물 제266호	합천 청량사 삼층석탑	- 2007년 보존처리가 이루어져 보존 상태는 전반적으로 양호하며, 2010년 정기조사와 비교하여 변화양상은 관찰되지 않음. - 다만, 옥개석 상부 지의류 등 자생에 따른 진행양상 파악 등을 위한 지속적인 관찰이 요구됨.	C
225	보물 제267호	임실 진구사지 석등	- 하대석의 귀꽃 탈락 및 상대석 받침, 화사석 등에서 박리박락이 확인되나 2012년 보존처리가 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
226	보물 제272호	장수향교 대성전	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 벽체 균열 발생, 외부 단청 퇴색, 건물 좌측 담장 붕괴 등 일부 훼손된 부분에 대한 경미보수가 필요하다고 판단됨.	B
227	보물 제273호	곡성 태안사 적인선사탑	- 침하현상이나 구조적 변형 등은 관찰되지 않으며, 전반적으로 보존관리 상태가 양호함.	A
228	보물 제274호	곡성 태안사 광자대사탑	- 사찰 경내에 위치하여 관리가 잘 되고 있으나, 석조물에 생물이 밀생하고 주변토양은 부식토로서 강우 시 배수가 어렵고 다습하게 유지되므로 주변 지반정비와 표면 세척이 필요함.	C
229	보물 제275호	곡성 태안사 광자대사탑비	- 사찰 경내에 위치하여 관리가 잘 되고 있으나, 석조물에 생물이 밀생하고 주변토양은 부식토로서 강우 시 배수가 어렵고 다습하게 유지되므로 주변 지반정비와 표면세척이 필요함.	C
230	보물 제276호	군산 발산리 오층석탑	- 상·하대 갑석 및 면석 등에서 일부 균열이 확인되고 2～4층 탑신이 서쪽으로 약간 기울어져 있으나, 현 시점에서의 구조적인 문제는 없다고 판단되며 진행여부 등에 대한 지속적 관찰 필요 - 석탑 전반의 오염 발생에 따른 세척 등 보존처리가 요구됨.	C
231	보물 제281호	남원 광한루	- 전체적으로 보존관리 상태는 양호한 편이나, 기단부 및 축부의 전기 전선 정비를 통한 보존환경 개선 필요	B
232	보물 제282호	여주 고달사지 쌍사자 석등	- 옥개석의 결손부는 복원하였으며, 육안 상으로 부분 균열이 관찰되나 부재 간의 틀어짐 현상 등은 발생하지 않아 구조적으로 안정된 상태임. - 국립중앙박물관에서 관리하고 있으며, 현재 보존관리 상태는 양호함.	A
233	보물 제289호	정읍 피향정	- 정면 기둥이 다소 열화되었고, 내부 박공벽과 당골벽에 다소 균열이 관찰되나 구조적 문제 등은 없는 것으로 판단되며, 전반적으로 보존관리 상태는 양호함.	A
234	보물 제290호	고창 선운사 대웅전	- 초석 갈램, 기둥 기울어짐 및 열화 진행, 일부 평방과 창방의 이완, 대량 측면 갈램과 이완, 내부 벽체 균열, 배면 포 살미 처짐(굄목설치) 등 구조적 문제점 발생에 따른 정밀 안전진단이 필요하다고 판단됨. ※ 2014년 정밀 안전진단 추진 중	E	조치중
235	보물 제291호	부안 내소사 대웅보전	- 정면 우협칸 고막이벽 탈락, 일부 기둥 기울어짐과 부재의 이격, 우협칸 창방과 평방의 이격, 벽체 균열 및 탈락, 지붕부 쏠림현상 등 구조적 문제점 발생에 따른 정밀 안전진단이 필요하다고 판단됨. ※ 2014년 정밀 안전진단 추진 중	E	조치중
236	보물 제292호	부안 개암사 대웅전	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 대량과 충량의 갈램 현상에 따른 지속 관찰이 요구되며, 배면 우측 귀주에서 생물피해 흔적이 있으므로 해충 서식 여부에 대한 추가조사가 필요함.	C
237	보물 제294호	함양 승안사지 삼층석탑	- 2010년 정기조사 결과와 비교하여 주목할 만한 변화양상은 관찰되지 않으나, 표면의 지의류 등 생물피복이 증가되어 세척 등 보존처리가 필요하고, 석탑 주변의 토지매입 등을 통한 진입로 정비, 수목제거 등의 종합정비가 요구됨. ※ 2014년 보존처리 및 주변정비 추진 중	E	조치중
238	보물 제295호	창녕 관룡사 용선대 석조여래좌상	- 최근(2010년) 보존처리가 이루어져 전반적인 보존 상태는 양호함. - 다만 파손된 오른손 새끼손가락 및 턱 부분의 복원과 좌대 상면중앙부에 고인 물이 동결되지 않도록 처리가 필요함	B
239	보물 제296호	김천 청암사 수도암 석조보살좌상	- 약광전 내 안치되어 있으며, 광배 상부 일부 파손 부위가 있으나, 균열, 이완, 침하 등 구조적 변형과 생물오염은 관찰되지 않으며, 보존관리 상태는 대체로 양호함.	A 정기조사 (’13년)
240	보물 제297호	김천 청암사 수도암 동ㆍ서 삼층석탑	- 동․서탑 모두 전반적으로 석재 표면에 지의류에 의한 오염이 발생하고 있어 보존처리가 요구됨. - 또한 동탑의 1, 2층 옥개석 전각부와 서탑의 정면 기단부 면석 파손 부위를 성형을 통해 보강한 상태이나, 이질감 등에 따른 재처리가 필요하다고 판단됨. ※ 2013년 보존처리 실시	E 정기조사 (’13년)	조치완료
241	보물 제298호	강진 월남사지 삼층석탑	(구조분야) - 전체적으로 탑신부가 배면방향으로 기울기 변위 발생 - 기단 속채움재의 유실로 인해 상대갑석에 집중응력으로 인한 휨 거동과 전단에 의한 균열 및 손상, 외측 들림 발생, 지의류 서식. - 현재 정밀 안전진단 및 보존처리 중에 있으므로 그 결과에 따라 정기 모니터링 또는 보수정비 등 조치 필요. (보존과학 분야) - 초음파 측정결과, 상당히 풍화된 4등급에 속하기 때문에 시급한 보존조치가 요구됨. - 또한 석탑의 주된 손상요인인 표면 변색은 구성 암석의 조암 광물 중 장석의 변질, 철편 고임의 산화물, 염풍화물의 축적 등 다양하며 습식 세척만으로는 제거할 수 없음. - 따라서 ‘14년 보존처리 사업 시 변색부분 제거를 위한 충분한 사전실험과 전문가 검토회의를 거쳐 시행하는 것이 바람직하다고 판단됨. ※ 2013～2014년 보존처리 실시	E 추가 정밀 조사	조치완료
242	보물 제299호	구례 화엄사 대웅전	- 초석 일부 파손과 기둥 등에서 미세한 균열이 확인되나 노후로 인한 자연스런 퇴락으로 판단되며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 훼손된 추녀는 향후 지붕 보수 시 교체 또는 보강 필요	B
243	보물 제300호	구례 화엄사 원통전 앞 사자탑	- 최근(2011년) 해체보수가 이루어져 구조적 문제 등은 관찰되지 않으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
244	보물 제301호	해남 대흥사 북미륵암 삼층석탑	- 옥개석, 하대갑석 등에서 부분적인 탈락과 미세한 이완 현상이 발견되고 있으나, 구조적 안정성에는 큰 문제가 없다고 판단됨. - 상·하대 기단 배면 등을 중심으로 생물오염이 진행되고 있어 진행여부 등에 대한 관찰과 보존처리 필요	C
245	보물 제302호	순천 송광사 약사전	- 현 시점에서 구조적인 문제점은 없다고 판단되나, 공포 및 도리, 서까래 부재의 일부 갈라짐, 내부 회벽 균열, 단청 퇴색 등이 나타나고 있는 점을 고려하여 진행여부 파악 등을 위한 지속 관찰 필요	C
246	보물 제303호	순천 송광사 영산전	- 현 시점에서 구조적인 문제점은 없다고 판단되나, 도리와 공포 부재의 일부 갈라짐, 정면 좌협칸 문선 약간 틀어짐, 배면 포벽 균열·탈락, 내부 불단 좌측부분 미세한 처짐 발생 등에 따른 지속 관찰 필요	C
247	보물 제304호	보성 벌교 홍교	- 교각의 하부에서는 부재의 벌어짐, 균열, 변위 등의 현상을 관찰할 수 있으나 변위상태에서 복원이 이루어진 것으로 판단되며, 교각인 점을 고려하여 지속적인 모니터링이 필요하다고 판단됨.	C
248	보물 제305호	안동 석빙고	- 안동댐 건설에 따른 수몰로 인해 현재 안동민속촌 내로 이전 복원되어 안동민속박물관에서 관리 중임. - 내부의 자연 환기 및 통풍 부족으로 인해 환기구가 설치되어 있으며, 이전 복원 당시 파손 부재를 신재로 교체하였음. - 현재 고착지의류 등에 의한 생물오염과 백화 현상이 관찰되고 있으므로 현상유지를 위한 지속적인 모니터링 필요함.	C 정기조사 (’13년)
249	보물 제306호	안동 하회 양진당	- 목부재의 파손·균열 및 이완, 충해, 부식 등 구조적 안정성 등을 우려할 만한 문제점은 확인되지 않으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
250	보물 제307호	김천 청암사 수도암 석조비로자나불좌상	- 대적광전 내 안치되어 있으며, 불상의 파손·균열 및 생물오염 현상 등은 관찰되지 않으며, 보존관리 상태는 매우 양호함.	A 정기조사 (’13년)
251	보물 제308호	전주 풍남문	- 기단부, 축부, 지붕부 등에서 구조적 문제는 관찰되지 않으며, 전체적으로 보존관리 상태가 양호함. - 다만, 포루 및 옹성의 내부 바닥 배수가 원활하지 못한 것으로 판단되므로 이 부분에 대한 정비가 필요하며, 육축 배면 일부 면석 도출·이완 등에 따른 지속적인 관찰이 요구됨. - 또한 옹성 타구 사이 몰탈 일부 균열 및 파손, 철엽 하부 휘어짐 부분은 향후 보수정비가 필요함.	C
252	보물 제309호	정읍 천곡사지 칠층석탑	- 기단석, 탑신 면석, 옥개석 등 석탑을 구성하는 일부 부재의 파손·균열 등이 있으나 구조적 문제는 없다고 판단됨. - 다만, 탑이 다소 우측으로 기울어 보이고 있어, 변위양상에 대한 지속적인 관찰이 요구됨.	C
253	보물 제310호	창녕 석빙고	(구조분야) - 내부 빙실의 구성 석재는 균열, 이격, 박리․박락, 들뜸, 풍화 및 흑화나 백화에 의한 변색 등이 전반적으로 나타나고 있으며, 박리박락과 들뜸은 석재의 가장자리와 모서리에 집중적으로 나타남. - 빙실 내부의 홍예는 대체로 안정된 형태를 유지하고 있으나, 중앙부의 홍예석에서 하중에 의한 변형이 일부 나타나고 있으며, 홍예 간석의 하부 벽석은 전체적으로 좌․우면 모두 상부로 갈수록 내측으로 기울어진 양상을 보이고 있음. - 비가 오면 봉토로 스며든 유입수가 빙실 내부로 스며들어 누수가 현상이 발생하고 있으므로 봉토의 누수방지 대책이 요구됨. (보존과학 분야) - ‘14년 보존처리 사업 예정으로 표면세정 등 적절한 조치 후, 누수에 의한 표면재 오염 및 변색 영향 등 정기 모니터링 필요	E 추가 정밀 조사	조치중
254	보물 제312호	밀양 소태리 오층석탑	- 옥개석 등 일부 부재의 균열과 이완 현상이 있으나, 구조적 문제는 없다고 보임. - 상대갑석·안상석과 각 충의 옥개석 그리고 배면 몸돌에 지의류가 부분 분포하고 있어 보존처리 등 필요 - 탑의 상부가 좌측으로 미세하게 기울어져 구조적 변형 진행여부에 대한 지속적인 관찰이 요구됨.	C
255	보물 제313호	강진 월남사지 진각국사비	- 비는 보호각 내에 위치하고 있으며, 비신과 하부의 연결 부위에서 풍화현상이 진행 중이므로 보존처리 등이 요구됨. - 또한 보호각에 근접하여 자생하고 있는 수목은 제거 등을 통해 보존환경을 개선할 필요가 있음. - 고장 난 보호각 출입문의 자물쇠 고리 수리, 비좌와 비신 연결부위의 청소가 필요함.	C
256	보물 제316호	청도 운문사 원응국사비	- 비석 정면 상부의 세로방향 균열과 비석 정면 하부의 가로방향 균열 및 파손으로 인해 세 부분으로 분리되어 있던 것을 현재 보호 철물로 보강하여 복원한 점을 고려하여 보존 상태 등에 대한 지속적인 관찰 요구됨.	C 정기조사 (’13년)
257	보물 제317호	청도 운문사 석조여래좌상	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 광배 및 불상 하부에서 지의류 등에 의한 오염과 변색이 발생하고 있어 보존처리가 요구됨. - 문화재안내판 문안 정정(운문사 석조석가여래좌상 → 청도 운문사 석조여래좌상) 필요	C 정기조사 (’13년)
258	보물 제318호	청도 운문사 석조사천왕상	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 불상 표면에 고착 지의류에 의한 오염 및 변색 발생하고, 부재의 가장자리 부분에서 풍화로 인한 마모 현상이 있어 보존처리가 요구됨. - 문화재안내판 문안 정정(운문사 사천왕석주 → 청도 운문사 석조사천왕상) 필요	C 정기조사 (’13년)
259	보물 제319호	김천 직지사 석조약사여래좌상	- 현재 직지사 성보박물관 내 보관·전시 중으로 파손·균열 및 생물오염 등은 관찰되지 않으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
260	보물 제320호	해남 대흥사 삼층석탑	- 1～3층 탑신석 등에서 부분적인 탈락·파손이 관찰되지만, 구조적 문제는 없다고 판단됨. - 기단부를 중심으로 생물오염이 발생하고 있는 점을 감안, 진행양상 등에 대한 모니터링 및 보존처리 필요	C
261	보물 제322호	제주 관덕정	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 일부 마루판과 대량 등의 목부재에 균열이 발생하고 있어 진행여부 등에 대한 지속적인 관찰 필요	C
262	보물 제323호	청도 석빙고	- 안동 석빙고와는 달리 상부 봉분을 제거하고 내부 홍예구조를 모두 노출시켜 관람객이 내부 석실까지 관람할 수 있게 정비되어 있고, 석구조의 배부름이나 이완, 파손 등 구조적인 문제점은 관찰되지 않음. - 다만, 물리적·화학적 구조적 요인 등으로 인한 손상 방지를 위하여 보존처리 필요 ※ 2014년 보존처리 추진 중	E 정기조사 (’13년)	조치중
263	보물 제327호	의성 빙산사지 오층석탑	- 정면 감실 상인방석 및 좌측면 기단갑석 균열 발생 등에 따른 구조적 문제점 해소와 생물오염 부위 제거를 위하여 현재 보수공사(2013～2014년) 추진 중	E 정기조사 (’13년)	조치완료
264	보물 제350호	달성 도동서원 중정당ㆍ사당ㆍ담장	(중정당) - 건물의 노후화로 인한 목재의 갈라짐이나 결구부 이격이 전반적으로 나타나고 있고, 외목도리 뺄목은 전체적으로 처져 있음. - 기둥에서는 동바리 보수가 여러 곳 발견되는데 상대적으로 습한 배면의 기둥 뿌리에서는 부후나 충해의 피해가 관찰되며, 비가 오면 위치에 따라 기둥뿌리가 빗물에 노출되게 되어 있어 부후에 취약하므로 기둥의 노후화에 대한 전수조사가 필요함 - 배면 처마 밑 강회바닥은 기단석축과 이격되어 있고 석축 상단은 처져 있어 보수가 필요함. - 전면의 외부 담장은 빗물의 배수가 원활하지 못해 하부가 세굴로 석재 사이의 흙이 유실되어 들떠 있으며, 담장의 높이 변화에 따른 층의 경계부를 따라 이격성 균열이 전 구간에 걸쳐 심화돼 있음. (사 당) - 목부재 갈램, 소로의 파손이나 창방뺄목의 변형, 벽체 단청의 박리․박락 및 접합부의 이격 등이 주류를 이루며, 특이할 만한 구조적 문제점은 발견되지 않으나, 외부 기단 바닥석이 부분적으로 침하현상을 나타내고 있으며, 정면 좌측과 우측면을 포함한 인접 배면 일부 구간에서 심각한 편임. - 기단 바닥석과 외부 담장은 보수를 통해 건전성을 회복시킬 필요가 있음.	E 추가 정밀 조사	조치예정
265	보물 제351호	(전)양평 보리사지 대경대사탑	- 최근(2013년) 지의류 제거, 균열·박락부 등에 대한 보존처리가 이루어져 전반적으로 양호한 상태임. - 옥개석, 탑신석 등에서 파손된 부위가 많이 관찰되나, 문화재 지정 이전에 파손된 것으로 추정되며, 현재 진행 중인 균열 등은 없음.	A
266	보물 제353호	합천 영암사지 쌍사자 석등	- 화사석 등 일부 부재에 파손 또는 균열 현상이 있으나, 2010년 정기조사 결과와 비교하여 특이사항은 확인되지 않음. - 비나 바람 등 자연현상에 의한 풍화가 촉진되고 있으므로 석등 전체에 대한 3D실측과 정밀 학술조사가 필요하며, 장기적으로 자연적인 풍화를 방지할 수 있는 실내이전, 보호시설 설치 등에 대한 검토 필요 - 석등 주변의 배수상태는 양호하나, 영암사지 전체 배수체계에 문제가 있으므로, 종합정비계획을 수립하여 지반, 배수시설, 관람동선 등의 정비가 요구됨.	C
267	보물 제354호	천안 천흥사지 오층석탑	- 지대석, 옥개석 등 일부 부재가 파손되었으나 구조적으로 안정되어 있으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
268	보물 제355호	홍성 신경리 마애여래입상	- 최근(2012년) 탈락 파손부 등에 대한 보존처리가 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 입상의 전면 하부 3～4개소에 발생하고 있는 배면수 침출현상은 주기적 관찰 후 필요 시 보존조치 등 필요 - 입상이 전면으로 기울었으나, 2010년의 정기조사 결과와 비교하여 추가 진행상황은 없다고 판단됨.	C
269	보물 제356호	부여 무량사 극락전	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 기둥 등 일부 부재에서 규모가 큰 균열 등이 나타나고 있어 지속적인 관찰이 필요함. - 겨울철 난방을 위해 사용 중인 이동식 전열기는 각별한 주의가 요구됨. - 장방형의 다듬은 자연석재로 구성된 현재의 기단은 변형된 것으로 추정되므로, 향후 보수정비 시 원형을 찾아 복원할 필요가 있음.	C
270	보물 제357호	칠곡 정도사지 오층석탑	- 하층기단 파손부는 수지 성형되었고 정면의 상층 기단면석이 신재로 교체된 상태임. - 좌측 및 우측면 상대갑석 중앙부에서 세로방향의 균열이 관찰되고 배면 하층기단의 부재 간 벌어짐 현상 등으로 미루어 지반침하가 있다고 보이므로, 변위양상 등에 대한 지속 관찰 후 필요시 구조안전진단 등 검토.	C 정기조사 (’13년)
271	보물 제358호	원주 영전사지 보제존자탑	- 국립중앙박물관 용산 개관 이전 시 보존처리(세척)가 이루어져 생물오염 등은 관찰되지 않으며 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
272	보물 제359호	충주 정토사지 홍법국사탑비	- 각 부재는 해체되어 국립중앙박물관 수장고 내 격납 중이며, 보존관리 상태는 양호함 - 다만, 탑비의 원형복원을 통한 전시·활용 방안 검토 필요	A
273	보물 제360호	제천 월광사지 원랑선사탑비	- 국립중앙박물관의 실내 전시실에 위치하고 있으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 이수 부분은 표면의 들뜸현상이 있으나, 2013년 표면 세척 이후 강화제로 고착하였음. - 면진대가 설치되어 있어 구조적 문제는 없음.	A
274	보물 제361호	양평 보리사지 대경대사탑비	- 국립중앙박물관의 야외에 노출·전시 중으로, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
275	보물 제362호	창원 봉림사지 진경대사탑	- 국립중앙박물관의 야외에 노출·전시 중으로, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
276	보물 제363호	창원 봉림사지 진경대사탑비	- 국립중앙박물관 수장고에 해체 보관 중이며, 전반적 보존관리 상태는 양호함. - 귀부의 표면 상태 흑화현상 있으나, 추가적인 오염은 없음.	A
277	보물 제364호	나주 서성문 안 석등	- 국립중앙박물관의 야외에 노출·전시 중으로, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
278	보물 제365호	원주 흥법사지 진공대사탑 및 석관	- 국립중앙박물관의 야외에 노출·전시 중으로, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
279	보물 제369호	울주 석남사 승탑	- 상대석의 균열과 옥개석·상륜부의 파손, 지의류에 의한 오염과 마모가 진행되고 있음. - 상륜부가 약간 기운 상태로, 기울음 진행여부 등에 대한 지속적 관찰이 필요하다고 판단됨.	C
280	보물 제370호	울주 간월사지 석조여래좌상	(구조분야) - 보호각의 내부 습도가 높고, 대좌의 지대석 등이 부분적으로 균열․파손되어 있으며, 불상과 상대석 사이에 3cm 정도의 틈이 있음. 불상의 오른팔과 목 부분 접합상태가 조악하여 재보수가 필요하며, 대좌의 안정성을 도모할 수 있는 조치가 요구됨. (보존과학 분야) - 초음파 측정결과, 상당히 풍화된 암석(4등급)으로 나타나며, 과거 보존처리 부분의 재 오염과 지의류 등 생물영향에 따른 보존처리가 시급함. - 주변 수목 전정과 대좌와 근접한 바닥마루판 일부는 제거하여 보존환경을 개선할 필요가 있음. ※ 2014년 긴급보수 추진 중	F 추가 정밀 조사	조치중
281	보물 제371호	산청 사월리 석조여래좌상	- 불상은 전반적으로 풍화현상이 심한 상태이나 보호각 내부에 위치하고 있어 2010년 정기조사 결과와 비교하여 특이사항은 발견되지 않으나, 광배와 좌대 하대석 부분의 균열 발생에 따른 지속적 관찰이 요구됨. - 또한 보호각 후면의 수목은 문화재 보존에 영향을 줄 수 있으므로 가지치기 등 정비 필요	C
282	보물 제372호	진주 용암사지 승탑	- 2010년 정기조사 결과와 비교하여 큰 변화는 없으나 상륜부의 보주가 기우는 등 구조적 불안정 요소가 확인되고 있으므로 변형 양상에 대한 지속적인 관찰과 지의류 등 생물오염 발생에 따른 보존처리가 요구됨. - 승탑의 전면 20m에 위치한 건물에는 사찰에 사용되었던 것으로 추정되는 초석이 자리하고 있고 옥개석을 건물의 주초로 사용하는 등의 부적정 사례가 확인되므로 승탑 주변이 더 이상 훼손되기 전에 발굴조사 등을 포함한 종합정비계획 수립이 필요하다고 판단됨. - 승탑 주변의 단충나무는 도괴 시 문화재 안전이 우려되므로 이식 또는 제거 등 정비가 필요함.	E	조치예정
283	보물 제373호	의령 보천사지 삼층석탑	- 기단 갑석 등 일부 부재가 탈락된 상태이나, 2010년 정기조사 결과와 비교하여 특이사항은 관찰되지 않으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 다만, 향후 보수정비 시 탑구 주변 둘레석은 원형으로 복원하는 것이 바람직하다고 판단됨.	A
284	보물 제374호	산청 율곡사 대웅전	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 요사채 배면에 설치된 옥외 솥걸이는 화재 위험성이 있으므로 이전·제거 등 적절한 조치 필요 - 요사채 주변의 시멘트 수각, 요사채 배면의 동절기 우풍시설 등이 대웅전 주변경관을 저해하고 있어 이에 대한 정비 필요	B
285	보물 제375호	함양 덕전리 마애여래입상	- 2013년 보존처리 및 주변정비가 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 마애불 상부의 대나무 군락 제거와 함께 이루어진 배수로 정비가 다소 불량하여 우수에 의한 토사 유실 등의 우려가 있으므로 적절한 보완 정비와 폭우 시 유의 관찰이 요구됨. ※ 앞의 배례마당 정비와 불전함, 촛불함 등 환경미화 필요	B
286	보물 제376호	함양 교산리 석조여래좌상	- 2010년 정기조사 결과와 비교하여 큰 변화는 없으며 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 기 보존 처리된 부분이 기존 부재와의 이질감이 심하므로 표면 재처리가 요구됨. - 학교 교내 교사동에 인접하고 있어 인위적 훼손이 우려되고, 정서적으로도 부적절하므로, 박물관 등 적정한 장소로의 이전 방안 검토 필요	C
287	보물 제377호	거창 양평리 석조여래입상	- 최근(2012년) 보존처리가 이루어져 보존 상태는 양호함. - 기단 상부 마당의 다짐이 다소 부실하여 배수가 불량하므로 보수가 필요하며, 향․촛대 보관함 등 경관 저해물의 정비가 필요함.	B
288	보물 제378호	거창 상림리 석조보살입상	- 최근(2012년) 보존처리가 이루어져 보존 상태는 양호함. - 기단 상부 주위 마당의 원활한 배수를 위한 보수가 필요하고, 안내판을 비롯한 주변의 경관저해 시설물과 수목 등의 정비가 요구됨.	B
289	보물 제379호	진주 묘엄사지 삼층석탑	(구조분야) - 하대갑석 상부의 파손 부분은 정밀조사 후 보수 검토 - 석탑의 북동쪽 20m에 위치한 민가 마당에 초석이 방치되어 있는 등 주변 발굴 및 지표조사가 필요한 것으로 판단됨. - 인접 민가에 들어가는 전기 인입선이 석탑 상부로 통과하여 경관을 훼손하고 있음 (보존과학 분야) - 하대석(면석, 갑석), 상층 기단석(면석, 갑석)은 표면풍화와 생물영향이 가장 높은 풍화등급인 5등급에 해당됨으로 시급한 보존처리가 요구됨. - 그 외 각층의 생물영향, 표면풍화 또한 높기 때문에 즉시 조치 필요. ※ 2014년 긴급보수 추진 중	F 추가 정밀 조사	조치중
290	보물 제380호	하동 쌍계사 승탑	- 전체적으로 2010년 정기조사 결과와 비교하여 큰 변화는 없지만, 상륜부·옥개석 상부는 소나무 송진가루에 의한 표면오염이 심한 상태로 주변 소나무 제거 또는 가지치기 필요 - 승탑 주변 바닥 배수체계 개선, 진입로 유도 안내표지판 설치 등 필요	B
291	보물 제381호	합천 백암리 석등	- 전체적으로 2010년 정기조사 결과와 비교하여 큰 변화는 없지만, 석등 주변 느티나무로 인하여 생물 자생 등의 영향으로 풍화가 촉진되고 태풍 등 자연재해 시 도괴되어 석등을 훼손할 수 있으므로 제거가 시급함. - 향후 석등 주변에 대한 발굴조사와 종합정비계획을 수립하고 원위치 이전 등 관련대책 필요	B
292	보물 제382호	울주 청송사지 삼층석탑	- 2, 3층 옥신석과 옥개석, 기단이 정면 좌측으로 기운 상태로 적심석이 침하된 것으로 보이므로 구조변형 원인 파악을 위한정밀 안전진단을 실시하고 그 결과를 토대로 보수정비 등 검토. - 또한 탑 주변 지면의 잔디는 제거하고 마사토 다짐 필요	E	조치예정
293	보물 제383호	창덕궁 돈화문	- 상층 내부에서 심고주와 외진주를 와이어로프로 연결하여 지지하여 보강하였고, 천정 앙토회 박리박락 및 탈락, 기둥과 추녀마루 이격, 추녀마루 하단부 균열, 마루 및 귀틀 이격 등의 훼손양상이 관찰됨. - 상층 내부에서 평방부는 남측과 북측 모두 중간 부분의 처짐이 관찰되는 등 구조적인 불안정성을 보이고 있으므로 광파기 측량, 균열, 이격부 측정 등 지속적인 모니터링을 통한 상층가구부와 추녀마루 및 하층지붕의 구조 변형양상을 파악하거나, 정밀안전진단을 통한 유지관리 및 보수․보강 계획 수립 필요	E 추가 정밀 조사	조치예정
294	보물 제384호	창경궁 홍화문	- 일부 부재의 균열 및 할렬이 관찰되고 있으나 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 연목에서 일부 누수 현상이 발생하고 있으므로, 진행양상 등에 대한 지속적인 관찰 필요	C
295	보물 제385호	창경궁 명정문 및 행각	- 명정문의 기둥 및 창방, 평방 등에 일부 할렬이 있으나, 구조적 문제는 없는 것으로 판단되며, 전체적으로 보존관리 상태는 양호함. - 행각의 정면우측 배면, 연목에서 일부 누수에 따른 앙토가 탈락되어 있으므로 부분적 보수가 요구됨. - 명정문 및 행각의 내·외부 단청 퇴락 및 바램 현상이 나타나고 있으므로, 변화양상에 대한 정기적인 모니터링 필요함.	C
296	보물 제386호	창경궁 옥천교	- 구조적으로 안정되어 있고 대부분의 부재상태는 양호하나, 하부 홍예석에 발생한 백화현상에 대한 지속적인 관찰과 일부 오염이 심한 홍예석에 대한 세척 필요	C
297	보물 제387호	양주 회암사지 선각왕사비	- ‘97년 화재로 인해 구성 광물의 급격한 팽창과 수축, 보호각 붕괴에 따른 물리적 충격으로 인해 다수의 균열과 크고 작은 박리박락이 확인됨. - 귀부 전면의 균열은 박리성 탈락을 동반하며 후면의 균열은 표면 이탈을 발생시키는 등 다양한 훼손 양상을 보이고 있음 - 따라서 접착, 충전, 강화 처리 등 즉각적인 보존 조치를 수행한 후 보호각 건립 등의 장기적 보존방안 마련이 필요함 ※ ‘14년 긴급보수 추진 중	F 추가 정밀 조사	조치중
298	보물 제388호	양주 회암사지 무학대사탑	- 전체적으로 보존관리 상태는 양호하나, 난간의 동자석 일부 마멸, 두겁 이음 부위 이격 등이 확인되므로, 진행양상 등에 댛나 지속적인 관찰 후 필요 시 보존처리 등 검토	C
299	보물 제389호	양주 회암사지 무학대사탑 앞 쌍사자 석등	- 구조적으로 안정되어 있다고 판단되나, 쌍사자와 화사석 일부 마멸과 파손이 있고 하대석과 쌍사자의 결구 부위가 일부 벌어져 있는 점을 감안하여 변형 진행여부에 대한 지속적인 관찰이 요구됨.	C
300	보물 제394호	나주향교 대성전	- 노후로 인한 기단부의 전돌 및 기단석 등의 일부 탈락·이완 현상이 관찰되나, 구조적인 문제는 없으며 보존관리 상태는 대체로 양호함.	A
301	보물 제395호	순천 선암사 동ㆍ서 삼층석탑	- 동·서 석탑은 구조적 안정성에는 문제가 없으나, 전반적으로 파손·탈락·균열이 심한 상태로 근래 들어 파손 부위 등에 대한 부분적 복원과 접합이 이루어졌음. - 파손·균열 진행양상에 대한 지속적인 관찰과 균열부의 접합 및 수지처리 필요	C
302	보물 제396호	여수 흥국사 대웅전	- 겹처마 구조로 장연에서 큰 휨 응력이 발생하여 외측 처짐 및 내측 들림 변형 발생 - 측면 연목은 종도리에 내측 지지와 합각부의 하중으로 인해 외측 처짐 및 변형이 발생, 외목도리와 주심도리 구간에서 응력이 집중되어 지붕기와가 흐트러져 우수가 침투, 적심과 연목 및 부연에서 부후가 쉽게 발생, 우측면 지붕이 붕괴됨. - 정면 기단의 균열과 침하, 정면 초석 균열 및 우주의 부후, 처마 연목 주변 강회 탈락과 누수, 추녀와 선자연 주변 연목 처짐과 변형 등의 성능저하 발생 - ‘14년 예정된 지붕 해체 보수공사 시 지붕과 가구의 보수 및 배면 배수로 정비와 정면 기단부에 대해서도 보수 필요.	F 추가 정밀 조사	조치중
303	보물 제399호	홍성 고산사 대웅전	- 현 시점에서 구조적 안정성 등에는 문제가 없다고 판단되나, 배면 창방 일부 할열, 소로 등 균열이 나타나고 있으므로, 진행양상 등에 대한 지속 관찰 후 필요 시 보수정비 등 검토	C
304	보물 제400호	순천 선암사 승선교	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 홍예 면석 일부에 틈이 있고 주변 자연석을 이용한 허튼층쌓기 된 부분에 배부름 현상이 보이고 있으므로, 진행양상 등에 대한 지속적인 관찰이 필요함	C
305	보물 제402호	수원 팔달문	- 최근(’10～’13년) 해체 보수공사가 이루어져 보존관리 상태는 양호함.	A
306	보물 제403호	수원 화서문	- (기단부) 육축 석재가 부분적으로 파손되고 수직으로 갈라지고 있어 진행여부 등에 대한 지속 관찰 후 필요 시 조치 필요 - (축 부) 배면에서 볼 때 육축부 균열 위치와 미세하게 기운 듯한 기둥열이 일치하고 있으며, 주두와 익공 구성재가 부분적으로 파손되거나 심하게 눌려 있으므로 지속 관찰 필요 - (지붕부) 추녀부 암키와 훼손으로 목부재에 누수가 진행되고 있어 경미한 보수 필요 - (단 청) 전반적으로 노후·퇴색되어 있으나, 자연적 현상으로 판단되므로 지속 관찰 필요 - (기 타) 협문의 상단 출목 및 소로 일부 파손 등이 확인되므로, 추후 보수 필요	C
307	보물 제404호	진천 연곡리 석비	- 귀부에 발달된 균열부가 이미 접착 충진 처리된 상태로, 현재 물리적 보존 상태는 양호한 상태임. - 그러나 보호각 내 배면 바닥이 침하됨에 따라 귀부의 균열이 진행될 가능성이 있으므로 바닥면 침수 원인과 균열의 영향을 조사하기 위한 정기적인 모니터링이 필요함.	D 추가 정밀 조사	조치예정
308	보물 제405호	단양 향산리 삼층석탑	- 탑신 일부분에 표면박리가 일부 보이고 있으나, 구조적인 문제등은 없다고 판단됨. - 석탑 기단부와 탑신 부분의 지의류 제거 및 세척 필요	C
309	보물 제406호	제천 덕주사 마애여래입상	- 우수 등으로 인한 지의류 및 변색이 관찰되나, 조치가 필요한 상황은 아니며 전체적인 보존관리 상태는 양호함	A
310	보물 제407호	천안 삼태리 마애여래입상	- 자연석 석축에 지탱하는 암반이 불안정하며, 절리와 다수의 균열이 발달된 상태이므로 정밀 안전진단 필요	E	조치예정
311	보물 제408호	논산 쌍계사 대웅전	- 기둥, 인방·창방 등 주요 부재들이 부후, 충해 등의 피해를 입으면서 전체적으로 노후화되었으나, 전체 구조는 오랜 시간을 거치면서 안정화된 상태로 판단됨. - 일부 부후가 심한 부재에 대해서는 추가적인 변형 여부 등을 확인하며 지속적인 유지관리가 필요할 것으로 보임.	C
312	보물 제410호	정선 정암사 수마노탑	- 1995년 전면 해체·보수된 이래, 시간의 경과에 따라 부재 사이로 빗물이 침투하여 백화현상과 부재 이완이 발생하고 있는데 이는 부재가 작은 모전석탑의 특성상 발생하는 문제로 보임. - 부재의 이완이 탑의 안정성에 미칠 영향을 예측하고, 진행속도 파악을 위한 정밀 안전진단 실시 후 보수범위와 방법 등을 결정함이 바람직하다고 판단됨.	E	조치예정
313	보물 제411호	경주 양동 무첨당	- 최근 보수정비가 이루어져 구조적인 문제 등은 확인되지 않으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함. ※ 2009년 무첨당 보수공사(산자 이상 해체보수, 기둥드잡이, 부식재 교체, 구들 보수 등)	A 정기조사 (’13년)
314	보물 제412호	경주 양동 향단	- 최근 보수정비가 이루어져 구조적 문제 등은 확인되지 않으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함. ※ 2008·2009년 향단 보수공사(안채·행랑채 전면 해체보수 및 기와 와 보수, 배수로 설치 공사 등)	A 정기조사 (’13년)
315	보물 제413호	경주 독락당	- 일부 부재의 단청에서 박리박락이 관찰되고 있으나, 최근 보수정비가 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호함. ※ 2010년 안채 보수/ 2013년 주변 정비공사	A 정기조사 (’13년)
316	보물 제414호	안동 하회 충효당	- 목부재의 파손·균열 및 이완, 충해, 부식 등 구조적 안정성 등을 우려할 만한 문제점은 확인되지 않으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
317	보물 제423호	남원 신계리 마애여래좌상	- 전체적으로 고착지의류 서식 및 입상분해가 발생되어 있으나 2012년 보존처리가 실시되어 보존관리 상태 양호	A
318	보물 제424호	예천 청룡사 석조여래좌상	- 불두 우측 귀 부분 및 광배 가장자리의 파손 현상이 발견되나 구조적 안정성을 우려할 만한 문제점은 없다고 판단됨. - 석재 표면에 흑색 고착지의류에 의한 오염 및 변색이 발생하고 있어 보존처리가 요구됨. 또한 보호각 내 습기가 관찰되므로 미기상에 대한 모니터링 필요 ※ 2013～2014년 보존처리 실시	E 정기조사 (’13년)	조치완료
319	보물 제425호	예천 청룡사 석조비로자나불좌상	- 광배 부재가 멸실된 것으로 보이며, 대좌부 상대석의 배면이 크게 파손되어 편심 하중으로 인한 피해가 우려되므로, 구조 안정성 여부 판단을 위한 정밀 안전진단 필요 - 불상 표면에 광범위하게 고착지의류에 의한 오염과 변색이 발생하고 있으므로 보존처리 등이 요구됨. 또한 보호각 내 습기가 관찰되므로 미기상에 대한 모니터링 필요 ※ 2013～2014년 보존처리 실시	E 정기조사 (’13년)	조치완료
320	보물 제426호	예천 동본리 삼층석탑	- 기단부 등의 일부 부재의 파손·균열 현상이 관찰되나, 2005년 보수공사가 이루어져 구조적 문제점은 없다고 판단됨. - 탑신부의 1층 탑신석에 고착지의류에 의한 오염과 변색이 발생하고 있어 보존처리(기단부 상층기단 면석 파손부위 접합 포함)가 요구됨.	C 정기조사 (’13년)
321	보물 제427호	예천 동본리 석조여래입상	- 하부와 배면 상부에서 고착지의류에 의한 오염이 관찰되나, 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 석재 표면 세척처리 이후에도 생물오염이 재 발생하고 있으므로 지속적인 모니터링 후 보존처리 등 검토 - 좌측면에 위치한 수목은 정비하여 도괴 등으로 인한 불상 훼손 및 피해 사전 예방 필요	C 정기조사 (’13년)
322	보물 제428호	군위 인각사 보각국사탑 및 비	- (보각국사탑) 파손·훼손된 부위는 관찰되지 않으나 옥개석 및 탑신석이 육안상 동측으로 기울어져 보이므로 변위양상 등에 대한 지속 관찰이 필요함. 또한 석재 표면에 서식하고 있는 고착 지의류 제거 등 보존처리가 요구됨. - (보각국사탑비) 비석 중앙부의 파손·균열과 후면 하부에 지의류에 의한 오염이 확인되나 보호각 내에 위치하여 전반적인 보존 상태는 양호함.	C 정기조사 (’13년)
323	보물 제429호	경산 불굴사 삼층석탑	- 좌측면 기단부 상층기단 면석이 일부 파손되어 내부 적심이 관찰되나, 2010년 석탑 해체 보수공사(보존처리 포함)가 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
324	보물 제430호	포항 보경사 승탑	- 정면 상륜부 및 배면부 부재의 일부 파손이 관찰되나, 탑신부의 문양이 정교하게 남아있는 등 전체적인 승탑의 보존관리 상태는 양호한 것으로 판단됨. - 석재 표면에 고착 지의류 서식이 확인되므로, 생물오염 확대 여부 등에 대한 지속적인 관찰이 요구됨. - 문화재안내판 문안 및 이정표 정정(보경사 부도/ 원진국사 부도 → 포항 보경사 승탑) 필요	C 정기조사 (’13년)
325	보물 제431호	경산 팔공산 관봉 석조여래좌상	- 불두 상부 판형 석재의 부분적 파손을 제외하면 큰 파손부가 관찰되지 않으며, 주변 암반도 구조적으로 안정된 상태로 판단됨. ※ 국립문화재연구소의 정기 구조모니터링 대상 - 석재 표면에서 흑색의 고착 지의류에 의한 오염이 발생하고 있으므로 진행(확대) 양상 등에 대한 지속적인 모니터링 필요	D 정기조사 (’13년)	조치중
326	보물 제433호	괴산 각연사 석조비로자나불좌상	- 비로전에 봉안되어 있으며, 구조적 변형, 생물피해 등은 관찰되지 않는 등 전반적으로 보존관리 상태는 양호함.	A
327	보물 제434호	부산 범어사 대웅전	- (기단부) 기단은 문양을 새긴 면석 위에 갑석을 덮은 석조 가구식, 윗면에는 화강석을 정다듬한 방형 판석을 깔아 놓았으며, 보존 상태는 양호함. - (축 부) 기둥과 벽체의 경우 전반적으로 양호함. 외진주에 균열, 갈램 등이 있으나, 발생한지 오래되고 서서히 진행되어 현재는 안정화 단계임. - (지붕부) 전반적으로 큰 문제는 없으나, 단위 무게가 늘어난 기와로 인해 지붕에 과중한 하중 작용, 배면 우측 귓기둥의 침하는 모니터링이 필요함. - (기 타) 정면 석축 중 우측부가 수압 등으로 배부름 현상이 나타나고 있어, 보수가 필요함. ※ 2014년 석축 보수정비 추진 중	E	조치중
328	보물 제435호	안성 봉업사지 오층석탑	- 풍화현상에 의한 전체적인 입상박락이 관찰되며, 특히 지대석, 기단부, 옥개석의 표면 박리가 심하고 구열상 균열 및 암편상 탈락이 확인되므로 보존처리 필요 - 주변 보호책 내의 수목은 탑 보존을 위해 이식하는 것이 바람직하다고 판단됨. ※ 2014년 보존처리 추진 중	E	조치중
329	보물 제436호	창원 불곡사 석조비로자나불좌상	- 불상과 불전은 전체적으로 보존상태가 양호하나, 불상에 잔존하고 있는 회가 미관상 불량하므로 제거하고, 불전의 뒤편에 적치해 둔 일주문의 구재들은 적정 장소에 옮겨 보존하는 방안 적극 검토.	B
330	보물 제439호	양양 진전사지 도의선사탑	- 초음파 측정결과, 풍화 3등급으로 탑의 표면 상태는 비교적 양호한 것으로 판단되나, 탑신석의 수직균열은 암석 내부까지 진행된 것으로 보이며, 지대석과 하층기단석의 이격, 이탈, 침하는 상층부의 열극 확대와 부동침하를 유발할 수 있음. - 2014년 해체 보수사업이 예정되어 있으므로, 기단부 안정성을 도모할 수 있는 방향으로 진행 필요	E 추가 정밀 조사	조치중
331	보물 제441호	울산 태화사지 십이지상 사리탑	- 울산박물관 전시실 내 보관 중이며, 사리탑이 놓인 대석의 뒷부분만 일부 결실되어 있을 뿐, 보존관리 상태는 매우 양호함.	A
332	보물 제442호	경주 양동 관가정	- 일부 기둥의 하부 부식, 풍판 뒤틀림, 판문 파손, 기둥 상부 보 뺄목 부식 현상 등이 발생하고 있으므로, 구조변형 진행여부 등에 대한 지속적인 관찰 필요.	C 정기조사 (’13년)
333	보물 제443호	속초 향성사지 삼층석탑	- 기단 갑석 부재 간 이격이 관찰되나 구조적인 문제가 없다고 판단되며, 최근(2012년) 보존처리가 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
334	보물 제444호	양양 선림원지 삼층석탑	(구조분야) - ‘89년 기단부 상대갑석 들뜸에 따른 해체복원 공사가 이루어졌고, ’12년에 정밀 안전진단이 수행되었음. - 기단 내부 심주석과 적심석의 자연다짐에 의해 탑신부가 자리 잡는 과정에서 상대갑석이 들뜬 것으로 보이며, 이는 지반의 구배가 석탑방향으로 형성되어 우수가 유입될 가능성이 높은 것으로 판단되므로, 우수유입 차단을 위한 보수조치가 필요하며, 상대갑석 들뜸, 하대석의 이격부에 대한 구조 모니터링 필요 (보존과학 분야) - 초음파 측정 결과, 풍화 4등급에 해당되는 상당히 풍화된 암석으로 육안조사 결과와 달리 암석 내부 균열과 물성 저하부 범위가 넓은 것으로 판단됨. - 사이트 환경에 따른 생물피해가 주된 손상 양상으로 표면 세정 등 적절한 보존조치 후 지반정비 및 배수로 설치 등 주변 환경 제어가 요구됨. - 또한 기단부 탈락편과 균열 등에 대한 접착‧충전 등의 보존조치가 필요함.	E 추가 정밀 조사	조치예정
335	보물 제445호	양양 선림원지 석등	- 하대석, 옥개석에서 박리와 일부 탈락이 관찰되나 구조적으로 안정된 상태임. - 기단부와 탑신부의 고착지의류 오염 등에 대한 보존처리 검토 필요	C
336	보물 제446호	양양 선림원지 홍각선사탑비	- 최근(‘07～‘08년) 탑비 복원, 귀수 및 이수 보존처리 등이 이루어져 보존관리 상태는 양호하며, 구조적으로도 안정됨.	A
337	보물 제447호	양양 선림원지 승탑	- 중대석 받침 등 일부 부재의 탈락과 좌․우측 기단석 및 하대석의 이완이 관찰되나 구조적으로 안정됨 - 상․하대석 및 중대 괴임석의 지의류 오염이 확인되며, 이에 대한 보존처리 검토 필요	C
338	보물 제448호	안동 봉정사 화엄강당	- 현재 종무소로 이용되고 있음. 목부재의 파손·균열 및 이완, 충해, 부식 등 구조적 안정성 등을 우려할 만한 문제점은 확인되지 않으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
339	보물 제449호	안동 봉정사 고금당	- 외부 단청의 일부 박리박락이 관찰되나, 목부재의 파손·균열 및 이완, 충해, 부식 등 구조적 안정성 등을 우려할 만한 문제점은 확인되지 않으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
340	보물 제450호	안동 의성김씨 종택	- 기둥 하부의 부식 및 쪽마루 청판의 뒤틀림 등 습기의 영향을 많이 받고 있으며, 이는 안동댐과 가깝고 인접 도로보다 종택의 지반이 낮은 입지적 특성에 기인한 것으로 판단되므로, 피해 양상 등에 대한 지속적인 모니터링이 요구됨. - 사랑채 배면의 착고 기와가 탈락되어 있어 우수 침투로 인한 상부 가구의 훼손이 우려되므로 경미보수 등 필요	C 정기조사 (’13년)
341	보물 제457호	예천권씨 초간종택 별당	- 부재의 파손 및 균열, 충해, 부식 등이 관찰되지 않으며, 2004년 전면적인 보수공사가 이루어져 보존관리 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
342	보물 제459호	제천 장락동 칠층모전석탑	- 2002년 보수공사가 이루어졌으며, 부분적으로 탈락 및 균열이 관찰되나 구조적 문제는 없다고 판단됨. - 탑 전체에 자라는 자생식물과 새로 교체하여 복원한 전돌의 톱자국 제거 필요	B
343	보물 제461호	나주 철천리 마애칠불상	- 풍화에 의한 불상의 균열, 마모 등이 일부 관찰되나, 구조적은로 안정되어 있으며, 보존관리 상태는 전반적으로 양호함.	A
344	보물 제462호	나주 철천리 석조여래입상	- 전체적으로 풍화로 인한 판상박락 및 마모 현상이 관찰되고 있어 보호각 설치를 통한 안정적인 보존대책이 요구됨. - 또한 불상 배면에 위치한 가묘와 묘지의 이전에 대한 구체적인 계획이 필요할 것으로 판단됨.	C
345	보물 제463호	원주 흥법사지 진공대사탑비	- 귀부 위에 이수가 올려져 있고 구조적 문제점 등은 관찰되지 않으나, 귀부와 이수 표면에 지의류가 번식하고 있어 세척 등 보존처리 필요	C
346	보물 제464호	원주 흥법사지 삼층석탑	- 기단갑석과 면석, 각 층 옥개석 4면이 부분적으로 멸실되어 있으며, 좌측의 하층 기단갑석 멸실부로 우수가 기단 내부로 스며들고 있고, 전체적으로 탑이 좌측으로 기울고 3층 탑신석의 수평 균열 발생 등 구조적 안정성에 문제가 있다고 보이므로, 해체보수 등 시급한 조치 필요 ※ 지반침하 현상 등에 대한 조사 병행 필요 - 기단 갑석 및 면석 등에 지의류 번식이 심한 상태이므로, 세척 등 보존처리 필요 ※ 2014년 보수정비 추진 중	E	조치중
347	보물 제465호	영천 신월리 삼층석탑	- 우측면 기단부 하대갑석의 맞댄 부재 간의 이완이 관찰되나 구조적인 큰 문제는 없다고 판단되며, 전반적인 보존 상태는 양호함. - 2008년 기단부 파손 부위 등에 대한 보존처리가 이루어졌지만 생물오염이 다시 발생하고 있어, 진행(확대) 양상에 대한 지속 관찰 후 보존처리 검토	C
348	보물 제466호	밀양 만어사 삼층석탑	- 일부 부재에 균열이 관찰되지만 진행성 아닌 것으로 판단되며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 잡초 등으로 배수가 불량한 주변 마당 정비 필요 ※ 안내판 개선(디자인, 위치) 필요	B
349	보물 제467호	밀양 표충사 삼층석탑	- 최근(2012년) 보존처리와 기단바닥 등에 대한 정비가 이루어져 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 지의류가 아직 부분적으로 남아있고 기단 바닥의 배수가 불량하므로, 이에 대한 조치 필요 ※ 석탑 앞의 불전함은 경관을 저해하고 있으므로 철거 요망	B
350	보물 제468호	밀양 숭진리 삼층석탑	- 기단 갑석, 각층 옥개석 등의 부분 파손 및 탈락이 있으나 문화재 지정 당시의 모습으로 구조적 안정성에는 큰 문제가 없다고 판단됨. - 기단 좌측 면석 등에 일부 균열이 있으며, 정면 기단면석과 지대석 사이에 비교적 큰 틈새가 있어 우수 침투가 우려되므로 적절한 조치가 요구됨. 또한 1층 탑신부 위쪽이 배면 방향으로 조금 기울어진 상태로 변위양상 등에 대한 지속적인 관찰 필요 - 옛 숭진사지 일대 보존·정비를 위한 발굴조사 등 중장기 종합계획 수립 필요 ※ 안내판 개선(디자인, 위치) 필요	C
351	보물 제469호	구미 낙산리 삼층석탑	- 석탑의 일부 부재(기단부 하대갑석 등)에서 파손 및 균열이 나타나고 있으나 침하, 기울음 등 구조적 문제점은 관찰되지 않음. - 옥개석 낙수면 및 층굽 받침에서 고착 지의류에 의한 오염과 변색이 발생하고 있어 보존처리가 요구되며, 하대갑석 균열부의 접합 및 메움 처리가 필요함. ※ 문화재 안내판 문안 정정(선산 낙산동 삼층석탑→구리 낙산리 삼층석탑) 필요	C 정기조사 (’13년)
352	보물 제470호	구미 도리사 석탑	(구조분야) - 구성 단위석재가 풍화로 인해 내구성이 많이 저하되어 있는 상태로 가장자리의 마모와 손상이 전반에 걸쳐 나타나고 있으며, 각 석재 간 맞댄 면도 대부분 이격되어 있고 기단면석은 내측으로 기울어 있음. - 기단 내부의 적심은 부분적으로 이완되어 있는 상태로 지대석과 기단갑석은 우측-배면 우각부를 기준으로 좌측-정면을 향해 최대 약 60㎜정도 점진적으로 처지는 형태를 보이고 있으며, 우측면과 좌측면 일부 및 배면의 기단갑석은 내측으로 기울어 있고 전체적으로는 각 단별로 또한 처지는 양상을 보이고 있어 형태적 불안정 요소가 많이 내포되어 있음. - 해체 복원할 경우 재사용이 불가능한 석재가 많이 양산될 수밖에 없으므로 구조적으로는 다소 불안정하나 현 상태를 그대로 유지하는 것이 바람직하며, 내부 채움재에 대한 내시경 관찰을 우선 수행할 필요가 있음. (보존과학 분야) - 수목과 인접한 좌면에 생물학적 손상이 집중됨. 따라서 수목 일부 전정이 필요함 - 자갈을 15±5% 함유한 역질사암의 재질 특성상 입상분해와 균열, 박리박락 등 표면풍화가 진행 중으로 보존조치가 필요함 - 또한 초음파 측정결과, 상당히 풍화된 4등급에 해당되기 때문에 표면세정 및 접착․충전 등 보존조치가 필요함	E 추가 정밀 조사	조치예정
353	보물 제471호	양산 통도사 봉발탑	- 상부 뚜껑 석재 부분 등 하대석과 상대석의 일부가 파손되었으며, 탑이 전체적으로 약간 기울어져 불안정한 상태로 변위 진행 양상에 대한 지속적인 관찰이 요구됨. - 기단부의 퇴적물을 단계적으로 제거하여 호우 시 신속한 배수관리가 이루어질 수 있도록 조치 필요	C
354	보물 제472호	의령 보천사지 승탑	- 옥개석 등 일부 부재가 탈락된 상태이나, 2010년 정기조사 결과와 비교하여 특이사항은 확인되지 않으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 다만, 부재 간 이완현상이 나타나고 있으므로 진행여부 등에 대한 지속적 관찰이 요구됨.	A
355	보물 제473호	산청 법계사 삼층석탑	- 탑신부 우측 갑석 모서리가 일부 탈락되고 지대석 등에서 지의류에 의한 생물오염이 관찰되나 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 과 기단부에 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 부재 이완 등의 진행여부 에 대한 지속적 관찰이 필요함.	C
356	보물 제474호	함양 벽송사 삼층석탑	- 지반의 미세한 침하 등으로 탑이 남측면(석축) 방향으로 조금 기울어져 있는데 이는 면석이 놓인 위치에 따른 착시로 보이지만 그 진행 여부에 대한 관찰이 요구됨. - 지반이 고르지 않아 배수가 불량하므로 배수로 설치 및 지반다짐 필요 - 석탑 뒤편 야산 소나무 등 식생은 유의 관찰하여 문화재 보존에 영향이 없도록 제거 등 적절한 조치 필요. ※ 안내판 개선(위치, 디자인) 필요	C
357	보물 제475호	안동 소호헌	- 목부재의 파손, 이완, 충해, 부식 등 구조적 문제점은 관찰되지 않으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
358	보물 제480호	합천 영암사지 삼층석탑	- 기단 모서리, 하대갑석, 각층 옥개석 부분 탈락 등 일부 부재 파손된 상태이나 2010년 정기조사 결과와 비교하여 특이사항은 없음. - 다만, 석탑에 자생하는 생물 제거 등 보존처리가 요구되고, 장기적으로 석탑 주변 등 영암사지 전체에 대한 종합정비계획을 수립하고 배수로, 바닥다짐, 관람동선 등에 대한 체계적 정비 필요	C
359	보물 제488호	안성 칠장사 혜소국사비	- 비신 전반에 균열대가 형성되어 있는 점을 감안, 균열 진행여부 등에 대한 지속적 관찰이 요구됨. - 보호각 기단이 너무 낮고 바닥의 강회다짐 훼손이 심한 상태이므로 보수 필요	C
360	보물 제489호	합천 영암사지 귀부	- 서측 귀부 비좌는 전면 파손된 상태로 2010년 정기조사 결과와 비교하여 큰 변화는 없음. - 주변 소나무 등 수목 영향으로 귀부 표면이 이끼류, 지의류 등의 생물로 덮여 있는 점을 감안, 귀부 주변의 수목제거와 더불어 지의류 제거 등 보존처리가 요구됨. - 동측 귀부 상부에 빗물이 고여 있는 상태이므로, 아크릴수지 덮개를 설치하여 빗물고임을 방지할 필요가 있음. - 장기적으로 귀부 주변 등 영암사지 전체에 대한 종합정비계획을 수립하고 배수로, 바닥다짐, 관람동선 등에 대한 체계적 정비 필요	C
361	보물 제490호	구미 금오산 마애여래입상	- 표면의 풍화와 마모가 심하고 고착 지의류에 의한 오염과 변색이 발생하고 있으므로 보존처리와 주변정비가 필요함. - 주변 암반에서 일부 자연절리가 관찰되나 석불에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됨.	C
362	보물 제491호	양산 용화사 석조여래좌상	- 석불의 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 좌대가 불안정하게 놓여 있으므로 구조적 안정성에 대한 모니터링 후 적정 조치 검토 필요. - 사찰측에서 바닥 누수현상을 지적하고 있으므로, 향후 석불 지대석 주변과 대웅전 배면에 배수시설을 설치하는 것이 좋을 것으로 보임.	C
363	보물 제492호	구미 해평리 석조여래좌상	- 현재 보천사 대웅전 내에 안치되어 있으며, 불두의 파손 부위 및 광배와 대좌부를 시멘트로 성형․접합한 상태이나 침하, 기울음 등 구조적 안정성에 영향을 미칠만한 요인들은 확인되지 않음. - 불상 표면에 고착 지의류에 의한 오염과 변색이 관찰되고, 석재의 박리박락이 진행 중인 상태이므로, 보존처리가 필요하다고 판단됨.	C
364	보물 제493호	밀양 무봉사 석조여래좌상	- 향불의 그을음에 의한 변색 이외에는 보존상태가 양호하며, 보호 건물인 대웅전 뒤편의 수목 제거와 마당의 부동침하 현상이 있는 축대는 돌봄사업 등을 통해 조속한 보수 필요	B
365	보물 제496호	화천 계성리 석등	- 구조적으로 안정적이나 화사석의 풍화와 마모, 상대석 균열 등에 대한 지속적인 관찰 필요 - 석등 상부에 드리워진 나무 가지는 석등에 피해를 줄 수 있으므로 가지치기 또는 수목 제거 등 조치 필요	C
366	보물 제497호	양양 오색리 삼층석탑	- 기단부, 상륜부 등에서 일부 탈락·파손 및 균열이 관찰되나 구조적으로 안정됨. - 진입계단에 탑 부재로 추정되는 석재를 일부 사용한 것으로 보이므로, 이에 대한 개선 조치 필요	A
367	보물 제498호	울진 구산리 삼층석탑	- 탑의 옥개석 전각부와 낙수면이 파손․탈락되고 기단부 파손 부위가 성형․수지 처리된 상태이나, 구조적 문제점은 없다고 판단됨. - 다만 기 보존처리 부위의 변질 현상이 있으므로 지속적인 관찰 후 필요 시 재처리 등 검토	C 정기조사 (’13년)
368	보물 제499호	양양 낙산사 칠층석탑	- 석탑 전반에서 옥개석과 상대갑석 등의 파손과 옥개석, 옥개받침, 탑신석의 균열․박리가 관찰되며, ‘13년 실시한 구조안전진단 결과를 토대로 보수범위 결정 필요 - 상륜부 찰주의 녹슮 등에 대해서는 방청처리 필요	E	조치예정
369	보물 제500호	하동 쌍계사 대웅전	- 2004∼2007년 해체수리가 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
370	보물 제503호	해남 명량대첩비	- 이수 하단에서 균열 흔적이 관찰되나, 구조적으로 안정되어 있으며 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 문화재안내판이 설치되어 있지 않으므로, 이에 대한 보완 필요	B
371	보물 제504호	영광 신천리 삼층석탑	- 기단석 등에서 일부 파손·탈락이 관찰 일부 부재의 파손이 관찰있으나 구조적으로 안정되어 있으며 전반적으로 양호함	A
372	보물 제505호	담양 객사리 석당간	- 석당간 전․후면에 가로수가 식재되어 있어 가로수 도괴 시 당간에도 영향을 미칠 수 있으므로 가로수 제거 등 정비 필요	B
373	보물 제506호	담양 남산리 오층석탑	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 하층부의 이음부 벌어짐은 추후 구조적인 변형으로 이어질 우려가 있으므로 지속적인 관찰이 요구됨.	C
374	보물 제507호	강진 무위사 선각대사탑비	- 일부 박락현상이 관찰되고 있으나, 근래 이끼류 제거 등 보존처리가 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
375	보물 제508호	예산 삽교읍 석조보살입상	- 최근(2013년) 보존처리가 이루어져 보존관리 상태는 양호함.	A
376	보물 제509호	구례 논곡리 삼층석탑	- 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 다만, 석탑 앞 공양상은 바닥에 놓인 상태로 도난 위험성이 높아 보이므로 바닥에 고정할 수 있는 방안 등 강구 필요.	A
377	보물 제510호	칠곡 기성리 삼층석탑	- 일부 부재의 부분적 파손이 관찰되나, 2012년 보존처리가 이루어져 전반적인 보존 상태는 양호함. - 기단부와 지대석 주변 지면에 서식하는 초본식물은 제거하고, 탐방·진입로 정비 등을 통한 문화재 접근성 개선 필요	B 정기조사 (’13년)
378	보물 제511호	청원 계산리 오층석탑	- 기단부에서 균열과 파손 등이 주로 발생하고 있고, 적층시 기단면석과 1층 탑신석에서 철편과 돌에 의해 지지되어 응력집중에 의한 국부적 손상의 문제점을 내포하고 있음. - 석탑은 전반적으로 표면 풍화된 상태이며, 정면(북측) 방향으로 지대석 침하가 발생함. - 따라서 철편 및 돌지지에 이한 국부적인 응력 발생과 표면풍화 관찰을 위한 정밀 안전진단이 필요하다고 판단됨.	E	조치예정
379	보물 제516호	대구 무술명 오작비	- 경북대박물관 내 전시 중이며, 정면 우측 하단부가 파손되어 목재 고임목으로 보강하였고, 정면 좌측 하단의 모서리가 파손된 상태이나 전반적인 보존 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
380	보물 제517호	영천 청제비	- 보호각 내에 위치하여 보존 상태는 양호한 편이나, 보호각 내 조류 서식에 따른 배설물로 인해 표면 오염이 발생하고 있으며, 향후 암석 부식 등 추가 피해가 우려되므로 보존처리 및 오염원인 차단 필요	C 정기조사 (’13년)
381	보물 제518호	합천 해인사 원당암 다층석탑 및 석등	- 전체적으로 2010년 정기조사 결과와 비교하여 큰 변화는 없지만, 기 보존처리한 부분에서 색변화로 이질감이 발생한 상태로 재처리 필요. - 석탑은 풍화에 약한 점판암 재질이므로 비, 바람 등 자연환경으로부터 풍화를 방지할 수 있는 장기적인 근본대책 필요	C
382	보물 제519호	창녕 관룡사 석조여래좌상	- 관룡사 약사전 내부에 위치하고 있으며, 전반적인 보존 상태는 양호함. - 하대석 상면과 중대석 밑면에 접하는 부위에 틈이 발생, 석편을 끼워 고정하였으나, 구조적·의장적인 문제는 없다고 판단됨	A
383	보물 제520호	창녕 술정리 서 삼층석탑	- 탑 표면의 생물오염 발생 등에 따른 보존처리가 요구되며, 상대 갑석 중앙 침하 등은 진행양상에 대한 지속 관찰 후 필요 시 해체·복원 등 검토	C
384	보물 제521호	영천 숭렬당	- 좌우로 연결된 가작지붕의 도리 및 장혀 부재의 뺄목부가 상부 하중으로 인해 처짐 및 뒤틀림 현상이 나타나고 있으나, 현 시점에서의 큰 구조적 문제점은 없다고 판단되므로 진행양상 등에 대한 지속 관찰 후 필요 시 구조 안전진단 또는 보수정비 등 검토	C
385	보물 제528호	제천 청풍 한벽루	- 전반적으로 양호하나, 노후된 기와 교체 및 익랑 난간부 처짐 현상에 따른 보수 및 적정 기단 높이 확보 필요 ※ 2014년 보수정비(기와 교체, 드잡이) 추진 중	E	조치중
386	보물 제529호	진도 금골산 오층석탑	- 부재 일부에서 탈락과 파손이 확인되나 구조적으로 안정되어 별문제는 없다고 판단됨. - 석탑 표면에 지의류 번식 등 생물오염이 발생하고 있어 보존처리가 필요함. - 탑과 근접하여 차량이 통행 주차되고 있어 훼손의 우려가 있으므로 보호책을 설치가 필요하며, 노후된 안내판은 새로 교체, 설치하여야 할 것으로 판단됨.	C
387	보물 제530호	거창 가섭암지 마애여래삼존입상	- 2010년 정기조사 결과와 비교하여 특이변화는 없으나, 여름철 집중호우 때 암벽 상부의 우수가 암굴 내부로 침투하고 있으므로 호우 시 모니터링을 실시하여 차수 및 배수에 대한 적절한 조치 필요	C
388	보물 제531호	양평 용문사 정지국사탑 및 비	- 탑신석, 상륜부 등 일부 부재의 파손·결실과 지대석 일부 부재 간 이격 등이 관찰되나, 구조적으로 안정되어 있으며 보존관리 상태는 대체로 양호함.	A
389	보물 제532호	영동 영국사 승탑	- 일부 부재의 탈락과 지의류 오염이 관찰되나, 2012년 보존처리가 이루어져 보존상태는 전반적으로 양호함.	A
390	보물 제533호	영동 영국사 삼층석탑	- 전반적으로 양호하나, 하층 기단부는 부재 이완, 충진·접착수리 부분 분리, 갑석～중석에 걸친 균열이 있어 취약한 것으로 판단되므로, 진행양상 파악 등을 위한 지속 관찰이 요구됨..	C
391	보물 제534호	영동 영국사 원각국사비	- 귀부 지대석의 균열과 침하는 장기적인 주의 관찰이 필요함	C
392	보물 제535호	영동 영국사 망탑봉 삼층석탑	- 전반적으로 보존상태는 양호하나, 1층 옥개부 파손 탈락부의 균열은 그 진행양상에 대한 지속 관찰 후 필요 시 보존처리 등 검토.	C
393	보물 제536호	아산 평촌리 석조약사여래입상	- 사찰 경내에 위치하여 관리가 잘 되고 있으며, 2013년 보존처리가 이루어져 보존 상태는 양호함.	A
394	보물 제537호	아산 읍내동 당간지주	- 우측 석주 상부의 파손 외에 전체적으로 보존상태가 양호편이나, 부재의 풍화 등에 따른 지속적 관찰이 요구됨. - 상부를 중심으로 지의류와 흑화현상이 발생하고 있어 표면세정 등 보존처리가 필요함. - 당간지주 주변은 근래까지 경작지였으며, 현재는 해당 토지를 매입하여 공원화 추진 중으로 기본계획 설계과정에 공원의 기초바닥을 당간지주의 바닥과 같은 레벨로 구성하는 방안을 검토할 필요가 있다고 판단됨.	C
395	보물 제538호	홍성 오관리 당간지주	- 2013년 보존처리가 이루어져 보존 상태는 양호하나, 우수고임과 초화류 등으로 인한 지의류 번식 등 오염원 제거 필요	B
396	보물 제539호	달성 용연사 금강계단	- 2012년 표면 세척, 균열부 접합 등 보존처리가 이루어져 보존관리 상태는 전반적으로 양호함.	A 정기조사 (’13년)
397	보물 제540호	홍천 괘석리 사사자 삼층석탑	- 2012년 보존처리가 이루어져 보존 상태는 전반적으로 양호하나, 미세한 기울임 등이 관찰되고 옥개석의 파손이 심하므로, 진행양상 등에 대한 지속적인 관찰 필요	C
398	보물 제541호	홍천 물걸리 석조여래좌상	- 배면 복련 및 상대석 등 부재의 일부 탈락과 생물오염이 관찰되나, 구조적으로 안정되어 있으며, 보호각 내부에 위치하여 보존 상태는 양호함.	A
399	보물 제542호	홍천 물걸리 석조비로자나불좌상	- 불상 부재의 일부 탈락과 변색이 관찰되나, 구조적으로 안정되어 있으며, 보호각 내부에 위치하여 보존 상태는 양호함.	A
400	보물 제543호	홍천 물걸리 석조대좌	- 광배 배면부 등에서 변색이 관찰되나, 구조적으로 안정되어 있으며, 보호각 내부에 위치하여 보존 상태는 양호함	A
401	보물 제544호	홍천 물걸리 석조대좌 및 광배	- 하대 좌우측에서 지의류 오염과 변색이 관찰되나, 구조적으로 안정되어 있으며, 보호각 내부에 위치하여 보존 상태는 양호함	A
402	보물 제545호	홍천 물걸리 삼층석탑	- 2012년 해체 보수 및 보존처리가 이루어져 보존 상태는 전반적으로 양호함. - 현재 진행 중인 주변정비 완료를 통한 경관 개선 필요	A
403	보물 제546호	제천 물태리 석조여래입상	- 2013년 보존처리가 이루어져 보존 상태는 전반적으로 양호함.	A
404	보물 제553호	안동 예안이씨 충효당	- 파손 및 훼손, 충해, 부식된 부재는 관찰되지 않는 등 구조적 안정성에 는문제가 없다고 판단되며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
405	보물 제554호	달성 태고정	- 지반침하, 이완, 부식, 기울음 등 구조적 문제점은 확인되지 않으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
406	보물 제562호	경산 환성사 대웅전	- 지붕 처마 처짐, 공포 부재 뒤틀림 등에 따른 해체 보수공사가 2012년 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 매우 양호함	A 정기조사 (’13년)
407	보물 제563호	여수 흥국사 홍교	- 구조적으로 큰 문제는 없으나, 홍예 하단에서 물에 의한 마모와 탈락이 진행 중이며, 일부 부재에서 녹색조 이끼가 번식 중인 점 등을 고려하여 지속적 관찰이 요구됨. ※ 부식이 심한 주변의 가로등은 정비 필요	C
408	보물 제564호	창녕 영산 만년교	- 해체․복원공사('09-'10) 시행 후 대체로 양호함. 다만 하부 백화현상에 대한 세척 및 모니터링이 필요하고 동측 표지석의 탈락 등 풍화가 심하므로 보존처리 필요	C
409	보물 제565호	평택 심복사 석조비로자나불좌상	- 구조적 변형 및 위험성은 보이지 않으며, 보존 상태는 양호함. - 다만, 전면 불단에 가려져 노출되지 않은 대좌의 중대 표면 등에 미미한 변색이 확인되므로 지속적인 관찰이 요구됨.	C
410	보물 제571호	여수 통제이공 수군대첩비	- 보호각 내에 위치하고 있으며, 2009년 보존처리(세척, 강화처리 등)가 이루어져 보존 상태는 양호함.	A
411	보물 제579호	괴산 외사리 승탑	- 옥개석 처마 하부와 탑신부의 지의류 등 오염부분 청소, 옥개석 균열 부분 및 지대석 지반 노출, 주변 수목정비 등 경미보수 필요	B
412	보물 제580호	문경 오층석탑	- 탑 자체는 비교적 보존 상태가 양호하나 매립된 지대석 노출, 지대석 인접 나무뿌리 제거, 탈락된 지대석 보강 및 인접 수목 제거 등 경미보수 필요	B 정기조사 (’13년)
413	보물 제581호	경주 골굴암 마애여래좌상	(구조분야) - 풍화에 의한 침식작용이 지속적으로 발생하고 있어 마애불이 조각된 형상의 훼손이 점진적으로 증가될 가능성이 높으며, 암반 표면이 들뜨거나 마애불 주변으로 균열도 다수 발생되어 있음. - 암질의 내구성은 많이 저하되어 있는 상태이며, 자연 암반 사면의 하중 편중에 대한 형태적 불안정 요소가 내포되어 있음. - 보존적 차원의 대책 외에 자연 사면의 안정성 여부도 함께 평가할 필요가 있음. (보존과학 분야) - 응회암은 쇄설성 암석으로 높은 공극율과 약한 강도로 인해 풍화에 매우 취약함. - 초음파 결과, 현저히 풍화된 5등급에 가까운 측정값을 보이기 때문에 물성이 상당히 취약함 - 암반 노두 끝에 조각하였기 때문에 낮은 기계적 강도와 구조상태 역시 취약함. - 마애불이 위치한 암반 하부에 감실 조성을 위한 다수의 굴착공으로 인한 구조적 불안정 상태임. - 즉각적인 보존조치 후 과학적 정기(상시) 모니터링이 필요함	F 추가 정밀 조사	조치예정
414	보물 제583호	전주 풍패지관	- 좌익헌 건물은 현재 상부 하중으로 인해 수직재 좌측 쏠림 및 휨, 수평재 휨 처짐, 정면 공포 앞 쏠림, 배면 포부재의 쪼개짐 등 전체적으로 구조적 불안정이 심하므로 좌익헌은 전면 해체보수 정비가 필요하다고 판단됨.	E	조치예정
415	보물 제584호	구례 윤문효공 신도비	- 2011년도에 신도비 보존처리 및 주변 정비공사가 이루어져 보존 상태는 매우 양호함.	A
416	보물 제600호	광주 약사암 석조여래좌상	- 대좌 등 일부 부재의 탈락, 파손 및 백화현상이 관찰되나 구조적 문제 등은 없다고 판단되며, 보존 상태는 대체로 양호함.	A
417	보물 제601호	대구 도학동 승탑	- 승탑의 옥개석 전각부가 대부분 파손·멸실되어 있고, 옥개석, 탑신부, 하대석의 일부 부재가 파손되어 있으나 구조적으로 안정되어 있어 별다른 문제는 없다고 판단됨. - 승탑이 금당암 측면 산림수목이 밀집한 음지에 위치하여 석재 표면 전반에 생물오염이 관찰되고 있어 보존처리가 요구됨.	C 정기조사 (’13년)
418	보물 제605호	고령 장기리 암각화	- 암각화의 풍화와 마모를 방지하기 위하여 보호각을 설치하였으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 다만, 암반 표면에서 고착 지의류에 의한 오염과 탁본에 의한 흑색 변색이 관찰되고 있어 보존처리가 요구됨.	C 정기조사 (’13년)
419	보물 제606호	문경 도천사지 동ㆍ서 삼층석탑	- 원래 문경의 도천사 터에 쓰러져 있던 것을 김천 직지사 대웅전 앞으로 옮겨 놓았음. 옥개석 전각부 등 일부 파손된 부재는 성형 보수한 상태이며, 멸실된 상륜부는 신재를 보충하여 복원함. - 침하, 기울음 등 구조적 문제점은 발견되지 않으나, 옥개석의 낙수면 등에서 지의류에 의한 오염 및 변색이 나타나고 있으므로 보존처리가 요구됨.	C 정기조사 (’13년)
420	보물 제607호	문경 도천사지 삼층석탑	- 원래 문경의 도천사 터에 쓰러져 있던 것을 김천 직지사 비로전 앞으로 옮겨 놓았음. 옥개석 전각부 등 일부 파손된 부재는 성형 보수한 상태이며, 멸실된 상륜부는 신재를 보충하여 복원함. - 침하, 기울음 등 구조적 문제점은 발견되지 않으나, 옥개석의 낙수면 등에서 지의류에 의한 오염 및 변색이 나타나고 있으므로 보존처리가 요구됨.	C
421	보물 제608호	완주 위봉사 보광명전	- 현 시점에서 구조적 문제는 없다고 보이나 기둥, 평방, 대량의 일부 갈라짐 등이 발생하고 있는 점을 감안, 진행여부 등에 대한 지속적인 관찰이 요구됨. - 단청은 모사를 통한 기록화 사업 필요	C
422	보물 제609호	영양 화천리 삼층석탑	- 표면 박리박락과 암질 약화로 2014년 보존처리 공사가 추진 중임. - 문화재가 주거지역 내 위치하고 있는 점을 감안, 안전관리에 각별한 주의 필요	E 정기조사 (’13년)	조치완료
423	보물 제610호	영양 현리 삼층석탑	- 표면 박리박락과 생물오염 발생에 따른 2014년 보존처리 공사가 추진 중임.	E 정기조사 (’13년)	조치완료
424	보물 제611호	고양 태고사 원증국사탑비	- 보호각 내에 위치하여 전반적인 보존 상태는 양호하나, 고착지의류 등에 의한 생물오염이 관찰되고 있어 보존처리가 요구됨. - 또한 보호각 내부의 소화기 설치와 결실된 수막새(1매) 보완 필요	C
425	보물 제612호	영월 흥녕사지 징효대사탑비	- 2005년 해체보수가 이루어진 바 있으며, 귀부와 이수에 부분적인 지의류 번식이 관찰되나 보존 상태 전반적으로 양호함. ※ 탑비 우측 배면에 위치(보호철책 내)한 법흥사 중수비가 탑비의 경관을 저해하므로 이전방안 검토 필요	A
426	보물 제614호	사천 흥사리 매향비	- 전체적으로 ‘10년 정기조사 결과와 비교하여 큰 변화가 없으나, 표면 오염물에 대한 세척 등 보존처리와 풍화에 대비하여 비문에 대한 3D 촬영 등 현상기록 필요 - 또한 비 주변이 낮아 침수가 발생하고 있으므로, 비를 주변과 같이 높일 수 있는 방안 검토 필요	C
427	보물 제615호	강화 장정리 석조여래입상	- 전체적으로 시급한 사안은 없으나, 고착 지의류와 변색된 부분 등은 향후 보존처리가 필요하며, 협문은 신방목을 비롯한 목부재 훼손이 확인되므로 보수 필요	C
428	보물 제616호	영천향교 대성전	- 부재의 파손, 균열·이완, 부식 등의 문제점은 관찰되지 않으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
429	보물 제655호	칠곡 노석리 마애불상군	- 불상의 파손·탈락, 구조적 변형 등은 관찰되지 않으며, 전반적인 보존 상태는 양호함. - 다만, 암반 좌측 표면에 서식하는 지의류 제거 등 보존처리가 요구됨.	C
430	보물 제656호	충주 청룡사지 보각국사탑 앞 사자 석등	- 상·하대석 등 일부 부재의 탈락, 박리가 관찰되나 구조적으로 안정되어 있으며 보존 상태는 대체로 양호함.	A
431	보물 제657호	서울 삼천사지 마애여래입상	- 2011년 보존처리가 이루어져 보존 상태는 전반적으로 양호함.	A
432	보물 제658호	충주 청룡사지 보각국사탑비	- 구조적으로 안정되어 있으나 비신 전반에서 오염 및 박리현상이 관찰되므로 모니터링 및 보존처리 검토 필요	C
433	보물 제661호	상주 석조천인상	- 상주박물관 내 보관 중이며, 탈락, 균열, 생물오염 등은 관찰되지 않으며, 보존 상태는 매우 양호함.	A 정기조사 (’13년)
434	보물 제662호	완주 화암사 우화루	- 구조적으로 큰 문제는 없으나, 정면 창방 및 기둥 일부 갈라짐 발생, 배면 창방, 평방, 기등 등 열화 진행, 마루 처짐현상 등이 보이므로, 진행여부 파악을 위한 지속적인 관찰 필요	C
435	보물 제664호	청원 안심사 대웅전	- 정면 좌측의 기둥 하부 균열, 창방과 평방 사이 이격 등이 확인되나, 구조적 문제는 없다고 판단됨. - 다만, 전반적으로 단청 박락이 심한 상태이므로, 진행양상에 대한 지속 관찰과 필요 시 보수정비 검토	C
436	보물 제665호	경주 낭산 마애보살삼존좌상	- 보호각 안에 있어 외부 충격에 의한 파손 및 훼손은 거의 없으나, 암반에 대각선과 세로방향의 자연절리로 인하여 균열·파손 현상이 나타나고 있으므로, 진행성 여부 등에 대한 지속적인 관찰이 필요함. - 또한 풍화와 마모로 인한 표면 박리박락과 고착 지의류에 의한 생물오염이 발생하고 있어 보존처리가 요구됨. ※ 2014년 보존처리 추진 중	E 정기조사 (’13년)	조치중
437	보물 제666호	경주 남산 삼릉계 석조여래좌상	- 해체보수 공사를 통해 불두와 광배의 파손부위를 성형․접합한 상태로 전반적인 보존 상태는 양호함. - 다만, 석불이 등산로에 위치하고 있으나 안전시설(보호책)이 없어 훼손 우려가 있으므로 적절한 조치 필요 ※ 2006～2008년 석불 보수정비	B 정기조사 (’13년)
438	보물 제673호	달성 현풍 석빙고	(구조분야) - 내부 석재는 누수로 인해 상시 젖어 있고 백화나 지의류, 표면 박리․박락, 석재 이탈, 모서리 파손, 이격 등이 전반적으로 발생되어 있음. - 석재 간 이격, 균열 및 변형에 대하여 구조 모니터링을 통한 주기적인 관찰 필요 (보존과학 분야) - 봉분이 있는 석빙고 중 수분유입이 적어 보존상태가 가장 양호한 것으로 판단됨. - 석빙고 손상의 주요 원인인 토사 침적은 수분 유입이 적어 낮은 점유율을 보임. 하지만 밀폐 된 환경으로 인한 고습도로 조류 생장이 왕성하여 생물영향 등급은 높음. - '03년 보수공사 시 사용된 강회 다짐층(15cm)과 진흙 다짐층(20cm)이 방수층 역할을 하는 것으로 판단됨.	E 추가 정밀 조사	조치예정
439	보물 제674호	영덕 유금사 삼층석탑	(구조분야) - 지반 침하로 인한 기단부의변형이 심각하며, 석재 간 이격이 심화되면서 하중 전달체계가 점 접촉에 의한 국부응력이 집중되어 내구성이 저하된 석재의 파손 우려가 있음. - 대체로 힘이 전달되는 석재의 가장자리를 따라 형태 복원의 보수가 이루어져 있고, 일부는 보수 면에 균열이 발생되어 있거나 탈락 가능성도 내포되어 있음. - 구조적 안전성 회복을 위해 해체 복원이 필요하며, 지반보강 및 지의류 제거 방안과 조잡한 보수 면에 대한 과학적 보존처리가 시급함. (보존과학 분야) - 초음파 측정결과, 표면풍화 등급 분류상 암석의 상태는 양호한 편이나, 3층 탑신의 지의류에 의한 생물영향은 지속적인 모니터링이 필요함. - 또한 상하층 기단 갑석의 열극과 종심침하가 위험 수준이므로 관련대책이 요구됨.	F 추가 정밀 조사	조치예정
440	보물 제675호	영천 화남리 삼층석탑	- 기단부 하층기단 면석 및 지대석의 일부 부재가 신재로 교체된 상태로 이 부분을 중심으로 부재 간 이완현상이 관찰되나, 구조적으로 안정되어 별문제는 없다고 판단됨. - 2009년 보존처리가 이루어졌지만 다시 지의류 서석 등에 의한 생물오염이 발생하고 있어, 오염 진행(확대) 양상에 대한 모니터링이 필요함.	C 정기조사 (’13년)
441	보물 제676호	영천 화남리 석조여래좌상	- 침하, 기울음 등 구조적 문제점은 관찰되지 않으나 배면 대좌부에 고착 지의류에 의한 생물오염과 변색이 발생하고 있으므로, 보존처리 등 필요 ※ 광배가 전부 파손되었으며, 관련 부재는 보호각 내 보관 중으로, 향후 복원 등 적절한 보존방안 검토	C 정기조사 (’13년)
442	보물 제677호	청도 장연사지 동ㆍ서 삼층석탑	- 동탑은 구조적 안정성 등에 문제가 있어 현재 해체 보수공사가 진행 중이며, 서탑은 2011년 하층 기단을 신재로 교체하는 등 전반적인 해체 보수공사가 이루어져 보존 상태는 양호함.	E 정기조사 (’13년)	조치중
443	보물 제678호	청도 운문사 동ㆍ서 삼층석탑	- 동․서탑 모두 옥개석 전각부 등에서 일부 파손·탈락이 관찰되나 구조적 문제는 관찰되지 않으며, 보존 상태는 대체로 양호함. - 다만, 기단부에 흑색의 고착 지의류에 의한 오염과 변색 현상이 있으므로 보존처리가 필요함.	C 정기조사 (’13년)
444	보물 제679호	김천 광덕리 석조보살입상	- 보호각 내 안치되어 있으며, 크게 파손된 부위는 없으나 오랜 시간 풍화로 인한 석재 표면의 마모가 관찰됨. - 배면을 중심으로 이끼류와 황색 고착 지의류에 의한 오염이 발생하고 있어 보존처리가 요구됨. - 저수지와 인접해 있어 폭우 시 저수지 범람 등에 의한 훼손이 우려되므로 중장기적 관점에서 적절한 대책이 필요하다고 판단됨.	C 정기조사 (’13년)
445	보물 제680호	영주 신암리 마애여래삼존상	- 풍화 및 마모에 의해 불상 표면의 양감이 모두 상실된 상태로 보호각 내에 안치되어 있으며, 생물오염은 관찰되지 않는 등 전반적인 보존 상태는 전반적으로 양호함. - 다만, 지반이 인접 농경지 및 도로의 지반보다 낮아 폭우 시 침수가 우려가 되므로 배수로 정비 등이 필요함.	B 정기조사 (’13년)
446	보물 제681호	영주 흑석사 석조여래좌상	- 보호각 내에 안치되어 있으며, 부재의 파손·균열 및 이완 현상 등은 관찰되지 않고 보존 상태는 매우 양호함.	A 정기조사 (’13년)
447	보물 제682호	군위 지보사 삼층석탑	- 옥개석 전각부가 풍화와 마모로 훼손된 상태이고, 하층기단에서는 중심부 침하로 인한 하층기단 면석과 지대석 등의 침하 및 이완 현상이 관찰되므로, 진행양상 등에 대한 모니터링 필요 - 고착 지의류에 의한 오염과 변색이 발생하고 있는 상층기단 면석의 조각부에 대한 보존처리와 함께, 하대갑석 균열부 접합 및 하대갑석 면석 이완부의 메움 처리 필요.	C 정기조사 (’13년)
448	보물 제683호	상주 상오리 칠층석탑	- 각층 옥개석 전각부와 처마부의 탈락·파손 현상이 관찰되나, 2005년 석탑 보수공사가 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 석재 표면의 생물오염이 발생하고 있어, 확대여부 등에 대한 지속적인 모니터링이 요구됨. - 또한 문화재구역 내 경작 행위에 따른 개선조치가 필요하다고 판단됨.	C 정기조사 (’13년)
449	보물 제730호	울진 불영사 응진전	- 우측면 기둥 하부 부식, 배면 창방 일부 부식 및 이완, 정면 좌측 귓기둥 상부 갈램 현상 등이 발생하고 있으므로, 구조변형 여부 등에 대한 관찰 후 필요 시 구조안전진단 또는 보수정비 등 검토	C 정기조사 (’13년)
450	보물 제749호	고양 태고사 원증국사탑	- 지대석의 침하에 따른 지반정비가 요구되며, 지반정비 시 현재 뒤로 기울어진 상륜부 보주의 기울기 조정 검토 - 상륜부 보주 받침석 등에 침착된 이끼류 제거와 사리탑 후면의 수목 제거를 통한 생물피해 저감 필요	B
451	보물 제750호	원주 거돈사지 삼층석탑	- 기단석의 일부가 멸실되어 있으나 기울음, 부재의 이완·처짐 현상 등 구조적 변형은 확인되지 않으며, 보존 상태는 전반적으로 양호함. - 다만, 지대석 기단, 상층 기단 갑석 등에 번식하고 있는 지의류에 대한 보존처리 필요	C
452	보물 제790호	영천 은해사 백흥암 극락전	- 일부 목부재의 갈램, 벽체 탈락 및 단청 퇴색 등이 발견되나, 구조적 문제를 발생시킬 만한 요인들은 관찰되지 않으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
453	보물 제794호	예산 화전리 석조사면불상	- 보호각 내부에 위치하고 있어 훼손의 가속화는 없을 것으로 판단됨. - 수직, 수평, 대각선상의 균열발달, 박리 박락, 탈락 등 물리적인 훼손이 발생한 영역은 보존처리(접합․충전 및 강화처리)를 통해 물성의 보강 필요 - 변질된 암석의 본래 모습을 되찾기 위한 표면 세정이 필요함. - '14년 보존처리 사업 예정으로 표면풍화 보강을 위한 보존조치가 필요함.	E 추가 정밀 조사	조치중
454	보물 제795호	장흥 천관사 삼층석탑	- 석질은 화강암으로 풍화도 3, 4등급이며, 부재 간 접촉은 밀실하고 부분적으로 철편 고임이 확인됨. - 갑석 균열부 등 일부 보존처리한 수리몰탈의 퇴색으로 이물감 등 관찰되나, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
455	보물 제796호	화순 운주사 구층석탑	- 기단 등 일부 부재에서 탈락과 파손이 보이지만 이는 근래에 발생한 것이 아니어서 구조적인 문제는 없다고 판단되며, 최근(2011년) 보존처리가 이루어져 전반적인 보존 상태는 양호함. - 다만, 탑이 차량 통행로와 근거리에 인접해 있어 물리적 충격, 진동 등에 따른 영향이 있을 수 있으므로, 경관과 어우리는 디자인의 보호책 설치 후 지속 관찰이 필요함.	C
456	보물 제797호	화순 운주사 석조불감	- 배면 감실 덮개석 맞춤부 등 일부 부재에서 이완현상이 보이지만 근래의 진행형이 아니어서 구조적 문제는 없다고 판단됨. - 또한 최근(2011년) 보존처리가 이루어져 보존 상태는 전반적으로 양호함.	A
457	보물 제798호	화순 운주사 원형 다층석탑	- 기단 면석 맞춤부 등 일부 부재에서 이완현상이 보이지만 근래의 진행형이 아니어서 구조적 문제는 없다고 판단되며, 최근(2011년) 보존처리가 이루어져 전반적인 보존 상태는 양호함. - 다만, 탑이 차량 통행로에 근접해 있어 물리적 충격, 진동 등에 따른 영향이 있을 수 있으므로, 경관과 어우리는 디자인의 보호책 설치 후 지속 관찰이 필요함.	C
458	보물 제799호	공주 마곡사 오층석탑	- 옥개석이 대부분 파손된 상태이나 기울어짐, 처짐, 이완, 지반침하 등은 관찰되지 않으며, 최근(2012년) 보존처리가 이루어져 보존관리 상태는 전반적으로 양호함.	A
459	보물 제800호	공주 마곡사 영산전	- 기단과 계단, 축부, 지붕부가 최근(2013년)에 수리되어 보존 상태는 전반적으로 양호함. - 다만, 정면 좌측의 계단에 사용된 몰탈이 동파되어 경미보수 필요	B
460	보물 제801호	공주 마곡사 대웅보전	- 축부 등 구조재의 손상이 상당 부분 진행되어 구조적 안정성에 문제가 있다고 보여지며, 현재 실시 중인 정밀 안전진단 결과에 따라 해체보수 등 적절한 보존대책을 마련할 필요가 있음. ※ 2013~2014년 정밀 안전진단 실시/ 국립문화재연구소 상시모니터링 예정	D	조치중
461	보물 제802호	공주 마곡사 대광보전	- 기둥부재는 노후로 인해 균열이 확장되고 충류로 인한 구멍이 다수 관찰되므로 정밀 모니터링이 요구되며, 또한 외부 단청 박락에 따른 적절한 보존조치 필요	E	조치예정
462	보물 제803호	고창 선운사 참당암 대웅전	- 창방 부재에 일부 갈램이 있고 지붕과 외목도리가 좌우 양단으로 처져 있으나, 이는 맞배집에서 나타나는 일반적 현상으로 현 시점에서 구조상의 문제는 없다고 판단됨. - 다만, 처짐 현상 등의 진행여부에 대한 지속적인 관찰 필요	C
463	보물 제804호	순천 정혜사 대웅전	- 활주 변형 및 압괴, 기둥 부후, 추녀의 외측 처짐으로 인하여 귀공포 하부 인방의 손상과 지붕 선자연 구간 기와 흐트러짐 발생 - 추녀의 처짐 및 변형, 초석의 균열과 기단부의 풍화, 기단 장대석 등의 문제점으로 인해 전반적인 가구의 구조 안전성과 지반의 안전성 평가를 위해 정밀 안전진단 필요.	E 추가 정밀 조사	조치예정
464	보물 제805호	대구 북지장사 지장전	- 2010년 해체 수리공사가 이루어져 구조적 문제점 등은 확인되지 않으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
465	보물 제809호	경복궁 자경전	- 기둥 등 목부재의 갈램은 구조적인 문제는 없으나 미관상 좋지 않으므로 목편 채움 등 경상보수가 필요 - 내부 단청은 퇴락이 지속화될 것이므로 기록화 사업 검토 필요	B
466	보물 제810호	경복궁 자경전 십장생굴뚝	- 벽돌 파손의 진행 여부에 대한 지속적 관찰이 필요하고, 굴뚝에 좋지 않은 영향을 주는 지반 역구배로 인한 습지화, 습기를 유발하는 초본식물은 제거 필요	C
467	보물 제811호	경복궁 아미산 굴뚝	- 저온에서 소성된 적벽돌이기 때문에 초음파속도는 상당히 풍화된 암석에 해당되는 4등급임, 하지만 고온소성의 경질벽돌이 4,000㎧ 이상임을 감안할 경우 물성이 상당히 취약함. - 또한 문양이 들어간 부분은 약한 충격에도 박락될 만큼 표면풍화가 상당히 진행됨. - 상부는 와구토 균열과 수기와 내부 홍두께 흙의 유실 등으로 인해 기와 상당수가 교란되었으며, 내부로 우수가 유입되는 원인으로 추정됨. - 따라서 굴뚝 상부의 우수유입을 차단할 수 있는 적절한 보존조치를 우선 시행하여 벽돌의 재질안정을 도모한 후 손상원인 정밀진단과 과학적 정기 모니터링이 필요함. - 상기 보존조치와 모니터링을 수행한 후 접착‧충전, 강화처리 등의 보존처리가 필요함. ※ 지붕 보수완료, 보존처리 추진 예정	F 추가 정밀 조사	조치중
468	보물 제812호	경복궁 근정문 및 행각	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하며, 당골벽 탈락 등 경미한 사항은 경상 보수 필요 - 행각 기둥에 갈램이 많이 관찰되나 구조적 문제는 없는 것으로 판단됨. 다만, 서행각의 기존 동바리 보수한 기둥은 침하가 보이므로 동바리 교체 필요	B
469	보물 제813호	창덕궁 인정문	- 좌측 평주의 단청 박리, 생물피해가 의심되나, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
470	보물 제814호	창덕궁 선정전	- 주변 건물인 정면 중앙회랑의 기둥 부식이 관찰되나, 전체적인 보존관리 상태는 양호함.	A
471	보물 제815호	창덕궁 희정당	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 건물 내부 천장 누수 현상 등에 따른 원인 확인 후 보수 필요 - 등록문화재인 벽화(2점)의 오염제거 등 보존처리 필요 - 마루 상부에 마감된 카펫은 습기 피해가 우려되므로 제거 요망	C
472	보물 제816호	창덕궁 대조전	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 건물 내부 천장 누수 현상 등에 따른 원인 확인 후 보수 필요	B
473	보물 제817호	창덕궁 선원전	- 구조적 변형 등은 관찰되지 않으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
474	보물 제818호	창경궁 통명전	- 일부 외부 기둥과 대량에서 할렬이 있으나 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 정면 우측 추녀 및 선자연에서 일부 누수가 발생하고 있고, 내·외부 단청의 바램이 관찰되고 있으므로 진행(확대)여부에 대한 지속 관찰 필요	C
475	보물 제819호	덕수궁 중화전 및 중화문	- 중화전 배면 석축 이완과 드므 균열 등에 대한 보존처리 요함. - 중화전 내 일월오병도 화면 일부가 터져(갈라짐) 배접 등 보존처리 필요. - 중화문 구조체가 시계방향으로 약간 뒤틀림 현상이 있어 지속적인 관찰이 요구됨.	C
476	보물 제820호	덕수궁 함녕전	- 함녕전 서측 배면 구조체 좌굴현상이 있으나 구조적 안정성에는 문제가 없을 것으로 판단되며, 서측 배면 기단석은 배부름 현상이 있어 고건물에 대한 지속적인 관찰 필요	C
477	보물 제821호	종묘 영녕전	- 영녕전 배면 내림마루, 서월랑 장대석기초 배부름, 영녕전 중앙 우측 기둥 기울음 등에 대한 지속적인 관찰 후 필요 시 보수정비 검토	C
478	보물 제822호	이천 영월암 마애여래입상	- 구조적 변형 및 위험성은 보이지 않으나, 하단부 풍화현상에 대한 지속적인 관찰이 필요함 - 마애불 진입 동선, 좌우측 경사면 토사유출 방지 대책 및 정비, 정면과 배면 배수로 정비, 마애불 전면 토사유출 방지를 위한 주변정비 필요	C
479	보물 제823호	안성 석남사 영산전	- 기둥과 창방, 대량 등에서 일부 균열이 보이나 자연적 갈램현상으로 구조적 문제는 없는 것으로 판단되며, 보존 상태는 전반적으로 양호함. - 영산전 좌측 석축은 붕괴 위험이 있으므로 시급한 보수 필요	B
480	보물 제824호	안성 청룡사 대웅전	- 좌측면 공포에서 3출목 첨차의 파손에 의해 상부에 연결된 외목도리 장혀가 파손되어 철재 동바리로 임시 보강된 상태로 국부적으로 공포와 지붕에 대한 시급한 지붕 보수 필요. - 대들보의 균열과 파손, 하부 보아지 처짐, 충량 부후, 동자주와 뜬장혀 파손, 추녀 외측처짐과 내측 들림 변형, 중도리 배면 이동, 보아지 빠짐, 초석균열, 평방 처짐, 기둥 부후 등의 비대칭 가구 조건에서 전반적인 가구의 거동과 변형의 구조적 문제점이 발생된 상태로 긴급 정밀 안전진단 필요. ※ 2013년 긴급보수(지붕 일부 해체보수) 추진 중	F 추가 정밀 조사	조치중
481	보물 제825호	익산 숭림사 보광전	- 전반적으로 보존관리 상태는 양호하나, 단청이 퇴색되고 있어 모사를 통한 기록화 사업이 필요해 보임. - 닫집 정면 우측기둥 중심부에 나타난 휨변형(약 5cm)은 현 시점에서의 구조적 문제는 없다고 판단되나, 지속 관찰 필요	A
482	보물 제826호	김제 귀신사 대적광전	- 구조적 문제는 없는 것으로 판단되나, 일부 기둥이 열화되고 갈램이 있으므로 지속적 관찰이 필요하고, 또한 천장 반자 등 해충 피해가 있는 목부재에 대한 방제 필요	C
483	보물 제827호	김제 금산사 대장전	- 기둥, 창방, 공포 부재 등에서 나타나고 있는 균열현상은 현 시점에서의 구조적 문제는 없다고 판단되나, 지속적인 관찰 필요	C
484	보물 제828호	김제 금산사 석등	- 하대석, 복련, 앙련, 화사석하부, 옥개석 귀꽃이 일부 탈락되고 지대석이 다소 균열되어 있으나 구조적인 문제는 없다고 판단되며, 보존 상태는 전반적으로 양호함.	A
485	보물 제829호	강진 금곡사 삼층석탑	- 기단부의 유실된 부재를 새 부재로 교체하면서 각 부재 간 규격과 공극이 맞지 않아 벌어짐과 틀어짐 현상이 나타나고 있으나, 전체적인 구조는 양호함. - 기 합성수지 처리부분에서 재 균열이 발생하고 있어 보존처리가 요구되며, 지대석과 각 층의 옥개석의 이끼류는 세척이 필요함.	C
486	보물 제830호	영광 불갑사 대웅전	- 기둥, 창방, 평방 등에서 미세 균열 및 탈락이 확인되나, 구조적 문제는 없다고 판단되며 보존관리 상태는 전반적으로 양호함.	A
487	보물 제831호	순천 동화사 삼층석탑	- 지형 특성상 우수가 석탑 주변을 경유하여 배수되어 지반 문제로 인한 우측 및 배면으로 기울기 발생. - 철편 지지에 의한 국부적 응력집중으로 손상 발생. - 기단 속채움재 유실로 인하며 면석의 국부적인 응력집중으로 파손 발생. - 지내력과 구조적 안전성 평가를 위한 정밀 안전진단 필요.	E 추가 정밀 조사	조치예정
488	보물 제832호	영주 성혈사 나한전	- 2009～2010년 평방 이상 해체보수와 석축, 배수로 등에 대한 정비가 이루어져 구조적 문제점 등은 확인되지 않으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
489	보물 제833호	경주 기림사 대적광전	- 2007년 산자 이상 해체 보수가 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 단청이 대부분 벗겨져 있고 목 부재의 일부는 충해 흔적이 발견되므로 지속적인 관찰이 요구됨. - 지반의 습해에 의하여 대부분 기둥의 하부가 동바리 교체된 것으로 판단되므로, 현 기단을 높이는 방안 등 검토 필요	C 정기조사 (’13년)
490	보물 제834호	청도 대비사 대웅전	- 부재의 파손, 균열, 부식, 뒤틀림 등 구조적 문제점은 관찰되지 않으며, 외부 단청이 퇴색되었으나 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
491	보물 제835호	청도 운문사 대웅보전	- 부재의 파손, 균열, 부식, 뒤틀림 등이 관찰되나 구조적 문제점은 없다고 판단되며, 2006년 보수공사가 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
492	보물 제836호	청도 대적사 극락전	- 일부 단청에서 박리박락이 관찰되나, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
493	보물 제838호	서울 청계천 수표	- 수표 우측부 하단 일부 깨짐 현상이 있으나, 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 과거 사진에는 받침돌 하부에 명문이 있으나 현재는 지표로 덮여 보이지 않아 명문이 나오도록 재설치 필요 ※ 지대석을 들어 올려 명문도 보이고 배수도 원활히 함. - 지대석 상부의 수표기둥이 옛 사진과 방향이 서로 다르므로 재설치 시 확인하여 원래대로 설치 필요	A
494	보물 제846호	창경궁 풍기대	- 과거 2개의 부재로 보관되어 오다가 1985년 접착하여 복원되었음. - 현재 복원된 부재의 상·하부 석재의 표면색의 차이로 인해 약간의 이질감은 있으나 전체적인 부재상태는 양호함.	A
495	보물 제847호	경복궁 풍기대	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 관람객의 무분별한 접촉 방지를 위한 보호책 등 안전시설 필요	B
496	보물 제851호	창경궁 관천대	- 구조적으로는 안정되어 있으나, 후면과 좌·우측 석재 표면의 박리․박락이 관찰되고 있어 지속적인 모니터링 및 보존처리 필요 - 안내판의 문안이 퇴락되어 보이지 않으므로 정비 필요	C
497	보물 제907호	경주 남사리 삼층석탑	- 지대석, 옥개석 등의 파손 및 이완 현상이 확인되나 구조적 안정성에는 큰 문제가 없다고 판단됨. - 상대갑석의 파손이 발생하여 우수 침투로 인한 적심 유실이 우려되고 고착지의류, 곰팡이에 의한 오염이 광범위하게 관찰되고 있어 보존처리가 요구됨.	C 정기조사 (’13년)
498	보물 제908호	경주 용명리 삼층석탑	- 정면 기단부 상대갑석의 부재 간 맞댄 부위 파손, 좌측면 1층 옥개석 좌측 전각부 파손·멸실 등이 확인되고 있어 지속적인 관찰이 요구됨. - 지의류에 의한 표면오염 및 변색, 기단부 상대갑석 파손 부위 초본식물 서식 등에 따른 보존처리가 필요함.	C 정기조사 (’13년)
499	보물 제909호	경주 남간사지 당간지주	- 2010년 드잡이 보수와 주변 정비공사가 이루어져 기울어짐이나 파손 부위가 관찰되지 않으며, 현재 보존관리 상태는 전반적으로 양호함. - 당간지주 하부 지면에 서식하는 초본류는 제거 등 경미보수 필요	B 정기조사 (’13년)
500	보물 제910호	경주 보문사지 연화문 당간지주	- 구조적 문제점은 확인되지 않고 전반적인 보존관리 상태는 양호한 편이나, 고착 지의류 등에 의한 표면 오염이 발생되고 있으므로 보존처리가 요구됨.	C 정기조사 (’13년)
501	보물 제911호	경주 석굴암 삼층석탑	- 정면과 배면의 하층기단에서 균열이 발견되나, 지반침하 등을 수반하지 않아 구조적 안정성에는 큰 문제는 없다고 판단됨. - 다만, 회색 고착 지의류 등에 의한 생물오염과 변색이 관찰되고 있어 이에 대한 보존처리와 함께, 석탑 하부 균열부로의 수분 유입 방지를 위한 접합처리 필요	C 정기조사 (’13년)
502	보물 제912호	경주 마동 삼층석탑	- 2009년 보수공사를 통해 파손 부위의 성형 및 보존처리가 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호한 것으로 판단됨 - 다만, 균열부 수치처리 부분의 변질이 나타나고 있으므로 지속 관찰 후 재처리 등 검토	C 정기조사 (’13년)
503	보물 제913호	경주 남산 용장사지 마애여래좌상	- 좌측의 암반 자연절리 현상으로 인해 표면이 부분적으로 파손된 상태이고, 표면은 풍화에 의한 마모와 생물오염 및 변색이 발생하고 있어 보존처리 등이 요구됨. - 또한 암반 상부 목본류와 주변 절리부 서식 초본류 제거 필요	C 정기조사 (’13년)
504	보물 제914호	정읍 보화리 석조이불입상	- 좌·우측 불상에서 보이는 일부 파손과 균열, 인위적·자연적 마모 현상 등은 현 시점에서의 구조적 문제가 없다고 판단되나, 진행여부 등에 대한 지속적인 관찰이 요구됨. ※ 입상 전면 팽나무 가지치기 필요	C
505	보물 제915호	보은 법주사 대웅보전	- 기둥, 인방, 창방 등 목 부재의 갈라짐 현상이 있으나 구조적인 문제는 없다고 판단되며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
506	보물 제916호	보은 법주사 원통보전	- 전체적으로 창방에 가로 균열이 보이나 구조적 문제는 없다고 판단되며, 전반적 보존관리 상태는 양호함. - 다만, 일부 기와 동파 탈락 등에 따른 경미보수 필요	B
507	보물 제928호	남양주 봉인사 부도암지 사리탑 및 사리장엄구	- 국립중앙박물관 이전 개관 시 해체 이전하여 수장고 격납 중으로, 전반적인 보존 상태는 양호함. ※ 향후 복원을 통한 전시·활용 방안 검토 필요	A
508	보물 제943호	보성 우천리 삼층석탑	- 구조적 변형은 확인되지 않는 등 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 선태류가 자생하고 있는 바닥은 정비가 필요하고 이물감이 발생된 과거 보존처리 부위 재처리와 세척이 요구됨.	C
509	보물 제944호	보성 유신리 마애여래좌상	- 결정질 화강암으로 풍화도 5등급이며 균열 등이 확인되지 않고 맞배지붕의 목조보호각 내 위치하여 보존 상태는 양호함. ※ 예불을 위해 설치한 전기시설이 모두 실내용이므로 옥외용으로 교체가 필요함	A
510	보물 제945호	순천 금둔사지 삼층석탑	- 파손된 하대갑석 및 옥개석의 석재 보정 부위의 균열이 확인되나 구조적 문제는 없다고 판단되며, 전반적인 보존 상태는 양호함. - 갑석 등에 분포하고 있는 지의류와 선태류에 대한 세척과 배면의 계곡형 암체에서 생장하고 있는 관목류 관리가 필요함.	B
511	보물 제946호	순천 금둔사지 석조불비상	- 구조적 문제점은 확인되지 않으며, 전반적인 보존 상태는 양호함. - 하대석에 분포하고 있는 지의류 세척과 배면의 계곡형 암체에서 생장하고 있는 관목류 관리가 필요함.	B
512	보물 제947호	해남 미황사 대웅전	- 구조적 안정성에는 큰 문제가 없으나, 일부 기둥(후면 2개) 등에서 충해 흔적이 발견되고 있어 방미방충 처리가 요구됨. - 정면 좌우 처마 불균형(좌측 기울음)과 외부 포 벽화 탈락 및 내부 일부 단청 퇴색 현상 등이 나타나고 있으므로, 진행양상 등에 대한 지속 관찰 후 필요 시 보수정비 등 검토	C
513	보물 제979호	공주 서혈사지 석조여래좌상	- 현재 국립공주박물관 상실 전시실에 있으며, 2008년 불두 해체·복원 및 표면 세정이 이루어져 전반적인 보존 상태는 양호함.	A
514	보물 제981호	하남 교산동 마애약사여래좌상	- 2009년 보존처리(균열 부위 수지처리 및 이끼류 제거)가 이루어져 전반적인 보존 상태는 양호하나, 마애불 주변의 정리 정돈과 배면 상단의 배수로 신설, 전면 석축의 계단석 너비 확대가 필요함. - 또한 지의류 등의 서식 방지를 위한 주변 수목에 대한 전정 또는 이식이 요구됨.	B
515	보물 제982호	이천 장암리 마애보살반가상	- 2009년 세척 등 보존처리가 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 안내판 정비(위치 조정, 문안 개선·보완)와 배면의 벚나무 이식, 지의류 서식 방지를 위한 배수체계 개선 등이 필요하다고 판단됨. ※ 마애불과 인접된 도로를 통행하는 차량으로 인한 문화재 훼손방지를 위해 방지턱 설치 검토 필요	B
516	보물 제983호	안성 봉업사지 석조여래입상	- 풍화현상에 의한 전체적인 입상 박락이 관찰되며, 특히 불두의 이목구비의 마모가 심한 상태임. - 또한 불신 전면부 진균류 번식에 의한 변색이 진행 중에 있어 보존처리가 필요함. ※ 2014년 보존처리 추진 중	E	조치 중
517	보물 제984호	영동 신항리 석조여래삼존입상	- 육안상 불상이 약간 전면으로 기운 듯 보이나 구조적 문제는 없다고 판단되며, 보호각 내에 위치하여 전반적인 보존 상태는 양호함. - 다만, 보호각 단청보수 및 불상에 오염된 조류 분뇨 세척 필요	C
518	보물 제985호	청주 용화사 석조불상군	- 용화사 전각 내에 위치하고 있으며, 석불의 표면의 보강재 때문에 탈락이나 균열 부위를 가늠하기 힘든 상황이나 전반적인 보존관리 상태는 양호한 것으로 판단됨.	A
519	보물 제988호	군위 대율리 석조여래입상	- 불두 우측상부 일부 파손, 불상 하부 파손 부위 수지처리 흔적등이 관찰되나, 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 문화재안내판 문안 정정(군위 대율리 석불입상 → 군위 대율리 석조여래입상) 필요	A 정기조사 (’13년)
520	보물 제995호	봉화 축서사 석조비로자나불좌상 및 목조광배	- 축서사 보광전 내에 안치되어 있으며, 파손·균열 부위나 생물오염 등은 관찰되지 않고 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
521	보물 제996호	영주 비로사 석조아미타여래좌상	- 비로사 보광전 내에 안치되어 있으며, 파손·균열 부위나 생물오염 등은 관찰되지 않고 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
522	보물 제998호	양산 미타암 석조아미타여래입상	- 불상의 보존관리 상태는 전반적으로 양호하나, 불상이 봉안되어 있는 자연석굴 외부의 암석 풍해가 심하여 낙석으로 인한 안전사고가 우려되므로, 관계 전문가 자문을 받아 관련대책 마련이 요구됨. - 방치된 안내판은 정비가 필요함. ※ 2014년 안전사고 예방을 위한 낙석망 설치 추진 중	E	조치 중
523	보물 제1000호	서울 승가사 석조승가대사좌상	- 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
524	보물 제1021호	산청 석남암사지 석조비로자나불좌상	- 부분적으로 균열현상 등이 보이나 2010년 정기조사 결과와 비교하여 별다른 변화는 확인되지 않음. 다만, 전체적으로 표면 풍화가 심하여 인위적 또는 강한 바람에 의해 훼손될 수 있으므로 철저한 관리 필요 - 불상 마모 진행상태 등에 대한 지속적인 모니터링 필요	C
525	보물 제1112호	산청 대원사 다층석탑	- 전체적으로 탑의 여러 곳이 철편에 의한 녹물로 오염되어 있음. - 기단 갑석 등 부분적으로 탈락 우려의 균열 현상에 대한 접착복원과 과거 보존처리한 몰탈부의 이질감이 심하여 재처리 등 필요	C
526	보물 제1113호	산청 내원사 삼층석탑	- 전체적으로 박락되거나 탈락된 부분이 많고 균열이 진행 중인 곳도 있으며, 기단부와 탑신, 옥개석 일부가 탈락되거나 박락 변색현상이 나타남. - 균열 부분에 대한 보존처리와 구조적 변형여부에 대한 정밀진단 후 후속대책 강구 필요 - 과거 수리복원한 부분의 들뜸 현상과 이질감, 표면오염이 심하여 보존처리 등 시급 - 석탑 주변의 배수상태가 원활치 못하므로 배수체계 개선 필요 ※ 2014년 보수정비 및 보존처리 추진 중	E	조치 중
527	보물 제1114호	산청 대포리 삼층석탑	- 전체적으로 2010년 정기조사 결과와 비교하여 변화는 없으나 지대석 및 보호책 주변의 토사 유실이 진행되고 있어 경계석 설치, 진입로 정비 등 주변정비 시급 - 석탑의 여러 곳이 파손되었고 균열이 발생해 있어 진행여부 확인 등을 위한 지속적 관찰 필요 - 옥개석과 상대갑석 하부가 철편에 의한 녹물로 오염되어 있고, 과거 수리복원 복원의 이질감이 있으므로 재처리 필요	C
528	보물 제1115호	보성 봉천리 오층석탑	- 하층 기단의 갑석이 손상되었고 부재 간 이격부위는 철편으로 고임된 상태이나, 전체적인 보존관리 상태는 양호함. - 석탑 주변이 일반적인 부식토 토양으로 함수율이 높아 잡초가 생장하기 유리한 조건이므로 향후 바닥의 정비가 필요할 것으로 판단됨.	A
529	보물 제1116호	화순 유마사 해련탑	- 탑신 등 부분적인 파손은 관찰되나 구조적 문제는 없으며, 보존 상태는 전반적으로 양호함. - 다만, 기단 배면 하부 주변과 지대석 및 옥개석에 이끼류 등 서식하고 있어 표면 세척이 필요함. ※ 탑 배면에 수목이 근접 자생하고 있으므로 가지치지 등 필요	B
530	보물 제1117호	순천 선암사 대각암 승탑	- 2013년 보존처리(정비)가 이루어져 보존 상태는 전반적으로 양호하나, 석탑 배면의 훼손된 축대는 정비가 필요함.	B
531	보물 제1118호	영암 성풍사지 오층석탑	- 석탑의 전체적인 관리 및 구조적인 상태가 양호하나, 퇴락된 안내판의 교체와 탑 배면 공터에 흩어져 있는 부재들에 대한 체계적 관리 필요	B
532	보물 제1119호	창경궁 팔각칠층석탑	- 석탑은 북동방향으로 약간 기울어져 있으나 구조적으로는 안정되어 있는 것으로 판단됨. - 전체적으로 석탑 부재의 풍화가 심하여 균열 등이 확인되고, 미세조류 등에 의한 일부 부재의 오염현상이 관찰되므로 진행양상에 대한 지속적인 모니터링이 요구됨. - 주변의 수목은 석탑 보존환경에 좋지 않으므로 가지치기 등 필요	C
533	보물 제1120호	양산 신흥사 대광전	- 기둥, 창방, 도리 등 일부 부재에서 균열현상이 관찰되나 구조적 문제는 없다고 판단되며, 현재 전면 창호 보수공사가 진행 중임. - 다만, 외부 벽체와 벽화의 탈락·변색이 심하고 탈락과 벽화의 변색이 심하고, 탈락이 진행되고 외부 벽체 탈락과 함께 벽화 탈락 및 변색이 심하므로 보수 필요	E	조치 중
534	보물 제1121호	성주 금봉리 석조비로자나불좌상	- 보호각 내 안치되어 있으며, 불두 및 수인부가 마모되어 원형을 알아볼 수 없는 상태이나 전반적인 보존 상태는 양호함. - 다만, 불상 표면에 서식하고 있는 지의류 제거 등을 위한 보존처리 필요	C 정기조사 (’13년)
535	보물 제1122호	구미 황상동 마애여래입상	(구조분야) - 마애불 암반은 각 면별로 여러 블록으로 나뉘어 수직 및 수평 불연속면이 형성되어 있고 마애불의 좌측 하단 일부가 소실되어 형태적으로 불안정하며, 마애불 좌측 하단의 쐐기형 암반이 빠지면 암반 전체의 붕괴로 이어질 수 있으므로 구조적 안정성 여부를 확인할 필요가 있음. - 뒤쪽 배면의 석재는 공동이 형성된 가운데 철 구조물로 보강하여 상부 석재를 받치고 있는데 이 구조물의 지지능력에 대한 검증이 필요함. (보존과학 분야) - 암반 후면과 측면의 불연속면에 따른 절리 발달로 비교적 큰 균열이 확인되나 최근에 발생한 사항은 아니며, 다만 진행성 여부 등에 대한 모니터링은 필요한 것으로 판단됨. - 불상 조각면의 암반 상태는 안정적이나 후면을 비롯한 주변암반에 대한 주의 관찰 필요 - 초음파 측정결과, 풍화 3등급으로 양호한 편이나 불상 하부의 박리성 균열은 부분적인 보존조치가 필요할 것으로 판단됨.	E 추가 정밀 조사	조치 예정
536	보물 제1123호	남원 개령암지 마애불상군	- 마애불이 있는 암반의 절리와 탈락 등이 매우 심각하여 불상을 식별하기 어려운 상태이며, 절리면에 초본류와 전면에 지의류 등의 생물오염 피해가 다수 발생한 상태로 정밀 안전진단과 보존처리 필요 ※ 2014년 불상군 균열부 보호시설 설치 추진 중	E	조치 중
537	보물 제1183호	해남 미황사 응진당	- 2013년 계단, 석축, 배수로, 방염처리 등이 이루어져 보존관리 상태는 대체로 양호함.	A
538	보물 제1184호	순천 선암사 북 승탑	- 하대석이 좌측으로 약간 밀려 있으나 이는 경사지형에 위치한 입지 여건상 불가피한 측면이 있다고 보여 지며, 구조적 문제는 없다고 판단됨. - 또한 2013년 상륜부에 대한 수리 등 보존처리가 이루어져 보존 상태는 전반적으로 양호함.	A
539	보물 제1185호	순천 선암사 동 승탑	- 옥개석 좌측부 파손·탈락이 관찰되나 구조적 문제는 없다고 판단되며, 2013년 보존처리가 이루어져 전반적으로 보존 상태는 양호함.	A
540	보물 제1186호	(전)구미 강락사지 삼층석탑	- 일부 부재에서 파손 등이 관찰되나 이들 파손 부위는 성형 및 신재 보충(교체) 등을 통해 보수된 상태로, 별다른 구조적인 문제점은 관찰되지 않음. - 옥개석 낙수면 등 일부에서 흑색의 엽상지의류에 의한 오염이 발견되나, 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 문화재안내판 문안 정정(직지사 청풍료 앞 삼층석탑 → (전) 구미 강락사지 삼층석탑) 필요	A 정기조사 (’13년)
541	보물 제1187호	제주 불탑사 오층석탑	- 2010년 정기조사 결과와 비교하여 특이사항은 보이지 않으나, 암석 재질상 전체적으로 풍화가 심한 상태이고, 좌측으로 약간 기울어져 있어 구조변형 양상 등에 대한 지속적인 관찰이 요구됨. - 또한 옥개석 상부을 중심으로 지의류 등에 의한 오염이 심한 상태이므로 보존처리가 필요하다고 판단됨.	C
542	보물 제1188호	경주 남산 천룡사지 삼층석탑	- 옥개석의 파손이 심하고 상륜부는 신재로 복원하였으며, 지반 침하, 기울음 등 구조적 변형은 관찰되지 않고 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 다만, 초본류가 서식하고 있는 주변 지면에 대한 정비(잔디제거 등 경미보수) 필요.	B 정기조사 (’13년)
543	보물 제1200호	고창 선운사 동불암지 마애여래좌상	- 구조적 변형 등의 문제는 보이지 않으나, 암반 하부 자연풍화와 암벽 표면에 균열 박락 현상이 있으므로 진행 양상 등에 대한 지속적인 관찰 필요	C
544	보물 제1201호	울진 불영사 대웅보전	- 현재 내부 포벽 훼손 및 탈락 등에 따른 보수공사 추진 중	E 정기조사 (’13년)	조치 완료
545	보물 제1213호	밀양 천황사 석조비로자나불좌상	- 비교적 안전하게 보존되고 있으며, 좌대하부는 불단과 밀착되게 하고 불상 앞 촛대는 이동 필요	A
546	보물 제1242호	합천 해인사 길상탑	- 전체적으로 2010년 정기조사 결과와 비교하여 큰 변화는 보이지 않으나, 석탑에 분포하고 있는 지의류 제거와 바닥다짐, 주변 수목제거 필요	B
547	보물 제1243호	완주 송광사 대웅전	- 구조적 문제점 등은 보이지 않으며, 2013년 기단 및 활주 등에 대한 보수정비가 이루어져 보존관리 상태는 전반적으로 양호함.	A
548	보물 제1244호	완주 송광사 종루	- 휨부재인 평방과 창방이 처짐에 의해 전체 가구의 변형 발생 - 평방과 창방에서 이격, 균열, 파손과 창방 뺄목머리와 기둥 접합부에서 이격과 변형이 두드러지게 발생하여 공포의 변형과 파손 발생 - 기존 보수 시 일부 기둥이 교체되면서 누하주가 누상주 보다 단면이 작게 보수됨. - 지붕에서 추녀 마루와 선자연 구간에서 기와 흐트러짐과 기와 파손 등이 나타나 지붕하중을 고려한 전반적인 가구 및 구조 부재의 구조 안전성 평가를 위한 정밀 안전진단 필요.	E 추가 정밀 조사	조치 예정
549	보물 제1275호	인제 한계사지 남 삼층석탑	- 하층 기단 갑석 및 옥개석 모서리 등 일부 부재 파손 등이 보이고 있으나, 2010년 정기조사 결과와 비교하여 변화양상은 확인되지 않음. - 다만, 기단 갑석 이완 및 지의류 분포 등에 따른 지속적 관찰이 요구됨.	C
550	보물 제1276호	인제 한계사지 북 삼층석탑	- 2010년 정기조사 결과 비교하여 변화양상은 확인되지 않으며, 전반적인 보존 상태는 양호함.	A
551	보물 제1277호	동해 삼화사 삼층석탑	- 일부 부재의 교체 등이 있으나 구조상의 문제는 없다고 판단되며, 2010년 생물오염 부분에 대한 보존처리가 이루어져 보존 상태는 전반적으로 양호함. - 다만, 석회암재 석탑으로 재질의 특성상 부식이나 마모가 빨리 진행되므로, 그 변화양상 등에 대한 지속 관찰 필요	C
552	보물 제1283호	영암 월출산 용암사지 삼층석탑	- 전체적으로 부재의 탈락과 파손이 심하며, 지반침하 등 구조적 불안정 요소를 안고 있으므로, 정밀 안전진단 후 그 결과에 따라 보수정비 등 적절한 보존대책이 요구됨. - 또한 탑신 철 고임편의 부식에 따른 오염 및 이끼류, 지의류가 번식하고 있으므로 표면 세척 등 보존처리 필요 - 입구 돌계단이 틀어지고 흙이 소실되면서 불안정하므로, 진입계단 공사와 함께 용암사지 터에 대한 정비가 필요	E	조치 예정
553	보물 제1284호	공주 청량사지 오층석탑	- 기단부 면석의 유실과 풍화로 인해 하부구조가 매우 불량해 보임. 특히 옥개석 일부는 하중에 의한 이격으로 구조적으로 불안정하므로 지속적인 관찰이 요구됨.	C
554	보물 제1285호	공주 청량사지 칠층석탑	- 기단부 면석의 유실과 풍화로 인해 하부구조가 매우 불량해 보이고 신석으로 보충된 탑신이 조화롭지 못하므로 지속적인 관찰이 요구됨.	C
555	보물 제1288호	여수 타루비	- 비좌 표면의 박리 박락이 관찰되나, 보호각 내에 위치하여 전반적인 보존 상태는 양호함.	A
556	보물 제1293호	공주 계룡산 중악단	- 구조적 불안요소 등은 관찰되지 않고 전반적으로 보존관리 상태는 양호하나, 내부 전기시설의 노후화 및 과부화로 인해 화재의 위험성 있으므로 주의 개선이 필요함.	B
557	보물 제1295호	괴산 각연사 통일대사탑비	- 배면 비좌 일부 탈락 등 확인되나 2010년 정기조사 결과와 비교하여 별다른 변화는 없으며, ‘12년 지의류 제거, 강화처리 등 보존처리가 이루어져 보존관리 상태는 전반적으로 양호함. - 다만 암석 노후 등으로 균열, 풍화 등이 발생하고 있어 진행양상 등에 대한 지속적 관찰이 필요하다고 판단됨.	C
558	보물 제1296호	제천 신륵사 삼층석탑	- 하대석에 일부 탈락이 있으며, 3층 탑신의 박리가 심하고 상층기단 등에서 풍화선이 드러나고 있으나 구조적 문제는 없다고 판단됨. - 지면의 경사가 석탑방향으로 되어 배수 문제가 발생하고 있으므로, 배수체계 개선 필요	B
559	보물 제1299호	괴산 보안사 삼층석탑	- 우측면 기단 면석 파손, 옥개석 균열 등이 확인되나 2010년도 정기조사 결과와 비교하여 별다른 변화는 없으며, 2012년 보존처리가 이루어져 보존관리 상태는 전반적으로 양호함. - 다만, 암석 노후화로 인한 표면 풍화가 진행되고 있어 지속적인 관찰이 요구됨.	C
560	보물 제1300호	합천 해인사 홍제암	- 최근(2013년) 전반적인 보수가 이루어져 구조적 문제 등은 확인되지 않으며, 보존관리 상태는 양호함.	A
561	보물 제1301호	합천 해인사 홍제암 사명대사탑 및 석장비	- 석장비 비신 하부 등 일부 부재가 파손된 상태이나 2010년 정기조사 결과와 비교하여 별다른 변화양상은 확인되지 않음.. - 다만, 지의류 등 표면 오염물 제거와 바닥다짐, 석장비 비신 하부 몰탈부 균열 등에 따른 재처리, 주변 수목 가지치기 등 필요	C
562	보물 제1307호	고흥 능가사 대웅전	- 전반적인 보존관리 상태는 상당히 양호하나, 배면 회벽 마감 들뜸 등 일부 경미한 사항에 대한 조치가 필요할 것으로 판단됨.	B
563	보물 제1309호	영암 엄길리 암각 매향명	- 초음파 측정결과, 풍화 3등급으로 암각면의 표면 상태는 양호한 것으로 판단됨. - 다만, 상부 덮개돌과 암반 사이에서 유입되는 우수와 토양에 의해 표면변색과 생물이 자생하고 있음. - ‘14년 보존처리 사업 예정으로 상부에서 유입되는 우수와 토양 제어를 위한 보존조치 필요 - 또한 암반 하부의 바닥은 정비하여 배수로를 확보하는 등 주변정비가 필요함 ※ 2013~2014년 보존처리 추진 중	E 추가 정밀 조사	조치 중
564	보물 제1311호	순천 선암사 대웅전	- 건물 보존관리 상태는 전반적으로 양호하나, 내부의 천장 반자 또는 대들보와 살미의 접합부가 떨어져 있어 구조적 변형 진행여부 등에 대한 지속 관찰 후 적절한 조치가 필요하다고 판단됨.	C
565	보물 제1322호	곡성 가곡리 오층석탑	- 2006년 석탑 보수정비가 이루어졌으며, 구조변형 등의 문제는 확인되지 않고 보존관리 상태는 전반적으로 양호함. - 다만, 석탑 주변의 바닥이 일반 토양으로 구성, 향후 배수가 용이하지 않을 수 있으므로 보완·개선할 필요가 있다고 판단됨.	B
566	보물 제1323호	파주 공효공 박중손묘 장명등	- 좌우 석인상 4기는 풍화정도가 심하여 얼굴의 형상이 많이 마모된 상태이나, 묘역은 최근 전면 보수정비가 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호함. ※ 진입과정의 유도 표지판 설치 필요	A
567	보물 제1324호	시흥 소래산 마애보살입상	- 불두와 불신부의 균열 등이 확인되나 구조적 문제는 없으며, 최근(2012～2013년) 건·습식 세척, 방수 경화처리, 균열부 수리 처리, 주변정비 등이 이루어져 보존관리 상태는 전반적으로 양호함.	A
568	보물 제1336호	고성 건봉사 능파교	- 좌측부 홍예받침대 부재 파손 등이 확인되나 구조적으로 안정되어 있으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
569	보물 제1337호	고성 육송정 홍교	- 홍예석 접합부 균열, 일부 석재의 표면오염 현상 등 관찰되나, 구조적 안정성에는 문제가 없다고 판단되며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
570	보물 제1338호	옥천 용암사 동ㆍ서 삼층석탑	- (동탑) 기단의 종심침하로 탑에 대한 구조적 문제가 심각하게 우려되므로 해체․보수정비 검토 필요 - (서탑) 기단부의 지의류 등은 세척이 필요하며 탑의 기울기 등 구조변형 여부 지속 관찰 필요	E	조치 예정
571	보물 제1346호	장성 백양사 소요대사탑	- 초음파 측정결과, 상당히 풍화된 4등급에 해당되며 특히 탑신석 우면을 중심으로 표면풍화 5등급이 집중됨 - 또한 균열 대부분이 판상박리를 유발하는 박리성 균열로 즉각적인 보존조치가 필요함 - 응회암질 사암이라는 재질특성 상 내부에 발달한 미세균열도 성장하여 박리박락을 유발할 수 있기 때문에 보존조치 후 실내보관, 전시가 바람직하다고 판단됨. ※ ‘14년 긴급보수 추진 중	F 추가 정밀 조사	조치 중
572	보물 제1347호	해남 대흥사 서산대사탑	- 현 시점에서 큰 구조적 문제점은 없다고 판단되나, 지대석과 하대석 맞춤부 이완, 상륜부 박락, 옥개석 하부 연목조각 탈락․박락, 지면 경사 등 잠재적 불안요소가 보이므로, 진행여부 등에 대한 지속적인 관찰이 요구됨. - 탑 전반에 걸쳐 생물오염이 확인되고 있으므로 표면세척 등 보존처리 검토 필요 ※ 2013년 서산대사탑 부도전 보수정비	C
573	보물 제1370호	괴산 각연사 통일대사탑	- 구조적 변형양상은 없으나, 암석 노후화 등으로 인한 균열, 풍화 현상 등이 발생하고 있은 점을 고려하여 지속적인 관찰이 요구되며, 옥개석 탈락 부재의 접합이 필요함.	C
574	보물 제1371호	영동 반야사 삼층석탑	- 기단 갑석 남동 모서리 탈락, 노반 부재 부분 탈락 등이 확인되나, 2010년 정기조사 결과와 비교하여 별다른 변화양상은 없는 것으로 보임. - 암석 노후화 등으로 인한 균열, 풍화 현상 등이 발생하고 있는 점을 감안하여 지속적인 관찰이 요구됨.	C
575	보물 제1372호	함평 고막천 석교	- 상판 판석 부분 파손 및 탈락, 결에 의한 깨짐 현상이 있으나, 구조적으로 안정되어 있으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 다만, 석교 아래쪽에 부재로 보이는 잡석이 흩어져 있고 잡초가 자생하고 있으므로 주변정비가 요구됨.	B
576	보물 제1395호	영암 도갑사 도선국사ㆍ수미선사비	- 보호각 내에 위치하여 전반적인 보존 상태는 양호하나, 비신부에서 수직, 수평 균열이 보이므로, 진행여부 등에 대한 지속적인 관찰이 요망됨.	C
577	보물 제1396호	강진 백련사 사적비	- 비각 내에 위치하고 있어 전체적인 보존 상태는 양호하나, 비신 배면에 갈라짐이 있고 배면 중앙 하부에서 하중에 의한 일부 균열이 보이므로 변화양상 등에 대한 지속적인 관찰 필요 - 또한 기 합성수지 처리 부분에서 균열 현상이 나타나고 있으므로 재처리가 요구됨.	C
578	보물 제1401호	충주 봉황리 마애불상군	- 상․하부 불 모두 일부 부재의 탈락, 멸실 등이 관찰되나 구조적 문제는 없으며, 2012년 보존처리 및 주변정비가 이루어짐. - 상부불의 상단은 우수로 인한 토사 유실이 우려되므로 배수로 정비 필요 - 상부불 좌측 석축은 배불림 현상이 관찰되며, 하부불 상단의 암석은 균열, 절리, 탈락 등이 진행 중인 것으로 보이므로 지속적인 관찰이 요구됨. - 관람용 계단의 경우 폭이 좁고 경사가 급하므로 기상여건에 따른 미끄럼 등 관람객 안전사고 유의 필요	C
579	보물 제1402호	영주 소수서원 문성공묘	- 정면 기단 상부 균열, 우측면 고막이벽체 탈락 및 정면 연골벽 탈락 등에 따른 경미보수 필요	B 정기조사 (’13년)
580	보물 제1403호	영주 소수서원 강학당	- 2014년 지붕부 변형에 따른 산자 이상 해체보수 추진 중	E 정기조사 (’13년)	조치 중
581	보물 제1416호	보은 법주사 복천암 수암화상탑	- 옥개석에 지의류가 자생하고 있으나 심각한 수준은 아니며, 보존 상태는 전반적으로 양호함. - 다만, 탑 주변 수목은 습도를 높게 하므로, 가지치기 등을 통해 보존환경을 개선할 필요가 있음.	B
582	보물 제1417호	보은 법주사 석조희견보살입상	- 보호각 내에 위치하고 있으며, 2013년 보존처리가 이루어져 보존 상태는 양호함.	A
583	보물 제1418호	보은 법주사 복천암 학조화상탑	- 옥개석 상부 및 탑신에 지의류가 자생하고 있으나 우려할 만한 수준은 아니며, 보존 상태는 전반적으로 양호함. - 다만, 탑 주변 수목은 습도를 높게 하므로, 가지치기 등을 통해 보존환경을 개선할 필요가 있음.	B
584	보물 제1427호	경주 괘릉석상 및 석주일괄	- 2012년 보존처리가 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
585	보물 제1429호	경주 원원사지 동ㆍ서 삼층석탑	- 동·서탑 모두 옥개석의 파손이 심한 상태로 관리되고 있으며, 특히 서탑은 옥개석, 탑신석, 기단부 부재 모두 크게 파손되어 2010년 보존처리가 이루어졌으나, 편심 하중 등에 의한 구조적 안정성에 문제가 있을 수 있으므로 변형진행 여부에 대한 지속 관찰 후 보수정비 등 적절한 대책 마련 필요	C 정기조사 (’13년)
586	보물 제1433호	영암 도갑사 오층석탑	- 암석의 열화진행과 지의류 등에 의한 오염이 관찰되고 있어 보존처리가 요구됨. ※ 2014년 보존처리 추진 중	E	조치 중
587	보물 제1434호	완주 안심사 금강계단	- 급경사로 이루어진 배면쪽 법면은 집중호우 등에 의한 훼손 우려가 있으므로, 근본적인 대책마련이 필요하다고 보임. - 석종, 석인상, 기단 등에 붙어 있는 지의류·이끼류 등 오염 발생부분에 대한 세척 등 보존처리가 요구됨. - 금강계단 주변에 흩어져 있는 부재의 파악 및 보존 조치 필요	C
588	보물 제1436호	거창 농산리 석조여래입상	- 구조적으로 안전하고, ‘12년 보존처리로 전반적인 보존관리 상태는 양호하나 배수상태가 부분적으로 불량하므로, 이에 대한 정비가 필요함.	B
589	보물 제1461호	부산 범어사 조계문	- 초석 침하 및 일부 공포 변형, 평방 처짐, 목부재의 균열, 갈램 등의 현상이 나타나고 있고, 이는 하중이 큰 기와를 사용한 것과 관련이 있는 것으로 보이므로, 지속적인 모니터링을 통해 원인을 규명하고 필요 시 보수정비 등 검토	C
590	보물 제1462호	서울 인조별서 유기비	- 2011년 비 보존처리 및 주변정비 등이 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 다만, 진입구 협문 하부의 부식된 목부재 교체와 협문 주변 담장의 담쟁이 제거 필요	B
591	보물 제1471호	양산 통도사 삼층석탑	- 옥개석 모서리 부분 탈락, 기단부 갑석 탈락 등 전반적으로 파손이 심한 상태이나, 구조적으로 안정되어 있어 별다른 문제는 없다고 판단됨. - 다만, 석재의 노후화로 인한 풍화 및 변색 현상이 진행되고 있는 점을 고려하여 변화양상 파악 등을 위한 지속적인 모니터링이 요구됨. 또한 기단부 석재 탈락부의 기존 시멘트 보수 부분은 미관상 좋지 않으므로 제거하는 것이 바람직하다고 판단됨.	C
592	보물 제1523호	경주 불국사 석조	- 최근까지 실제 사용되던 것을 2007년 ‘보물’ 지정을 계기로, 영구 보존하기 위하여 현재 사용을 중지하고 이전계획을 마련 중임. - 정면 좌측 모서리 하부의 일부 파손현상 등이 관찰되나, 전반적인 보존 상태는 양호한 것으로 판단됨. ※ 2011～2012년 석조 보호각 건립 및 보존처리 공사	A 정기조사 (’13년)
593	보물 제1524호	서울 이윤탁 한글영비	- 보호각 내에 위치하여 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 현행 진입 부분의 계단 및 스테인리스 난간 등은 문화재의 경관과 다소 어울리지 않는 측면이 있으므로 정비할 필요가 있음. ※ ‘14년도 정비계획에 따라 휀스 교체 등 추진 예정	A
594	보물 제1532호	여주 효종 영릉재실	- 전체적인 보존관리 상태는 양호하나, 제기고 후면 화방벽 균열 등에 따른 경상보수가 요구됨.	B
595	보물 제1563호	대구 동화사 대웅전	- 부재의 파손·이완 및 부식, 기단 침하, 지붕 처짐 등 구조적인 문제점은 확인되지 않으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
596	보물 제1568호	상주 양진당	- 상습 침수지역에 위치하여 안채를 다소 지면과 이격시켜 지은 특징이 있는 건축물로, 안채가 높고 상대적으로 처마가 짧아 강우 시 우수가 기둥의 하부나 기단 상부에 직접 떨어져 부식과 파손이 촉진될 위험성이 있으므로 지속적인 관찰이 필요함.	C 정기조사 (’13년)
597	보물 제1569호	논산 돈암서원 응도당	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 당골막이 탈락, 창호지 훼손 등 일부 경미사항에 대한 보수가 필요함.	B
598	보물 제1570호	청송 대전사 보광전	- 일부 기둥의 중앙부와 하부에서 부식현상이 나타나고 일부 벽체와 고막이벽에서 외부 마감의 탈락, 배면 기단상부의 전돌 마감 부분 파손·교란 등이 확인되므로 진행양상 등에 대한 지속적인 관찰이 요구됨.	C 정기조사 (’13년)
599	보물 제1574호	문경 봉암사 극락전	- 이전 화재의 흔적으로 추정되는 그을음이 기단부 등의 석재에 아직 남아 있고 단청의 부분적인 박리박락이 관찰되나 구조적인 문제점 등은 확인되지 않고 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
600	보물 제1575호	성주향교 대성전 및 명륜당	- 구조적으로 안정되어 있으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 다만, 대성전의 단청은 박리박락이 발생하고 기존 단청과 덧댄 단청에서 청색 안료의 이질감이 심한 상태이므로 보수가 필요하다고 판단됨. ※ 2014년 단청 보수공사 추진 예정	E 정기조사 (’13년)	조치 중
601	보물 제1576호	김천 직지사 대웅전	- 구조적으로 안정되어 있으며, 보존관리 상태는 전반적으로 양호함	A 정기조사 (’13년)
602	보물 제1578호	전주 경기전 정전	- 배면부 외벽 등에서 미세 균열, 일부 미장 박락 등이 나타나고, 배면 공포 부분에서 앞쏠림 현상 등이 발생되고 있어 구조변형 여부 파악을 위한 지속적인 모니터링이 요구되며, 필요 시 보수정비 방안 등 검토 - 정전 좌·우월랑 배면 배수로는 정비가 필요해 보이며, 정전 건물의 유지관리 차원에서 좌·우·배면 수목 및 잡풀 제거 필요	C
603	보물 제1636호	영주 부석사 석조석가여래좌상	- 하대석 일부가 파손된 것을 제외하면, 전반적인 보존 상태는 양호함. - 다만, 2010년에 지정되었지만 아직까지 문화재 안내판이 설치되지 않아, 탐방객의 편의를 위한 문화재안내판 설치 필요	B 정기조사 (’13년)
604	보물 제1648호	예천 명봉사 경청선원자적선사 능운탑비	- 보호각 내에 위치하고 있으며, 귀부의 머리 부분과 좌측면 비좌 부분이 파손·멸실되었으나 구조적 안정성 등을 우려할 만한 특이사항은 관찰되지 않으며, 전반적인 보존 상태는 양호함.	A 정기조사 (’13년)
605	보물 제1656호	성주 법수사지 삼층석탑	- 기단부 면석과 옥개석의 일부 파손이 관찰되나, 이로 인한 구조적 문제는 없다고 판단됨. - 석탑 일부에 지의류 등 서식으로 인한 오염과 변색이 발생하고 있으므로 보존처리가 요구되며, 하층기단 면석 균열부 접합 및 파손부 메움 처리 등 필요 - 지대석 주변 지면의 잔디 및 초본류 제거와 배수로 정비 필요 - 석탑이 도로와 인접하고 있어 진동과 차량 사고에 의한 훼손이 우려되므로 주의 관찰 필요	C 정기조사 (’13년)
606	보물 제1709호	수원 방화수류정	- 전반적인 보존관리 상태는 양호한 편이나, 처마부 2개소에서 추녀와 선자연이 이격되고 뺄목이 터진 상태이므로 구조변형 여부 등에 대한 지속적인 관찰이 요구됨. - 회첨부 와구토 부분 탈락 등에 따른 경미보수 필요 ※ 벽체석연 내 노후 전돌은 원래의 것으로 판단되므로 보수공사 여부는 신중히 판단하고 원 재료를 보존할 수 있는 방안을 강구한 뒤 시행하는 것이 바람직	C
607	보물 제1710호	수원 서북공심돈	- 구조적 문제 등은 관찰되지 않으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
608	보물 제1723호	양양 낙산사 해수관음공중사리탑·비 및 사리장엄구 일괄	- (사리탑) 부재에서 전반적인 일부 균열과 함께, 화재 이후 탑신석 등에서 박리가 확인되므로 진행여부 등에 대한 지속적 관찰 후 필요 시 보존처리 방안을 검토하고, 탑 주변 배수 정비 필요 - (사리비) 구조적으로 안정되어 있으나 탑신 하부 및 비좌 관석의 지의류 등 오염에 대해서는 진행양상 관찰 후 보존처리 방안을 검토하고, 사리비 안내판 설치 필요	C
609	보물 제1727호	경주향교 대성전	- 현재 정밀실측 조사 중으로, 구조적 결함 등은 확인되지 않으며 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 다만, 초석 및 상부 가구에서 조류 배설물에 의한 오염이 발생하고 있어, 오염부에 대한 세척 등 보존처리가 요구됨.	C 정기조사 (’13년)
610	보물 제1738호	서울 살곶이 다리	- 구조적으로 문제가 될 만한 사항은 확인되지 않으나, 교각 주변 하상이 함몰되거나 침식된 부분이 있으므로 지속적인 주의 관찰이 요구되며, 홍수 후에는 교각 주변 하상에 대한 경상보수 필요	C
611	보물 제1739호	창녕 영산 석빙고	- 전반적으로 누수와 결로 현상으로 인한 표면오염과 내부 부재의 침하 등이 관찰되므로 정밀 안전진단을 실시하고 그 결과에 따라 적절한 대책 마련 필요 ※ 2012년 정밀 안전진단/ 2014년 보존처리 추진 중	E	조치 중
612	보물 제1740호	서울 관상감 관천대	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 석대의 줄눈과 석재 맞춤 부위가 일부 벌어져 내부 몰탈 일부가 빠져나오고 있으므로, 경상보수가 필요함.	B
613	보물 제1741호	구리 동구릉 건원릉 정자각	- 월대 부동침하로 인한 배위청 기둥의 기울음, 보·창방 등 부재 균열, 내림마루 양성부 하중에 의한 창방 뺄목 처짐 현상 등에 따른 구조적 영향이 있다고 판단되므로, 변형양상 등에 대한 지속적인 모니터링 후 필요 시 보수정비 등 적절한 보존대책 마련	C
614	보물 제1742호	구리 동구릉 숭릉 정자각	- 월대와 기단 상부의 부동침하로 인한 기둥 기울음, 창방과 도리 균열 등에 따른 구조적 영향이 있다고 판단되므로, 변형양상 등에 대한 지속적인 모니터링 후 필요 시 보수정비 등 적절한 보존대책 마련	C
615	보물 제1743호	구리 동구릉 목릉 정자각	- 지붕 양성 하중에 의한 창방 뺄목 일부 처짐 현상이 관찰되나, 구조적 문제는 없다고 판단되며, 보존관리 상태는 전반적으로 양호함.	A
616	보물 제1744호	경주 불국사 대웅전	- 대량, 창방, 도리 등 주요 구조 부재의 노후화 등에 따른 건물의 비틀림과 처짐 현상이 나타나고 있으며, 기와의 노후가 확연하며, 특히 처마 막새기와의 낙하 위험이 감지되는 등 구조적 안정성에 문제가 있다고 판단됨. - 따라서 구조 안전진단을 실시하고 그 결과를 토대로 적절한 보수정비 방안 마련이 요구됨. ※ 2011년 설계완료	E 정기조사 (’13년)	조치 예정
617	보물 제1745호	경주 불국사 가구식 석축	- 구조적 문제나 생물오염 등은 관찰되지 않으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 다만, 현재 문화재안내판이 없는 상태이므로, 관람객 편의를 위한 안내판 설치 필요.	B 정기조사 (’13년)
618	보물 제1746호	논산 노강서원 강당	- 배면 기둥 충해 및 부후로 인한 공동이 심각하고, 배면 기둥의 압괴로 공포부와 대들보에서 처짐 및 변형 발생. - 공포와 주두의 변형 및 파손 등의 문제점으로 인한 해체 수리 필요 ※ 해체 수리 시 함수율이 높은 주변 수목환경과 배수로에 대한 정비 필요. - 지붕부는 출목도리가 뒤틀려져 있어 처마선이 일정하지 않고 와생초가 자생하고 있으며, 일부 홍두께 흙이 유실되는 등 보수 필요	E 추가 정밀 조사	조치 예정
619	보물 제1758호	포항 중성리 신라비	- 현재 국립경주문화재연구소에서 보관하고 있으며 보존관리 상태는 매우 양호함.	A 정기조사 (’13년)
620	보물 제1759호	경복궁 사정전	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하며, 기둥과 창방의 갈램은 구조적 문제는 없는 것으로 판단되나, 미관상 좋지 않으므로 목편 채움 등 경상 보수 필요	B
621	보물 제1760호	경복궁 수정전	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 배면 고막이벽돌, 울거미 파손 등에 따른 부분적인 경상보수 필요	B
622	보물 제1761호	경복궁 향원정	- 전반적인 보존관리 상태는 양호한 편이나, 건물이 약간 우측으로 기울어져 있는 상태로 구조변형 여부 파악을 위한 지속적인 관찰이 요구되며, 이완·이탈된 석축 부분은 경상보수가 필요함.	C
623	보물 제1762호	창덕궁 금천교	- 전체적인 관리상태가 양호하며 내․외부 청결한 상태를 보이나, 이끼류 제거 등 보존처리 요함.	C
624	보물 제1763호	창덕궁 부용정	- 2012년 부식 목부재 교체 및 지붕 번와 공사가 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
625	보물 제1764호	창덕궁 낙선재	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 회첨골 및 내부 천장 누수 피해에 따른 경미보수 필요	B
626	보물 제1770호	창덕궁 연경당	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 행각의 대공부 보아지 파손과 박공부 누수 등에 따른 경미보수 필요.	B
627	보물 제1771호	기장 장안사 대웅전	- 지붕 용마루의 침하 내부 빗반자의 부식과 처짐, 배면 공포의 처짐, 기둥 하부의 부식, 창호의 변형, 파손 등 구조적 위험요인이 관찰되고 있으므로 정밀 안전진단을 통한 원인 규명 후 보수정비 등 검토	E	조치 예정
628	보물 제1803호	구리 태조 건원릉 신도비	- 비각 내에 위치하고 있으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
629	보물 제1804호	서울 태종 헌릉 신도비	- 비신과 이수부의 풍화 및 비신 기울어짐 등이 확인되어 정기적인 모니터링이 요구되며, 그 결과에 따른 적절한 보존·보수 방안 검토 필요 ※ 국립문화재연구소 구조모니터링 대상	D	조치 중
630	보물 제1805호	서울 세종 영릉 신도비	- 글자가 조각된 대부분은 탈락되었으며 부분적으로 확인되는 조각면 또한 박리박락이 진행 중임 - 풍화에 취약한 결정질대리암이라는 재질특성과 저습지에 장기간 매장되었고 매납 시 외부손상에 의해 1차 피해를 입었을 것으로 추정되는 등 다양한 손상에 의해 현재 보존 상태를 보이는 것으로 판단됨 - 따라서 실측조사 및 3D 스캐닝 등 아카이브 작업을 우선 시행한 후 훼손지도 작성, 주요 결함부 탐사 등 손상상태 정밀진단이 필요함 - 정밀진단과 손상부 제어를 위한 보존처리는 즉시 조치가 필요한 것으로 판단됨 ※ ‘14년 긴급보수 추진 중	F 추가 정밀 조사	조치 중
631	보물 제1807호	해남 대흥사 천불전	- 전반적으로 구조 및 수장재 등이 양호한 상태이나, 내부 벽화가 전체적으로 퇴색되어 있어 이에 대한 지속적인 관찰이 요구됨.	C
632	보물 제1808호	남양주 수종사 팔각오층석탑	- 전체적으로 안정되어 구조적인 문제는 없을 것으로 판단되나, 기단부 북편의 지대석·하대석 등에 일부 부재 간 벌어짐 현상 등이 있어 진행 여부 등에 대한 지속적인 관찰이 요구됨.	C

□ 사   적

연번	지정별	문화재명	점검 결과	등급	비고
1	사적 제1호	경주 포석정지	- 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 향후 포석정 주변 문화재 구역의 사유지 및 지장물 매입을 통한 정비가 요구되며, 특히 입구의 지장물은 매입 후 활용 방안 검토 필요	C
2	사적 제2호	김해 봉황동 유적	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 서쪽 사면의 잔디 일부 고사에 따른 보식과 회현리 패총 동단 경사면 노거수 주변의 파손된 보호철책 등에 대한 경미보수 필요	B
3	사적 제3호	수원 화성	- 동남각루 등 일부 변위가 확인되는 건축물과 성벽은 진행성 여부 등에 대한 과학적 정기 모니터링 또는 정밀 안전진단을 실시하고, 그 결과를 토대로 보수정비 등 적절한 조치가 요구됨. - 전반적으로 전돌 동파 및 줄눈 탈락 현상이 발생하고 있으며, 이러한 문제의 근본적인 해결을 위해서는 재료 및 시공방법 등에 대한 심층 연구가 이루어져야 할 것으로 판단됨. - 서장대 앞 운동시설, 독립기념탑, 통신용 송신탑 등 사적지 경관을 저해하는 시설물에 대해서는 이전 등 검토 필요 □ (장안문) 전반적으로 양호하나, 단청 퇴색 부분은 향후 보수 필요 □ (창룡문) 전반적으로 양호하나, 일부 균열부에 대해서는 지속적인 관찰 필요 □ (동장대) 보수공사 후 바닥상태 양호하나, 보 부재 일부 박리 현상에 따른 지속적인 관찰 필요 □ (동남각루) 초석 일부 침하로 인한 건물이 전체적으로 기울고, 기둥 뒤틀림, 기둥 하부 들림 현상 등이 관찰됨. 또한 누각 좌측 전면의 기둥과 연결되는 마루 귀틀 맞춤부위가 이탈되어 처짐 진행 중으로 지속 관찰을 통한 보수 여부 결정 필요 □ (동북공심돈) 내부 개판 부식으로 현재 보수 추진 중이며, 일부 파손된 전돌은 향후 보수 필요 □ (서포루) 전반적으로 양호하나, 기둥의 일부가 부식된 상태로 습기에 노출되지 않도록 조치 필요 □ (북수문) 선단석 하부의 파임 현상, 홍예돌 수직 균열 발생, 여장 전돌 부식 및 줄눈 탈락 등에 따른 주의 관찰 후 변형 진행 시 보수 등 필요 □ (남수문) 최근 복원되어 전반적인 보존 상태는 양호하나, 전돌 일부 백화현상 발생 중으로 지속적인 관찰 필요 □ (북암문) 성벽 일부 균열 및 이격 발생, 배부름 현상 등이 나타나고 있어 현재 국립문화재연구소에서 계측 중으로, 그 결과에 따라 보수정비 등 적절한 조치 필요 ※ 2014년 동남각루, 동북공심돈 보수 추진 중	E	조치 중
4	사적 제4호	부여 가림성	- 가림성은 성의 명칭과 축조연대를 알 수 있는 중요한 백제산성으로 비교적 잘 남아있는 산성이지만 지금까지 부분조사만 이루어져 정확한 현황 파악이 미흡한 상태이므로 우선 산성에 대한 학술조사를 실시하고 종합정비계획을 세워 체계적으로 정비하는 것이 필요함 - 정비된 성벽은 상태가 양호하나, 성벽에 인접하여 자생하고 있는 잡목 제거가 요구되며, 미 정비된 구간은 일부라도 원형을 유지하면서 노출되어 있는 성벽의 경우 더 이상 훼손되지 않도록 보강 조치가 필요함	E	조치 예정
5	사적 제5호	부여 부소산성	- 표고 106m 부소산을 중심으로 구축한 토성으로, 토성을 비롯한 유적의 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 토성 주변 및 내외부로 수림이 형성되어 있는 상황으로 지속적인 수목정리가 요구됨	B
6	사적 제6호	경주 황룡사지	- 유적의 보존관리 상태는 대체로 양호하며, ‘06년부터 연차적으로 복원정비 중으로, 향후 계획에 따른 지속적인 사업추진 필요	E	조치 중
7	사적 제7호	경주 망덕사지	- 금당지, 당간지주, 쌍탑지 등이 현존하고 관광 도로변에 위치하고 있어 발굴조사 및 유적 정비 등 보존대책이 필요함	E	조치 예정
8	사적 제8호	경주 사천왕사지	- ‘12년까지 발굴조사를 완료하여 원상 복구한 상태로, 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 발굴 결과를 알려주는 안내판 설치가 필요함	B
9	사적 제10호	서울 한양도성	- (성 벽) 남산 N타워와 백악산 청운대□시장공관□남소문지□장충체육관 주변 등 여러 곳에서 성벽의 배부름과 이완 등이 발생되어 있는 상황으로 위험구간에 대한 계측과 지속적인 점검 등을 실시하고, 그 결과를 토대로 보수정비 등 적절한 보존대책을 강구하는 것이 바람직하다고 판단됨. □ 성벽 보존에 영향을 미칠 우려가 있는 수목은 제거·이식 등 정비가 요구됨. □ 문화재구역으로 지정되지 않은 구간 중 성벽 일부가 잔존하고 있는 구간에 대한 보존대책(기초 학술조사, 문화재 지정 등)이 요구됨. - (숙정문) 양성 균열, 일부 기둥 부식, 천정 처짐, 지붕기와 일부 이완 및 누수 현상 등이 관찰되고 있어 문루에 대한 보수가 필요함. - (창의문) 협문 목재의 일부가 부식이 심한 상태로 보수가 필요함 - (광희문□혜화문) 문루의 보존 상태는 대체로 양호하나, 보와 기둥 일부의 갈램 현상 등에 대해서는 지속적인 관찰이 요구됨. ※ 2014년도 정밀실측, 구조안전평가, 성벽 보수, 창의문 학술조사 등 추진 중	E	조치 중
10	사적 제11호	서울 풍납동 토성	- 토성 일부의 슬라이딩 현상이 발생하고 있으나 경미한 수준이며 전반적이 보존관리 상태는 양호함	A
11	사적 제12호	공주 공산성	- 공산성은 부분적으로 기초 불안정, 연약지반, 배부름 현상, 돌출, 이격, 부분 침하 등 구조적 불안정을 가지고 있어 현재 공주대학교 주관으로 정밀 안전진단을 실시 중으로, 그 결과에 따라 적절한 조치가 필요하다고 판단됨. - 기존 국립문화재연구소가 위험구간으로 판정한 11개 구간에 대해서는 이번 정밀 안전진단 결과 등을 토대로 종합적인 보존대책 마련이 요구됨. ※ ’14년 위험구간 보수 추진 중	E	조치 중
12	사적 제13호	공주 송산리 고분군	- 내부 환경조건이 좋지 못하여 전돌과 석회 바탕칠의 열화 및 훼손 등이 발생함에 따라 현재 내부 보존관리 상황을 조사 중에 있으며, 향후 조사결과에 따라 적절한 조치 필요	E	조치 중
13	사적 제14호	부여 능산리 고분군	- 매표소와 매점, 화장실, 주차장 등은 경관을 훼손하는 요인이나, 현재 그 300m 상부에 새로운 매표소와 주차장을 신축하였고, 기존 시설은 철거 후 원형을 회복할 계획이어서 향후 경관이 개선될 것으로 보이며, 전시관 및 모형관 등 전반적인 시설의 상태와 관리현황은 양호함	A
14	사적 제15호	경주 흥륜사지	- 현재 천경림 흥륜사가 있으며 사적의 보존관리 상태는 대체로 양호하나, ‘영묘사’라 새겨진 기와편이 출토된 지역이므로 향후 추가적인 조사를 통해 ‘흥륜사’ 절터임을 확인·검토하는 절차가 필요함	A
15	사적 제16호	경주 월성	- 신라 궁성지인 월성과 북쪽 해자지역을 문화재구역으로 지정·관리 중으로, 현재 해자에 대한 발굴조사 및 정비가 연차적으로 진행되고 있으며, 향후 일반인들에게 유적을 의의와 가치를 알릴 수 있는 방안 강구 필요	A
16	사적 제17호	경주 남고루	- 경주 남고루는 도심 주거지에 길게 배치되어 있으며, 경작지와 주거지 등이 혼재되어 있어 부지매입을 통한 정비가 쉽지 않은 상황이므로 지속적인 주의관찰이 요구되며, 향후 근본적인 정비대책 마련 강구 필요	C
17	사적 제18호	경주 동궁과 월지	- ‘70년 대에 발굴조사된 지역은 정비완료하고 건물 3동이 복원되었으며 전반적인 보존관리 상태는 양호함 - 무산 12봉으로 이해되는 월지 내 동산은 수목이 전체적으로 무절재하게 자라고 있으므로 향후 관계 전문가의 자문을 통해 적정 크기, 수형으로의 개선이 필요함	A
18	사적 제19호	경주 계림	- 김알지의 탄생설화를 간직한 곳으로 많은 관광객이 찾고 있어 보존관리가 잘 이루어지고 있으며, 경내 건조물 및 주변정비 상태도 양호함	A
19	사적 제20호	경주 무열왕릉	- 무열왕릉은 신라왕릉 가운데 무덤 주인을 확실히 알 수 있는 유일한 왕릉으로 가치가 있으며, 봉분 및 배수로, 주변정비 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
20	사적 제21호	경주 김유신묘	- 묘 주위의 송림과 어우러져 경관이 수려하며, 봉분 및 석물, 주변정비 등 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
21	사적 제22호	경주 남산신성	- 경주 남산에 위치하며 경관 저해 요소는 없으나, 전체 성벽 유구의 흔적이 나타나는 지역이 좁고 전반적인 조사가 이루어지지 않은 상태로, 향후 성벽 유구에 대한 정밀 실측 및 발굴조사 등 종합적인 조사가 요구됨.	E	조치 예정
22	사적 제23호	경주 경덕왕릉	- 봉분 및 호석, 조경, 주변정비 등 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 안내판의 위치와 문안 등에 대한 정비 필요	B
23	사적 제24호	경주 진덕여왕릉	- 봉분 및 석축, 주변정비 등 전반적인 보존관리 상태는 양호하며, 외진 곳에 위치하여 도굴 예방 등을 위한 정기적인 관리가 필요함	A
24	사적 제25호	경주 부산성	- 일부 성벽 유구의 훼손 등이 확인되나, 추가 훼손 위험은 적으며 지속적인 관찰이 요구됨. - 최근 현황실측을 완료하고 문화재 구역을 조정하였으며, 성벽 유구가 남아있는 구간이 좁고 건물지와 연못지의 흔적이 확인되므로, 향후 정비계획 수립을 통해 성벽 및 탐방로, 편의시설의 체계적인 정비 필요	C
25	사적 제26호	경주 원성왕릉	- 둘레돌에 배치된 12지 신상 및 각종 석물에서 확인되는 조각 수법이 뛰어난 왕릉으로, 조각물을 비롯하여 봉분 및 주변정비 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
26	사적 제27호	경주 구정동 방형분	- ‘64년 현재의 복원된 모습으로 고분으로, ’12년도에 보호책 설치 및 조경 정비를 실시하는 등 보존관리 상태는 대체로 양호함.	A
27	사적 제28호	경주 성덕왕릉	- 봉분 및 석물, 조경, 주변정비 등 전반적이 보존관리 상태는 양호함.	A
28	사적 제29호	경주 헌덕왕릉	- 봉분 및 석물, 조경, 주변정비 등 보존관리 상태는 대체로 양호하며, 저지대에 위치하므로 배수상태 등에 대한 정기적인 확인이 필요함	A
29	사적 제30호	경주 흥덕왕릉	- ‘12년 숲가꾸기를 통해 주변정비 상태는 양호하며 봉분, 석물, 배수로 등 전반적으로 잘 관리되고 있음	A
30	사적 제31호	경주 감은사지	- 사지 내에는 현재 삼층 석탑 2기와 금당 및 강당 등 건물터가 남아 있으며 유적의 정비 및 주변 관리 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
31	사적 제32호	서울 독립문	- ‘13년도에 보존처리 및 구조체 보수를 실시하였으며, 현재 구조적으로 안정되어 있는 등 보존관리 상태는 양호함	A
32	사적 제33호	서울 영은문 주초	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 석재 보존처리 부분이 들떠 있어 우수 침투로 인한 부재 약화 등이 있을 수 있으므로 지속적인 관찰이 요구되며, 보존처리 부분의 색상 차이로 미관상 좋지 못하므로 향후 보존처리 시 전체적으로 색상을 맞추는 것이 바람직할 것으로 판단됨. - 현저고가 건설로 인해 원래 지역에서 약 70m 정도 서북쪽으로 옮겨진 상태이므로 향후 동 시설물 철거 시 원 위치 이동 검토 필요	C
33	사적 제34호	부여 청마산성	- 지금까지 성벽 추정선을 따라 잡목을 제거한 것 이외에는 정비가 이루어지지 않았으며, 성곽의 모든 구간에서 흘러내린 성돌이 경사를 따라 흐트러져 있으며, 극히 일부 구간에서 성벽의 형태를 알아볼 수 있을 정도의 몇 단의 석축열이 확인됨. - 축성 양식과 원형을 알 수 있는 일부 석축열까지 훼손되어, 성곽 전체에 대한 학술조사 및 종합정비계획 수립을 통해 체계적인 정비를 추진할 필요가 있음	E	조치 예정
34	사적 제37호	평창 오대산사고	- 선원보각과 사각은 일부 부재의 균열과 단청 벗겨짐 등이 관찰되나 구조적으로 안정적이며 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 사고 건물 주변의 무너진 석축 등에 대해서는 보수가 필요함 ※ 2014년도 석축 정비 등 추진 중	E	조치 중
35	사적 제43호	경주 금척리 고분군	- 고분 사이로 난 차도 양쪽으로 고분들이 분포되어 있고, 개별 고분들에 대한 주기적인 잡초 제거로 정비가 잘 되어 있으며 ‘13년도에 경역 울타리 설치 및 민묘 이장을 실시하는 등 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
36	사적 제44호	부여 군수리 사지	- ‘05년도 수립된 정비․복원 계획을 통해 ’08년까지 발굴조사를 실시하고 현재는 금당지와 목탑지가 복토·정비된 상태로 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
37	사적 제45호	경주 장항리 사지	- 토함산 동남쪽 계곡의 비교적 높은 곳에 자리한 통일신라시대 절터로, 현재는 서탑인 오층석탑과 파괴된 동탑의 석재, 석조불대좌가 남아 있는 상태로 유적의 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
38	사적 제46호	경주 원원사지	- 봉서산 기슭에 있는 통일신라시대 절터로 현재는 금당터와 2기의 3층석탑 및 석등, 부도가 남아 있으며, 경관 훼손 요인이 적고 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 사적의 위치를 안내하는 안내 시설물의 설치가 필요함	B
39	사적 제47호	경주 명활성	- 명활성은 신라 천년의 핵심 방어시설로서, 현재 진행 중인 발굴 결과를 토대로 종합정비계획을 수립하여 체계적인 보존관리 및 정비 추진이 필요함	E	조치 중
40	사적 제48호	관문성	- 도로변의 정비된 성벽 유구는 관리 상태가 양호하나, 나머지 구간의 성벽유구는 흔적이 일부 구간에만 남아 있으며, 대부분의 성벽이 무너지거나 땅속에 묻혀있는 것으로 보이므로 정밀실측 및 정비계획 마련을 통한 체계적인 보존관리 및 정비 추진 필요함	E	조치 예정
41	사적 제55호	영주 소수서원	- 죽계 천변의 훼손된 목축과 백운교 난간은 보수가 요구되며, 주변의 고사목은 제거가 필요함 - 학구재 및 직방재 일선재의 일부 기둥 부식·갈램은 진행성 여부 등에 대한 지속적인 관찰 후 필요 시 보수 검토	E	조치 예정
42	사적 제56호	고양 행주산성	- 행주대첩비 배면과 우측면에 이음부 균열이 발생되었고, 배면의 모르타르로 마감한 상단에서 균열·파손이 발생된 상태로, 산 정상부에 위치하여 풍력 등의 영향에 따른 균열부의 지속적인 관찰이 요구됨	C 추가 정밀 조사
43	사적 제57호	남한산성	- 남문→서문 구간에서 여장의 균열과 파손, 남문에서 석재 간 이격, 여장 파손, 남문 기둥 부후가 발생하고 있음. - 서문은 배면부 성벽에서 성돌 침하로 인한 여담 균열 발생, 지붕의 내림마루 균열, 기둥 부후 및 파손, 천정의 홍예 전돌과 화강암 사이가 이격된 상태임. - 동문은 배면과 우측면 서까래와 평고대의 처짐, 파손에 의한 변형이 발생하였고, 여담 균열□파손, 천장 내부 앙토회 박리 현상 등이 나타나고 있음. - 따라서 변형 등으로 구조적 안정성에 문제가 있는 동문과 서문은 정밀 안전진단을 실시하고, 그 결과를 토대로 적절한 보수 및 보존 방안 마련이 요구됨.	E 추가 정밀 조사	조치 중
44	사적 제58호	부여 나성	- 기존에 정비되어 있는 성벽은 보존관리 상태가 양호하며, 현재 발굴·정비가 진행되고 있는 상태로, 성벽의 복원형태는 관계 전문가 자문을 통해 세부적인 사항을 점검하며 진행하는 것이 바람직하다고 판단됨	E	조치 중
45	사적 제59호	부여 청산성	- ‘13년 발굴지는 차양막으로 덮어 놓았으며, 미정비 구간에서는 일부 성석이 노출되었거나 완전 유실된 부분도 있음 - 성곽 전체에 대한 학술조사 및 종합정비계획 수립 후 그에 따라 체계적으로 정비해나갈 필요가 있으며, ‘13년 발굴하여 노출된 유구는 계속적인 정비가 요구됨 - 안내판이 눈에 잘 띄지 않는 곳에 있고, 관람 편의 시설(주차장, 관람로, 화장실 등)이 갖추어지지 않아 개선이 필요함	E	조치 예정
46	사적 제60호	서천 건지산성	- 산성의 정비가 제대로 이루어지지 않아 유적의 형태와 범위를 확인하기 어려우므로 문화재를 인지할 수 있는 최소한의 정비가 요구됨 - 성벽의 훼손 방지 및 가시성 확보를 위해 성 내․외에 자생하는 수목의 정비·간벌이 필요함	E	조치 예정
47	사적 제61호	고령 주산성	- 성벽의 잔존구간 상태는 양호하며, 최근까지 추정 남문지에 대한 발굴조사가 이루어지고 있는 등 전반적으로 관리․정비가 잘 이루어지고 있음	A
48	사적 제62호	대구 달성	- 대구 달성공원으로 조성되어 접근이 용이하며 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 토성 외벽면에 자생하고 있는 관목과 교목은 제거 후 잔디를 식재하고, 남서측 성곽 하부 경계 콘크리트 이중 옹벽 정비 필요 - 사적지 전면 안내판 단청 퇴락□박락에 따른 교체 및 보수 필요	B
49	사적 제64호	창녕 화왕산성	- 전반적으로 복원된 산성은 보존관리가 잘 되고 있으나, 미 복원된 산성은 미석 부분이 관람로로 이용되고 있어 산성의 복원과 별도 등산 관람로 개설이 요구됨.	E	조치 예정
50	사적 제65호	창녕 목마산성	- 복원된 산성은 보존관리 상태가 대체로 양호하나, 미 복원된 산성은 등산로로 이용되고 있어 산성 복원과 별도 등산로 개설이 요구되며, 미 복원 구간은 잡목에 의한 유구 훼손이 우려되므로 잡목 제거 필요 - 남문지 주변은 지형변화에 따른 발굴조사 선행 후, 그 결과에 토대로 정비 필요 ※ 2014년도 성벽주변 잡목제거 추진 중	E	조치 중
51	사적 제66호	김해 분산성	- 동문지와 그 남쪽으로 발굴조사를 실시하고 성벽의 상당부분을 복원하였으나, 그 외에는 미 복원된 상태이며 주차장과 탐방로, 화장실 등의 관람 편의시설이 제대로 갖추어지지 않았으므로 종합정비계획에 따른 단계별 정비 필요	E	조치 예정
52	사적 제67호	함안 성산산성	- ‘91~’11년간 16차에 걸쳐 국립가야문화재연구소 주관으로 산성의 규모, 축조 방식 및 연대 등을 밝히기 위한 학술 발굴조사가 실시된 바 있으나 ‘12년부터 중단된 상태로, 학술 발굴조사의 연차적 추진 및 종합정비계획에 따른 전반적인 정비가 요구됨. ※ 함안 성산산성 종합정비계획 수립(2009년/ 함안군) - 산성 진입부에는 이정표가 설치되어 있으나, 그 외에는 산성에 이르는 유도 안내판이 없으며, 성곽의 동문 앞쪽 안내판의 위치와 방향이 부적절하여 정비가 요구되며, 산성 진입로와 주차시설 등 관람 편의시설 정비 필요 ※ 2014년도 성산산성 발굴조사 및 편의시설(주차장, 화장실 등) 정비 추진 중	E	조치 중
53	사적 제68호	강진 고려청자 요지	- 발굴된 5곳의 요지를 제외한 다른 요지들은 처음 확인된 매장된 상태로 보존되어 있으며, 원지형의 보존상태가 양호하며 종합정비계획도 수립되어 있는 등 전반적으로 잘 관리되고 있음	A
54	사적 제69호	부안 유천리 요지	- 보존관리 상태는 대체적으로 양호하나, 1호 보호각 전면 탐방로 주변은 폭우 시 배수가 불량하여 탐방로 접근이 어려우므로 배수로 정비가 필요함	B
55	사적 제70호	부안 진서리 요지	- 지정구역의 대부분이 사유지인 관계로 보존관리에 어려움이 있으며, 현재도 지형의 훼손 및 변형에 따른 유구 훼손 우려가 있어 지속적인 관찰이 요구되며, ‘14년에 수립된 종합정비계획에 따라 향후 토지매입 및 유구정비 추진 필요	C
56	사적 제73호	김해 수로왕릉	- 봉분을 비롯한 유적의 보존관리 상태는 전반적으로 양호하며, 관람 편의시설도 잘 정비되어 있음. - 다만, 경역 내의 배수가 원활하지 않아 우수 때 습지화 현상을 보이므로 배수체계에 대한 전면 검토와 정비가 필요하며, 숭화문 우측의 구형 안내판은 경관을 저해하므로 교체 필요	B
57	사적 제74호	김해 수로왕비릉	- 봉분, 석물 등 유적의 보존관리 상태는 대체로 양호하며, 주차장과 화장실 등의 관람 편의시설 등 주변정비도 잘 되어 있음	A
58	사적 제75호	김해 구산동 고분군	- 보존관리 상태는 전반적으로 양호하나, 노후된 안내판은 교체가 요구되며 고분군과 연접한 축사시설과 단독주택 등이 경관을 저해하므로 개선방안 검토 필요	A
59	사적 제79호	고령 지산동 고분군	- 유네스코 세계문화유산 잠정목록에 등재된 문화재로, 고분공원으로 조성되어 많은 사람들이 찾고 있으며 연차적인 정비가 이루어져 보존관리 상태는 양호함	A
60	사적 제82호	경주 천군동 사지	- 사지 내에는 보물로 지정된 통일신라시대 삼층석탑 2기가 있으며 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 잔디 및 식재정비 상태가 미흡하여 개선이 요구되며, 향후 사역 확인을 위한 발굴조사 등 실시 검토 필요	B
61	사적 제83호	서울 선잠단지	- 누에신을 모시고 제사를 지내던 곳으로 1908년 신위를 사직단으로 옮기면서 터만 남게 되었으며 현재 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 선잠단지 내의 출입로 양쪽에 설치된 봉은경관에 어울리지 않으므로 제거 필요	B
62	사적 제86호	성주 성산동 고분군	- 성주 성산에 자리한 5～6세기의 고분군으로 보존관리 상태는 대체로 양호하며, ‘13년 수립된 종합정비계획에 의거한 체계적인 정비가 필요함. 현재 전시관 건립 추진 중에 있음	A
63	사적 제87호	익산 쌍릉	- 유적의 전반적인 관리상태는 양호하나, 외래 수종 및 수목의 성장 상태를 주기적으로 관리하여 정기적인 간벌 등의 관리가 필요함	B
64	사적 제88호	경주 성동동 전랑지	- 일제 강점기에 일부 조사되어 유적이 확인된 이후 부지매입을 통한 기본정비가 이루어진 상태로, 현재의 보존관리 상태는 대체로 양호하며, 향후 학술연구 및 발굴조사 등을 통한 유적의 정비방안 강구 필요	A
65	사적 제89호	부여 석성산성	- 일부 구간에 지대석과 성벽이 남아 있어 원형고증이 가능한 상태이나, ‘07년 실시한 ’석성산성 식생환경 및 현황조사 연구‘ 외에는 조사연구와 정비가 이루어지지 않았으므로, 성벽이 더 훼손되어 원형을 완전히 상실하기 전에 전반적인 학술조사 및 정비계획을 세워 종합적인 보존대책을 마련할 필요가 있음	E	조치 예정
66	사적 제90호	예산 임존성	- ‘09~’10년 복원된 성벽의 보존관리 상태는 양호하나, 성곽 상부의 탐방로 및 복원 경계부는 안전사고의 위험이 있으므로 안전시설 마련 검토 필요	B
67	사적 제92호	익산 토성	- 간벌 작업 등을 통해 전반적으로 관리가 잘 되고 있으며 성벽의 보존상태도 양호하나, 토성 진입부 정비 및 체성부 주변의 외래수종 제거와 주기적인 수목 간벌 등 필요	B
68	사적 제93호	양산 북정리 고분군	- 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 진입로가 비포장도로여서 우천 시 토사유실의 위험이 있으며, 일부 봉토에서 흙파임 및 잔디탈락 현상이 확인되어 정비가 요구됨	B
69	사적 제94호	양산 신기리 고분군	- 주기적인 정비를 통해 고분군의 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 진입로 우측에 임시 가설된 산불 감시초소는 문화재 경관을 저해하므로 개선이 필요함	B
70	사적 제95호	양산 중부동 고분군	- '63년 사적으로 지정된 이래 정비가 이루어지지 않아 보존관리 상태에 대한 주의관찰이 요구되며, 향후 보존관리 방안을 마련하여 체계적으로 정비를 추진해야 할 것으로 판단됨	C
71	사적 제96호	경주읍성	- 일부 구간은 복원되었고 현재 나머지 구간에서는 발굴조사가 진행되고 있으며 동측 성벽보수․복원이 이루어질 예정으로, 복원 구간 성벽 일부에서 배부름 현상이 확인되고, 복원구간 남쪽 치에서는 마무리가 되지 않아 속채움이 빠져나가 구조적 변형으로 이어질 수 있으므로 진행성 여부 등에 대한 지속적인 관찰 후 필요 시 보수정비 등 적절한 보존대책 마련이 요구됨 - 복원구간에 인접하여 주택이 위치하고 있고, 노거수가 자생하고 있어 정비가 필요함	E	조치 중
72	사적 제97호	양산 신기리 산성	- 산성 북측에 길이 20m, 높이 1m 정도의 방형 석축 기단 흔적이 남아 있고, 남동측에 치로 추정되는 흔적이 남아있으나 교목이 무성하여 훼손이 진행 중인 상태로, 전체 산성에 대한 정밀 지표조사가 시급히 요구됨. ※ 2014년도 산성 정밀현황조사 실시 - 또한 성벽 상부와 주변에 교목이 자생하여 성벽 훼손이 진행되고 있어 수목제거 등 정비가 필요함.	E	조치 중
73	사적 제98호	양산 북부동 산성	- 일부 구간의 성벽 하부만 남아 있는 상태로, 성벽에 자생하는 잡목에 의해 성벽의 훼손이 진행 중이므로 잡목 제거 후 산성 전체에 대한 정밀 지표조사 및 발굴조사가 이루어져야 할 것으로 판단됨 ※ 산성 주변 주민들의 농경지 개간에 의한 훼손이 진행 중인 상태로, 이에 대한 대책 마련이 필요함. - 산성 정상부에 위치한 육모정 우물청판이 탈락되어 있으므로 보수 및 관리 필요	E	조치 예정
74	사적 제99호	부여 쌍북리 요지	- 석축 일부분이 훼손되어 보수가 필요하며, 유실된 탐방로 및 유구 주변에 자생하는 잡목 등에 대한 정비가 요구됨 - 유구 주변은 석축 형태로만 정비가 이루어져서 유구의 형태를 확인하기 어려우므로 추가적인 발굴조사와 더불어 종합적인 정비가 필요함	E	조치 예정
75	사적 제100호	양산 법기리 요지	- 문화재 구역 내 무단 경작, 가건물 설치 등이 이루어지고 있으므로 조치가 요구되며 훼손이 심한 안내판 정비가 필요함. - 향후 지정구역을 매입하고 발굴조사를 통해 유적의 범위를 명확히 밝혀 지정구역을 재조정할 필요가 있음	C
76	사적 제101호	서울 삼전도비	- 귀부 상부 일부의 균열, 보존처리 부분의 변색, 비신 전체와 귀부 일부에서 박리 또는 풍화가 진행되고 있으나, 보호각 내에 위치하여 보존관리상 문제는 없을 것으로 보임 - 다만, 삼전도비의 상부가 보호각과 너무 가까워 경관을 저해하고 문화재 관람에 불편을 끼치므로 재설치 등의 조치가 요구됨	E	조치 예정
77	사적 제103호	부안 구암리 지석묘군	- 현재 총 10기의 지석묘가 남아 있으며 지석묘 및 주변 정비 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
78	사적 제104호	남원 황산대첩비지	- 전체적으로 건축물의 단청 퇴색이 확인되어 지속 관찰이 요구되며, 황산대첩비 귀부의 먼지 제거 및 이수의 균열, 조류 분비물 등에 따른 조치 필요 - 비각 배면은 배수로 설치가 필요하며, 문화재 안내판 등 기초 관람 편의시설의 정비는 양호하나, 소화기 외에 옥외 소화전 설치에 대한 검토가 요구됨	C
79	사적 제105호	금산 칠백의총	- 경내 건조물 및 편의시설, 조경 등 전반적인 보존관리 상태는 양호하며, 향후 칠백의총의 성격에 부합되는 체계적인 정비가 필요함	A
80	사적 제106호	구례 석주관 칠의사묘	- 칠의사묘와 칠의사비 입구의 정비는 비교적 양호하나, 사적비의 총탄 자국 및 균열, 정유재란의병추념비의 박락, 칠의사비의 이끼류 오염 등은 지속적인 주의관찰 필요	C
81	사적 제107호	강진 정약용 유적	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 다산초당은 충 피해를 입은 기둥에 대해 지속적인 관찰을 통한 방충처리 검토가 요구되며, 굴뚝 상부 기와 파손 등에 대한 경미보수 및 배면 배수로 정비 등이 필요함	C
82	사적 제108호	산청 목면시배유지	- 유적 및 유적지내 비각, 비석 등의 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
83	사적 제109호	아산 맹씨 행단	- 세덕사(사당)는 기둥의 일부에서 충해가 확인되고, 바닥과 배수로가 불량하여 보수가 요구되며, 난간과 마루판이 훼손된 구괴정은 보수 필요 - 안채와 사당, 구괴정에 근접하여 위치하고 있는 수목은 벌목, 전정 등의 조치 필요 ※ 2014년 구괴정 보수 추진 중	E	조치 중
84	사적 제112호	아산 이충무공 묘	- 묘역 및 주변정비 등 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 묘역 우측의 비석이 뒤로 기울어져 정비가 필요함	B
85	사적 제113호	통영 한산도 이충무공 유적	- 수루 하부 콘크리트 보와 기둥은 해풍으로 내부 철근이 노출되어 부식 및 심한 균열이 진행되고 있고 이로 인해 붕괴 위험이 있으므로 보수 필요 - 제승당은 벽체 및 고막이 일부 파손, 내부 벽체 들뜸 등에 따른 경미보수가 필요하며, 표면오염이 심한 제승당유허비는 세척이 요구됨 ※ 2014년 수루 보수 추진 중	E	조치 중
86	사적 제114호	완도 묘당도 이충무공 유적	- 사당, 동무, 서무, 비각, 내외삼문 등 일곽 내 건조물 및 주변정비 등 전반적으로 보존관리 상태는 양호하나, 담장 기와의 일부가 탈락되어 경미보수 필요	B
87	사적 제115호	수원 화령전	- 일곽의 건조물 및 정비 상태는 대체로 양호하나, 운한각은 기와 및 양성 노후에 따른 누수 여부에 대한 지속적인 관찰이 필요하고, 일부 벽체 박리 등은 경미보수가 요구됨. - 풍화당은 배면의 습해가 심하여 목 부재 및 석재의 훼손이 확인되므로, 배면의 통풍이 원활하도록 식재된 수목 제거 등 조치 필요	C
88	사적 제116호	서산 해미읍성	- 읍성 내에 위치한 관리사무소에서 주기적으로 관리하고 있어 객사, 동헌 등 복원 건축물의 전반적인 상태는 양호하나, 성벽 이완부는 상시 모니터링이 요구되며, 성벽 상부 담쟁이 넝쿨은 제거 등 지속적인 관리가 필요함 ※ 2014년 정밀측량 및 담쟁이 넝쿨 제거 추진 중	E	조치 중
89	사적 제117호	경복궁	- 전반적인 관리상태는 양호하나, 협생문(남측 담장의 부분적 균열), 기별청(창호 상태 불량), 응지당(협문 기둥 일부 부식), 교태전(건순문 신방목 부식), 동정문(동측 기둥 하단 부식), 영추문(여장 덮개석 파손), 초양문(연함 부식) 등에 대한 경미보수 필요 - 신무문은 육축에서 일부 균열 현상이 보이므로, 진행양상에 대한 지속적인 관찰이 요구됨.	C
90	사적 제118호	진주성	- 육축 내부에서 장대 기단 및 초석 주변에는 속채움석으로 충전되어 다짐이 이루어지면서 육축의 정면과 배면 성곽에 배부름 현상과 상부 전벽돌에서 침하에 따른 수직․수평균열 발생. - 문루의 어칸의 창방과 평방은 주간포의 집중 하중에 의하여 처짐과 갈라짐 발생. - 중층 문루에서 내진 고주에 결구되는 맞보와 귓보의 외측 집중 하중에 의해 빠짐과 이격, 외측 처짐 등의 변형 발생, 지붕에서는 용마루와 내림마루, 추녀마루 양성에서 균열 발생 - 문루 정면 육축에서 배부름과 상부 전벽돌이 침하된 부위에 대해 구조적 거동을 파악하기 위해서 정면 육축 및 문루의 초석에 대해 주기적 계측을 통한 정기 모니터링 필요. - 촉석루～촉석문 구간의 남강에 접한 절개지는 절리의 자연 암반으로서 구조적 안정의 문제점으로 인해 록볼트로 보강되었으나, 문화재의 특수성과 절리 암반의 풍화로 안정성이 확보된 것으로 볼 수 없는 수준으로 판단됨 - 절리 암반의 상부에 서식하는 수목 4주는 뿌리의 성장에 의해 절리 암반의 풍화 및 붕괴를 촉진시키는 문제점이 내포되어 시급한 제거가 필요함 - 창렬사 전파문의 기둥이 기울어 해체 보수가 필요하며, 쌍충각 사적 비각의 기둥 및 지붕기와 보수도 필요함 ※ 2014년 국립문화재연구소 안전점검 실시/ 정밀 안전진단 추진 중	E 추가 정밀 조사	조치 중
91	사적 제119호	고성 송학동 고분군	- 무학산 일대에 6기의 고분이 분포하고 있으며, 봉분 및 주변정비 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
92	사적 제120호	고성 내산리 고분군	- 6세기 경의 가야 고분군으로 봉분 및 주변정비 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
93	사적 제121호	사직단	- ‘12년부터 문화재청에서 직접 관리 중으로 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 안향청은 배면 보머리 갈램 및 기둥 파손 현상이 나타나고 있으므로 진행 양상 등에 대한 지속 관찰 후 필요 시 보수방안 검토	C
94	사적 제122호	창덕궁	- 전체적인 보존관리 상태는 양호하나, 지붕누수로 인한 목부재의 부식이 확인되는 어수문과 기단의 이완 및 지의류 오염이 발생한 영화당은 지속 관찰 후 보수방안 검토	C
95	사적 제123호	창경궁	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 고건물의 단청이 대체로 퇴색되어 있음. - 명정문 행각, 함인정 등 일부 건물은 기와 노후화 등에 따른 누수현상이 확인되고 있으므로, 그 원인 등에 대한 모니터링 후 보수방안 검토 - 또한 선인문 앞 어구 석축 이완, 경춘전 뒤편 석축 파손 등은 경미보수가 요구됨.	C
96	사적 제124호	덕수궁	- 전반적으로 관리상태가 양호한 편이며, 대한문 내림마루 양성 균열, 석어당 동측 선자연 이완, 정관헌 기둥 내부 부식, 적벽돌의 풍화현상 등이 나타나고 있어 지속 관찰 후 보수방안 검토	C
97	사적 제125호	종묘	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하며, 망묘루 등 일부 고건물의 부재에서 갈램 및 노후 등이 관찰되나 구조적 안정성에는 문제없을 것으로 판단되며, 미장의 탈락 등은 주기적인 경상보수 필요	B
98	사적 제126호	진도 용장성	- 성벽 복원 구간은 보존정비가 잘 이루어지고 있으나, 성터는 계단과 배수로에 토사가 무너지고 있어 정비가 요구되며 일부 기단에서는 확인되는 배부름 현상은 지속적인 관찰 필요	C
99	사적 제127호	진도 남도진성	- 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 성벽 특히 북벽과 서벽은 배부름이 확인되어 지속적인 관찰이 요구되며, 관람로는 안전시설 설치 검토 필요	C
100	사적 제128호	양주 회암사지	- 현재 종합정비계획에 의한 연차적□단계적 정비가 이루어지고 있어 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 향후 하단시설에 대한 정비를 통해 관람객이 근거리에서 발굴 상태를 실견할 수 있도록 접근로 또는 관람로 개설방안 검토가 필요하다고 판단됨. ※ 회암사지 종합정비계획에 따른 연차적 정비 추진 중	A
101	사적 제129호	울주 천황산 요지	- 인적이 드문 30˚ 이상의 급경사 남향 산사면에 위치하고 있으며, 전 면적이 자연수목으로 우거져 있으며, 훼손 요인은 없음 - 지정구역 내에서는 자기편, 가마벽체편, 도지미편 등을 전혀 볼 수 없는 상태로, 향후 지정구역의 인접지역까지 확대 조사하여 자기편의 집중분포 구역을 확인할 필요가 있음.	A
102	사적 제130호	강화 삼랑성	- 동문과 서문의 홍예는 균열, 파손으로 인하여 낙하물 방지망을 설치하였으나 안전사고 위험에 노출되어 있고 천장에서 누수된 흔적으로 목재가 부후되어 시급히 보수가 필요함 - 삼랑성 내 정족산 사고의 선원보각 및 장사각은 양성 바락, 화방벽 벽체 훼손 등에 따른 전반적인 보수 필요 - 남문은 전등사로 진출입하는 차량이 통행하고, 문루 내부는 집기비품을 보관한 흔적이 확인되었고, 남문 배면은 습윤한 상태로 육축 하단부에 이끼류가 서식하고, 배수로 덮개판은 이탈된 상태이므로 정비가 요구됨 ※ 2014년 정족산사고 및 성곽 복원 추진 중	E 추가 정밀 조사	조치 중
103	사적 제131호	합천 영암사지	- 최근(‘11~’12년) 발굴조사를 실시하였으며 유적의 보존 상태 및 주변정비 등은 전반적으로 양호함	A
104	사적 제132호	강화산성	- 북문은 좌우 협문 훼손, 서문은 전돌 여장 균열 등에 따라 현재 보수정비 중이며, 북문→ 서문 구간의 성곽은 등산객들에 의해 훼손된 상태이며 미정비 구간의 성돌도 그대로 남아있어 보수가 필요함 - 남문은 계단 난간석 이격, 철문 단청 박리박락, 동문은 낙서 및 페인트 오염 등이 확인되어 정비가 요구됨 ※ 2014년 성곽 및 문루 보수정비 추진 중	E 추가 정밀 조사	조치 중
105	사적 제133호	강화 고려궁지	- 승평문, 명위헌의 벽체와 기단, 규장각 당골막이 회벽 탈락 등은 경미보수가 필요하며, 기둥 및 인방이 부식되고 기와 처짐이 확인되는 삼문은 보수가 요구됨 - 각종 장식 철물의 부식과 각 건물의 현대식 자물쇠 등은 관리운영 측면에서 개선하고, 강화유수부 동헌(명위헌)의 전시품은 관람 편의 등을 고려하여 재정비하는 방안 검토 필요 - 고려궁지의 이방청 등에 대한 안내 설명문과 설명판은 보완 하고, 소화기 추가 배치, 소화전의 설치 등 소방안전 시설 강화 필요	E	조치 예정
106	사적 제134호	제주 삼성혈	- 그간 지속적으로 정비가 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 삼성전 등의 앙토 탈락 등에 대한 경미보수가 요구되며, 삼성혈을 방문하는 중국인 관광객 수가 급증하고 있으므로 4개 국어로 구성된 안내판 설치 검토 필요	B
107	사적 제135호	부여 궁남지	- ‘65~’67년 최초 복원된 이후 지속적인 정비를 실시하여 현재 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 포룡정과 연결된 널다리의 난간대 및 난간동자 일부 훼손 등은 경미보수 필요	B
108	사적 제136호	강화 참성단	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 석단의 변형□이완된 부분은 진행여부 등에 대한 지속 관찰 후 그 결과에 따라 보수정비 검토 - 또한 서벽과 북벽의 석단에 식생하는 이끼류 등 식생물은 보존처리 필요 - 상단 바닥 강회 줄눈과 이완된 박석과 주변 잡목은 정비하고, 참성단 주변에 설치되어 있는 보호책은 장기적 관점에서 제거하는 바람직하다고 판단됨.	C
109	사적 제137호	강화 부근리 지석묘	- 현재 평지에 공원으로 조성되어 있으며 유적 및 주변정비 등 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
110	사적 제138호	경주 서출지	- 전체적으로 양호한 상태이나, 이요당은 수면에 인접해 있는 기둥하부가 일부 부식되어 이로 인한 비틀림이 있으므로 지속관찰이 요구되며, 연지의 동남쪽 호안석 일부 유실 및 우수에 의한 탐방로 파임 등에 따른 정비 필요	C
111	사적 제139호	김포 문수산성	- 전체적으로 재료적 건전성은 양호한 편이나, 성곽 상부의 기울어짐과 이격이 심하며, 특히 남문 정면과 배면의 육축은 장방향의 무사석을 사용하여 성벽을 쌓았으며, 내부는 적심석으로 채워졌는데 이는 무사석이 뒷 뿌리가 크지 않고, 장방형으로 적심석과 연결고리가 부족하여 육축의 성벽이 외측으로 기울어짐에 따라 문루 주변 전벽돌로 이루어진 여장의 벽면에 수직 및 수평 균열이 다수 발생하는 등 구조적으로 불안정한 상태가 노출되고 있음 - 성벽 기울어짐 현상의 주요 원인은 면석 뒷채움(적심) 시공에서 할석과 공극 채움 흙다짐 양의 적절한 배합이 이루어지지 않았고, 잡석만으로 축조된 상태로 결속력과 다짐 효과가 빈약하여 나타나는 장기적인 적심 침하와 편심에 의한 현상으로 판단됨 - 성곽의 전반적인 구조거동과 훼손을 지속적으로 파악하기 위해 배부른 부위와 이상 징후가 나타날 수 있는 곳에 변위 진행 정도를 측정할 수 있도록 광파기 측량타겟, 균열부위에 균열 게이지가 설치되어 성곽의 전체적인 변형양상을 지속적으로 파악할 수 있도록 하며, 구조적으로 불안한 육축의 기울어짐은 목조 문루에서 변형이 발생할 경우 성벽의 기울어짐 및 침하의 진행성에 대하여 지속적인 구조 모니터링을 통한 보수 검토가 필요한 것으로 판단됨 ※ 2013년부터 성곽보수 추진 중	E 추가 정밀 조사	조치 중
112	사적 제140호	오산 독산성과 세마대지	- (세마대) 지붕 용마루 양성부의 균열, 천장의 회벽 박리박락, 일부 기둥의 갈라짐 및 부후가 관찰되어 보수가 필요함 - (독산성) 치1은 지형여건 상 급경사지 위에 그대로 설치되어 성돌의 침하 및 슬라이딩의 우려가 높고, 좌측(남) 성벽의 모서리는 성돌이 지표면부터 상부까지 이격된 상태로 폭우, 지진 등이 발생할 경우 붕괴될 위험성이 있어 지속적인 관찰 및 모니터링을 통한 보수 검토 필요 ※ 2013년부터 보수정비 추진 중	E 추가 정밀 조사	조치 중
113	사적 제141호	광주 충효동 요지	- ‘13년 보존관 내 가마벽 보수를 실시하였으며 유적의 정비 및 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 가마시설은 하절기에 이끼발생 우려가 있으므로 관리가 요구되며, 보호각 물받이 탈락 및 바닥 침하부는 경미보수를 통한 정비 필요	B
114	사적 제142호	경주 서악동 고분군	- 무열왕릉 바로 뒷편의 구릉에 분포하는 4개의 대형무덤으로, 봉분 및 수목 관리, 주변 정비 등 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
115	사적 제143호	서울 문묘와 성균관	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 서재 후면 지붕은 홍두깨흙 유실되어 지붕 누수로 연목 부식되고 있으므로 지속적인 관찰 후 필요시 보수방안 검토	C
116	사적 제144호	고양 벽제관지	- 유구 주변은 보호철책으로 둘러져 있으며 ‘12년 정기조사 결과와 비교하여 특이사항은 없으며, 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
117	사적 제145호	고창읍성	- 배부름과 이완 현상을 보이는 성벽구간(공북루～서남 치, 서남 치～남 치, 동 치 좌측 부근, 동문 옹성, 동문 옹성～동문 치)은 변위 진행 여부에 대한 지속적인 관찰이 요구되며, 동헌 등은 착고 및 마루기와 탈락 등 지붕 노후에 따른 보수가 필요함 - 기둥에서 충해 흔적이 발견되는 객사는 지속적인 관찰을 통해 필요시 충해 방제를 실시하고, 옥사와 관청, 객사, 동헌 등의 기단 토사 유실 및 미장 탈락 등은 경미보수 필요 ※ 2014년 보수정비 추진 중	E	조치 중
118	사적 제146호	무주 적상산성	- 일부 보축이 흘러내린 곳이 있고 성벽 내·외부 일부 구간에 교목이 자생하고 있어 정비가 필요하며, 일부 구간은 뒷채움의 유실로 훼손되어 있고, 그 양쪽으로도 훼손이 진행되고 있어 지속관찰이 요구됨 - 탐방로가 일부 정비되지 않아 산성 전체구간에 대한 탐방이 어려운 실정이며, 일부 배수로에는 낙엽이 쌓여 있으며 잡초 등이 식생하고 있어 정비가 필요함	E	조치 예정
119	사적 제147호	문경 조령 관문	- 제1관문(조흘관)의 홍예부와 내부 수직 석축부의 이완은 구조안전진단을 통한 적절한 보수대책이 필요하며, 제1관문의 성벽 배부름 현상, 제3관문(조령관) 홍예상부 개석 및 부형무사석 균열, 정면 홍예기석 및 홍예석 균열에 관해서는 지속적인 관찰 또는 상시계측이 요구됨 - 관문별로 나타나는 배면 여장 줄눈 균열, 여장상부 강회다짐, 여장석 및 계단의 이완 등은 경미보수 필요 ※ 국립문화재연구소에서 구조모니터링 실시/ 2014년 관문 및 성벽보수 추진 중	E	조치 중
120	사적 제148호	파주 덕은리 주거지와 지석묘군	- 임진강의 지류인 문산천의 서안(西岸)에 이어진 높이 82m의 구릉에 분포하고 있는 북방식의 지석묘로, 능선마다 1~2개씩의 소형 지석묘가 흩어져 있으며, 지석묘의 보존 및 주변정비 상태 등은 전반적으로 양호함	A
121	사적 제149호	서울 육상궁	- 전반적으로 건물이 노후되어 있으나 구조적 안정성에는 문제가 없다고 판단되며, 대빈궁의 기단 침하는 지속적인 관찰이 요구되고 송죽재 기단 장대석 이완 등은 경미보수 필요	C
122	사적 제150호	익산 미륵사지	- 새로 복원된 동탑은 1층 탑신 기둥, 면석, 옥개석 받침 등에 일부 균열이 관찰되므로, 진행 여부 등에 대한 지속적인 모니터링이 요구되며, 향후 국립문화재연구소에서 추진하고 있는 미륵사지 정비계획 및 복원고증 연구를 반영한 체계적인 정비가 이루어질 예정임 - 노후된 안내판의 교체 및 배수불량 지역에 대한 배수체계 및 관람환경 개선이 필요함 ※ 국립문화재연구소에서 동탑 구조모니터링 실시 중	D	조치 중
123	사적 제151호	하동 고소성	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하며, 서측 성벽 상단 회곽로에 관람객 통행 안전을 위한 시설 보완이 요구되며, 동문 진입부 계단 확장 및 성상로 오르는 보조계단 설치 검토 필요	B
124	사적 제152호	함양 사근산성	- 원형 보존 성벽 중 배부름 구간에 대한 지속적인 관찰이 요구되며, 북장대 계곡 구간은 우수의 원활한 처리를 위한 배수시설 정비가 요구됨.	C
125	사적 제153호	울주 언양읍성	- 현존 성지와 체성 유구가 훼손되고 있으므로 ‘12년도에 수립된 종합정비계획에 따라 토지매입, 발굴조사 등 적극적인 조치를 통한 단계적인 정비 추진 필요 ※ 2014년 토지매입 추진 중	E	조치 중
126	사적 제154호	경주 옥산서원	- 구인당은 기둥에 충해가 확인되며 어칸을 중심으로 기둥이 좌우로 밀려 있고, 대량이 회전하면서 기둥상부와 대량 접촉부의 갈램이 발생하여 보수가 요구되며, 민구재, 마구간 등은 기와 들뜸 등에 따른 번와 보수가 필요함 - 무변루와 경각 등의 목부재 갈램 현상 등은 지속적으로 관찰하고, 제기실 담장 하부 파손, 문집판각 기단 강회다짐 탈락 등은 경미보수 필요 ※ 민구재, 곳간채, 포사 등 보수 추진 중	E	조치 중
127	사적 제155호	아산 이충무공 유허	- 경내 건조물 및 편의시설, 조경정비 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
128	사적 제156호	부여 증산성	- 지금까지 성벽에 대한 정비가 이루어지지 않은 상태로, 대부분의 구간이 훼손되어 성돌이 경사를 따라 흐트러져 있으나, 아직도 적지 않은 구간에서 옛 성벽의 형태가 상당 부분 잘 남아있으므로, 성곽 전체에 대한 학술조사 및 종합정비계획을 수립하여 체계적으로 정비해 나갈 필요가 있음	E	조치 예정
129	사적 제157호	환구단	- 황궁우 서측 계단 난간이 다소 기울었으며 협문 하부가 부식되었고 외곽 난간 기둥의 배치 상태가 맞지 않으므로 보수가 필요함 ※ 2014년 난간 드잡이, 협문 하부 보수 등 추진 중	E	조치 중
130	사적 제158호	경주 문무대왕릉	- 동해안에서 200m 떨어진 바다에 있는 수중릉으로, 훼손 요인이 적으며 ‘13년도에 가드레일을 설치하고 휴게목을 식재하는 등 보존관리 상태는 전반적으로 양호함	A
131	사적 제159호	경주 이견대	- 문무대왕릉이 가장 잘 보이는 곳에 자리한 건물로, 1970년 발굴조사를 통해 건물지를 확인하여 1979년 복원하였으며, 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 전면 우측의 우주는 충해가 확인되어 지속적인 관찰을 통한 조치가 요구되며, 계단돌 이격 정비 및 기단 줄눈 보충 등 경미보수 필요	C
132	사적 제161호	경주 동부 사적지대	- 동서로 안압지에서 교동까지, 남북은 월성 남쪽의 남천에서 고분공원 앞 첨성로까지로, 이들 유적 사이에도 다수의 지하 유적과 유물이 계속 출토되어 신라도성의 중심지역을 보존하기 위해서 사적지를 연결하여 지정한 유적으로, 현재는 정비되어 꽃단지로 조성되어 있으며 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
133	사적 제162호	북한산성	- 대서문～수문 구간에서 일부 보축 노출이 진행 중이며 여장을 통해 등산객과 탐방객이 이동하여 유적의 훼손이 우려되므로, 보수정비 등 대책마련이 요구됨. - 성곽을 훼손할 우려가 있는 육측 내부 수목은 제거하고 탐방객을 위한 안내판 등 편의시설 보완 필요	E	조치 중
134	사적 제163호	경주 낭산 일원	- 선덕여왕릉 비롯하여 사천왕사터 및 능지탑, 마애불, 구황리 삼층석탑 등 주요 문화재가 위치하여 전반적인 보존관리 상태는 양호하며, 선덕여왕릉 아래 측의 몇몇 마운트에 탑 부재가 사용된 것으로 보이므로 확인 후 조치 필요	A
135	사적 제164호	진주 평거동 고분군	- 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 전반적으로 봉분의 자연침하와 석재의 풍화 등에 의해 갑석과 면석 일부가 들리거나 돌출, 이격되는 현상이 진행 중이므로 주의관찰이 요구됨	C
136	사적 제165호	고령 고아리 벽화고분	- 변형이 주도적으로 나타나고 있는 현실의 횡단면 변형은 구릉 지대에 축조된 지형적인 특성으로 인하여 경사면을 따라 내부 석축을 덮고 있는 봉분의 불균등한 토압이 현실의 변형을 증가시키는 원인을 제공하고 있음 - 단위 석재는 여러 조각으로 쪼개진 경우가 많고 깨어진 석재는 탈락되기도 하여 변형 진행을 알리는 현상들이 부분적으로 나타나고 있으며, 환기의 문제로 고분 천장석에는 결로가 맺혀 있고 석벽도 부분적으로 많이 젖어 있음 - 고분 내 현실의 석벽에 발생된 변형의 경우 구조적으로 취약한 벽면의 한쪽만 보강하여 변형을 잡을 수 있는 구조는 아니며, 고분의 구조적 특성상 취약 부위만 보강하게 되면 주변 구간으로 변형이 전이되어 다른 구간에서 변형이 추가로 발생될 가능성이 높고, 또한 재료적 내구성이 약한 사암으로 구성되어 있어 변형의 전이는 파손석재의 탈락으로 이어질 수 있으므로 벽면 전체를 지지할 수 있는 보강방안을 채택하지 않을 경우 석벽의 변형을 억제할 수 없을 것으로 판단됨 - 벽면 전체지지 시 출입문 기능이 제한되므로, 출입문 폐쇄 여부를 함께 고려할 필요가 있음 - 이에, 벽면 전체를 지지하는 방안과 고분 전체를 해체한 후 다시 쌓는 방안이 있겠으나, 고분 내부의 전시·활용 여부 등에 따라 대책을 수립하는 것이 바람직할 것으로 판단됨 ※ 국립문화재연구소에서 보수정비 방안 마련 중	F 추가 정밀 조사	조치 중
137	사적 제166호	정읍 무성서원	- 서원 내 전각의 일부 부재에서 처짐과 탈락이 확인되나 구조적 문제는 없으며 지속관찰이 요구됨 - 향후 서원 후면과 전사청 배면에는 한식담장을 설치하고, 서원 정면의 현대식 주택은 매입하여 철거하는 방안 강구 필요	C
138	사적 제167호	해남윤씨 녹우당 일원	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 사랑채는 기둥과 인방 등에 충해가 확인되어 지속적인 관찰이 요구되며, 사랑채와 기단채 기단 및 행랑채 쪽마루 손상, 고산사당과 어초은 사당의 풍판 손상 등은 경미보수 필요	C
139	사적 제168호	원주 거돈사지	- 거돈사지는 발굴조사를 통해 정비가 완료된 상태로, 현재 주기적인 제초 및 배수로 정비가 이루어지고 있는 등 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
140	사적 제170호	안동 도산서원	- 세계유산 등재를 추진 중인 9개의 서원 중 하나로 지속적인 정비를 통해 전반적인 보존관리 상태는 양호하며, ‘13년도에 수립된 종합정비계획에 따라 향후 체계적인 정비 추진 필요	A
141	사적 제171호	서울 고종 어극 40년 칭경기념비	- 자동차 진동에 따른 칭경기념비의 귀부 균열 및 기념비전의 서측 중앙칸 창방의 비틀림, 균열 등은 지속관찰이 요구되며, 기념비전의 기단 줄눈 몰탈 탈락 등은 경미보수 필요	C
142	사적 제172호	경주 오릉	- 경주시내 평지 서남쪽에 위치한 4기의 봉토무덤과 1기의 원형무덤으로, 고분공원으로 정비되어 있으며 봉분 등의 보존관리 상태는 전반적으로 양호함	A
143	사적 제173호	경주 일성왕릉	- 봉분 및 수목, 주변정비 등 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
144	사적 제174호	경주 탈해왕릉	- ‘12년도에 보호책을 설치하고 배수를 정비하였으며 봉분 및 수목, 주변정비 등 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
145	사적 제175호	경주 미추왕릉	- 고분 공원으로 조성된 대릉원 내에 위치하며 봉분, 수목 등 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
146	사적 제176호	경주 법흥왕릉	- 봉분 및 수목, 주변정비 등 보존관리 상태는 대체로 양호하며 주위의 송림과 어우러져 경관이 수려함	A
147	사적 제177호	경주 진흥왕릉	- ‘11년에 수목정비를 실시하고 ’13년에 보호책을 설치하였으며 봉분 및 수목, 주변정비 등 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
148	사적 제179호	경주 헌안왕릉	- 봉분 및 수목, 주변정비 등 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
149	사적 제180호	경주 진평왕릉	- 평지 가운데에 자리한 왕릉으로, ‘13년에 잔디 식재 등을 실시하였으며, 봉분 및 수목, 주변정비 등 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
150	사적 제181호	경주 신문왕릉	- 둘레돌을 벽돌모양으로 다듬어 5단으로 쌓았고 44개의 삼각형 받침돌이 둘레돌을 받치고 있는 형태의 왕릉으로, 봉분 및 수목, 주변정비 등 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
151	사적 제182호	경주 선덕여왕릉	- 봉분 및 수목, 주변정비 등 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 안내판이 경사진 낭떠러지를 향해 있어 관람객들이 읽기에 불편하므로, 안내판의 위치 변경 필요	B
152	사적 제183호	경주 효공왕릉	- 봉분 및 수목, 주변정비 등 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 마을 내에 위치하고 있어 진입로가 협소하고 왕릉의 출입구에 민가가 위치하고 있어 경관을 저해하므로 향후 개선이 필요함	A
153	사적 제184호	경주 효소왕릉	- 봉분 및 수목, 주변정비 등 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
154	사적 제185호	경주 신무왕릉	- 유적의 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 문화재 안내판의 내용물이 없고 틀만 남아 있어 조속한 정비가 필요함	B
155	사적 제186호	경주 정강왕릉	- ‘신라 정강왕릉’이라고 새겨진 비석이 앞으로 약간 기울어져 있는 듯하나, 봉분 및 주변정비 등 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
156	사적 제187호	경주 헌강왕릉	- 진입로가 잘 정비되어 있으며 봉분 및 수목, 주변정비 등 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
157	사적 제188호	경주 내물왕릉	- 많은 관람객이 방문하는 왕릉으로 봉분 및 수목, 주변정비 등 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
158	사적 제189호	충주 임충민공 충렬사	- 충주시에서 직접 관리하고 있으며 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 강당 앙토 및 벽체 등 미장 탈락, 기단바닥 방전 동파 등이 발생하여 경미보수가 필요함	B
159	사적 제190호	경주 전 민애왕릉	- ‘10년도에 봉분 주변 석재보수 및 주변 수목정비를 실시하였으며 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 찾아가기가 어려워 유도 안내판 설치 등이 필요하며, 향후 협소한 진입로는 개선 필요	B
160	사적 제191호	고양 공양왕릉	- ‘13년도에 잔디식재 및 화장실 교체 등의 정비가 이루어졌으며 봉분 및 수목 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
161	사적 제192호	부산 동래 패총	- 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 지정구역 내 잡초 및 배수로, 한식 담장 기와 등에 대한 정비가 요구되며, 문화재 안내판은 출토유물 사진과 발굴성과 등 내용 보완 필요	B 합동 점검
162	사적 제193호	구리 동구릉	- 일부 정자각의 경우 월대와 기단의 부동침하로 인한 균열이 확인되나 보수가 필요한 사항은 아니며, 석물의 입자박락과 표면박락은 지속적인 관찰을 통한 보존처리 검토 필요	C
163	사적 제194호	서울 헌릉과 인릉	- 정자각의 일부 양성 및 벽체의 균열이 확인되나 보수가 필요한 사항은 아니며, 석물의 지의류 오염은 지속적인 관찰을 통한 보존처리 검토 필요	C
164	사적 제195호	여주 영릉(英陵)과 영릉(寧陵)	- 사적지 보존 상태는 전반적으로 양호하나, 효종 寧陵 정자각은 일부 기둥과 창방에서 부후 및 균열 현상이 나타남. - 정자각 정면의 배위청 1∼2번 기둥은 노후화로 인한 부후로 목재수지 및 동바리 보수 흔적이 관찰되며 1∼6번 기둥 상부는 철물(띠쇠)로 보강한 상태임 - 1번 기둥 상부는 파손, 2번 기둥 상부에 내민 창방은 구조적인 양상의 파손이 발생하였고, 2∼4번 기둥 창방은 이격된 상태임 - 배위청 정면의 기둥 부후와 파손, 우측 창방의 파손은 구조적으로 불안정한 것으로 판단되므로 지속적인 모니터링을 통해 변형 양상 진행 여부 파악 후 보수 필요	E 추가 정밀 조사	조치 예정
165	사적 제196호	영월 장릉	- 왕릉을 비롯한 건조물과 부대 시설물, 경역, 주차장, 진입부의 관리 상태는 대체로 양호하나, 석물 지의류 오염은 지속적인 관찰을 통한 보존처리 검토 필요	C
166	사적 제197호	남양주 광릉	- 재실과 정자각 등 고건물의 상태는 양호하나, 석물은 전체적으로 검게 변색되어 있어 지속적인 관찰을 통한 보존처리 검토 필요	C
167	사적 제198호	고양 서오릉	- 경역 내 정자각, 재실 등 고건물의 상태는 대체적으로 양호하나, 병풍석과 난간석 등의 석물들은 지의류 등으로 인한 변색이나 풍화가 확인되므로 지속적인 관찰을 통한 보존처리 검토 필요	C
168	사적 제199호	서울 선릉과 정릉	- 정자각, 수복방 등 고건물의 상태는 양호하며, 석물은 주변 지반이 높아져 일부 묻혀 있으나 문제는 없는 것으로 판단됨	A
169	사적 제200호	고양 서삼릉	- 희릉과 예릉의 정자각은 월대 일부 배부름 현상 등이 보이나 구조적으로 우려할 만한 문제는 없으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 석물의 풍화박락 현상이 나타나고 있으나 보존처리 등이 필요한 수준은 아니며, 지속적인 관찰 필요	C
170	사적 제201호	서울 태릉과 강릉	- 정자각 벽면에 틈새가 있거나 기둥 부위에 부식이 확인되나 구조적인 문제는 없으며, 일부 석물의 표면 박락은 지속적인 관찰을 통한 보존처리 검토 필요	C
171	사적 제202호	김포 장릉	- 사적지 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 정자각의 누수부분 및 고착 지의류 등 석물 표면의 오염은 지속적인 관찰을 통한 조치방안 검토 필요	C
172	사적 제203호	파주 장릉	- 정자각이 후면으로 약간 밀렸으며 전면 기둥에 조류 피해가 발생하였고, 석물의 경우 전체적으로 고착지의류 등 생물피해가 확인되어 지속적인 관찰을 통한 조치방안 검토 필요	C
173	사적 제204호	서울 의릉	- 정자각의 기둥이 다소 기울어져 있고, 석물 표면의 흑화·박락현상 및 석양 표면 균열이 확인되어 지속적인 관찰을 통한 조치방안 검토 필요	C
174	사적 제205호	파주 삼릉	- 정자각 내부와 회첨골의 누수가 발견되고 벽체 미장에 균열이 있어 보수가 필요하고, 석물의 표면도 지의류와 풍화로 인한 입자 박락이 확인되어 지속적인 관찰을 통한 보존처리 검토 필요 ※ 2014년 정자각 보수정비 실시	E	조치 완료
175	사적 제206호	화성 융릉과 건릉	- 정자각 등 경내 고건물의 보존관리 상태는 양호하나, 석물은 지의류 번식으로 인한 오염현상이 확인되고 있으므로 지속적인 관찰을 통한 보존처리 검토 필요	C
176	사적 제207호	남양주 홍릉과 유릉	- 침전 비각 재실은 구조적으로 양호한 편이나 일부 침하 현상이 나타나고 있어 이에 대한 지속적인 관찰이 요구됨. - 홍릉 침전～재실 구간의 어도 박석 유실에 따른 보수정비 필요	C
177	사적 제208호	서울 정릉	- 정자각, 비각, 수복방 등의 경내 고건물과 석물들의 보존관리 상태는 전반적으로 양호함.	A
178	사적 제209호	남양주 사릉	- 정자각은 월대의 부동침하로 인하여 전면으로 기울임이 다소 확인되며, 석물은 전체적으로 지의류 등 오염과 흑화현상이 있어 지속적인 관찰을 통한 조치방안 검토 필요	C
179	사적 제210호	양주 온릉	- 재실과 비각의 상태는 양호하나, 정자각에서 뒷편으로 기울어짐이 확인되어 지속적인 관찰이 요구되며, 벽체 미장 일부 탈락 및 석양· 석호 문석인이 기울어져 있어 정비가 필요함	C
180	사적 제211호	인천 경서동 녹청자 요지	- 가마 유구의 범위 표시만 있을 뿐 가마의 형태는 확인할 수 없는 상태이며, 개인 골프장 안에 위치하고 있어 관리는 양호하나, 문화재 관람이 용이하지 못하므로 개선대책 마련 필요	C
181	사적 제212호	청주 상당산성	- 현재 연차적으로 복원정비를 추진 중으로, 북쪽 성벽의 여장 존치 구간은 보수 정비가 요구되며, 동장대 주변 성벽 및 암문 육축, 치성 등에서 배부름 및 이완 현상 등이 나타나고 있으므로 진행성 여부 등에 대한 지속적 관찰과 보수 검토 필요 - 동문, 서문 주변은 육축이 일부 이완되어 주의 관찰이 요구되고, 탐방로 배수시설 정비 필요 ※ 2014년 성벽보수 추진 중	E	조치 중
182	사적 제213호	서울 우정총국	- 구조적으로 안정적이며 전반적인 보조관리 상태는 양호하나, 외부 기둥 등의 퇴락된 석간주 정비 등 필요	B
183	사적 제214호	산청 전 구형왕릉	- 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 솟을삼문과 호능각 주변의 배수로 정비와 토사에 의해 매립된 일부 기단의 토사 제거 등 필요 - 기울어진 비석 등 일부 석물에 대한 드잡이와 함께, 관리사 전선 노출부와 경관을 저해하고 있는 화장실 정비 필요 - 외딴 곳에 위치하여 관리가 소홀할 경우 문화재 훼손이 우려되므로 대책 마련이 요구됨.	B
184	사적 제215호	금정산성	- 성벽과 문루 등의 복원 및 보수정비가 지속적으로 이루어지고 있으며 전반전인 보존 상태는 양호하나, 서문 육축의 배부름 현상에 대해서는 진행성 여부 등에 대한 상시 모니터링이 요구되며, 훼손되고 배부름 현상이 나타나고 있는 성벽 구간을 중심으로 우선적 정비가 필요함. - 아울러 제 2망루 북측 풍판 노후□균열, 동문 여장 옥개전돌 파손 등에 따른 경미보수 필요 - 최근 전체 둘레길 탐방객이 증가하고 있는 추세이므로, 탐방로와 서쪽 건물지, 암문 등의 정비도 필요 ※ 2014년 성벽 복원 추진 중	E	조치 중
185	사적 제216호	칠곡 가산산성	- 동포루 성벽 등 일부 구간에서 훼손 또는 배부름과 성문(동문, 북문, 서문, 중성문)의 육축부 장대석 이완현상이 나타나고 있으므로, 연차적인 보수정비가 필요함. - 발굴조사를 실시하고 그 결과에 따른 정비계획 수립 등을 통해 성벽 유구와 주변시설에 대한 체계적 정비가 요구됨. - 또한 성곽 보존에 영향을 주는 수목 제거가 필요함. ※ 2014년 발굴조사 및 토지매입 추진 중	E	조치 중
186	사적 제217호	화성 당성	- 우선적으로 사적지 주변 잡목 간벌 등의 정비가 필요하며, 유실된 성벽 구간은 보수가 요구됨. ※ 2014년 성벽 및 수목정비 추진 중	E	조치 중
187	사적 제218호	경산 병영유적	- 매년 인력을 투입하여 지속적으로 관리하고 있으며 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
188	사적 제219호	경주 배동 삼릉	- 봉분 및 수목, 주변정비 등 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
189	사적 제220호	경주 희강왕릉	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 다소 외진 곳에 위치하여 찾아가기가 어려우므로 유도 안내판의 설치 및 지속적인 관리가 요구되며, 향후 협소한 진입로는 개선 필요	A
190	사적 제221호	경주 지마왕릉	- 봉분 및 수목, 주변정비 등 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
191	사적 제222호	경주 경애왕릉	- 봉분 및 수목, 주변정비 등 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
192	사적 제223호	연천 숭의전지	- 한국전쟁 이후 건립된 숭의전은 잘 관리되고 있으나, 지금도 숭의전지로 명칭이 쓰이고 향후 건물에 대한 실질적인 복원과 더불어 제례형식에 대한 고증 및 복원이 요구됨	A
193	사적 제224호	강화 홍릉	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 능침의 봉분 및 잉(孕)의 잔디 보식 및 능침 앞 제단 보호 경계석 및 석축 정비가 요구되며, 외래종인 제단 앞의 리기다소나무는 제거하고 봉분 뒤의 주능선의 배수로 정비 필요	B
194	사적 제225호	강화 초지진	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 대포 전시 보호각의 내림마루 기와 탈락 및 여장 전돌의 동파 훼손, 철문 부식 등은 경미보수가 필요함. - 성벽과 여장에는 식물이 넓게 서식하고 있어 틈새를 넓힐 가능성이 있으므로 제거 등의 조치가 필요하고, 돈대를 가리고 경관을 저해하고 있는 수목(주목)은 정비가 요구됨. - 장기적으로는 경관을 저해하는 경계용 철제 울타리와 관광안내소, 진입부의 무질서한 전선·전주에 대한 개선이 필요하며, 종합정비계획을 수립하여 체계적인 정비가 이루어져야 할 것으로 판단됨	B
195	사적 제226호	강화 덕진진	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 석재 보수구간의 시공이 거칠게 마감되어 경관을 저해하고 있으며 구조적 안정성에 대한 지속적인 관찰이 요구되며, 돈대 북측에 식생하는 수목 중 돈대의 보존에 영향을 미치며 경관을 차폐하는 수목은 제거가 필요함 - 여장의 전벽돌 줄눈 퇴락 부분 등에 대한 경미보수와 문루의 육축부를 가리는 안내판의 위치 조정 및 훼손된 덕진돈대 안내판에 대한 정비가 필요함.	C
196	사적 제227호	강화 광성보	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 광성돈대와 손돌목돈대, 용두돈대의 전돌 여장 균열은 지속 관찰을 통한 보수 검토가 요구되며, 안해루의 철엽문 하부 철판부식 박리 및 신미양요순구무명용사비의 줄눈 탈락 등은 경미보수 필요	C
197	사적 제228호	북한산 진흥왕 순수비지	- 북한산에 세워졌던 신라 진흥왕비의 옛 자리로, 비는 현재 국립중앙박물관에 옮겨 보존하고 있으며, 유적지는 북한산 공원 내에 위치하여 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
198	사적 제229호	예산 윤봉길 의사 유적	- ‘12~’13년에 경내 건조물에 대한 지붕 보수를 실시하였으며, 정비가 잘 이루어져 있고 보존관리 상태는 대체로 양호함 - 사당공간과 생가공간이 큰 도로를 사이에 두고 나누어져 있어 일체감을 주지 못하고 있으며, 전시관은 현재 이 지역 보부상의 활동 홍보관으로 사용하고 있으므로 원래의 목적과 용도에 맞게 사용할 필요가 있음.	A
199	사적 제230호	천안 유관순 열사 유적	- ‘13년에 생가 안채 및 광채를 보수하였으며, 현재 유관순 열사 사적관리소에서 지속적으로 관리하고 있는 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
200	사적 제231호	홍성 홍주읍성	- 읍성 내는 공원으로 조성되어 있으며 전시관 등을 건립하여 관리 상태는 양호하며, 성벽 이완부는 현재 정밀 안전진단을 실시 중에 있으므로 그 결과에 따라 보수 등 적정 조치 필요 ※ 2014년 성벽 이완부 보수 추진 중	E	조치 중
201	사적 제232호	남해 관음포 이충무공 유적	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 이락사 비각 활주 동바리, 배면 담장기와 퇴락 및 진입부 계단 이격 등에 대한 정비 필요	B
202	사적 제233호	남해 충렬사	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 내삼문 담장 균열부 및 비석의 변위·훼손 부위는 지속적인 관찰이 요구되며, 지붕 기와·낙엽정리 및 경내 고목 등에 대한 정비 필요	C
203	사적 제234호	아차산성	- 성벽은 대체로 잘 보존되어 있으며, 성벽 훼손을 방지를 위해성벽 내·외부에 근접한 수목의 제거가 요구되며, 향후 ‘13년에 수립된 종합정비계획에 따라 체계적인 정비 추진 필요	B
204	사적 제235호	보은 삼년산성	- 현재 동문지 성벽 보수 중이며, 기 보수 정비된 구간은 대체로 양호한 상태이나, 미정비 구간 중 원형이 잘 남아있는 성벽은 적절한 보존대책이 요구됨. - 동벽과 북벽의 원형구간～보수구간 사이의 이완 발생 부위에 대해서는 지속적인 관찰과 함께, 탐방객에 대한 안전사고 방지대책 마련이 필요함. ※ 2014년 성곽 보수정비 추진 중	E	조치 중
205	사적 제236호	통영 충렬사	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 강한루 마루청판 탈락부분은 관람객의 안전을 위해 출입금지 안전라인을 설치한 상태로 조속한 정비가 요구되며, 숭무당은 기와 파손 등에 따른 누수로 보수가 필요함 ※ 2014년 숭무당 및 내삼문 보수 추진 중	E	조치 중
206	사적 제237호	서울 경모궁지	- 계단이 오염되어 있으며, 터 기단 내 장대석이 빠져 있고 건물 하인방 하부의 강회다짐 탈락 및 양성 균열이 발생되어 원인규명을 통한 보수 필요 ※ 2014년 배수로 정비 등 추진 중	E	조치 중
207	사적 제238호	영주 순흥 어숙묘	- 고분 자체의 보존관리 상태는 양호하나, 주변 곳곳에 고분의 부재로 추정되는 크고 작은 바위가 모여 있으므로 확인이 필요하고, 항후 어숙묘, 읍내리 벽화고분 등 일대의 고분군을 묶어 사적지로 지정하는 방안 검토 필요	C
208	사적 제239호	거창 둔마리 벽화 고분	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 양쪽으로 인접하여 계곡이 위치하며 정면에서 봤을 때 우측 능선이 처져 보이므로 지속적인 관찰이 요구되며, 장기적으로 지반침하에 대한 변이 상태 확인이 요구됨	C
209	사적 제240호	창원 성산 패총	- 현재 성산 패총 노후 시설물 정비사업을 추진 중에 있음 - 배수로는 전반적인 정비가 요구되며, 법면 부위의 잡목제거 필요 ※ 2014년 패총 법면 정비 및 전시관 보수 추진 중	E	조치 중
210	사적 제241호	경주 화산리 회유토기 요지	- 지정구역 내 일부 사유지는 현재는 밭으로 경작되고 있으며, 유적의 특성상 추가적인 훼손은 없을 것으로 판단되나, 지속적인 관찰이 요구됨 - 경작지 한가운데 위치하고 있어 유적지임을 인식하기에 부족하며 요지는 실제 명확히 확인된 바 없으므로, 학술조사 등을 통하여 유적의 성격을 규명하고 보존․정비 방안을 마련하는 것이 필요함	E	조치 예정
211	사적 제242호	장성 필암서원	서원 내 건조물 및 부대시설의 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 일부 건조물에서 조류 및 설치류에 의한 경미한 피해가 발생하여 조치가 필요함 부대시설인 화장실은 내부 누수가 있으며, 관리사는 배면에 집기류가 놓여있고 복잡한 전기배선으로 누전피해가 우려되므로 정비 필요 필암서원 동측 담장 하부에 메쌓기와 배수로가 없어 우수에 노출되어 피해가 커질 수 있으므로 배수로 설치가 요구됨	B
212	사적 제243호	서울 석촌동 고분군	- 현재 유적으로부터 480m 이격된 석촌역에서 지하철 9호선 공사가 진행 중이며, 이로 인한 진동 피해여부를 측정하기 위해 변이 측정 표식이 적석총 3․4호에 설치되어 있음. - 현재 적석총 2․3․4호에서는 이완, 배부름, 침하 등이 확인되므로 상태가 좋지 않은 부분은 보수가 필요하며, 주기적인 정밀진단 또는 변이 측정 장비를 통한 상시적인 모니터링이 요구됨 ※ 2014년 석축정비 추진 중	E	조치 중
213	사적 제244호	연천 경순왕릉	- 민통선안 DMZ와 인접하고 있어 훼손 요인이 적으며 능 주변은 민통선으로 출입이 제한되어 있음 - ‘09~’11년에 걸쳐 진입로 정비, 능역 확장공사, 주변정비 등을 실시하여 전반적인 보존관리 상태는 양호하며, 향후 종합정비계획 수립을 통한 체계적인 정비를 추진할 필요가 있음	A
214	사적 제245호	경주 나정	- 발굴조사 결과를 토대로 복원정비계획을 수립하여 추가적인 발굴조사 및 우회도로 개설 등을 실시 중에 있으며, 향후 건물 및 우물 복원, 주차장 조성 등 정비를 추진해 나갈 계획으로, 정비사업의 진행을 가속화할 필요가 있음	E	조치 중
215	사적 제246호	경주 재매정	- 정비사업의 일환으로 현재 미발굴 지역에 대한 발굴조사를 진행 중에 있으며, 정비가 지연되지 않도록 신속한 추진이 요구됨	E	조치 중
216	사적 제247호	서울 남현동 요지	- 서울지역에서 알려진 유일한 백제 가마터이나 현재 전반적으로 관리상태가 좋지 못하므로, 사유지 매입 등을 통해 보존환경을 개선하고 정비를 추진해 나갈 필요가 있음 ※ 2014년 토지매입 및 주변정비 추진 중	E	조치 중
217	사적 제248호	서울 대한의원	- ‘12년 노후 전기기설을 정비하고 ’13년에 구조보강, 내·외부 미장보수, 창호 교체 등을 실시하여 현재 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
218	사적 제249호	부여 송국리 유적	- 2기의 무덤, 5기의 움집과 일부 구간에 목책이 복원되어 있으며, 보존관리 상태는 대체로 양호하나 배수로 및 바닥포장은 정비가 요구됨 - 노후된 간이 화장실은 경관을 저해하므로 향후 철거하는 것이 바람직하며, 화재를 대비한 소화기 및 방재시설의 설치가 필요함	B
219	사적 제250호	고창 분청사기 요지	- 고려청자를 비롯하여 분청사기에 이르기까지 약 4천평의 임야에 5~6기의 가마가 매장되어 있는 것으로 추정되나 현재까지 발굴조사 등 기본적인 조사가 이루어지지 않았으므로, 발굴조사를 통해 유구성격을 명확히 밝혀내고 그 결과에 따라 종합정비계획을 수립하여 체계적인 정비 추진 필요	E	조치 예정
220	사적 제251호	여주 파사성	- 남문 우측 보수구간은 성벽이 유실된 채 그대로 관리되고 있고, 동문은 좌측 지반에서 우수로 유입으로 인한 지반침하가 발생하고 성벽이 유실된 상태이며, 성벽의 미보수 구간에는 성돌이 비닐로 덮여 있음 - 동문은 우기 시 빗물이 흘러나가는 통로로 이용되고 있어 지반이 침하되었고, 동문 주변의 지반과 성벽의 침하 방지를 위해 배수로 정비가 요구되며, 남문 우측의 복원 구간에서 유실된 성돌의 보수정비·복원 필요 ※ 발굴조사지 정비 완료(’14.4월)/ 남문 성곽 외부 보축 정비 추진 중(’13년～)	E 추가 정밀 조사	조치 중
221	사적 제252호	서울 약현성당	- ‘98년 화재 이후 전반적인 보수가 이루어져 보존관리 상태는 전반적으로 양호함 - 일부 내부 벽돌에 풍화가 있고 천장 미장면에서 미세 균열이 확인되나 구조적 안정성에는 문제가 없으며 경미보수를 통한 조치 필요	B
222	사적 제253호	서울 구 러시아공사관	- 구조적으로 안정되어 있으며 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 남측 출입문(오른쪽) 뒤틀림 및 동측 출입문 상부 널판 일부 파손 등에 따른 경미보수 필요	B
223	사적 제254호	서울 구 벨기에영사관	- 당초 설계 하중보다 전시실 사용으로 인한 하중 증가로 바닥 마감이 가라앉은 곳이 많고, 내부 방문의 문틀 벌어짐과 틀어짐이 여러 곳에서 관찰되며, 1층 5번 방 벽난로 부근 마루 바닥 침하, 6번방 바닥재 부분 침하 및 기둥 상부 백화 현상 등이 확인되어 보수가 필요함	E	조치 예정
224	사적 제256호	서울 정동교회	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 내부 나무기둥 설치부는 보의 춤이 부족하여 보의 처짐으로 인한 벽체 균열이 확인되므로 지속적인 관찰 후 보의 춤을 키우는 방향으로 보수 검토 필요	C
225	사적 제257호	서울 운현궁	- 대체적으로 보존관리 상태는 양호하나, 노락당 정면 연목에서 확인되는 일부 백화현상은 우선 조치하고 추후 원인분석이 요구되며, 행랑채와 노락당 지붕에 유실된 홍두깨흙은 정비하고 지속될 경우 보수 검토 필요	B
226	사적 제258호	서울 명동성당	- ‘09~’10년에 걸쳐 조경·토목 공사, 외벽 보수 및 정비, 경관조명 공사 등이 이루어져 현재 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
227	사적 제259호	강화 선원사지	- 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 경계목의 정비가 필요하고 축대는 지속관찰을 통한 안정성 검토 및 관람자 안전을 위한 대책이 요구됨 - 뒤편 역사경관림의 리기다소나무 정비 및 진입부의 경관 및 구획관리 필요	C
228	사적 제260호	안동 병산서원	- 전체적인 보존관리 상태는 양호함. 다만 만대루는 뒤틀림으로 인하여 축 부재의 균열현상이 나타나고 있으므로, 진행여부 등에 대한 지속 관찰 후 필요 시 보수 필요	C
229	사적 제261호	김해 예안리 고분군	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 서쪽 펜스 인근에 적치된 쓰레기 등에 대한 환경정비가 요구되며, 최근 매입한 토지에 대한 정비방안 마련 필요	B
230	사적 제262호	대구 불로동 고분군	- 현재 내부 환경정비가 진행 중이며, 고분 공원으로 조성되어 있어 보존관리 상태는 대체적으로 양호하나, 넓은 경역에 대한 정기적인 잡초 제거 등 필요	B
231	사적 제263호	경주 동방동 와요지	- 문화재 지정 이후 정비가 완료된 상태로 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 폭설로 인해 대나무가 넘어져 안내판이 잘 보이지 않으므로 개선 필요	B
232	사적 제264호	단양 온달산성	- 서벽 정비 완료 구간의 배부름, 북문지 주변 정비 구간과 원형 구간 사이 이완 등은 지속적인 관찰을 통한 대책 마련이 요구되며, 미정비 구간 중 성벽 원형이 잘 남아있는 구간은 적절한 보존방안 강구 필요	C
233	사적 제265호	단양 적성	- 보수 정비구간은 대부분 양호한 상태이나, 북문지 주변 훼손 구간 및 남벽 진입로 주변의 추가 훼손이 우려되는 구간은 정비가 요구되며, 미정비 구간 중 성벽 원형이 잘 남아있는 구간은 적절한 보존대책 마련 필요 ※ 2014년 훼손 성벽 등 보수정비 추진 중	E	조치 중
234	사적 제266호	부산 동삼동 패총	- 패총 발굴지는 복토하였고 출토유물은 동삼동 패총전시관에 전시·보관하고 있으며, 보존관리 상태는 대체로 양호함	A 합동 점검
235	사적 제267호	서울 암사동 유적	- 최근 움집 보수를 비롯하여 편의시설 및 수목 정비 등이 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호함 - 진열장 내 유물받침대는 노후되어 교체가 요구되며, 유적지 내 할로겐 전등은 유적을 훼손시키는 요인으로 교체 검토 필요	B
236	사적 제268호	연천 전곡리 유적	- 현재 사적 공원으로 조성되고 있으며, 유적지 내 시설물 등은 구석기 유적의 성격에 맞게 일관성 있게 조성되어 있는 등 보존관리 상태는 양호함 - 향후 구석기 시대의 고환경에 맞는 식생 복원 및 환경 조성이 필요함	A
237	사적 제269호	하남 미사리 유적	- 1980년대 발굴조사 완료 후 매장문화재 보존 차원에서 복토되어 관리되고 있는 상태로 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
238	사적 제270호	서울 방이동 고분군	- 한강 하류지역의 고대 문화연구에 중요한 백제 고분군으로, 24시간 상시개방 중이며 많은 사람들이 방문하는 유적지로, 봉분 잔디 보식, 수목 및 탐방로, 배수로 정비 등이 필요함. ※ 2014년 수목정비, 봉분 잔디 보식 등 추진 중	E	조치 중
239	사적 제271호	경희궁지	- 1995년 이후 지속적인 복원□정비가 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 숭정전 행각 등 일부 기와의 동파가 발생하여 경미보수가 필요함	B
240	사적 제272호	남원 만인의총	- 만인의총사업소에서 상시 관리하고 있으며, 경내는 기념관 등이 조성되어 있고 잘 정비되어 있는 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
241	사적 제273호	부산 복천동 고분군	- 유적 및 탐방로, 야외 전시관 등이 잘 정비되어 있으며, 출토 유물은 복천박물관에서 관리하고 있어 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
242	사적 제276호	서울 연세대학교 언더우드관	- ‘10년도에 건축 리모델링을 비롯하여 구조보강, 창호교체·보수 등이 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
243	사적 제277호	서울 연세대학교 아펜젤러관	- ‘07년 실시한 자체 구조안전진단 결과, 일부 구조부와 슬라브 등에 구조보강이 필요한 것으로 조사되었으므로, 변위·변형·균열 발생 및 진행 등에 대한 상시 모니터링을 통한 대책 마련 필요 - 목재 창문의 파손이 확인되며 전반적으로 노후되었으므로, 향후 계획 수립을 통한 점차적인 교체보수가 요구됨	D	조치 예정
244	사적 제278호	구 서울대학교 본관	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 일부 외벽 타일이 탈락되었고 에어컨 배관 및 실외기가 건물외관의 미관을 해치고 있어 정비가 필요함	B
245	사적 제279호	구 공업전습소본관	- ‘11년 이후 외부 비닐판벽 등에 대한 보수정비가 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 일부 판벽과 노후된 창호는 경미보수를 통한 조치 필요	B
246	사적 제280호	서울 한국은행 본관	- 구조적□의장적 측면 등에서 문제점은 관찰되지 않으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
247	사적 제281호	서울 중앙고등학교 본관	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하며, 본관 후면 첨탑 상부에 균열이 발생하였으나 구조적 문제는 없을 것으로 보이며 지속적인 관찰이 필요함.	C
248	사적 제282호	서울 중앙고등학교 서관	- 구조적□의장적 측면 등에서 문제점은 관찰되지 않으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
249	사적 제283호	서울 중앙고등학교 동관	- 구조적□의장적 측면 등에서 문제점은 관찰되지 않으며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
250	사적 제284호	구 서울역사	- ‘11년 전시관 개관을 위하여 전반적인 리모델링 및 보수를 시행하여 보존관리 상태는 양호함. - 조류 배설물은 외벽 마감재에 좋지 않은 영향이 있을 수 있으므로 지속적인 세척 관리가 필요함	A
251	사적 제286호	서울 고려대학교 중앙도서관	- 4층 주요 구조체는 대체로 양호한 상태이나, X17∼18, Y1∼6열 경사지붕 구간은 외벽균열 및 천장돌기 파손 및 탈락 등으로 인해 누수가 다수 발생된 상태로 근본적인 누수억제를 위한 대책이 마련되어야 할 것으로 판단되며, X1∼7, Y5∼19열 평지붕 구간 지붕충 바닥은 노후로 인해 방수층이 전체적으로 열화된 상태로서 전체적인 재시공 필요 - 5층∼지붕층 구조체는 계단실 벽체에서 노후 및 외기의 영향으로 인한 균열 및 누수흔적이 다수 발생된 상태이고, 지붕층 마감은 전체적으로 양호한 상태로 조사되었으나 국부적으로 돌기와가 탈락되거나 파손된 구간이 조사되었으며, 현 상태에서 미관과 내구성 향상을 위해서는 적절한 보수조치 후 지속적인 유지관리가 요구됨	E 추가 정밀 조사	조치 예정
252	사적 제287호	인천 답동성당	- 현재 ‘답동성당 역사공원 조성사업’을 추진 중에 있으며, 전체적인 마스터 플랜과 안전진단 결과 보고서가 곧 완성될 예정이므로 이를 토대로 한 정비계획 수립 필요 - 그 동안 수차례 부분적, 단편적으로 훼손 부위에 대한 보수가 있었으며, 조적 및 콘크리트조의 복합구조로서 육안 상으로는 구조적 문제가 없으나 정밀조사 결과에 따라 보수정비 계획이 수립되어야 함. - 외벽 및 종탑의 전반적인 세척 필요. ※ 2014년 보수정비 추진 중	E	조치 중
253	사적 제288호	전주 전동성당	- 구조적으로 안정되어 있으며 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 외부 조적조에 지의류와 이끼류 등의 오염물질은 보존처리 필요	C
254	사적 제289호	구 목포 일본영사관	- ‘09년 원형 복원 및 내·외부 보수 등을 실시하여 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 유리창 마감재 부분 탈락 등은 경미보수 필요	B
255	사적 제290호	대구 계산동성당	- 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 성당 내부 우측 벽체 및 천장 회마감 탈락 부분 등에 대한 경미보수 필요	B
256	사적 제291호	창원 진해우체국	- ‘12년 지붕 보수, 외부 도장, 내부 널마루 및 창틀 보수 등을 실시하여 대체로 양호한 상태이나, 정면 좌측의 낙수 홈통의 배수 불량으로 인한 내부 바닥의 뜬 현상 등은 지속적인 관찰 후 필요 시 보수방안 검토 - 지붕에 영향을 미칠 수 있는 정면 노거수 및 노후된 옛 게시판 등은 정비 필요	C
257	사적 제292호	김포 덕포진	- 포대 15개소 중 상당 부분의 포대에서 내벽 배부름 현상이 나타나고 있어 보수가 요구됨. - 사적지 내의 파고라 및 연산홍, 공연장 등은 경관을 저해하는 요소이므로 향후 일괄 정비하고, 포대 앞의 해안가에 위치한 잡목은 시계 확보를 위해 간벌 필요 ※ 2014년 포대 보수 추진 중	E	조치 중
258	사적 제293호	정읍 전봉준 유적	- 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 고택은 당골막이 탈락 등에 따른 정비가 요구되며, 노후화된 안내판은 주변경관과 어울리는 재질로 교체 필요	B
259	사적 제294호	전주 남고산성	- 미정비 구간(천경대～동암문지 구간 등)에서 성벽 훼손, 배부름 현상 등이 많이 발생되어 연차사업을 통한 미정비 구간 정비가 요구됨 - 성곽 전구간(특히 천경대～동암문지 구간)에 걸쳐 지장목이 성벽 상부 및 성벽에 인접하여 식생하고 있어 성벽 훼손을 가속화하므로 지장목 제거가 필요함 - 관람로 미정비 구간이 많아 성상로가 관람로로 이용될 우려가 있으므로 관람로를 정비하고 외래수종 조사를 통한 연차적 외래수종 제거 필요	E	조치 예정
260	사적 제295호	정읍 황토현 전적	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 구민사 와구토 탈락 및 보국문 미장벽 탈락 등에 대한 경미보수 필요	B
261	사적 제297호	서울 몽촌토성	- 체육진흥공단에서 상시 관리하여 보존관리 상태는 대체로 양호하며, 발굴조사한 절개지는 향후 원상복구 시 훼손이 발생하지 않도록 주의 필요	A
262	사적 제298호	남원읍성	- ‘98~’00년에 걸쳐 북측과 동측면의 일부 성벽을 복원하였고, 문화재 안내판 등 기초 관람편의 시설이 정비되어 있는 등 보존 관리 상태는 대체로 양호함.	A
263	사적 제299호	화성 제암리 3·1운동 순국 유적	- 순국기념탑과 기념관을 중심으로 수목을 식재하고 정비가 이루어져 있으며 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
264	사적 제301호	부여 정림사지	- 사지 내에는 정림사지 오층석탑(국보)과 석조여래좌상(보물)이 남아 있으며, 금당지는 복토 정비 되어 있고, 회랑지는 기단부 까지 복원 정비된 상태이며, 최근 정비공사가 이루어져 전체적인 보존관리 상태는 양호함.	A
265	사적 제302호	순천 낙안읍성	- 낙안객사는 목재갈램 및 이격 등이 확인되며, 특히 정면 좌측면 기둥은 해충에 의하여 속이 빈(부식) 것으로 보여지므로 지속적인 모니터링이 요구됨 - 동문~남문 사이 성곽에는 배부름이 발생되었으며 북쪽의 성곽 수목 자생에 의한 성곽의 훼손 우려가 있으므로 주의 관찰이 필요함	E	조치 예정
266	사적 제305호	산청 조식 유적	- 산천재는 인방재와 창호 등이 건물 기둥에 수평으로 결구되지 않아서 불안정한 상태이고, 전면 마루 청판이 부식되어 보수가 요구되며, 여재실 어칸 창호는 이질적으로 도색되어 있어 정비가 필요함 - 경내에는 여러 형태의 안내판이 있으나 통일된 느낌을 주지 못하여 정비가 요구되며, 노출된 전기 배선의 매입 검토 등 문화재 보존 측면에서 전기시설에 대한 재검토 필요 ※ 2014년 산천재 보수정비 추진 중	E	조치 중
267	사적 제306호	강화 갑곶돈	- ’77년 복원된 철근콘크리트 건물로 단청이 부분적으로 퇴락되고 있으나 전체적으로 양호함 - 이섭정 주변의 지반침하는 지속적인 관찰을 통한 조치가 요구되며, 갑곶돈대 성벽의 전돌 여장 줄눈 보수 및 이섭정 진입 계단 석재 이격 등은 경미보수 필요 - 경관에 어울리지 않는 경사면 석축과 자연석 계단은 장기적으로 개선 검토 필요	C
268	사적 제307호	보령 성주사지	- 복토정비 및 잡목제거, 잔디식재 등 전반적인 보존 관리 상태가 양호한 편이며 외부에 노출된 금당지 좌대는 현황을 유지하는데 문제는 없을 것으로 보이나, 생물학적 훼손이 발생되지 않도록 주기적인 관찰 필요 - 현재까지 11차에 걸쳐 연차적으로 발굴조사를 진행 중이며, 발굴조사 결과를 바탕으로 종합정비계획을 수립하여 체계적인 보존관리 추진 필요	E	조치 예정
269	사적 제308호	완도 청해진 유적	- 외성문 좌측 기둥의 충해 및 당지비 일부 기둥 하부 균열 등이 확인되나 구조적인 문제는 없는 것으로 보이며, 최근 복원되어 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
270	사적 제309호	남원 실상사	- 안내판 등 기초적인 관람편의 시설은 갖추어져 있으며, 소화기, 옥외소화전, CCTV 등 소방방재 시설도 구비되어 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 극락전 등에는 일부 목부재와 기단부에서 균열 및 파손이 발생하여 경미보수 필요	B
271	사적 제310호	해남 진산리 청자 요지	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 보호구역 내 경계표시 및 잡목제거, 진입 안내판과 분포도 표지판의 설치가 필요하며, 경작지 제토 시 훼손 가능성 있어 주의가 요구됨	B
272	사적 제311호	경주 남산 일원	- 유네스코 세계유산 경주역사유적지구에 속하며 경내에 다수의 문화재가 분포하는 유적으로 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
273	사적 제312호	화순 운주사지	- 운주사 경내에는 다수의 석조 문화재가 있으나 차량 통행으로 인해 훼손 위험이 있어 개선이 요구되며, 무분별한 건축에 의해 배치상의 혼란이 야기될 수 있으므로 추후 건물 배치에 있어서 종합정비계획의 큰 틀 안에서 계획되어야 할 것으로 판단됨 - 종각의 계자 난간이 파손되어 있고 기둥 충해가 확인되며, 대웅전 측배면의 선원은 2칸 가량이 침하되어 조치가 필요함 - 안심당은 하인방이 일부 부식되어 있고 배면이 크게 증축되어 있으며 가스통이 외부에 노출되어 있어 개선이 요구됨 ※ 2014년 석조문화재 보호를 위한 우회도로 개설 추진 중	E	조치 중
274	사적 제313호	영주 순흥 벽화 고분	- 현재 고분은 발굴 후 원상복구한 상태이며, 고분 진입로 초입부에 모형분을 만들어 관람객이 고분의 내부 구조를 확인할 수 있도록 정비하는 등 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 문화재 안내판 내부 실사판이 습해에 훼손되어 있으므로 정비 필요	B
275	사적 제314호	광주 조선백자 요지	- 유적의 분포 규모에 대해 정확히 확인이 안 된 상태로, 유적의 효율적인 관리 및 문화재 행정의 명확성을 위해서는 시굴조사 등 학술조사를 실시하고 그 결과를 바탕으로 보존관리 방안을 모색할 필요성이 있음 - 그 외 노후된 전시관에 대한 보수 및 활용방안 모색 필요 ※ 시□발굴조사 등 연차적 정비 추진 중(2013년～)	E	조치 중
276	사적 제315호	청주 흥덕사지	- 경내에는 금당과 탑, 회랑터가 있으며, 청주 고인쇄박물관이 자리하여 관람객에게 관련 정보를 제공하는 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
277	사적 제316호	서산 보원사지	- ‘12년까지 발굴조사를 실시하고 ’13년부터 유구정비 중에 있으며 향후 지속적인 추진이 요구됨 - 구역 내에 위치한 신생 보원사의 정리가 필요하며, 유적지에 놓여있는 석재에 대해서는 종류별로 구분하여 전시관과 연계하여 교육자료로 활용하는 방안 필요 - 진입로와 탐방로 등을 정비계획에 포함하는 것이 바람직함 ※ 2014년 보수정비 추진 중	E	조치 중
278	사적 제317호	충주 미륵대원지	- 보존관리 상태는 대체로 양호하며, 향후 ‘11년도 수립된 종합정비계획에 따른 체계적인 정비추진 필요	A
279	사적 제319호	청주 신봉동 고분군	- ‘01년에 청주 백제유물전시관을 건립하여 발굴조사에서 출토된 유물을 전시 중에 있으며 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 전시관 뒤쪽 고분군 일부 잔디 훼손 등은 경미보수 필요	B
280	사적 제320호	울산 경상좌도 병영성	- 북문지에서 서문지로 이어지는 잔존 구간은 발굴조사 후 방치되고 있어 관리가 제대로 이루어지지 않고 있으며, 쓰레기 투척 등으로 인해 주변환경이 많이 훼손되어 있음 - 석축이 온전히 남아있지 않은 구간은 토사 유실로 인한 훼손의 위험성도 내포되어 있고, 석축이 정형화되어 있지 않은 구간의 경우 석재의 돌출에 의한 전도 가능성도 내포되어 있음 - 북문지에서 동문지로 이어지는 복원구간은 잔존 지대석이 남아있던 구간에 상부를 복원한 석축의 경우, 지대석의 풍화로 인한 내구성 저하와 지대석 상부의 과다한 상재하중에 의해 지대석이 파손되는 현상이 있으며, 여장이 없는 성벽의 상부 바닥은 비가 오면 흙이 유실되고 있음 - 이에 복원·정비 구간의 경우 꾸준한 유지·관리를 통해 현 상태를 유지하여 보존하여야 하며, 발굴 후 존치하고 있는 구간은 복원·정비를 통한 보존관리가 필요함 - 아울러 동문지~북문지까지의 복원·정비 구간 중 사적지 사면 하부에 위치한 옹벽(문화재구역은 아니나 성곽 해자가 일부 걸쳐 있음. 홍일아파트가 인접해 있어 배수문제, 토사유출, 훼손 우려 등 민원 집중 구역)의 배부름 현상에 주의를 요하며 정비가 시급히 요구됨 ※ 2014년 동문지 복원 등 정비 추진 중	E 추가 정밀 조사	조치 중
281	사적 제322호	함양 황석산성	- 남문지∼동문지 사이 정비구간 중 훼손된 성벽 6곳은 보수가 필요하며, 이격이 발생되어 훼손 우려가 있는 남문지 우측 성곽은 지속적인 관찰이 요구됨 ※ 2014년 성곽 및 배수로 정비 추진 중	E	조치 중
282	사적 제323호	파주 윤관장군 묘	- 봉분, 석물, 수목정비 및 배수로 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	B
283	사적 제324호	서울 구 서대문형무소	- 서대문구 공원관리공단에 상시 관리하여 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 전시실 중앙계단 2층 벽의 균열은 지속적인 관찰을 통해 필요 시 보수 검토 - 사형장 마루바닥 하부구조 장선 부식, 유물 유구 석축 침하 등은 정비 필요	C
284	사적 제326호	합천 옥전 고분군	- 고분의 보존관리 상태 및 주변 정비 등은 전반적으로 양호함	C
285	사적 제327호	창원 다호리 고분군	- 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 잡초가 우거져 있어 환경정비가 필요하며, 향후 지정 구역 내 미 발굴지에 대한 추가 발굴조사를 지속적으로 실시하여 유적의 성격을 규명할 필요가 있음	B
286	사적 제328호	경주 용강동 고분	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 봉분 주위에 군데군데 흙이 파인 곳은 정비가 필요함	B
287	사적 제329호	용인 서리 고려백자 요지	- 전반적으로 보존관리 상태 양호하나, 발굴조사 및 고증 등을 통한 종합정비계획을 수립하여 체계적인 정비 추진 필요	E	조치 예정
288	사적 제330호	서울 효창공원	- 의열사 오른쪽 내부 흰개미에 의한 바닥훼손이 진행 중이며 앙토벽 일부 균열 및 기단 이격 등에 따른 보수가 요구됨 - 의열사 내 기존 초상화가 방치되어 있어 보관장소가 필요함	E	조치 예정
289	사적 제332호	울주 검단리 유적	- 발굴조사 완료 후 지정구역을 잔디로 식재하여 정비한 상태로, 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
290	사적 제333호	공주 학봉리 요지	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 유구의 위치와 크기 등 제원이 나타나 있지 않으므로 지표에 유구의 규모와 위치를 알 수 있게 표현하고 가마의 구조와 위치를 표시하는 설명 안내판을 도로변에 설치하는 것이 바람직함	B
291	사적 제334호	공주 석장리 유적	- 박물관시설과 연계하여 잘 정비되어 있으며 보존관리 상태는 대체로 양호함.	A
292	사적 제335호	통영 연대도 패총	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 사면의 훼손에 따른 매장 문화재 훼손 여부에 대한 주의관찰이 요구되며, 잡목 제거 등 주변 환경 정비 필요	C
293	사적 제336호	구미 낙산리 고분군	- 해발 700m 내외의 광범위한 구릉지대에 205기의 고분이 분포해 있는 유적으로, 봉분 및 관람로, 배수로, 주변 정비 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
294	사적 제337호	나주읍성	- 성문들이 근래에 복원되어 구조적인 결함은 발견되지 않았으나 미석 이격 및 사춤석 불량, 계단석 이완, 목부재 균열 등이 확인되므로 지속적인 관찰이 필요함	C
295	사적 제338호	영암 구림리 요지	- 요지의 보존관리 상태는 대체로 양호하며, 1호 가마 지붕 위의 소나무 및 활엽목과 2호 가마 주변의 대나무는 제거 필요	B
296	사적 제339호	전주 경기전	- 일부 건조물에서 확인되는 지붕부 조류 피해, 단청 부분적 박락, 부재의 틀어짐 및 부식 등이 확인되므로 진행여부 등에 대한 지속적인 관찰이 필요함.	C
297	사적 제340호	경주 천관사지	- ‘12년까지 발굴조사가 이루어졌으나, 이후 주요 석조물에 대한 관리가 미흡하고 잡초가 무성하므로, 주변정비 및 대책마련 필요	C
298	사적 제341호	김해 대성동 고분군	- 전체적으로 양호하나, 서쪽 사면에 잔디 피복의 일부 박락이 확인되므로 경미보수 필요	B
299	사적 제342호	군포 산본동 조선백자 요지	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하며, 향후 발굴조사 및 고증 등을 통한 종합정비계획을 수립하여 체계적인 정비 추진 필요	A
300	사적 제343호	서울 호암산성	- 성벽은 훼손된 부분이 많고 잡목이 자라고 있으며 우물지의 훼손이 심한 상태이므로, 종합정비계획을 수립하여 잡목제거, 성벽 발굴조사 및 정비, 우물지·건물지 정비 등이 필요함 ※ ‘14년 종합정비계획 수립 중	E	조치 중
301	사적 제345호	고창 용계리 청자 요지	- 중국형 벽돌가마와 한국형 진흙가마가 동일 구역에 공존하는 유일한 요지로, ‘13년 발굴조사로 노출된 가마는 토축요이나, 퇴적층에서 많은 양의 벽돌이 출토되어 현재 조사된 토축요 보다 시기적으로 선행하는 가마가 다른 퇴적구릉에 위치할 가능성이 높음 - 발굴 시에 실시한 지적측량 결과, 가마 상단부가 지정구역 외곽 사유지에 위치하고 있는 것이 확인되었으므로, 지정구역 확대를 통한 추가 발굴조사 필요 - 남북으로는 청자 생산과 관련된 건물지 등 시설이 분포하므로 지정구역 추가 및 정밀 발굴조사 필요	E	조치 예정
302	사적 제346호	고창 무장현 관아와 읍성	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 성내의 도지정 문화재인 무장객사와 동헌은 목부재의 부식과 갈램이 확인되므로 지속관찰 필요	C
303	사적 제347호	익산 입점리 고분	- 유구 및 안내판 등 전체적인 유적 보존관리 상태는 양호하나, 현재 ‘11년 수해 발생부분에 대한 복구사업이 단계적으로 진행되고 있으며, 발굴지 침하부분 및 배수로 등 유실 우려 부분에 대한 정기적인 점검이 필요함	C
304	사적 제348호	봉화 태백산사고지	- 해방 전후 건물이 소실되어 ‘88년 발굴을 통해 현재는 실록각·선원각·포쇄각 등의 건물터만 남아있는 상태로 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
305	사적 제349호	남원 만복사지	- ‘80년대 발굴조사 완료 후 잔디를 식재하고 정비하였으며, 경역 내에는 보물인 오층석탑, 당간지주, 석조대좌 등이 위치하고 있으며 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
306	사적 제350호	경주 구정동 고분군	- 경주온천관광호텔 부지 내에 위치하고 있으며, ‘91년 지정 당시부터 지정구역 내에 급수용 물탱크 시설물이 들어서 있는 상태로 개발사업에 따른 문화재 보존관리에 각별한 주의관찰이 요구되며 유적의 보호관리를 위한 대책이 필요함	C
307	사적 제351호	파주 오두산성	- 오두산성은 성곽의 중심 지역에 통일전망대와 군부대시설이 위치하며 현재는 동남쪽 진입로 입구의 성벽 일부만 발굴조사 후 정비되어 있는 상태로 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 통일전망대에서 오두산성을 소개하는 안내판 설치 필요	B
308	사적 제352호	하남 동사지	- 사지 배면 배수로가 집중 호우로 유실되어 정비 중에 있으며 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 발굴조사 및 종합계획 수립을 통한 체계적인 정비 추진 필요 ※ 2014년 배면 배수로 정비 추진 중	E	조치 중
309	사적 제353호	담양 금성산성	- 매년 지속적으로 정비·관리를 실시하여 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 성곽의 훼손 요인인 성벽 주변의 수목은 피해 예방을 위해 정비 필요	B
310	사적 제354호	서울 탑골공원	- 많은 관람객들이 찾는 도심 근린공원으로 안내판 등 관람 편의시설이 잘 정비되어 있고 보존관리 상태도 양호함 - 관람객이 많아 화장실, 시설물에 대한 지속적인 경상보수와 관리가 필요함	A
311	사적 제355호	대전 계족산성	- 현재 연차적으로 성벽 보수정비를 실시하고 있으며, 대부분의 구간은 상태가 양호하나, 복원 또는 수리한 성벽 중 이완이나 배부름이 있는 구간은 주의관찰이 요구되며, 기존성벽을 그대로 존치하여 정비한 구간에서 확인되는 이완, 배부름 현상은 정밀 조사와 적절한 보수 대책 필요 ※ 2014년 성벽 보수정비 추진 중	E	조치 중
312	사적 제356호	남양주 순강원	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 정자각은 내림마루 양성 처짐과 부분적 누수 현상이 보이며, 풍화와 지의류로 인한 석물의 흑화현상이 나타나고 있어 지속적인 관찰 및 필요시 조치 검토	C
313	사적 제357호	광명 영회원	- 봉분, 석물 및 수목정비, 배수로 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
314	사적 제358호	파주 소령원	- 정전 좌측면, 배위청 정면 및 좌우측면 기단부에서 장대석 이격, 배부름이 발생되었고, 배위청은 정면의 박공(풍벽)에서 이격으로 인한 이탈 및 창방머리 파손, 정면·좌측·우측면 용마루의 양성부에 균열이 발견되었으므로 정밀안전진단 및 보수보강 조치 필요 ※ 2014년 정자각 보수정비 추진 중	F 추가 정밀 조사	조치 중
315	사적 제359호	파주 수길원	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 석물에는 지의류가 발생하고 광물 입자 박락현상이 일어나 지속적인 관찰을 통한 보존처리 검토 필요	C
316	사적 제360호	남양주 휘경원	- 정자각의 회첨부에 하중이 집중되어 서까래와 인방재에 부분적인 균열이 있으나 구조적 안정성에는 문제가 없으며, 석물은 풍화와 지의류 등에 의해 검게 변색되어 지속적인 관찰을 통한 보존처리 검토 필요	C
317	사적 제361호	서울 영휘원과 숭인원	- 정자각 기둥 하부의 뒤틀림 및 축대의 밀림현상은 구조적인 문제는 없다고 판단되나, 진행여부 등에 대한 지속적인 관찰 후 필요 시 보수방안 검토	C
318	사적 제362호	서울 연산군묘	- 재실과 부속채 등 고건물의 상태는 양호하며, 혼유석에 균열이 있는 등 석물은 지속적인 관찰을 통한 보존처리 검토 필요	C
319	사적 제363호	남양주 광해군묘	- 시멘트로 보수한 곡장 기와부분은 일부 균열이 발생하여 조치가 필요하고, 전체적인 입자 박락현상이 확인되는 석물은 지속적인 관찰을 통한 보존처리 검토 필요	C
320	사적 제364호	구리 명빈묘	- 봉분의 상태는 양호하며, 석물은 지의류로 인한 변색과 입자박락이 심하여 지속적인 관찰을 통한 보존처리 검토 필요	C
321	사적 제365호	남양주 성묘	- 봉분은 난간석의 입자박락이 심하고, 석물은 전체적으로 지의류와 이끼류에 의한 얼룩과 변색이 확인되므로 지속적인 관찰을 통한 보존처리 검토 필요	C
322	사적 제366호	남양주 안빈묘	- 봉분과 곡장의 상태는 양호하나, 석물은 지의류와 이끼류에 의한 검은 변색이 확인되어 지속적인 관찰을 통한 보존처리 검토 필요	C
323	사적 제367호	남양주 영빈묘	- 봉분과 곡장은 양호하나, 석물은 풍화와 지의류·이끼류 등에 의한 흑화현상이 확인되어 지속적인 관찰을 통한 보존처리 검토 필요	C
324	사적 제369호	강화 석릉	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 고사된 잔디 교체 및 사신 능선 안의 외래수종 정비 등이 필요하며, 향후 석릉 주변의 고려 고분을 조사하여 문화재로 지정하는 것이 바람직함	B
325	사적 제370호	강화 가릉	- 봉분 좌측에 습기로 인한 이끼류가 발생하여 배수로 정비가 필요하며 배수로 정비 후 잔디는 재식재함이 바람직함 - 주변의 리기다 소나무 등 외래수종 정비를 통한 역사경관림 복원 필요	B
326	사적 제371호	강화 곤릉	- 봉분 등의 보존관리 상태는 양호하나, 능침 뒤편의 리기다소나무 등 외래수종의 정비를 통한 역사경관림 복원이 요구되며, 향후 묘역 주변 사유지는 매입 후 진입로를 확보하고 주차장을 설치하는 것이 바람직하	B
327	사적 제372호	서울 양천고성지	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하며, ‘13년 완료된 남벽 구간의 시굴조사 지역이 우장막으로 덮여 있는 상태로, 훼손되지 않도록 관리대책이 요구됨.	C
328	사적 제373호	부여 정암리 와요지	- ‘91년 발굴조사 후 복토하여 관리 중으로 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 관람객이 유구의 형태와 범위를 확인할 수 없으므로 표지판 등을 설치하고, 향후에는 일부 가마터를 복원하여 전시하는 방안 검토 필요	B
329	사적 제374호	군위 인각사지	- 유적의 보존 환경 및 주변정비 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
330	사적 제375호	광주 신창동 유적	- 연차적으로 발굴조사를 실시 중에 있으며 ‘13년 안내판 정비 등을 통해 보존관리 상태는 대체로 양호함 - 동 유적은 우리나라 유일의 기원전 1세기경 생산과 생활, 매장 유구가 확인된 농경 복합유적으로, 구체적이고 체계적인 조사와 연구의 진행이 요구되며, 학술연구에 기초한 정비복원 및 전시관조성, 시민을 위한 선사교육 체험장으로 활용이 필요함	A
331	사적 제376호	속초 조양동 유적	- 청동기 시대 주거 유적으로, 유적지 내에 움집이 복원되어 있고 산책로와 탐방로가 조성되어 있는 등 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 복원된 움집은 주기적인 점검을 통한 지속 정비 필요	C
332	사적 제377호	장성 대도리 백자 요지	- 군부대 안에 위치하여 훼손 요인이 적고 주변정비가 잘 되어 있는 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 향후 군부대의 확장으로 인한 훼손이 없도록 관계 기관과의 협조가 필요함	A
333	사적 제379호	전주향교	- ‘10년도 명륜당 보수, ’12년 대성전 월대 보수, ‘13년 전사청 해체보수 등을 통해 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 동무, 만화루 등 건조물 일부에서 부재의 부분적인 갈라짐, 균열, 파손, 뒤틀림 등이 확인되어 지속 관찰이 요구되며 향후 필요 시 보수 검토	C
334	사적 제380호	제주목 관아	- 연차적인 보수정비를 통해 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 망경루 및 회랑의 일부 목재가 균열이 발생되고 있어 지속적인 관찰이 필요함	C
335	사적 제381호	여수 충민사	- 연차적인 보수정비를 통해 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 충의문 좌측면 전돌 훼손 등에 대한 경미보수 필요	B
336	사적 제382호	여주 고달사지	- ‘13. 7월 호우로 배수로와 사지 내 매몰 토사, 잔디훼손 등의 피해가 발생하여 현재 보수정비가 추진되고 있으며, 정비 시 유구가 훼손되지 않도록 주의가 요구됨 ※ 배수로 등 정비 추진 중(2013년～)	E	조치 중
337	사적 제383호	논산 돈암서원	- 문중 등에서 자체적으로 유지관리가 이루어지고 있으며 전반적인 보존상태는 양호하나, 사주문 지붕 내림마루 파손, 숭례사 기단 전면부 포장상태 불량 등에 따른 경미보수 필요	B
338	사적 제384호	장성 입암산성	- 남문지와 그 주변 성벽을 제외한 구간에서 성벽의 유실이 과거부터 지속적으로 진행되어 온 것으로 보이며, 성벽의 추가적인 유실을 막기 위해서는 성벽의 수목제거 및 주변의 식생정비가 우선적으로 필요함	E	조치 예정
339	사적 제385호	구례 석주관성	- 정비구간의 보존관리 상태는 양호하나, 미 정비구간은 잡목이 무성하고 별도의 탐방로가 마련되어 있지 않아 개선이 요구되며, 성곽돌 탈락이 진행되고 있으므로 지속적인 관찰이 요구됨	C
340	사적 제386호	포항 장기읍성	- 문지를 제외한 대부분의 성곽이 복원된 상태로, 성벽은 구조적으로 안정되어 있으며 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
341	사적 제387호	공주 우금치 전적	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 봉수시설 표면 흙마감 유실, 정상부 잔디식재 불량 등에 따른 정비가 요구되며, 문화재와 이질적인 석탑형 조형물, 타이어탑 및 토담으로 된 외곽 담장 제거 필요	B
342	사적 제388호	강릉 임영관	- 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 동대청 당골 앙토 탈락 및 서헌 바닥강회 균열 등에 대한 경미보수 필요	B
343	사적 제389호	파주 가월리와 주월리 유적	- 토지매입 완료 후 휀스 설치 등을 통해 관리하고 있으며 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
344	사적 제390호	경주 보문동 사지	- 보존관리 상태는 대체적으로 양호하나, 사역 곳곳에 초석들이 놓여 있어 정비가 요구됨 - 절터명은 ‘보문동’ 사지이나, 당간지주(보물 제123호)는 ‘보문사지’ 당간지주, 석조(보물 제64호)는 ‘보문사지’ 석조로 표기되어 통일이 필요함	B
345	사적 제391호	고창 죽림리 지석묘군	- 고인돌 유구의 보존관리 상태는 전반적으로 양호하나, 일부 고인돌의 구조적 안전성과 관련하여서는 지속적인 주의관찰이 요구되며, 균열 및 침하 발생 시 보존대책이 필요함	C
346	사적 제392호	여수 선소유적	- ‘11년까지 발굴조사를 실시하고 ’12년 보존처리 및 정비를 실시하여 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
347	사적 제393호	논산 노성산성	- 남문지 구간은 ‘07년에 복원 정비가 이루어진 상태이며, 성벽과 인접하여 교목이 자생하고 있지만, 현재 구조적인 문제는 없는 것으로 보임 - 다만 남문지 주변에 폐가로 방치되어 있는 민가는 사적 경관을 위해 지속적인 협의를 통해 매입 후 정비하는 것이 바람직함	C
348	사적 제394호	양양 오산리 유적	- 양양군에서 건립한 오산리 선사 박물관에서 상시 관리하고 있으며 보존관리 상태는 대체로 양호하며, 복원된 움집에는 화재 예방을 위한 소화기 비치가 필요함.	A
349	사적 제396호	제주 항파두리 항몽 유적	- 연차적으로 토지매입과 발굴조사, 성벽복원이 이루어지고 있으며, 향후에도 유적의 복원정비를 위해 지속적인 추진이 요구됨 - 일부 토성에 자생하고 있는 소나무는 성벽에 영향을 미칠 수 있으므로 주의관찰 필요	C
350	사적 제397호	강진 전라병영성	- 연차적인 성곽 보수정비가 이루어져 전반적으로 보존관리 상태는 양호함.	A
351	사적 제398호	단양 수양개 유적	- 남한강가 충적대지에 자리한 구석기 유적으로 최근(‘11년)까지 발굴조사가 진행되었으며 입지여건상 훼손 요인이 없으며 전반적인 보존관리 상태가 양호함.	A
352	사적 제399호	서울 양화나루와 잠두봉 유적	- 대표적인 천주교 유적지로, 1966년 교단에서 잠두봉을 중심으로 성당과 기념관을 세웠고 주변을 공원으로 조성하였으며 현재 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 잠두봉 유적 주변은 낙석우려가 있어 접근금지 안내문을 설치해 둔 상태이며, 지속적인 관찰 및 안전대책 마련이 요구됨	C
353	사적 제400호	충주 장미산성	- 연차적으로 성벽 보수정비가 이루어지고 있으며, 향후에도 지속적인 추진 필요 - 일부 구간에서 이완 및 배부름이 현상이 나타나고 있으므로 진행양상 등에 대한 지속적인 관찰이 요구되며, 미정비 구간에 대해서는 훼손을 막기 위한 보존조치 강구 필요	E	조치 예정
354	사적 제401호	괴산 미륵산성	- ‘09년 종합정비계획을 수립하여 현재 서문지 및 이와 연결된 성벽 보수정비가 진행 중이며, 미정비 구간 중 성벽의 원형이 잘 남아 있는 구간은 적절한 보존대책 필요 ※ 2014년 보수정비 추진 중	E	조치 중
355	사적 제402호	통영 삼도수군 통제영	- ‘00년부터 추진한 삼도수군통제영 복원사업이 최근 완료되었으며, 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
356	사적 제403호	포천 반월성	- 연차적으로 성벽 보수정비를 진행 중에 있으며 인근 주민을 비롯하여 많은 관람객이 찾고 있어 지속적인 추진이 요구됨 - 산성 입구에 현황판이 마련되어 있으나, 관람객을 위하여 성곽의 주변에 추가적인 현황판이나 안내판 등의 설치가 필요함 - 서문지 주변은 일부 성벽이 배수 문제로 정비되지 못한 상황으로, 위험요소는 없으나 문화재 경관 및 성벽의 추가적인 훼손을 방지하기 위한 조치가 필요함 ※ 2014년 성곽 보수정비 추진 중	E	조치 중
357	사적 제404호	나주 복암리 고분군	- 나주 회진마을 앞 영산강 북안 강변에 형성된 충적평야에 위치하며 주변은 농경지로 훼손 요인이 적고 ‘12년 봉분 등 정비를 실시하여 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
358	사적 제405호	익산 제석사지	- ‘10~’11년에 건물지 발굴이 이루어졌고 ‘12년 종합정비계획이 수립되었으며 향후 발굴 완료지에 대한 단계적인 정비가 필요함 - ‘13.12월 문화재구역 추가지정에 따른 토지매입 및 주변 경관 저해요인인 노후 주택 등의 정비 필요	C
359	사적 제406호	장성 황룡 전적	- ‘09년 배수로 정비, ’13년 안내판 정비, 편의시설 설치 등을 통해 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 기념탑 앞 관람로 꺼짐 현상 및 이학승 순의비의 부분 균열 및 생물학적 오염은 확인 후 필요 시 조치 검토	C
360	사적 제407호	광양 옥룡사지	- 주차시설 및 탐방로, 안내판 등의 유적의 정비가 잘 되어 있으며 천연기념물로 지정된 동백나무 숲이 어우러져 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
361	사적 제408호	익산 왕궁리 유적	- 국립부여문화재연구소에서 지속적으로 발굴을 추진하고 있으며 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 서측 공방 및 화장실 유구부분에 대한 배수가 원활하지 않아 정비가 필요함	B
362	사적 제409호	부안 백산성	- 동학정 누하주 상부에서 쥐, 새 등의 피해로 큰 구멍이 발생하였고 부후가 심각하며, 2층 바닥 마루의 판재(청판)의 부후로 인해 처짐 현상이 발생하여 보수가 필요함	E 추가 정밀 조사	조치 예정
363	사적 제410호	화순 효산리와 대신리 지석묘군	- 지석묘는 잘 정비되어 있으며, 체험 학습장과 관광 안내소 등의 관람 편의시설이 조성되어 있는 등 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
364	사적 제411호	대구 진천동 입석	- 주택가 부근에 공원으로 정비되어 있으며 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
365	사적 제412호	제주 고산리 유적	- 신석기시대 초기 생활유적으로 학술적 가치가 높고 인근에 위차한 차귀도, 수월봉 등과 연계하여 많은 관람객이 찾아오고 있으나, 현재는 일부 지역 발굴조사 후 복토된 상태로 남아 있어, '11년에 수립된 종합기본계획에 의거하여 추가적인 발굴조사 및 조속한 정비 추진 필요 ※ 2012년부터 발굴조사 등 추진 중	E	조치 중
366	사적 제413호	시흥 방산동 청자와 백자 요지	- 통일신라 말부터 고려 초까지 사용된 가마터로 현재는 복토된 상태로 정비되어 있으며 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
367	사적 제414호	진천 김유신 탄생지와 태실	- 경내 건조물 및 비석, 태실 등 유적의 전반적인 보존관리 상태는 양호하며, ‘14년도에 종합정비계획 수립이 예정되어 있어 향후 그 결과에 따른 체계적인 정비 추진 필요	A
368	사적 제415호	청주 정북동 토성	- 해자 등의 발굴조사가 지속적으로 이루어지고 있으며, ‘09년 성외부 탐방로 설치 및 잔디 식재 등을 통해 양호하게 관리되고 있음	A
369	사적 제416호	제주 삼양동 유적	- 실내·외전시관과 함께 야외 움집이 복원되어 전시 중이며 지속적인 보수정비를 통해 보존관리는 상태는 대체로 양호함	A
370	사적 제417호	괴산 송시열 유적	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 중반청 우측지붕 내림마루 기와 이완 및 만동묘 고마이 탈락 등에 대한 경미보수 필요	B
371	사적 제418호	순천 검단산성	- 검단산의 정상을 중심으로 능선을 따라 쌓은 산성으로, 성벽은 비교적 잘 남아 있으나 성곽의 보존에 영향을 주는 수목의 제거 및 기존 성벽의 유실 방지를 위한 정비가 필요함. - 아울러, 향후 성내 탐방동선을 염두한 정비가 요구되며, 특히 산성으로 올라가는 진입로 부분의 주차장 설치가 시급함.	E	조치 예정
372	사적 제419호	경주 용강동 원지 유적	- 문화재구역 대부분이 정비되어 있으며 정비지역 내 탐방로 조성 등을 통해 양호하게 관리되고 있으나, 일부는 소유자의 토지매입미동의로 정비가 이루어지지 않고 있으므로 향후 지속적인 토지매입 협의가 필요함	C
373	사적 제420호	부여 능안골 고분군	- 봉분의 잔디식재 상태가 양호하며, 고분군 주위에 배수로와 탐방로 등이 정비되어 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 문안이 훼손된 일부 표지판 개선 정비 필요	B
374	사적 제421호	삼척 두타산 이승휴 유적	- 두타산의 천은사 일대에 위치하며, 주변이 모두 산으로 이루어져 있어 훼손 요인은 없으며 경내 위치한 천은사 등의 정비 상태도 양호하나, ‘98년 발굴조사 시 확인된 천은사 청자요지와 통방아터는 지속적인 관리 및 주의 관찰이 요구됨	C
375	사적 제422호	하남 이성산성	- 복원 정비된 동측 성벽 및 동문지, 탐방로 등의 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 배수로에 설치된 목재 다리는 석재로 교체 정비하고 성곽 주변의 잡목은 제거가 필요함 - 향후 성곽의 복원 등에 대해서는 발굴조사 및 문헌조사, 관계전문가의 의견을 종합적으로 검토하여 정비방향을 수립할 필요가 있음.	B
376	사적 제423호	이천 설봉산성	- 보존관리 상태는 대체로 양호하며 구조적 문제는 없으나, 동문지 성곽 외부의 산사태 지역에 대한 정비가 요구되며, 미 발굴지에 대한 발굴조사 및 그에 따른 종합정비계획 수립 필요 ※ 2014년 산사태 지역 보수 추진 중	E	조치 중
377	사적 제424호	대한성공회 강화성당	- 성당 건물은 앙토 탈락 등 대부분 경미 보수가 필요한 수준이며, 기둥의 충해피해는 진행양상에 대한 관찰 후 보수 여부를 판단하되, 부후가 심각한 우측면 2번째 기둥(1개소)은 보수 필요 - 외삼문은 누수로 인한 목부재의 부식이 심하고 앙토 박락이 진행 중이며, 담장 균열 및 기단 들뜸 현상이 발생되어 보수가 요구되며, 내삼문은 약간의 누수 흔적과 기둥 일부의 하부가 훼손되어 외삼문 수리 시 함께 보수 필요 - 서측의 외삼문 진입부에 설치된 장대석 계단은 경관석으로 처리된 주변과 어울리지 않아 개선이 필요함	E	조치 예정
378	사적 제425호	부여 화지산 유적	- 발굴조사 결과 건물지, 무덤 등 다양한 유구가 확인되었으며, 현재는 복토 정비된 상태로 지역 공원으로 활용되고 있고 각 건물지마다 문화재 안내판이 설치되어 있는 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
379	사적 제426호	고성 문암리 유적	- 발굴조사 후 복토하고 경계 울타리를 설치해 둔 상태로 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 일부 훼손된 울타리의 정비가 필요하며, 민가와 가깝고 해수욕장이 인근에 위치하여 쓰레기 불법 배출 및 사적지내 경작 행위 등에 대한 지속적인 관리가 요구됨	C
380	사적 제427호	부여 왕흥사지	- ‘00년부터 현재까지 14차에 걸친 발굴조사가 진행 중이며, 향후 조사결과 등을 토대로 종합정비계획을 수립하여 체계적인 정비 추진 필요	E	조치 예정
381	사적 제428호	부여 관북리 유적	- ‘12년까지 총 14차에 걸친 발굴조사를 통해 연못, 건물지, 도로유구 등 다수의 유구가 확인되었으며, 현재 건물지는 복토하고 지하창고와 연지 등을 복원해 둔 상태로, 전반적인 보존관리 상태는 양호하며, 향후 추가적인 토지매입과 발굴조사가 계획되어 있음	A
382	사적 제429호	김해 구지봉	- 김수로왕의 탄생 설화를 지닌 높이 약 200m의 봉우리로, 현재 공원으로 조성되어 있으며 유적의 정비 및 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
383	사적 제430호	경주 손곡동과 물천리 유적	- 당초 한국마사회가 경마장을 건설할 계획이었으나 유구가 확인되어 ‘97~’01년 발굴조사를 실시하고 사적으로 지정되었으며 현재는 복토되어 관리되고 있는 상황으로, 소유자인 한국마사회 등 관련기관과의 지속적인 협의를 통해 정비방안 모색 필요	C
384	사적 제431호	홍성 홍주의사총	- ‘12년 창의문 보수, ’13년 문화재 안내판 및 기념탑 주변정비 등을 통해 전반적인 보존관리 상태는 양호함 - 현재 서쪽 경계면에는 담장이나 차폐시설이 없으므로 얕은 언덕의 조성 또는 교목 식재 등을 통해 경계를 구획하는 방안 검토 필요	A
385	사적 제432호	해남 윤선도 유적	- 진입로와 등산로 곳곳에 금쇄동과 산성에 대한 안내판과 표지판이 부족하여 증설이 요구되며, 노후되고 훼손된 초입 금쇄동 안내판 및 금쇄동기 22지명 표지판 정비 필요 - 신도비와 윤선도 묘소 석물의 지의류‧이끼류 오염 심각하여 보존처리가 요구되며, 신도비는 비신 앞뒤로 탈락된 부분 많으므로 추가 훼손을 막기 위한 보호철책 설치 검토 필요 - 고성의 무너진 성곽을 등산로의 일부로 사용하면서 성돌의 훼손이 가속화되고 있으므로 대책 강구 필요	C
386	사적 제433호	공주 장선리 유적	- 지리적 여건상 접근성이 좋지 않으나, 발굴조사 후 복토하여 정비되었으며 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
387	사적 제434호	부여 능산리 사지	- 현재 유적 정비공사가 진행 중에 있으며, 석축 및 기단, 탐방로 등 일부가 정비된 상태로, 종합정비계획 등에 따른 지속적인 정비 추진이 필요함	C
388	사적 제435호	부여 금강사지	- ‘60년대에 발굴조사 후 복토되어 현재는 유구의 현황을 육안으로 확인할 수 없는 상태이며 현재까지 추가적인 조사가 이루어지지 않았으므로 유적의 성격 규명을 위하여 토지매입 후 발굴조사가 필요함 ※ 2014년 토지매입 추진 중	E	조치 중
389	사적 제436호	서울 선농단	- ‘09년도부터 ’선농단 정비 및 역사공원 조성‘ 사업을 시행 중으로, 선농단 복원, 전시관 건립 등이 이루어질 계획임	C
390	사적 제437호	파주 칠중성	- 지정구역 대부분이 군사시설로 사용 중이므로, 이에 따른 성곽의 훼손 등이 발생하지 않도록 지속적인 관찰과 점검이 요구되며, 관람객을 위한 안내판과 이정표가 부족하여 증설이 필요함	C
391	사적 제439호	원주 강원감영	- ‘02년 사적 지정 이후 ’05년도까지 1단계 복원공사를 완료하고 현재 2단계 복원공사가 진행 중임 - 선화당을 비롯한 건물들의 보존관리 상태는 전반적으로 양호하나, 선화당 우측 기둥 초석 균열은 진행 여부에 대한 지속관찰이 요구되며, 일부 건물의 앙토 및 아구토 탈락 등은 경미보수 필요	C
392	사적 제440호	서울 초안산 분묘군	- 양반분묘에서 서민민묘까지 다양한 계층의 무덤 1,000기 이상과 상석, 문인석, 비석, 동자상 등 수백여 기의 석물들이 있는 유적으로, 권역이 넓고 자연적으로 분묘들이 조성되어 시간이 지나나면서 묘역의 형태조차도 사라져가고 있는 것이 많음 - 분묘와 각종 석물의 현재 상태를 정확하게 조사하여 현재 남아 있는 특징을 유지하면서도 묘역을 자연스럽게 정비할 필요가 있음. 다만 정비의 방향은 내시 등 각 계층의 묘역이 섞여 있는 특징을 유지해야 할 것으로 보이며, 전체 영역을 정비하기가 어려우므로 특정 지역을 중심으로 계획적인 정비가 요구됨	E	조치 예정
393	사적 제441호	시흥 오이도 유적	- 30여기의 이상의 패총과 건물지 등이 확인된 신석기 유적으로 보존관리 상태는 대체로 양호하며, 향후 ‘12년 수립된 종합정비계획에 따른 체계적인 정비 추진 필요	A
394	사적 제442호	구 대구의학전문학교 본관	- 구조적으로 안정되어 있으며 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 현관 포치 파라펫 백화현상 등에 대한 경미보수 필요	B
395	사적 제443호	구 도립대구병원	- ‘09년 지붕보수 등을 통해 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 전시실 천장 회마감 균열, 벽체 회마감 변색 등에 대한 경미보수 필요	B
396	사적 제444호	성주 세종대왕자 태실	- 석물의 보존상태 및 배수로, 진입로, 탐방로 등 주변 정비도 양호한 편이나 일부 석물에 풍화가 진행 중이므로 지속관찰이 요구됨	C
397	사적 제445호	충주 숭선사지	- ‘12년 종합정비계획이 수립되었고 ’13년 이후 발굴 및 유구 정비 등이 연차적으로 이루어지고 있으며, 향후 정비계획에 따라 신중한 연구와 검토를 거쳐 체계적인 조사·정비가 추진되어야 할 것으로 판단됨 ※ 2014년 유구 정비 추진 중	E	조치 중
398	사적 제446호	영월 정양산성	- 현재 연차적인 발굴조사 중으로, 향후 유적의 성격 규명을 위한 지속적인 조사·정비가 요구됨 - 성벽의 잔존상태는 대체로 양호하나 일부 구간에서 배부름, 훼손 등이 확인되므로 지속관찰이 요구되며, 성벽 보존에 영향을 미치는 수목과 성벽 위 잡목 제거가 필요하며, 북문지 등 발굴지 구간에 대한 배수대책 마련 필요 - 산성 진입로 및 산성 내 탐방로 일부 구간은 폭이 좁고 산세가 험하여 안전사고의 위험이 있으므로 안전조치 및 충분한 안내 필요 ※ 2010년부터 발굴조사 추진 중	E	조치 중
399	사적 제447호	원주 영원산성	- 현재 연차적인 발굴조사 중으로, 향후 유적의 성격 규명을 위한 지속적인 조사·정비가 요구됨 - 보수정비가 이루어진 구간은 상태가 양호하며, 미정비 구간은 훼손을 막기 위한 보존조치 강구 필요 ※ ‘13년부터 발굴조사 추진 중	E	조치 중
400	사적 제448호	강릉 굴산사지	- ‘10년부터 최근까지 유적의 정비 복원을 위한 시·발굴조사가 연차적으로 진행되고 있으며 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 경작으로 인한 훼손 우려에 대한 지속관찰이 필요함.	C
401	사적 제449호	해남 군곡리 패총	- ‘86～’88년 이루어진 발굴조사를 통해 철기시대 패총으로 확인된 유적으로 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 도로에서 진입하는데 필요한 안내판 설치가 요구됨	B
402	사적 제450호	사천 늑도 유적	- 무덤, 주거지, 패총 및 각종 유물 등이 확인된 선사시대 복합유적으로 보존관리 상태는 대체로 양호하며, 향후 토지매입 등을 완료한 후 종합정비계획을 수립하여 체계적인 정비 추진 필요	A
403	사적 제451호	화성 마하리 고분군	- 현재 연차적으로 토지매입이 이루어지고 있는 유적으로, 전반적인 보존관리 상태는 양호하며, 향후 발굴조사 및 고증 등을 통한 종합정비계획을 수립하여 체계적인 정비 추진 필요	A
404	사적 제452호	강화 외성	- 현재 복원·정비되어 있는 성문과 돈대, 성벽의 경우 비교적 잘 유지 관리되고 있으나, 복원되지 않은 강화 외성에 대한 학술·발굴조사가 필요하며, 조사결과에 따라 종합정비계획을 수립하여 체계적으로 복원·정비할 필요가 있음 - 전돌 성벽 구간은 지속적으로 발굴조사를 실시하여 그 결과에 따라 정비하고, 발굴조사가 완료된 진해루 및 주변 성벽은 복원검토 필요 ※ 2014년 전성구간 보수정비 추진 중	E	조치 중
405	사적 제453호	하동읍성	- 읍성은 대부분 훼손되어 현재 기저부만 남아있고, 남문지 일부 구간만 복원 정비되어 있는 상태로, 발굴조사 및 성곽정비 등 종합정비계획에 따른 지속적인 정비추진이 요구됨 ※ 2014년 성곽정비 및 발굴조사 추진 중	E	조치 중
406	사적 제454호	김해 양동리 고분군	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 최근 실시된 발굴지역 및 진입로 인근에 폐기물 등이 적치되어 있어 환경정비가 필요함	B
407	사적 제455호	아차산 일대 보루군	- 현재 연차적으로 아차산, 용마산, 시루봉보루 등에 대한 발굴조사 및 정비가 진행되고 있음 - 아차산 1, 3보루는 경계 울타리를 설치하였으나 등산객이 정상부로 통행하고 있어 유적 훼손이 우려되며, 수락산 보루는 주변정비 및 안내판 설치 등 미흡하여 조치가 요구됨 ※ 안내판, 보호책 설치 등 정비 추진 중 (2013～2014년)	E	조치 중
408	사적 제456호	나주 오량동 요지	- 유적의 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 주변 수목 및 잡풀 제거가 필요함	B
409	사적 제457호	경주 춘양교지와 월정교지	- 현재 월정교 복원공사 중에 있으며, 문루 등 공사 마무리까지 장기간이 소요되므로 지속적인 안전관리가 필요함 - 춘양교지는 발굴조사 이후 현상을 유지하고 있는 상태로, 유적에 대한 인식이 부족하므로 대책 마련 필요	E	조치 중
410	사적 제458호	순천 월평 유적	- 보존관리 상태는 전반적으로 양호하나, 문화재구역 토지매입을 통한 주변정비 및 관람객을 위한 진입로, 탐방로 마련 등 적극적인 정비 추진이 필요함	E	조치 예정
411	사적 제459호	밀양 박익 벽화묘	- 문화재구역 내에서 경관을 저해하는 요소는 없으며 유적의 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
412	사적 제460호	공주 수촌리 고분군	- 발굴조사 되어 정비가 이루어진 구역은 보존관리 상태가 양호하며, 기타 지역은 정비기본계획에 의거하여 향후 정비가 추진되어야 할 것으로 판단됨	A
413	사적 제461호	서울 청계천 유적 (광통교지, 수표교지와 오간수문지)	- 유적의 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
414	사적 제463호	충주 누암리 고분군	- 봉분 및 탐방로, 배수로, 주변 정비 등 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
415	사적 제464호	파주 혜음원지	- 호우피해로 인한 유구 정비와, 현재 유적 전반에 대한 발굴조사를 실시 중에 있으므로 그 결과에 따라 정비계획 수립 필요	E	조치 중
416	사적 제465호	서울 경교장	- 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 정면 좌측 외부바닥 포장이 들떠 있고 2층 응접실 남측창 하부 합판이 탈락되어 경미보수 필요	B
417	사적 제466호	원주 법천사지	- 현재 연차적으로 토지매입과 발굴조사를 추진 중에 있으며, 유적의 성격 규명을 위해 지속적인 조사 및 그 결과에 따른 정비 추진이 요구됨 - 폭우 등으로 인해 발굴된 유구의 유실 등 훼손 예방을 위한 주의 관찰이 요구되며, 지광국사현묘탑비와 당간지주를 둘러싼 철제 울타리가 부식되어 도색 등 정비 필요	E	조치 중
418	사적 제467호	연천 호로고루	- 남한지역 내 고구려 역사문화를 대표하는 유적으로 역사교육의 장으로 지속적으로 정비할 필요가 있으며, 성벽의 상태는 양호하나 현재 가설 주차장과 간이 화장실을 제외한 편의시설이 없어 개선이 요구됨 ※ 2014년 보수정비 추진 중	E	조치 중
419	사적 제468호	연천 당포성	- 성곽의 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 동벽의 정비된 석축 성벽 상부에 수목 2주가 식생하고 있어 제거가 필요함. - 철탑 1개소와 전주 2개소가 성내에 위치하고 군벙커가 다수 존재하여 향후 관계기관과의 협의를 통한 환경개선이 요구되며, 입구에 당포성 성곽을 알리는 안내판 설치 필요	B
420	사적 제469호	연천 은대리성	- 성벽은 구조적으로 안정적이며, 진입로와 탐방로 등의 관리 상태도 양호하나, 노후된 안내판의 정비와 성 내□외에 산재한 잡목 제거 필요	B
421	사적 제470호	구미 황상동 고분군	- 지정구역 내 고분 270여기가 산재되어 있으나 정비 및 관리가 제대로 이루어지지 않고 있는 상황으로, 지정구역에 대한 학술조사와 함께 종합정비계획을 수립하여 체계적으로 정비를 추진해 나갈 필요가 있음 - 지정구역 내 무단경작 금지를 알리는 안내판이 있으나 경작행위가 이루어지고 있어 이에 대한 조치 필요	E	조치 예정
422	사적 제471호	완주 위봉산성	- 정비가 이루어진 구간의 상태는 양호하나, 미정비 구간에서 성벽 훼손, 배부름 현상 등이 확인되어 연차적인 정비가 요구되며, 성곽 전 구간에 걸쳐 성벽 상부 및 성벽에 인접하여 자라고 있는 지장목은 유적 보존을 위해 제거 필요 - 관람로 미정비 구간이 많아 성상로가 관람로로 이용될 우려가 있으므로 관람로를 정비하고 외래수종 조사를 통한 외래수종 제거 필요 ※ 2014년 보수정비 추진 중	E	조치 중
423	사적 제472호	창원 진동리 유적	- 토지구획사업 중 발견된 청동기 시대 집단묘역으로 '11년부터 진동리 유적 종합정비사업을 통해 유구복원, 계류시설 공사 등이 진행 중이며 ‘14년 완료 예정임	E	조치 중
424	사적 제473호	서천 봉선리 유적	- 발굴조사 후 복토된 상태로 유적의 형태와 범위를 확인할 수 있는 표지판과 안내판의 설치가 필요하며, 현재 사적지 내에 전시관 설립을 계획 중에 있음	B
425	사적 제474호	공주 정지산 유적	- 발굴조사 후 건물지 및 목책열을 정비해 둔 상태로, 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
426	사적 제475호	서산 부장리 고분군	- ‘10~'11년 고분군 정비, 목책 휀스 설치, 잔디 및 수목 식재, 배수로 정비 등을 통해 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 고분 주위에 배수처리를 위해 설치한 U형 측구가 이탈되어 있으므로 정비가 필요함	B
427	사적 제476호	경주 황성동 고분	- 봉분의 보존 상태는 대체로 양호하나, 상석 기초석의 유리 진열장 위에 흙이 널려 있고 진열장에서 봉분으로 올라간 흔적도 있으므로, 표지판 설치 등을 통한 관리가 필요함	B
428	사적 제477호	상주 복룡동 유적	- ‘07년 지정 이후 ’09년에 시민문화공원 조성사업을 통해 조경 식재, 시설물 공사 등의 정비를 실시하여 보존관리 상태는 양호함	A
429	사적 제478호	수원 화성행궁	- 낙남헌 내부 좌측면의 11∼19번 기둥 대량은 충량으로 인하여 균열 및 처짐이 발생되어 충량 하부에 임시적으로 기둥을 받치고 있으며, 19∼22번 기둥 당골벽과 서까래는 균열 및 이격이 발생되어 정밀 안전진단을 통한 보수 검토 필요	E 추가 정밀 조사	조치 예정
430	사적 제479호	북한산성 행궁지	- 현재 유적 전반에 대한 발굴조사를 진행 중에 있으며, 향후 조사 결과에 따라 종합정비계획을 수립하여 체계적인 정비를 추진해 나갈 필요가 있음	A
431	사적 제480호	남한산성 행궁	- 좌전 등의 석축은 이격되어 있으므로 계측을 통해 변위 진행여부에 대한 지속적인 모니터링이 요구됨 - 상전, 좌전 등에 대한 방염·방충과 연지 및 좌전지붕 누수 등은 확인 후 조치 필요 ※ 2013년부터 석축 모니터링 및 연지 정비 추진 중	D	조치 중
432	사적 제481호	부여 홍산현 관아	- 현재 발굴조사와 종합정비계획 수립을 진행 중에 있음 - 잔디식재와 배수로 정비 등 전체적인 사적의 관리상태는 양호하며, 간이화장실이 사적의 경관을 훼손시키고 있으나, 정비계획을 통해 개선되어질 것으로 보임 - 객사문은 현재 단청이 없는 백골집 형태이나 목재의 보호 및 주변 경관을 고려할 때 향후 단청공사 검토가 필요함	C
433	사적 제482호	김제군 관아와 향교	<김제내아> - 겹처마로 인해 출목도리의 집중하중으로 정면의 익공과 창방에서 처짐과 변형, 주두 파손이 주로 발생하였으며, 초석에서 별석을 삽입하여 모르타르로 충진, 정면에서 기단의 침하, 기둥에서 부후와 충해 발생. - 지붕의 하중과 가구의 특성으로 인해 정면의 가구에서 변형과 파손, 초석 별석 등의 문제점으로 인해 정면 퇴칸 가구의 부분 해체 보수 필요 <피금각> - 외부에 노출된 외진주에서 충해와 하부에서 부후가 관찰되며, 우측면 행공첨차와 소로, 주심도리와 장혀가 빠져 이격이 발생하였으며, 정면 기단에서 침하 등이 발생되어 보수 필요	E 추가 정밀 조사	조치 예정
434	사적 제483호	나주목 관아와 향교	- 전반적으로 보존관리 상태는 양호하나, 금성관과 명륜당, 정수루는 노후로 인한 벽체 바름 탈락, 굴뚝 마감재 탈락, 계단석 이완 등이 확인되어 경미보수 필요	B
435	사적 제484호	거제현 관아	- 기성관은 협칸 뜬장혀와 대공 접합부의 이격을 철물로 보강 중이며 우측 기둥렬 처마 방향에 변위가 발생하여 상시 모니터링이 요구됨 - 기성관과 질청의 충해 훼손부위는 정밀조사 후 기록화하여 추후 관리 기초자료로 확보하고, 기성관 마루 양성 균열·박락 및 삼문 지붕기와 훼손 등은 경미보수 필요	D	조치 예정
436	사적 제485호	화순 쌍산 항일의병 유적	- 주변부 잡목 제거 등 지속적인 관리와 최초 결의 장소 복원 등을 통해 전반적인 관리상태는 양호하나 노후된 안내판과 진입로 정비가 필요함	B
437	사적 제486호	창녕 비봉리 패총	- 동 유적은 양배수장부지로서 ‘04년 신축공사 시행 중 패각층과 함께 유물이 출토되었으며, 지정 이후 지속적인 정비를 통해 보존관리 상태는 대체로 양호함 - 향후 양배수장 건물을 리모델링하여 전시관으로 활용할 계획으로, 유적의 가치를 홍보하고 알리는 데 기여할 것으로 판단됨	A
438	사적 제487호	서귀포 김정희 유배지	- ‘48년 화재로 훼손되어 ’84년 고증을 통해 복원하였고, 현재는 복원된 초가와 전시관 등이 자리잡고 있으며, 무인 카메라 설치, 관리인력 상주 등을 통해 양호하게 관리되고 있음	A
439	사적 제488호	달성 도동서원	- 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 수월루 기단 상부 전돌 이격 및 파손, 환주문 당골막이 일부 탈락, 동재 배면 앙토 탈락 등 대부분의 건물에 대한 경미보수가 필요함	B
440	사적 제489호	춘천 신매리 유적	- 현재 연차적으로 사유지 매입이 이뤄지고 있으며, 향후 유적의 성격 규명을 위해 발굴조사 등 학술조사를 실시하고 종합정비계획을 수립하여 체계적인 정비를 추진해 나갈 필요가 있음. - 또한 심경 작물 재배로 인해 유적이 확인되는 문화층이 훼손되지 않도록 주의 관찰 필요	E	조치 중
441	사적 제490호	강릉 초당동 유적	- 유적의 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 문화재 지정구역이 크게 3개 지역(강릉고등학교 및 강원도교육수련원 동편 송림지대, 한국전력공사 북편 구릉지대, 84-2번지 등)으로 구분되는데 비해 문화재 안내판은 84-2번지 입구에만 설치되어 있는 상태로, 유적의 범위가 광범위하고 지정구역이 서로 떨어져 있어 관람객의 유적 이해와 접근에 어려움이 예상되므로 안내판의 추가설치 필요함.	B
442	사적 제491호	영주 금성대군 신단	- 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 재실 좌측 쪽마루 귀틀 및 청판 부식 등에 대한 경미보수 및 신단 내부의 폐석재 정비 필요	B
443	사적 제492호	광양 마로산성	- 동측 및 남측 성벽은 일부 훼손되어 보수가 요구되며 남문지는 잡목에 의해 성벽이 훼손 우려되므로 잡목제거가 필요함 - 집수정은 물이 상당 부분 고여 있어 원형보존 및 관람을 위하여 배수시설이 필요하며, 노후되고 주변경관과 어울리지 않는 안내판과 주차장에 설치되어 있는 간이(이동용) 화장실은 정비 필요	E	조치 예정
444	사적 제493호	포항 법광사지	- ‘10년부터 연차적으로 사역에 대한 발굴조사를 진행 중이며, 향후 조사결과를 반영한 종합정비계획을 수립하여 체계적인 정비를 추진하는 것이 필요함	E	조치 중
445	사적 제494호	정읍 고사부리성	- 발굴조사를 통해 현재 연차적으로 문지와 성벽을 보수정비 중에 있으며, 향후에도 지속적인 조사 및 복원정비 추진이 필요함 - 성벽 원형이 남아있는 곳에 생육하고 있는 수목은 성벽의 훼손방지를 위해 제거하고, 탐방로가 정비되지 않은 구간은 정비가 필요함	E	조치 예정
446	사적 제495호	양양 낙산사 일원	- 경내 건조물은 ‘05년 화재 이후 대부분 최근에 복원되었으며 유적지는 사찰 측에 의해 상시 관리되고 있는 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
447	사적 제496호	김제 금산사 일원	- 보존관리 상태는 대체로 양호하며, 대적광전 및 명부전, 조사전 등 일부 건조물의 기둥, 대들보, 창방 등의 부재에서 균열이 확인되나 구조적인 문제는 없으며 지속적인 관찰이 요구됨 - 명부전 앙토 탈락 및 벽체 박락, 삼성각 기단 균열 등은 경미보수 필요	C
448	사적 제497호	서울 이화장	- ‘13년 본관 내부 및 배면 석축, 담장 보수 등 지속적인 정비가 이루어지고 있으면 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
449	사적 제498호	장흥 석대들 전적	- 현재 전시관 건립 중에 있으며 대체적으로 잘 관리 되고 있으나 연회당 위쪽에 있는 비각은 지붕기와가 일부 탈락하였고 앞 처마를 보완하여 덧붙인 양철지붕은 비각과 조화를 이루지 못하므로 정비 필요	B
450	사적 제499호	함양 남계서원	- 서원 내 건조물은 대체로 구조적으로 안정적이며 관리상태도 양호하나, 와구토 및 벽체 미장, 기와 등의 노후·훼손 부분은 경미보수가 요구되며, 사당 앞마당 등은 마사토 다짐으로 정비가 필요함	B
451	사적 제500호	용인 보정동 고분군	- 고분군 일부가 습기로 인한 피해가 발생되어 정비를 추진 중에 있으며, 향후 유적 전반에 대한 종합정비계획을 수립하여 체계적인 정비 추진 필요 ※ 2013년부터 고분군 정비 추진 중	E	조치 중
452	사적 제501호	보령 충청수영성	- 구간별, 단계적 복원 과정에서 시점 및 종점의 접합부에서 배부름, 이격 변형, 상부 국부적 침하 등이 발생한 상태로, 배부름 구간은 상시 모니터링이 요구되며, 이완된 서문지 홍예석은 향후 문루 복원 시 해체 보수 필요 - 장교청은 부재 노후화에 따른 보수 중이며, 진휼청은 기둥하부가 부후되고, 마루 청판이 내려앉아 지속 관찰 및 필요시 보수 검토 - 성곽 상부에 자생 중인 수목 2그루는 뿌리의 성장으로 인해 성곽의 손상 및 붕괴 원인이 될 수 있으므로 제거 필요.	E 추가 정밀 조사	조치 예정
453	사적 제502호	경주 불국사	- 매년 지속적인 정비를 통해 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 극락전 및 사천왕문은 등에서 확인되는 기둥 등 부재의 문제는 구조적으로 안정화된 상태로 지속적인 관찰이 요구되며, 심검당 미장 탈락, 관음전 기단 갑석 파손 등은 경미보수가 필요함 - 다만, 첨차 파손 및 기둥, 도리 등 균열이 확인되는 심현당과 회첨부 누수 및 기둥, 도리 갈램 등이 나타난 무설전은 구조안전진단을 통한 보수 검토가 필요함	C
454	사적 제503호	보은 법주사	- 범종각 및 청풍료는 홍두깨흙 유실, 기와 동파 등에 따른 보수가 요구되며, 사천왕문 포벽 및 당골막이 탈락, 궁현당 마루널 일부 뒤틀림 등은 경미보수 필요	B
455	사적 제504호	합천 해인사	- 세계유산인 해인사는 많은 관람객들이 방문하며, 주차시설 및 유물전시관, 관광안내소, 문화유산해설사 등 관람 인프라가 잘 갖추어져 있고 지속적인 보수정비가 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
456	사적 제505호	구례 화엄사	- 연차적인 정비를 통해 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 원통전 고막이 균열 및 앙토 탈락, 영산전 회벽바름 박락 등에 대한 경미보수가 필요하며, 명부전 등 천장부가 습하여 곰팡이가 확인되는 건물은 환기에 각별한 주의가 요구됨	B
457	사적 제506호	순천 송광사	- 일곽 내 건조물 및 경내 정비 등의 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 산신각은 기단부가 훼손되어 우수 침투의 우려가 있으므로 정비가 필요함	B
458	사적 제507호	순천 선암사	- 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 대각암 대선루 협문은 전반적인 훼손이 진행되어 시급한 보수가 요구되며, 설선당 기와 파손 및 만세루 회벽 일부 탈락 등은 경미보수가 필요함 ※ 2014년 긴급보수 추진 중	F	조치 중
459	사적 제508호	해남 대흥사	- 경역을 구성하는 대부분의 건조물은 보존관리 상태가 양호하나 대웅보전은 좌측 후면 우주가 충(또는 흰개미)에 의한 피해가 매우 심각하므로 모니터링을 통해 원인을 규명하고 방미 방충 처리 및 보수가 요구되며, 용화당은 충 피해가 관찰되는 부분에 대해 모니터링 및 방충처리 필요	D	조치 예정
460	사적 제509호	거제 둔덕기성	- ‘10년 사적지정 이후 연차적으로 발굴·정비 중으로 향후 종합정비계획에 따른 지속적인 복원정비 추진이 요구됨 - 동문지∼남문지 사이 일부 복원구간의 석축 배부름 부분은 지속적인 모니터링을 통해 변화양상을 면밀히 관찰할 필요가 있음	E	조치 중
461	사적 제510호	고령 사부동과 기산동 요지	- 1~2구역의 정비지역은 보존관리 상태가 대체로 양호하나, 1구역 입구에는 민묘가 집단적으로 조성되어 있어 경관을 저해하며, 2구역의 일부는 주택과 접해 있고 진입로가 협소하여 관람객의 출입이 불편하여 개선이 요구됨 - 그 외 미정비 구역은 장기적으로 정밀지표조사 및 발굴조사 등을 실시하고 그 결과에 따른 종합정비계획을 수립하여 체계적으로 정비해 나가는 것이 필요함	B
462	사적 제511호	진천 산수리와 삼용리 요지	- ‘11년 잔디 식재 및 배수로 정비를 실시하였으며 유적의 보존상태 및 주변정비 등은 전반적으로 양호함	B
463	사적 제512호	경주 대릉원 일원	- 당초 5개의 고분군이 개별로 지정되어 있었으나 ‘11년 통합 지정된 유적으로, 현재 연차적으로 발굴조사 및 토지매입이 이루어지고 있으며 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
464	사적 제513호	나주 반남 고분군	- 자미산을 중심으로 40여기의 고분이 분포되어 있은 고분군으로, 봉분 및 배수로, 탐방로, 주변정비 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
465	사적 제514호	창녕 교동과 송현동 고분군	연차적으로 발굴조사 및 정비가 이루어지고 있으며, 창녕박물관에서 고분군을 상시 관리하고 있는 등 보존관리 상태는 양호함	A
466	사적 제515호	함안 말이산 고분군	- 아라가야를 대표하는 고분유적으로서 전체적으로 보존관리가 잘 되고 있으며, 시멘트 등 이질적인 재료로 조성된 일부 탐방로 등은 ‘13년 수립된 종합정비계획에 따른 정비 추진 시 개선 필요	A
467	사적 제516호	경산 임당동과 조영동 고분군	- 고분군의 보존 및 주변정비 등 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 조영동 고분군 안내판 문안이 박락되어 정비가 필요하며, 향후 ‘12년 수립된 종합정비계획에 의거하여 토지매입 등을 통한 체계적인 정비 추진 필요	B
468	사적 제517호	경주 진지왕릉	- 봉분 및 배수로, 수목관리, 주변 정비 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
469	사적 제518호	경주 문성왕릉	- 봉분 및 배수로, 수목관리, 주변 정비 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함.	A
470	사적 제519호	고흥 운대리 분청사기 요지	- ‘11년 지정 이후 ‘12년 종합정비계획을 수립하고 현재 시굴조사 등을 추진 중에 있으며, 보존관리 상태는 대체로 양호함 - 향후 종합정비계획에 따른 체계적인 학술조사 및 정비 추진이 필요함	A
471	사적 제520호	서울 용산신학교	- 2층 벽체에서 균열이 발생하여 크랙게이지 설치 후 모니터링을 실시한 결과, 추가적으로 진행되는 균열은 아닌 것으로 판단됨 - 지하층 벽체의 일부에서 습기로 인한 백화현상이 확인되어 주기적 환기 등이 필요하며 장기적으로는 방수 보수 검토가 요구됨 - 사무실의 천정재가 석면 시멘트 계열이므로 향후 교체하는 것이 바람직함	C
472	사적 제521호	서울 원효로 예수성심성당	- 19세기 말에 건축된 벽돌조 건물로 구조적으로 안정되어 있으며 내·외부 마감 및 기초부 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
473	사적 제522호	제주 용담동 유적	- ‘11년 구제발굴을 통해 청동기 시대 주거지 등이 확인되어 ’12년 사적으로 지정되었으며, 지속적인 토지매입 및 발굴조사 등을 통해 유적의 성격을 규명하고 종합정비계획을 수립하여 체계적인 정비를 추진해 나갈 필요가 있음 ※ ‘13년부터 토지매입, 발굴조사 추진 중	E	조치 중
474	사적 제523호	여수 석보	- 현재 일부 성벽과 성문지 등의 흔적이 남아 있는 상태로, 발굴조사가 계획되어 있으며, 향후 발굴조사 완료 후 그 결과에 따른 종합정비계획의 수립을 통한 보존관리 방안 마련이 필요함	A
475	사적 제524호	삼척 준경묘·영경묘	- 묘역의 보존상태 및 재실, 석물, 비각 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
476	사적 제525호	파주 이이 유적	- 율곡이이와 신사임당을 비롯한 14기의 가족묘와 자운서원, 이이선생신도비 등이 자리한 유적으로, 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 향후 종합정비계획을 수립하여 체계적인 정비를 추진해 나갈 필요가 있음	A
477	사적 제526호	양주 대모산성	- 성벽의 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 성벽은 치석된 성돌로 축조했기 때문에 향후 자연적․인위적 요인에 의하여 원형이 손상 또는 붕괴될 가능성이 있기 때문에 지속적인 관찰이 요구됨 - 성벽이 있는 구간은 문화재 안내판을 추가로 설치하여 관람객에게 성곽의 역사적․학술적 가치를 홍보할 필요가 있음	C

□ 명   승

연번	지정별	문화재명	점검 결과	등급	비고
1	명승 제1호	명주 청학동 소금강	- 현재 펜션이 운영되어 전통적인 농산촌의 모습이 쇠퇴하고 있으며, 향후에도 추가적으로 펜션이 들어설 것으로 예상됨 - 부연동 마을을 감싸고 있는 지정구역에 직접적으로 미치는 영향은 미미할 것으로 보이나 마을 경관의 변화가 예상되어 지속 관찰이 필요함	C
2	명승 제2호	거제 해금강	- 인공적인 조치 없이 자연상태로 보존관리 되고 있으며 식생 및 지형 등도 양호한 상태임	A
3	명승 제3호	완도 정도리 구계등	- 국립공원 다도해 해상국립공원 관리사무소 측에서 자연생태와 문화경관을 조화롭게 관리하고 있으며, 해풍으로 인한 피해목 관리 및 탐방서비스 관련시설이 잘 운용되고 있음	A
4	명승 제6호	울진 불영사 계곡 일원	- 계곡의 수질 상태 및 소나무 등 식생상태는 대체로 양호하며, 최근의 소나무 재선충과 관련하여 향후 경관의 주요 요소인 소나무림의 보존관리에 유의가 필요함	A
5	명승 제7호	여수 상백도·하백도 일원	- 해상국립공원 관리공단에서 수시 순찰·관리하고 있으며 식생, 지형, 수환경 등의 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
6	명승 제8호	옹진 백령도 두무진	- 군사보호구역에 인접하여 주변에 인위적인 영향 및 경관을 저해할 요소가 없으며 보존관리 상태는 대체로 양호함 - 다만, 초입의 관람로와 관람객이 훼손한 일부 구간의 관람로는 정비가 요구되며, 파도에 밀려온 각종 쓰레기들을 주기적으로 수거할 수 있도록 관리가 필요함 - 장기적으로 주변의 군 초소는 철거하는 것이 바람직함	B
7	명승 제9호	진도의 바닷길	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하며, 현재 신비의 바닷길 체험관 조성 공사가 진행 중으로, 뽕할머니 동상에서 모도리간 신비의 바닷길이 열리는 영상들을 현지에서 볼 수 있는 방안 검토 필요	A
8	명승 제10호	삼각산	- 국립공원관리공단에서 상시 관리하고 있으며, 신갈나무, 갈참나무, 졸참나무 등 군락 및 능선 주변은 적송이 주변경관을 잘 보존하고 있음	A
9	명승 제11호	청송 주왕산 주왕계곡 일원	- 능선부와 사면상부의 소나무림, 사면부의 활엽수림이 자연적으로 천이가 진행되고 있으며 수질 상태도 양호함. - 기후 온난화로 심각해지고 있는 솔잎혹파리, 소나무재선충과 관련하여 경관림의 보존관리에 유의가 필요함	A
10	명승 제12호	진안 마이산	- ‘04~’06년에 걸쳐 암미이봉 식생복원을 추진하였으며 10년간 마이산 휴식년제를 실시하여 전반적인 보존관리 상태는 양호함 - ‘14. 10월 암마이봉을 개방할 계획이므로, 개방에 따른 철저한 대비가 요구됨	A
11	명승 제13호	부안 채석강·적벽강 일원	- 채석강․적벽강 일원은 보호구역내 천연기념물 제123호 격포후박 나무군락 및 유형문화재 제58호 수성당이 위치해 있으며, 변산반도 국립공원으로 지정되어 관리 상태가 양호함 - 보호구역 서측을 제외한 지역은 농업 및 건축물에 의해 시선이 차단되어 문화재와의 경관 영향도는 낮음	A
12	명승 제14호	영월 어라연 일원	- 수량이 풍부하며 수질 오염원이 없는 상태로 보이나, 계절적으로 이루어지고 있는 래프팅의 경우, 래프팅 활동 시 수질 오염 방지를 위한 시설이 필요하며, 래프팅을 위한 하저 변경은 엄격하게 금지 하여야 함. - 어라연에서 잣봉으로 이어지는 등산로가 개설되어 있으며, 등산로의 일부가 훼손되어 정비가 요구됨. 아울러 어라연 전망대의 조망을 가리는 수목의 제거가 필요하며, 향후에는 조망이 양호한 인접지에 제 2전망대를 설치하고, 식물 및 지질에 대한 안내판 설치하는 방안 검토 필요	B
13	명승 제15호	남해 가천마을 다랑이논	- ‘13년 태풍 피해로 인한 복구작업이 이루어졌으며, 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 다랑이논의 뚝 일부가 무너진 곳이 있어 정비가 요구됨 - 다년간 휴경한 논은 경작을 권고해야 할 것으로 판단됨	B
14	명승 제16호	예천 회룡포	- 회룡포는 낙동강의 흐름에 의하여 형성된 지형이지만, 주변 산림 또한 주요 경관요소이므로 잘 관리하여야 함 - 이 지역 식생의 주요 경관은 소나무이며, 전망대 접근로를 따라 조림한 잣나무가 7∼8m 가까이 자란 상태로, 이들이 우점종이 되는 50년 뒤의 경관을 감안하며 신중한 고려가 필요함	A
15	명승 제17호	부산 태종대	- 문화재구여 관리실태 및 주변환경 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
16	명승 제18호	소매물도 등대섬	- 소매물도와 등대섬은 해빈으로 연결되어 있어 간조 때 건널 수 있으며, 등대섬에는 등대와 관리사가 있고 산책로가 정비되어 있는 상태로, 관광객이 많이 다니는 산책로 이외의 지역은 자연상태로 관리가 잘 되고 있음	A
17	명승 제19호	예천 선몽대 일원	- 현재 정비계획에 따른 공사가 진행 중이며 연차적으로 병충해 방제 및 소나무 숲 보호사업, 주변정비 등이 이루어지고 있어 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
18	명승 제20호	제천 의림지와 제림	- 문화재구역의 관리 실태 및 지형, 식생 등은 대체로 양호하나, 일부 소나무의 수세가 약하여 지속적인 관찰을 통한 적절한 보존대책 마련이 필요함	C
19	명승 제21호	공주 고마나루	- 서북측 강변으로 구역이 확대된 이후 관람동선이 원활하지 못하며, 소나무 조림에 의한 주변 경관의 인위적 조성 및 지형 변경 등이 이루어진 상태로 향후 적절한 보존대책 마련 필요	C
20	명승 제22호	영광 법성진 숲쟁이	- ‘11년 후계목 조성과 토양개량 사업 등을 실시하였으며 최근 방문객을 위한 관람로 정비를 완료하는 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
21	명승 제23호	봉화 청량산	- 소나무와 참나무류를 비롯한 활엽수가 자연 천이되어 가고 있는 상태이며, 도립공원 지정되어 방문자를 위한 안내판과 가파른 곳에는 목계단과 철계단을 설치하여 관람편의를 돕고 있는 등 보존관리 상태는 대체로 양호함 - 다만, 일부 부후한 목계단 등이 확인되므로 주기적인 점검을 통한 교체 등의 관리가 요구됨	B
22	명승 제24호	부산 오륙도	- 문화재구역의 관리 실태 및 지형, 식생 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
23	명승 제34호	보길도 윤선도 원림	- 대체적으로 양호하게 관리되고 있으나 세연정 정자 기둥 바깥 면 부분의 기름칠이 많이 퇴색․변색되었으며, 낙서재의 창호지 등이 탈락하여 정비가 요구됨 - 낙서재 우측면과 정면에 살수용 옥외소화전을 설치하고, 동절기 이후 세연지 수질 및 수위관리 점검이 필요함	B
24	명승 제40호	담양 소쇄원	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 고사된 소나무와 대나무 및 외원 영역(숲, 계곡 등)의 경관요소 정비, 제월당과 광풍각 사이 담장기와 보수가 필요하며, 제월당과 광풍각의 아궁이 사용 시 화재예방 및 그을음 방지 대책 수립이 요구됨 - 향후 소쇄원 입구 오른편의 대나무숲 일부를 문화재구역으로 확대지정하는 방안 검토 필요	B
25	명승 제70호	춘천 청평사 고려선원	- 문화재구역은 송림과 수풀이 우거진 임야 및 계곡, 보물 제164호 회전문 등의 유구 및 유적이 소재하며, 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
26	명승 제71호	남해 지족해협 죽방렴	- 보존관리 상태는 대체로 양호하며, 일부 훼손된 죽방렴은 기존의 수종과 같은 종으로 보수가 필요함	B
27	명승 제72호	지리산 한신계곡 일원	- 국립공원 관리공단에서 직접 관리하고 있으며, 문화재구역의 관리 실태 및 지형, 식생 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
28	명승 제73호	태백 검룡소	- 하천변을 따라 검룡소까지 문화재 구역으로 지정·관리 중으로 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 검룡소의 지질학적 측면을 설명한 안내판의 설치가 필요하며, 관람객들이 검룡소 내로 동전을 던져 물속에 동전이 많으므로 주기적인 수거 또는 방지대책이 요구됨	B
29	명승 제74호	대관령 옛길	- 어흘리에서 반정에 이르는 엣길이 등산로로 정비되어 잘 활용되고 있으며 보존관리 상태는 양호함 - 여러 곳에 산재된 각종 표지판과 피크닉 테이블, 벤치시설 등은 향후 경관적 측면을 고려하여 정비하는 방안 검토 필요	A
30	명승 제75호	영월 한반도 지형	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 대상지역 주변과 조망점이 위치한 지역에 카르스트 지형이 발달해 있어 관련 내용을 담은 안내판을 설치하고, 조망점이 위치한 지역의 정비·관리를 위해 조망점을 포함해서 문화재구역으로 지정하는 방안 검토 필요	B
31	명승 제76호	영월 선돌	- 문화재 구역에 조망점을 포함하여 관리 중으로 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 선돌의 형성 기원에 대한 설명표지판 설치가 필요함 - 아울러 안내판 및 관람로 시설물 등이 설치 주체 또는 시기에 따라 각기 다른 형태로 설치되어 경관을 저해하므로 통일된 형태로 정비될 필요가 있음	B
32	명승 제77호	제주 서귀포 산방산	- 산방굴사 인근 탐방로 상단에 설치된 낙석막이 그물에 매달 2～5개의 낙석이 떨어지고 있어 안전대책이 요구되며, ‘13.12월부터 실시 중인 정밀 안전진단 결과에 따라 적절한 안전대책 마련 필요	D	조치 중
33	명승 제78호	제주 서귀포 쇠소깍	- 전체적으로 침식과 붕괴 위험 없이 양호한 경관 보전상태를 보이고 있으나, 해안의 모래가 점차 유실되고 있는 것으로 보여 지속 관찰이 요구됨 - 탐방시설은 대체로 잘 유지관리되고 있으나 일부 절벽 상부에 위치한 전망대의 목책 간격이 좁아 유아의 추락사고 가능성이 있으며, 해양 레저 시설물의 밧줄 등이 경관을 저해하고 있어 개선이 필요함	C
34	명승 제79호	제주 서귀포 외돌개	- 전체적인 지질 및 지형학적인 경관은 양호하게 보존되고 있으나, 탐방로 바닥 및 목책의 일부가 파손되어 있어 정비가 필요함	B
35	명승 제80호	진도 운림산방	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나 운림산방 기둥 흰개미 방제 및 툇마루 보수, 운림산방 후면 및 주변 산책로와 초가집 배수로 정비가 요구되며, 운림산방과 초가집이 너무 근접하여 유사 시를 대비한 소방대책 수립 필요	B
36	명승 제81호	포항 용계정과 덕동숲	- ‘11년 명승 지정 당시의 지형·지질이 그대로 보존되고 있으며 ’13년 환경개선사업을 실시하여 보존관리 상태는 양호하나, 포항시 일대에 소나무 재선충병이 만연하고 있는 점을 고려하여 주의 관찰이 요구되며 소나무 재선충병 방재 필요 - 명승의 지정 목적과 가치를 방문객들과 공유할 수 있도록 안내판 추가설치 필요	C
37	명승 제82호	안동 만휴정 원림	- 화강암반이 산림계곡을 이루며 소나무 경관림이 형성되어 있는 상태로, 전반적인 보존관리 상태는 양호함 - 경관을 이루는 소나무림은 만휴정 반경 100m 정도는 그대로 두고, 나머지는 솔잎혹파리 등에 대비하여 위생 간벌을 하는 방안 검토 필요	A
38	명승 제83호	사라오름	- 지형 기복 및 풍화·침식 등에 의한 변화는 확인되지 않으며 분화구 내부 호수와 수환경 등도 오염 없이 전체적으로 잘 보존된 상태를 유지하고 있음	A
39	명승 제84호	영실기암과 오백나한	- 주상절리의 붕괴를 비롯한 지형·지질의 변화 및 식물·동물의 변화는 관찰되지 않으며, 전체적인 탐방 인프라 등도 양호한 상태임	A
40	명승 제85호	함양 심진동 용추폭포	- 문화재구역의 관리 실태 및 식생, 수환경 등 전반적인 상태는 양호하나, 명승 지정 이전에 설치한 콘크리트 구조물은 철거하고 자연식생을 회복하는 것이 바람직함	B
41	명승 제86호	함양 화림동 거연정 일원	- 문화재구역의 관리 실태 및 식생, 수환경 등 전반적인 상태는 양호하나, 명승 지정 이전에 설치한 콘크리트 구조물 및 빈집을 철거하여 경관을 회복하는 것이 바람직함	B
42	명승 제87호	밀양 월연대 일원	- 문화재 구역 및 부대시설 등의 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
43	명승 제88호	거창 용암정 일원	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 용암정 뒤편 화단의 외래수종과 정자 및 수변 주위의 평상 등에 대한 정비가 요구되며, 용암정 8경을 설명하는 안내판 설치 필요	B
44	명승 제89호	화순 임대정 원림	- 수목의 상태는 대체로 양호하나, 배롱나무는 그을음병이 발생한 상태로 햇빛과 통풍이 되도록 주변 여건을 개선할 필요가 있음 - 원림의 주요 경관요소인 연못은 동절기에 수량이 부족한 상태가 많으므로 계절에 알맞은 유량과 수질관리가 요구됨	B
45	명승 제90호	한라산 백록담	- 지형 및 지질에 큰 변화는 관찰되지 않으며 전반적인 보존관리 상태는 양호함. - 4월 이후 해빙기가 되면 동결파쇄작용이 집중적으로 일어날 것으로 보이며, 이 때 절벽 내부의 붕괴 등의 우려가 있으므로 향후 모니터링이 요구됨	A
46	명승 제91호	한라산 선작지왓	- 선작지왓 및 주변 오름 등의 지형·지질 및 식생의 변화는 관찰되지 않으며, 전체적인 탐방 인프라 등의 관리 상태 등도 양호함	A
47	명승 제92호	제주 방선문	- 전반적으로 정비 상태가 양호하며 관리가 잘 되고 있음	A
48	명승 제93호	포천 화적연	- 자연 상태 그대로 훼손 없이 유지되고 있으며 수환경, 지형, 식생 등 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
49	명승 제94호	포천 한탄강 멍우리 협곡	- 하식동굴, 방사선절리, 주상절리 등 지형·지질 상의 변화는 확인되지 않으며 수환경 등도 양호한 상태임	A
50	명승 제95호	설악산 비룡폭포 계곡 일원	- 화강암 지형으로 학술적 가치가 높으며, 국립공원 내부에 위치하고 있어 보존관리 상태는 양호함	A
51	명승 제96호	설악산 토왕성 폭포	- 설악산을 대표하는 3대 폭포로 경관이 수려하며, 국립공원 내에 위치하고 있어 보존관리 상태는 양호함	A
52	명승 제97호	설악산 대승폭포	- 국립공원 내에 위치하고 있어 수환경, 지형, 식생 등 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
53	명승 제98호	설악산 십이선녀탕 일원	- 국립공원 내에 위치하고 있어 수환경, 지형, 식생 등 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
54	명승 제99호	설악산 수렴동, 구곡담	- 암석하상, 자갈하상, 담소, 소규모 폭포 등이 발달하였으며, 관입구조, 단층구조, 퇴적구조 등이 분포하는 지질학적 명소로, 국립공원 내부에 위치하고 있어 보존관리 상태는 양호함	A
55	명승 제100호	설악산 울산바위	- 흔들바위 등 화강암 거력들이 산재해 있는 지질명소로서 국립공원 내에 위치하여 보존관리 상태는 양호하나, 등산객들에 의한 토사유실 방지와 식물 보호를 위해 등산로 이외의 출입통제 지역에 대한 입산금지 등 관리 강화 필요	A
56	명승 제101호	설악산 비선대와 천불동계곡 일원	- 국립공원 내에 위치하고 있어 보존관리 상태는 대체로 양호하며, 등산객에 의한 등산로 이외의 지역은 접근 통제가 필요함 - 향후 등산로 정비를 위한 시설물 설치 시 저지대의 암석이나 관광객에 의해 오염된 암석을 이용할 경우 해충들이 고지대로 옮겨 올 수 있으므로 주변 암석을 이용하거나 세척된 암석을 이용할 필요가 있음	A
57	명승 제102호	설악산 용아장성	- 국립공원 내에 위치하고 있어 상시 관리되고 있으며 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
58	명승 제103호	설악산 공룡능선	- 국립공원 내에 위치하고 있어 보존관리 상태는 대체로 양호하며, 등산객에 의한 등산로 이외의 지역은 접근 통제가 필요함 - 향후 등산로 정비를 위한 시설물 설치 시 저지대의 암석이나 관광객에 의해 오염된 암석을 이용할 경우 해충들이 고지대로 옮겨 올 수 있으므로 주변 암석을 이용하거나 세척된 암석을 이용할 필요가 있음	A
59	명승 제104호	설악산 내설악 만경대	- 국립공원 내에 위치하고 있어 상시 관리되고 있으며 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
60	명승 제105호	청송 주산지 일원	- 식생은 자연상태로 천이되고 있는 상태로, 주왕산 국립공원 측을 통해 관람객의 동선을 제한하여 양호하게 보존관리되고 있으며, 다양한 안내판을 통해 방문객의 이해를 돕고 있음	A
61	명승 제106호	강릉 용연계곡 일원	- 오대산 국립공원 동쪽경계의 매봉을 주봉으로 한 산지 사면과 계곡을 포함한 지역으로, 인가 및 시설이 전무하며 계곡을 따라 임도가 조성되어 접근성이 좋고, 수환경적 측면에서 수량이 풍부하며 특별한 오염원이 없는 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
62	명승 제107호	광주 환벽당 일원	- 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 천장 앙토 균열 및 전면 좌측 내림마루 파손, 기와 탑각부 와구토 박락 등에 대한 경미보수가 요구되며, 외래수종(일본 전나무, 일본 후박나무 등) 제거 및 주변 나무에 고형 비료 등 시비 필요	B

□ 천연기념물

연번	지정별	문화재명	점검 결과	등급	비고
1	천기 제1호	대구 도동 측백나무 숲	- 현재 급경사면에 700여 그루가 군락을 형성하고 있으며, 차량 매연 등으로 인한 공해로 그 수가 많이 줄어든 것으로 판단되어 지속적인 모니터링이 요구됨 ※ 생육환경 조사, 보존관리 방안 마련 등 연구용역 중	D	조치 중
2	천기 제11호	광릉 크낙새 서식지	- 주변이 임야로 이루어져 경관 저해요소는 없는 상태이며, 광릉 수목원 내에 위치하여 관리 상태는 양호함	A
3	천기 제18호	제주 삼도 파초일엽 자생지	- 공개제한지역으로 고시되어 일반인 입산 출입은 통제되고 있으며, 정비된 파초일엽이 자생지에 활착되어 있는 상태로 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
4	천기 제27호	제주 무태장어 서식지	- 천지연 하류 지역의 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 상류지역은 미나리 재배, 농경지 하우스 등으로 탁수가 발생하고 있으며, 이는 향후 오염원으로 작용할 가능성이 높음 - 기존의 보호구역을 포함하여 걸매지역, 서귀항, 중문천, 강정천 일대의 수질환경이 잘 보존되도록 무분별한 하천정비를 지양하고, 천지연으로 유입되는 오·폐수 등 여러 오염원을 방지하기 위해 걸매지역 농경지 등의 매입이 필요함 ※ ‘14년 종합정비계획 수립 중	E	조치 중
5	천기 제28호	완도 주도 상록수림	- 상록활엽수 생태천이의 표본으로, 수관층의 발달상태는 양호하며 독립된 도서에 위치하여 자연 그대로 보존관리 되고 있음	A
6	천기 제29호	남해 미조리 상록수림	- 생육상태는 대체로 양호하나, 태풍으로 고사한 지역에 대한 후계목 식재 시행 및 태풍 등에 대한 지속적 관찰 필요	C
7	천기 제30호	양평 용문사 은행나무	- 외과수술 부위에 약간의 천공이 보이지만 재시공할 정도는 아니며 전반적으로 생육상태는 양호함 - 장마 전후로 잎마름병 예방을 위한 치료와 고사지 제거가 요구되며, 가지 부러짐을 방지하기 위한 링형 밴드가 발육을 방해하므로 관통형 케이블링으로 변경이 필요함	B
8	천기 제39호	강진 삼인리 비자나무	- 매년 유지보수가 이루어지고 있으며 수관층의 발달로 보아 현존 상태는 양호한 편임 - 현존하는 비자나무 독립수 중 상태가 비교적 양호하고 수형이 잘 잡혀있어 필요 외의 가지치기나 외과적 수술은 지양함이 바람직함	A
9	천기 제40호	완도 예송리 상록수림	- 다도해 해상국립공원 측에서 상시 관리하고 있으며 방풍림으로 해안에 곰솔과 안쪽 상록활엽수가 조화를 이루어 잘 발달하고 있어 전반적인 상태는 양호함 - 병충해 피해는 없으며 노거수에 대한 부후균의 피해가 보이나 고사목이나 고사지도 그 생육상태 그대로 두는 것이 바람직함	A
10	천기 제48호	울릉 통구미 향나무 자생지	- 인공적 조치 없이 자연상태로 보존되고 있으며 생육상태 및 수세 등은 대체로 양호함	A
11	천기 제49호	울릉 대풍감 향나무 자생지	- 인공적 조치 없이 자연상태로 보존되고 있으며 생육상태 및 수세 등은 대체로 양호함	A
12	천기 제50호	울릉 태하동 솔송나무·섬잣나무·너도밤나무군락	- ‘10~’12년에 걸쳐 군락지 보수 및 사면정비 등이 이루어졌으며 병충해 피해 없이 양호하게 보존관리되고 있음	A
13	천기 제51호	울릉 도동 섬개야광나무와 섬댕강나무 군락	- ‘11년 군락지 보수정비를 실시하였으며 문화재 구역 관리실태 및 생육상태 등은 대체로 양호함	A
14	천기 제52호	울릉 나리동 울릉국화와 섬백리향군락	- 특별한 이상 없이 전반적으로 양호한 상태이나, 동절기 이후 울릉국화와 섬백리향의 개체수가 감소한 것으로 보여 지속적인 주의관찰이 요구됨	C
15	천기 제59호	서울 문묘 은행나무	- 문화재 구역 관리실태 및 생육 상태, 입지환경 등 전반적인 측면에서 보존관리 상태는 양호함	A
16	천기 제63호	통영 비진도 팔손이나무 자생지	- 수년전 태풍으로 피해를 많이 입었으나 현재는 개체수도 늘고 수세도 많이 회복되어 군락지를 형성하고 있으며 대체적으로 양호한 상태이나, 일부 개체에서 배수불량에 의한 것으로 판단되는 황화현상이 확인되므로 지속적인 주의 관찰이 요구됨	C
17	천기 제64호	울주 구량리 은행나무	- 목질부 부패로 인한 동공을 화학물질인 우레탄을 충진하여 부패가 지속적으로 진행되고 있는 상태이므로 우레탄을 제거하고 친환경 소재를 이용한 외과수술과 수세 회복 조치가 필요함	B
18	천기 제65호	울주 목도 상록수림	- 상록수림의 보존관리 상태는 전반적으로 양호하며, 소나무와 산벗나무의 병충해로 인한 고사목은 자연 천이과정으로 관리하는 것이 상록수림 보호를 위해 바람직함.	A
19	천기 제66호	옹진 대청도 동백나무 자생북한지	- 동백나무 자생지의 생육상태는 대체로 양호하나, 동백나무는 주변 산림에 자생하는 많은 수종 중 하나이므로 산림생태계 일원으로 유지 관리되어야 하며, 지형 변형 및 농약 살포, 시비 등 인위적인 관리가 지양되도록 지속 관찰이 필요함	C
20	천기 제69호	상주 운평리 구상화강암	- 최초 발견된 총 9점 중 3점은 상주박물관 등에 전시 중이며 현재 6점은 마을입구에 노상 전시 중으로 훼손 및 도난의 우려가 있고, 계곡하류부의 매설로 인한 수환경의 교란 가능성이 있으므로 지속적인 주의 관찰이 요구됨	C
21	천기 제76호	영월 하송리 은행나무	- 생육공간이 확보되어 있으며 생육상태는 대체로 양호하며, 충해로 인한 동공이 확인되나 현 상태를 유지하되 지속적인 관찰이 필요함	C
22	천기 제78호	강화 갑곶리 탱자나무	- 최근 외과 수술이 시행되었으며 병충해 등 없이 전반적으로 양호하나, 경계목을 더 넓게 설치하여 관람객의 손이 닿지 않도록 하고 주변의 수종이 다른 나무는 이격시키는 것이 바람직함	B
23	천기 제79호	강화 사기리 탱자나무	- 생육상태는 대체적으로 양호하나, 건조로 인한 탱자나무 가시 부분의 마름현상이 확인되므로 지속 관찰이 요구되며, 후면에 왕복 2차선 도로가 근접하여 보호방안 검토 필요	C
24	천기 제82호	무안 청천리 팽나무와 개서어나무 숲	- 외과적 치료 후 부후균으로 적부재, 백부재 상태로 고사되거나 고사 상태로 남아있으며, 이는 줄나무의 자연적인 천이단계를 그대로 보여주는 것으로 현 상태로 유지관리 함이 바람직함	A
25	천기 제84호	금산 행정의 은행나무	- 넓은 대지를 확보하여 관리 중으로 노거수이나 발육상태가 양호하며 병충해 없이 유지관리 되고 있음	A
26	천기 제88호	순천 송광사 천자암 쌍향수(곱향나무)	- 인간간섭이나 답압이 없는 천자암 후면에 위치하고 있으며, 사찰 측에서 관리를 하고 있어 전반적으로 양호한 상태이나, 일부 응해, 녹병이 발생하여 병충해 방제 등이 필요함	B
27	천기 제89호	경주 오류리 등나무	- 등나무에 부패한 부분이 많아 생육상태에 대한 지속 관찰을 통한 치료 검토가 요구되며 일부 훼손된 보호책은 보수가 필요함	C
28	천기 제91호	내장산 굴거리 나무군락	- 내장사 좌측 전망대로 오르는 등산로 주변에 집단 자생 중으로, 생육 및 관리실태는 대체로 양호하며 병충해 발생 등은 확인되지 않으나, 천연기념물 안내판이 없어 설치가 필요함	B
29	천기 제93호	원성 성남리 성황림	- 전반적인 생육상태는 양호하나, 일부 수목의 외과수술 부분 훼손에 따른 보수 및 계곡부 쓰레기 수거 등 주변 환경정비 필요	B
30	천기 제95호	삼척 도계리 긴잎느티나무	- 공원으로 조성되어 문화재 구역 관리실태는 대체로 양호하나, 공원화에 따른 답압 피해 우려 및 충해로 인한 동공 등이 확인되어 지속적인 관찰이 요구됨	C
31	천기 제96호	울진 수산리 굴참나무	- ‘12년 외과수술 및 생육환경 개선 등을 통현 현재 생육상태 및 수세, 관리실태는 전반적으로 양호함	A
32	천기 제101호	진도 고니류 도래지	- 나리방조재의 주변 괘류 도래지에 대한 정비 및 생태공원으로서 조성이 잘 되어 있으며, 나리방조재와 군내호 주변 간척지 등 철새 도래지로서는 최적임 - 도로, 탐방시설, 주차 등 주변정비 상태도 양호하나, 철새 관련 시설이 없으므로 향후 설치 검토 필요	A
33	천기 제107호	진도 쌍계사 상록수림	- 상부의 상록수림은 인간 간섭을 받지 않아 상호 경쟁에 따라 식생천이 과정을 잘 나타내고 있거 수림의 생육상태는 대체로 양호하며 부후균이 침입한 노거수도 자연생태에서 그대로 관리되는 것이 바람직함 - 첨찰산의 계류를 따라 폭우 시 하천이 범람하므로 폭우를 대비한 하천 정비가 요구됨	B
34	천기 제110호	함평 기각리 붉가시나무	- ‘12~’13년 유지보수사업 및 안내판 정비 등을 실시하였으며 현재 생육상태 및 입지환경, 문화재구역 관리 실태는 대체로 양호함	A
35	천기 제112호	영광 불갑사 참식나무 자생북한지	- 산 중턱에 군락을 이루고 있어 자연 상태로 보존되고 있으며 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
36	천기 제115호	경주 독락당 조각자나무	- 생육·관리상태는 양호한 편이나 외과수술 부위에 갈라짐이 있으며, 인근에 식재된 모과나무 등과의 생육경쟁이 이루어지고 있어 지속적인 관찰이 요구됨	C
37	천기 제122호	부안 도청리 호랑가시나무군락	- 연차적으로 잡목제거 및 병해충 방재 등을 실시하고 있으며 생육이 왕성하고 관리가 잘 이루어지고 있음	A
38	천기 제123호	부안 격포리 후박나무군락	- 생육상태는 대체로 양호하나, 산책로 부근의 나무에 병해충 흔적이 있어 방제가 요구되며 울타리 안으로 사람의 통행 흔적이 있어 사람이 통행하지 못하도록 울타리를 높이는 등의 대책이 필요함 - 안내판 위치가 바다쪽에 있어 산책로 쪽으로 이설하고 안내판 문구 수정도 필요함	B
39	천기 제124호	부안 중계리 꽝꽝나무군락	- 연차적으로 병해충 방재 및 주변 잡목제거 등을 실시하여 전반적으로 생육 상태는 양호하나 보호책 로프 교체 필요	B
40	천기 제136호	보령 외연도 상록수림	- 자연 수림으로 생육상태 양호하며 병충해 방재, 보수치료 등 지속적인 유지관리가 이루어지고 있음 - ‘12년에 태풍으로 인한 피해로 복구된 바 있으며 수목 병충해 등의 발생을 대비하여 지속적인 관찰이 요구됨	C
41	천기 제146호	칠곡 금무봉 나무고사리화석 산지	- 문화재 구역의 관리 실태는 양호하나, 지정구역 내에서 화석이 관찰되지 않으므로 정밀조사를 통한 구역 변경·조정 등에 대한 검토가 요구됨 ※ ‘14년 종합학술조사 및 정밀지질조사 등 추진 중	D	조치 중
42	천기 제150호	남해 물건리 방조어부림	- 연차적으로 영양공급, 병해충 방제, 부패 방지, 고사지 제거 및 데크로드 설치, 쇄석깔기 등 주변정비가 이루어지고 있어 전반적인 생육·관리 상태는 양호하나, 탐방객의 답압 피해 등에 대한 조치가 필요함	B
43	천기 제151호	강진 백련사 동백나무 숲	- 반음수로서 환경이 적합하고 사찰림으로 잘 보존관리되고 있으며 매년 유지보수를 통해 전반적인 상태는 양호함	A
44	천기 제152호	남해 화방사 산닥나무 자생지	- 상층과 중층을 형성하고 있는 수목의 교목이나 아교목의 피음으로 산닥나무(관목성)의 생육상태와 생육환경이 좋지 못하여 지속관찰이 요구됨	C
45	천기 제153호	장성 백양사 비자나무 숲	- 백양사 입구에서부터 백암산 산복부까지 폭넓게 분포된 비자나무림은 내방객의 관심과 집중 관리로 생육환경이 안정적이며 상태도 양호하며 천연하종에 의한 치수발생이 왕성하게 이루어지고 있음	A
46	천기 제154호	함양상림	- 연차적으로 식물보호 사업을 실시하는 등 체계적으로 관리되고 있으며 전반적인 생육상태는 양호함	A
47	천기 제156호	제주 신례리 왕벚나무 자생지	- 매년 지속적인 유지관리가 이루어지고 있으며 생육상태 및 수세, 문화재 구역의 관리 실태는 대체로 양호함	A
48	천기 제158호	울진 후정리 향나무	- 종자의 결실 상태로 보아 생육상태는 양호한 것으로 보이나, 도로 쪽으로 수간이 기울어져 부후 조각이 인도에 떨어진 흔적이 확인되므로 수간 하중에 대한 검토 및 주의관찰이 요구됨	C
49	천기 제159호	제주 봉개동 왕벚나무 자생지	- 연차적인 병충해 방제, 고사지 제거 등을 통해 생육상태는 대체로 양호하나, 600고지 목장 주변에 위치하여 야생동물(노루, 멧돼지)에 의한 피해가 우려되므로, 울타리 등 보호시설 설치 필요	B
50	천기 제161호	제주 성읍리 느티나무 및 팽나무 군락	- 전반적인 생육·관리 상태는 양호하나, 팽나무 벼룩바구미와 느티나무 혹진딧물 방제를 위해 새순이 나는 시기에 방제약 살포 필요	B
51	천기 제162호	제주 도순리 녹나무 자생지	- ‘11년 녹나무 자생지 실태조사, 식생정비사업 등을 통해 양호하게 보존관리되고 있으나, 재선충병에 의한 고사목 제거 및 자생지 내 지속적인 만경류 제거를 통한 식생환경 유지가 필요함	B
52	천기 제163호	제주 천지연 담팔수 자생지	- 동해 피해로 잎이 탈색되었으나 새순이 나면 무난히 생육할 것으로 판단되며, 향후 지속적인 관찰이 요구됨 - 관람로 주변 빗자루병이 발생한 구실잣밤나무들이 경관을 저해하고 있으므로 제거 후 먼나무 등으로 교체식재 필요	C
53	천기 제164호	창원 신방리 음나무군	- 주기적인 모니터링 및 양분공급을 통해 병충해 피해 없이 양호하게 보존관리 되고 있음	A
54	천기 제165호	괴산 읍내리 은행나무	- 생육·관리 상태는 대체로 양호하나, 나무 위 군데군데 초본이 기생하고 있어 제거가 요구되며 손상된 휀스는 보수가 필요함	B
55	천기 제166호	강릉 장덕리 은행나무	- 전반적인 생육상태는 양호하나, 외과수술 부위 훼손이 확인되어 보수관리가 요구되며, 주변의 은행나무 고령목은 훼손이 심각하여 함께 지정하여 관리 필요	B
56	천기 제167호	원주 반계리 은행나무	- ‘12년 유지보수를 실시하여 대체로 양호하나, 충해로 인한 동공 및 수간에 곰팡이가 발생하였으며 외과수술부가 훼손되어 부패 부위 및 외과수술 등 정비가 필요함	B
57	천기 제168호	부산 양정동 배롱나무	- 현재 생육·관리 상태는 대체로 양호하나, 고령화되어 받침목을 설치하였으며 치료 중인 나무도 있어서 생육상태에 대한 지속적인 관찰이 필요함	C
58	천기 제169호	서천 마량리 동백나무 숲	- 매년 보수 치료를 실시하여 양호한 상태를 유지하고 있으나, 화재예방을 위한 기본적인 불꽃감지기 등의 설비가 필요하며, 경관을 저해하는 입구 정면의 화장실은 장기적으로는 외곽으로 이전되는 것이 바람직함	B
59	천기 제170호	홍도 천연보호구역	- 천연기념물이자 국립공원으로 지정되어 상시 관리 중이며 양호한 보존관리 상태를 유지하고 있음	A
60	천기 제171호	설악산 천연보호구역	- 국립공원 내에 위치하고 있어 보존관리 상태는 대체로 양호하며, 등산객에 의한 등산로 이외의 지역은 접근 통제가 필요함 - 향후 등산로 정비를 위한 시설물 설치 시 저지대의 암석이나 관광객에 의해 오염된 암석을 이용할 경우 해충들이 고지대로 옮겨 올 수 있으므로 주변 암석을 이용하거나 세척된 암석을 이용할 필요가 있음	A
61	천기 제172호	강진 까막섬 상록수림	- 항구와 떨어져 있는 두 개 섬으로 출입을 엄격히 통제하고 있어 인위적인 훼손 요인은 적은 상태로, 노거수 상처치료가 이루어지고 있으며 수관층의 생육 상태는 양호함	A
62	천기 제173호	해남 대둔산 왕벚나무 자생지	- 도로변 안내판을 따라 탐방로 및 주변 철책 시설이 갖추어져 있으며 관리상태는 대체로 양호하나, 수관층이 훼손되었고 주변 돌담과 성토로 인해 수관층 가지가 죽은 상태이며 뿌리호흡곤란으로 피해가지가 발생하여 주의관찰이 요구됨	C
63	천기 제174호	안동 송사동 소태나무	- 조류 피해에 의한 동공이 확인되며 외과수술 부위가 일부 갈라져 조치가 요구되며, 주변의 훼손목에 대한 정비 필요	B
64	천기 제175호	안동 용계리 은행나무	- 현재 수간을 바로 잡기 위하여 대형 받침대로 고정 중으로, 생육상태 및 문화재 구역 관리 상황은 대체로 양호함	A
65	천기 제176호	부산 범어사 등나무군락	- 문화재 구역은 보호휀스를 설치하여 관리가 잘되고 있으나,지주목 고사로 등나무 생육에 영향이 있을 것으로 보이므로 생육상태에 대한 지속적인 관찰이 요구됨	C
66	천기 제177호	익산 천호동굴	- 동굴 상부 축사 등에 의한 동굴오염이 진행되어 축사 부지 매입을 실시하였으며, 향후 석회암 동굴 보호를 위해 축사 철거 후 환경정비가 요구됨 - 현재 일반인들의 출입을 통제하고 있으며, 동굴 복원을 위한 지속적인 출입 통제 및 주기적인 관리가 필요	C
67	천기 제182호	한라산 천연보호구역	- 지형 및 지질의 큰 변화는 관찰되지 않으나, 해빙기에 탐방로 및 남벽 주변의 지표면 및 암석의 변화를 자세히 확인할 필요가 있으며, 지질·식생 등에 대한 지속적인 관찰이 요구됨	C
68	천기 제184호	고창 선운사 동백나무 숲	- 선운사 뒤편에 방화림으로 조성되어 보존환경은 양호하나, 선운사 뒤편의 경우 동백나무 잎 변색, 잎마름 등 일부 수세가 약한 수목이 있어 병해충 방재, 영양 공급 등 식생 정비 및 지속적인 관찰이 필요함	C
69	천기 제185호	김해 신천리 이팝나무	- 현재의 생육상태는 양호하나 주변의 도로, 주택 등이 생육에 영향을 끼칠 것으로 보이므로 생육상태에 대한 지속관찰 및 주변 토지(주택) 매입 필요	C
70	천기 제189호	울릉 성인봉 원시림	- 연차적으로 원시림 보호사업을 실시하고 있으며 인공적인 조치 없이 자연상태로 유지되고 있는 상태로, 해빙기 이후 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
71	천기 제191호	제주의 한란	- 특정구역이 아닌 종(種)으로 지정되어 있으며 전반적인 생육상태는 양호함	A
72	천기 제192호	청송 신기리 느티나무	- 생육상태는 대체로 양호하나 외과수술 부위에 일부 균열히 발생하여 틈을 막을 수 있는 조치가 필요하며, 전기줄이 수관을 통과하고 있으므로 관계 기관과의 협의를 통한 개선이 요구됨	B
73	천기 제193호	청송 관리 왕버들	- 빛에 대한 경쟁이 없는 독립수 형태로 보호책 내에 위치하여 비교적 좋은 보존 환경을 갖추고 있으나, 지주대 6개 모두가 상태가 좋지 못하며 일부는 접합 부위가 맞지 않아 제대로 역할을 못하고 있으므로 교체 등 조치가 필요함	B
74	천기 제194호	창덕궁 향나무	- 외견상 특별한 병징이 확인되지는 않으나 수세가 다소 약화되어 있어 생육 회복을 위한 조치가 요구됨 - 향나무 서쪽은 수관폭까지 지면의 조건이 개선될 수 있도록 포장된 바닥면을 제거하고, 새로 조성된 담장시설이 궁극적으로 수세의 확장에 장애가 될 수 있으므로 이에 대한 장기적인 고려가 필요함	C
75	천기 제195호	제주 서귀포층 패류화석 산지	- 최근 안내판과 탐방로를 정비하여 많은 학생들이 교육을 목적으로 방문하고 있으며 전체적으로 탐방환경은 양호하지만 계절적으로 발생하는 태풍 등에 의한 해안절벽의 침식으로 사면이 불안정한 상태로 탐방객들의 주의가 요구됨	C
76	천기 제196호	의령 서동리 함안층 빗방울 자국	- '13년 보호시설을 교체하고 안내 표지판을 정비하여 관리 상태는 양호하며, 인근에 큰 교목이 없어 뿌리로 인해 영향을 받은 흔적은 없으나 여름철에 풀 씨앗이 날아와 틈새에서 자랄 가능성이 있으므로 제거함이 바람직함	B
77	천기 제207호	보은 속리산 망개나무	- 일부 수피의 색이 변한 것이 확인되나 전반적인 생육상태는 양호함	A
78	천기 제214호	진안 평지리 이팝나무군	- 마령초등학교 내에 소재하고 있어 학교측에서 상시로 돌보고 있으며, 매년 천연기념물 보호사업으로 유지관리 하고 있어 대체로 양호함	A
79	천기 제220호	괴산 추점리 미선나무 자생지	- 경사가 심한 산지 하부와 농경지의 이행구간에 위치하여 상부에는 개체가 드문드문 분포하고 하부에는 집단적으로 분포하는 상태로 개체군 유지를 위한 보식 및 체계적인 관리가 요구되며, 훼손된 보호펜스의 정비가 필요함	B
80	천기 제221호	괴산 율지리 미선나무 자생지	- 보다 많은 개체수가 생육할 수 있도록 보식이 필요하며, 완경사지 계곡부에 좁은 면적으로 자생하여 봄과 함께 얼었던 토양이 녹을 때 일부 토양유실 가능성 있으므로 정비 및 대책마련이 요구됨	B
81	천기 제223호	영동 영국사 은행나무	- ‘11년에 긴급보수로 피해가지 살균, 살충 방부처리를 실시하였으며 ’12년 안내판 정비 등을 통해 전반적인 생육·관리 상태는 양호하나, 맹아지와 고사지, 쇠약지의 제거가 필요함	B
82	천기 제225호	구미 농소리 은행나무	- 연차적으로 보수치료 및 유지관리를 실시하여 생육상태는 대체로 양호하나, 은행나무를 둘러싸고 있는 석축이 일부 훼손되어 정비가 필요함	B
83	천기 제226호	삼척 초당굴	- 초당굴 입구에 설치된 보호시설물과 안내판 등이 노후되었고 잡목이 자생하여 정비가 요구되며 동굴 내 환경정비도 필요함 - 초당굴과 연결된 소한샘굴은 입구시설이 노후되고 보호장치가 없어 안전사고의 위험이 높아 개선이 필요함 - 초당굴과 소한샘굴은 수중 구간으로 연결된 국내 유일의 동굴로서 학술적 가치가 매우 높으므로 문화재 지정구역에 함께 포함되는 것이 바람직함	B
84	천기 제232호	양주 양지리 향나무	- 보호구역 내 잡풀이 무성하게 자라 초여름부터 늦여름(초가을)까지 주기적인 제초작업이 요구되며, 설치되어 있는 지지대 중 일부 노후되어 녹이 발생된 것은 추후 주기적인 점검을 통해 훼손 전 교체 필요 - 지속적으로 수관 말단부에 잔가지가 고사되고 있어 뿌리의 건전도 및 영양공급을 통한 수세강화 필요.	B
85	천기 제234호	양산 신전리 이팝나무	- 현재 동남쪽 줄기는 껍질의 약 80% 이상 고사되었고 북서쪽 줄기도 약 40% 정도 고사된 상태이며, 주변정비 및 공원조성으로 인해 급속한 환경변화가 일어난 것으로 판단됨 - 일반적인 영양 공급 및 모니터링으로는 효과를 기대하기 어려우며, 지하부 뿌리 조사를 통해 남아있는 부분의 생육환경을 개선할 필요가 있음 - 아울러, 현재 북쪽 방향에만 설치되어 있는 지지대를 남쪽 방향에도 추가 설치할 필요가 있음 ※ ‘14년 보수·치료 사업 추진 중	D	조치 중
86	천기 제235호	광양 유당공원 이팝나무	- 노면 평단작업으로 뿌리가 노출되고, 기저부 부후균 발달로 생육상태가 불량하여 지속적인 관찰이 요구되며, 관람객에 의한 인위적 훼손을 예방하기 위한 보호책 및 경고문 등 설치 필요	C
87	천기 제239호	고흥 금탑사 비자나무 숲	- 생육상태는 대체로 양호하나 과도한 화예작업 등으로 토양유실 발생하고 있어 과도한 관리를 지양하고 지속적인 관찰이 요구됨	C
88	천기 제240호	서울 선농단 향나무	- 전반적인 생육·관리 상태는 양호하나 보호휀스가 노후되어 교체 필요	B
89	천기 제241호	해남 녹우단 비자나무 숲	- 매년 병충해 방제 등 상시 관리를 실시하고 있으며 보호책으로 숲 내부 접근을 억제하고 탐방로 시설도 잘 갖추어져 있는 등 양호하게 보존관리 되고 있음	A
90	천기 제244호	소백산 주목군락	- ‘12~’13년에 걸쳐 경합목, 덩굴식물 등을 하였으며 병충해 등 없이 양호한 생육상태를 보이고 있으나 안내판 정비 및 경고판 설치가 필요함	B
91	천기 제246호	대암산·대우산 천연보호구역	- 환경부에서 고원습지에 대한 주기적인 모니터링을 실시하고 있으며, 군사보호구역 및 산림자원 유존지역 등으로 설정되어 일반인의 출입이 제한적인 상태로, 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
92	천기 제247호	향로봉·건봉산 천연보호구역	- 군사지역인 관계로 일반인의 접근이 용이하지 않아 보존관리 상태는 양호하나, 대규모 군사훈련 등에 의한 훼손이 발생할 수 있으므로 군부대의 상호 협조가 요구되며, 일부 지역에 노후되어 사용하지 않는 군사 시설물은 향후 정비가 필요함	A
93	천기 제249호	무주 오산리 구상화강편마암	- ‘12~’13년에 걸쳐 철망 제거, 휀스 정비, 탐방데크 설치 등의 정비를 실시하여 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
94	천기 제251호	창덕궁 다래나무	- 지지대에 올려놓은 줄기가 고사되는 등 전반적으로 수세가 약하고 일부 가지에서는 병해충 피해 흔적이 확인되므로, 다래나무의 상태를 정밀 진단하고 보호대책을 시급히 마련할 필요가 있음 ※ ‘14년 모니터링 등 추진 중	D	조치 중
95	천기 제252호	안동 구리 측백나무 숲	- 생육상태 및 문화재구역 관리 실태 등은 대체로 양호하며, 산불 등 유사 시에 헬기 진화를 할 수 있도록 유관기관과의 협조체계가 필요함	A
96	천기 제253호	이천 신대리 백송	- ‘12~’13년 유지보수 사업을 통해 현재 생육상태는 양호함	A
97	천기 제254호	서울 삼청동 등나무	- 수목 지상부의 토양이 자갈로 복토되어 있으므로 뿌리가 나오도록 조치가 요구되며, 수세가 약하여 병충해 발생이 예상되고 일부 뿌리 부근에서 고사가 진행되고 있으므로 지속 관찰 및 생육환경 개선이 필요함	C
98	천기 제255호	서울 삼청동 측백나무	- 문화재구역의 관리실태 및 생육상태, 입지환경 등은 대체로 양호함	A
99	천기 제263호	제주 산굼부리 분화구	- 전체적인 관리상태는 양호하나, 화재의 위험이 높아 관리자의 정기적인 순찰이 필요하며 분화구 내의 이대 등 외래식물을 제거함이 바람직함 - 눈썰매장 운영에 따른 토양층의 침식이 일부구간에서 관찰되어 지표면 토사의 유출이 발생되지 않도록 주의가 요구되며, 탐방로 일대에 설치된 고무매트는 장기적으로 야자수 매트 등으로 교체하는 방안 검토 필요	B
100	천기 제265호	연산 화악리의 오계	- AI(고병원성 조류독감) 등 긴급사태 등을 대비하여 우생학적 번식 관리 매뉴얼과 생식세포 보존 및 방역 관련 안전 매뉴얼이 필요하며 지속적인 관찰이 요구됨 - 종을 지속적으로 유지·관리하기 위한 기능 보유자의 지정이 필요함	C
101	천기 제266호	괴산 사담리 망개나무 자생지	- 현재 표찰이 달린 개체만 650개체로 생육상태, 입지환경에 대한 상이성으로 볼 때 2~3년에 걸쳐 전체의 서식지 환경, 개체마다의 특성을 지속적으로 조사하여 관리보전할 필요성 있음	C
102	천기 제267호	부산 전포동 구상반려암	- 구상반려암 주변은 황령산으로 산림이 조성되어 있고 지정구역 내에 소나무 1022본 등 총425본의 수목이 생육하고 있는 상태로, 지정 이후 훼손·변형 없이 양호하게 보존관리 되고 있음	A
103	천기 제271호	서울 신림동 굴참나무	- 수목 지상부의 토양이 자갈로 복토되어 있으므로 뿌리가 나오도록 조치가 요구되며, 수세가 약하여 병충해 발생이 예상되므로 지속 관찰이 필요함 - 인근 생활 쓰레기 배출로 인한 문화재 주변정비 및 배수구 설치 필요	C
104	천기 제272호	삼척 갈전리 당숲	- 문화재 구역의 관리상태는 양호하나, 일부 수목(단풍나무)은 생육상태가 좋지 못해 고사 직전으로 제거가 필요하며, 충해로 인한 동공은 외과수술 보수가 요구됨 - 일부 훼손된 보호철책은 정비하고 음나무는 보호철책과 붙어 있어 피해를 받고 있으므로 보호철책을 이동하는 것이 바람직함	B
105	천기 제273호	영풍 단촌리 느티나무	- 연차적으로 느티나무 유지 및 보수작업을 실시하여 전반적인 생육상태는 양호하나, 외과수술 부위에 많은 구멍이 생겨 확인 후 조치가 필요함	B
106	천기 제274호	영풍 태장리 느티나무	- 외과수술 부위가 나무 내부 방향으로 5∼6cm 함몰되었고, 조류나 곤층이 가해한 구멍이 다수 관찰되며, 수간 절단 부위에 30∼50cm 동공이 발생하여 노후된 외과수술 부위 정비 및 일부 외과수술 등이 필요함	B
107	천기 제275호	안동 사신리 느티나무	- 지속적으로 외과수술, 고사지제거, 병충해 방제 등을 실시하여 생육상태는 대체로 양호함 - 향후 남서쪽 시멘트 포장도로는 제거하는 방안 검토 필요	A
108	천기 제278호	양주 황방리 느티나무	- 밑부분의 썩은 부위를 도려내고 시멘트로 채운 상태로, 수세는 보통인 상태이며, 보호책 및 안내판은 최근 정비하였음 - 주변 새끼나무 중 입구 쪽 고사목은 경관상 제거함이 바람직함	B
109	천기 제279호	원성 대안리 느티나무	- ‘08년 보호책을 정비하고 ’12년 느티나무 유지보수 사업을 실시하는 등 전반적인 생육·관리 상태는 양호함.	A
110	천기 제285호	영풍 병산리 갈참나무	- 연차적인 갈참나무 유지보수 작업을 통해 생육상태는 대체로 양호하나, 북쪽과 남쪽 편 수간 지표부 및 2∼2.5m 높이에 버섯이 피어 있어 제거가 필요함	B
111	천기 제286호	파주 무건리 물푸레나무	- 무건리 훈련장 내에 위치하여 일반인의 접근이 어려워 훼손 요인이 적으며 ‘11년 물푸레나무 보호사업을 실시하여 전반적인 생육상태는 양호함	A
112	천기 제287호	사천 성내리 비자나무	- 면사무소에 접하여 위치하고 있어 관리상태가 양호하며, 평탄한 부지에 토질과 배수가 원활한 입지조건을 갖추고 있고, 독립수로 성장하여 고유한 수형을 유지하고 있으며 수세도 양호함	A
113	천기 제288호	안동 대곡리 굴참나무	- 지속적으로 관리가 이루어지고 있으며 소지의 발달로 보아 양호한 생육상태를 보이고 있음	A
114	천기 제298호	청도 덕촌리 털왕버들	- 수세가 다소 불량하며, 일부 고사지가 있어 지속적인 관찰과 함께 고사지 정리 및 토양 영양관리 등의 조치가 요구되며, 일부 훼손된 치료부위와 가지 등에 대한 정비가 필요함	C
115	천기 제299호	남해 창선도 왕후박나무	- 지속적으로 병충해 방제, 외과수술 등이 이루어져 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 일부 고사지 제거 필요	B
116	천기 제300호	금릉 조룡리 은행나무	- 고사지는 잘 정리되어 있고, 외과수술도 유지되고 있으며 동아 상태로 보아 생육상태도 비교적 양호한 것으로 보임 - 동편에 최근 부러진 가지는 정비하고 은행나무 바로 앞의 낡은 안내판은 제거하는 것이 바람직함	B
117	천기 제301호	청도 대전리 은행나무	- ‘13년에 병해충방제, 외과수술 등 유지보수를 실시하였으며 생육상태는 대체로 양호한 편이며 잘 관리 되고 있음	A
118	천기 제302호	의령 세간리 은행나무	- 매년 병해충 방재 및 관리를 실시하여 현재의 생육상태는 양호한 것으로 보이며, 추후 생육상태 및 병해충 발생 현황을 확인할 필요가 있음	A
119	천기 제304호	강화 볼음도 은행나무	- ‘10년부터 방제, 시비, 외과수술 등을 지속적으로 실시하고 있어 전반적인 생육상태는 양호함 - 은행나무 가지 위로 전선이 가로질러 있어 안전사고의 위험이 있으므로 개선이 요구되며 주변 잡목제거 필요	B
120	천기 제305호	청원 공북리 음나무	- 생육상태는 대체로 양호하나, 관람객이 보기에 안내판의 위치가 다소 부적절하므로 음나무 하단으로 이전 필요 - 딱따구리 등에 의한 조류피해와 부패방지를 위한 이끼류 제거 대책 및 주변 수목 간벌 등 광투과율을 높일 수 있는 방안 검토 필요	B
121	천기 제307호	김해 천곡리 이팝나무	- 문화재구역 관리 실태 및 입지환경은 양호하나, 외과수술 부분에 손상된 흔적이 확인되며 병충해 발생 여부 등 생육상태에 대한 지속적인 관찰 필요	C
122	천기 제309호	부산 구포동 당숲	- 병충해의 피해는 확인되지 않으나, 팽나무의 가지 끝부분이 상당수 고사하였으며, 지지대의 규격이 작아 피해가 발생하고 있으므로 생육상태에 대한 지속적인 관찰이 요구됨	C
123	천기 제311호	부산 좌수영성지 푸조나무	- 수영공원 내에 위치하여 생육환경은 양호한, 뿌리부터 가지까지 일부 부패 치료 상태이므로 지속적인 관찰이 요구됨	C
124	천기 제312호	울진 화성리 향나무	- 생육상태는 전반적으로 양호하나, 산림 내부에 있으므로 주기적인 관찰을 통한 주변 수목과의 경쟁 해소가 필요함	C
125	천기 제313호	청송 장전리 향나무	- 외과수술 부위 등 전체적인 외형으로 보아 생육상태는 대체로 양호하나 일부 지주대가 훼손되어 보수가 필요함 - 가지가 떠 있는 경우에는 지주대가 필요하나, 가지가 땅에 닿은 경우에는 지주대가 필요한 지에 대한 검토 필요	B
126	천기 제314호	안동 주하리 뚝향나무	- 지속적인 모니터링 등을 통해 전반적인 생육상태는 양호하나, 가지가 지주대가 받치고 있는 영역을 넘어 많이 확대되어 나가고 있으므로 폭설 시 가지가 부러지지 않도록 지주대를 추가로 설치하여야 하며, 쇠파이프 지주대는 목재 지주대로 교체함이 바람직함	B
127	천기 제315호	인천 신현동 회화나무	- 생육상태는 대체로 양호하나 가로등의 불빛이 나무에 미치는 영향을 최소화 하도록 가로등에 갓을 설치할 필요가 있으며 밑둥 근처의 제단 상석은 뿌리에 피해를 줄 수 있으므로 이전 또는 크기를 축소함이 바람직함	B
128	천기 제317호	당진 삼월리 회화나무	- 민가와 인접하여 생육공간이 협소하므로 인근 민가를 매입하여 생육공간을 확보할 필요가 있으며, 농기구 차량 등에 의해 일부 토양이 답압되어 있는 등 주변 농기구 창고 등의 시설 정비가 요구됨 - 당해 수목과 근접하여 설치되어 있는 피뢰침은 이설이 요구됨 ※ ’14년 피뢰침 적합성 연구 등 추진 중	E	조치 중
129	천기 제318호	월성 육통리 회화나무	- 생육상태는 양호한 편이나, 북편의 전봇대는 생육에 영향을 주고 관리에 방해가 될 수 있으므로 이설 등 검토 필요	B
130	천기 제319호	함안 영동리 회화나무	- 가지와 줄기의 부패부에 대한 방부처리(외과수술)을 시행하여 생육상태는 대체로 양호하나, 2~3년 주기로 방부처리를 계속하여야 추가적인 부후를 막을 수 있고, 다릅나무이 등 흡즙성 해충방제를 위해서 지속적인 관리가 요구됨	C
131	천기 제320호	부여 주암리 은행나무	- 생육상태 및 입지조건, 문화재구역 관리 실태 등 전반적인 상태는 양호함	A
132	천기 제321호	연기 봉산동 향나무	- 주간의 외과수술 부위 등은 대체로 상태가 양호하나, 수관에 있는 작은 고사지들은 수관 통기성 제고를 위하여 제거가 필요함 - 지주목이 너무 굵고 수량이 많아서 수형을 가리는 경향이 있으므로 굵기가 가는 나무 기둥으로 교체하고, 인접한 폐가는 경관적인 측면에서 뿐만 아니라, 붕괴나 화재 시에 나무에 피해를 줄 우려가 크므로 철거함이 바람직함	B
133	천기 제336호	독도 천연보호구역	- 인공적인 조치 없이 자연상태로 보존되고 있으며 전반적인 상태는 양호함	A
134	천기 제337호	제원 송계리 망개나무	- 생육상태는 대체로 양호하나 주변의 자생목(참나무)은 일부 제거하고 석축은 밖으로 다시 쌓거나 제거 후 복토 필요	B
135	천기 제339호	완도 미라리 상록수림	- 12년 노거수 보수치료를 실시하였으며 숲 내부의 계층 구조 발달로 수관층의 생육 상태는 양호하며, 향후 주변지역 매입을 통한 주차장 설치 필요	A
136	천기 제340호	완도 맹선리 상록수림	- 상록수림의 생육상태는 양호하며 숲내 계층구조도 다양하게 발달하고 있는 상태로, 현재 식생분포 조사를 실시하고 있으며, 향후 그 결과에 따라 부후균 등에 대한 치료방안 모색 필요	A
137	천기 제341호	신안 구굴도 바닷새류 (뿔쇠오리, 바다제비, 슴새) 번식지	- 구굴도는 가거도에서도 30분간 배를 타고 들어가야 하는 무인도로써 일반인의 접근이 어렵고 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 낚시꾼들의 출입과 접근을 경고할 수 있는 안내판을 추가로 설치하는 것이 필요함	B
138	천기 제342호	제주 어음리빌레못 동굴	- 일반인의 출입이 엄격히 제한된 상태라 동굴의 원형이 잘 보존되고 있으며 동굴 내부는 지형·지질의 변화는 관찰되지 않으나 과거 낙서 흔적 및 쓰레기 등의 정비가 필요함	B
139	천기 제343호	통영 욕지도 모밀잣밤나무 숲	- 천연림 상태의 군락지로 임상 변화는 꾸준히 이뤄지고 있으나 수세는 보통상태 유지하고 있으며 병충해 피해 흔적은 발견되지 않음	A
140	천기 제344호	통영 우도 생달나무와 후박나무	- 생육상태는 대체적으로 양호하나, 수세가 약화된 상태이므로 정기적인 병해충 예찰 등 지속관찰이 필요함 - 전선이 수관과 접촉하여 전선에 의한 직접적인 피해가 우려되고 경관을 저해하므로 전신주의 이설이 요구됨	C
141	천기 제345호	통영 추도 후박나무	- 민가와 개울에 인접한 비탈면에 위치하고 있어 입지 여건이 불안정한 상태로, 경사지 안정화 시설을 하였으나 집중 호우 시 피해가 우려되며, 민가의 건물 위에 수관이 분포하여 화재 시 손상을 입을 수 있으므로 지속적인 관찰이 요구됨	C
142	천기 제346호	함안 대송리 늪지식물	- 전체적으로 생육 및 관리상태가 양호하며, 관람로 정비 등도 주변 경관과 어울리게 조성되어 있음	A
143	천기 제347호	제주의 제주마	- 제주마는 축양동물로서 적정 사육두수는 150마리이며, 방목관리를 위한 보호구역 6필지 133ha가 지정된 상태로, 현재 일일 건강상태 확인 등 개체관리 및 해당 개체별 가계정보, 사진 등 자료가 전산관리되어 제공되고 있음 - 현재 제주마 혈통보존 및 축사시설 신축 등을 위한 보존관리 사업을 추진 중에 있음	A
144	천기 제348호	정선 반론산 철쭉나무 및 분취류 자생지	- 생육상태는 대체로 양호하나, 등산객들에 의한 답압 피해가 우려되므로 적절한 조치가 필요함	B
145	천기 제358호	함양 목현리 구송	- 전체적으로 생육상태는 양호하나 일부는 수세가 약화되고 솔잎흑파리 등의 피해가 확인되므로 영양공급 및 병충해 방제 등의 관리 필요	B
146	천기 제362호	고흥 외나로도 상록수림	- 다도해 해상국립공원 측에 의해 관리가 잘 이루어지고 있으며 수관층의 발달로 보아 생육상태가 양호하고 숲 내 고사목의 처리도 적절히 이루어지고 있음	A
147	천기 제363호	삼척 궁촌리 음나무	- 문화재구역의 관리상태는 대체적으로 양호하나, 가지 끝부분 고사 및 충해로 인한 동공 등이 확인되므로 생육환경 개선 필요	B
148	천기 제364호	영동 매천리 미선나무 자생지	- 연차적으로 상층목 간벌, 넝쿨식물 제거 등을 실시하여 생육상태는 전반적으로 양호하나 일부 잡관목 및 지장목 제거 필요	B
149	천기 제365호	금산 보석사 은행나무	- 지속적인 보수치료 및 유지관리 등을 통해 생육상태는 대체로 양호하나, 가지 근처에 2주의 은행나무가 자라고 있어 상호 간에 성장에 간섭되지 않는지에 대한 지속적인 관찰이 필요함	C
150	천기 제366호	담양 관방제림	- 관방제림은 많은 내방객들로 인하여 수분의 유입과 통기가 불량하여 대부분의 수목들이 활력이 없어 근본적인 관리 대책이 요구됨	C
151	천기 제368호	경산의 삽살개	- 현대식 사육시설에서 개체별로 보존·관리되고 있어 전반적인 관리상태는 양호하며, 집단사육으로 인한 전염성 질병 발생에 대비하여 정기적인 검진을 통한 개체의 건전성을 유지하는 것이 필요함	A
152	천기 제370호	부안 미선나무 자생지	- 병충해 등 없이 전반적인 생육상태는 양호하나, 일부 보호책이 훼손되어 보수가 필요함	B
153	천기 제371호	포항 발산리 모감주나무와 병아리꽃나무 군락	- 동방수종인 참나무류, 느티나무, 팽나무, 이대와의 식생경쟁으로 수세가 쇠약한 편이므로 당해 수종의 제거가 필요하며 생육상태에 대한 지속적인 관찰이 요구됨 - 현재 지정된 지역 이외에 대동배, 입암일대 및 발산리 해안가 절벽지에 더 넓은 자생지가 분포하고 있으므로 향후 조사가 필요함	C
154	천기 제374호	제주 평대리 비자나무 숲	- 비자나무와 간격 없이 생육하는 나무로 인해 생육이 저해되고 있으므로 낙엽 활엽수와 상록 활엽수에 대한 부분적인 간벌필요	B
155	천기 제375호	제주 납읍리 난대림	- 소나무 재선충 고사목은 모두 제거된 상태이며 재선충 예방주사도 모두 주입되어 있고 생육상태는 양호함 - 탐방로가 일부분만 개설되어 있어 향후 전체적으로 설치하는 방안 검토 필요	A
156	천기 제376호	제주 산방산 암벽식물지대	- 산방산 주변 일대의 재선충 피해 고사목들은 제거되었으나 재선충 피해 확산 방지를 위한 지속적인 주의관찰이 요구됨	C
157	천기 제377호	제주 안덕계곡 상록수림	- 연차적으로 유지보호 사업을 실시하고 있으며 생육상태 및 관리실태는 대체로 양호함	A
158	천기 제378호	제주 천제연 난대림	- 전체적으로 난대수목의 생육상태 및 관리실태는 양호함	A
159	천기 제379호	제주 천지연 난대림	- 전반적인 생육상태는 양호하며, 담팔수들이 동해 피해로 부분 탈색되었으나 새순이 나오면 무난할 것으로 보이며 지속적인 관찰이 필요함	C
160	천기 제380호	진안 마이산 줄사철나무군락	- 매년 병충해 방제, 비료 시비 등을 실시하고 있으며, 마이산 관리사무소와 은수사 등에서도 상시 관리하고 있어 전반적인 상태는 양호함	A
161	천기 제382호	괴산 오가리 느티나무	- 생육상태는 대체로 양호하나 동편 나무 주변의 잡목제거 및 남동쪽의 굵은 가지 2개에 대한 지지대 설치가 필요함	B
162	천기 제384호	제주 당처물동굴	- 동굴의 보호시설은 양호하며 동굴 내부의 원형도 잘 보존되어 있는 상태로, 최근 동굴 지표에 서식하는 초본류의 뿌리가 동굴 내부에 유입되었고, 뿌리를 따라 탄산염 생성물이 성장하고 있어 수년이 지나면 보다 많은 동굴 생성물이 존재할 것으로 예상됨	A
163	천기 제387호	임실 덕천리 가침박달 군락	- 전반적인 생육·관리 상태는 양호하나 일부 파손된 보호휀스는 보수가 필요하여, 다른 나무와의 구분 및 식생확인을 위한 식별 표시(연번 등) 방안 검토 필요	B
164	천기 제388호	임실 덕천리 산개나리 군락	- 생육이 왕성하고 꽃망울이 올라온 상태로 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
165	천기 제389호	영광 칠산도 괭이갈매기·	- 지정 이후 훼손·변형이나 인위적인 조치 없이 자연상태로 보존․관리되고 있음	A
166	천기 제390호	진주 유수리 백악기 화석산지	- 가화천 하상에 위치한 관계로 장마기간에 진양호 수위 조절을 위한 방류로 인해 화석산지의 원형 보존에 한계가 있으며 이로 인해 보호시설물의 설치에도 어려움이 있어 사람들이 아무런 제재 없이 출입하여 화석 무단 채취 등이 일어나고 있으므로 CCTV 등 보호시설의 설치 및 지속적인 주의 관찰이 요구됨	C
167	천기 제391호	옹진 백령도 사곶 사빈	- 지정 이후 훼손·변형 없이 보존관리 상태는 양호함 - 향후 방조제 축조(백령대교), 대형 관광차량 출입, 콘크리트 군시설 구축 및 군사훈련 등에 따른 해빈의 변화를 파악하기 위하여 장기적인 모니터링이 필요함	A
168	천기 제392호	옹진 백령도 남포리 콩돌해안	- 지정 이후 훼손·변형 없이 보존관리 상태는 양호함 - 향후 해빈의 변화 및 훼손 등을 파악하기 주기적·장기적인 모니터링 필요	A
169	천기 제393호	옹진 백령도 진촌리 감람암포획 현무암분포지	- 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
170	천기 제395호	진주 가진리 새발자국과 공룡발자국화석 산지	- 국내 화석산지 중 가장 모범적으로 보존되어 가장 잘 활용되고 있는 화석산지로 보존관리 상태는 양호함	A
171	천기 제400호	예천 금남리 황목근(팽나무)	- 최근 수간부 외과수술 및 지주(5개) 설치 등을 실시하였으며 생육상태 및 관리실태는 전반적으로 양호함	A
172	천기 제401호	청송 홍원리 개오동나무	- 최근 실시한 외과수술 부위는 양호하게 유지관리되고 있으며, 종자 결실을 의미하는 과피로 보아 생육상태는 전반적으로 양호하나, 보호책 내의 가로등(1개)은 불빛이 생육에 영향을 줄 수 있으므로 이전 검토 필요	B
173	천기 제402호	청도 적천사 은행나무	- 병충해 발생 등 없이 생육상태는 양호한 편이며, 대체적으로 잘 관리 되고 있음	A
174	천기 제403호	성주 경산리 성밖숲	- 57개체 대부분의 상태는 양호한 편이나 일부 나무에서 수간부패, 동공 등이 확인되므로 외과수술 등을 통한 정비 필요	B
175	천기 제404호	영천 자천리 오리장림	- 도로 서편의 숲을 공원화하여 관리하고 있으며 향후 수관 경쟁이 일어날 것으로 보이며 부패하거나 인공수피가 훼손되어 있으므로 정비 및 지속관찰 필요	C
176	천기 제405호	의성 사촌리 가로숲	- 수종 간의 차이가 있으나 생육상태는 대체로 양호한 편임. - 가로숲에 인접하여 퇴비더미와 농사자재가 쌓여 있어 주변 정비가 요구되며 안내판 추가 설치 필요	B
177	천기 제406호	함양 운곡리 은행나무	- 배수가 원활하고 습해가 없는 곳에 입지하여 전체적인 생육상태는 양호하나, 지주목을 추가 설치 및 맹아지 일부 제거필요	B
178	천기 제407호	함양 학사루 느티나무	- 전체적으로 수세가 약하며, 답압이 심하므로 영양공급 등 관리 조치가 필요함	B
179	천기 제408호	울진 쌍전리 산돌배나무	- 최근에 외과수술한 부위는 상태가 양호하며 병충해 등도 확인되지 않음 - 다만, 안내판의 상부와 주변으로 농가 폐잔재물을 덮어두고 있으므로 환경정비 필요	B
180	천기 제411호	고성 덕명리 공룡과 새발자국 화석 산지	- 인공적인 조치 없이 자연상태로 보존관리되고 있으나, 자갈이 공룡발자국을 포함하는 지층 위에 굴러다니므로 수시로 자갈을 제거하여 지층의 손상을 사전 예방하고, 발자국화석 복제작업으로 인해 오염 및 손상 가능성 있으므로 화석 복제는 최소화함이 바람직함 - 발자국 화석에 따개비, 굴 등 부착생물이 서식하므로 주기적으로 제거하되, 발자국의 정확한 위치 파악과 제거작업 중 암석 손상 방지를 위해 전문가 입회가 반드시 전제되어야 함	B
181	천기 제413호	영월 문곡리 건열구조 및 스트로마톨라이트	- 건열과 스트로마톨라이트 훼손 예방을 위해 균열을 야기할 수 있는 수목에 대한 제거작업을 ‘13년도에 실시하는 등 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 지질유산에 대한 교육장소로 활용가능하도록 설명표지판의 설치가 필요함	B
182	천기 제414호	화성 고정리 공룡알화석산지	- 문화재구역의 관리실태 및 유적의 보존관리 현황은 대체로 양호함	A
183	천기 제415호	포항 달전리 주상절리	- 절벽 사면의 주상절리가 침식에 의한 훼손이 진행되고 있으며 그로 인한 퇴적물이 하부의 주상절리를 피복하고 있어 이에 대한 조치 및 전체적인 정밀조사가 필요함. ※ ‘14년 보존정비 용역 추진 중	D	조치 중
184	천기 제416호	태백 장성 전기고생대 화석산지	- 문화재구역을 관통하는 산책로와 외곽경계에 위치한 텃밭 등을 고려하여 문화재구역의 범위를 알 수 있도록 표시가 필요함. - 문화재구역 중 화석산출이 많은 일부 지역에 보호 시설물이 설치되어 있으나 노후되고 잠금장치가 작동되지 않고 있으며 북동쪽 방향 사면에 채굴 흔적 있으므로 시설물 정비 등 필요	B
185	천기 제417호	태백 구문소 전기고생대 지층 및 하식지형	- 태백 고생대 박물관이 위치하고 있으며 교육장소로 활용하고 있으므로 하천변의 쓰레기 수거 및 직운산층과 두위봉층, 하부와 상부고생대 경계 지역의 암석을 덮고 있는 잡풀 제거 등 정기적인 정비가 필요함. - 아울러, 지층은 횡적으로 연장되기 때문에 화석산출이 가능한 지층의 분포에 맞게 지정구역에 대한 검토가 요구됨	B
186	천기 제419호	강화갯벌 및 저어새 번식지	- 조류독감인 AI확산 방지를 위한 출입제한으로 인한 세밀한 점검은 어려우나 문화재 구역의 관리 상태는 대체로 양호하며 조류독감 안정 이후 재조사가 필요함 - 갯벌의 변화과정을 측정하기 위하여 갯벌의 시료를 채취하여 데이터를 보관하고 점검하는 시스템이 필요함	A
187	천기 제420호	성산일출봉 천연보호구역	- 파도에 의한 해안절벽의 침식이 지속적으로 발생하고 있으며 특히 수마포 해안의 모래유입이 증가하여 갱도진지 일부가 덮일 우려가 있으므로 해안절벽 일대에 대한 지속적 관찰이 요구되며, 분화구의 이대 제거 등 식생정비 필요 - 최근 새로운 탐방로가 개설되어 병목현상은 완화되었으나, 탐방객 증가에 따른 화장실, 주차장 등 시설물의 수요가 증가하고 있으며, 특히 주차장이 협소하여 개선이 요구됨	C
188	천기 제421호	문섬·범섬 천연보호구역	- 전체적으로 파도에 의한 지형의 일부 침식은 있으나 인위적 훼손 없이 전반적으로 양호한 보전상태를 유지하고 있으며, 정상부의 평탄면에는 식생들이 잘 보전되어 있음. 단, 해안가 주변에는 낚시객들로 인한 쓰레기 등이 확인되므로 주기적인 환경정비 필요	B
189	천기 제422호	차귀도 천연보호구역	- 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 탐방객 및 낚시객의 증가에 따른 환경 오염이 나타나고 있으므로 주기적인 환경정비 및 대책마련이 요구됨 - 답압에 의해 탐방로 표면이 드러난 곳이 곳곳에서 확인되므로 장기적으로 지표 보호시설 등이 필요하며 해설사 탐방프로그램으로 운영하는 방안 검토 필요 - 탐방로 일대의 지표침식과 해안절벽 일대의 파도에 의한 침식을 제외하고 큰 지형적인 변화는 없으나 매바위 일대의 침식이 빠르게 일어나고 있으므로 지속 관찰 필요	C
190	천기 제423호	마라도 천연보호구역	- 곰솔군락 등 연차적인 식생정비 사업 등을 실시하고 있으며 전반적인 보존관리 상태는 양호함 - 문화재구역 내 사용하지 않는 관람용 카트차량은 향후 철거 예정임	A
191	천기 제427호	천안 양령리 향나무	- 생육상태는 대체로 양호하나 병충해 등에 대한 지속 관찰이 요구됨 - 피뢰침이 있으나 나무의 피해를 줄이기 위한 지주 추가 설치 및 후계목 준비 등 필요	C
192	천기 제428호	완도 대문리 모감주나무군락	- 수관층의 상태로 보아 생육상태는 양호하며, 군락지 내부의 숲의 계층 구조도 잘 보존되고 있고 하상식물 또한 훼손된 흔적 없음	A
193	천기 제429호	제주 월령리 선인장군락	- 전반적인 생육상태는 양호하나, 쓰레기 유입으로 경관과 생육저해 유발 가능성이 있으므로 환경정비 및 조치방안 마련 필요	B
194	천기 제432호	제주 상효동 한란 자생지	- 생육상태는 대체로 양호하나, 양호하나 일부 자생지에서 햇빛이 과다 유입되어 잎들이 피소 현상을 보이므로 나대지의 한란을 보호하기 위해 차광막 필요 ※ 현재 한란 기초 생태환경 조사 및 보존관리 방안 연구 용역 진행 중으로, 연구 결과에 따라 검토 필요	A
195	천기 제433호	정선 두위봉 주목	- 등산객의 답압으로 인한 인위적인 훼손이 발생하였으며 생육상태가 좋지 못하므로 지속 관찰이 요구됨	C
196	천기 제434호	여수 낭도리 공룡발자국 화석산지 및 퇴적층	- 화석산지의 퇴적층이나 도서의 파식대, 해식애, 육계 사주 등 우수한 지형경관이 되어 있고 탐방로와 함께 잘 관리되고 있음 - 해안 물밑에 산재되어 있는 화석산지의 보전을 위해 해안주변 개발이나 변형이 없어야 하며, 목화석이나 공룡발자국에 대한 안내판 설치가 필요함	B
197	천기 제435호	달성 비슬산 암괴류	- 주변이 상수원 보호구역으로 지정되어 있고 공원관리사무소 측에서 상시 점검·관찰을 실시하여 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
198	천기 제438호	제주 우도 홍조단괴 해빈	- 홍조단괴들이 주차장 및 도로 일대까지 흩어져 있고, 유실방지를 위한 그물망이 찢어져 있어 관련 대책이 요구됨 - 홍조단괴들의 개체수 증감 여부에 대한 자료가 없는 실정으로, 훼손 방지를 위한 구체적인 방안을 마련하기 위한 연구용역이 현재 진행 중에 있으므로, 향후 그 결과에 따른 보호 방안 추진이 필요함	D	조치 중
199	천기 제439호	제주 비양도 호니토	- 파도의 침식 등에 의해 과거에 비해 호니토의 크기와 개체수가 감소하고 있으며, 자연적인 침식으로 점차 그 수가 더 감소할 것으로 예상되므로 지속적인 관찰이 요구되며 장기적으로는 3D 스캐너 측량 등을 통해 기록화하고 대책 마련이 필요함	C
200	천기 제440호	정선 백복령 카르스트지대	- 국내에서 카르스트 지형(돌리네, 우발라 등)으로 지정된 유일한 곳으로 학술적 가치가 높으며 카르스트 지형의 발달이 우수함 - 향후 교육의 장으로 활용 시 카르스트 지형을 보여주기 위해서는 불필요한 식생(보존가치가 없거나 낮은 인공조림 등)은 제거하는 것이 바람직함	A
201	천기 제442호	제주연안 연산호 군락	- 일시적인 태풍으로 인해 연산호 군락과 해조류 군락이 다소 유실 및 탈락 등 피해 영향이 발생하였으나 자연 복원되고 있으며, 사후환경영향평가 등 생태계 모니터링 강화로 연산호 군락의 개체수 증가 등 긍정적인 효과가 나타나고 있음	A
202	천기 제443호	제주중문·대포해안 주상절리대	- 지질 및 지형의 보존 상태는 양호하며, 최근 탐방 안내소가 신축되어 탐방객의 편이를 돕고 있음. 다만 데크 간격이 협소하여 통행에 불편이 있으며 데크 철제 부산물이 바닥에 흩어져 있어 정비가 필요하며 금년도에 데크 정비가 계획되어 있음	A
203	천기 제444호	제주선흘리 거문오름	- 사전예약, 탐방 인원제한, 사전예약, 해설사 탐방 등의 프로그램이 잘 유지되고 있으며, 특히 해설사와 동행 탐방함에 따라 탐방객에 의한 인위적인 훼손 등이 거의 없고 그 외 지형 및 지질의 변화도 나타나지 않음	A
204	천기 제445호	하동송림	- 현재 복토 피해지 복구 중에 있으며, ‘12~’13년 병충해 방제, 외과수술 등을 실시하여 생육상태는 대체로 양호함 - 향후 송림 내 자연산책로 정비 검토 필요(일부 지역 목재 데크 산책로 필요)	A
205	천기 제461호	강릉 산계리 굴참나무군	- 생육상태 및 관리실태는 대체로 양호하나, 군락을 보호하는 펜스 등을 설치하여 군락의 경계를 명확히 하고 인위적인 피해를 최소화해야 할 것으로 판단됨	B
206	천기 제462호	가지산 철쭉나무군락	- 가지산 정상 하부에 위치하여 생육상태 및 문화재구역 관리실태는 전반적으로 양호함	A
207	천기 제463호	고창 문수사 단풍나무 숲	- 문수사 진입로부터 문수사 대웅전 뒤편까지 식생이 분포되어 있음. 현재 하층 식생정리 등이 잘 이루어져 있는 등 대체로 양호함.	A
208	천기 제464호	제주 사람 발자국과 동물 발자국 화석산지	- 풍화, 태풍 등 자연현상에 따른 침식 및 지형변화는 불가피하나, 보존·복원 등 을 위한 다각적인 검토가 요구됨 - 현재 운영 중인 관리사무소와 전시실을 활성화하여 탐방객에게 정보를 제공하고 상주 관리자가 일일 또는 주별 모니터링을 실시하여 장기적인 변화 과정에 대해 기록할 필요가 있음. ※ '13년 종합정비계획 수립/ ‘13～’14년 화석 보호시설 설치 및 레플리카 제작 추진 중	E	조치 중
209	천기 제465호	무등산 주상절리대	- 서석대 및 입석대 주상절리대의 보존 상태는 양호하며 탐방객을 위한 탐방로와 안전손잡이가 설치되어 있으나 미적인 관점에서 경관과 조화를 이루지 못하고 있어 개선이 필요함 - 서석대 관람대는 주상절리대 풍화에 영향을 줄 수 있으므로 장기적으로는 철거하는 것이 바람직하며 서석대는 안식년 도입 등 검토 필요	B
210	천기 제466호	제주 용천동굴	- 매달 균열계 및 낙석확인 그물을 체크하여 보고하고 있으며, 현재까지 특별한 동굴지형의 변화는 나타나지 않는 등 동굴내· 외부에 특별한 훼손과 변형은 나타나지 않음 - 동굴입구가 2005년 임시로 설치된 이후 현재까지 유지되어 오고 있는데, 동굴 출입시설 나무 등이 노후되어 있어 정비가 요구되며 지표의 전신주도 장기적인 관점에서 이설 필요	B
211	천기 제467호	제주 수산동굴	- 동굴 내·외부는 원형대로 잘 보전되고 있는 상태로, 특히 동굴 내부에 붕괴나 낙석 등은 관찰되지 않으며, 동굴 상부 지표도 목장지로서 별도의 시설물 등의 공사는 진행되지 않고 있으나, 동굴 내부의 과거 버려진 쓰레기와 낙서 등은 정비 필요	B
212	천기 제468호	포항 북송리 북천수	- 40년 내지 50년생의 소나무와 곰솔이 우점하고 있으며, 생육상태는 양호하고 성토·절토 등 입지환경의 변화는 없음. - 다만 북천수 주위 1㎞ 이내에 재선충병이 발병하고 있으며, ‘13.12월에 재선충병 방재를 위한 수관주사의 효과가 ’15년 12월까지임을 고려하여 향후 소나무재선충병 방재가 요구되며 면적에 비해 안내판이 부족하여 추가설치 필요	B
213	천기 제469호	예천 금당실 송림	- 천연기념물 보호구역 내에 용문초등학교 급식소가 위치하고 있는 것으로 보이며, 급식소로 가는 통로가 시멘트 포장 및 차량 이동로로 답압되어 훼손된 것으로 추정되며, 용문초등학교 운동장 펜스를 시멘트 옹벽으로 만들면서 많은 소나무 생육공간이 훼손되었으므로 생육상태에 대한 주의 관찰이 필요함	C
214	천기 제470호	화성 전곡리 물푸레나무	- 반경 20m내 주변 수목이 없어 독립된 생육환경을 갖추고 있으며 전반적인 생육상태 및 관리실태는 양호함	A
215	천기 제471호	창덕궁 뽕나무	- 전반적으로 뽕나무의 수세는 양호하나 서어나무 등 인접목은 수관 경쟁에 피해가 없도록 제거가 요구되며, 뽕나무 담장 밖 화장실은 경관을 저해하므로 장기적으로 이설 등 검토 필요	B
216	천기 제472호	창덕궁 회화나무 군	- 수세가 매우 쇠약한 상태로 고사 가지와 수피가 벗겨지는 등의 피해가 발생하고 있으며, 특히 어구와 금호문 초소 부근의 회화나무는 주변 시설물과 어구 박석포장으로 인해 뿌리생육 환경에 지장을 주고 있는 것으로 판단되므로 정밀진단이 필요함 - 아울러, 벗겨진 수피와 고사 가지 절단 부위로 2차 피해 (부후균 침입 등)가 예상되므로, 이에 대한 보호조치와 주기적인 모니터링이 요구됨. ※ ‘14년 모니터링 등 추진 중	D	조치 중
217	천기 제473호	안동 하회마을 만송정 숲	- 연차적인 병충해 방제, 시비, 영양공급 등을 통해 생육상태는 대체로 양호하나, 일부 소나무는 외과수술부 훼손 등이 확인되어 조치가 요구됨	B
218	천기 제475호	고성 계승사 백악기 퇴적구조	- 종무소 주출입부 물결자국 일부가 출입자의 보행으로 인해 손상되었으므로 유리보호막 설치 등 보호 조치가 요구되며, 공룡발자국 화석 부분에 대한 안내판 추가 설치 필요	B
219	천기 제476호	영양 주사골 시무나무와 비술나무숲	- 생육상태는 대체적으로 양호하나 일부 개체목에서 동공이 확인되므로 조치하고, 부후균인 버섯이 발생한 부패목은 주위의 다른 나무에 부패균을 공급할 우려가 있으므로 제거 필요	B
220	천기 제478호	장성 단전리 느티나무	- 배수로가 근접해 있고 도로가 건설되면서 급격히 생육환경을 저해하고 있으며, 생육공간이 협소하고 지하부의 생육공간이 부족하여 활발한 생육이 이루어지지 않아 병충해 발생 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 요구됨 - 아울러 도로는 뿌리부분의 발달과 호흡에 지장을 주므로 수목에서 충분한 거리를 두고 재설치하는 방안 검토 필요	C
221	천기 제480호	보성 전일리 팽나무 숲	- 전일리 앞 하천변 방풍림으로 조성된 줄나무로 생육상태 및 관리 실태는 대체로 양호하며, 중간에 비어있는 곳은 향후 추가적인 보식 필요	A
222	천기 제483호	화순 개천사 비자나무 숲	- 개천사 입구를 시작으로 천태산 동남사면 산복부에 걸쳐 폭넓게 분포하고 있으며 전반적인 생육상태는 양호함 - 계곡 부위를 중심으로 대경목이 분포되어 있어 현재의 환경조건을 유지하면 보존에 문제가 없을 것으로 보임	A
223	천기 제484호	강릉 오죽헌 율곡매	- 생육생태는 대체로 양호하나, 오죽헌 내부에 몽룡실 뒤편에 위치하여 관람객에 의한 답압이 우려되며 충해로 인한 동공이 확인되어 지속적인 관찰이 요구됨 - 폭설 피해로 일부 가지가 부러진 상태로 2차 피해 방지를 위한 치료 필요.	C
224	천기 제488호	순천 선암사 선암매	- 선암사 내의 노거수로 사찰 측에서 잘 관리하고 있으나, 입탄저병과 지의류 피해가 확인되어 병충해 방제 등 필요	B
225	천기 제489호	광양 옥룡사 동백나무숲	- 수관층이 잘 발달되어 있고 숲 내의 나무 상태도 양호하며, 주차장 및 탐방로, 안내판을 비롯하여 옥룡사지와 동백나무 숲이 어우러진 전반적으로 잘 관리되고 있음	A
226	천기 제490호	제주 선흘리벵뒤굴	- 동굴은 비공개 상태로 잘 관리되고 있으며, 보호시설 등도 양호함. 동굴내부의 지형 등의 변화는 나타나지 않고 있으며, 매월 정기 모니터링 결과에서도 큰 변화는 확인되지 않음	A
227	천기 제492호	의령 백곡리 감나무	- 부패부위가 많아 생육상태가 좋지 못하므로 지속적인 관찰이 요구되며 하부 동공수는 외과수술 등이 필요함 - 병충해 발생 여부는 생육기에 확인하고 지주대의 추가설치 필요	C
228	천기 제493호	의령 세간리 현고수(느티나무)	- 연차적인 병충해 방제 등을 통해 생육상태는 대체로 양호함 - 현재 주민들의 휴식처로 이용되고 있으나 나무의 보호를 위해 주민들의 출입을 억제할 필요가 있음	A
229	천기 제498호	평창 운교리 밤나무	- 생육공간은 다소 협소하나 생육상태는 대체로 양호하며, 기존 외과수술 부위에 대한 보수가 필요함	B
230	천기 제501호	군산 말도 습곡구조	- 고군산군도 최서단에 섬의 해안가에 위치하며, 접근성이 낮아 훼손 우려가 적으며 현흔 (물결모양 흔적) 및 사층리 등의 퇴적구조가 잘 남아 있음	A
231	천기 제504호	화성 융릉 개비자나무	- 사적 제206호 화성 융릉과 건릉 내에 위치하며, 조선왕릉관리소 서부지구에서 상시 관리 중으로 전반적인 생육상태는 양호함	A
232	천기 제506호	서울 영휘원 산사나무	- 셍육상태는 대체로 양호하나, 북쪽으로 뻗은 가지 등의 수세가 약하고 이로 인해 병충해 발생이 우려되므로 지속적인 관찰이 요구됨	C
233	천기 제507호	옹진 백령도 남포리 습곡구조	- 지정 이후 지질이나 지형의 변화는 없으며 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 전망대에서는 습곡구조 안내판이 보이지 않으므로 습곡구조로 접근할 수 있는 통행로 개설 및 안내판 설치가 요구되며, 해안가의 쓰레기 등 주변정비 필요	B
234	천기 제508호	옹진 소청도 스트로마톨라이트 및 분바위	- 지질상태는 자연적인 형태로 보존되고 있으나, 관람시설인 철계단의 대부분이 노후되거나 경관에 어울리지 않아 개선이 요구되며, 입구 안내시설 주변 절개(훼손)된 석물은 정비 필요	B
235	천기 제509호	정선 산호동굴	- 국내 동굴 중 보호시설 설치가 가장 우수한 곳으로 꼽히는 곳으로, 동굴 입구에 동굴 출입일지가 비치되어 있으며 동굴 보존관리가 잘 이루어지고 있음	A
236	천기 제510호	평창 섭동굴	- 석회석 채광 중 발견된 동굴로서 현재는 폐광되었으며 보존관리 상태는 대체로 양호함 - 절개지 아래 갱도 입구가 있으며 입구에 무단출입을 막기 위해 보호시설물이 설치되어 있는 상태로 안전사고(낙석)가 우려되므로 안내 표지판을 입구 및 인접해 있는 공터에 설치하고, 입구 보호시설물의 잠금장치는 쉽게 절단이 가능하므로 개선이 요구됨	B
237	천기 제511호	태안 내파수도 해안지형	- 섬 전체가 충청남도 기념물로 지정되었으며 2009년도에 일부지역이 국가지정문화재로 지정됨 - 천연방파제의 구성요소인 몽돌과 동백나무 숲으로 구성되어 있으며 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
238	천기 제513호	제주 수월봉 화산쇄설층	- 최근 안내판 정비와 엉앙길 일대의 보호책이 설치되어 탐방안내시설은 양호하게 유지되고 있으나 해안 쓰레기가 밀려와 환경을 오염시키고 있어 정기적인 환경정비가 요구됨 - 해안을 따라 파도에 의한 지형의 변화가 나타나고 있으며, 특히 해안가 갱도진지 인근에서 붕괴가 집중적으로 발생하여 보호시설이 설치하여 안전상의 문제는 해소되고 있으나 지속적인 관찰이 요구됨 - 팔각정 구조물 전체에 균열이 발생되어 있으므로 확인 후 적절한 조치 필요	C
239	천기 제514호	영덕 도천리 도천 숲	- 도천 숲내의 모든 수목들이 비교적 양호한 생육상태를 보이고 있으나, 안내판이 없어 설치가 필요하며, 숲 내부의 시멘트 도로는 자갈 길 등으로 교체함이 바람직함	B
240	천기 제517호	제주 물장오리 오름	- 생육상태 및 입지환경, 문화재구역 관리 실태는 전반적으로 양호함	A
241	천기 제520호	강릉 방동리 무궁화	- 꽃눈 등의 상태로 보아 생육은 잘 이루어지고 있으나, 충해로 인한 동공이 확인되어 지속 관찰이 요구되며, 무궁화 사이로 일부 전선이 지나가고 있어 개선이 필요함	C
242	천기 제521호	옹진 백령도 연화리 무궁화	- 생육상태는 전반적으로 양호하나, 입지 공간이 협소하고 주변 지형이 암반으로 형성되어 있어 토심이 얕은 관계로 태풍 시 쓰러질 우려가 있으며 브레싱이 일부 훼손되고 임시로 주변시설과 고정(로프)시켜 놓은 상태이므로 근본적인 고정 시설을 설치하고 장차 지장이 예상되는 진입로변(남쪽) 벚나무와 북측 동백나무는 정리 필요	B
243	천기 제522호	청원 연제리 모과나무	- 2013년 적성병 발생으로 인한 피해가 있었으나 현재 상태는 대체로 양호하며, 향후 주기적 점검 및 병충해 방제가 요구됨 - 보호책 내에 있는 안내판은 밖으로 이설 필요	C
244	천기 제524호	창녕 우포늪 천연보호구역	- 훼손이나 변형 없이 양호하게 보존관리되고 있으나, 일부 지역에서 확인되는 망초, 개망초, 달맞이 꽂 등의 외래식물은 제거 필요	B
245	천기 제526호	제주 사계리 용머리해안	- 인위적인 훼손이나 변형은 확인되지 않으며 파도에 의한 자연적인 침식작용이 지속적으로 발생하고 있는 상태로, 전체적으로 안정된 상태를 유지하고 있지만 일부 낙석 위험구간은 안내판이나 보호책을 설치하고 지속 관찰을 통한 우회로 개설 등 검토 필요 - 탐방 제한시간을 현재는 매표소에만 확인이 가능하고 주차장에는 고지되지 않아 불편을 야기하고 있으며, 주차장에서 입구까지 소음을 유발하는 시설물이 불쾌감을 주므로 개선 필요 .	C
246	천기 제527호	의성 빙계리 얼음골	- 주위의 자연경관 및 암괴, 풍혈이 잘 보존되고 있으며, 느티나무와 참나무류, 소나무가 우점종으로 양호한 생육상태를 보이고 있음 - 안동, 구미, 상주에 소나무재선충병이 만연하고 있는 점을 감안하여 소나무 재선충병 방제가 요구되며, 천연기념물의 지정목적 및 특성을 알릴 수 있는 안내판 설치 필요	B
247	천기 제529호	양양 오색리 오색약수	- 최근 오색약수의 지하수의 양이 많이 감소한 것으로 보여 주변 지하수 관정 파악 및 모니터링 등 지속관찰이 요구됨 - 하천변에 인접하고 있으므로 음용수 관리를 철저히 해야 하며 편의시설 설치 시 주변 경관을 고려한 정비 필요	C
248	천기 제530호	홍천 광원리 삼봉약수	- 자연휴양림 내에 숙박시설 및 주차장 등과 인접해 있으며 하천바닥에 위치하고 있어서 수질오염에 대한 각별한 주의와 정기적인 검사가 필요함 - 삼봉자연휴양림 내에 위치하고 있으며 지적도상에 위치표시가 잘못된 것으로 보이므로 문화재 지정구역에 대한 재확인이 필요함	C
249	천기 제531호	인제 미산리 개인약수	- 보존관리 상태는 대체적으로 양호하나, 주변의 쓰레기와 담배꽁초 등에 대한 환경정비 및 문화재의 가치를 전달할 수 있는 문화재 안내판 설치 필요	B
250	천기 제534호	진주 호탄동 익룡·새·공룡발자국 화석산지	- 혁신도시 조성 공사 중 발견되어 현재까지 발굴조사가 진행 중인 상태로 지정구역 외부는 절토 공사가 완료되었고, 현장 발굴조사는 완료된 상태임 - 화석산지의 보존관리를 위해서는 주변 공사현장에서 발생하는 진동 등에 대한 지속적인 모니터링 및 무단출입을 방지할 수 있는 시설과 안내판 설치가 필요함	C
251	천기 제535호	신안 압해도 수각류 공룡알 둥지 화석	- 보존관리 상태는 양호한 편이나, 문화재임을 알릴 수 있는 안내판이나 이정표가 없으므로 설치 필요	B
252	천기 제536호	경주 양남 주상절리군	- 훼손이나 변형은 확인되지 않으며 문화재구역 관리실태도 양호함	A
253	천기 제537호	포천 한탄강 현무암 협곡과 비둘기낭 폭포	- 관리자가 상주하고 있어 문화재구역 및 주변 관리가 잘 되고 있으나, 주상절리 등 쉽게 침식되는 부분에서 낙석 위험이 있으므로 지속관찰이 요구됨	C
254	천기 제538호	독도 사철나무	- 인공적인 조치 없이 자연상태로 보존되고 있으며 생육·관리 상태는 대체로 양호함	A
255	천기 제539호	광주 충효동 왕버들 군	- 생육상태는 대체로 양호하나, 퇴비와 톱밥, wood chip 등 시비가 요구되며, 많은 관광객의 관람으로 인해 앞부분이 많이 답압되므로 3m 정도 넓힐 필요가 있음.	B
256	천기 제540호	경주개 동경이	- 협회와 서라벌대학간의 관리 이원화에 따라 소유주가 명확하지 않고 개체수와 사육범위가 명확하지 않으므로 소유주 및 관리 구역의 재설정과 천연기념물로 지정된 동경이에 대한 정확한 정의, 개체수, 혈통관리 등에 대한 전반적인 정비 및 지속적인 관리가 요구됨	C
257	천기 제542호	포천 아우라지 베개용암	- 도보로 접근이 불가능하므로 보존관리 상태는 양호함 - 포천에서 접근할 수 있는 이동 경로가 없으며, 베개용암을 관람할 수 있는 관람포인트가 연천 지역에 위치하므로 지속적인 관리와 보호를 위해서는 도보나 배를 이용한 이동경로와 수단이 필요.	A
258	천기 제543호	영월 무릉리 요선암 돌개구멍	- 하천의 빠른 유속에 의해 크고 작은 자갈들이 하천 바닥의 바위를 마모시키면서 여러 형태의 구멍이 생성된 특이지형의 하나로 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 하천변에 위치하고 주변에 요선정이 있어서 사람들의 왕래가 잦은 곳으로, 요선암 돌개구멍에 대한 설명표지판 설치가 필요함	B
259	천기 제544호	제주 강정동 담팔수	- 생육상태 및 입지환경, 문화재구역의 관리실태는 전반적으로 양호함	A
260	천기 제545호	대전 괴곡동 느티나무	- 생육상태는 대체로 양호하나, 안내판이 없고 주차장도 조성되어 있지 않으며, 화장실도 약 40m 거리의 도로가의 간이화장실을 이용해야 하는 상황이므로 편의시설 정비 필요	B
261	천기 제546호	제주 흑우	- 제주 흑우의 적정 사육두수는 150마리이며, 흑우가 초식동물임을 감안하여 방목 관리를 위한 보호구역 설정이 요구되며, 열악한 사양 환경 관리 개선을 위한 제주 흑우 축사시설 및 연차적인 보호 목책 시설이 필요함	E	조치 예정

□ 중요민속문화재

연번	지정별	문화재명	점검 결과	등급	비고
1	중민 제5호	강릉 선교장	- 일부 기둥과 보 등에서 균열 등이 확인되나 구조적으로 문제가 있는 상태는 아니며 폭설에 따른 훼손 부분은 긴급보수 예정 ※ 흰개미 가해 흔적에 따른 방충처리 등 필요 ※ ‘14년 긴급보수 추진 중	F	조치 중
2	중민 제8호	구례 운조루	- 구조적으로 안정적이며 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 기단석 유실 및 마루 이격, 앙토 탈락, 고막이벽 박락 등에 대한 경미보수 필요	B
3	중민 제10호	창녕 술정리 하씨초가	- 마당이 콘크리트로 타설되어 흰개미의 침입 통로 역할을 하고 있다고 보여지므로 흰개미 침입 여부에 대한 확인 및 방제가 요구되며, 지붕 속 억새가 부식되어 보수가 필요함 - 건물 배면의 훼손된 담장은 보수가 예정되어 있음 ※ 2014년 담장 보수 완료/ 2014년도 방충 사업 추진 중	E	조치 중
4	중민 제23호	양동 서백당	- 구조적인 문제는 없으나 안채의 사랑대청 상부가구에서 나타나는 대량 및 도리의 갈램과 장혀의 처짐은 지속관찰이 요구되며, 사랑 마루 난간 파손 및 치받이 흙 탈락 등은 경미보수 필요	C
5	중민 제24호	영천 매산고택 및 산수정	- 건물의 상태는 대체적으로 양호하나, 대문채 우측 박공부 앙토 탈락, 안채 전퇴 상부 당골벽 파손 등에 대한 경미보수 필요	B
6	중민 제26호	정읍 김동수씨 가옥	- 안행랑채와 호지집 1, 2는 지붕누수 등에 따른 연목 부식이 추정되므로 정밀조사를 통한 대책 마련이 요구되며, 기둥의 충해가 확인되는 안채 및 안사랑채는 해충방제가 필요함 - 기둥과 하인방의 맞춤 부위가 다소 이격되고 우측으로 약간 기운 듯한 사당은 구조적인 문제는 없으나 지속관찰 필요	E	조치 중
7	중민 제27호	경주 교동최씨 고택	- 사당은 우수 흔적과 배면 수목으로 인한 습해의 흔적이 나타나므로 보수가 요구되며, 배면 바닥기와의 들뜸이 확인되는 안채에 대한 기와 고르기 및 중방·하방이 기둥에서 탈락한 행랑채의 보수도 필요함	E	조치 중
8	중민 제33호	삼척 신리소재 너와집 및 민속유물	- ’12년 너와지붕 보수, ‘13년 구 강봉문 가옥 보수 등을 실시하였으며 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
9	중민 제34호	경주 김호장군 고택	- 안채 내부벽체 미장 들뜸, 사당 배수로 정비 등 각 건물별로 경미보수가 필요한 사항은 있으나, 구조 및 외관 상태는 대체로 양호함 - 안채 배면에 증축된 조립식 건축물은 철거 검토 필요	B
10	중민 제39호	고창 신재효 고택	- 기둥에 충해가 발생하였으므로 해충 방제가 요구되며, 부식된 연목과 평고대 및 탈락된 당골벽에 대한 보수가 필요함	E	조치 예정
11	중민 제68호	성읍 조일훈 가옥	- 성읍민속마을 내에 위치하며 보존관리 상태는 대체로 양호하나 마당의 배수가 원활하지 못해 정비가 필요함	B
12	중민 제69호	성읍 고평오 가옥	- ‘10년도 초가이엉잇기, ’11년도 방염을 실시하여 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 마당의 배수가 원활하지 못해 정비가 필요함	B
13	중민 제70호	성읍 이영숙 가옥	- ‘10년도 초가이엉잇기 및 방염을 실시하여 보존관리 상태는 대체로양호하나, 마당의 배수가 원활하지 못해 정비가 필요함	B
14	중민 제71호	성읍 한봉일 가옥	- 성읍민속마을 내에 위치하며 보존관리 상태는 대체로 양호하나 마당의 배수로가 원활하지 못해 정비가 필요함	B
15	중민 제72호	성읍 고상은 가옥	- 구조적으로 안정되어 있으며 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 일부 창호가 변형이 되어 있어 개선이 요구됨	B
16	중민 제73호	양동 낙선당	- 안채 배면 기둥 쏠림, 일부 보의 뒤틀림, 사랑채 배면 기둥의 쏠림은 안정화 상태이나 지속관찰이 요구되며, 사랑채 기단 상부 일부 탈락 등은 경미보수 필요	C
17	중민 제74호	양동 사호당 고택	- 구조적으로 안정적이며 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 문간채대문 상부 도리 및 장혀 처짐, 안채 장혀 전단크랙과 사랑채 마루방 하인방 처짐 등은 지속관찰이 요구되며, 사랑채 치받이 흙 탈락 및 기단상부 마감 갈램 등은 경미보수 필요	C
18	중민 제75호	양동 상춘헌 고택	- ‘07~’09년에 걸친 보수를 통해 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 사랑 기단 하부 파임 및 사랑 마당 석축 훼손 등에 따른 정비 필요	B
19	중민 제76호	양동 근암 고택	- 사당은 일부 기둥 충해 및 하부 부식, 배면 하인방 파손, 전면 창호 탈락 등에 따른 보수가 요구되며, 안채 측면 기와 일부 탈락 및 사랑채 마루 상부 치받이 흙 일부 탈락 등은 경미보수 필요	E	조치 예정
20	중민 제77호	양동 두곡 고택	- 안채 대량 목 부러짐, 장혀 갈램 및 아래채 배면 끝단 도리 및 장혀 처짐 등이 확인되나 구조적 문제는 없으며 안정화된 것으로 보임 - 아래채 일부 문틀 처짐은 지속관찰이 요구되며, 안채 대청 배면 벽체 탈락 등은 경미보수 필요	C
21	중민 제78호	양동 수졸당	- 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 안채의 사랑 대청 상부가구에서 나타나는 대량 및 도리의 갈램과 장혀의 처짐 등은 지속적인 관찰이 요구되며, 사랑채 기단 탈락 등은 경미보수 필요	C
22	중민 제79호	양동 이향정	- ‘09년 안채 및 곳간채 보수를 실시하여 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 출입문 신방목 부식과 곳간채 2의 측면 화방벽 배부름에 대한 지속적인 관찰이 요구되며, 사랑채 좌측 누마루 난간 훼손 및 곳간채 1 고막이 훼손 등은 경미보수 필요	C
23	중민 제80호	양동 수운정	- 수운정 및 행랑채 등은 구조적으로 안정되어 있으며 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 수운정 선자서까래 치받이 흙 탈락, 출입문 기단 상부 탈락 등은 경미보수 필요	B
24	중민 제81호	양동 심수정	- 일부 기둥 사괘 균열, 대량 갈램 등이 확인되나 안정화된 상태로 구조적 문제는 없으며 전반적으로 양호한 상태이나, 일부 미장 탈락, 기단 상부 마감 균열 등에 대한 경미보수 필요	B
25	중민 제82호	양동 안락정	- 구조적으로 안정적이며 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 지붕 수리 후 건물이 우측으로 약간 기울어져 있어 지속관찰 필요	C
26	중민 제83호	양동 강학당	- 판문 하부 훼손 등 일부 경미보수가 필요한 사항이 있으나 구조 및 외관 상태는 양호하며, 풍판의 처짐에 따른 뺄목 파손 등은 지속적인 관찰 필요	C
27	중민 제84호	하회 북촌댁	- 안채의 일부 기둥에서 확인되는 갈램은 건조수축에 의한 갈램으로 구조적으로는 안정된 상태로 보이며, 대문채 및 행랑채, 사랑채 등 일곽을 구성하는 건조물의 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
28	중민 제85호	하회 원지정사	- 오랜 경과 연수에 따른 목재 노후화로 결구부의 이완과 수평부재의 길이 방향 갈램 및 축부재의 비틀림과 갈램이 전체적으로 발생하였으며, 특히 정면 좌측 원형우주와 전면 중도리열의 좌․우측면 사각기둥 상부의 결구부 주변에서 발생한 갈라짐은 구조적 안전성에 저해요인으로 작용하고 있고, 목재의 밀도가 상대적으로 낮은 것을 감안하면 목재의 강도 측면에서 결함이 있는 것으로 판단됨 - 목재에는 충해와 조류에 의한 손상이 구간에 따라 부분적으로 크게 나타나고 있으며, 퇴칸의 마루바닥은 부분적으로 꺼져 있음 - 연좌루도 오랜 경과 연수에 따른 목재의 노후화로 목재의 갈라짐과 결구부의 이완 및 앙토의 탈락이 함께 나타나고 있고, 누하층 기둥은 재료적 결함도 내포되어 있으며 난간 청판은 부분적으로 이탈되거나 탈락되어 있음 - 담장 하부 배수구 2개소 외부 바닥은 지반이 함몰되어 있고, 흙이 외부 석축으로 빠져나오고 있어 배수구 정비가 시급함 - 정사 건물에서 비틀림 갈램이 발생한 기둥은 조속한 시일 내에 띠쇠와 같은 보강조치를 우선적으로 실시 필요 - 정사와 연좌루 건물은 구조안전진단을 통해 구조적인 안전성 확보 여부 평가 필요	E 추가 정밀 조사	조치 예정
29	중민 제86호	하회 빈연정사	- ‘11년 기단, 담장 보수 공사가 시행되었으며 지속적인 관리를 통해 보존관리 상태는 전반적으로 양호함	A
30	중민 제87호	하회 풍산류씨 작천댁	- 구조적으로 안정적이며 전체적인 관리 상태는 양호하나, 안채와 행랑채의 증축으로 배면 공간이 협소해지고 통풍과 환기, 채광 능력이 저하되어 배수 환경이 악화되어 지속적인 관찰이 요구되며, 소유자가 생활하면서 변형이 이루어진 부분은 향후 원형복구 필요	C
31	중민 제88호	하회 옥연정사	- 현재 문화재 체험시설로 사용되고 있으며 지속적인 관리를 통해 전반적인 상태는 양호하나, 원락재 및 옥연정사 고막이 탈락 등은 경미보수 필요	B
32	중민 제89호	하회 겸암정사	- 안채는 가구부 뒤틀림으로 인한 배면 좌측 보머리의 이격과 깨짐이 나타나나 구조적으로는 안정화된 것으로 확인되며 향후 지속관찰을 통한 필요 시 보수검토	C
33	중민 제90호	하회 남촌댁	- 안채는 ‘10년 복원되었고, 대문채 및 사당채, 사당, 별당채 모두 구조적으로 안정적이며 보존관리 상태는 양호함.	A
34	중민 제91호	하회 주일재	- ‘09년 대문채와 방앗간채, 아래채, 사당, 협문의 보수가 이루어져 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
35	중민 제92호	낙안성 박의준 가옥	- 전체적인 보존관리 상태는 양호하나, 일부 구들이 막혀있어 확인 후 정비 필요	B
36	중민 제93호	낙안성 양규철 가옥	- 구조적으로 안정되어 있으며 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 초가이엉 앙토 탈락 등에 따른 경미보수 필요	B
37	중민 제94호	낙안성 이한호 가옥	- 본채 및 부속체 등의 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 본채 전면부 일부 앙토 탈락 등에 따른 경미보수 및 안전사고 예방을 위해 부엌 내 LPG 가스통 이설 설치 필요	B
38	중민 제95호	낙안성 김대자 가옥	- 구조적으로 안정적이며 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 안방 문 개폐 불량 및 선자연 훼손, 부속채 담장 휘어짐 등에 대한 정비 필요	B
39	중민 제96호	낙안성 주두열 가옥	- 창고, 화장실 등 부속채의 상태는 전반적으로 양호하나, 안채는 원주 및 내부 기둥의 부식 등에 따른 보수 필요 ※ 2014년 보수정비 추진 중	E	조치 중
40	중민 제97호	낙안성 최창우 가옥	- 보존관리 상태는 대체로 양호하나 정면 하부 심벽 탈락 등에 대한 경미보수가 요구되며, 헛간 보수 시 시멘트 몰탈로 바닥을 마감한 부분은 향후 개선 필요	B
41	중민 제98호	낙안성 최선준 가옥	- 구조 및 외장 등 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 지붕 선자연 배면 앙토 탈락 등에 대한 경미보수 필요	B
42	중민 제99호	낙안성 김소아 가옥	- 흰개미 등으로 인해 부식된 후면 기둥 및 초가이엉 노후·흘러내림 등에 따른 보수가 요구되며, 이엉잇기 시 하부까지 누수 흔적이 확인되는 서까래의 부식 여부 확인 필요 - 비닐 등으로 막아 옷방으로 사용하면서 환기 부족으로 툇마루 부식이 우려되므로 개선하고, 후면에 증축되어 경관을 훼손하는 시멘트 블럭조 보일러실은 향후 정비 필요 ※ 2014년 보수정비 추진 중	E	조치 중
43	중민 제100호	낙안성 곽형두 가옥	- 내부를 현대식으로 완전 개조하여 사용하고 있는 가옥으로 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 기둥과 툇마루 목재에서 송진이 나와 장판지로 둘러싸 사용하고 있으므로 확인 후 조치가 요구되며, 부식된 하인방은 지속관찰을 통한 보수 검토 필요	C
44	중민 제104호	달성 삼가헌	- 구조적으로 안정되어 있으며 전반적으로 건물의 상태는 양호하나 곳간채 내부 벽체 회마감 훼손, 누마루 귀틀 및 청판 이완 등 일부 훼손 및 미비사항은 경미보수 필요	B
45	중민 제105호	구미 쌍암 고택	- 중문채 기단석 및 와구토 탈락 등 일부 경미보수가 요구되는 부분은 있으나 구조 및 외관 상태가 양호하며, 초석의 풍화는 지속관찰 필요.	C
46	중민 제106호	청도 운강고택 및 만화정	- 건물 상태는 대체적으로 양호하나 대문채 박공벽체 회마감 탈락, 화방벽 용지판 이완 등 일부 훼손 및 미비사항에 대한 경미한 보수 필요	B
47	중민 제107호	영천 정용준씨 가옥	- 구조적으로 안정적이며 보존관리 상태는 전반적으로 양호하나, 안채 우물마루 청판, 곳간 재사벽 탈락 등은 경미보수 필요	B
48	중민 제108호	영양 서석지	- 자양재의 경우 습기에 의한 피해가 심각하므로 지속관찰이 요구되며, 배수처리에 일부 문제가 있으므로 정비가 요구됨 - 경정은 상부 하중에 비해 하부 기둥이 약함으로 추후 보수 시 상부 하중을 줄여주는 것이 필요함	C
49	중민 제122호	안동 하회 마을	- 지속적인 보수정비를 통해 전반적인 보존관리 상태는 양호하며, 향후 ‘13.6월 수립된 종합정비계획에 따른 체계적인 정비 추진 필요	B
50	중민 제123호	수원 광주이씨 월곡댁	- 서까래가 파손된 사랑채는 시급한 보수가 요구되며, 대들보에 충해가 확인되는 안채와 기둥 일부에서 부식 흔적을 보이는 헛간채는 지속적인 관찰이 필요함 - 연죽 대신 철사를 써서 고사 새끼를 고정시키고 있으므로 확인 후 개선 필요 ※ 2014년 사랑채 긴급보수	F	조치 완료
51	중민 제124호	화성 정용채 가옥	- 행랑채 남측 화방벽 이격 및 붕괴 우려로 보수가 필요하며, 전체적으로 기단부가 훼손되었고, 앙토 탈락 및 미장 탈락, 굴뚝 훼손 등이 확인되어 정비가 요구됨	E	조치 예정
52	중민 제125호	화성 정용래 가옥	- 안채 기단부와 마루 균열 및 사랑채 충해 의심 기둥, 북측 화방벽 균열 등은 지속관찰 후 변위 진행 시 보수가 요구되며, 안채 창호지 훼손 등은 경미보수 필요	C
53	중민 제126호	여주 김영구 가옥	- 안채는 전체적으로 기둥이 서쪽으로 기울고 변형되어 지속적인 점검이 필요하고 그 결과에 따라 보수·정비 추진이 필요함. - 사랑채 전면과 안채 측면 등 이완․침하가 진행 중인 기단부, 시멘트로 변형되어 있는 고막이부, 사랑채 누각 기둥 기울음 등 가옥 전반에 대한 추가 정비 및 정밀안전진단이 필요할 것으로 판단됨. ※ 2013～2014년 사랑채 보수	E	조치 중
54	중민 제127호	어재연장군 생가	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나 안채는 회첨부 서까래가 일부 처지고, 회첨부 누수 및 앙토 균열 등이 확인되며 사랑채는 마루널이 일부 꺼져 있어 지속관찰 후 보수 검토 필요	C
55	중민 제128호	양주 백수현 가옥	- 관리자가 거주하며 하고 있어 비교적 관리상태는 양호하나, 행랑채 뒷면 벽체 탈락 등에 대한 경미보수가 필요하며 안채 뒷면 회첨부는 누수 흔적이 확인되어 점검 후 조치	B
56	중민 제129호	진접 여경구 가옥	- 사랑채 마루 하방(문틀)의 침하로 마루, 귀틀, 문선의 이격이 발생하였고 좌측면에서는 화재 흔적이 확인됨. 사당은 기둥의 뒤틀림으로 인해 마루 귀틀이 이격되었고, 사랑채와 사당, 문간채, 안채 지붕은 홍두깨흙이 흘러내린 상태로 보수정비가 필요함 - 또한, 사랑채와 사당의 마루부분은 관람객 안전사고 및 건물의 손상을 가속화시킬 우려가 있으므로 조치가 요구됨	E 추가 정밀 조사	조치 예정
57	중민 제130호	궁집	- 서까래 부식, 천정 누수 흔적 등이 확인되며 안채 및 안채와 사랑채의 연결부 지붕 일부가 무너져 내려 보수가 필요함 ※ 2014년 보수정비 추진 중	E	조치 중
58	중민 제131호	고성 어명기 가옥	- 구조적으로 안정적이며 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 부엌 배면 기단 바닥 깨짐, 협문(일각문) 내림마루 기와 탈락 등에 대한 경미보수 필요	B
59	중민 제132호	영동 소석 고택	- 안채 및 곳간채의 상태는 대체로 양호하나, 사랑채는 배면 기둥 기울어짐의 진행 여부에 대한 지속적인 관찰 필요	C
60	중민 제133호	청원 이항희 가옥	- ‘09년에 안채 및 협문보수, 담장 정비 등이 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
61	중민 제134호	보은 선병국 가옥	- 안채에는 관리자가 거주하여 전반적인 관리상태가 양호하나, 행랑채는 가운데칸 내부 파이프의 누수로 인하여 기둥이 부식되는 등 보수가 요구되며 사랑채는 배면 수키와가 밀려 내려오는 등 전체적으로 기와 상태가 좋지 않아 점검 후 조치 필요	E	조치 예정
62	중민 제135호	중원 윤민걸 가옥	- 사랑채는 건물이 기울어져 고임목으로 임시 보강한 상태로, 기울어짐의 원인에 대한 정밀조사 후 보수가 요구되며, 안채도 다소 기울어져 있는 상태로 벽체 균열 등이 관찰되므로 확인 후 적절 조치 필요 ※ 2014년 보수정비 추진 중	E	조치 중
63	중민 제136호	괴산 김기응 가옥	- 안채, 대문채 등의 상태는 대체로 양호하나, 중문채는 처마 끝선과 기단 끝선이 인접하여 낙수로 인해 기단석 침하가 발생하고, 배수가 불량하여 마당이 습한 상태이며, 배면 처마 처짐에 따라 임시 보강중으로, 원인 분석 후 조치 필요 ※ 2013～2014년 보수정비 추진 중	E	조치 중
64	중민 제137호	제원 박도수 가옥	- 안채와 건넌채는 대체로 양호하나, 문간채는 배면의 기둥 기울어짐 및 하부 부식 등이 확인되어 진행 여부에 대한 지속적인 관찰 필요	C
65	중민 제138호	청원 유계화 가옥	- 안채와 사랑채의 초석 일부가 풍화로 표면이 박리되고 고막이 벽체 일부가 균열 되는 등 일부 경미보수가 필요한 부분이 있으나 관리인이 상시 관리하고 비교적 보존관리 상태는 양호함. - 외곽담장은 일부가 붕괴되고 일부 구간은 블록담장으로 되어 있어 보수정비가 필요함.	B
66	중민 제139호	보은 최태하 가옥	- 구조적으로 안정되어 있으며 전체적으로 보존관리 상태는 양호하나 일부 담장 및 고막이 탈락 등에 대한 경미보수 필요	B
67	중민 제140호	영동 규당 고택	- ‘09년 안채 및 관리사 해체보수, 광채 지붕보수, 창고 및 협문 복원공사 등이 이루어져 전반적으로 양호한 상태임.	A
68	중민 제141호	음성 김주태 가옥	- 안채는 지붕 동파 및 누수 등으로 보수가 요구되며, 사랑채는 전체적인 기울임이 관찰되어 진행 여부 확인 필요 - 대지가 전체적으로 습기가 많아 지붕과 목조에 좋지 않은 영향을 주고 있어 배수체계 정비 시급	E	조치 예정
69	중민 제142호	영동 김참판 고택	- 안채는 대청 보 및 전면 어칸 도리 갈램, 안사랑채는 주심 장여 갈램 등이 확인되나 구조적 문제는 없으며 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
70	중민 제143호	음성 공산정 고가	- 안채 전면 가운데칸 장여 하부 균열에 따른 도리 맞춤 부분 벌어짐 등에 대한 지속적인 관찰이 요구되며 안채 앙토 탈락, 사랑채 배면 회첨부 고삽 부식 등은 경미보수 필요	C
71	중민 제144호	영동 성위제 가옥	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 안채 및 광채 기둥의 기울어짐은 진행여부에 대한 지속적인 관찰이 필요함	C
72	중민 제145호	단양 조자형 가옥	- 안채의 상태는 대체로 양호하나, 문간채 지붕 처마 처짐 및 기와 이완에 따른 보수정비가 요구됨	E	조치 예정
73	중민 제147호	괴산 청천리 고가	- 사랑채, 사당 지붕 홍두깨흙 유실 및 안채 우측 지붕 회첨골 누수 등이 확인되어 지속관찰이 요구되며, 사랑채 좌측 날개채 고막이벽 균열 등은 경미보수 필요	C
74	중민 제148호	제원 정원태 가옥	- 안채와 사랑채 모두 지붕 누수 등에 따른 연목 부식 등이 확인되어 보수가 요구되며, 사랑채는 전면 좌측 우주 동바리 부분 비틀림 등에 대한 지속관찰과 전선 및 창호 등 정비 필요 ※ 2013～2014년 보수정비 추진 중	E	조치 중
75	중민 제149호	남원 몽심재	- 안채는 2012년 해체보수를 실시하여 상태가 양호하나, 사랑채는 내부 천정과 벽체, 바닥에서 균열 발생, 누수 흔적 등이 확인되어 보수가 요구되며, 대문채는 벽체 내부 균열 및 이격 등에 따른 지속관찰이 필요함 ※ 2014년 보수정비 추진 중	E	조치 중
76	중민 제150호	부안 김상만 가옥	- 기울음이 확인되는 안채와 사랑채는 구조적인 문제는 없으나 지속관찰이 요구되며, 장기적으로는 전면 보수대책이 필요할 것으로 보임 - 가옥이 전반적으로 습한 상태이므로 정기적인 환기 및 불때기를 통한 습기 제거 필요	C
77	중민 제151호	나주 홍기응 가옥	- 태풍으로 전도된 협문 및 사당 담장석 탈락 등은 보수가 요구되며, 안채 창호지 훼손, 대문채 내벽 바름 탈락 등에 대한 경미보수 필요 ※ 2014년 보수정비 추진 중	E	조치 중
78	중민 제152호	화순 양동호 가옥	- 안채는 초석의 균열로 인한 기둥 처짐 및 지붕의 누수에 따른 부재 부식 등이 확인되며, 대문채는 서까래가 우수에 노출되어 있고 기둥이 기울어져 있으므로 시급한 보수가 요구됨	F	조치 예정
79	중민 제153호	해남 윤탁 가옥	- 각 건물 전반적으로 기둥 등에서 충해가 확인되며 특히 별당채의 경우 충의 분비물이 관찰되는 등 훈증 처리 및 방미․방충처리 필요	E	조치 예정
80	중민 제154호	화순 양승수 가옥	- 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 배면 초석 1본이 균열되어 기둥이 미세하게 침하되어 있으므로 지속적인 관찰이 요구되며, 안채 측면에 화목 보일러가 설치되어 있어 화재 예방을 위한 별도의 대책이 필요함	C
81	중민 제155호	군지촌정사	- 구조적 문제는 없는 것으로 보이나 사랑채 전면 기둥 수직 할렬 등은 지속관찰이 요구되며, 안채 기단 시멘트 바름, 대문채 고막이벽 탈락 등은 경미보수 필요	C
82	중민 제156호	보성 문형식 가옥	- 사랑채의 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 사당채는 기둥 기울어짐, 마루 귀틀 이탈 등이 확인되므로 지속관찰을 통한 보수 검토가 요구되며, 안채 기단 균열 및 와구토 탈락 등에 따른 정비 필요	C
83	중민 제157호	보성 이금재 가옥	- 헛간채, 곳간채의 상태는 대체로 양호하나, 안채 일부 벽체 및 앙토 탈락 등에 따른 경미보수가 필요하여 대문채는 일부 초석이 묻혀 있어 지반정리가 요구됨 - 안채에서 확인되는 서까래 처짐은 ‘06년 기록화사업과 비교한 결과 큰 변화가 없으므로 구조적인 문제는 없는 것으로 판단됨	B
84	중민 제158호	보성 이범재 가옥	- 안채 옆 곳간채는 지붕에서 떨어지는 우수가 바닥에 튀어 지속적으로 기둥하부와 인방에 영향을 주고 있으므로 용량이 큰 홈통을 설치하는 등의 적절한 조치가 필요함 - 안채 벽체 일부 균열·탈락, 사당채 처마 앙토 균열 등은 경미보수가 요구되며, 안채 내부의 화목보일러는 현재 공가인 관계로 사용하지는 않으나 화재 예방을 위해 철거함이 바람직함	C
85	중민 제159호	보성 이용욱 가옥	- 구조적으로 안정되어 있으며 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 안채 측면 벽체 탈락, 대문채 고막이 균열 등에 대한 경미보수 필요 - 사랑채 앞 수도시설은 경관에 어울리지 않으므로 이전 내지 철거됨이 바람직하며, 사당채는 측배면의 수목 정비가 필요함	B
86	중민 제160호	보성 이식래 가옥	- 사랑채와 안채는 전반적으로 양호한 상태이나, 곳간채는 기단석이 이완되어 있고 일부 초석의 박리 현상이 있으므로 지속적인 관찰을 통한 보수 검토가 요구되며, 대문채는 진입부 외부마당에 엿 생산시설(아궁이 5개)이 있어 화재가 우려되므로 이전 등 조치가 필요함	C
87	중민 제161호	장흥 존재 고택	- 사당과 안채의 보존관리 상태는 비교적 양호하나, 대문채는 외부방향으로 기울어져 지속관찰이 요구되며 부속채의 현대식 창호는 가옥에 어울리는 방향으로 개선이 필요함	B
88	중민 제162호	보성 열화정	- 배면 기둥하부 갈램 및 쪽마루 부식이 확인되나 구조적 문제는 없을 것으로 보이며 앙토 및 와구토 탈락 등에 대한 경미보수 필요	A
89	중민 제163호	보성 이용우 가옥	- 사랑채과 곳간채는 대체로 양호하나, 안채는 벽체 박락, 배면 쪽마루 기둥 부식, 기와 노후, 기단 불량 등에 따른 전반적인 보수가 요구되며, 대문채는 기와노후에 따른 번와가 필요함 - 행랑채는 진입로의 레벨이 높아져 행랑채가 지면에 묻혀 있고 벽체가 불량하여 진입로의 레벨조정과 벽체 보수가 필요함	E	조치 예정
90	중민 제164호	영암 최성호 가옥	- 안채는 배면 지반이 건물 쪽으로 기울어 배수가 불량하므로 반대쪽 배수로 방향으로 마당 구배 조정이 필요하며, 대문채 추녀부 부식 및 안채와 사랑채의 처마가 겹쳐는 부분은 향후 보수사업 추진 시 정비 필요	B
91	중민 제165호	나주 홍기헌 가옥	- 곳간채의 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 안채 고막이벽 바름 박락, 대문채 화방벽 균열 등은 경미보수가 요구되며, 사랑채의 부식된 추녀는 향후 지붕보수 시 교체 필요.	B
92	중민 제167호	무안 유교리 고가	- 지붕부의 손상이 매우 심각하며, 누수로 인한 구조재 및 수장재의 피해를 막기 위해 건축주가 응급조치를 취한 상태로, 장기간 방치로 지붕 부재의 손상이 우려되므로 즉각적인 조치 필요 ※ 2014년 긴급보수 추진 중	F	조치 중
93	중민 제168호	영덕 충효당	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 정면 좌측 선자연 앙토 회마감 탈락 등 일부 훼손 및 미비사항은 경미보수가 필요함	B
94	중민 제169호	해저 만회고택	- 사랑채 누마루는 침하가 확인되며 누상주가 좌측으로 기울어져 인방과 기둥, 인방과 문울거미, 사랑마루 대부분의 귀틀과 청판 맞춤이 이완되어 지속관찰을 통한 보수검토가 요구되며, 안채 좌익사 배면 고막이벽 재사마감 탈락 등은 경미보수 필요	C
95	중민 제170호	거촌리 쌍벽당	- ‘09년도 안채 보수 등을 통해 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 사랑채 처마 앙토바름 탈락 등 일부 훼손 및 미비사항은 경미보수가 필요함	B
96	중민 제171호	가평리 계서당	- ‘09년도 대문채, 사당, 안채, 담장 등 정비를 통해 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 대문채 고막이벽 재사마감 탈락 등에 대한 경미보수 및 사당 배면 배수로 정비 필요	B
97	중민 제172호	청운동 성천댁	- 대문채, 안채는 구조적으로 안정되어 있으며 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
98	중민 제173호	창양동 후송당	- 안채 및 중문채, 대문채는 기단부 등에 대한 보수 중이며, 사랑채의 상태는 대체로 양호하나, 창고는 건물 전체가 좌측으로 기울어져 지속적인 관찰이 필요함	E	조치 중
99	중민 제174호	율현동 물체당	- 사랑채는 측면 보, 기둥 이완 등에 따라 꺽쇠로 보강해 놓은 상태로, 당장 구조적 문제가 발생할 소지는 적으나 지속적인 관찰이 요구되며, 사랑채 우물마루 이완 및 배면 내림마루 기와 동파 등 일부 훼손·미비사항은 경미한 보수가 필요함	C
100	중민 제175호	영천 만취당	- 구조적으로 안정되어 있으며 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 초간헌 누마루 상부 앙토 탈락, 사당 창호지 훼손 등은 경미보수 필요	B
101	중민 제176호	가일 수곡 고택	- 대문채의 상태는 전반적으로 양호하나, 안채는 좌측면 귓기둥에 가새를 설치하고 기둥을 꺽쇠로 보강하여 뒤틀림을 보강해둔 상태로, 향후 변위를 관찰하여 드잡이 등 보수 검토 필요 - 안채에서 벽체, 기와, 고막이 등 마감이 일부 탈락되었으나, 누수나 구조적인 영향은 없는 것으로 판단됨. - 별당채 난간 청판 탈락 및 안채 고막이 탈락 등은 경미보수가 필요하며, 일부 훼손된 사당 담장 및 별당채의 배면에 인접한 수목은 정비 필요	C
102	중민 제177호	하회동 하동 고택	- 대문채의 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 안채는 기둥에서 뒤틀림과 하부 부식이 있고 꺽쇠로 보강된 것이 확인되며, 가구부에 균열이나 깨짐 등이 나타나고 있으므로 향후 변위 양상을 살펴 드잡이 등 보수가 요구됨 - 안채의 사랑채 영역에서는 흰개미 피해가 보이나 하회마을 전체적으로 방역계획이 수립되어 있음	C
103	중민 제178호	하리동 일성당	- 거주자가 생활하며 지속적으로 관리하여 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 안채는 고미가래 균열 및 벽체 마감 탈락 등에 따른 경미보수가 필요하며, 관리사는 기둥 균열, 도리 갈램 등에 따른 지속관찰 필요	C
104	중민 제179호	안동 학암 고택	- 별채의 보존관리 상태는 양호하나, 안채 및 대문채는 앙토 탈락 등에 대한 경미보수 필요	B
105	중민 제180호	만운동 모선루	- 모선루는 도리, 창방, 사랑 마루 귀틀 등이 경미하게 이격되어 있고, 보머리, 서까래 등 목부재에 갈램이 나타나지만 이미 보수 및 보강이 이루어진 상태로 구조적인 영향은 크지 않으며 전반적인 보존관리 상태는 양호하나 사랑마루 귀틀 이격 등은 부분적으로 경미보수 필요	B
106	중민 제181호	의성김씨 율리종택	- 기둥 하부를 동바리 이음 보수하고 번와 공사를 하는 등 구조적인 문제는 보완되어 보존관리 상태는 양호한 편이나, 창살 탈락 등은 경미보수 필요	B
107	중민 제182호	의성김씨 서지재사	- 거주자가 상시 거주하고 있어 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 기단석 탈락, 기둥 하부 부식 및 판문 뒤틀림, 화기(火氣)로 인한 부재 그을림 등 구조적인 문제로 진행될 우려가 있는 현상이 관찰됨. 정비가 시급한 사항은 아니나 향후 변위를 살펴 필요 시 보수 검토	C
108	중민 제183호	안동권씨 능동재사	- 추원루 기둥에서 10㎜ 이상의 갈램이 확인되기 때문에 지속 관찰이 요구되며, 동재에서 습기로 인한 곰팡이 번식이 확인되므로 관리에 주의가 요구됨 - 창방 갈램 등 전체적으로 건조 수축에 의한 목재의 갈램과 마감탈락이 나타나고 있으나 구조적 문제는 없는 것으로 보이며, 보판각 고막이 탈락, 관리사 벽체 마감 균열 등은 경미보수 필요	C
109	중민 제184호	안동 오류헌	- 별채 협문 하부 등에서 흰개미 피해 흔적이 있으나 ’12년 방충을 실시했으며, 특별히 구조적인 문제는 없는 것으로 보임. - 전체적인 보존관리 상태는 양호하나, 흰개미 피해가 있었던 점과 창호 등 가옥의 변형이 많이 나타나는 점에서 향후 지속적인 관찰이 요구됨	C
110	중민 제185호	법흥동 고성이씨 탑동파종택	- 안채와 사랑채, 북정에서 뒤틀림이 확인되며, 안채와 사랑채는 구조적으로 안정된 것으로 보이나, 북정은 뒤틀림이 심화되어 부재 손상이 나타나고 있어 드잡이가 필요한 것으로 판단됨. - 별당채 1동은 현재 이건 보수 공사가 진행되고 있음.	E	조치 예정
111	중민 제186호	함양 일두고택	- 대문채의 기둥 하부 부식·쏠림 및 솟을삼문 대문간 주심도리 중앙부 이음, 사랑채 배면 좌측부 활주 부후 등은 지속관찰이 요구됨 - 중문간채의 사랑채와 연접부 상부의 함석막이 시설의 누수현상은 확인 후 조치하고, 건물과 담장을 훼손하고 있는 능소화는 제거 필요	C
112	중민 제188호	성읍 민속마을	- 성읍 1리 마을전체가 민속마을로 지정되어 있으며 현재 연차적인 보수정비를 통해 보존관리 상태는 대체로 양호함 - 향후 민속마을 보존관리 종합정비계획에 따라 지속적인 정비 추진 필요	B
113	중민 제189호	경주 양동마을	- '13년도 종합정비계획 수립에 따른 복원정비 사업이 실시 중으로, 가옥과 마을 기반시설, 관람 편의시설 및 소방방재 시설은 전반적으로 구비·관리 상태가 양호하며, 전통민속마을이 기본적으로 갖추어야할 건축적, 경관적 요소들을 잘 보존하고 있음.	B
114	중민 제190호	논산 명재고택	- 현재 관리인이 거주하며 지속적인 관리가 이루어지고 있어 전체적인 보존관리 상태는 양호함 - 다만, 대청마루 기둥 침하 및 석가산이 조형된 석축 일부 구간은 이완 및 배부름 현상이 관찰되므로 확인 후 정비 필요	B
115	중민 제191호	예산 정동호 가옥	- 현재 공가인 상태로 안채, 사랑채 등의 퇴락이 급속도로 진행 중에 있어 이에 대한 대책 마련을 통한 보수 추진 필요	E	조치 예정
116	중민 제192호	부여 민칠식 가옥	- ‘08년 보수공사가 완료된 이후, 현재 숙박시설로 활용되고 있으며 부여군에서 지속적으로 관리하고 있어, 전체적인 보존관리 상태가 매우 양호함 - 다만, 숙박시설로 활용되면서 외부인의 출입이 많아진 만큼, 이용객에게 화재예방 및 문화재 보호에 대한 안전교육이 철저하게 이루어져야 할 필요성 있음	A
117	중민 제193호	부여 정계채 가옥	- 광채, 헛간채 등의 상태는 대체로 양호하나, 안채는 현재 사용 중인 구들이 연기가 원활히 돌지 않아 난방과 연기배출이 어려운 상태이며, 처마 치받이 흙이 탈락되어 정비가 필요함	B
118	중민 제194호	아산 성준경 가옥	- ‘07년 보수한 문간채 및 행랑채, 광채는 상태가 양호하나, 사랑채는 툇마루칸 기둥 등 기울어짐 및 장여 등 처짐 등이 확인되어 보수가 필요함 ※ 2014년 보수정비 추진 중	E	조치 중
119	중민 제195호	아산 외암리 참판댁	- ‘11년 가묘, 협문, 문간채, 담장 보수 등을 실시하여 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 안채 앙토 일부 탈락 및 행랑채와 맞닿은 서까래 처짐 등은 경미보수 필요	B
120	중민 제196호	윤보선 전대통령 생가	- ‘12년 보수한 사랑채는 상태가 양호하나, 안채는 공포 뒤틀림 및 인방·창방 이격, 기둥 기울어짐이 확인되어 지속 관찰 후 필요시 보수정비 대책 마련이 요구됨 - 중문채 고막이벽 파손, 대문채 외부 벽 일부 파손 등은 경미보수가 필요하며, 건물 내 바닥은 지나치게 성토되었기 때문에 10～20㎝ 삭토함이 바람직함.	C
121	중민 제197호	서천 이하복 가옥	- 현재 관리자가 거주하면서 지속적인 관리가 이루어지고 있어 보존관리 상태는 대체로 양호하며, 아래채 벽체 일부 훼손 등에 대한 경미보수 필요	B
122	중민 제198호	홍성 사운 고택	- 거주자가 실제 거주하며 상시 관리 중으로, 안채 및 대문채, 사랑채, 서재 등의 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
123	중민 제199호	서산 김기현 가옥	- ‘11~12년 대문채, 사랑채, 중문채 보수 및 방충을 실시하여 보존관리 상태는 대체로 양호하며, 안채 배면 기둥 하부의 부후 현상은 지속 관찰을 통한 보수 검토 필요	C
124	중민 제200호	달성 조길방 가옥	- 건물의 상태는 대체로 양호하나, 안채 대청 상부 앙토와 당골막이 마감 탈락 등 일부 훼손 및 미비사항은 경미보수가 필요함	B
125	중민 제201호	예천권씨 초간종택	- 안채, 백승각, 별당채 등은 구조적으로 안정되어 있으며 보존관리 상태는 대체로 양호하나 별당채 정면 좌측 모서리 쪽마루 이완 등 일부 훼손 및 미비사항은 경미보수가 필요함	B
126	중민 제202호	안동 권성백 고택	- 안채 기둥 갈램, 대문채 동자주 균열 등이 확인되나 구조적 문제는 없으며 전반적으로 양호하나, 대문채 앙토 탈락 등은 경미보수 필요	B
127	중민 제203호	안동 송소 종택	- 안채와 사당의 보머리 갈램은 목부재의 건조수축에 따른 현상이며, 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 대문채 와구토 탈락 등에 대한 경미보수가 필요함 - 사당 벽지와 창호지에 발생한 곰팡이는 사람이 상시 거주하지 않기 때문에 환기 능력이 저하됨에 따른 현상으로, 누수로 인한 습해는 아님	B
128	중민 제204호	안동권씨 소등재사	- 전체적으로 건물의 상태는 양호하나, 대문채와 관리사 사이를 협문 형식으로 증축하여 변형이 나타나면서 외형적 본형이 왜곡되어지고 있으며, 안채의 기둥과 인방의 맞춤이 벌어지고 있어 변위 양상에 대한 지속관찰 필요	C
129	중민 제205호	거창 동계 종택	- ‘12년 대문채 보수 및 배수로, 안내판 정비, ’13년 중문채 및 사랑채 기단 보수 등을 통해 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 중문채의 뒤틀림 현상 등은 지속적인 관찰이 요구되며 사랑채 누마루 우측 겹지붕 박공판 부식 파손, 와생초 자행, 동파 기와 등은 경미보수 필요	C
130	중민 제206호	합천 묘산묵와 고가	- 대문채와 중문채의 상태는 양호하나, 안채 배면 처마의 물결현상과 사랑채의 뺄목 처짐과 이완 등은 지속적인 관찰이 요구되며, 살림채는 담장과 석축의 침하로 우측으로 기울어 조치가 필요함 - 곳간채는 안팎 주심도리가 부식되어 도리 장여가 파손되었고, 보머리 부식과 파손으로 도리 처짐 현상이 발생하여 보조기둥을 세워둔 상태로 보수가 필요함	E	조치 예정
131	중민 제207호	함양 허삼둘 가옥	- 화재로 손상된 안채는 ’12년 보수하고 ’13년부터는 사랑채를 비롯한 행랑채, 문간채, 곳간채, 대문채 등 나머지 건물의 보수와 마당 및 담장 등 주변 정비가 이루어지고 있는 중으로, 모든 공사가 마무리되면 곽내 전체가 양호한 모습을 되찾을 것으로 판단됨 ※ 2012～2014년 보수정비 실시	E	조치 완료
132	중민 제208호	함안 무기연당	- 보존관리 상태는 전반적으로 양호하나, 풍욕루와 하환정의 건물 쏠림 현상은 지속적인 관찰이 요구되며, 출입 일각문의 지붕 와상초 제거, 표충사 및 영정각의 비전통 창호 교체 등의 경미보수와 안내판 정비 등 필요	C
133	중민 제221호	삼척 대이리 너와집	- ‘12년 너와집 안채 너와, 굴피 및 누름대 교체를 실시하는 등 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 거주에 의한 생활 오염 및 내부 천장 그을음이 심하며, 적재물로 인한 화재위험이 우려되므로 주의관찰이 요구됨	C
134	중민 제223호	삼척 대이리 굴피집	- 구조적 문제는 없으나, 거주자의 생활 적재물 및 배선, 가스 등에 의한 화재위험 요소가 다수 존재하여 주의관찰이 요구됨	C
135	중민 제226호	탁청정	- 전체적으로 보존관리가 잘 이루어지고 있으나, 공포 부재의 수직 갈램이 나타나고 있으며, 이는 ‘99년 번와 공사로 인한 지붕 하중 증가가 원인으로 추정됨. 현재 구조적 문제점은 발견되지 않으나, 지속적으로 변위를 확인하여 보수를 검토할 필요성이 있음.	C
136	중민 제227호	후조당	- 기단 마감 균열, 판문 깨짐 등의 경미보수가 필요한 사항은 있으나 구조적으로 안정적이며 전반적인 보존관리 상태는 양호함	B
137	중민 제231호	홍성 엄찬 고택	- 현재 소유자가 거주하지 않는 공가로 관리상태가 좋지 않으며, 지붕 누수 등으로 방까지 훼손되어 즉각적인 조치가 요구되며, 벽체 균열 및 기둥 부후, 굴뚝 파손 등에 따른 전반전인 보수가 필요함 ※ 2014년 보수정비 추진 중	F	조치 중
138	중민 제232호	해남 윤두서 고택	- 안채는 기둥, 인방, 마루 및 배면 활주 등에서 충해가 확인되어 지속 관찰 후 적절한 보존대책 마련이 요구되며 배면 상부기단 훼손 등은 경미보수 필요 - 사당은 내부가 온돌방으로 꾸며져 있으며, 우측칸은 아궁이 시설을 갖춘 간이 부엌으로 개조되어 원상복구 검토 필요	C
139	중민 제233호	아산 건재 고택	- 사랑채는 좌측 기둥 뒤틀림 및 고막이 하방벽 이탈 등에 따른 지속관찰이 요구되며, 안채 마루판재 들뜸 및 중문채 창호 훼손 등은 경미보수 필요 - 중문채 배면의 부재 부식 등은 보일러실로 인해 발생하기 때문에 철거나 이전이 필요함	C
140	중민 제234호	영광 연안김씨 종택	- 폭설로 호지집 배면 지붕이 붕괴되어 긴급 보수가 요구되며, 담장 균열, 중문채 기와 이완, 고막이벽 탈락 등은 경미보수 필요 - 배면 기둥 및 중인방 부식은 벽체에 비해 처마선이 짧아 우수가 침투하여 발생한 훼손으로 근본적인 대책이 필요함 ※ 2014년 긴급보수 추진 중	F	조치 중
141	중민 제235호	고성 왕곡마을	- 연차적으로 보수정비를 실시하고 있어 전반적인 보존관리 상태는 양호하며, 앙토, 벽체 등의 미장 탈락 및 기단바닥 동파 등이 발생한 일부 가옥은 경미보수 필요함	B
142	중민 제236호	아산 외암마을	- 외암마을 관리사무소에서 상시 관리 중이며 지속적으로 가옥 보수 및 진입로 정비 등을 실시하여 전반적인 보존관리 상태는 양호함	B
143	중민 제237호	의성 소우당	- 대문채는 측면 초석의 내려앉음으로 인한 처마선의 처짐 현상이 나타나며, 사랑채는 일부 기둥 갈램 및 사괘 파손 등이 확인되어 보수가 필요함 - 안채는 기둥 하부 부식, 쏠림 등에 따른 지속관찰이 요구되며, 기타 사랑채 창호 마감 파손, 대문채 부벽 하부 파임 등은 경미보수 필요	E	조치 예정
144	중민 제245호	청도 임당리 김씨고택	- 대문채, 사랑채, 안채, 사당 등 일곽을 구성하는 건조물의 상태는 전반적으로 양호하나, 대문채 우측 귀처마 앙토마감 탈락 및 안채 우측면 창호 파손 등 일부 훼손 및 미비사항은 경미보수가 필요함	B
145	중민 제247호	봉화 설매리 3겹 까치구멍집	- ‘09년도에 지붕 해체 후 부식재 교체, 초가이엉잇기, 벽체 보수 등을 실시하여 보존관리 상태는 양호하나, 정면 우측 고막이벽 탈락 등에 대한 경미보수 필요	B
146	중민 제248호	예천 의성김씨 남악종택	- 안채와 대문채, 사랑채 모두 상태는 전반적으로 양호하나, 사랑채 우측 쪽문 청판 파손 등 일부 훼손 및 미비사항은 경미한 보수가 필요함	B
147	중민 제249호	송석헌	- ‘10년 송석헌 전체 해체 보수 등을 통해 건물의 상태는 대체적으로 양호하나, 판축 담장의 이음부 이완 및 마감면 탈락과 안채 배면 내림마루 강회바름 탈락부 등은 경미보수 필요	B
148	중민 제250호	송소 고택	- 큰사랑채 우측 기둥 갈램은 구조적인 문제는 없는 것으로 보이며, 안채, 대문채, 사랑채, 곳간채, 별당채 등의 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
149	중민 제251호	신안 김환기 가옥	- 좌측 날개의 기둥과 툇마루 등이 충과 미생물의 침해를 받아 일부 손상되어 방충처리가 요구되며, 전면 처마 우측칸 일부 처짐 및 서까래 일부 훼손 등이 관찰되어 확인 후 보수계획 수립 등 필요 - 부엌 내부 벽체의 박락 및 들뜸 현상이 있고 창호지 등이 훼손되어 정비가 요구되며, 지붕 기와 모두에 검은색 페인트가 칠해져 있어 미관 상 문제가 있어 개선 검토 필요	E	조치중
150	중민 제252호	강진 영랑생가	- 안채, 사랑채, 문간채 등 모든 건물과 담장 등 부속 시설은 보존관리 상태가 양호하나, 하인방과 벽체 등에서 일부 손상이 확인되므로 지속적인 관찰 요구됨.	C
151	중민 제255호	성주 한개마을	- 전체적인 보존관리 상태는 양호하나, 담장 파손 구간은 정비가 요구됨 - 현재 1차년도 종합정비계획이 수립 중이므로 향후 이에 의거한 체계적인 정비추진 필요	B
152	중민 제256호	울릉 나리동 너와집 및 투막집	- 흙과 너와, 억새 이엉이라는 재료적 특성으로 인하여 지속적으로 정비가 이루어지고 있으며 향후에도 정기적인 보수 필요	B
153	중민 제257호	울릉 나리동 투막집	- 흙과 너와, 억새 이엉이라는 재료적 특성으로 인하여 지속적으로 정비가 이루어지고 있으며 향후에도 정기적인 보수 필요	B
154	중민 제258호	금성당	- 기둥 등 축부의 상태는 대체로 양호하나, 회첨부 누수 및 지붕 와구토, 머거블 등 회마감 탈락 등에 따른 보수 필요 ※ 2014년 보수정비 추진 중	E	조치 중
155	중민 제260호	영덕 화수루 일곽	- 구조적으로 안정적이며 건물의 상태는 전반적으로 양호하나, 화수루 안채 대청 장귀틀 및 청판 이완, 까치구멍집 배면 좌측 창호지 훼손 등에 대한 경미보수 필요	B
156	중민 제261호	대구 둔산동 경주최씨 종택	- 대문채, 안채, 사랑채, 보본당 등 일곽을 구성하는 건물의 상태는 대체로 양호하나, 대문채 우측 배면 회마감 탈락 및 사랑채 대청 창호 연귀맞춤 이완 등에 따른 경미보수 필요	B
157	중민 제262호	영주 괴헌고택	- 대문채, 사랑채, 중문채 등의 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 안채 배면 고막이벽 재사마감 탈락, 사당 정면 판축담장 이음부 이완 등에 대한 경미보수 필요	B
158	중민 제263호	나주 남파고택	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 아래채 전면 고막이 미세 균열, 문간채 협문 아귀토 탈락 등은 경미보수가 요구되며, 안채 서까래, 부연, 평고대의 부식은 추후 정비 추진 시 보수 필요	B
159	중민 제266호	경산 상엿집 및 관련문서	- 좌·우측 가구부 노출부(도리, 창방, 합각 부 등)의 말구 부분의 부식이 진행 중이며, 도리 상부에서부터 지붕부가 배면으로 기울어 있어 이로 인한 기와의 슬라이딩 현상이 관찰되므로 지속관찰이 요구됨	C
160	중민 제267호	안동 귀봉 종택	- 대문채와 사당은 보존관리 상태가 양호하나, 안채는 천장 앙토 일부 탈락 등에 대한 경미보수가 필요하며, 시멘트 벽체와 목재의 수축 및 팽창률의 차이로 인하여 목재에 하중 부담이 있는 것으로 보이므로,시멘트 벽체를 흙벽으로 보수하는 방안 검토 필요	B
161	중민 제268호	안동 번남댁	- 노후된 대문채는 현재 기둥 드잡이 및 지붕 해체 공사 중이며, 안채는 건물이 기울어져 부재 파손이 진행 중인 상태로 확인되므로 드잡이 등 보수가 필요함	E	조치 예정
162	중민 제269호	장흥 신와고택	- 사랑채와 사당, 대문체는 대체로 양호한 상태이나, 행랑채는 서까래 부식, 천장 누수, 쪽마루 파손 등이 확인되며 헛간채는 기둥 부식 및 인방·창방, 처마 파손 등이 발생하여 전반적인 보수가 요구됨 - 안채는 계단 일부 파손 등에 따른 경미보수 및 배수로 정비 필요 ※ 2014년 보수정비 추진 중	E	조치 중
163	중민 제270호	장흥 오헌고택	- 사당, 아래채 등의 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 안채는 기단 및 계단의 균열에 따른 경미보수와 담장 및 연못 석축의 정비가 요구되며 사랑채와 부속채는 주변의 지면 높이 조정을 통해 우수피해에 대비해야 할 것으로 판단됨	B
164	중민 제271호	영덕 영양남씨 난고종택	- ‘07년 보수한 난고정 및 주사는 상태가 양호하며, 정침 및 만취헌 등은 지붕기와 노후로 부식현상 등이 확인되어 보수 예정임	E	조치 중
165	중민 제272호	안동 광산김씨 탁청정공파 종택	- 지붕 노후화에 따른 누수 등 발생으로 지붕 해체보수 예정임 ※ 2013～2014년 보수정비 추진 중	E	조치 중
166	중민 제273호	논산 백일헌 종택	- 안채 기단이 처마 내밀기선보다 외곽으로 확장․변형되었고, 이로 인해 우천 시 낙수물이 기단 내부로 유입되어 기둥 부후가 진행 중이므로 근본적인 대책이 요구됨 - 대청마루 및 바깥 사랑채의 마루 일부가 침하되었으며, 사당은 벽체와 기단이 훼손되어 보수가 필요함 ※ 2013～2014년 보수정비 실시	E	조치 완료
167	중민 제278호	영주 무섬마을	- 최근(‘13.8월) 중요민속문화재로 지정되었으며, ’14년에 종합정비계획을 수립할 예정으로, 향후 계획에 의한 체계적인 정비 추진 필요	B

□ 등록문화재

연번	지정별	문화재명	점검 결과	등급	비고
1	등록문화재 제1호	서울 남대문로 한국전력공사 사옥	- 현재 한국전력공사 사무실로 사용 중이며, 기초부·구조부·지붕부 및 내·외장 마감 등 전체적으로 보존관리 상태는 양호함	A
2	등록문화재 제2호	서울 구 경기고등학교	- 1동과 2동의 상태는 대체로 양호하나, 강당(현 휴게실동)은 목재 창호가 부식되고 교육 박물관은 지붕 누수가 확인되어 보수가 필요함 ※ ‘13～’14년 보수정비 추진 중	E	조치 중
3	등록문화재 제3호	서울 이화여자고등학교 심슨기념관	- 현재 기념관으로 사용 중으로, 주기적인 관리를 통해 건물 내·외부의 전반적인 상태는 양호함	A
4	등록문화재 제4호	대구 효목동 조양회관	- 광복회 대구시지부에서 사용 중이며, 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 건물 규모에 비해 소방시설이 미흡하여 개선이 요구되며 보안시설(감시카메라 등)의 설치가 필요함	B
5	등록문화재 제5호	구 대구사범학교 본관과 강당	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 벽체의 보존을 위해 담쟁이와 주변의 나무 등은 제거 또는 이식시킬 필요가 있음	B
6	등록문화재 제6호	청주 대성고등학교 본관	- 전체적으로 양호하게 관리되고 있으나, 내부 벽체의 풍화로 인한 미장 탈락 등에 대한 경미보수 필요	B
7	등록문화재 제7호	옥천성당	- ‘08년 지붕보수, ’12년 외벽도색 등을 실시하였으며 현재 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
8	등록문화재 제8호	대한성공회 진천성당	- 원래 진천읍 읍내리에 있었으나 ‘05년 현 위치로 이건되어 복원·정비된 건물로 보존관리 상태는 전반적으로 양호함	A
9	등록문화재 제9호	청주 문화동 일·양 절충식 가옥	- 2층 화장실의 침하로 1층 천장의 누수 현상 등이 발생하여 원인규명 후 보수가 요구되며, 물홈통의 부분 누수로 처마 천정이 부식되어 물홈통의 보수가 필요함	E	조치 예정
10	등록문화재 제10호	강경 중앙리 구 남일당 한약방	- ‘12년 지붕, 벽체, 기단 보수 등을 실시하여 건물의 구조 및 마감 등의 상태는 전반적으로 양호함	A
11	등록문화재 제11호	서울 구 국회의사당	- 서울시 소유 건물로, 리모델링 및 주기적인 관리를 통해 건물 내·외부의 전반적인 상태는 양호함	A
12	등록문화재 제12호	서울대학교 구 공과대학 본관과 교사	- 서울과학기술대학교 강의실 등으로 사용 중으로, 주기적인 관리를 통해 건물 내·외부의 상태는 대체로 양호함	A
13	등록문화재 제13호	서울공업고등학교 본관	- 본관 및 중앙 현관의 누수가 확인되어 보수가 필요하며, 일부 외벽의 마감재 탈락은 기 정비완료함 ※ ’14년 보수정비 추진 중	E	조치 중
14	등록문화재 제14호	서울 이화여자대학교 파이퍼 홀	- 대학본부로 사용되고 있으며, 전임 관리자가 있어 양호하게 보존관리되고 있음	A
15	등록문화재 제15호	대구 동산병원 구관	- 현재 병원으로 활용되고 있으며, ‘13년도에 외부 벽체 보수, 옥상방수 등을 실시하는 등 건물의 상태는 전체적으로 양호함	A
16	등록문화재 제16호	광주 전라남도청 구 본관	- 아시아문화전당 조성을 위해 현재 보수공사 중임	E	조치 중
17	등록문화재 제17호	광주 서석초등학교 본관·별관·체육관	- 본관과 별관, 체육관은 구조적으로 안정되어 있으며 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
18	등록문화재 제18호	대전 충청남도청 구 본관	- 구조적으로 큰 문제점은 확인되지 않으나, 외부 및 내부 마감재료의 균열 및 표면 부식, 박락 등에 대한 전반적인 보수가 요구되며, 외벽 2층 상부의 동일한 높이에서 건물의 거의 모든 구간에 걸쳐 수평 방향 균열이 확인되므로 원인 확인 및 보수 등 조치 필요	E	조치 예정
19	등록문화재 제19호	구 산업은행 대전지점	- 구조적인 문제점은 확인되지 않으나, 타일 및 코니스를 비롯한 외부 마감과 장식 부재의 균열 및 박락, 오염 등이 확인되어 보수가 요구됨 - 계단실에서 확인되는 누수는 마감재를 따라 1층까지도 영향을 주고 있으므로, 정밀조사를 통한 원인 규명 및 마감재 보수필요	E	조치 예정
20	등록문화재 제20호	구 조흥은행 대전지점	- 건물의 구조적인 이상은 없으나, 외부 표면 오염물질에 대한 세척 등 경미보수가 필요함	B
21	등록문화재 제21호	태백 철암역두 선탄시설	- 선탄시설물 20개동 시설물의 대부분이 사용 중에 있으며, 산업시설의 특성상 지속적인 관찰 및 유지관리가 필요함	C
22	등록문화재 제22호	철원 노동당사	- 전쟁으로 인한 지붕의 파괴(지속적인 외부 노출의 원인)로 백화현상 및 마감재 탈락 등 균열이 진행됨에 따라 상시 모니터링 및 지붕 등의 보호시설 필요	D	조치 예정
23	등록문화재 제23호	철원 감리교회	- 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 이끼류 등이 자생하여 이끼 제거 등 지속적인 관리 및 관찰 필요	C
24	등록문화재 제24호	철원 얼음창고	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나 현 상태의 유지를 위한 지속적인 관리 필요	C
25	등록문화재 제25호	철원 농산물검사소	- ‘08년 보수를 실시하여 기초부, 구조부, 지붕부, 내·외부 마감 등의 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
26	등록문화재 제26호	철원 승일교	- 구조적으로 안정적이며 보존관리 상태는 양호하나, 사다리 철근이 부식되지 않도록 지속관찰을 통한 방청처리 필요	C
27	등록문화재 제27호	인민군 사령부 막사	- 기초부, 구조부, 지붕부 및 내·외부 마감 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
28	등록문화재 제28호	진안성당 어은공소	- ‘13년도에 시멘트 기단을 석축으로 교체하고 가칠단청을 실시 하였으며, 돌기와 및 처마 목부재 교체 등이 이루어지는 지속적인 보수정비를 통하여 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
29	등록문화재 제29호	구 호남은행 목포지점	- 구조, 창호, 벽체, 지붕, 실내 등 전반적으로 건물 상태는 양호하나, 외부타일이 극히 일부에 산발적으로 파손되어 있어 지속적인 관찰이 요구되며, 파손 범위가 계속 확산될 경우 보수 계획이 필요함 - 건물주변의 불필요한 물건 등 정리 필요	C
30	등록문화재 제30호	구 목포공립 심상소학교	- ‘05년 구조안전진단 결과 D등급을 받았으나 이후 별다른 조치가 이루어지지 않고 있어 빠른 시일 내 재조사 등 구체적인 조치계획이 요구됨 - 또한 지붕 누수가 매우 심각하여 천장, 벽체 등이 심하게 훼손되어 있으며 1층 중앙 복도의 마루 상태도 불량하여 보수가 필요함 ※ ’14년 안전진단 및 보수 추진 중	E	조치 중
31	등록문화재 제31호	여수 구 청년회관	- 기초부, 구조부, 지붕부 및 내·외부 마감 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
32	등록문화재 제32호	여수 구 애양원교회	- 보존관리 상태는 비교적 양호하나, 내부 미장이 탈락되어 있고 2층 예배당 천장의 일부가 처져 있으며 지붕 트러스 내부의 전기배선 시설이 복잡하게 얽혀 있어 화재 위험이 있으므로 정비 및 보수가 필요함 ※ ’14년 전기시설 정비 등 추진 중	E	조치 중
33	등록문화재 제33호	여수 애양병원	- 보존관리 상태는 비교적 양호하나, 천장 보수 시 트러스가 제거되어 현대적 재료로 개보수되었으며 지붕 누수 등이 확인되어 지속적인 관찰이 필요함	C
34	등록문화재 제34호	구 나주경찰서	- 기와 탈락, 캐노피 및 전면 벽체 미장부분 박락 등에 따른 건물 내·외부 보수 필요 ※ ’13~‘14년 보수정비 중	E	조치 중
35	등록문화재 제35호	진주 문산성당	- 성당의 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 강당은 목재기둥 하부가 묻혀 부식이 심하므로 동바리 등 보수가 필요함 ※ ‘14년 기둥 동바리 보수 등 추진 중	E	조치 중
36	등록문화재 제36호	구 통영청년단 회관	- 지반 침하로 인해 정면 창호부분에는 사방향 균열이 상당히 진행되어 지속적인 관찰 후 필요 시 적절한 보존대책 마련이 요구됨	C
37	등록문화재 제37호	함양 구 임업시험장 하동·함양지장	- ‘07년 보수된 건물로 부재 등의 손상은 없으며 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
38	등록문화재 제38호	남제주 강병대 교회	- ‘13년 첨탑보강 공사를 실시하였으며 구조적으로 안정적인 등 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
39	등록문화재 제39호	남제주 비행기 격납고	- 국방부로부터 정비 및 관리에 대한 동의를 받아 ‘13년도에 격납기 10기를 보수정비하였으며 현재 상태는 양호함.	A
40	등록문화재 제40호	서울 창녕위궁재사	- 기초부, 구조부, 지붕부 및 내·외부 마감 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
41	등록문화재 제41호	부산 임시수도 정부청사	- 동아대학교 박물관으로 사용 중으로, 주기적인 관리를 통해 건물 내·외부의 전반적인 상태는 양호함	A
42	등록문화재 제42호	강경 북옥감리교회	- 전면 도로 레벨 상승으로 우수가 역류하여 우수의 유입 방지 대책 마련이 요구되며, 우수로 인해 풍화되거나 부식된 부분에 대한 지속관찰 필요	C
43	등록문화재 제43호	목포 구 청년회관	- 구조 및 지붕, 수장재 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
44	등록문화재 제44호	나주 노안성당	- 건물 후면 적벽돌이 일부 퇴락되어 있으나 구조적으로 안정적이며 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
45	등록문화재 제45호	연천역 급수탑	- 구조적으로 안정적이며 보존관리 상태는 대체로 양호하나 건물 노후화에 따른 지속 관찰 필요	C
46	등록문화재 제46호	삼척 도계역 급수탑	- 현재 미사용 중으로, 마을로 들어가는 입구의 주택가에 둘러싸여 있으며, 외부에서 일부 백화 현상이 확인되나 구조상의 문제는 없으며 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
47	등록문화재 제47호	영동 추풍령역 급수탑	- ‘08년에 지붕 및 벽면 보수를 실시하였으며 현재 내·외부의 보존관리 상태는 양호함	A
48	등록문화재 제48호	논산 연산역 급수탑	- 문화재 및 주변 환경이 매우 양호하며 잘 활용되고 있으나, 백화현상이 발생한 석재 등에 대한 표면세척 등 경미보수 필요	B
49	등록문화재 제49호	안동역 급수탑	- 철도공사(안동역)에서 관리하고 있으며 ‘10년 급수탑 표면 및 배수로 정비 등을 실시하는 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
50	등록문화재 제50호	영천역 급수탑	- 철도공사(영천역)에서 관리하고 있으며 보존관리 상태는 대체로 양호하며, 급수탑 주변 경계휀스는 일부가 관목으로 경계선을 이루고 있으나, 장기적으로는 휀스 설치가 바람직하다고 판단됨	A
51	등록문화재 제51호	밀양 삼랑진역 급수탑	- 최초 건립 후 90여년이 경과한 급수탑으로 현재 용도 폐기된 상태이며, 지붕 골함석 노후에 따른 누수로 지하층에 우수가 유입되고 담쟁이가 외벽을 뒤덮고 있는 등 전반적인 보수 보강 필요	E	조치 예정
52	등록문화재 제52호	구 서울특별시청사	- 서울시 소유 건물로, 주기적인 관리를 통해 건물 내·외부의 전반적인 상태는 양호함	A
53	등록문화재 제53호	서울 건국대학교 구 서북학회회관	- 현재 건국대학교 박물관으로 사용되고 있어, 학교 측에서 상시 관리하고 있으며 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
54	등록문화재 제54호	춘천 죽림동 주교좌성당	- ‘11년 내부 페인트 도장, 외벽 수지 처리를 실시하였으며 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 내력벽 균열 발생부는 지속 관찰 필요	C
55	등록문화재 제55호	청주 충청북도청 본관	- 현재 충북도청으로 사용되고 있어 주기적인 관리가 이루어지고 있으며 건물 내·외부의 전반적인 상태는 양호함	A
56	등록문화재 제56호	대한통운 제천영업소	- ‘13년 내벽보수 등을 실시하여 전체적으로 양호한 상태이나, 건물 전면 화단부 및 외부로 노출된 가스통 등에 대한 주변 정리 필요	B
57	등록문화재 제57호	옥천 죽향초등학교 구 교사	- 현재 죽향초교 자료관으로 사용 중으로, 후면 복도 일부가 벽체가 밀림현상으로 침하되어 있고, 외벽 전면 비늘판벽 일부에서 균열 및 도색 탈락이 확인되며 복도 벽체 네곳에서 지반 침하에 의한 균열이 발생하여 보수가 필요함	E	조치 예정
58	등록문화재 제58호	진천 덕산양조장	- 그 동안은 전통주 제조공장으로 사용되면서 잘 관리되어 왔으나 현재는 사용되지 않고 있는 상태로, 향후 소유자가 변경될 경우 건물이 갖고 있는 문화재적 가치가 훼손될 수 있으므로 관리자의 관심이 필요함	A
59	등록문화재 제59호	영동 노근리 쌍굴다리	- 구조적으로 안정적이며 전반적인 상태는 양호하나, 콘크리트 미장면 일부 탈락 및 백화 현상 발생 등에 따른 지속적인 관찰 필요	C
60	등록문화재 제60호	강경 중앙초등학교 강당	- 현재 학교 강당으로 사용 중으로, 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 내·외부 마감재 등의 노후화에 따른 지속관찰 및 필요 시 보수 등 검토	C
61	등록문화재 제61호	김제 죽산리 구 일본인 농장 사무소	- 건물은 일부 변색이 확인되나 전반적으로 양호한 상태이며, 다만 경관을 저해하는 요소(담장, 대문, 재래식 화장실 등)에 대한 주변정비가 필요함	B
62	등록문화재 제62호	목포 정명여자중학교 구 선교사 사택	- ‘12년 보수정비가 완료되었고 학교 당국의 지속적 관리로 현재 건물 내·외부 상태는 전반적으로 양호함.	A
63	등록문화재 제63호	함평 구 학다리역 급수탑	- ‘11년 보존처리 등을 실시하였으며 현재 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
64	등록문화재 제64호	군산 동국사 대웅전	- 사찰로 사용되고 있는 건물로 구조적으로 안정적이며 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
65	등록문화재 제65호	제천 엽연초생산조합 구 사옥	- 기초부, 구조부 및 내·외부 마감 등 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 탈락된 홈통 등에 대한 경미보수 필요	B
66	등록문화재 제66호	고흥 구 소록도갱생원 검시실	- ‘10년 보수를 실시하였으며 구조적으로 안정적인 등 보존관리 상태는 양호함	A
67	등록문화재 제67호	고흥 구 소록도갱생원 감금실	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나 지붕 누수부에 대한 지속 관찰 후 필요 시 적절한 보존대책 마련	A
68	등록문화재 제68호	고흥 구 소록도갱생원 사무본관과 강당	- 기초부, 구조부, 지붕부 및 내·외부 마감 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
69	등록문화재 제69호	고흥 구 소록도갱생원 만령당	- 기초부, 구조부, 지붕부 및 내·외부 마감 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
70	등록문화재 제70호	고흥 구 소록도갱생원 식량창고	- 기초 및 하부 구조부의 노후화로 보수가 필요함 ※ 2014년 구조안전진단 및 건물보수 추진 중	E	조치 중
71	등록문화재 제71호	고흥 구 소록도갱생원 신사	- ‘08년 보수정비를 실시하였으며 현재 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
72	등록문화재 제72호	고흥 구 소록도갱생원 등대	- 1937년 건립된 벽돌조 등대로, 구조적으로 안정적이며 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
73	등록문화재 제73호	고흥 소록도 구 녹산초등학교 교사	- ‘10년과 ’12년에 지붕 등에 대한 보수를 통해 현재 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
74	등록문화재 제74호	고흥 소록도 구 성실중고등성경학교 교사	- ‘12년 지붕 보수를 실시하였으며 현재 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
75	등록문화재 제75호	고흥 구 소록도갱생원 원장 관사	- 기초부, 구조부, 지붕부 및 내·외부 마감 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
76	등록문화재 제76호	파주 구 장단면사무소	- 전쟁으로 인한 파괴(지속적인 외부 노출의 원인)로 인해 현재 폐허로 남아 있는 상태로, 건물 주변 수목 제거 등의 정비가 필요함	E	조치 예정
77	등록문화재 제77호	파주 경의선 구 장단역 터	- 점검 불가 (DMZ 내 출입제한구역)	기타
78	등록문화재 제79호	파주 경의선 장단역 죽음의 다리	- 점검 불가 (DMZ 내 출입제한구역)	기타
79	등록문화재 제83호	창경궁 대온실	- 하부 석재의 부동 침하 및 모서리와 이음부의 누수, 외부 도장 박리 등이 확인되므로 건물 전체에 대한 정밀조사 후 보수 범위에 대한 종합적인 판단이 요구됨	E	조치 예정
80	등록문화재 제84호	서울 원서동 고희동 가옥	- ‘10～’11년 사랑채와 안채 보수가 이루어졌으며 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
81	등록문화재 제85호	서울 계동 배렴 가옥	- 안채, 행랑채 등 일곽을 구성하는 건물의 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
82	등록문화재 제87호	서울 홍지동 이광수 별장 터	- 터의 관리는 물론 문화재의 역사와 장소성에 대한 이해도가 높은 집주인에 의해 관리가 잘 이루어지고 있으며 전반적인 상태는 양호함	A
83	등록문화재 제89호	서울 평창동 박종화 가옥	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 사랑채 천장의 일부가 처져 있으므로, 지속관찰 후 필요시 적절한 보존대책 마련	B
84	등록문화재 제90호	서울 홍파동 홍난파 가옥	- 구조적으로 안정적이며 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
85	등록문화재 제91호	서울 돈암장	- 거주자 및 별도의 관리인에 의해 관리되고 있으며, 기단부 및 축부, 지붕부 등의 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
86	등록문화재 제92호	서울 의릉 구 중앙정보부 강당	- 지붕 보수, 방수공사, 리모델링 등 지속적인 정비가 이루어져 보존관리 상태는 대체로 양호하며, 외벽 마감 등에 대한 정비 필요	B
87	등록문화재 제93호	서울 배화여자고등학교 생활관	- 지붕 트러스트의 휘어짐 등 일부 부재의 변형이 확인되나 구조적으로 심각한 상태는 아니므로 지속적인 관찰 필요	C
88	등록문화재 제94호	광주 조선대학교 본관	- 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 배면 벽체의 균열, 박리, 들뜸 등이 확인되므로 지속적인 관찰이 요구됨	C
89	등록문화재 제95호	광주 수창초등학교 본관	- 학교 본관으로 활용 중이며, 구조적으로 안정적이고 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
90	등록문화재 제96호	광주 전남대학교 인문대학 1호관	- 기초부, 구조부, 지붕부 및 내·외부 마감 등 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
91	등록문화재 제97호	광주교육대학교 본관	- 광주교대 본관으로 활용 중이며, 구조적으로 안정적이고 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
92	등록문화재 제98호	구 동양척식회사 대전지점	- 상가 시설로 리모델링하여 사용하면서 전면 벽체 원형훼손, 후면 연접증축 등 등록 당시부터 원형이 완전하지 않았던 상태로, 외부와 내부의 건축적 디테일에 대한 보존이 필요하며, 구조적인 문제보다는 건물의 외부에 대한 지속적인 관리가 요구됨	C
93	등록문화재 제99호	한국전력공사 대전보급소	- 건물 외부 전반에 걸친 재료의 노후화 및 오염, 건물 하단부 재료 변형 등 활용을 위한 변형이 발생함 - 우측 벽면의 균열이 다수 확인되며 일부 구간을 임시 보수하였으나, 균열의 원인 확인 및 구체적인 보수 계획 마련 필요	E	조치 예정
94	등록문화재 제100호	대전 국립농산물 품질관리원 구 충청지원	- 현재 대전시립미술관 사업소 건물로 활용 중이며, 전체적으로 건물의 특징을 보여주는 요소들이 잘 관리되고 있으며, 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
95	등록문화재 제101호	대전 충청남도청 구 관사 1·2·5·6호와 부속 창고	- 내부 누수 및 그로 인한 내부 가구의 부식과 마감재 손상, 내부 목재 기둥의 부식 등이 확인되므로 건물 주변 배수에 대한 정비를 통해 추가적인 훼손을 방지하고, 각 건물 전반에 대한 보수가 필요함 - 사용으로 인해 발생한 변형에 대한 원형 고증 및 복원과, 관사촌에 대한 활용방안 수립을 통해 보다 적극적인 관리와 활용이 요구됨	E	조치 예정
96	등록문화재 제102호	울산 구 상북면사무소	- 현재 상북면 주민자치센터 건물로 활용 중이며, 기단부에 경미한 균열이 발생하였으나 전반적으로 양호한 상태임	A
97	등록문화재 제103호	울산 언양성당과 사제관	- ‘09년 지붕도색 및 창호보수를 실시하였으며 성당 측에서 상시 관리하여 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
98	등록문화재 제104호	울산 구 삼호교	- 심각한 손상은 보이지 않으며 전반적으로 양호하나, 상·하부구조의 백태가 확인되므로 지속적인 주의 관찰이 요구됨	C
99	등록문화재 제105호	울산 남창역사	- 구조적으로 안정적이고 전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있으며, 인접한 철도관사를 아울러 지정하여 철도역의 문화상을 알릴 필요가 있음	A
100	등록문화재 제106호	울산 울기등대 구 등탑	- 울산지방해양항만청 소속 울기등대 관리 사무소 직원이 상주하면서 관리하고 있어 보존관리 상태는 양호함	A
101	등록문화재 제107호	춘천 강원도지사 구 관사	- 구조적으로는 안정적인 상태이나, 외벽 노후화 등에 따른 보수 및 도색 공사 필요	E	조치 예정
102	등록문화재 제108호	홍천읍사무소	- 홍천미술관으로 활용하기 위하여 ‘13년도에 내부 리모델링을 실시하여 전시관을 운영하는 등 보존관리가 대체적으로 잘 이루어지고 있음	A
103	등록문화재 제109호	화천 수력발전소	- 기초부, 구조부, 내·외부 마감 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
104	등록문화재 제110호	화천 꺼먹다리	- ’13년 다리 상판 및 난간 보수정비 실시 등을 통해 현재 보존관리 상태는 양호함	A
105	등록문화재 제111호	태백 장성이중교	- 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 교량의 철근이 노출되었고 점진적으로 부식이 진행되고 있으며 시멘트 일부가 탈락하여 지속관찰이 요구됨	C
106	등록문화재 제112호	철원 금강산전기철도 교량	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 방부목과 난간의 부식 등이 확인되어 경미보수가 필요함	B
107	등록문화재 제113호	제주 이승만 별장	- 현재 노후된 건물에 대한 보수, 보존처리 및 주변정비가 이루어지고 있음	E	조치 중
108	등록문화재 제114호	목포 양동교회	- 건물 내·외부 및 담장, 수목 등의 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 종탑부에 일부 누수 현상이 보이므로 지속 관찰 후 필요 시 보수정비 등 적절한 보존대책 마련 필요	C
109	등록문화재 제115호	여수 장천교회	- 현재 어린이집으로 활용 중이며, 기초부, 구조부, 지붕부 및 내·외부 마감 등 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
110	등록문화재 제116호	여수 마래 제2터널	- 구조적으로 안정되어 있으며 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
111	등록문화재 제117호	구 함평성당	- '12년부터 내·외부시설 등에 대한 보수공사를 추진 중이며, 외벽 벽돌구조상에 발생한 일부 균열은 지속 관찰을 통한 진행여부 판단 필요	E	조치 중
112	등록문화재 제118호	함평 월호리 일본식 가옥과 창고	- 기단부, 축부의 상태는 대체로 양호하나, 지붕부는 누수가 확인되어 보수가 필요함 ※ 2014년 지붕 보수 추진 중	E	조치 중
113	등록문화재 제119호	영광 법성리 일본식 여관	- 구조적으로 문제는 없으나, 지붕 및 벽체 도색이 탈락되고 창호가 불량하여 보수가 필요함 ※ 2014년 지붕 보수 등 추진 중	E	조치 중
114	등록문화재 제120호	구례읍사무소	- 구례읍사무소로 사용 중으로, 주기적인 관리를 통해 건물 내·외부의 전반적인 상태는 양호	A
115	등록문화재 제121호	구례 구 방광초등학교 교사	- 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 지붕 회첨부 기와 탈락, 벽체 하부 시멘트 마감 탈락 등에 대한 경미보수 필요	B
116	등록문화재 제122호	구 곡성역사	- ‘11년 지붕, 벽체 등 변형 및 훼손된 부재 등 보수를 실시하여 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
117	등록문화재 제123호	순천 매산중학교 매산관	- 전라남도 교육청 관할 중학교로 활용되고 있어 상시적인 관리를 통해 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
118	등록문화재 제124호	구 순천선교부 외국인 어린이학교	- 기초부, 구조부, 내·외부 마감 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
119	등록문화재 제126호	순천 구선교사 프레스턴가옥	- 학교 내 사무실 및 교실로 활용 중이며, ‘11년 지붕 보수를 실시하였고 주기적인 관리를 통해 보존관리 상태는 양호함	A
120	등록문화재 제127호	순천 구 남장로교회 조지와츠 기념관	- ‘10년 지붕 및 내외부 균열부에 대한 보수가 이루어졌으며 병원으로 지속 활용 중으로 전반적인 상태는 양호함	A
121	등록문화재 제128호	순천 구 원창역사	- ‘10～’12년 지붕 및 기둥 등 주요 구조부에 대한 보수를 실시하여 현재 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
122	등록문화재 제129호	나주 영산포 자기수위표	- ‘10년 내·외부 도장 및 창호 수선이 이루어졌고 ‘12년 도색을 실시하여 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
123	등록문화재 제130호	장흥 예양리 일본식 가옥	- 일제 강점기에 건축된 목조 건물로, 기단부와 축부, 지붕부 등의 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
124	등록문화재 제131호	장흥 기양리 일본식 가옥	- 구조적으로 안정적이며 전체적인 보존관리 상태는 양호하나, 바닥 콘크리트 균열 등에 대한 경미보수 및 잡풀 등에 대한 주변정비 필요	B
125	등록문화재 제132호	구 보성여관	- 현재 카페 및 숙소 등으로 사용 중으로, 주기적인 관리를 통해 건물 내·외부의 전반적인 상태는 양호함	A
126	등록문화재 제133호	서울 한국기독교장로회총회 선교교육원	- 보수된 지붕 마감이 다소 이질적인 느낌은 있으나 구조적으로 안정적이며 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
127	등록문화재 제134호	서울 동선동 권진규 아틀리에	- 기단부, 지붕부 등의 상태는 대체로 양호하나, 후면 석축에서 배출되는 지하수에 따른 건물의 훼손 예방을 위한 조치가 요구됨 ※ 2014년 옹벽 주변 배수시설 등 정비추진 중	E	조치 중
128	등록문화재 제135호	서울 구 경성방직 사무동	- 현재 카페로 운영 중으로, 상시적인 관리를 통해 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
129	등록문화재 제136호	서울 구 신촌역사	- ‘11년도에 역사 보수 및 주변정비를 실시하여 현재 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
130	등록문화재 제137호	구 철원 제2금융조합 건물 터	- 현재 일부 건물 흔적이 남아있는 상태로, 내부 낙서 및 이끼 제거 등이 필요하며 원형 보존을 위한 지속적인 관찰 및 주기적인 관리가 요구됨	C
131	등록문화재 제138호	원주역 급수탑	- ‘13년 도장공사를 실시하였으며, 기초부와 구조부, 마감부 등의 상태는 대체로 양호함	A
132	등록문화재 제139호	원주 원동성당	- 현재 성당으로 사용하고 있어 지속적인 관리가 이루어지고 있으며 전반적으로 양호한 상태임	A
133	등록문화재 제140호	원주 흥업성당 대안리공소	- ‘12～’13년 목구조부 해체 보수 및 지붕·미장 공사가 시행되어 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
134	등록문화재 제141호	삼척 성내동 성당	- 기초부, 구조부, 내·외부 마감 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
135	등록문화재 제142호	동해 구 상수시설	- 일제 강점기에 건립된 조적조의 상수시설로, 기계실 및 정수실, 착수정 등 구성 건조물의 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
136	등록문화재 제143호	고성 합축교	- 교량은 구조적으로 안정적이며, 전반적인 관리 및 주변정비 상태는 양호함	A
137	등록문화재 제144호	괴산군수 관사	- 전체적으로 양호하게 관리되고 있으나, 문간채 벽체 미장 일부 탈락, 안채 회첨골 부분 와구토 탈락 등에 대한 경미보수 필요	B
138	등록문화재 제145호	창녕 남지철교	- 교각 침하로 인한 ‘13년 보수·보강 이후 교량의 선형을 유지하고 있으나, 추가적인 침하 발생 여부 등에 대한 지속관찰이 필요함	C
139	등록문화재 제146호	광주 장덕동 근대 한옥	- 기단부, 축부, 지붕부 및 주변정비 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
140	등록문화재 제147호	거창 경덕재	- ‘14 4. 11 화재로 전소되어 등록 말소	기타
141	등록문화재 제148호	산청 특리 근대 한옥	- 배면 기단열 이완, 석축 훼손 등이 확인되어 지속 관찰 후 적절한 보존대책 마련이 요구되며 배수 시설의 증설 및 정비 필요	C
142	등록문화재 제149호	구 통영군청	- ‘10~’12년 리모델링 공사를 실시하여 현재 시립박물관으로 사용 중이며, 근대 건축물을 잘 사용한 사례로 유지관리상태는 양호함	A
143	등록문화재 제150호	통영 문화동 배수시설	- 현재도 배수시설로 사용되고 있으며 구조적 문제는 없으나 벽체 마감재와 현판이 부분적으로 훼손되어 지속적인 관찰이 요구되며, 멸실된 돔의 첨탑에 대한 복원 검토 필요	C
144	등록문화재 제151호	밀양 교동 근대 한옥	- 습기로 인해 고막이벽과 외벽이 부분적으로 파손되었고, 사랑채, 중사랑채의 처마부분 앙토 탈락 및 산자, 연목, 추녀의 부식이 확인되어 지붕과 처마의 보수가 요구되며, 하부의 부식된 기둥은 보수보강이 필요함	E	조치 예정
145	등록문화재 제152호	밀양 퇴로리 근대 한옥	- 습기로 인해 고막이벽과 외벽이 부분적으로 파손·붕괴된 상태이며, 사랑채의 처마부분 앙토 탈락과 산자 부식이 확인되어 보수가 요구되며, 사당의 부식된 풍판과 연목 및 사당, 대문채의 노후 기와는 교체가 필요함	E	조치 예정
146	등록문화재 제154호	진주 옥봉성당	- ‘11년 지붕 보수, ’13년 창호 복원 등을 실시하는 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
147	등록문화재 제155호	구 제주도청사	- 제주시에서 상시적으로 유지관리를 실시하고 있어 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
148	등록문화재 제156호	서귀포 천제연 관개수로	- 천제연 내에 위치하여 일반인들의 접근이 용이하고 전반적인 상태는 양호하며, 낙석 지역은 지속적인 점검·관리 필요	C
149	등록문화재 제157호	남제주 구 대정면사무소	- ‘13년 내부정비를 실시하였으며 향후 내부 전시활용 시설 구축 후 전시시설로 활용 예정으로, 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
150	등록문화재 제158호	광주 구 수피아여학교 수피아 홀	- 벽체의 노후로 인한 균열과 탈락, 캐노피 처짐이 발생하여진행성 여부에 대한 지속적인 관찰이 필요함	C
151	등록문화재 제159호	광주 구 수피아여학교 커티스 메모리얼 홀	- 지붕과 굴뚝 사이에서 누수가 확인되므로 주변 부재들의 부식 상태 및 누수 부위를 확인한 후 적절한 보수가 필요함	E	조치 예정
152	등록문화재 제160호	철원 수도국 터 급수탑	- 전체적으로 양호한 상태이나 전쟁 상흔에 따른 파손 부분및 낙서 제거 등 지속적인 관리가 요구됨 ※ 수도국지 내부 벙커 추락 방지 시설 설치 필요	C
153	등록문화재 제161호	춘천 소양로성당	- ‘10년 옹벽 보수 및 건물배면 도색, ’13년 출입구 내부 도색, 배수로 정비 등을 실시하여 보존관리 상태는 대체로 양호하나 벽체 균열 및 도장 박리 등에 대한 경미보수 필요	B
154	등록문화재 제162호	홍천성당	- 주요 구조부에는 문제가 없으며 전반적으로 보존관리가 잘 이루어지고 있음	A
155	등록문화재 제163호	횡성 풍수원성당 구 사제관	- 건물은 구조적으로 안정적이며 ‘12년 내벽 및 마루, 계단 보수 등을 통해 양호하게 관리되고 있음 ※ 기 설치된 항온항습시설이 가동되고 있지 않아 내부 전시물은 지속적인 관리 필요	A
156	등록문화재 제164호	구 조선식산은행 원주지점	- 기초부, 구조부, 내·외부 마감 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
157	등록문화재 제165호	원주 구 반곡역사	- ‘11년 지붕 및 창호 공사를 실시하였으며, 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
158	등록문화재 제166호	구 태백등기소	- 기초부와 지붕부 등의 상태는 대체로 양호하나, 벽체 보조기둥의 부분 훼손이 심하여 보수가 필요함 ※ ‘14년 벽체 보조기둥 보수정비 실시	E	조치 완료
159	등록문화재 제167호	태백경찰서 망루	- 구조적으로 안정적이며 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
160	등록문화재 제168호	구 철도청 대전지역사무소 보급창고 3호	- 구조적인 문제는 없어 보이나, 주 재료가 목재여서 우수 및 화재에 의한 취약성을 보이고 있으며, 벽 하부 석재 및 판벽, 일부 지붕 부재 등의 훼손 상태에 대한 지속적인 관찰이 필요함	C
161	등록문화재 제170호	구 제일은행 여수지점	- 기초부, 구조부, 내·외부 마감 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
162	등록문화재 제171호	서울 누하동 이상범 가옥과 화실	- ‘11년 화실 지붕보수 및 내·외부 미장공사 등을 실시하여 대체적으로 양호하게 관리되고 있음	A
163	등록문화재 제172호	전주 신흥고등학교 강당과 본관 포치	- 교내 시설물로 학교 측에서 전반적으로 양호하게 관리하고 있으며, 지붕 파손 등이 확인되는 노후된 본관 포치 등은 보수가 필요함 ※ ‘14년 포치 지붕 등 보수정비 추진 중	E	조치 중
164	등록문화재 제173호	전주 중앙동 구 박다옥	- 상가 건물로 사용되고 있으며, 구조적 문제는 없어 보이나 건물 노후 및 설비물 등에 인하여 벽면부 전반에 오염이 발생하여, 노후 정도에 대한 지속 관찰 후 필요 시 보수정비 등 적절한 보존대책 마련 필요	C
165	등록문화재 제174호	전주 다가동 구 중국인 포목상점	- 상가 건물로 사용되고 있으며, 구조적 문제는 없어 보이나 건물 노후 및 설비물 등에 인하여 벽면부 전반에 오염이 발생하여, 노후 정도에 대한 지속 관찰 후 필요 시 보수정비 등 적절한 보존대책 마련 필요	C
166	등록문화재 제175호	정읍 신태인 구 도정공장 창고	- 기초부, 구조부는 대체로 양호하나, 기와 일부가 파손되어 누수가 발생하였으며, 외부 철장 및 내부 목부재 부식 등이 확인되어 보수가 요구되며 우선적으로 기와 보수를 실시할 필요가 있음	E	조치 예정
167	등록문화재 제176호	구 고창고등보통학교 강당	- 구조적인 안전성에 문제는 없는 것으로 보이나, 현관 처마부분 콘크리트 탈락에 따른 철근 노출부분에 대한 경미보수필요	B
168	등록문화재 제177호	구 부안금융조합	- 기초부는 대체로 양호하나 내․외부 벽체 등은 미장이 탈락하였고 지붕은 누수가 확인되어 보수가 요구되며, 누수로 인한 천정 구조체 이상 여부 등은 정밀조사를 통한 확인이 필요함	E	조치 예정
169	등록문화재 제178호	익산 구 이리농림학교 축산과 교사	- 기초부, 구조부, 내·외부 마감 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
170	등록문화재 제179호	원불교 익산성지	- 원불교 재단이 지속적으로 유지관리를 실시하고 있으며, ‘13년 보수한 금강원, 청하원을 비롯하여 경내 건조물 대부분은 보존관리 상태가 양호하나, 종법실은 서까래 부식, 지붕기와 노후에 따른 인한 보수가 필요함 ※ ‘14년 종법실 보수 등 추진 중	E	조치 중
171	등록문화재 제180호	익산 중앙동 구 삼산의원	- 현재 공가인 상태로, 지붕 홈통의 노후화 및 전면부 미장 ·도색 탈락부 등이 확인되므로 지속적인 관찰이 필요함	C
172	등록문화재 제181호	익산 구 익옥수리조합 사무소와 창고	- ‘13년 지붕 보수가 이루어졌으며, 기초부와 구조부, 내·외부 마감 상태 등도 대체로 양호함	A
173	등록문화재 제182호	군산 발산리 구 일본인 농장 창고	- 지붕누수 및 벽체 마감 노후화 등에 따라 현재 보수정비 중임	E	조치 중
174	등록문화재 제183호	군산 신흥동 일본식 가옥	- 벽체 일부가 파손되었으며 정원의 수목은 건물 훼손 우려가 있어 제거 등 보수정비가 필요함 ※ ‘14년 외벽보수, 수목 제거 등 추진 중	E	조치 중
175	등록문화재 제184호	군산 해망굴	- 구조적으로는 안정되어 있으나 내부 마감재 등이 손상되어 보수정비가 필요함 ※ ‘14년 터널 도색 등 추진 중	E	조치 중
176	등록문화재 제185호	김제 증산법종교 본부 영대와 삼청전	- 증산법종교 내에 위치하며 지속적인 관리를 통해 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 일부 마루 및 기단, 회벽이 부식·탈락되고 가칠이 퇴색되어 있어 경미한 보수가 필요함	B
177	등록문화재 제186호	김제 구 백구금융조합	- 지붕 골함석 탈락 및 처마 부재 부식 등에 따른 보수정비 추진 중	E	조치 중
178	등록문화재 제187호	김제 신풍동 일본식 가옥	- ‘10～’11년 지붕 및 방, 벽체 등을 보수하여 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 일부 미장 탈락, 마루 귀틀 부식 등에 대한 경미보수 필요	B
179	등록문화재 제188호	임실 오수망루	- 일부 백화현상이 확인되나 구조적으로 안정적이며 대체로양호한 상태이며, 주차장이 인접해 있으므로 차량에 의한 파손이 발생하지 않도록 보호조치 등 주의 필요	A
180	등록문화재 제189호	장수성당 수분공소	- ‘12년 부식재 및 지붕 교체 등 전체적인 보수를 통해 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
181	등록문화재 제190호	장수 호룡보루	- 전체적으로 구조적인 안전에는 문제가 없다고 보이나, 개구부 인방이 침하는 부분은 지속적인 관찰이 필요함	C
182	등록문화재 제191호	진안 강정리 근대 한옥	- 기단부와 축부는 양호한 상태이나 지붕의 노후화된 석면 슬레이트는 무석면 슬레이트로 교체 필요 ※ ’14년 지붕 보수정비 추진 중	E	조치 중
183	등록문화재 제192호	진해역	- 철도공사에서 상시로 관리하고 있어 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
184	등록문화재 제193호	구 진해해군통제부 병원장 사택	- 현재 주택 및 음식점으로 사용 중이며, 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 누수 여부 등에 대한 지속관찰 필요	C
185	등록문화재 제194호	구 진해요항부 사령부	- 소유자(해군)가 직접 관리·사용 중으로 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 외부 벽돌 줄눈 일부 균열 및 석재 변색 등은 지속적인 관찰이 필요함	C
186	등록문화재 제195호	구 진해방비대 사령부	- 소유자(해군)가 직접 관리·사용 중으로 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 벽돌 및 석재 일부 변색, 재료 탈락 등에 대한 지속 관찰 필요	C
187	등록문화재 제196호	구 진해방비대 사령부 별관	- 소유자(해군)가 직접 관리·사용 중으로 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 환기통 주위 일부 누수 및 벽돌 탈락, 석재 변색 등에 대한 지속 관찰 필요	C
188	등록문화재 제197호	구 진해요항부 병원	- ‘11년 기와 교체, 내부 수리, 외벽 보수 등을 실시하였으며, 소유자(해군)가 직접 관리·사용 중으로 보존관리 상태는 양호함	A
189	등록문화재 제198호	구 마산헌병 분견대	- ‘11년 지붕 및 내·외부 보수 등을 통해 현재 양호하게 관리되고 있음	A
190	등록문화재 제199호	마산 봉암수원지	- 현재 수원지 주변 공원으로 활용 중에 있으며, 구조 및 형태, 보존 상태 등은 대체로 양호함	A
191	등록문화재 제200호	창원 소답동 김종영 생가	- 습기로 인해 고막이벽이 훼손되고 있어 안채 아궁이와 굴뚝을복원하고 구들 내 습기를 배출할 필요가 있으며, 아래채 배면의 붕괴된 담과 석축 및 부식된 기둥은 빠른 시일 내에 보수가 요구됨 ※ 2013～2014년 보수정비 추진 중	E	조치 중
192	등록문화재 제201호	통영 해저터널	- 현재 보행자의 보행로 이용되고 있고 지속적인 보수공사로 원형을 잘 유지하고 있으며 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
193	등록문화재 제202호	진주역 차량정비고	- 지붕을 구성하고 있는 목조트러스는 양호한 상태이나, 일부 외벽과 외부 버트레스의 연결부에서 크랙이 발생하여 지속 관찰이 필요함	C
194	등록문화재 제203호	거창 정장리 양식 가옥	- 기단부, 축부의 상태는 양호하나, 양쪽 측면으로 낸 창호의 하부로 들이친 비가 스며들어 방 등의 천장과 벽체를 손상하고 있어 보수가 요구됨	E	조치 예정
195	등록문화재 제204호	밀양 상동터널	- 건설된 지 110여년이 경과한 터널로서 전반적으로 노후한 상태임. 기초부와 구조부, 상부 등에 파손 및 균열, 누수, 백화와 풍화현상이 나타나므로 지속 관찰 후 필요 시 보수정비 등 적절한 보존대책 마련 필요	C
196	등록문화재 제205호	구 밀양역 파출소	- 건물의 기초부와 구조부는 대체로 양호한 편이나, 지붕부는 슬레이트가 이완·파손되고 박공널 등이 부식되었으며, 내부의 반자와 변형 부분, 창호 부식 등이 확인되어 보수가 필요함	E	조치 예정
197	등록문화재 제206호	밀양 구 비행기 격납고	- 1940년대에 지어진 철근콘크리트 구조의 격납고로 전반적으로 노후한 상태임. 기초부와 구조부, 상부 등에 파손 및 균열, 누수, 백화, 풍화현상이 나타나므로 지속적인 관찰 후 필요 시 보수정비 등 적절한 보존대책 마련 필요	C
198	등록문화재 제207호	군산 구 제1수원지 제방	- 공원 내에 위치하여 지속적으로 관리가 이루어지고 있으며, 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
199	등록문화재 제208호	군산 구 임피역	- 기단부와 지붕부는 양호한 상태이나, 외부 벽체 파손 등이 확인되어 보수가 필요함 ※ ’14년 벽체 등 보수 추진 중	E	조치 중
200	등록문화재 제209호	익산 주현동 구 일본인 농장 사무실	- 현재 익산화교학교로 되어 있으나 운영은 하고 있지 않은 상태로, 전면부 및 지붕, 측면부 등의 훼손 부위에 대한 지속적인 관찰이 요구됨	C
201	등록문화재 제210호	익산 구 춘포역사	- 구조적으로 안정적이며 전반적인 보존관리 상태는 양호함 - 현재는 역사에 한해 지정되어 있어 등록문화재의 보존 및 활용을 위한 문화재구역 확대가 필요하다고 판단됨	A
202	등록문화재 제211호	익산 춘포리 구 일본인 농장 가옥	- ‘13년 보수한 지붕 등의 상태는 양호하나, 내부의 벽체는 노후되어 보수가 필요함 ※ ’14년 내부 벽체 보수 추진 중	E	조치 중
203	등록문화재 제212호	정읍 영주정사와 영양사	- ‘10년 지붕 및 창호, 벽체 보수 등을 실시하여 전반적으로 보존관리가 잘 이루어지고 있으며, 퇴락한 단청은 추후 보수 검토 필요	A
204	등록문화재 제213호	정읍 진산동 영모재	- ‘11년 이후 보수된 문간채와 본채 등은 상태가 양호하나, 담장 일부 구간이 파손되었으며 구들에서 연기가 새어나오고 있으므로 보수가 필요함 - 문간채 옆의 경관을 저해하는 조립식 화장실은 향후 경관과 어울리도록 정비 검토 필요	E	조치 중
205	등록문화재 제214호	정읍 관청리 근대 한옥	- 대체적으로 양호하나 일부 미장벽과 와구토 탈락 등에 대한 경미보수가 필요하며, 건물 입구에 미정비된 블럭담장 등은 추후 정비가 요구됨	B
206	등록문화재 제215호	정읍 화호리 구 일본인 농장 가옥	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나 일부 목부재의 부식이 확인되어 지속 관찰이 요구되며, 향후 좌측 건물의 지붕은 일식 기와로 교체 검토가 필요함	C
207	등록문화재 제216호	장수경찰서 관사	- 현재 경찰서 관사로 사용 중으로, ‘13년 지붕 보수를 실시하였으며, 주기적인 관리를 통해 건물 내·외부의 전반적인 상태는 양호함	A
208	등록문화재 제217호	포항 구 삼화제철소 고로	- ‘11년에 보존처리를 실시하여 현재 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
209	등록문화재 제218호	봉화 유곡리 근대 한옥	- 인근 초등학교 교사가 상시 거주하며 관리 중으로, 건물은 전체적으로 구조상 안정된 상태이며, 보존관리 상태도 양호함	A
210	등록문화재 제219호	김제 신풍동 근대 한옥	- 본채의 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 지붕 누수가 확인되는 대문과 백화현상이 발생한 담장은 지속 관찰 후 필요 시 적절한 보존대책 마련 필요	C
211	등록문화재 제220호	김제 종신리 한·일 절충식 가옥	- '10년에 지붕 및 방, 벽체 등 건물 전반에 대한 보수정비를 통해 현재 건물의 상태는 양호함	A
212	등록문화재 제221호	완주 구 삼례양수장	- 조적조 슬레이트 건물로 전반적인 보존관리 상태는 양호하며 슬레이트는 현재까지는 누수가 없으나 노후되어 지속 관찰 후 적절한 보존대책 마련 필요	C
213	등록문화재 제222호	곡성 구 삼기면사무소	- 창호의 처짐과 벽체 균열, 지붕가구의 처짐 및 변형으로 인한 누수 등이 현상이 발생하였고, 지붕 내림마루와 기와 파손이 확인되는 등 주요 구조부의 변형 및 누수 등으로 지붕구조의 부식과 누전의 위험이 있으므로 보수가 필요함 ※ ’14년 지붕보수 등 추진 중	E	조치 중
214	등록문화재 제223호	광양 서울대학교 남부연습림 관사	- 건물 기둥 하부가 심하게 부식되어 있으며, 사용자에 의한 구조 변경(구들 및 다다미방-온수보일러)으로 심하게 훼손되어 구조적으로 불안정하므로 보수 중에 있음	E	조치 중
215	등록문화재 제224호	순천 별량농협 창고	- 구조적으로 안정되어 있으며 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 내부 장선보강 구조물과 단열재 일부가 훼손되어 경미한 보수가 필요함	B
216	등록문화재 제225호	순천 옥천동 일본식 가옥	- 소유자가 상시 거주하여 관리하고 있어 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
217	등록문화재 제226호	보성 구 벌교금융조합	- 현재 사무실로 사용 중이며 주기적인 관리가 이루어지고 있으며, ‘13년 보수를 실시하여 건물 내·외부의 보존관리 상태는 양호함	A
218	등록문화재 제227호	고흥 구 풍양금융조합	- 기초부, 구조부, 내·외부 마감 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
219	등록문화재 제228호	곡성 단군전	- 주기적인 유지관리를 통해 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
220	등록문화재 제229호	서울 계동 근대 한옥	- 전반적으로 양호하게 관리되고 있으나 정자 마루청판 탈락 및 일부 기둥 부식 등에 따른 경미보수 필요 - 마당은 전반적으로 레벨이 올라와 있으므로 향후 원지형 복원 가능 여부에 대한 검토 필요	B
221	등록문화재 제230호	서울 혜화동성당	- 기초부, 구조부, 내·외부 마감 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
222	등록문화재 제231호	서울 창전동 공민왕 사당	- ‘07년 보수 후 큰 변형은 보이지 않는 상태로, 기둥과 서까래에 일부 균열이 발생하였으나 건조에 따른 갈램으로 구조적 문제는 없으며 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
223	등록문화재 제232호	공주 금강철교	- 5년마다 공주시에서 안전점검을 실시하고 있으며, ‘13년에 긴결부의 조인트 등에 대한 보수 등을 통해 구조적인 결함은 확인되지 않으며 현재 보존관리 상태는 양호함	A
224	등록문화재 제233호	공주 중학동 구 선교사 가옥	- 기초부 마감재 이완 등으로 지하실에 누수가 발생하여 벽체 배부름 및 훼손 등이 확인되므로 보수가 필요함 ※ 2014년 벽체 보수 등 추진 중	E	조치 중
225	등록문화재 제234호	남해 덕신리 하천재	- 건물은 구조적으로 안정적이며 보존관리 상태는 양호하나, 주변 시멘트 블록담장은 균열 및 기울어짐 등이 확인되어 지속 관찰 후 보수 검토 필요	C
226	등록문화재 제235호	울릉 도동리 일본식 가옥	- 구조적으로는 안정되어 있으나 지붕 녹색도장이 부식되어 벗겨지고 배면 마당의 관리상태가 미흡하여 정비가 필요함 ※ 2014년 지붕보수 등 추진 중	E	조치 중
227	등록문화재 제236호	고흥 구 녹동우편소	- 기단부와 축부, 지붕부 등의 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
228	등록문화재 제237호	서울 구 대법원 청사	- 현재 서울시 미술관으로 사용 중으로, 지속적인 관리를 통해 대체로 양호함 상태임	A
229	등록문화재 제238호	서울 구 미국문화원	- 현재 서울시 시청 별관으로 사용 중으로, 지속적인 관리를 통해 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
230	등록문화재 제239호	구 목포사범학교 본관	- 기단부의 상태는 양호하나, 벽체를 뒤덮고 있는 담쟁이 넝쿨의 제거 및 후면 지붕 처마부의 일부 누수에 따른 조치 및 배면 배수로 정비가 필요함 - 건물 후면의 전기, 통신 관련 각종 케이블 선도 화재예방을 위해 정비가 요구됨 ※ 2014년 지붕보수 및 전기설비 정비 등 추진 중	E	조치 중
231	등록문화재 제246호	인천 선린동 공화춘	- ‘06년 등록문화재로 지정된 이후 전면 해체 보수를 실시하였으며, 현재 시설 및 관리 상태 양호함	A
232	등록문화재 제247호	대한민국 수준원점	- 벽돌조인 보호각은 백화 및 벽돌 일부 파손 등이 발생하였으나 대체로 양호하며, 당해 문화재인 수준원점도 보존관리 잘 관리되고 있음	A
233	등록문화재 제248호	구 일본우선주식회사 인천지점	- 누수로 인해 목재창 부식, 천정 몰딩 균열 등이 발생하였고, 현관 포치 부분 페인트 도장 박리로 부식 및 타일 탈락, 코니스 균열 등이 확인되어 보수가 필요함 ※ 2014년 외벽 보수 등 추진 중	E	조치 중
234	등록문화재 제249호	구 인천부 청사	- 현재 인천 중구청사로 사용되고 있으며 상시적인 유지관리를 통해 보존관리 상태는 대체적으로 양호함	A
235	등록문화재 제250호	서울 한강철도교	- ‘10년부터 내진보강공사를 실시하여 현재 상태는 양호하며 일부 균열, 재료 분리 및 박리박락 등이 확인되나 구조적 문제는 없으며 경미보수 필요	B
236	등록문화재 제251호	대구 대봉배수지	- 구조적으로는 안정되어 있으나 기단부와 지붕 등 전체적으로 도색이 벗겨지고 곰팡이가 발생하여 정비가 필요함	E	조치 예정
237	등록문화재 제252호	대구 화교협회	- 현재 사무실로 활용되고 있으며, ‘12년 지붕 및 내·외부벽체, 전기공사 등이 이루어져 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
238	등록문화재 제253호	영천 과전동 일본식 가옥	- 하부 습기로 인하여 기둥 부식 및 마루 변형 등이 발행하여 보수가 필요함 ※ 2014년 구조부 보수 등 추진 중	E	조치 중
239	등록문화재 제254호	영천 구 화룡교	- 현재 미 사용 중인 교량으로 노후화가 진행되어 지속적인 관찰이 요구되며 향후 관람자원 등으로 활용 시 보수보강 등 검토 필요	C
240	등록문화재 제255호	영양 구 용화광산 선광장	- 콘크리트 벽체에 나타나는 파임과 갈램은 구조적 문제는 없으나 지속적인 관찰이 요구되며, 주변에 자생 중인 관목 및 교목은 정비가 필요함	C
241	등록문화재 제256호	청도 구 풍각면사무소	- ‘08년 지붕 및 벽체 보수를 실시하였고 구조적으로 안정적이며 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
242	등록문화재 제257호	봉화 척곡교회	- 예배당은 건물이 오래되고, 목부재가 약한 상태이나 구조적 안정성에 큰 문제가 없으며 지속관찰이 필요함 - 명동서숙은 전체적인 보존관리 상태가 양호함	C
243	등록문화재 제258호	고성 학동마을 옛 담장	- 현재 연차적으로 담장 보수를 추진 중에 있으며, 일부 구간에서 확인되는 훼손된 담과 석축 등에 대한 보수정비 필요	B
244	등록문화재 제259호	거창 황산마을 옛 담장	- 기 보수가 이루어진 부분은 양호한 상태이며, 보수가 이루어지지 않은 담장들의 경우 벽체 부분은 이상이 없으나 상부기와가 매우 노후하였거나 일부 탈락하는 현상이 확인되는 등 보수가 필요함	B
245	등록문화재 제260호	산청 단계마을 옛 담장	- 현재 연차적으로 담장 보수를 추진 중에 있으며, 일부 구간에서 확인되는 훼손된 담과 석축 등에 대한 보수정비 필요	B
246	등록문화재 제262호	무주 지전마을 옛 담장	- ‘09년부터 담장 보수정비가 진행 중이며, 멸실되고 훼손된 담장에 대해 보수정비가 계획되어 있음	B
247	등록문화재 제263호	익산 함라마을 옛 담장	- 연차적으로 담장을 보수 중에 있으며, 훼손된 담장 및 노후된 담장 기와 등에 대한 보수 필요	B
248	등록문화재 제264호	강진 한골목 옛 담장	- 매년 담장 보수정비를 실시하고 있으며, 변형된 담장의 원형 복원을 지속적으로 추진할 필요가 있음	B
249	등록문화재 제265호	담양 삼지천마을 옛 담장	- 연차적으로 담장 보수를 시행 중에 있으며 집과 집사이의 돌담장의 등에 대한 보수가 필요함	B
250	등록문화재 제266호	대구 옻골마을 옛 담장	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 수구당 앞쪽 담은 균열, 훼손되어 있어 보수가 필요함	B
251	등록문화재 제267호	경운궁 양이재	- 1900년대에 초에 지어진 목조 건축물로, 기단부 및 축부, 지붕부 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
252	등록문화재 제268호	서울 성북동 최순우 가옥	- ‘13～’14년에 걸쳐 지붕 및 목공사, 흰개미 방제 등을 실시하여 현재 상태는 양호함	A
253	등록문화재 제269호	서울 청량리역 구 검수차고	- 소유자인 한국철도공사에서 사무실 및 물류창고 등으로 직접 관리․사용 중으로, 기초부 및 구조부의 안정성에는 문제가 없으나 전반적으로 노후되어 지속 관찰 후 필요 시 적절한 보존대책 마련 필요	C
254	등록문화재 제270호	대구 구 반야월역사	- '10년 대구선 반야월공원으로 이건하여 도서관으로 사용 중이며, 관리상태 및 주변환경은 대체로 양호하나 외벽 마감재 탈락 등에 대한 부분적인 경미보수 필요	B
255	등록문화재 제271호	구 포천성당	- ’11년 보수를 실시하여 현재 상태는 전반적으로 양호하나, 풍화로 인한 미장 탈락 및 지의류 번식이 확인되어 지속 관찰이 필요함	C
256	등록문화재 제272호	홍성고등학교 강당	- 홍성고등학교 역사관으로 새롭게 조성되어 전시 및 내부 시설의 상태는 대체로 양호하며, 구조적인 이상은 확인되지 않으나, 지붕 누수 및 마감재 노후 등은 지속적인 관찰이 필요함	C
257	등록문화재 제273호	제천 엽연초수납취급소	- 기초부, 구조부, 내·외부 마감 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
258	등록문화재 제274호	화순 오지호 생가	- ‘09년 사랑채 보수, ’10년 안채 보수 등을 실시하여 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
259	등록문화재 제275호	화순농협 동부지점	- 구조적으로 안정되어 있으며 ‘09년 내부 수리를 통해 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
260	등록문화재 제276호	정읍 나용균 생가와 사당	- 사당 본채는 전반적으로 양호하나, 사당 삼문 기단은 부동침하 징후로 인해 건물이 기울어져 있어 보수가 필요함	E	조치 예정
261	등록문화재 제277호	거제 학동 진석중 가옥	- 안채는 대체로 양호하나, 사랑채는 정면 문 상부 회벽 탈락 등에 대한 경미보수가 필요하며, 가옥 주변에 대한 전반적인 환경정비가 요구됨	B
262	등록문화재 제278호	상주 구 내서면사무소	- 현재 면사무소로 사용하고 있는 건물로서 기단부, 축부의 상태는 양호하나, 지붕은 기와의 이완․탈락 등이 확인되어 경미보수 필요	B
263	등록문화재 제279호	완도 청산도 상서마을 옛 담장	- 상서리마을 전체가 구불구불한 돌담으로 이루어져 층층이 쌓아올린 소박한 농촌마을의 가옥과 조화를 이루고 있으며 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
264	등록문화재 제280호	부여 반교마을 옛 담장	- 돌을 사용하여 쌓은 담장으로, 지속적으로 담장의 복원 및 정비를 실시하고 있으며, 일부 훼손된 구간 등에 대한 정비 필요	B
265	등록문화재 제281호	산청 남사마을 옛 담장	- 현재 연차적으로 담장 보수를 추진 중에 있으며, 일부 구간에서 확인되는 훼손된 담과 석축 등에 대한 보수정비 필요	B
266	등록문화재 제282호	신안 흑산도 사리마을 옛 담장	- 현재 연차적으로 담장 보수를 추진 중에 있으며, 일부 구간에서 확인되는 훼손된 담과 석축 등에 대한 보수정비 필요	B
267	등록문화재 제283호	신안 비금도 내촌마을 옛 담장	- ‘09년부터 담장 보수정비를 연차적으로 추진 중에 있으며, 일부 구간에서 확인되는 훼손된 담과 석축 등에 대한 보수정비 필요	B
268	등록문화재 제284호	상주농협 구 창고	- 상주농협에서 창고로 사용하고 있는 건물로서 ‘13년 지붕 보수 등을 실시하여 전반적으로 양호한 상태이나, 지붕 홈통 부식 등에 대한 경미한 보수가 필요함	B
269	등록문화재 제285호	칠곡 구 왜관터널	- 기초부는 대체로 양호하나, 전체적으로 백화현상 및 변색이 있고 누수가 확인되므로 보수가 필요함 ※ 2014년 터널 내·외부 보수 등 추진 중	E	조치 중
270	등록문화재 제286호	울진 행곡교회	- 현재 교회의 교육관으로 사용하고 있으므로 지속적인 유지관리를 통해 전반적인 상태는 양호함	A
271	등록문화재 제287호	울진 용장교회	- 현재 교회로 사용하고 있으므로 지속적인 유지관리를 통해 전반적인 상태는 양호함	A
272	등록문화재 제288호	영덕 송천예배당	- 슬레이트의 노후가 심하며, 기둥과 연목 등의 부식 및 벽체의 균열 등이 확인되어 보수가 필요함 ※ 2013～2014년 보수정비 추진 중	E	조치 중
273	등록문화재 제289호	구 문경금융조합 사택	- 처마 하부의 누수 흔적이 확인되며, 벽체와 기단부 등에서 파손이 발생하여 보수가 필요함	E	조치 예정
274	등록문화재 제290호	경주 구 서경사	- ‘08～’09년 지붕 및 기둥 동바리 등의 보수가 이루어져 현재 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
275	등록문화재 제291호	구 군위성결교회	- 내부 벽면에서 확인되는 수평·수직 균열은 구조적 문제가 없을 것으로 보이나, 외벽은 사선방향으로 균열이 발생하여 지속적인 주의 관찰이 필요함	C
276	등록문화재 제292호	경주 우안양수장	- 시설 노후화로 지붕 및 판벽 훼손 등 전체적으로 파손이 심하여 보수가 필요함	E	조치 예정
277	등록문화재 제293호	청도 이호우와 이영도 생가	- 건물 외부는 전면쪽으로 기울어짐이 진행 중이며, 지붕부는 서까래 부후, 앙토 탈락, 변형 등이 확인되어 보수가 필요함	E	조치 예정
278	등록문화재 제294호	고양 구 일산역사	- 현재 폐역으로 관리상태가 다소 미흡하며, 벽체 등 구조부 및 미장 등 내·외부 마감 등에 대하여 지속적인 관찰 및 관리가 필요함	C
279	등록문화재 제295호	남양주 구 팔당역	- 외벽 페인트 일부가 벗겨져 있으나 구조적으로 안정되어 있으며 전반적인 상태는 양호함	A
280	등록문화재 제296호	양평 구 구둔역	- 현재 폐역으로 관리상태는 대체로 양호하나, 벽체 이격 및 도장 마감 퇴락, 지붕 개판 부식 등이 관찰되므로 지속적인 관찰 후 필요 시 적절한 보존대책 마련 필요	C
281	등록문화재 제297호	영동 심천역	- 일부 벽면 균열 및 창 하부의 벽체 이완, 지붕기와의 노후 등이 확인되어 보수가 필요함 ※ 2014년 보수정비 추진 중	E	조치 중
282	등록문화재 제298호	삼척 구 도경리역	- 기초부, 구조부, 내·외부 마감 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
283	등록문화재 제299호	나주 구 남평역	- ‘10년 지붕 및 창호 보수가 이루어졌으며 구조적으로 안정적이고 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
284	등록문화재 제300호	서울 구 화랑대역	- 지붕 및 외벽 등의 훼손 등에 따라 ‘13년 실시설계를 통해 화랑대역 보수 및 리모델링 공사가 계획되어 있음 ※ 2014년 보수정비 추진 중	E	조치 중
285	등록문화재 제301호	여수 구 율촌역	- 역사 1동, 광장일곽, 철로 및 승강장이 등록되어 있으나 현재 폐쇄된 상태로, 지붕 누수 및 기둥 하부 부식 등에 따른 전면적인 보수가 필요함 ※ 2014년 보수정비 추진 중	E	조치 중
286	등록문화재 제302호	부산 송정역	- 건물 상태는 대체로 양호하나, 역사의 벽면, 캐노피의 페인트 탈락 등은 경미보수가 필요하며, 창고 아르누보 양식의 철재 부분은 부식이 심하여 향후 보수검토 필요	B
287	등록문화재 제303호	대구 구 동촌역사	- ‘13년 이전 복원된 건축물로 현재 상태는 양호함	A
288	등록문화재 제304호	문경 구 가은역	- '12년 중도리 이상 지붕 해체 보수 및 내·외부 도장, 창호 교체 등을 실시하여 보존관리 상태는 양호함	A
289	등록문화재 제305호	보령 청소역	- 현재 장항선 철도 간이역사로 사용 중으로, 구조적 문제는 없으나, 노후화에 따른 기와(1개소) 이탈 및 벽 하부 오염 등에 대한 경미보수 필요	B
290	등록문화재 제306호	제주 사라봉 일제 동굴진지	- 동굴이 훼손 위험에 노출되어 있으며, 총 8기의 동굴 가운데 일부 내부 상태가 불량하여 향후 훼손 및 안전사고 방지를 위한 대책 마련 및 지속적인 모니터링 필요 ※ 종합정비계획 수립 중	D	조치 예정
291	등록문화재 제307호	제주 어승생악 일제 동굴진지	- 일부 출입구 부분의 함몰이 진행 중이며 내부 상태가 불량하므로 지속적인 모니터링 및 동굴의 안전·보존상의 대책마련이 요구됨 ※ 종합정비계획 수립 중	D	조치 예정
292	등록문화재 제308호	제주 가마오름 일제 동굴진지	- 총 17기 동굴 가운데 일부는 내부 상태가 불량하여 지속적인 모니터링이 요구되며 향후 훼손 방지 및 안전관리를 위한 대책 마련이 시급함 ※ 종합정비계획 수립 중	D	조치 예정
293	등록문화재 제309호	제주 서우봉 일제 동굴진지	- 일부 출입구 및 내부 부분의 함몰이 진행 중이므로 지속적이 모니터링을 통한 대책 마련이 요구됨 ※ 종합정비계획 수립 중	D	조치 예정
294	등록문화재 제310호	제주 셋알오름 일제 동굴진지	- 출입구 및 내부에서 낙석 등이 발생하고 있어 지속적인 모니터링 필요 ※ 종합정비계획 수립 중	D	조치 예정
295	등록문화재 제311호	제주 일출봉 해안 일제 동굴진지	- 장기적인 보존관리를 위해 지속적인 모니터링이 요구되며, 동굴진지 입구 주변 잡초 제거 필요	D	조치 예정
296	등록문화재 제312호	제주 모슬포 알뜨르비행장 일제 지하벙커	- 내부 일부 벽체 돌담 탈락 등은 지속 관찰을 통해 필요 시 보수 검토가 요구되며, 문화재의 위치 확인이 어려워 농로와 도로변에 안내판 설치 필요 ※ 종합정비계획 수립 중	C
297	등록문화재 제313호	제주 송악산 해안 일제 동굴진지	- 동굴 상부 낙반으로 인해 입구가 차단된 상태로, 지속적인 모니터링을 통한 대책 마련이 요구됨 ※ 종합정비계획 수립 중	D	조치 예정
298	등록문화재 제314호	제주 모슬봉 일제 군사시설	- 개인 사유지로 관리에 어려움이 있으며, 내부 정비가 미흡하고 홈통이 부식되어 토지매입 및 정비 등이 필요함	E	조치 예정
299	등록문화재 제315호	제주 이교동 일제 군사시설	- 구조적 안정성에는 문제가 없으나, 벽체 일부 탈락 등이 확인되어 지속적인 관찰 및 현재 수립 중인 종합정비계획 결과 등에 따른 적절한 정비대책 마련 필요	C
300	등록문화재 제316호	제주 모슬포 알뜨르비행장 일제 고사포진지	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하며, 향후 현재 수립 중인 종합정비계획 결과 등에 따른 적절한 정비대책 마련 필요	C
301	등록문화재 제317호	제주 송악산 외륜 일제 동굴진지	- 동굴의 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 무분별한 동굴 진입 금지를 위한 안내판 및 보호책 설치 필요	B
302	등록문화재 제321호	서산 동문동성당	- ‘09년 종탑 보수, ’10년 지붕 및 바닥, 창호 등의 보수가 이루어졌으며 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
303	등록문화재 제322호	구 강경공립상업학교 관사	- 내부는 리모델링을 통해 상태가 양호하나, 외부는 외벽 균열 및 기와 탈락 등이 확인되므로 지속 관찰 후 필요 시 적절한 보존대책 마련 필요	C
304	등록문화재 제323호	구 강경노동조합	- 내부를 리모델링하여 강경역사문화안내소로 활용하고 있어 전반적인 관리상태는 양호함 - 후면의 보와 인방 부재의 노후화 및 균열은 장기적인 측면에서 건물 전체에 대한 구조적 문제를 유발할 수 있으므로 지속적인 점검 및 필요 시 적절한 보존대책 마련 필요	C
305	등록문화재 제324호	구 한일은행 강경지점	- 건물의 벽면을 비롯한 계단 및 계단 상부, 창 하부 인방, 돌림띠 등에서 균열이 발생하였으므로 균열의 원인을 규명하기 위한 상시 모니터링이 요구되며, 결과에 따른 적절한 보존대책 마련 필요	D	조치 예정
306	등록문화재 제325호	고창 조양식당	- 현재 식당으로 사용 중으로 구조적으로 안정되어 있으며 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
307	등록문화재 제326호	문경 구 불정역사	- 벽체 갈램 등이 확인되나 구조적인 문제는 없으며 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
308	등록문화재 제327호	부산 복병산 배수지	- 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
309	등록문화재 제328호	부산 구 경남상업고등학교 본관	- 학교 건물로 사용 중으로, 일부 외벽 백화 현상이 확인되나 주기적인 관리를 통해 건물 내·외부의 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
310	등록문화재 제329호	부산 구 남선전기 사옥	- 한국전력공사 사무실로 사용 중으로, 파라펫 장식 일부가 탈락되었으나 전반적으로 양호하게 보존관리되고 있음	A
311	등록문화재 제330호	부산 수정동 일본식 가옥	- 건물 내·외부 변형 부분 및 부식 부재 등의 교체를 위한 보수공사 추진 중에 있음	E	조치 중
312	등록문화재 제331호	대전 수운교 봉령각	- 기와 노후 및 서까래 부식 등이 확인되어 현재 보수공사 중	E	조치 중
313	등록문화재 제332호	대전 수운교 용호당	- 기와 노후 및 서까래 부식 등이 확인되어 현재 보수공사 중	E	조치 중
314	등록문화재 제333호	대전 수운교 본부법회당	- 기단부, 축부, 지붕부 등의 보존관리 상태는 대체로 양호함 ※ 당해 문화재는 아니나 법회당 입구 중문 하부기둥 및 천정 훼손 등은 보수 필요	A
315	등록문화재 제334호	대전 수운교 본부사무실	- ‘10년 보수를 실시하여 현재 보존관리 상태는 양호함	A
316	등록문화재 제335호	대전 수운교 종각과 범종	- 일부 기둥에 크랙이 있으나 구조적 문제는 없으며 전체적으로 관리가 잘 되어 상태는 양호함	A
317	등록문화재 제336호	삼척 구 하고사리역사	- 기초부, 구조부, 내·외부 마감 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
318	등록문화재 제337호	강경 화교학교 교사와 사택	- 사택은 보수 공사를 실시하여 전반적인 상태가 양호하나, 교사는 건물 전체가 노후화되어 보수가 필요함 - 담장을 비롯한 주변 환경에 대한 개선 및 보다 적극적인 활용 방안 마련이 요구됨	E	조치 예정
319	등록문화재 제338호	서산 동문동성당 상홍리 공소	- 성당 공소로 사용 중으로 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 천장 처짐, 목재 균열 등이 확인되므로 지속 관찰 후 필요 시 적절한 보존대책 마련 필요	C
320	등록문화재 제339호	부여 신동엽 가옥 터	- 등록문화재로 지정된 가옥 터의 전반적인 보존관리 상태는 양호함 ※ 당해 문화재는 아니나, 복원된 가옥은 담장 풍화, 기둥 등 일부 목재 균열 등에 대한 확인 후 조치 필요	A
321	등록문화재 제340호	구 동본원사 목포별원	- 지붕 누수 등으로 번와 및 부식재 교체 등 해체 보수 중	E	조치 중
322	등록문화재 제341호	윤동주 유고 보존 정병욱 가옥	- 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 처마부 및 일부 부재에 부식 등은 지속 관찰 후 필요 시 적절한 보존대책 마련이 요구되며, 거주 등 활용을 통한 유지관리가 필요함	C
323	등록문화재 제349호	부산 초량동 일본식 가옥	- 지붕 누수 및 건물 내·외부 변형 부분 및 부식 부재 등의 교체를 위한 보수 추진 중에 있음 ※ 2014년 보수정비 추진 중	E	조치 중
324	등록문화재 제350호	구 청주공립보통학교 강당	- 학교 강당으로 사용 중에 있으며, 외벽 미장부분과 페인트 탈락 등이 확인되나 주기적인 관리를 통해 전반적인 보존상태는 양호함	A
325	등록문화재 제351호	대성여자중학교 강당	- 학교 강당으로 사용 중에 있으며, 미장 박리 등이 확인되나 주기적인 관리를 통해 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
326	등록문화재 제352호	구 충북산업장려관	- 도청 관련 사무실로 사용 중으로 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 외벽 드라이비트 균열 및 내부 벽면 페인트 박리 등에 대한 경미보수 필요	B
327	등록문화재 제353호	청주 충청북도지사 구 관사	- ‘10년 개방에 이어 ’12년 충북문화관으로 정비 개관되면서 전체적인 건물의 보존관리 상태는 양호함.	A
328	등록문화재 제354호	괴산중학교 구 본관	- 현재 학교 건물로 사용 중으로, 지속적인 유지관리를 통해 전체적으로 양호한 상태임	A
329	등록문화재 제355호	청주 동부배수지 제수변실	- ‘12년 외부 방수 및 균열부 보수 등을 실시하여 현재는 양호하게 보존관리되고 있음	A
330	등록문화재 제356호	거제초등학교 본관	- 거제초등학교 본관 건물로 사용 중이며, 학교 측의 상시 관리를 통해 보존관리 상태는 양호함	A
331	등록문화재 제357호	서울 명륜동 장면 가옥	- 기단부, 축부, 지붕부 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
332	등록문화재 제358호	서울 구의정수장 제1·2공장	- 아리수 정수센터 내에 위치하고 있으며 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 배수로 정비 및 전면부 수목제거 등 필요	B
333	등록문화재 제359호	부산 재한유엔기념공원	- 정문 추모관 등 구성 건조물의 상태는 전반적으로 양호하며 관리가 잘되고 있음	A
334	등록문화재 제360호	신안 증도 태평염전	- 현재 염전으로 사용되고 있으며 염전을 비롯하여 염전길, 염전창고, 염전배수로 등의 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
335	등록문화재 제361호	신안 증도 석조 소금창고	- 기초부, 구조부, 내·외부 마감 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
336	등록문화재 제362호	신안 비금도 대동염전	- 현재 염전으로 사용 중이며 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
337	등록문화재 제363호	서울 구 양천수리조합 배수펌프장	- 등록문화재의 하부는 콘크리트 구조물로 구조적 안정성 등은 양호하나, 벽체 등의 균열 및 부분적인 파손 등이 확인되며 노후화가 진행되고 있어 지속적인 관찰이 필요함	C
338	등록문화재 제364호	부여 구 홍산저포조합 본점	- 소유자가 거주 중으로 구조적으로 안정되어 있으며 보존관리 상태는 대체로 양호함 - 다만, 거주를 위해 외벽 마감 변경, 현관 설치, 후면 계단 설치, 1층 내부(온돌방 2개, 거실, 부엌) 변경 등으로 원형이 상실되어 향후 복원 검토 필요	A
339	등록문화재 제365호	의령 오운마을 옛 담장	- 현재 연차적으로 담장 보수를 추진 중에 있으며, 기 정비된 구간의 상태는 양호하며, 향후 우선순위를 정해 지속적으로 보수할 필요가 있음	B
340	등록문화재 제366호	정읍 상학마을 옛 담장	- 지속적으로 담장 보수를 추진 중에 있으며, 일부 구간에서 확인되는 훼손된 담 등에 대한 보수정비 필요	B
341	등록문화재 제367호	여수 사도·추도마을 옛 담장	- 담장의 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
342	등록문화재 제368호	영암 죽정마을 옛 담장	- 지속적으로 담장 보수를 추진 중에 있으며, 일부 구간에서 확인되는 훼손된 담 등에 대한 보수정비 필요	B
343	등록문화재 제369호	서울대학교 구 공과대학 광산학과 교사	- 구조적으로 안정되어 있으며 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
344	등록문화재 제370호	광주 구 수피아여학교 윈스브로우 홀	- 기초부, 구조부, 내·외부 마감 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
345	등록문화재 제371호	횡성성당	- 기초부와 구조부의 상태는 대체로 양호하나, 함석으로 된 지붕은 노후되어 누수 발생하여 보수가 필요함	E	조치 예정
346	등록문화재 제372호	구 일본 제18은행 군산지점	- ‘10～’11년에 걸쳐 기와 번와 및 본관동, 부속동 보수 등을 실시하였으며 현재 미술관으로 사용 중으로, 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
347	등록문화재 제373호	포항 오덕리 근대한옥	- ‘09년 사랑채 및 방앗간채 보수 등을 통해 현재 양호하게 보존관리되고 있음	A
348	등록문화재 제374호	구 조선은행 군산지점	- ‘10～’13년에 걸쳐 보수·복원 및 주변정비가 이루어져 현재전반적으로 보존관리가 잘 이루어지고 있음	A
349	등록문화재 제375호	서울 구 국군기무사령부 본관	- 국립현대미술관 서울관으로 사용 중으로, 상시 유지관리를 통해 보존관리 상태는 양호함	A
350	등록문화재 제376호	구 성지곡수원지	- 수원지의 제방 등 보존관리 상태는 양호하며, 수원지 주변매점 등 건물은 향후 주변 경관과 조화를 이룰 수 있도록 개선이 필요함	A
351	등록문화재 제377호	대전 대흥동 일․양 절충식 가옥	- 공동주택 신축으로 ‘12년부터 이전 및 복원공사가 진행 중이며, 공동주택은 준공되었으나 이전 작업은 중단 상태로, 신속한 추진이 요구됨	E	조치 중
352	등록문화재 제378호	군산 어청도 등대	- 군산지방해양수산청에서 지속적으로 관리 중으로 보존관리 상태는 양호하나, 섬에 위치하여 접근성이 떨어지므로 향후 지속적이 관찰이 요구됨	C
353	등록문화재 제379호	해남 구 목포구 등대	- 기초부, 구조부, 지붕부 등의 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
354	등록문화재 제380호	신안 소흑산도 등대	- 현재 목포지방항만청에서 관리하고 있으며, 구조적으로 안정되어 있으며 보존관리 상태는 양호함	A
355	등록문화재 제402호	서울 구 신아일보 별관	- 현재 업무시설로 사용 중에 있으며 지속적인 관리로 전반적인 상태는 양호함 ※ 당해 문화재는 아니나 우측면 시멘트 블록 담장은 균열이 발생하여 확인 후 조치가 필요함	A
356	등록문화재 제403호	김제 부거리 옹기가마	- ‘10년 가마 보수 및 보호각 설치 등을 통해 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 가마 일부가 갈라져 있어 경미한 보수가 필요함	B
357	등록문화재 제404호	용인 장욱진 가옥	- 한옥은 협문 하단의 흰개미 피해로 보수 및 방충이 요구되며, 양옥은 지붕부 일부 처짐 및 창호 탈락, 누수 등이 발생하여 확인 후 조치 필요	E	조치 예정
358	등록문화재 제405호	김천 부항지서 망루	- 구조는 노출콘크리트 벽체로만 구성되어 있고 내부는 목조 사다리 및 바닥판이 설치된 상태로, 부분적으로 골재가 노출되어 있으나 건립 당시의 상태를 유지하고 있는 것으로 판단됨	A
359	등록문화재 제406호	칠곡 왜관철교	- ’11~’13년도에 걸쳐 보수 보강공사를 실시하여, 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
360	등록문화재 제407호	파주 영국군 설마리전투비	- 공원으로 조성되어 있으며 군부대와 지자체에서 수시로 유지관리를 실시하여 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
361	등록문화재 제408호	연천 유엔군 화장장 시설	- 현재 화장장 시설의 벽체 일부와 굴뚝만 남아 있는 상태로, 구조적인 문제점은 없으나 외기에 노출되어 있어 지속적인 관찰이 필요함	C
362	등록문화재 제409호	제주 구 육군제1훈련소 지휘소	- ‘11년 지붕 및 창문 보수, ’13년 바닥 정비, 벽체 보수 등울 통해 전반적인 보존관리 상태는 대체로 양호하며, 향후 전시활용 시설 구축 후 전시시설로 활용할 계획임	A
363	등록문화재 제410호	제주 구 해병훈련시설	- 군 부대 내에서 교육관 등으로 활용 중에 있으며 전반적인보존관리 상태는 양호함	A
364	등록문화재 제412호	서울 신당동 박정희 가옥	- 기초부, 구조부, 지붕부 등의 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
365	등록문화재 제413호	서울 서교동 최규하 가옥	- 보수 후 큰 변형은 보이지 않으나 기둥과 서까래에 균열이 확인되는 부위가 있으므로 지속적인 관찰을 통해 구조적 문제점 발생 여부를 확인할 필요가 있음	C
366	등록문화재 제427호	제물포고등학교 강당	- ‘08년 지정 이후 '11년과 '13년에 보수를 실시하여 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
367	등록문화재 제428호	서울 구 용산철도병원 본관	- ‘11년 용산중대부속병원 이전 후 미관리 상태로 내부 마감재 등이 노후되었으나 구조적안 문제는 없는 것으로 보이며, 지속적인 관찰이 요구됨	C
368	등록문화재 제443호	구 공주읍사무소	- 현재 공주역사영상관으로 사용 중에 있으며, ‘11년에 건물 내·외부 보수, 리모델링 등을 실시하여 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
369	등록문화재 제444호	구 광양군청	- ‘10년 개보수하여 현재 광양 역사문화관 및 광양 문화원으로 활용하고 있으며, 구조적으로는 안정되어 있으나 외벽 도색의 탈락이 심하여 보수가 필요함 ※ 2014년 외벽 도색 등 추진 중	E	조치 중
370	등록문화재 제455호	고양 행주성당	- 기단부의 상태는 양호하나, 벽체 크랙 및 동측 처마 서까래 처짐 등이 확인되어 보수가 요구됨 ※ 2013～2014년 지붕, 벽체 등 보수 중	E	조치 중
371	등록문화재 제456호	동해 구 삼척개발 사택과 합숙소	- 공관 및 가-1호 사택, 가-2호 사택은 보존관리 상태가 대체로 양호하나, 합숙소는 외부 마감 등에 대한 경미한 보수가 필요함	B
372	등록문화재 제457호	강릉 임당동성당	- 내·외부 벽체 특히 내부 벽체에서 균열 현상이 확인되고 있어 지속 관찰 후 적절한 보존대책 마련 필요	C
373	등록문화재 제469호	고흥 순천교도소 구 소록도지소 여사동	- 기초부, 구조부, 내·외부 마감 등 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
374	등록문화재 제471호	남양주 흥국사 대방	- 건물 노후화에 따른 지붕 및 주요 부재 부식 등 전체적으로 파손이 심하여 해체보수 중	E	조치 중
375	등록문화재 제472호	공주 제일교회	- 기초부와 구조부는 ‘11년 문화재 등록 이후 보수를 실시하여 대체로 양호하나, 종탑에서는 누수와 마감재 탈락이 확인되어 보수가 필요함 ※ 2014년 종탑 보수 등 추진 중	E	조치 중
376	등록문화재 제473호	예산 수덕사 만공탑	- 구조적으로는 안정적이나 표면 지의류·이끼류 서식, 콘크리트 기단부 풍화 등이 확인되어, 지속 관찰 후 필요 시 적절한 보존대책 마련 필요	C
377	등록문화재 제481호	영광 원불교 영산대각전	- 현재 훼손된 기단, 석축 및 배수시설 등에 대한 보수 중임 ※ 2013～2014년 보수정비 실시	E	조치 완료
378	등록문화재 제497호	청송 소류정	- 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 지붕 기와 일부 이완, 담장 내측 하단부 마감 탈락 등이 확인되어 지속 관찰이 필요함	C
379	등록문화재 제513호	목포 천주교 구 교구청	- 지붕 누수부 보수 및 창호 복원, 건물 내·외부 마감 등 원형 복원을 위한 보수정비 추진 중	E	조치 중
380	등록문화재 제514호	서울 이준 묘소	- 담장이 노후화되어 있고 진입로 등 주변정비가 미흡하여 개선이 요구됨 ※ 2014년 묘소 정비 추진 중	E	조치 중
381	등록문화재 제515호	서울 손병희 묘소	- 봉분, 잔디 등의 상태는 대체적으로 양호하나 묘소 곡장이 노후화되어 보수가 필요함 ※ 2014년 곡장 보수 추진 중	E	조치 중
382	등록문화재 제516호	서울 이시영 묘소	- 봉분 및 잔디 상태가 불량하며, 비석 기단 균열 등이 확인되어 정비가 필요함 ※ 2014년 묘소 정비 추진 중	E	조치 중
383	등록문화재 제517호	서울 안창호 묘소	- 봉분 주변 기단과 기단 연결부위에 틈이 벌어진 곳이 있으나, 구조적 문제는 없으며 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
384	등록문화재 제518호	서울 김창숙 묘소	- 보존관리 상태는 대체로 양호하나, 잔디 일부 훼손 등에 따른 경미보수가 필요함	B
385	등록문화재 제519호	구리 한용운 묘소	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 경계석 이완 및 전면 석축 배부름 등에 따른 경미보수 필요	B
386	등록문화재 제520호	서울 신익희 묘소	- 둘레석이 봉분의 토압으로 이완되었으며 잔디의 상태가 좋지 못해 정비가 필요함 ※ 2014년 묘역정비 추진 중	E	조치 중
387	등록문화재 제521호	서울 방학동 전형필 가옥	- 노후화로 인해 지붕 및 주요 부재 부식 등 전체적으로 파손이 심하여 해체보수 중	E	조치 중
388	등록문화재 제522호	남양주 봉선사 큰법당	- 구조적으로 안정되어 있으며 현재 법당으로 사용하면서 사찰 측이 상시 유지관리하여 전반적인 보존관리 상태는 양호함	A
389	등록문화재 제530호	서울 여운형 묘소	- 담장 펜스가 노후되어 경관을 저해하며 묘역의 정비가 미흡하여 보수가 필요함 ※ 2014년 묘역정비 추진 중	E	조치 중
390	등록문화재 제540호	영암선 개통 기념비	- 구조적인 문제점은 없으나, 변형된 기단부의 원형 복원 및 진입부 주변 정비 필요 ※ 2014년 기념비 보수 등 추진 중	E	조치 중
391	등록문화재 제542호	구 김포성당	- ’05～’06년 지붕 및 내부 전면수리를 실시하여 보존관리 상태는 대체로 양호함	A
392	등록문화재 제567호	인천 구 대화조 사무소	- 개인이 건물을 매입하여 전면 개보수한 후, ‘13년에 문화재로 등록되어 유지·관리 상태는 양호함	A
393	등록문화재 제568호	부산 경남고등학교 덕형관	- 기초부, 구조부, 지붕부 등의 전반적인 보존관리 상태는 양호하며, 향후 교체된 외부 벽체는 원형 복원에 대한 검토가 필요함	A
394	등록문화재 제569호	인천 세관 구 창고와 부속동	- 이전 복원된 구 창고는 좌측면 외벽에서 누수현상이 확인되며, 사무실은 천막으로 지붕 누수를 막고 있고 건물이 증축 되어 있는 등 보수․복원이 필요함	E	조치 예정
395	등록문화재 제570호	대구 구 교남 YMCA 회관	- 외벽면 벽돌의 부분적인 풍화와 열화가 확인되는 등 보수가 요구되며 내부의 변화에 따른 사용 용도 및 목적별 정비가 필요함	E	조치 예정
396	등록문화재 제571호	예천 윤우식 생가	- 전체 건물이 노후되어 지붕기와 이완 및 사당 기둥 일부 부식 등이 확인되어 보수가 필요함	E	조치 예정
397	등록문화재 제572호	거창 구 자생의원	- 근대 의료박물관으로 활용하기 위해 전면해체 후 리모델링 공사를 진행 중에 있음.	E	조치 중
398	등록문화재 제573호	대한성공회 부산주교좌성당	- 구조부와 지붕부의 상태는 대체로 양호하나, 후면부 일부 침수에 따른 배수로 확보 및 외벽 일부 백화 현상 등에 따른 조치 필요	B
399	등록문화재 제578호	포천 방어벙커	- 보존관리 상태는 대체적으로 양호하나, 빗물에 의한 퇴적물 제거 및 벙커 위 수목 제거 필요	B
400	등록문화재 제579호	구 만경강 철교	- 스틸거더 형식의 철도교량으로 현재 구조안전성 평가를 진행 중에 있으며, 향후 평가 결과를 바탕으로 문화재 활용방안을 검토할 계획임	D	조치 중
401	등록문화재 제580호	완주 구 삼례 양곡창고	- 구조적으로 안정되어 있으며 ‘12년 리모델링 이후 양호하게 관리되고 있음	A
402	등록문화재 제581호	대구 삼덕초등학교 구 관사	- 기단과 마루, 외벽 등 건물이 전반적으로 퇴락되어 있어 전체적인 보수가 필요한 것으로 판단됨	E	조치 예정
403	등록문화재 제582호	진주 배영초등학교 구 본관	- 전반적인 보존관리 상태는 양호하나, 일부 구간에서 벽돌 탈락 및 부등침하로 인한 균열 등이 확인되므로 지속 관찰 후 필요시 적절한 보존대책 마련 필요	C
404	등록문화재 제583호	서울 흥천사 대방	- 지붕부 변위 및 노후화가 심하며, 내·외부 누수로 연목이 부식되고 처마선이 처지는 등의 현상이 확인되어 보수가 필요함 ※ 2014년 긴급보수 추진 중	F	조치 중

Ⅱ. 소방방재 분야

연번	유형	지정번호	문화재명	점검 결과	등급	비고
1	국보	제13호	강진 무위사 극락보전	불꽃감지기, CCTV 불량	C	조치완료
2	국보	제14호	영천 은해사 거조암 영산전	양호	A
3	국보	제15호	안동 봉정사 극락전	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
4	국보	제18호	영주 부석사 무량수전	소화전함 관리 미흡	B	조치완료
5	국보	제19호	영주 부석사 조사당	소화전함 관리 미흡	B	조치완료
6	국보	제49호	예산 수덕사 대웅전	CCTV 불량	C	조치완료
7	국보	제50호	영암 도갑사 해탈문	CCTV 불량	C	조치완료
8	국보	제51호	강릉 임영관 삼문	양호	A
9	국보	제52호	합천 해인사 장경판전	속보설비 작동 미흡	B	조치완료
10	국보	제55호	보은 법주사 팔상전	엔진펌프 시동불량, 감지기 불량	C	조치완료
11	국보	제56호	순천 송광사 국사전	양호	A
12	국보	제62호	김제 금산사 미륵전	양호	A
13	국보	제67호	구례 화엄사 각황전	표시등 및 부속장비 관리 미흡	B	조치예정
14	국보	제290호	양산 통도사 대웅전 및 금강계단	소화기 점검표 미비	B	조치완료
15	국보	제304호	여수 진남관	양호	A
16	국보	제305호	통영 세병관	양호	A
17	국보	제311호	안동 봉정사 대웅전	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
18	국보	제316호	완주 화암사 극락전	양호	A
19	보물	제1호	서울 흥인지문	양호	A
20	보물	제141호	서울 문묘 및 성균관 <대성전ㆍ동무ㆍ서무ㆍ삼문ㆍ명륜당>	양호	A
21	보물	제142호	서울 동관왕묘	양호	A
22	보물	제143호	서산 개심사 대웅전	양호	A
23	보물	제145호	예천 용문사 대장전	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
24	보물	제146호	창녕 관룡사 약사전	CCTV 불량	C	조치예정
25	보물	제147호	밀양 영남루	양호	A
26	보물	제161호	강화 정수사 법당	옥외소화전 불량	C	조치예정
27	보물	제162호	청양 장곡사 상 대웅전	소화전 표시등 및 수원확보 미흡	B	조치완료
28	보물	제164호	춘천 청평사 회전문	양호	A
29	보물	제165호	강릉 오죽헌	CCTV 불량	C	조치완료
30	보물	제178호	강화 전등사 대웅전	주경종 작동 미흡	B	조치완료
31	보물	제179호	강화 전등사 약사전	주경종 작동 미흡	B	조치완료
32	보물	제180호	여주 신륵사 조사당	방수총 불량	C	조치완료
33	보물	제181호	청양 장곡사 하 대웅전	소화전 표시등 및 수원 확보 미흡	B	조치완료
34	보물	제182호	안동 임청각	양호	A
35	보물	제183호	강릉 해운정	양호	A
36	보물	제209호	대전 회덕 동춘당	양호	A
37	보물	제210호	안동 도산서원 전교당	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
38	보물	제211호	안동 도산서원 상덕사 및 삼문	속보설비 작동 미흡	B	조치완료
39	보물	제212호	창녕 관룡사 대웅전	CCTV 불량	C	조치예정
40	보물	제213호	삼척 죽서루	양호	A
41	보물	제214호	강릉향교 대성전	양호	A
42	보물	제242호	안동 개목사 원통전	양호	A
43	보물	제263호	순천 송광사 하사당	CCTV 불량	C	조치완료
44	보물	제272호	장수향교 대성전	옥외소화전 불량, 감지기 불량	C	조치예정
45	보물	제281호	남원 광한루	양호	A
46	보물	제289호	정읍 피향정	소화기 점검표 미비 및 소화전 표시등 미흡	B	조치완료
47	보물	제290호	고창 선운사 대웅전	양호	A
48	보물	제291호	부안 내소사 대웅보전	옥외소화전 불량	C	조치예정
49	보물	제292호	부안 개암사 대웅전	CCTV 불량	C	조치완료
50	보물	제299호	구례 화엄사 대웅전	감지기 작동 및 소화전 표시등 미흡	B	조치예정
51	보물	제302호	순천 송광사 약사전	양호	A
52	보물	제303호	순천 송광사 영산전	양호	A
53	보물	제306호	안동 하회 양진당	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
54	보물	제308호	전주 풍남문	소화전 표시등 및 속보설비 작동 미흡	C	조치완료
55	보물	제322호	제주 관덕정	소화기 점검표 미비	B	조치완료
56	보물	제350호	달성 도동서원 중정당·사당·담장	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
57	보물	제356호	부여 무량사 극락전	CCTV 불량	C	조치완료
58	보물	제374호	산청 율곡사 대웅전		A
59	보물	제394호	나주향교 대성전		A
60	보물	제396호	여수 흥국사 대웅전	경보설비 불량	C	조치예정
61	보물	제399호	홍성 고산사 대웅전	소화기 점검표 미비 및 속보설비 작동 미흡	B	조치완료
62	보물	제402호	수원 팔달문	양호	A
63	보물	제403호	수원 화서문	양호	A
64	보물	제408호	논산 쌍계사 대웅전	옥외소화전 불량	C	조치완료
65	보물	제411호	경주 양동 무첨당	CCTV 불량	C	조치완료
66	보물	제412호	경주 양동 향단	CCTV 불량	C	조치완료
67	보물	제413호	경주 독락당	양호	A
68	보물	제414호	안동 하회 충효당	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
69	보물	제434호	부산 범어사 대웅전	미인증 속보설비 교체	B	조치완료
70	보물	제442호	경주 양동 관가정	경보설비 불량, CCTV 불량	C	조치완료
71	보물	제448호	안동 봉정사 화엄강당	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
72	보물	제449호	안동 봉정사 고금당	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
73	보물	제450호	안동 의성김씨 종택	양호	A
74	보물	제457호	예천권씨 초간종택 별당	양호	A
75	보물	제475호	안동 소호헌	양호	A
76	보물	제500호	하동 쌍계사 대웅전	소화기 점검표 미비 및 속보설비 작동 미흡	B	조치완료
77	보물	제521호	영천 숭렬당	양호	A
78	보물	제528호	제천 청풍 한벽루	양호	A
79	보물	제553호	안동 예안이씨 충효당	양호	A
80	보물	제554호	달성 태고정	옥외소화전 불량	C	조치예정
81	보물	제562호	경산 환성사 대웅전	CCTV 불량	C	조치완료
82	보물	제583호	전주 풍패지관	소화전함 부속장비 미비	B	조치완료
83	보물	제608호	완주 위봉사 보광명전	양호	A
84	보물	제616호	영천향교 대성전	양호	A
85	보물	제662호	완주 화암사 우화루	양호	A
86	보물	제664호	청원 안심사 대웅전	양호	A
87	보물	제730호	울진 불영사 응진전	양호	A
88	보물	제790호	영천 은해사 백흥암 극락전	연기감지기 불량	C	조치완료
89	보물	제800호	공주 마곡사 영산전	양호	A
90	보물	제801호	공주 마곡사 대웅보전	양호	A
91	보물	제802호	공주 마곡사 대광보전	양호	A
92	보물	제803호	고창 선운사 참당암 대웅전	양호	A
93	보물	제804호	순천 정혜사 대웅전	양호	A
94	보물	제805호	대구 북지장사 지장전	엔진펌프 기동불량, CCTV 불량	C	조치완료
95	보물	제823호	안성 석남사 영산전	불꽃감지기 불량	C	조치완료
96	보물	제824호	안성 청룡사 대웅전	불꽃감지기 불량	C	조치완료
97	보물	제825호	익산 숭림사 보광전	소화기 점검표 미비	B	조치완료
98	보물	제826호	김제 귀신사 대적광전	엔진펌프 불량	C	조치완료
99	보물	제827호	김제 금산사 대장전	양호	A
100	보물	제830호	영광 불갑사 대웅전	CCTV 불량	C	조치예정
101	보물	제832호	영주 성혈사 나한전	CCTV 불량	C	조치완료
102	보물	제833호	경주 기림사 대적광전	양호	A
103	보물	제834호	청도 대비사 대웅전	양호	A
104	보물	제835호	청도 운문사 대웅보전	CCTV 불량	C	조치완료
105	보물	제836호	청도 대적사 극락전	양호	A
106	보물	제915호	보은 법주사 대웅보전	엔진펌프 시동불량	C	조치완료
107	보물	제916호	보은 법주사 원통보전	엔진펌프 시동불량	C	조치완료
108	보물	제947호	해남 미황사 대웅전	양호	A
109	보물	제1120호	양산 신흥사 대광전	양호	A
110	보물	제1183호	해남 미황사 응진당	양호	A
111	보물	제1201호	울진 불영사 대웅보전	양호	A
112	보물	제1243호	완주 송광사 대웅전	양호	A
113	보물	제1244호	완주 송광사 종루	양호	A
114	보물	제1293호	공주 계룡산 중악단	소화기 점검표 미비 및 속보설비 작동 미흡	B	조치완료
115	보물	제1300호	합천 해인사 홍제암	미인증 속보설비 교체	B	조치완료
116	보물	제1307호	고흥 능가사 대웅전	양호	A
117	보물	제1310호	나주 불회사 대웅전	양호	A
118	보물	제1311호	순천 선암사 대웅전	양호	A
119	보물	제1402호	영주 소수서원 문성공묘	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
120	보물	제1403호	영주 소수서원 강학당	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
121	보물	제1461호	부산 범어사 조계문	미인증 속보설비 교체	B	조치완료
122	보물	제1563호	대구 동화사 대웅전	미인증 속보설비 교체	B	조치완료
123	보물	제1568호	상주 양진당	양호	A
124	보물	제1569호	논산 돈암서원 응도당	펌프고장, 옥외소화전 불량	C	조치완료
125	보물	제1570호	청송 대전사 보광전	양호	A
126	보물	제1574호	문경 봉암사 극락전	CCTV 불량	C	조치예정
127	보물	제1575호	성주향교 대성전 및 명륜당	소화기 점검표 미비 및 소화전 표시등 미흡	B	조치완료
128	보물	제1576호	김천 직지사 대웅전	양호	A
129	보물	제1578호	전주 경기전 정전	양호	A
130	보물	제1709호	수원 방화수류정	양호	A
131	보물	제1710호	수원 서북공심돈	양호	A
132	보물	제1727호	경주향교 대성전	펌프고장	C	조치완료
133	보물	제1744호	경주 불국사 대웅전	소화전 표시등 및 속보설비 작동 미흡	B	조치완료
134	보물	제1746호	논산 노강서원 강당	소화기 점검표 미비	B	조치완료
135	보물	제1771호	기장 장안사 대웅전	양호	A
136	보물	제1807호	해남 대흥사 천불전	양호	A
137	사적	제2호	김해 봉황동 유적	소화기 점검표 미비	B	조치완료
138	사적	제3호	수원 화성	양호	A
139	사적	제4호	부여 가림성	양호	A
140	사적	제5호	부여 부소산성	옥외소화전 불량	C	조치완료
141	사적	제10호	서울 한양도성	양호	A
142	사적	제15호	경주 흥륜사지	소화기 점검표 미비 및 관리 미흡	B	조치완료
143	사적	제18호	경주 동궁과 월지	소화기 점검표 미비	B	조치완료
144	사적	제55호	영주 소수서원	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
145	사적	제56호	고양 행주산성	양호	A
146	사적	제57호	남한산성	주경종 및 속보설비 작동 미흡	B	조치완료
147	사적	제68호	강진 고려청자 요지	양호	A
148	사적	제69호	부안 유천리 요지	옥외소화전, CCTV 불량	C	조치완료
149	사적	제73호	김해 수로왕릉	소화기 점검표 미비	B	조치완료
150	사적	제74호	김해 수로왕비릉	소화기 점검표 미비	B	조치완료
151	사적	제104호	남원 황산대첩비지	소화기 점검표 미비	B	조치완료
152	사적	제107호	강진 정약용 유적	소화전 표시등, 부속장비 미흡	B	조치완료
153	사적	제109호	아산 맹씨 행단	CCTV 불량	C	조치예정
154	사적	제113호	통영 한산도 이충무공 유적	양호	A
155	사적	제114호	완도 묘당도 이충무공 유적	엔진펌프 고장, 불꽃감지기 불량	C	조치완료
156	사적	제115호	수원 화령전	양호	A
157	사적	제116호	서산 해미읍성	소화기 점검표 미비 및 소화전 표시등 미흡	B	조치완료
158	사적	제118호	진주성	양호	A
159	사적	제130호	강화 삼랑성	연기감지기 불량	C	조치완료
160	사적	제132호	강화산성	경보설비 불량	C	조치완료
161	사적	제133호	강화 고려궁지	속보설비 작동 미흡	B	조치완료
162	사적	제134호	제주 삼성혈	불꽃감지기 불량	C	조치완료
163	사적	제138호	경주 서출지	소화기 점검표 미비	B	조치완료
164	사적	제139호	김포 문수산성	옥외소화전 결빙, 감지기 불량	C	조치예정
165	사적	제140호	오산 독산성과 세마대지	양호	A
166	사적	제143호	서울 문묘와 성균관	양호	A
167	사적	제144호	고양 벽제관지	양호	A
168	사적	제145호	고창읍성	속보설비 작동 미흡	B	조치완료
169	사적	제147호	문경 조령 관문	양호	A
170	사적	제154호	경주 옥산서원	불꽃감지기 불량	C	조치예정
171	사적	제157호	환구단	불꽃감지기 불량	C	조치예정
172	사적	제159호	경주 이견대	양호	A
173	사적	제162호	북한산성	불꽃감지기 불량	C	조치예정
174	사적	제166호	정읍 무성서원	엔진펌프상태 불량	C	조치완료
175	사적	제167호	해남윤씨 녹우당 일원	불꽃감지기 불량	C	조치완료
176	사적	제170호	안동 도산서원	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
177	사적	제172호	경주 오릉	CCTV 불량	C	조치완료
178	사적	제189호	충주 임충민공 충렬사	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
179	사적	제196호	영월 장릉	경보설비 및 CCTV 불량	C	조치완료
180	사적	제212호	청주 상당산성	양호	A
181	사적	제213호	서울 우정총국	양호	A
182	사적	제223호	연천 숭의전지	옥외소화전 불량	C	조치완료
183	사적	제224호	강화 홍릉	양호	A
184	사적	제229호	예산 윤봉길 의사 유적	소화기 점검표 미비	B	조치완료
185	사적	제230호	천안 유관순 열사 유적	경보설비 불량	C	조치완료
186	사적	제231호	홍성 홍주읍성	양호	A
187	사적	제232호	남해 관음포 이충무공 유적	양호	A
188	사적	제233호	남해 충렬사	양호	A
189	사적	제236호	통영 충렬사	양호	A
190	사적	제242호	장성 필암서원	양호	A
191	사적	제248호	서울 대한의원	양호	A
192	사적	제252호	서울 약현성당	경보설비 불량	C	조치예정
193	사적	제253호	서울 구 러시아공사관	양호	A
194	사적	제254호	서울 구 벨기에영사관	경보설비 불량	C	조치완료
195	사적	제256호	서울 정동교회	경보설비 불량	C	조치예정
196	사적	제257호	서울 운현궁	경보설비 불량	C	조치예정
197	사적	제258호	서울 명동성당	소화기 점검표 미비	B	조치완료
198	사적	제260호	안동 병산서원	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
199	사적	제267호	서울 암사동 유적	양호	A
200	사적	제271호	경희궁지	소화기 점검표 미비	B	조치완료
201	사적	제272호	남원 만인의총	소화기 점검표 미비	B	조치완료
202	사적	제275호	서울 연세대학교 스팀슨관	양호	A
203	사적	제276호	서울 연세대학교 언더우드관	양호	A
204	사적	제277호	서울 연세대학교 아펜젤러관	양호	A
205	사적	제278호	구 서울대학교 본관	양호	A
206	사적	제279호	구 공업전습소본관	양호	A
207	사적	제280호	서울 한국은행 본관	소화기 점검표 미비	B	조치완료
208	사적	제281호	서울 중앙고등학교 본관	양호	A
209	사적	제282호	서울 중앙고등학교 서관	양호	A
210	사적	제283호	서울 중앙고등학교 동관	양호	A
211	사적	제284호	구 서울역사	소화기 점검표 미비	C	조치완료
212	사적	제285호	서울 고려대학교 본관	소화기 점검표 미비	C	조치완료
213	사적	제286호	서울 고려대학교 중앙도서관	소화기 점검표 미비	B	조치완료
214	사적	제287호	인천 답동성당	소화기 점검표 미비	B	조치완료
215	사적	제288호	전주 전동성당	CCTV 불량	C	조치예정
216	사적	제289호	구 목포 일본영사관	소화전 부속장비 미흡	B	조치완료
217	사적	제290호	대구 계산동성당	CCTV 불량	C	조치완료
218	사적	제291호	창원 진해우체국	양호	A
219	사적	제292호	김포 덕포진	양호	A
220	사적	제293호	정읍 전봉준 유적	소화전 표시등 미비	B	조치완료
221	사적	제295호	정읍 황토현 전적	소화전 표시등 미비	B	조치완료
222	사적	제301호	부여 정림사지	호스릴, 옥외소화전 불량	C	조치완료
223	사적	제302호	순천 낙안읍성	소화전 표시등 및 수원확보 미흡	B	조치완료
224	사적	제305호	산청 조식 유적	소화기 점검표 미비 및 소화전 표시등 미흡	B	조치완료
225	사적	제309호	남원 실상사	연기감지기 불량	C	조치예정
226	사적	제312호	화순 운주사지	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
227	사적	제315호	청주 흥덕사지	양호	A
228	사적	제318호	익산 나바위성당	연기감지기 불량	C	조치예정
229	사적	제324호	서울 구 서대문형무소	양호	A
230	사적	제334호	공주 석장리 유적	양호	A
231	사적	제337호	나주읍성	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
232	사적	제339호	전주 경기전	양호	A
233	사적	제33호	서울 영은문 주초	양호	A
234	사적	제354호	서울 탑골공원	양호	A
235	사적	제374호	군위 인각사지	양호	A
236	사적	제376호	속초 조양동 유적	양호	A
237	사적	제379호	전주향교	경보설비 불량	C	조치완료
238	사적	제37호	평창 오대산사고	CCTV 불량	C	조치완료
239	사적	제380호	제주목 관아	소화기 점검표 미비	B	조치완료
240	사적	제381호	여수 충민사	양호	A
241	사적	제383호	논산 돈암서원	엔진펌프 고장, 불꽃감지기 불량	C	조치완료
242	사적	제388호	강릉 임영관	양호	A
243	사적	제392호	여수 선소유적	양호	A
244	사적	제396호	제주 항파두리 항몽 유적	양호	A
245	사적	제402호	통영 삼도수군 통제영지	양호	A
246	사적	제414호	진천 김유신 탄생지와 태실	속보설비 작동 미흡	B	조치완료
247	사적	제416호	제주 삼양동 유적	경보설비 불량	C	조치완료
248	사적	제417호	괴산 송시열 유적	속보설비 작동 미흡	B	조치완료
249	사적	제421호	삼척 두타산 이승휴 유적	양호	A
250	사적	제424호	대한성공회 강화성당	소화기 점검표 미비	B	조치완료
251	사적	제431호	홍성 홍주의사총	소화전 표시등 및 관리 미흡	B	조치완료
252	사적	제438호	안국동윤보선가	양호	A
253	사적	제439호	원주 강원감영	연기 및 열감지기 불량	C	조치완료
254	사적	제442호	구 대구의학전문학교 본관	양호	A
255	사적	제443호	구 도립대구병원	양호	A
256	사적	제465호	서울 경교장	양호	A
257	사적	제478호	수원 화성행궁	양호	A
258	사적	제480호	남한산성 행궁	양호	A
259	사적	제481호	부여 홍산현 관아	소화기 점검표 미비 및 소화전 부속장비 관리 미흡	B	조치완료
260	사적	제482호	김제군 관아와 향교	소화기 점검표 미비	B	조치완료
261	사적	제483호	나주목 관아와 향교	양호	A
262	사적	제484호	거제현 관아	양호	A
263	사적	제487호	서귀포 김정희 유배지	양호	A
264	사적	제488호	달성 도동서원	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
265	사적	제491호	영주 금성대군 신단	옥외소화전 작동 불량	C	조치예정
266	사적	제495호	양양 낙산사 일원	연기 및 열감지기 불량	C	조치완료
267	사적	제496호	김제 금산사 일원	양호	A
268	사적	제497호	서울 이화장	양호	A
269	사적	제499호	함양 남계서원	엔진펌프, 경보설비, CCTV 불량	C	조치예정
270	사적	제502호	경주 불국사	옥외소화전, CCTV 불량	C	조치완료
271	사적	제503호	보은 법주사	옥외소화전, 감지기 불량	C	조치완료
272	사적	제504호	합천 해인사	속보설비 추가 설치 필요	B	조치완료
273	사적	제505호	구례 화엄사	소화전 표시등 및 부속장비 관리 미흡	B	조치예정
274	사적	제506호	순천 송광사	양호	A
275	사적	제507호	순천 선암사	양호	A
276	사적	제508호	해남 대흥사	양호	A
277	사적	제520호	서울 용산신학교	소화기 점검표 미비	B	조치완료
278	중민	제5호	강릉 선교장	CCTV 불량	C	조치완료
279	중민	제8호	구례 운조루		A
280	중민	제10호	창녕 술정리 하씨초가	소화전 표시등 미흡	B	조치예정
281	중민	제23호	양동 서백당	불꽃감지기 불량	C	조치완료
282	중민	제27호	경주 교동최씨고택	소화기 점검표 미비	B	조치완료
283	중민	제33호	삼척 신리소재 너와집 및 민속유물	연기감지기 불량	C	조치예정
284	중민	제34호	경주 김호장군 고택	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
285	중민	제39호	고창 신재효 고택	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
286	중민	제68호	성읍 조일훈 가옥	양호	A
287	중민	제69호	성읍 고평오 가옥	양호	A
288	중민	제70호	성읍 이영숙 가옥	양호	A
289	중민	제71호	성읍 한봉일 가옥	양호	A
290	중민	제72호	성읍 고상은 가옥	양호	A
291	중민	제73호	양동 낙선당	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
292	중민	제74호	양동 사호당 고택	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
293	중민	제75호	양동 상춘헌 고택	소화전 표시등 및 관리 미흡	B	조치완료
294	중민	제76호	양동 근암 고택	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
295	중민	제77호	양동 두곡 고택	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
296	중민	제78호	양동 수졸당	불꽃감지기 불량	C	조치완료
297	중민	제79호	양동 이향정	불꽃감지기 불량	C	조치완료
298	중민	제80호	양동 수운정	소화기 관리 및 소화전 표시등 미흡	B	조치완료
299	중민	제81호	양동 심수정	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
300	중민	제82호	양동 안락정	양호	A
301	중민	제83호	양동 강학당	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
302	중민	제84호	하회 북촌댁	소화기 점검표 미비 및 소화전 표시등 미흡	B	조치완료
303	중민	제85호	하회 원지정사	양호	A
304	중민	제86호	하회 빈연정사	양호	A
305	중민	제87호	하회 풍산류씨 작천댁	양호	A
306	중민	제88호	하회 옥연정사	미승인 속보시설 철거	B	조치완료
307	중민	제89호	하회 겸암정사	미승인 속보시설 철거	B	조치완료
308	중민	제90호	하회 남촌댁	소화기 점검표 미비	B	조치완료
309	중민	제91호	하회 주일재	소화기 점검표 미비	B	조치완료
310	중민	제92호	낙안성 박의준 가옥	속보설비 작동 미흡	B	조치완료
311	중민	제93호	낙안성 양규철 가옥	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
312	중민	제94호	낙안성 이한호 가옥	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
313	중민	제95호	낙안성 김대자 가옥	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
314	중민	제96호	낙안성 주두열 가옥	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
315	중민	제97호	낙안성 최창우 가옥	소화전 표시등 및 속보설비 작동 미흡	B	조치완료
316	중민	제98호	낙안성 최선준 가옥	소화전 표시등 및 속보설비 작동 미흡	B	조치완료
317	중민	제100호	낙안성 곽형두 가옥	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
318	중민	제104호	달성 삼가헌	경보설비 불량	C	조치완료
319	중민	제105호	구미 쌍암 고택	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
320	중민	제106호	청도 운강고택 및 만화정	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
321	중민	제107호	영천 정용준씨 가옥	소화전 표시등 및 속보설비 미흡	B	조치완료
322	중민	제108호	영양 서석지	엔진펌프 불량	C	조치완료
323	중민	제122호	안동 하회마을	소화기 점검표 미비	B	조치완료
324	중민	제123호	수원 광주이씨 월곡댁	양호	A
325	중민	제124호	화성 정용채 가옥	양호	A
326	중민	제125호	화성 정용래 가옥	양호	A
327	중민	제126호	여주 김영구 가옥	양호	A
328	중민	제127호	어재연장군 생가	소화기 점검표 미비 및 소화전 표시등 미흡	B	조치완료
329	중민	제128호	양주 백수현 가옥	소화기 관리 및 소화전 표시등 미흡	B	조치완료
330	중민	제129호	진접 여경구 가옥	CCTV 불량	C	조치완료
331	중민	제130호	궁집	불꽃감지기 불량	C	조치예정
332	중민	제131호	고성 어명기가옥	주경종 및 속보설비 작동 미흡	B	조치완료
333	중민	제132호	영동 소석 고택	경보설비 불량	C	조치완료
334	중민	제133호	청원 이항희 가옥	미인증 속보설비 교체	B	조치완료
335	중민	제134호	보은 선병국 가옥	연기 및 열감지기 불량	C	조치완료
336	중민	제135호	중원 윤민걸 가옥	경보설비 불량	C	조치예정
337	중민	제136호	괴산 김기응 가옥	연기 및 열감지기 불량	C	조치완료
338	중민	제137호	제원 박도수 가옥	호스릴소화전, 감지기 불량	C	조치완료
339	중민	제138호	청원 유계화 가옥	옥외 및 호스릴 소화전, 감지기 불량	C	조치예정
340	중민	제139호	보은 최태하 가옥	속보설비 작동 미흡	B	조치완료
341	중민	제140호	영동 규당 고택	소화기 점검표 미비 및 속보설비 작동 미흡	B	조치예정
342	중민	제141호	음성 김주태 가옥	엔진펌프 불량	C	조치완료
343	중민	제142호	영동 김참판 고택	연기감지기 불량	C	조치완료
344	중민	제143호	음성 공산정 고가	경보설비 불량	C	조치완료
345	중민	제144호	영동 성위제 가옥	경보설비 불량	C	조치완료
346	중민	제145호	단양 조자형 가옥	소화기 점검표 미비	B	조치완료
347	중민	제147호	괴산 청천리 고가	연기 및 열감지기 불량	C	조치완료
348	중민	제148호	제원 정원태 가옥	열감지기 불량	C	조치완료
349	중민	제149호	남원 몽심재	호스릴소화전 불량	C	조치완료
350	중민	제150호	부안 김상만 가옥	경보설비 불량	C	조치완료
351	중민	제151호	나주 홍기응 가옥	엔진펌프 불량	C	조치완료
352	중민	제152호	화순 양동호 가옥	옥외소화전, CCTV불량	C	조치완료
353	중민	제153호	해남 윤탁 가옥	소화기 점검표 미비	B	조치완료
354	중민	제154호	화순 양승수 가옥	옥외소화전, CCTV불량	C	조치완료
355	중민	제155호	군지촌정사	불꽃감지기 불량	C	조치완료
356	중민	제156호	보성 문형식 가옥	소화기 점검표 미비 및 주경종 작동 미흡	B	조치예정
357	중민	제157호	보성 이금재 가옥	연기 및 열감지기 불량	C	조치예정
358	중민	제158호	보성 이범재 가옥	소화기 점검표 미비 및 소화전 관리 미흡	B	조치완료
359	중민	제159호	보성 이용욱 가옥	연기 및 열감지기 불량	C	조치예정
360	중민	제160호	보성 이식래 가옥	연기 및 열감지기 불량	C	조치예정
361	중민	제161호	장흥 존재 고택	양호	A
362	중민	제162호	보성 열화정	소화기 점검표 미비	B	조치완료
363	중민	제163호	보성 이용우 가옥	소화기 점검표 미비	B	조치완료
364	중민	제164호	영암 최성호 가옥	양호	A
365	중민	제165호	나주 홍기헌 가옥	엔진펌프 불량	C	조치완료
366	중민	제170호	거촌리 쌍벽당	양호	A
367	중민	제171호	가평리 계서당	양호	A
368	중민	제172호	청운동 성천댁	양호	A
369	중민	제173호	창양동 후송당	양호	A
370	중민	제174호	율현동 물체당	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
371	중민	제175호	영천 만취당	소화전 표시등 미흡 및 속보설비 작동 미흡	B	조치완료
372	중민	제176호	가일수곡고택	미승인 속보시설 철거	B	조치완료
373	중민	제177호	하회동 하동고택	양호	A
374	중민	제178호	하리동 일성당	미승인 속보시설 철거	B	조치완료
375	중민	제179호	안동 학암고택	미승인 속보시설 철거	B	조치완료
376	중민	제180호	만운동 모선루	미승인 속보시설 철거	B	조치완료
377	중민	제181호	의성김씨 율리종택	양호	A
378	중민	제182호	의성김씨 서지재사	미승인 속보시설 철거	B	조치완료
379	중민	제183호	안동권씨 능동재사	미승인 속보시설 철거	B	조치완료
380	중민	제184호	안동 오류헌	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
381	중민	제185호	법흥동 고성이씨 탑동파종택	미승인 속보시설 철거	B	조치완료
382	중민	제186호	함양 일두고택	옥외소화전, CCTV 불량	C	조치예정
383	중민	제188호	성읍 민속마을	양호	A
384	중민	제189호	경주 양동마을	CCTV 불량	C	조치완료
385	중민	제190호	논산 명재고택	불꽃감지기 불량	C	조치완료
386	중민	제191호	예산 정동호 가옥	엔진펌프 불량	C	조치예정
387	중민	제192호	부여 민칠식 가옥	소화기 점검표 미비	B	조치완료
388	중민	제193호	부여 정계채 가옥	옥외소화전 불량	C	조치완료
389	중민	제194호	아산 성준경 가옥	불꽃감지기 불량	C	조치예정
390	중민	제195호	아산 외암리 참판댁	불꽃감지기 불량	C	조치예정
391	중민	제196호	윤보선 전대통령생가	소화기 점검표 미비 및 속보설비 작동 미흡	B	조치예정
392	중민	제197호	서천 이하복가옥	엔진펌프 불량	C	조치완료
393	중민	제198호	홍성 조응식 가옥	호스릴소화전, 방수총 불량	C	조치완료
394	중민	제199호	서산 김기현 가옥	경보설비 불량	C	조치완료
395	중민	제200호	달성 조길방 가옥	호스릴소화전 불량	C	조치완료
396	중민	제201호	예천권씨 초간종택	양호	A
397	중민	제202호	안동 권성백 고택	미승인 속보시설 철거	B	조치완료
398	중민	제203호	안동 송소 종택	양호	A
399	중민	제204호	안동권씨 소등재사	경보설비 불량	C	조치완료
400	중민	제205호	정온선생 가옥	옥외소화전, CCTV 불량	C	조치예정
401	중민	제206호	합천 묘산묵와 고가	옥외소화전, 감지기 불량	C	조치완료
402	중민	제208호	함안 무기연당	엔진펌프 불량	C	조치완료
403	중민	제221호	삼척 대이리너와집	옥외소화전, 감지기 불량	C	조치예정
404	중민	제223호	삼척 대이리굴피집	옥외소화전 불량	C	조치예정
405	중민	제226호	탁청정	미승인 속보시설 철거	B	조치완료
406	중민	제227호	후조당	CCTV 불량	C	조치완료
407	중민	제232호	해남 윤두서고택	불꽃감지기 불량	C	조치완료
408	중민	제233호	아산 건재고택	불꽃감지기 불량	C	조치예정
409	중민	제234호	영광 연안김씨종택	소화기 점검표 미비	B	조치완료
410	중민	제235호	고성 왕곡마을	주경종 작동 미흡	B	조치완료
411	중민	제236호	아산 외암마을	불꽃감지기 불량	C	조치예정
412	중민	제245호	청도 임당리 김씨고택	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
413	중민	제248호	예천 의성김씨 남악종택	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
414	중민	제24호	영천 매산고택 및 산수정	소화전 표시등 미흡 및 속보설비 작동 미흡	B	조치완료
415	중민	제250호	송소고택	양호	A
416	중민	제251호	신안 김환기가옥	소화기 점검표 미비, 소화전 표시등 및 속보설비 작동 미흡	B	조치완료
417	중민	제252호	강진 영랑생가	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
418	중민	제255호	성주 한개마을	양호	A
419	중민	제258호	금성당	소화전 표시등 및 속보설비 작동 미흡	B	조치완료
420	중민	제260호	영덕 화수루 일곽	양호	A
421	중민	제261호	대구 둔산동 경주최씨 종택	연기감지기 불량	C	조치완료
422	중민	제26호	정읍 김동수씨가옥	연기감지기 불량	C	조치완료
423	중민	제272호	안동 광산김씨 탁청정공파 종택	미승인 속보시설 철거	B	조치완료
424	중민	제273호	논산 백일헌 종택	양호	A
425	중민	제99호	낙안성 김소아 가옥	소화전 표시등 미흡	B	조치완료
426	명승	제34호	보길도 윤선도 원림	CCTV 불량	C	조치완료
427	명승	제40호	담양 소쇄원	양호	A

Ⅲ. 생물피해 분야

연번	종별	지정번호	문화재명	점검 결과	등급	비고
1	국보	제1호	서울 숭례문	- 상태 양호	A
2	국보	제51호	강릉 임영관 삼문	- 흰개미, 빗살수염벌레, 넓적나무좀, 벌목, 미생물 오염이 확인됨 - 주기적인 모니터링 필요	B	추가 정밀 조사
3	국보	제52호	합천 해인사 장경판전	- 생물 피해 여부에 대한 지속적인 모니터링 필요	B
4	국보	제223호	경복궁 근정전	- 상태 양호	A
5	국보	제224호	경복궁 경회루	- 상태 양호하나 지속적인 모니터링 필요	B
6	국보	제225호	창덕궁 인정전	- 상태 양호하나 지속적인 모니터링 필요	B
7	국보	제226호	창경궁 명정전	- 일부 목부재에서 넓적나무좀, 흰개미 등의 가해 흔적 발견 - 주기적인 모니터링 필요	B	추가 정밀 조사
8	국보	제227호	종묘 정전	- 전체적으로 빗살수염벌레에 의한 가해흔적 발견 - 서월랑 내․외부에서는 흰개미 피해 흔적 발견 - 주기적인 모니터링 필요	B	추가 정밀 조사
9	국보	제290호	양산 통도사 대웅전 및 금강계단	- 상태 양호하나 지속적인 모니터링 필요	B
10	국보	제305호	통영 세병관	- 기둥마다 보수를 하였으나 흰개미 피해흔이 상당수 확인됨 - 군체제거시스템을 활용한 주기적인 모니터링 필요	C	추가 정밀 조사
11	보물	제1호	서울 흥인지문	- 상태 양호	A
12	보물	제142호	서울 동관왕묘	- 일부 목부재에서 빗살수염벌레 및 벌류에 의한 가해 흔적 발견 - 지속적인 모니터링 필요	B
13	보물	제145호	예천 용문사 대장전	- 전체적인 상태는 양호하나 일부에서 흰개미, 넓적나무좀, 벌목의 피해흔이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B
14	보물	제146호	창녕 관룡사 약사전	- 일부 기둥과 하방에서 흰개미 피해흔이 발견됨 - 지속적인 모니터링 필요	B
15	보물	제161호	강화 정수사 법당	- 상태 양호	A
16	보물	제164호	춘천 청평사 회전문	- 흰개미와 벌목의 피해흔이 일부 확인됨	A	추가 정밀 조사
17	보물	제165호	강릉 오죽헌	- 일부에서 흰개미, 빗살수염벌레 피해흔이 확인됨 - 현판에 벌목 피해가 있음 - 지속적인 모니터링 필요	B
18	보물	제178호	강화 전등사 대웅전	- 일부 목부재에서 빗살수염벌레, 벌 등의 가해 흔적 발견 - 지속적인 모니터링 필요	B
19	보물	제179호	강화 전등사 약사전	- 일부 목부재에서 빗살수염벌레, 벌 등의 가해 흔적 발견 - 지속적인 모니터링 필요	B
20	보물	제180호	여주 신륵사 조사당	- 상태 양호	A
21	보물	제183호	강릉 해운정	- 일부에서 흰개미, 빗살수염벌레 및 벌목의 피해흔이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B
22	보물	제212호	창녕 관룡사 대웅전	- 전체적으로 상태는 양호하나 일부 벌목 피해흔이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B
23	보물	제213호	삼척 죽서루	- 상태 양호	A
24	보물	제356호	부여 무량사 극락전	- 일부 목부재에서 빗살수염벌레 및 벌류에 의한 가해 흔적 발견 - 지속적인 모니터링 필요	B
25	보물	제374호	산청 율곡사 대웅전	- 상태 양호	A
26	보물	제383호	돈화문	- 상태 양호	A
27	보물	제384호	홍화문	- 상태 양호	A
28	보물	제385호	창경궁 명정문 및 행각	- 명정문은 상태 양호 - 행각은 전체적으로 벌류, 흰개미, 빗살수염벌레 등 충해 흔적 발견 - 주기적인 모니터링 필요	B	추가 정밀 조사
29	보물	제399호	홍성 고산사 대웅전	- 상태 양호	A
30	보물	제457호	예천권씨 초간종택 별당	- 일부에서 흰개미 등 생물피해 흔적이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B
31	보물	제500호	하동 쌍계사 대웅전	- 상태 양호	A
32	보물	제521호	영천 숭렬당	- 전체적인 상태는 양호하나 일부에서 흰개미, 넓적나무좀, 벌목의 피해흔이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B
33	보물	제528호	제천 청풍 한벽루	- 흰개미 피해흔 확인 - 주기적인 모니터링 필요	B	추가 정밀 조사
34	보물	제562호	경산 환성사 대웅전	- 전체적인 상태는 양호하나 일부에서 흰개미, 빗살수염벌레, 벌목의 피해흔이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B
35	보물	제616호	영천향교 대성전	- 대성전 뒤편에서 흰개미와 빗살수염벌레에 의한 피해흔이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B
36	보물	제684호	용문사 윤장대	- 우측 윤장대에서 일부 흰개미 피해흔이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B
37	보물	제809호	경복궁 자경전	- 상태 양호	A
38	보물	제812호	경복궁 근정문 및 행각	- 근정문은 상태 양호 - 행각은 전체적으로 흰개미에 의한 가해 흔적 다수 발견 - 주기적인 모니터링 필요	B	추가 정밀 조사
39	보물	제813호	창덕궁 인정문	- 상태 양호하나 지속적인 모니터링 필요	B
40	보물	제814호	창덕궁 선정전	- 상태 양호하나 지속적인 모니터링 필요	B
41	보물	제815호	창덕궁 희정당	- 상태 양호	A
42	보물	제816호	창덕궁 대조전	- 상태 양호	A
43	보물	제817호	창덕궁 구선원전	- 상태 양호하나 지속적인 모니터링 필요	B
44	보물	제818호	창경궁 통명전	- 빗살수염벌레에 의한 가해 흔적 다수 발견 - 미생물에 의한 표면 오염 발생 - 주기적인 모니터링 필요	B	추가 정밀 조사
45	보물	제819호	덕수궁의 중화전 및 중화문	- 빗살수염벌레에 의한 가해 흔적 발견 - 중화전은 외부보다 내부 피해가 더 심함 - 주기적인 모니터링 필요	B	추가 정밀 조사
46	보물	제820호	덕수궁 함녕전	- 상태 양호하나 지속적인 모니터링 필요	B
47	보물	제821호	종묘 영녕전	- 빗살수염벌레에 의한 가해 흔적 다수 발견 - 주기적인 모니터링 필요	B	추가 정밀 조사
48	보물	제832호	영주 성혈사 나한전	- 일부에서 넓적나무좀, 벌목의 피해흔이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B
49	보물	제1120호	양산 신흥사 대광전	- 일부에서 흰개미, 벌목의 피해흔이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B
50	보물	제1293호	공주 계룡산 중악단	- 상태 양호	A
51	보물	제1300호	합천 해인사 홍제암	- 상태 양호	A
52	보물	제1403호	소수서원 강학당	- 전반적으로 벌목의 피해흔적이 확인됨 - 주변 건물에서 생물피해흔적이 다수 확인되어 지속적인 모니터링 필요	B
53	보물	제1532호	여주 효종영릉 재실	- 일부 목부재에서 빗살수염벌레 및 벌류에 의한 가해 흔적 발견 - 지속적인 모니터링 필요	B
54	보물	제1568호	상주 양진당	- 양진당 본채 일부 기둥에서 빗살수염벌레, 벌목 등의 피해흔적이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B
55	보물	제1570호	청송 대전사 보광전	- 흰개미 피해 기둥 확인 - 현재 건물 해체 보수 공사 진행 중 - 건물 보수 후 주기적인 모니터링 필요	B	추가 정밀 조사
56	보물	제1574호	문경 봉암사 극락전	- 일부에서 빗살수염벌레, 벌목 등의 피해흔이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B
57	보물	제1575호	성주향교 대성전 및 명륜당	- 대성전 상태 양호 - 명륜당은 다수의 기둥에서 흰개미, 벌목 등의 피해흔이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B	추가 정밀 조사
58	보물	제1741호	구리 동구릉 건원릉 정자각	- 상태 양호하나 지속적인 모니터링 필요	B
59	보물	제1742호	구리 동구릉 숭릉 정자각	- 전체적으로 벌 및 빗살수염벌레에 의한 가해 흔적 발견 - 지속적인 모니터링 필요	B
60	보물	제1743호	구리 동구릉 목릉 정자각	- 전체적으로 벌 및 빗살수염벌레에 의한 가해 흔적 발견 - 지속적인 모니터링 필요	B
61	보물	제1746호	논산 노강서원 강당	- 전체적으로 흰개미, 빗살수염벌레, 벌목 피해 흔적 다수 발견 - 목부재에 대한 방충처리 및 토양처리 필요	C	추가 정밀 조사
62	중민	제5호	강릉 선교장	- 상태는 양호하나 흰개미, 넓적나무좀, 미생물 등의 피해흔이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B
63	중민	제24호	영천 매산고택 및 산수정	- 대문채, 본채, 사당에서 흰개미 등 다수의 생물피해 흔적이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B	추가 정밀 조사
64	중민	제28호	인왕산 국사당	- 상태 양호	A
65	중민	제33호	삼척 신리소재 너와집 및 민속유물	- 상태 양호	A
66	중민	제105호	구미 쌍암고택	- 상태는 양호하나 지속적인 모니터링 필요	B
67	중민	제106호	청도 운강고택 및 만화정	- 대체로 상태는 양호하나 안채, 작은 사랑채, 중문채, 만화정 등에서 생물 피해흔이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B
68	중민	제107호	영천 정용준씨 가옥	- 다른 건물에 비해 안채와 연정에서 생물 피해흔이 다수 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B	추가 정밀 조사
69	중민	제108호	영양 서석지	- 전체적인 상태는 양호하나, 수직사, 주일재 등의 건물에서 생물 피해흔이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B
70	중민	제123호	수원 광주이씨 월곡댁	- 일부 목부재에서 빗살수염벌레 등에 의한 가해 흔적 발견 - 지속적인 모니터링 필요	B
71	중민	제126호	여주 김영구 가옥	- 일부 목부재에서 빗살수염벌레 등에 의한 가해 흔적 발견 - 지속적인 모니터링 필요	B
72	중민	제127호	어재연장군 생가	- 일부 목부재에서 빗살수염벌레 등에 의한 가해 흔적 발견 - 지속적인 모니터링 필요	B
73	중민	제128호	양주 백수현 가옥	- 일부 목부재에서 미생물 및 빗살수염벌레 등에 의한 가해 흔적 발견 - 지속적인 모니터링 필요	B
74	중민	제129호	진접 여경구 가옥	- 일부 목부재에서 빗살수염벌레 및 벌류에 의한 가해 흔적 발견 - 지속적인 모니터링 필요	B
75	중민	제130호	궁집	- 일부 목부재에서 빗살수염벌레 및 벌류에 의한 가해 흔적 발견 - 지속적인 모니터링 필요	B
76	중민	제132호	영동 소석고택	- 상태 양호	A
77	중민	제133호	청원 이항희 가옥	- 상태는 양호하나 일부 건물에서 흰개미, 벌목 피해흔이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B
78	중민	제135호	중원 윤민걸 가옥	- 상태 양호	A
79	중민	제136호	괴산 김기응 가옥	- 전체적으로 상태는 양호하나 일부 건물에서 흰개미와 벌목의 피해흔이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B
80	중민	제137호	제원 박도수 가옥	- 상태 양호	A
81	중민	제138호	청원 유계화 가옥	- 전체적으로 상태는 양호하나 일부 안채와 사랑채에서 흰개미의 피해흔이 확인됨 - 군체제거시스템 (안채마당, 건물 외부) 설치 필요	C	추가 정밀 조사
82	중민	제141호	음성 김주태 가옥	- 전체적으로 상태는 양호하나 안채 일부 기둥에서 흰개미 피해흔이 확인됨 - 군체제거시스템(사랑채, 안채) 설치 필요	C	추가 정밀 조사
83	중민	제143호	음성 공산정 고가	- 상태는 양호하나 일부 흰개미, 벌목의 피해흔이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B
84	중민	제144호	영동 성위제 가옥	- 상태는 양호하나 일부 건물에서 흰개미의 피해흔이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B
85	중민	제147호	괴산 청천리 고가	- 상태 양호	A	추가 정밀 조사
86	중민	제148호	제원 정원태 가옥	- 상태는 양호하나 일부 흰개미, 벌목의 피해흔이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B
87	중민	제168호	영덕 충효당	- 충효당 본채 건물에서 다수의 흰개미, 빗살수염벌레, 벌목 피해흔이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B	추가 정밀 조사
88	중민	제169호	해저 만회고택	- 안채, 사랑채 일부에서 생물 피해흔이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B
89	중민	제170호	거촌리 쌍벽당	- 대체로 상태는 양호하나 안채, 쌍벽당, 대문채에서 생물 피해흔이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B
90	중민	제171호	가평리 계서당	- 안채, 사랑채, 대문채에서 생물 피해흔이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B
91	중민	제172호	청운동 성천댁	- 안채에서 흰개미 피해흔이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B
92	중민	제173호	창양동 후송당	- 현재 해체보수 중임 - 건물 보수 후 주기적인 모니터링 필요	B
93	중민	제174호	율현동 물체당	- 현재 해체보수 중임 - 건물 보수 후 주기적인 모니터링 필요	B
94	중민	제175호	영천 만취당	- 안채, 큰사랑채, 제기고, 사당, 보본재 등에서 생물 피해흔이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B
95	중민	제186호	함양 일두 고택	- 곳간채 나무벽과 기둥에서 흰개미, 빗살수염벌레 피해흔이 다수 발견됨 - 지속적인 모니터링 필요	B
96	중민	제192호	부여 민칠식 가옥	- 일부 목부재에서 빗살수염벌레 등에 의한 가해 흔적 발견 - 지속적인 모니터링 필요	B
97	중민	제193호	부여 정계채 가옥	- 일부 목부재에서 빗살수염벌레 등에 의한 가해 흔적 발견 - 지속적인 모니터링 필요	B
98	중민	제194호	아산 성준경 가옥	- 전체적으로 상태는 양호하나, 흰개미, 빗살수염벌레 등에 의한 생물 피해흔 다수 발견 - 지속적인 모니터링 필요	B	추가 정밀 조사
99	중민	제196호	윤보선 전대통령 생가	- 일부 목부재에서 빗살수염벌레 등에 의한 가해 흔적 발견 - 지속적인 모니터링 필요	B
100	중민	제197호	서천 이하복 가옥	- 전체적으로 상태는 양호하나, 흰개미 및 빗살수염벌레 등에 의한 생물피해 일부 확인 - 지속적인 모니터링 필요	B	추가 정밀 조사
101	중민	제198호	홍성 조응식 가옥	- 일부 목부재에서 빗살수염벌레, 넓적나무좀 등에 의한 가해 흔적 발견 - 지속적인 모니터링 필요	B
102	중민	제201호	예천권씨 초간종택	- 안채, 별당에서 흰개미 피해흔 확인 - 군체제거시스템(안채, 별당 주변) 설치 필요	C	추가 정밀 조사
103	중민	제205호	정온 선생가옥	- 상태 양호	A
104	중민	제206호	합천 묘산묵와 고가	- 상태 양호	A
105	중민	제207호	함양 허삼둘가옥	- 현재 해체 보수 중이며, 그 중 사랑채 뒤편 기둥에서 흰개미 피해흔이 다수 확인됨 - 건물 보수 후지속적인 모니터링 필요	B
106	중민	제208호	함안 무기연당	- 상태 양호	A
107	중민	제221호	삼척 대이리 너와집	- 상태 양호	A
108	중민	제223호	삼척 대이리 굴피집	- 상태 양호	A
109	중민	제231호	홍성 엄찬고택	- 전체적으로 빗살수염벌레에 의한 가해흔적 발견 - 지속적인 모니터링 필요	B
110	중민	제237호	의성 소우당	- 대문채와 사랑채, 중문간채, 안채에서 생물피해흔이 확인되며, 특히 안사랑채에서 흰개미 피해흔이 다수 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B	추가 정밀 조사
111	중민	제245호	청도 임당리 김씨고택	- 전체적인 상태는 양호하였으나 일부 건물에서 생물 피해흔이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B
112	중민	제247호	봉화 설매리 3겹 까치구멍집	- 일부 기둥에서 흰개미 피해흔이 확인됨 - 건물 내부 환기 및 습도 조절 필요 - 지속적인 모니터링 필요	B	추가 정밀 조사
113	중민	제248호	예천 의성김씨 남악종택	- 전반적으로 상태 양호. 다수 건물 보수 완료 - 사랑채 기둥 넓적나무좀 피해 확인 - 지속적인 모니터링 필요	B	추가 정밀 조사
114	중민	제249호	송석헌	- 대문채, 사당에서 흰개미 피해흔이 일부 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B	추가 정밀 조사
115	중민	제250호	송소 고택	- 전반적인 상태는 양호하나, 안채, 별당채 및 협문에서 흰개미 피해흔이 확인됨 - 별당채 뒤편 나무 그루터기에서 흰개미 서식지 발견 - 지속적인 모니터링 필요	B	추가 정밀 조사
116	중민	제256호	울릉 나리동 너와집 및 투막집	- 상태 양호	A
117	중민	제257호	울릉 나리동 투막집	- 상태 양호	A
118	중민	제258호	금성당	- 상태 양호	A
119	중민	제260호	영덕 화수루 일곽	- 화수루 기둥 사이 문, 상부, 난간 등에서 생물피해흔이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B
120	중민	제262호	영주 괴헌고택	- 전반적인 상태는 양호하나, 중문간채의 기둥 사이 문, 문지방, 나무벽 등에서 다수의 생물피해흔이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B
121	중민	제266호	경산 상엿집 및 관련문서	- 다수의 기둥 사이 문과 나무벽에서 흰개미, 벌목 피해흔이 확인됨 - 지속적인 모니터링 필요	B

Ⅳ. 유물다량 소장처

연번	소장처	점검 결과	등급	비고
1	범어사 유물전시관	- 시설에 대한 유지관리를 위하여 학예연구사를 포함한 상시요원 3인을 배치하여 관리되고 있음 - 성보박물관 주변의 지반침하로 건물기초와 지반이 들떠 있어 시급한 보완이 필요함 - 박물관장실 및 학예연구실이 협소하므로 확장이 필요하며, 수장고 또한 수장 유물에 비해 협소함	C
2	동화사 유물전시관	- 동화사 유물전시관은 전통목조건축물의 형태를 따른 현대식 건물로서 전시환경 및 수장고 관리는 양호함 - 다만 수장고에 소화시설이 없으므로 가스시설의 소화설비 보완이 필요하고 유물보관장을 추가하여야 함 - 또한 수장고에 보관 중인 지장시왕도의 경우에는 손상상태가 심각하여 시급히 보존처리가 필요함	B
3	용주사 유물전시관	- 학예사와 자원봉사자가 상주하고 있어 안정적으로 운영되고 있으며, 전시관에 항온항습이 상시적으로 이루어지고 있음 - 유물에 라벨 등을 부착하여 유물을 관리하고 있으며, 적합한 보존환경을 유지하고 있음	A
4	월정사 유물전시관	- 학예사가 상시 관리하고 있어 안정적으로 운영되고 있음 - 유물에 라벨 등을 부착하여 유물을 관리하고 있으며, 항온항습기를 사용하여 적합한 보존환경을 유지하고는 있으나 수장고가 유물에 비해 협소함	A
5	오죽헌 유물전시관	- 오죽헌 유물전시관은 유물관리나 전시관 운영이 민속유물전시관 등과 함께 이루어지고 있음 - 전시실의 항온항습이 상시적으로 이루어져 전반적인 상태가 양호함 - 수장고는 시립박물관의 수장고를 함께 사용하여 수장고는 폐쇄된 상태이며, 율곡기념관(오죽헌 유물전시관)은 전시기능만을 담당하고 있음	A
6	법주사 유물전시관	- 본래는 미륵대불 하단 지하시설에 전시장을 마련하여 운용해왔으나, 2009년 3천불 봉안용 법당으로 변경 - 현재 법주사 종무소 2층의 수장고에 국가지정문화재인 신법천문도를 이관하여 보관 중에 있음. - 하론가스 소화시설과 항온항습을 위한 공조시설이 마련되어 상시 운용하고 있음 - 별도의 시설관리인을 두지 않고 사찰측 관리인이 건축 물 외부만 순찰하는 정도로 관리하고 있음	C
7	중원고구려비전시관	- 고구려비 외에는 유물이 없기 때문에 수장시설이 없고 전시시설만을 운영하고 있으며, 항온항습이 상시로 이루어지고 있음	A
8	구인사 유물전시관	- 전문인력에 의해서 상시개관 상태를 유지하고 있으며, 항온항습이 상시적으로 이루어지고 있음 - 재질별로 구분하여(1수장고 : 도토류, 금속류/ 2수장고 : 지류) 보관 관리하고 있으며 문화재는 구입당시에 구입된 것들이 많아 대체로 양호한 편임 - 멀티미디어 전시 등으로 운영비가 많이 소요되며, 기획전시실(컨변션홀)은 진열장이 완전 밀폐되지 않고 조명등이 전시에 적합하지 않음	B
9	수덕사 유물전시관	- 학예사가 상시 관리하고 있고 사찰에서 관심을 가지고 운영하고 있어 안정적으로 운영되고 있음 - 항온항습이 상시적으로 이루어지고 있으며, 전시실 내부에서 연결되는 수장고 천장 일부에 누수가 있음	B
10	마곡사 유물전시관	- 공주시와 소유권문제가 해결되지 않아 전시관이 운영되고 있지 않으며, 시설 유지관리가 이루어지지 않음 - 수장고에 유물을 적재한 상태로 항온항습이 제대로 이루어지지 않으며, 도난방지시설도 제대로 작동되지 않는 등 유물이 제대로 관리되지 못함	B
11	선운사 유물전시관	- 전시실을 법당의 용도로 변경 사용하고 있으며 탱화는 벽에 액자형태로 전시되어 있음 - 박물관이 무허가 건물이므로, 일정 조건을 만족하는 서류를 구비하여 양성화 하도록 해야 함	A
12	금산사 유물전시관	- 전시관이 폐관상태임 - 전시유물에 대한 설명이 흰색 종이로 되어 있어서 정식 라벨설치가 필요하며, 전시실 로비에 목적 이외(출처를 알 수 없는 도자기류 등) 자료가 전시되어 있어서 철거가 요구됨 - 수장고가 3개(전시관 내부, 야외수장고, 야외벽화보관용 수장고) 수장고중 야외 수장고 바닥에 수돗물이 누수되고 있어 응급 보수가 필요함	C
13	고희영정 유물전시관	- 전시실 결로현상 및 진열장의 오염 등으로 유물이 전시되어 있지 않고 모두 수장고에 보관되어 있음 - 특히 수장고 내부에는 금고만 2대가 있으며, 서화류 유물을 보관할 수 있는 시설(보관장 등)이 전혀 없음 - 유물관내 보존환경이 매우 열악하고 수장고의 시설 및 보안관리가 취약하여 지역 박물관 등에 국가지정문화재의 위탁 관리가 필요함	C
14	연안이씨종중 유물전시관	- 시도문화재 및 비지정 소장자료(지류, 헌판 등)에 대한 보존처리 필요 - 소장 자료의 지정조사 및 DB구축이 필요함	A
15	용화사 유물전시관	- 수장고 시설이 없어 모든 소장 자료를 전시실에 비치하고 있으므로 전시실이 비좁고 산만함 - 전시 대상물을 선별하여 전시해야 하며, 특히 “보물 제737호 불조 역대통재 7권 일괄 유물”은 지금처럼 전시 및 보관하지 말고, 1권만 전시 케이스에 전시하고 나머지 유물은 특수금고에 보관 관리 필요 - CCTV와 옥외 소방시설을 추가적으로 설치해야 함	C
16	미암일기 유물전시관	- 미암일기 목판본과 미암일기 영인본이 전시되어 있으며, 미암일기 11권 일괄유물은 2013. 7월부터 전남대학교 도서관 고문헌실에 위탁 관리중 임 - 전남대 도서관 고문헌실 내에는 미암일기 11권을 별도로 보존할 수 있는 별도 시설이 없으므로 오동나무 보관상자와 특수금고를 구입하여 유물의 도난 및 화재의 위험에 대비해야 함	A
17	선암사 유물전시관	- 전시관은 재산 분쟁문제로 태고종 1인, 조계종 1인이 공동관리하고 있음(열쇠 별도 보관) - 수장고 면적이 협소하고 단열, 조습시설에 대한 시설 보완 필요 - 상시 항온항습이 이루어지지 않고 있으나 수장고 및 전시실의 유물보존 상태는 양호함	B
18	송광사 유물전시관	- 상시 개관하고 있으며, 전문 학예인력이 지속적으로 관리하여 안정적으로 운영함 - 공조시설, 소화시설, 도난시설 등 박물관 유지 관리 가능 시설을 갖추고 있으며 정기적으로 점검하고 관리하고 있음 - 수장유물 대비 수장공간이 협소하지만 유물 분류 및 정리가 잘 되어있어 보존관리에 무리는 없음	A
19	흥국사 유물전시관	- 본 시설은 2000년대 초반에 설치된 후 유지보수 등이 이루어지지 않아 전체적으로 시설 보수가 필요함 - 불화 4건 18점이 국가지정문화재로 지정되어 있으며, 규모가 큰 불화는 전시공간 등이 협소하여 함에 보관 - 전시실과 수장고는 상시 항온항습이 필요하나, 가동되지 않아 유물 손상이 진행될 가능성이 높음	B
20	도갑사 유물전시관	- 항온항습기를 상시 가동하지 않아 습기 등에 훼손 위험성 있으며, 전시장 내부 벽체가 오염되어 유물보존상 적합하지 않음 - 전시실 마감재 및 진열장 전시에 미적합하여 시설 교체가 필요하며, 소장유물 전체가 전시실에 보관 중임 - 수장공간은 있으나 현재 창고로 이용되고 있어 수장시설에 대한 보완이 시급함	B
21	진도 역사박물관	- 전시관에 지정문화재는 없으며, 군에서 구입하거나 위탁받은 소치 허련 관련 근대-현대의 서화유물을 보관하고 있음 - 온·습도에 민감한 서화유물을 관리하기 위해 상시 항온 항습기를 가동하고 있음	A
22	대흥사 유물전시관	- 상・하 2층으로 이루어져 있으나 현재는 전시관 증축 관계로 휴관 중임(2월-4월 중순). - 평상시 학예연구사 1인과 안내인 1인을 배치하여 관람자의 편의를 제공하고 있으며, 괘불도는 1층 복도 괘불함에 수장 중에 있음 - 국가 및 지방지정문화재와 비지정문화재의 다량 소장으로 지류, 불화류, 직물류 수장고와 경판류, 금속류 보관의 분리된 수장고 확장이 필요함	A
23	무위사 유물전시관	- 수장고 등이 위치하고 있는 지하 1층은 사실상 폐쇄되어 사용하지 않으며, 전시실내 항온 항습기를 작동하지 않아 일부 천장, 벽면에 누수가 있음 - 전시실 및 진열장 내에 작동되지 않는 조명이 많으며 자연채광도 없어 정상적인 관람이 불가능함 - 전시유물에 손상(곰팡이 피해 등)이 발생하고 있으며, 진열장 내부의 상태가 좋지 못하므로 전시관에 대한 시설보수와 더불어 유물에 대한 보존처리도 필요한 실정임	C
24	백양사 유물전시관	- 성보박물관 바깥쪽에 마련되어 있는 학예연구실은 거의 방치되어 있는 실정이고, 제한 개방에 따른 공조시설 상시 미운용으로 전시실 내부 화재예방시설 및 제습시설 가동은 전무한 상태임 - 또한 국가지정문화재인 소요대사탑이 박물관 내부 뜰에 전시되어 풍화가 진행되고 있는 상태임	B
25	화엄사 유물전시관	- 현재 개관 준비 중으로 전시장 및 내부 소화시설 마련과 자외선 차단등 설치, 안내판 및 설명페널 제작 등 개관에 만전을 기하고 있음	A
26	불갑사 유물전시관	- 학예연구사 1인과 안내인 2인을 상시 배치하여 관람객의 편의를 제공하고 있으나 현재는 학예연구사가 공석임 - 전시실의 경우 휴관 중에는 공조시설을 가동하지 않으나 수장고의 경우는 상시운용 하고 있음.	A
27	보림사 유물전시관	- 국가지정문화재 전적류 3건 4점 중 수장고에 보관 중인 상교 정본 자비도량참법 권10을 제외한 3건 3점은 원본이 전시실에 진열되어 있음 - 항온항습기 및 제습기는 하절기에만 가동하며, 학예연구원 미비로 무용지물이 되어버린 학예연구실은 전각 체험장으로 활용할 계획 중에 있다고 함 - 전시실 내부에 화재감지시설 및 자동화 소화시설이 없는 상태이고, 외부에만 분말소화기가 비치되어 있는 실정으로 시설보완 필요함	B
28	태안사 수장고	- 전시실은 초기 부분적인 전시만을 행하였고, 현재는 운용하지 않고 있음 - 지하수장고 공조시설은 온도의 편차가 심한 혹서기 및 혹한기 등에만 주기적인 가동을 실시하고 있는 실정임 - 별도의 시설관리인은 두지 않고 사찰 사무장 겸 관리인만두어 점검하고 있는 상황임	B
29	기림사 유물전시관	- 매주 월요일, 우천시를 재외하고 상시 개관하고 있으나 실질적인 관리 운영은 되고 있지 않으며, 전담 관리인원 및 학예인원이 없고 별도 책정된 전시관 운영비도 없음 - 공조시설, 소화시설, 도난시설 등 박물관 유지 관리 가능 시설을 갖추고 있으나 상시가동 하지 않음	A
30	불국사 유물전시관	- 개관 준비 중이며 현재 전시관내 유물 없음(불교중앙박물관 위탁 보관)	A
31	양동마을 유물전시관	- 양동마을을 찾는 관람객 다수가 전시관 관람하고 있으나 전시실 규모가 작고, 관람시설 미비 - 공조시설, 소화시설, 도난시설 등 박물관 유지관리 시설을 갖추고 있으며 항시 공조시설 작동 - 수장고 내 전적 유물 보존처리 시급하며, 수장고 내 전적 유물 정리 및 분류작업 필요	B
32	옥산서원 유물전시관	- 전시관 미개관 상태로 유물은 수장고에 보관 - 관리인원 3명, 학예인원 1명이나 전문인력은 아님 - 전적 유물 2종은 상태 양호하나 항온항습기를 1일 1~2회 가동하여 보존관리 상태는 미흡	A
33	영양산촌 생활박물관	- 공립박물관으로서 박물관 개관 이후 조사, 연구, 전시, 교육 등의 박물관 활동을 충실히 수행하고 있음 - 영양의 산촌문화와 관련된 1,655점의 생활, 교육 등의 각종 소장자료를 재질별로 적절한 보존처리 및 보존환경을 갖추고 잘 관리하고 있음	A
34	직지사 유물전시관	- 학예사가 상시 관리하고 있어 안정적으로 운영되고 있으며, 항온항습이 상시적으로 이루어지고 있으나 수장고 규모가 매우 협소함 - 유물의 관리상태 등이 양호하나 도리사 금동육각사리함 등 일부 유물은 상시 전시되고 있어 전시교체 요망됨	B
35	부석사 유물전시관	- 부석사 유물전시관은 외관이 석재로 된 현대식 건물로서 제1전시실, 제2전시실, 영상실, 체험실, 정보 검색대, 인포 데스크 및 학예실과 수장고 등으로 구성 - 박물관 운영비의 부족으로 컨텐츠 개발, 전시 기획 등 전시관의 내부 공간 및 Sign 등의 구성이 미흡하여 재정비가 필요함 - 수장고의 경우에도 유물의 보관이 제각각이고 특히 회화류의 보관방법에 재정비가 필요함	B
36	은해사 유물전시관	- 전시관은 상시 개관하고 있으며, 학예인력 및 자원봉사회 인원이 있어 전시관 운영은 양호한 편임. 다만 항온항습기 가 상시로 가동되지 않고 있음 - 수장고 보안시설이 적정하지 않고, 유물 수장상황은 불량하므로 유물 정리 및 분류작업 등 수장유물에 대한 조사연구가 필요함	B
37	임고서원 유물전시관	- 영천시에서 관광, 홍보를 위해 전시관을 운영하고 있으며, 공조시설, 소화시설, 도난시설 등 박물관 유지 관리 가능 시설을 갖추고 있음 - 수장고와 전시실 항온항습 유지하고 있어 유물 보존상태 양호	A
38	봉정사 유물전시관	- 전문 관리인력이 없고 일반에게는 개방하지 않고 있음 - 원래 후불벽화를 보존하기 위해 특별히 건축된 건물이나 전시운영 및 유물의 보관에 미흡한 측면이 있음 - 소장유물에 대한 정기적인 점검이 필요하고, 특히 현재 정면의 출입구는 전기의 공급이 차단되면 개폐가 불가하므로 정비가 필요함	B
39	불영사 수장고	- 당초 수장고로 지원·건축되었으나 사찰 측에서 1층 공간을 전시실로 리모델링 공사중으로 전시공간이 협소하고 이동동선이 적정하지 않음(미 개관 상태) - 공조·소화·도난방지 시설을 갖추고 있으며, 수장고는 기온에 따라 항온항습기를 가동하고 있음	A
40	옥천사 유물전시관	- 제대로 된 항온항습기가 없고 수장고의 경우에는 정상적인 작동이 이루어지지 않고 있음 - 수장고가 매우 협소하고 잠금, 보안장치가 제대로 되어 있지 않음(전시실 벽면에 위치함) - 하절기 습기의 유입이 심하며, 공조시설이 되어 있지 않아 전시유물에 곰팡이가 발생되어 있는 상태임에 따라 손상 문화재에 대한 보존처리가 필요함	C
41	표충사 유물전시관	- 공조시설 상시 운용으로 수장고의 적절한 항온・항습 유지로 유물 보존관리가 원만히 이행되고 있음 - 국보 제75호 청동은입사향완은 현재 안전관리 및 금속유물의 동절기 휴식을 위하여 수장고에 보관 중임 - 학예연구사를 포함한 관리인 등 상주요원 3인을 배치하여 공조시설을 상시 점검하고 있음	A
42	통도사 유물전시관	- 공조시설의 상시운용으로 인한 적절한 항온항습 유지로 전시환경이 양호하며, 또한 자원봉사자를 활용한 전시실 안내 및 운영실태가 매우 양호함 - 공조시설 상시 운용으로 인한 수장고의 적절한 온·습도 유지는 물론, 보관시설(함 및 장)의 체계적인 관리로 유물 보존관리에 만전을 기하고 있음	A
43	쌍계사 유물전시관	- 전통 목조건축물의 형태를 따른 현대식 건물로서 전시장 및 별도의 수장고를 설치하였으나 운영비의 부족으로 항온항습기를 사용하지 않고 있음 - 전시장에 전시 중인 중요 회화류 중에서 안료 박리 현상이 관찰되며, 이는 항온항습을 유지하지 못해 발생한 것으로 추측됨 - 이 유물전시관의 회화류는 항온항습을 유지시켜야만 보존에 효과적이며, 현재 손상이 발생한 유물의 경우는 모니터링 및 보존처리가 필요함	A
44	해인사 유물전시관	- 항온항습이 상시적으로 이루어지고 있으며, 기계 시설 및 수장고 등에 대한 보수를 하여 상태가 좋음 - 유물에 라벨 등을 부착하여 유물을 관리하고 있으며, 항온항습기를 사용하여 적합한 보존환경을 유지하고 있음. 다만 복장유물의 경우 발견 당시부터 상태가 좋지 않은 유물이 일부 있음	A
45	곽망우당 유물전시관	- 최근에 개관한 의병박물관은 현대식 건물로서 전시장과 최신 수장고를 설비하였음. - 전시장에 전시 중인 유물은 전용부스에 전시하고 있어 유물 전시 관리에 큰 문제점은 없는 것으로 보임. - 다만, 박물관의 설립 목적 및 운영의 적정을 기하기 위해서는 박물관 운영체계 및 조직의 개편과 전문인력 충원이 필요함	A
46	청곡사 유물전시관	- 항온항습기를 작동하고 있으나 에러로 정상적으로 작동하지 않음(현 상태를 유지하고 있는 상황) - 비교적 유물의 상태는 양호한 편이나, 건조한 편이며, 노출되어 있는 문화재는 상시적인 모니터링이 필요함 - 이미 손상이 있는 문화재(제석범천상)에 대한 보존처리가 필요함	B
47	추사유물전시관	- 항온항습기, 소화기(하론가스), 도난방지시스템을 갖추고 있으며, 제주도 서귀포시에서 학예연구사 및 관련 공무원을 두어 직접 운영하고 있음. - 전시실에는 국가지정문화재 원본 대신 영인본을 전시하고 있으며, 연중 무휴로 상시 운용하고 있음. - 유리액자로 보관 중인 유물과 종이 마운팅만 되어 있는 영조어필의 경우 별도의 보관상자를 마련하여 보관 할 필요가 있음	A