1. 서울 남산 회현자락 출토 연질토기의 보존처리 – 한양도성 출토 청동기전기 무문토기를 중심으로

서울은 선사시대부터 다양한 주거지 및 유구가 꾸준히 이어져온 역사적 장소에 해당한다. 최근 남산 회현자락 한양도성에서 청동기전기 주거지 및 토기유물들이 일괄 출토되었다. 이중 저장공과 대형 무문토기 216편이 다량 확인되었으며 이들을 대상으로 긴급 보존처리를 시행하였다.

다량의 연질토기편들은 두 차례에 걸쳐 세척 후 강화처리를 통해 접합이 가능한 상태로 만들어 주었고 색상, 형태, 두께를 기준으로 분류하였다. 이후 접합, 보강 및 복원순서에 맞게 일련의 보존처리과정을 거쳐 형태를 완성하였다.

한편 잔존하는 미부착 토기를 대상으로 광물조성을 확인한 결과, 다양한 기질에 석영, 장석 및 운모류가 동정되었고, 열중량 분석과의 호환을 통해 500~600℃에서 소성하였을 것으로 해석된다. 이상의 결과는 서울에서 발굴된 청동기 시대 무문토기의 성격을 규명하는 객관적 자료확보에 도움될 것이며 다량 출토 연질토기에 대한 보존처리 접근법에 유용하게 활용될 것이다.

2. 대한제국기 제작 ‘군안궤’의 복원

‘군안궤’의 복원을 위해 필요한 자료를 수집하고 형태적인 특징들을 조사였다. 조사결과 대한제국기에 제작된 유물이라는 점과 이전 시기에 제작된 ‘군안궤’에서는 찾아 볼 수 없었던 형태적인 특징들을 확인하였다. 또한 ‘크리닝’과 강화처리를 통해 2차 손상을 예방하고, 제작된 시기의 형태로 최대한 복원하였다.

3. 전 김창업영정 보존처리

초상화란 형(形)의 충실을 요구하는 형사(形似)와 영(影)의 충실을 요구하는 전신(傳神), 이 중요한 두 가지 요소를 화가의 눈을 통하여 인물의 형(形)과 영(影)을 화면에 형상화하는 예술이다.

『전 김창업 영정』은 조선시대 후기의 초상화이지만 과거에 본래의 장황형태에서 액자의 형태로 변형 수리되었다. 화본의 비단과 배접지가 분리되었으며 비단의 결실, 이물질 등이 다수 발견되었다. 과거 수리 시 배접지의 제거 과정에서 전체적인 배채 안료의 탈락이 발생한 것으로 확인되었다.

이번 보존처리 과정에서는 바탕 안료의 안정화와 클리닝을 통한 이물질 제거, 열화견을 사용한 보견, 배접, 건조, 색 맞춤을 실시하였다. 보존처리를 마친 후, 자문회의를 통하여 기존초상화의 액자형식에서 유물과 같은 시대인 조선후기의 초상화의 장황형식으로 복원하였다.

4. 채색 분석으로 알아본 <이재면 초상> 제작상황

서울역사박물관이 소장하고 있는 <이재면 초상〉은 운현궁 관련 인물 초상화 중 하나로 작가나 제작시기가 미상인 작품이다. 다만 안면 표현법이 흥선대원군을 그린 이한철의 필법과 동일하여 흥선대원군의 61세상 제작시기인 1880년에 함께 그려진 것으로 추정하고 있을 뿐이다. 따라서 먼저 <이재면 초상>의 채색을 살펴보고, 이를 토대로 이미 보고된 바 있는 1880년에 제작한 <이하응 초상> 2점의 채색과 비교하여 <이재면 초상>의 제작상황을 검토하고자 하였다.

우선 <이재면 초상>의 전면 안료를 흑, 백, 황, 적, 녹, 청색으로 나누어 이동형-엑스선형광분석기(Portable-XRF)를 이용해 성분분석을 실시하였다. 디지털현미경(Digital Microscope)으로 안료의 세부적인 채색 상태를 관찰하였고, 분광측색계(Spetrophotometer)로 안료의 색도를 측정하였다.

채색 분석결과 사용 안료는 먹, 연분, 금, 자황, 주사, 석간주, 에메랄드그린, 석청, 황색유기안료, 적색유기안료, 청(록)색유기안료로 추정되었고, 바탕 채색은 없었다. 본 결과를 1880년도 <이하응 초상>인 <흑건청포본>과 <복건심의본>의 채색과 검토하였다.

<이재면 초상>에 사용한 채색안료와 채색의 배채범위가 모두 <이하응 초상> 제작에 사용한 안료와 배채범위 안에 포함되어 있었다. 특히, 채색안료 중 순도가 높은 금과 에메랄드그린을 사용하고, 은을 사용하지 않았다는 점은 동일 안료를 사용한 예시로 들 수 있다. 또한 눈동자, 입술, 윤곽선 등 안면부를 표현한 채색안료가 같고, 눈동자까지 포함한 눈 전부를 연분으로 배채한 것은 초상화 제작기법 상 특징적인 사항으로 동일한 작가가 그렸을 가능성을 높여준다. 다른 점으로 확인된 자색과 녹색안료 제작방법과 채색기법의 차이, 녹색안료인 석록의 부재, 좁은 배채 범위 등은 검토 대상인 세 작품의 제작상황이 다르다는 원인으로 보기보다는 오히려 <이하응 초상>을 그리면서 <이재면 초상>을 추가해 그렸고 따라서 <이하응 초상>에 비해 채색안료를 적게 사용하고 배채도 적게 하는 등 제작 재료나 기법이 한정적이었다는 증거라 할 수 있다. 이와 같이 <이재면 초상>은 1880년에 제작된 <이하응 초상> 제작 당시 동반제작 한 것으로 볼 수 있었다.

5. 변색시험지법을 이용한 박물관 내 공기질 평가

변색시험지법은 간편성과 적은 비용으로 빠른 시간 내에 실내 공기 산성도 의 결과를 알 수 있는 방법으로 24시간 경과 후, 시험지의 색조 변화를 보고 판단하는 간이측정법 중의 하나이다.

서울역사박물관 기획전시실의 경우에는 연간 약 8회 이상의 전시 공사가 시행되고 있으며, 이에 사용되는 자재는 친환경자재 사용하고는 있지만 잦은 전시 공사로 인한 전시실 내 공기오염물질 발생은 관람객과 유물에게 적지 않은 영향을 주고 있다. 이에, 전시실 내 공기질에 대한 평가와 모니터링은 매우 필요한 과정이며, 필요에 따라서는 공조에 의한 환기 등의 적절히 조치가 필요하다.

본고에서는 서울역사박물관에서 활용하고 있는 변색시험지법에 의한 박물관 내 공기질 평가법과 모니터링법에 대해 기술하였다.

6. 한성백제박물관 소장 옹관 보존처리

한성백제박물관에서는 구입, 기증, 위임 등 다양한 방법으로 유물을 수집하고 있으며 수집된 유물의 보존·관리를 위해 노력하고 있다. 그 중 2012년에 구입한 옹관 2점의 보존처리 과정을 소개하고자 한다. 과거에 보존처리가 된 완형의 옹관이지만 구조적으로 매우 불안정할 뿐만 아니라 미관상으로도 좋지 않아 전시를 하거나 장기적으로 보관하는데 어려움이 있을 것으로 판단되어 재 보존처리를 결정하였다. 과거 보존처리에 대한 기록이 남아있지 않아 정확한 기존 복원제를 파악 할 수 없으나 흙과 접착제, 석고 등을 사용하여 복원하였고, 복원제로 인한 유물 표면 오염, 복원제의 열화, 균열이 발생되어 매우 취약한 상태이다. 보존처리는 기존 접착제와 복원제를 제거하여 전체 해체한 후 분리된 편들을 강화처리하고, 접합 및 복원을 실시하였다.