<개정 2017.4.24>

다수공급자계약 표준규격서

- 미끄럼방지바닥포장재 -

□ 계약업체

업체명	주식회사 우일인더스
주소	강원도 원주시 이화4길 85, 102호
전화번호	033-812-2800
FAX	070-4009-6630
단체표준 인증번호	제 14-089호

□ 계약품목

순번	물품식별번호	규격명	종류(1종/2종)
1	23047717	W-IN40, t3.0mm	1종

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

본 규격서는 노면의 미끄럼저항이 낮아진 곳, 도로의 평면 및 종단선형이 불량하여 시인성이 높게 요구되는 도로, 미끄럼사고 다발지역인 교차로, 어린이보호구역, 노인보호구역 등에서 포장면의 미끄럼저항력을 높여주어 운전자의 안전운행과 보행자 및 시설물보호를 도모하는 미끄럼방지포장의 재료와 시공에 적용된다.

※ 적용장소가 차도가 아닌 자전거도로, 보행로, 산책로, 테마거리, 광장, 공원, 주차장 등은 해당 없음

1.2 분류

물품식별번호	규격명	종류 (1종 / 2종)	미끄럼 마찰저항 (BPN)	비고
23047717	W-IN40, t3.0mm	1종	55이상	현장설치도

[ 미끄럼방지포장재의 종류* ]

종류	적용	비고
1종	열경화성 수지를 사용하는 경우	일액형 또는 이액형 액상 수지에 경화제 및 촉매를 혼합한 조성물로 화학반응에 의한 경화
2종	열가소성 수지를 사용하는 경우	가열 용융형 수지 조성물로 용융 후 상온에서 자연경화

2. 적용 자료 및 문서

다음의 규정은 본 규격서에 인용됨으로서, 관련 시방서와 함께 규격의 일부를 구성한다. 계약기간 중 개별 규정이 개정될 경우 개정된 최신 규정을 적용한다.

또한, 특허제품인 경우에는 특허에 부합되는 자료도 이에 포함한다.

1) 도로안전시설 설치 및 관리지침 (국토교통부예규)

2) 단체표준규격(미끄럼방지포장재-SPS-KTS.1102-1890)

3) 국토해양부 「도로공사 표준시방서 중 미끄럼방지포장」

4)「도료 중 휘발성유기화합물의 함유량 산정방법 용기 표시등에 관한 고시」     (국립환경과학원 고시)

3. 제품

3.1 재료

식별번호	규격명	시공두께	1 ㎡당 자재소요량				재료 공급자	원산지
			재료명	규 격	소요량	단위
23047717	W-IN40	3mm (오차범위 :±0.5mm)	프라이머 (콘크리트에만적용)	MMA	0.5~0.1	kg	우일인더스	대한민국
			수지	MMA	3.2	kg
			경화제	BPO	0.07	kg
			골재	2~3호사, 규사	0.6	kg

3.2 형  태

건조한 포장재의 겉모양은 갈라짐, 벗겨짐이 없어야 하며, 부품, 주름 등의 품질 변화가 없어야 한다.

순번	물품식별번호	규격명	세부규격
1	23047717	W-IN40	W-IN40, t3.0mm, 1종
평면사진			단면사진

4. 그 외 미끄럼방지포장재의 원료와 품질기준, 시험방법(시료채취 방법 포함) 및 시공방법 등에 대한 기준은 「도로안전시설 설치 및 관리지침 (국토교통부예규)」,「단체표준규격(미끄럼방지포장재-SPS-KTS.1102-1890:2017)」을 적용하되 규정 간 내용이 상이할 경우 「도로안전시설 설치 및 관리지침」을 우선 적용한다.