규  격  서

(규격품명 : 폴리수산화염화황산알루미늄 ; Poly Aluminum

Hydroxy Chloro Sulfate, HiBPAHCS 2020)

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

이 규격은 당사에서 제조, 생산, 판매하는 제품으로 수처리용 수처리제(응집         제)인 폴리수산화염화황산알루미늄(이하 HiBPAHCS 2020)의 제품 규격에 대하여        규정 한다.

1.2 분류(모델) 규격서

가. HiBPAHCS 2020 제조 사양서: 산화알루미늄(Al2O3) 10% 이상

1.2.1 HiBPAHCS 2020 제조에 사용된 재료

원재료	함량(%)	무게(g)	비고
Al(OH)3	57	10.18
Sodium aluminate(SAL)	25.8	18.21
HCl	35	30.02
H2SO4	95	1.87
물	100	39.72
합계	-	100

1.2.2 화학반응식

(가) 1st step

28HCl + H2SO4 + 5Al2O3․3H2O → Al2(OH)nCl(6-n-2k)(SO4)k

(나) 2nd step

Al2(OH)nCl(6-n-2k)(SO4)k + Na2Al2O4(SAL) → Al13(OH)28Cl9SO4

Al2O3 5.8%            Al2O3 4.7%

1.2.3 폴리수산화염화황산알루미늄(HiBPAHCS 2020) 제품 사양서

성분 명칭	함량(%)	비고
Al2O3	10.5
염기도	70 이상
염화물(Chloride)	10.22
황산이온(Sulfate)	1.74

1.2.3.1 성분 계산

㉮ Al2O3

① Al2O3 by Al(OH)3

Al(OH)3 = 10.18(g) × 57% Al2O3 ÷ 100 = 5.8% Al2O3

② Al2O3 by SAL

SAL = 18.21(g) × 25.8% Al2O3 ÷ 100 = 4.7% Al2O3

③ 합계 Al2O3 = (1) + (2) = 5.8% + 4.7% = 10.5%

㉯ Chloride(Cl-)

HCl = 30.02(g) × 35% × (35.5(Cl M.W)/36.5(HCl M.W))

÷ 100 = 10.22% Chloride

㉰ Sulfate(SO42-)

H2SO4 = 1.87(g) × 95% × (96(SO4 M.W)/98(H2SO4 M.W))

÷ 100 = 1.74% Sulfate

2. 적용자료 및 문서

- 수처리제의기준과규격 및 표시기준(환경부)

(환경부 고시 제2013-188호)

- 수처리용 응집제의 제조방법 및 수처리용 응집제

(특허 제0506161호, 등록일 : 2005년07월27일)

. - 환경표지인증서 제1955호

(인증기간 : 2013. 4. 12.부터  2015년. 4. 11까지)

. - 품질경영시스템인증서(한국표준협회)

(유효기간 : 2011. 11. 30.부터  2014년. 11. 29까지)

- 폴리수산화염화황산알루미늄(HiBPAHCS 2020) 카탈로그

3. 필요조건

(특허 제056161호)

3.1 재료

- 수산화알루미늄, 염산, 황산, 알루민산 소오다

3.2 형태

- 액체

3.3 제조 및 가공

3.3.1 제조 및 가공

3.3.1.1 제조

㉮ 반응기에 물(H2O) 0.6～25wt%의 비율를 투입한다.

㉯ 교반하면서 황산(H2SO4) 0.5～10wt%를 투입한다.

㉰ 염산(HCl) 50～75wt%를 투입한 후, 반응기의 온도를 80～90℃로 승               온 한다.

㉱ 수산화알루미늄(Al(OH)3) 15～28wt%를 투입한다.(발열반응이므로 서서

히 투입하며, 반응기의 내부온도가 90～125℃가 되게 유지된다.

㉲ ㉮과정 ㉱의 혼합물을 수산화알루미늄(Al(OH)3)의 투입이 완료되면 5～               20시간 동안 반응시켜 저염기성의 염화황산알루미늄(AlClSO4)을 제조하               게 된다.

㉳  ㉲의 과정에서 제조되는 저염기성의 염화황산알루미늄(AlClSO4)은 산

화알루미늄(Al2O3)농도가 9～14%이고, 염기도가 10%이하로 제조된                  것에 산화알루미늄(Al2O3)의 농도가 15～40%인 수산화나트륨(NaOH) 1               0～25wt% 및 물(H2O) 15～35wt%를 혼합하여 제조한다.

㉴ 다음의 반응식은 염산(HCl),황산(H2SO4) 및 수산화알루미늄(Al(OH)3)을               적절한 비율로 혼합하여 저염기성의 염화황산알루미늄(AlClSO4)을 제조               하기 위한 반응식이다.

[반응식 1]

HCl + H2SO4 + 2Al(OH)3 → Al2(OH)nCl(6-n-2k)(SO4)k

㉵ 반응물을 여과(filteration)한다. 여과된 액체는 다시 반응기로 이송                    한다.

㉶ ㉲의 과정에서 제조된 산화알루미늄(Al2O3)의 농도가 9～14%이고, 염기               도가 10% 이하인 저염기성의 염화황산알루미늄(AlClSO4)과 수산화나                트륨(NaOH) 및 물(H2O)의 혼합비율을 46～66 : 10～25 : 15～35 wt%               의 비율로 혼합한다.

㉷ 과정 ㉶의 혼합물을  30～60 ℃의 온도조건하에서 속도구배 1,000 초               에 상응하는 속도로 혼합반응시켜 고분자량의 폴리염화황산알루미늄                 Alx(OH)yClz(SO4)i)을 제조한다.

㉸ 전술한 과정 ㉷의 혼합반응에 의해 제조되는 고분자량의 폴리염화황산               알루미늄(Alx(OH)yClz(SO4)i)은 산화알루미늄(Al2O3)농도 9.5～13%, 염기               도 50%이상, 클로라이트(Cl) 9～14%, 설페이트(SO4) 1.0～5.0%으로 이               루어진다.

㉹ 전술한 단계㉮와 ㉲에서 수산화알루미늄(Al(OH)3)은 알루미늄(Al)염 상               태의 다른 화합물로 대체하여 사용할 수 있으며, 단계㉮와 ㉲의 황산                (H2SO4)은 황산이온(SO4)염 상태의 다른 화합물로 대체하여 사용할 수               있다.

㉺ 또한, 단계㉳에는 저염기성의 염화황산알루미늄(AlClSO4) 46～66wt%               와 수산화나트륨(NaOH)10～25wt% 및 물(H2O)15～35wt%의 비율로 혼               합된 혼합물에 대해 0.001～4wt%의 탄산칼슘(CaCO3)이 더 혼합되어 염               기도 70%이상의 폴리염화황산알루미늄(Alx(OH)yClz(SO4)i)을 제조할 수               있도록 할 수 있다.

[반응식2]

Al2(OH)nCl(6-n-2k)(SO4)k + NaOH + H2O → Alx(OH)yClz(SO4)i + NaCl↓

㉻ 전술한 탄산칼슘(CaCO3)은 탄산나트륨(Na2CO3)으로 대체하여 사용할                수  있으며, 단계㉳의 수산화나트륨(NaOH)은 알루민산소다(Na2Al2O4)로               대체하여 사용할 수 있다.

3.3.1.2 가공

㉮ 숙성이 끝나면 반응물을 여과(filteration)한다.

㉯ 생성된 폴리수산화염화황산알루미늄을 저장탱크로 이송하여, 보관. 출하

한다.

3.4 기능 및 성능

3.4.1 기능

Ｏ 유기물 제거효과 및 플록(Floc)의 크기를 향상시켜 응집속도 향상 기능

(특허 제0506161호)

․ 응집능력이 뛰어나 유기물 제거가 탁월하며, 가수분해가 빨라 floc 형                성속도 및 침강속도가 약 2 ～ 3배 빨라 침전지 유출수 처리수                      의 수질이 대단히 우수하여, 수질을 안정적으로 유지 가능.

Ｏ 과응집공정을 이용한 염소처리공정에서 소독부산물 제거 기능

․ 응집능력이 뛰어나 원수에 humic acid 및 fulvic acid의  전구물질을                 제거하여, 유해물질를 감소시켜 수질품질 유지 가능.

Ｏ 염기도 70% 이상으로 높아 다목적댐의 홍수기 이후 탁수 제거 및 탁도

(특허 제 050616호)

변화가 심한 하천수의 안정적인 수처리 유지 기능

․ pH 강하 및 알카리도의 저하시 고염기도 제품이므로 하천 및 호                    소수에 알카리보조제(가성소다, 소석회)를 투입하지 않아도 플록의                   성장속도 및 침강속도가 빨라 고탁도 유입시 안정적인 수질 유지가능.

Ｏ 조류제거 기능

․봄과 가을에 조류(algae)[남조류(Anabaena속, Microcystis속) 및 규                  조류(Synedra속, Cyclotella속)] 대발생시의 조류제거 능력 탁월.

3.4.2 성능(HiBPAHCS 2020) 카탈로그)

Ｏ HiBPAHCS 2020(Al2O3 10%)과 PAC(Al2O3 10%)의 동일 원수 조건에               서 약22～25% 약품투입률 감소 효과.

Ｏ 국내 최초 고염기도(70% 이상) 제품으로  pH 강하 및 알카리도가 낮아               도 응집보조제(소석회, 가성소다)를 투입하지 않아도 수처리 효율이 우               수.

Ｏ 기존 응집제에 비하여 pH 범위가 넓음( pH 4.5 - 9.5).

Ｏ 동절기 저수온, 저탁도(1NTU 이하) 및 고탁도(2000NTU 이상), 유기물

질에 응집능력이 탁월하고, floc 형성속도 및 침강속도가 약 2 ～ 3배                빨라 침전지 유출수 처리수의 수질이 대단히 우수하여, 수질을 안정적               으로 유지 가능.

Ｏ pH 6.4이상 알카리도 11이상시 응집보조제(소석회, 가성소다)를 투여하               지 않아도 응집능력이 탁월하여 수처리 품질 유지 가능.

Ｏ 봄과 가을에 조류(algae)[남조류(Anabaena속, Microcystis속) 및 규조류

(Synedra속, Cyclotella속)] 대발생시의 조류제거 능력 탁월.

Ｏ 제품 저장중에 제품변질이 발생(폐기물)되지않아 유지관리가 편리함.

3.5 마감 및 외관

3.5.1 마감

3.5.1.1 제조공정 품질관리 개요

원료계량및투입	→	1차반응	→	1차숙성	←	물(1차농도조절)	⇐ QC실시
↓				↓
작업지침서에의해실행				2차반응	←	물(농도조절)	⇐ QC실시
			NO
					YES
				숙성	→	최종검사	→	여과
								↓
								저장

3.5.1.2 원료검사 품질관리 프로세스

프 로 세 스	기 록 유 지	관리항목 및 관리방법	측정주기	성과지표	관련표준
원료입고 원료검사 NO YES 부적합 처 리 식별 및 보관	ㆍ입고대장 ㆍ검사성적서 ㆍ법적서류 (MSDS)	ㆍ원료와주문서와의 일 치확인 ㆍ로트별 약 200㎖(g) 을 채취 → 품질검사 의뢰	ㆍ입고시	ㆍ불 량 율	ㆍ원(부)자재 구매규칙 ㆍ물류관리 규칙
	ㆍ원료샘플링 ㆍ검사성적서 ㆍ계측기 ㆍ시약	ㆍ검사표중에 의해 검 사 실시 단, 간접검 사대상인 경우 공급 처로부터성적서 로판 정 ㆍ검사결과 : 합부판정 ㆍ검사성적서 작성	ㆍ로트별 검 사	ㆍ불 량 율	ㆍ원료검사 규격 ㆍ검사시험 표준
	ㆍ원료검사 판정	ㆍ합격 판정 후 입고 조치	ㆍ통보후 입 고	ㆍ안전수칙 준 수 율	ㆍ물류관리 규칙

3.5.1.3 원료검사 품질관리 프로세스

프 로 세 스	기 록 유 지	관리항목 및 관리방법	측정주기	성과지표	관련표준
샘플채취 수시검사 NO 공정이송 (재반응) YES 최종검사 적합품 처 리 저 장 출 고	ㆍ제조제품	ㆍBatch별 약 200㎖(g) 을 채취(외관, Al2O3, 염기도, 비중) :1차 반응검사	ㆍ생산시	ㆍ작업표준 준 수 율	ㆍ제품제조 지침
	ㆍ샘플링제품 ㆍ작업일보 ㆍ공정일보 ㆍ계측기 ㆍ검사시험표준 ㆍ검사규격	ㆍ검사표준에 의해 검 사실시 ㆍ검사결과 : 합부판정 (시험항목:외관, Al2O3, 염기도, 비중, 염화물, 황산이온, 동 결성 시험) :최종검사 ㆍ공정일보에 기록 → 품질관리과 통보	ㆍBatch 별검사	ㆍ불 량 율	ㆍ제품검사 규격 ㆍ검사시험 표준 ㆍ부적합품 관리규칙
	ㆍ샘플링제품 ㆍ수시검사결과 ㆍ검사규격 ㆍ계측기 ㆍ시약	ㆍ합격판정후 제품검사 성적서 작성 ㆍ부적합 판정시 생산 부 통보	ㆍBatch 별검사	ㆍ불 량 율	ㆍ물류관리 규칙 ㆍ제품검사 규격 ㆍ검사시험 표준 ㆍ부적합품 관리규칙
	ㆍ최종검사결과	ㆍ입고조치	ㆍ요청시	-	ㆍ물류관리 규칙
	ㆍ출고지시서 ㆍ제품시험 성적서	ㆍ물류담당자는 제품과 시험성적서의적합성 을 확인후 출고	ㆍ출고시(단,요청시)	ㆍ안전수칙 준 수 율	ㆍ물류관리 규칙

3.5.2 외관

[수처리제의기준과규격 및 표시기준(환경부 고시 제2013-188호)]

- 무색 또는 엷은 황갈색의 투명한 액체

3.6 기타사항

3.6.1 구성

(특허 제0506161호)

3.6.1.1

하수나 오·폐수 속에 부유하는 부유입자를 화학적 처리방법으로 응집시켜 플          럭을 형성함으로써 침전시키는 수처리용 응집제를 제조하는 방법에 있어서,

(가) 산화알루미늄(Al2O3)의 농도가 40～68%인 수산화알루미늄(Al(OH)3) 15           ～28wt%, 농도가 25～35%인 염산(HCl) 50～75wt%, 농도가 50～98%인 ,황           산(H2SO4) 0.5～10wt%, 물(H2O) 0.6～25wt%를 혼합하는 단계;

(나) 단계(가)의 혼합물을 90～125℃의 온도조건하에서 5～20시간동안 반응시           켜 산화알루미늄(Al2O3)의 농도가 9～14%이고, 염기도가 10%이하인 저염기           성의 염화황산알루미늄(AlClSO4)을 제조하는 단계;

(다) 단계(나)에서산화알루미늄(Al2O3)의 농도가 9～14%이고, 염기도가 10%           이하인 저염기성의 염화황산알루미늄(AlClSO4) 46～66wt%와 산화나트륨(N           a2O)의 농도가 15～40%인 수산화나트륨(NaOH)10～25wt% 및 물(H2O)15～           35wt%를 혼합하는 단계;

(라) 단계(다)의 혼합물을 20～60℃의 온도조건하에서 속도구배 1,000 초에             상당하는 속도로 혼합 반응시켜 고분자량의 폴리염화황산알루미늄(Alx(OH)           yClz(SO4)i)으로 제조하는 단계를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 수           처리용 응집제의 제조방법.

3.6.1.2

제 3.6.1.1 항에 있어서, 상기 고분자량의 폴리염화황산알루미늄(Alx(OH)yClz          (SO4)i)은 산화알루미늄(Al2O3)농도 9.5～13%, 염기도 50% 이상, 클로라이드          (Cl-) 9～14%, 설페이트(SO4) 1.0～5%의 조건을 만족하는 것을 특징으로 하          는 수처리용 응집제의 제조방법

3.6.1.3

제 3.6.1.1 항에 있어서, 상기 단계(가)의 수산화알루미늄(Al(OH)3)은 알루미          늄(Al)염 상태의 다른 화합물로 대체하여 사용할 수 있는 것을 특징으로 하          는 수처리용 응집제의 제조방법.

3.6.1.4

제 3.6.1.1 항에 있어서, 상기 단계(가)의 황산(H2SO4)은 황산이온(SO4)염 상          태의 다른 화합물로 대체하여 사용할 수 있는 것을 특징으로 하는 수처리용          응집제의 제조방법.

3.6.1.5

제 3.6.1.1 항에 있어서, 상기 단계(다)에는 상기 저염기성의 염화황산알루미          늄(AlClSO4)46～66 wt%와 수산화나트륨(NaOH) 10～25%wt% 및 물(H2O)

15～35 wt%의 비율로 혼합된 혼합물에 대해 0.001～4wt%의 탄산칼슘(CaCO3)          이 더 혼합되어 염기도 70% 이상의 폴리염화황산알루미늄(Alx(OH)yClz(SO4)i)          을 제조할 수 있도록 한 것을 특징으로 하는 수처리용 응집제의 제조방법.

3.6.1.6

제 3.6.1.5 항에 있어서, 상기 탄산칼슘(CaCO3)은 탄산나트륨(Na2CO3)으로 대          체하여 사용할 수 있도록 한 것을 특징으로 하는 수처리용 응집제의 제조방          법.

3.6.1.7

제 3.6.1.1 항 내지 제 3.6.1.6 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기단계(다)의 수          산화나트륨(NaOH)은 알루민산소다(Na2Al2O4)로 대체하여 사용할 수 있도록          한 것을 특징으로 하는 수처리용 응집제의 제조방법.

3.6.1.8

산화알루미늄(Al2O3)의 농도가 40～68%인 수산화알루미늄(Al(OH)3) 15～28w           t%, 농도가 25～35%인 염산(HCl) 50～75wt%, 농도가 50～98%인 황산(H2SO4)          0.5～10wt%, 물(H2O) 0.6～25wt%를 90～125℃의 온도조건하에서 5～20시간          동안 반응시켜 제조된 산화알루미늄(Al2O3)의 농도가 9~14%이고, 염기도가 1          0% 이하인 저염기성의 염화황산알루미늄(AlClSO4)46～66 wt%와 산화나트륨          (Na2O)의 농도가 15～40%인 수산화나트륨(NaOH) 10～25wt% 및 물(H2O) 1          5～35wt%를 30~60℃의 온도조건하에서 속도구배 1,000 초에 상당하는 속도          로 혼합 반응시켜 고분자량의 폴리염화황산알루미늄(Alx(OH)yClz(SO4)i)으로          제조되는 수처리용 응집제.

3.6.1.9

제 3.6.1.8 항에 있어서, 상기 고분자량의 폴리염화황산알루미늄(Alx(OH)yClz(S           O4)i)은 산화알루미늄(Al2O3) 농도 9.5～13%, 염기도 50% 이상, 클로라이드(Cl-)          9～14%, 설페이트(SO4) 1.0～5.0%의 조건을 만족하는 것을 특징으로 하는 수          처리용 응집제.

3.6.1.10

제 3.6.1.8 항에 있어서, 상기 수산화알루미늄(Al(OH)3)은 알루미늄(Al)염 상          태의 다른 화합물로 대체하여 사용할 수 있는 것을 특징으로 하는 수처리용          응집제.

3.6.1.11

제 3.6.1.8 항에 있어서, 상기 황산(H2SO4)은 황산이온(SO4)염 상태의 다른 화          합물로 대체하여 사용할 수 있는 것을 특징으로 하는 수처리용 응집제.

3.6.1.12

제 3.6.1. 8항 내지 제 3.6.1.11 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 저염기성의          염화황산알루미늄(AlClSO4)46～66wt%와 수산화나트륨(NaOH)10～25wt% 및          물(H2O)15～35wt%의 비율로 혼합된 혼합물에 대해 탄산칼슘(CaCO3)을 0.00          1～4 wt%의 비율로 더 혼합하여 염기도가 70% 이상인 고분자량의 폴리염화          황산알루미늄(Alx(OH)yClz(SO4)i)이 제조되도록 한 것을 특징으로 하는 수처          리용 응집제.

3.6.1.13

제 3.6.1.11 항에 있어서, 상기 탄산칼슘(CaCO3)은 탄산나트륨(Na2CO3)으로           대체하여 사용할 수 있도록 한 것을 특징으로 하는 수처리용 응집제.

3.6.1.14

제 3.6.1.11 항에 있어서, 상기 수산화나트륨(NaOH)은 알루민산소다(Na2Al2O4)          로 대체하여 사용할 수 있도록 한 것을 특징으로 하는 수처리용 응집제.

3.6.2 폴리수산화염화황산알루미늄(HiBPAHCS 2020) 제품 시험성적서

3.6.2.1 폴리수산화염화황산알루미늄(HiBPAHCS 2020) 검사 성적서

시험항목	단위	규격기준	검사결과	시험방법
성상	-	무색내지 엷은 황갈색 의 투명한 액체		환경부고시 제2013-188호
확인시험	-	확인시험법에 따라 시험시 적합
비중(20℃)		1.20이상
pH		3.5-5.5
Al2O3	wt%	10 ～ 13%
염기도	wt%	70% 이상
SO42-	wt%	1.3～3.0%
염화물	wt%	9.0～14%
암모니아성질소	wt%	0.01%이하
Fe	wt%	0.01% 이하
As	mg/kg	5ppm이하
Pb	mg/kg	10ppm이하
Cd	mg/kg	2ppm이하
Cr	mg/kg	10ppm이하
Mn	mg/kg	25ppm이하
Hg	mg/kg	0.2ppm이하
시 험 기 관

4. 검사 및 시험

4.1 검사

4.1.1 검사물의 크기 및 구성방법

- 1 lot의 크기를 100㎥로 하며, 1일 1 lot 크기의 완성된 제품에 대하여           .  구성한다.

4.1.2 시료의 크기 및 채취방법

- KSA 3151(랜덤샘플링방법)에 따르며, 규정시료 500㎖를 채취한다.

4.1.3 검사방법

(환경부 고시 제2013-188호)

- 수처리제의기준과규격 및 표시기준 Ⅰ. 응집제중 9. 폴리수산화염화                황산알루미늄 시험방법에 따른다.

4.2 시험방법

(환경부 고시 제2013-188호)

- 폴리수산화염화황산알루미늄(Poly Aluminum Hydroxy Chloro Sulfate,             Al13(OH)28Cl9SO4)

가. 성분규격

(1) 성상 : 이 품목은 무색 내지는 엷은 황갈색의 투명한 액체이다.

(2) 확인 시험 : 확인 시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.

(3) 규격 기준

비중 (20℃)	:	1.20 이상
pH	:	3.5 ~ 5.5
산화알루미늄 (Al2O3)	:	10.0 ~ 13.0%,
염기도	:	70% 이상
황산이온 (SO42-)	:	1.3 ~ 3.5%
염화물 (Chloride)	:	9.0 ~ 14.0%
암모니아성 질소 (NH3-N)	:	0.01% 이하
철 (Fe)	:	0.01% 이하
비소 (As)	:	5ppm 이하
납 (Pb)	:	10ppm 이하
카드뮴 (Cd)	:	2ppm 이하
크롬 (Cr)	:	10ppm 이하
망간 (Mn)	:	25ppm 이하
수은 (Hg)	:	0.2ppm 이하

나. 시험 방법

(1) 확인 시험

이 품목은 확인 시험방법 중 알루미늄염, 황산염 및 염화물의 반응을 나타낸다.

(2) 비중

이 품목을 20℃에서 비중계를 사용하여 측정한다.

(3) pH

이 품목의 1% 수용액을 20℃에서 유리전극법으로 측정한다.

(4) 산화 알루미늄

폴리염화알루미늄의 (4) 산화알루미늄에 따라서 시험한다.

(5) 염기도

폴리염화알루미늄의 (5) 염기도에 따라서 시험한다.

(6) 황산이온

폴리염화알루미늄의 (6) 황산이온에 따라서 시험한다.

(7) 염화물(Chloride)

이 품목 약 2.0 ~ 3.0g을 정밀히 달아 물을 넣어 250㎖로 한 다음 이 액 20㎖를 정확히 취하여 물을 넣어 100㎖로 한다. 이때 시료가 진한 색깔을 나타내면 Al(OH)3 현탁액 3㎖를 넣어 혼합한 다음 정치시킨 후 여과한다. 이 시험액에 1N NaOH 용액 약 0.4㎖를 넣어 pH를 7 ~ 10으로 조정한 다음 K2CrO4 지시용액 1㎖를 가하고 0.1N AgNO3 용액으로 적정한다. 종말점은 액의 색이 엷은 주홍색으로 변하는 점으로 한다. 따로 같은 방법으로 공시험을 한다. 시료중의 염화물(%)은 다음 식에 따라 계산한다.

염화물(%) =	(a - a') × N × 35.45			× 100
	S × 1,000 ×	20
		250

S : 시료량(g)

a : 시료용액에서 소비한 0.1N-질산은 용액의 양 (㎖)

a' : 공시험에서 소비된 0.1N-질산은 용액의 양 (㎖)

N : 0.1N-질산은 규정농도

(8) 암모니아성 질소

폴리염화알루미늄의 (7) 암모니아성 질소에 따라서 시험한다.

(9) 철

폴리염화알루미늄의 (8) 철에 따라서 시험한다.

(10) 비소

폴리염화알루미늄의 (9) 비소에 따라서 시험한다.

(11) 납, 카드뮴

폴리염화알루미늄의 (10) 납, 카드뮴에 따라서 시험한다.

(12) 크롬

폴리염화알루미늄의 (11) 크롬에 따라서 시험한다.

(13) 망간

폴리염화알루미늄의 (12) 망간에 따라서 시험한다.

(14) 수은

폴리염화알루미늄의 (13) 수은에 따라서 시험한다.

5. 포장 및 표시

(HiBPAHCS 2020 카탈로그)

5.1 포장

- Tank Lorry, 1ton 용기 및 200ℓ drum, 20kg PE통

5.2 표시

- HiBPAHCS 2020 -

폴리수산화염화황산알루미늄 [HiBPAHCS 2020] ▶ 조달청 우수제품인정서 ▶ 환경부 고시 제2013-188호 ▶ 환경마크인증업체 ▶ ISO 9001 인증업체 ▶ 수처리제제조업 등록 제4호 ▶ 특허 제0506161호 등록 삼구화학공업주식회사 TEL : (031)492-1735 FAX : (031)492-1739 http://www.samgoo.co.kr

5.3 주기

- 발주 후 30일내 납품 및 즉시 납품(수요자 납품 요구일자에 의한 납품)

6. 용도 및 재원 등

(HiBPAHCS 2020 카탈로그)

6.1 용도

- 상수도 수처리용, 공업용수 처리용, 제지용, 폐수처리장

6.2 발주재원

- 폴리수산화염화황산알루미늄(HiBPAHCS2020) Al2O3 10% 이상

6.3 기타 참고사항

- 사용전 적정 투입량을 선정하십시오.

- Floc생성이 빠르므로 오랫동안 교반하지 마십시오.

- 물 또는 다른 약품과 혼합하면 분해될 수 있으니 원액 그대로 사용 하십시        오.

- 산성제품이므로 FRP 또는 polypropylene, rubber-lined 탱크나 용기에 저장        하여 사용하십시오.