무기응집제 시방서(규격 및 설명서)

1. 목적

- 본 시방서는 중랑물재생센터 탈수처리공정 유기고분자 응집제 보조제로 무기응집제인 폴리테츠S 구매건에 한하여 적용한다.

2. 제품규격

- 성 상 : 황갈색 액체 및 오렌지색 액체

- 규격

구 분	규 격	구 분	규 격
비중(20℃)	1.45∼ 1.50	납	10ppm이하
PH	2	카드뮴	2ppm이하
총철	11%이상	크롬	50ppm이하
총철 중 2가철	0.07%이하	셀레늄	10ppm이하
유 리 산	1.0%이하	수은	0.2ppm이하
비 소	5PPM이하

3. 인도조건

- 수요기관 탱크 주입(탱크용량 25㎥ × 1조)

4. 납품기간

- 계약한 날부터 2015년 12월 31일까지(분할납품)

5. 납품시 준수사항

- 납품업자는 운반 및 하차 시 제품이 파손되어 보관 및 사용이 불가능하거나 제품규격에 부적합할 경우에는 규격품으로 재납품 하여야 한다.

- 검사기준은 제2항 제품규격항목에 대한 제조회사의 시험성적서를 제출하여야 하며 수요기관 요청시 공인기관의 시험분석 결과를 제출하여야한다.

- 약품운반은 탱크로리 차량에 의해 안전하게 운반하여야 하며, 운반 중 발생하는 모든 문제에 대해서는 납품업자가 민.형사상 책임을 진다.

- 납품업자는 수요처 요청시 탱크용량에 맞추어 분할납품하여야 하며 분할 납품된 약품은 우리센터 계근장치의 계량확인서를 발급받아 납품량을 확인하고, 25톤이하의 경우에는 추가 납품 투입하고, 25톤이상일 경우에는 25톤으로 절사하여 지급한다.