소장유물 보존처리 금속유물 재질분석 결과

1. 분석개요

○ 관련사업 : 소장유물 보존처리

○ 의 뢰 일 : 2017.4.10.

○ 의 뢰 인 : 보존과학과 장은혜

○ 분석대상 : 유제무당방울(서1941) 등 1건 1점

연번	유물번호	유물명	시대	시료
				대상	분석위치	상태	수량
1	서1941	유제무당방울	근대	본체	표면	흑색 본체 위에 올린 황색칠 부분적 탈락	1
총계

2. 분석과정

○ 시료채취

- 본체를 시료 채취 없이 XRF로 직접 분석

○ 분석위치

- 손잡이, 원판, 방울, 고리 4부분으로 나누어 방울은 결손부위 옆 흑색방울을 기준으로 시계방향으로 연번을 부여하였고, 고리는 해당 방울을 기준으로 원판과 연결된 것을 1번, 방울과 연결된 것을 2번으로 번호 부여

- 손잡이와 원판은 표면이 황, 흑색인 부분을 모두 포함해 각 5곳을 선정하였고, 방울과 고리 역시 황, 흑색 표면을 고루 포함해 1곳씩 선정

분석기기	분석조건
Portable μ-XRF (ArtTAX, Röntec)	Acc.Vol. 50㎸, Cur. 600㎂, Collimator Dia. 0.65㎜, Anal. time 100s

<유제무당방울 옆(左), 위(右)>

		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3. 분석결과

연번	분석위치			성분함량(%)						분석결과
				Cu	Zn	Sn	Pb	Fe	Ni
1	손잡이	1	황	62.46	34.19	1.19	1.11	0.62	0.42	► Sn과 Pb이 미량(≒2%) 혼합된 황동(64-34)
		2	황	62.12	34.73	1.21	1.11	0.48	0.35
		3	황	63.29	33.70	1.15	0.90	0.58	0.38
		4	흑	65.16	31.85	1.11	0.97	0.54	0.37
		5	흑	64.59	31.69	1.58	1.28	0.49	0.37
		평균		63.52	33.23	1.25	1.07	0.54	0.38
2	원판	1	황	63.39	33.76	0.75	1.15	0.56	0.39	► 황동(6-4)
		2	황	63.31	33.82	0.86	1.14	0.50	0.38
		3	황	64.36	33.38	0.65	0.72	0.51	0.38
		4	흑	47.88	50.44	0.28	0.52	0.44	0.45
		5	흑	60.98	38.10	0	0.33	0.24	0.36
		평균		59.98	37.90	0.51	0.77	0.45	0.39
3	방울	1	흑	62.90	36.39	0.15	0.09	0.24	0.23	► 1번 : 황동(63-37) ► 2~11번 : Sn과 Pb이 미량(≒2%) 혼합된 황동(66-32)
		2	황	66.16	29.49	1.58	1.94	0.54	0.30
		3	황	63.47	33.41	0.87	1.35	0.52	0.38
		4	황	65.58	32.05	0.30	1.34	0.45	0.29
		5	황	66.58	31.89	0.45	0.54	0.34	0.21
		6	황	65.22	31.20	1.35	1.42	0.51	0.31
		7	황	65.61	31.19	1.05	1.40	0.47	0.29
		8	흑	66.07	28.66	1.79	1.53	1.66	0.29
		9	황	67.83	30.03	1.05	0.43	0.28	0.38
		10	황	66.81	31.85	0.17	0.74	0.24	0.20
		11	흑	64.93	31.83	1.17	0.94	0.83	0.30
		평균(1번제외)		65.83	31.16	0.98	1.16	0.58	0.30
4	고리	1-1	흑	62.93	36.39	0.33	0.04	0.18	0.13	► 1-1~12-1번 : 황동(6-4) ► 1-2번 : 아연철합금
		1-2	흑	0.92	55.09	0.38	0.60	43.01	0.01
		2-1	흑	59.37	40.24	0.16	0.03	0.08	0.13
		2-2	흑	59.86	39.46	0.43	0.03	0.10	0.14
		3-1	황	58.70	40.87	0.17	0.08	0.08	0.11
		3-2	흑	59.89	39.51	0.35	0.02	0.12	0.10
		4-1	황	62.37	37.21	0.11	0.02	0.15	0.14
		4-2	황	58.91	40.77	0.06	0.02	0.13	0.12
		5-1	흑	59.93	38.85	0.87	0.04	0.18	0.13
		5-2	황	63.78	35.74	0.20	0.04	0.11	0.13
		6-1	흑	59.78	39.72	0.25	0.02	0.11	0.12
		6-2	흑	62.44	37.23	0.02	0.03	0.14	0.14
		7-1	흑	60.48	39.14	0.12	0.01	0.13	0.13
		7-2	흑	58.94	40.36	0.35	0.07	0.16	0.11
		8-1	황	58.24	41.17	0.28	0.03	0.15	0.13
		8-2	황	61.45	38.24	0.06	0.02	0.07	0.17
		9-1	흑	60.21	39.48	0.04	0.02	0.11	0.14
		9-2	흑	59.75	39.30	0.52	0.03	0.23	0.18
		10-1	황	65.04	34.13	0.51	0.03	0.14	0.15
		10-2	흑	60.42	39.19	0.13	0.03	0.13	0.11
		11-1	흑	59.19	39.78	0.66	0.03	0.19	0.17
		11-2	흑	59.11	40.62	0	0.03	0.15	0.11
		12-1	흑	59.07	40.38	0.20	0.04	0.18	0.13
		평균(1-2제외)		60.45	38.99	0.26	0.03	0.14	0.13

- 아연-철 합금으로 확인된 1번 방울과 연결된 고리(1-2번)를 제외하고 손잡이, 원판, 방울, 고리 모두 Cu, Zn이 주성분인 6-4 에서 7-3 황동으로 확인됨.

- 또한 황색과 흑색 색상별로 차이점을 살펴본 결과 두드러진 함량차이가 없고, 황색이 흑색 위에 올라가 있는 것으로 보아 황동으로 제작한 본체 위에 유기성 황색안료를 칠한 것으로 추정됨.

- 방울 중 유일하게 흑색인 1번의 경우 다른 방울들이 주석과 납이 미량 혼합된 황동(Cu-Zn-Sn-Pb≒66-32-1-1)인 것과 비교해 황동(Cu-Zn≒63-37)이긴 하나 구리와 아연의 합금비율에 차이가 있고 주석과 납도 거의 검출되지 않아 따로 제작해 연결한 것으로 보임. 이는 방울과 연결된 고리(1-2번) 역시 다른 재질인 것으로 볼 때 가능성이 더욱 높음.

끝.