품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 금호제20구역 주택재개발 정비사업                         점검일 : 2016. 9.20 ~ 9.21

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
2. 현장 품질방침 및 품질목표	․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전직원의 참여을 위한 동기부여 여부	◦ 품질목표 세부 추진계획 수립 후 실적관리 바람.(분기별) ◦ 품질방침 및 목표를 전 직원(기능공 포함)에게 주기적 교육을 통해 품질활동에 참여할 수 있도록 유도하고 그 결과를 기록관리 하시기 바람.	시정 검토
6. 자원관리	․ 품질관리에 필요한 자원(시설, 장비, 인력 등)의 적정확보 및 유지 여부	◦ 기반구조 관리상태 점검표를 작성 반기별로(반기 초 1회) 점검 을 실시하시기 바람.	시정 검토
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 품질관리계획서의 교육훈련운영기준에 맞게 2016년도 교육 훈련 운영계획을 수립하되 협력업체 교육은 2016년도 예정 공종(기계, 전기, 토목, 조경 포함)과 부합될 수 있도록 수립 바람.	시정 검토
18. 기자재 및 공사 목적물의 보존관리	․ 기자재 및 공사 목적물의 보존관리	◦ 시공에 사용될 자재가 관리 소홀로 열화나 손상에 의해 시공 품질에 영향을 미치지 않도록 보관자재 점검표를 자재 특성 에 맞게 작성 주기적 점검(월 2회)을 실시하기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 114동1~2층계단 주근 위치를 외측으로 변경 요망 (주근과 보조근 위치가 바뀜) ◦ 114동 2층 기둥의 D·Hoop근의 Hook 부분을 엇갈리게 시공 요망(90°, 135°교차배근) ◦ 114동 2층 바닥 보의 주철근 이음시 Slab철근과 함께 묶지 말 것. ◦ 114동 2층 주 벽체의 수직근 피복두께를 적절하게 유지하여 시공 요망(피복두께 확보)(김성배 위원) ◦ 105동 4층 CB1 결로 방지재가 누락되었으니 보완설치 바람. (김원기 위원) ◦ 어스앵커 따장 연결의 경우 전면 Plate 판을 용접으로 연결하였 으나 전면에 볼트로 연결하는 것이 합리적이라 판단됨. ◦ 흙막이 가시설 배면 상단 통로쪽에 위치된 Rock Bolt의 경우 단부에 Cap을 씌워 점검 등 통행 시 안전사고를 예방바람. ◦ 본 구조물과 흙막이 가시설 사이는 비합벽구조로서 본 구조물 지하층 시공 완료 후 되메움시 충분하 다짐 시공이 이루어질 수 있도록 조치바람.(김성진 위원) ◦ 106동 지하3층 벽체 이어치기부 돌출된 철근(고강도 철근)이 과하게 굽혀져 있고 철근 표면에 표이스트가 묻어있어 Con’c 부착력에 영향을 미칠수 있으니 조치 바람. ◦ 102동 B3층 천정부 단열재가 일부 파손되고 접합부 충진이 미비 보완하시기 바람. ◦ 102동 B2층 E/V실 벽체 골재분리 발생된 부분은 보수바람. ◦ 104동 B2층 거푸집 표면 청소상태가 불량하니 Con’c타설 전 청소요함(탈형시 Con’c표면 박리현상으로 작용)(품질시험소))	시정 검토

※ 본 점검결과는“금호제 20구역 주택재개발 정비사업”의 시공자인 현대건설(주)와 감리자인 ㈜간삼건축에서 제시한 문서

와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.