사 진 대 지

○ 시설물명 : 잠실대교(남단-B램프)

사진설명 : 지점부 하부 및 용접부 부식	사진설명 : 상부플랜지 도장탄화(시공시 외부용접때문)
위 치 : BP2 지점부	위 치 : BP2~P3구간
사진설명 : 상부플랜지 도장탄화(시공시 외부용접때문)	사진설명 : 아우트리거(out-rigger) 내측 쓰레기 적치
위 치 : BP2~P3구간	위 치 : P3(S3 종점) 지점부근

사 진 대 지

○ 시설물명 : 잠실대교(남단-B램프)

사진설명 : 지점 받침부 도장박리(부식)	사진설명 : 받침부 도장박리
위 치 : BP3(S3 종점) 지점부	위 치 : BP3(S4 시점, P26방향) 지점부 G1열
사진설명 : 신축이음하부 누수 흔적(지속관찰)	사진설명 : 누수로 인한 받침 용접부 부식
위 치 : BP3(S4시점) 신축이음하부 외측	위 치 : BP3(S4시점) G2열 지점부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 잠실대교(남단-B램프)

사진설명 : Splice부 하부 도장박리	사진설명 : 지점부 하부 도장박리 및 용접부 부식
위 치 : P24~P25구간 SP5	위 치 : P24 지점부
	끝 -
사진설명 : 지점부 거더단부 하부플랜지 부식	사진설명 :
위 치 : P23(본선 SPG) 지점부	위 치 :