2011년

사업소명	시설보수과	교량보수과
계
동부	영동6교(1), 탄천1교(2)	청담대교(3), 잠실철도교(4)
서부	모래내고가(5)
남부	이수고가(6)	한강대교(신,구)(7), 한남대교(8)
북부
성동		성수대교(9)
강서	양평교(10), 양화교(11)	행주대교(상류)(12), 성산대교(13)

6. 이수고가도로 정밀안전진단 결과 조치내역

○ 정밀안전진단 현황

- 용역사 : 케이에스엠기술(주)

- 금  액 : 224,740천원

- 기  간 : 2011. 4. 19 ~ 2012. 2. 8

○ 조치현황 : 총 18건 중 조치완료 7, 지속관찰 6, 조치중 5

구 분	용역결과				조치여부
	보수 우선 순위	결함 및 손상 내용	연번	수량/개소	조치 완료		미조치
					보수완료	지속관찰	2012년 (천원)	향후조치(천원)
								2014년	2015년
		합 계	18		8건	6건		4건 4,000	0
교면포장		아스콘 망상균열	1	4.7㎡/3	-	지속관찰	-	-	-
	단기	아스콘 패임	2	0.33㎡/4	조치완료 (`12. 9월)	-		-	-
	단기	아스콘 소성변형	3	9.0㎡/3	조치완료 (`12. 9월)	-		-	-
난간 및 연석	단기	균열(폭 0.3mm 미만)	4	4.1m/7	-	-		500	-
방음벽		파손	5	1개소	-	지속관찰	-	-	-
신축이음장치	단기	이물질 퇴적	6	2.42㎡/4	조치완료 (`12. 1월)	-	-	-	-
배수시설	단기	배수구 막힘	7	5개소	조치완료 (`12. 1월)	-	-	-	-
	단기	배수구 그레이팅 파손	8	4개소	조치완료 (`12.12월)	-		-	-
		배수관 탈락	9	1개소	조치완료 (`12.12월)	-		-	-
받침장치		고무패드 이격	10	1개소		지속관찰	-	-	-
		몰탈균열(cw 0.1mm)	11	0.2m/2	-	지속관찰	-	-	-
		받침장치 부식	12	11개소	-	지속관찰	-	-	-
하부구조	단기	경미한 파손	13	0.08㎡/5	-	-		100	-
	단기	내재된 철근노출	14	0.02㎡/2	-	-		100	-
	단기	누수오염	15	26.5㎡/4	-	-		2,500	-
	단기	폐기물 퇴적	16	0.2㎡/1	조치완료 (`12. 1월)	-		-	-
	단기	재료분리	17	2.1㎡/2	-	-		1,300	-
		점검사다리 볼트탈락	18	2개소	-	지속관찰	-	-	-