강구조 도로시설물 안전점검(용접분야) 보고서

시설물명 : 노들(남)고가

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비 고 (점검일자)
	폭	연장
2종	8	439	동작구 본동 159	남부도로사업소	DB-18	STB	'81.9.20	현대건설	‘15.06.12

□ 시설물 위치도 한강대교 노들남고가 P17 P20 □ 시설물 전경
[ 교량하부 사진 ]	[ 교량내부 사진(낮음) ]

□ 점검 개요

○ 점검구간 : 노들남고가, P17~P20구간 강박스(STB) 2열

○ 점 검 자 : 교량안전과 이우근, 이제택

□ 점검자 의견

○ 신축이음하부 누수로 인하여 지점부 받침 및 거더단부 등의 부식이 국부적으로

심한 상태이므로 우기시 누수여부 확인 후 조속한 정비 필요.

- 간단한 보수 조치 : 용접보수, 보수도장, 볼트체결, 청소 등

- 검토 후 보수 조치 : 신축이음부 누수차단, 슬라브 누수차단, 빗물받이 연장

시공(우기시 현장 확인 필요), 강재 단면감소부 보강 여부 등

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
노들남고가 (P17~P20)	용접누락	시공누락	용접실시	약 37개소	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	강재 단면감소 (복부판, 종리브 하부)	과거 체수	외부 용역시 단면감소부 보강 검토	P19 G2열 D13~D17구간
	받침 및 거더 단부 부식 심화	신축이음 및 Slab 누수	보수도장 및 빗물받이 정비	P17, P20
			※ 우기시 누수여부 현장 확인
	강박스 외부 거더 오염(부식)	Slab 누수	보수도장	P19~P21구간
			※ 전구간 확인 후 일괄 조치 바람
	도장박리 및 도장누락	시공불량 및 비파괴검사	보수도장	P17:도장박리 P18 G1 D10 (도장누락)
	강박스 외부 하부면 도막긁힘	충 돌	보수도장	P20~P21구간
	Splice부 볼트 누락(탈락)	시공누락	고장력 볼트 체결	P18 G2 D9 : 1개
	공사잔재 방치 및 비둘시 서식	청소 미실시	청소	P17, P20입구

□ 점검 결함사항

【 노들남고가 공통 결함사항 】

1. 강박스 외부 슬라브 하면(거더접촉부) 누수흔적 및 거더 오염(부식)

- P19~P21구간 강박스 외부 슬라브 하부면 누수흔적 및 누수로 인한 강재

부식 및 강박스 하부 오염 발생

- 누수가 심한 곳은 부분적으로 부식 발생

※ 노들남고가 전구간 강박스 외부 확인 후 조치 필요

【 노들남고가(P17~P20) G1열 결함사항 】

2. 강박스 외부 하부 도막 긁힘 발생 : 외부 충격때문

- P20~P21구간 강박스 외부 하부

3. P17 G1열 신축이음하부 누수 흔적 및 누수로 인한 지점부 받침 및 거더단부

부식 : 내측 및 외측

- 신축이음하부 및 조인트 부근 슬라브 누수 흔적 및 누수로 인한 받침, 거더

단부, 단부 플랜지 하부 등 부식 심화

- 빗물받이 외측 길이 짧음 : 받침위로 우수가 떨어질수 있으니 연장 시공 바람

4. P17 지점부 가로보 하부면 도장박리

5. P17 D10~D11구간 Web(복부판) 수평보강재 필렛용접부 단속용접(용접누락)

6. P17 D15구간 하부 종리브 부분 용접누락 : 3개소(횡리브 교차부)

7. P17 D16구간 하부 종리브 부분 용접누락 : 4개소(횡리브 교차부)

8. P18 D1~D2구간 하부 종리브 부분 용접누락(횡리브 교차부)

9. P18 D7~D8구간 하부 종리브 부분 용접누락(횡리브 교차부)

10. P18 D8~D9구간 상부 종리브 필렛용접부 단속용접(용접누락)

11. P18 D10~D11구간 하부 맞대기용접부 도장누락 : 좌·우측

- 비파괴검사(초음파)를 위해 도막제거 후 도장 미실시

12. P18 D13구간 상부 횡리브 부분 용접누락

13. P18 D15~D16구간 종리브 맞대기 용접누락 : 4개소

- 하부 종리브 1개소,  상부 종리브 3개소

14. P19 D0~D1구간 상부 종리브 맞대기 용접누락

15. P19 D4~D5구간 상부 Splice부 종리브 용접누락

16. P19 D9~D10구간 상부 종리브 필렛용접부 단속용접(용접누락)

17. P19 D9~D10구간 상부 Splice부 종리브 용접누락

18. P19 D14~D15구간 하부 종리브 용접누락 : 2개소

19. P19 D15구간 브레이싱과 하부 횡리브 용접불량

20. P20 지점부 강박스 입구 하부 작업잔재(볼트 및 점검문) 미제거 및 비둘기 서식

21. P20 G1열 신축이음하부 거더단부 부식 및 비둘기배설물 오염

【 노들남고가(P17~P20) G2열 결함사항 】

22. P20 G1열 신축이음부근 슬라브 누수 흔적 및 누수로 인한 받침 및 거더단부 등

부식 심화

- 빗물받이 외측 길이 짧음 : 받침위로 우수가 떨어질수 있으니 연장 시공 바람

23. P20 G1열 외부 배수관 고정 플레이트 강재 부식

24. P17 G2열 신축이음하부 누수 흔적 및 누수로 인한 지점부 받침 및 거더단부

부식 : 내측 및 외측

- 신축이음하부 및 조인트 부근 슬라브 누수 흔적 및 누수로 인한 받침, 거더

단부, 단부 플랜지 하부, 지점 가로보 볼트 등 부식

25. P17 D1~D4구간 강박스 내부 공사잔재 및 쓰레기 방치

26. P17 D13~D14구간 상부 종리브 용접누락

27. P17 D14~D17구간 횡리브 수직보강재와 하부플랜지 용접누락 : 8개소

28. P18 D2~D3구간 상부 횡리브 수직보강재와 상부플랜지 용접누락

29. P18 D4~D5구간 Splice부 하부 종리브 용접누락

30. P18 D9~D10구간 하부 Splice부 부근 종리브 맞대기 용접누락 : 2개소

31. P18 D9~D10구간 상부 Splice부 볼트 누락(1개)

32. P19 D2~D3구간 상부 종리브 용접누락

33. 과거 체수로 인한 강재 단면감소 발생 : 외부 용역시 보강 여부 검토 바람

- P19 D13~D17구간 Web(복부판) 하부 강재 단면감소

- P19 D14~D17구간 하부 종리브 단면감소

34. P20 G2열 신축이음하부 누수흔적 및 누수로 인한 거더단부 강재 부식

# 첨 부 : 점검결과 결함사항 사진대지 2부. 끝.