노면표시 휘도기준 상향에 따른

유리알 성능 시험시공 계획

노면표시 휘도 기준이 상향됨에 따라 유리알 종류별로 시험시공을 실시하고 6개월 동안 휘도 변화량을 측정하여, 2020년 노면표시 유지보수공사 단가산정에 적용코자 시험시공을 실시함.

□ 관련근거

○ 노면표시 휘도기준 상향에 따른 유리알 성능 시험요청

- 교통운영과-4700(2019.03.21.)

□ 도로표지 도료용 유리알 KS기준(KSL2521)

종류		입도	유리알 성능		비 고
			굴절률	재귀반사
가호	1호	850㎛~300㎛	1.50~1.64	-	국내유통 (다수)
	2호	850㎛~300㎛	1.64~1.80	-	국내유통 (소수)
	3호	850㎛~300㎛	1.80이상	18(cd/m2)/lx 미만	제품미유통
	4호	850㎛~300㎛	1.80이상	18(cd/m2)/lx 이상	제품미유통
나호	1호	600㎛~150㎛	1.50~1.64	-	제품미유통
	2호	600㎛~150㎛	1.64~1.80	-	제품미유통
	3호	600㎛~150㎛	1.80이상	18(cd/m2)/lx 미만	제품미유통
	4호	600㎛~150㎛	1.80이상	18(cd/m2)/lx 이상	제품미유통
다호	1호	1.7mm~850㎛	1.50~1.64	-	제품미유통
	2호	1.7mm~850㎛	1.64~1.80	-	제품미유통
	3호	1.7mm~850㎛	1.80이상	18(cd/m2)/lx 미만	국내유통 (소수)
	4호	1.7mm~850㎛	1.80이상	18(cd/m2)/lx 이상	국내유통 (소수)

□ 시험시공 개요

○ 일  시 : 2019. 05. 23(목) 10:00 ~ 15:00

○ 위  치 : 중구 퇴계로 신당역교차로

○ 시험시공 내역(위치도 참조)

- 신당역 동측 횡단보도 : 가호1호(일반유리알)

- 신당역 서측 횡단보도 : 가호1호(고휘도유리알)

- 신당역 남측 횡단보도 : 다호3호(우천형유리알)

□ 참여 인원

○ 시공사 : 경기안전공사 고순호 외 7인

○ 감리사 : ㈜동해종합기술공사 박상훈 외 1인

○ 발주처 : 시설9급 류승휘 외 1인

□ 향후 계획(모니터링)

○ 노면표시 시험시공 구간 6개월 동안 휘도 변화량 측정.

○ 감리원을 활용하여 측정하며 측정시 건조 및 습윤 동시 측정