대치지하차도 보수공사비(개략공사비)

구분	부재	손 상 내 용	보수보강공법	보수 물량	단위	단가(원)	금액(원)	순위	조치계획
B O X	슬래브 하면	균열(0.3mm이상)	주입보수	8.00	m	120,000	960,000	1	2015 반영
	벽체	타일들뜸	타일재시공	6.55	㎡	73,000	478,296	2	2015 반영
		타일탈락	타일재시공	0.02	㎡	73,000	1,752	2	2015 반영
		타일파손	타일재시공	2.88	㎡	73,000	210,240	2	2015 반영
신축이음부		벽체Joint실링재열화	실링보수	41.00	m	30,000	1,230,000	2	2016 반영
		포장부Joint망상균열	포장부실링보수	35.00	m	30,000	1,050,000	2	2016 반영
U- TYPE 옹벽		균열(0.3mm이상)	주입보수	90.30	㎡	120,000	10,836,000	1	2015 반영
		균열,파손	단면보수	0.20	㎡	188,000	37,600	2	2015 반영
		들뜸,박리,박락	단면보수	2.22	㎡	188,000	417,360	2	2015 반영
		열화	단면보수	190.90	㎡	188,000	35,889,200	2	2015 반영
		열화,박리	단면보수	16.20	㎡	188,000	3,045,600	2	2015 반영
		Joint주변박리,박락,들뜸	단면보수	0.75	㎡	188,000	141,000	2	2015 반영
		박리,박락,철근노출	방청+단면보수	9.65	㎡	199,000	1,920,350	1	2015 반영
		보수부균열(0.3mm이상)	주입보수	8.00	m	120,000	960,000	1	2015 반영
		단면보수부 박락	단면보수	0.09	㎡	188,000	16,920	2	2015 반영
		보수부박리, 철근노출	방청+단면보수	0.16	㎡	199,000	31,840	1	2015 반영
포장부		소성변형	팻칭보수	0.15	㎡	57000	8,550	3	2016 반영
		망상균열 및 파손	팻칭보수	0.28	㎡	57000	15,960	3	2016 반영
순공사비							57,250,668
부대공비							-
제경비[(순공사비+부대공비)의 50%]							28,625,334
총공사비							85,876,002

주) 1. 보수공법별 단가는 서울시 도시안전실에서 발행된『2014년도 도로 및 시설물 유지관리 보수공사 설계지침Ⅱ(도로시설물분야)』를 참조하였음.