강구조시설물 안전점검결과 지적사항(2014. 1.21, 도로시설과)

구 분		손상물량 (개소)	조치결과	비 고
박스외부 (P1 지점부)	충진재 들뜸	1	재충진	사진1
우측 타이거더(D4~D5)	web(복부판) 수평보강재 도장박리	1	재도장	사진2
우측 타이 거더 (D17~D18)	타이거더 하부플랜지 부식	1	재도장	사진3
우측 타이 거더 (D19~D20)	하부플랜지 도장박리	1	재도장	사진4
박스내부(P2 지점부)	하부 우수유입 및 부식	1	재충진 및 재도장	사진5

※ 보수사진은 별첨 참조