강구조 도로시설물 안전점검(용접분야) 보고서

시설물명 : 도림고가

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비 고 (점검일자)
	폭	연장
2종	13.8~8.0	326	문래동36~ 도림동159	남부도로사업소 (시설보수과)	DB-18	SPG PCI	'74.9.30 1992	미륭건설	‘15.01.19

□ 시설물 위치도 P6 도림고가 P7 □ 시설물 전경
[ 철도통과구간 외부 사진 ]	[ 플레이트 거더(교량) 하부 사진 ]

□ 점검 개요

○ 점검구간 : 도림고가, P6~P7구간(철도통과구간), 플레이트 거더(SPG) 12열

○ 점 검 자 : 교량안전과 강구조교량팀

□ 점검자 의견

○ 전구간 부식 및 도장박리가 산재해 있어 조속히 전면 재도장 검토후 보수 필요

또한, 신축이음부 누수로 인해 받침부의 부식이 진행중이므로 신축이음부

누추차단(정비) 필요

- 간단한 보수 조치 : 지점부 받침 보수도장, 지점부 콘크리트 잔재 및 토사 청소 등

- 검토 후 보수 조치 : 전구간 재도장 실시, 신축이음부 및 연석부 누수차단 등

점검구간	주요결함	원 인	보수시기	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
도림고가 (P6~P7)	거더 도장박리 및 부식 심함 (전구간)	도장 노후 및 신축이음누수	단 기	전구간 재도장 검토 필요	P6 지점부근 및 G9열 부식 심함	추 가 조사 후 별도산정 필 요
			단 기	신축이음부 정비 필요	P6 및 P7
	받침부 강재 부식 및 몰탈균열	신축이음누수 및 시공불량	중 기	보수도장 및 몰탈 균열보수 토사제거	P7 G4~G12열
	볼트체결불량	시공불량	중 기	재체결	P7 G3/G4열
	거더단부 유간부족	시공불량	관 찰	유간거리 지속관찰	P7 G4열
	받침 고무 패드와 강재 어긋남	시공불량	관 찰	추가 변이 여부 관찰	P7 G7열 받침

□ 점검 결함사항

【 도림고가 결함사항 】

1. P6 지점부근 거더상부 및 난간 연석(G1열 외측부) 누수

- 누수로 인한 거더 외측 및 연석부 강재 부식

- 교면 신축이음부 및 보도부 조인트 체수 발생

※ P6 교각부는 현장여건상 점검통로가 없어 교량받침 점검 미실시

2. P6 G4~G5열 거더사이 브레이싱 부식 심함 : P6 지점부근 부식 심함

3. P7 신축이음하부 누수 발생 : 신축이음부 정비 필요(누수차단)

- 교면 신축이음부 후타재 탈락 및 체수, 보도부 조인트 체수 발생

- G11~G12열 누수로 인한 교각위 체수(물고임) 발생

【 도림고가 결함사항(계속) 】

4. P7~P6구간 플레이트 거더 전구간 부식 및 도장박리 산재 : G1~G12열

- 전구간(철도통과구간) 전면 재도장 실시 검토 필요

5. 거더 및 브레이싱위 비둘기 서식 및 배설물 퇴적

- 위 치 : P7→P6방향 G1~G2열 및 G5열

6. P7 G3열 및 G4열 지점부 브레이싱 거셋트판 볼트 체결 불량(조임불량) : 6개

7. P7 G4열 신축이음하부 거더단부와 교대 흉벽 유간 부족 : 지속관찰 필요

8. P7 G5열 받침부 몰탈 균열 및 받침 강재 부식

9. P7 G6열 지점부 받침 강재 부식 및 토사퇴적, 받침부 몰탈 균열

10. P7 G7열 지점부 받침 고무패드 및 강재 어긋 남 : 추가 변이 지속 관찰

- ‘12.12월(강구조물팀) 점검때와 비교시 추가변화가 없으므로 지속관찰 바람

11. P7 G8~G9열 종방향 조인트 누수 발생 및 누수로 인한 거더 부식

- 누수로 인한 G8열 G9열 지점부 받침 및 거더 부식 발생

- 특히, 종방향 조인트 하부 G9열의 거더 부식 심함.

12. P7 G10열 지점부 받침 강재 부식

13. P7 G11열 지점부 받침 강재 부식

14. P7 G12열 지점부 받침 몰탈 균열

15. P7 G12열 외측 검검통로하부 캔틸레버측 콘크리트 탈락

- 콘트리트 잔재가 점검통로 하부로 떨어 짐

# 첨 부 : 점검결과 결함사항 사진대지 1부. 끝.