강구조 도로시설물 안전점검(용접분야) 보고서

시설물명 : 동작대교(남단-H램프)

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비 고 (점검일자)
	폭	연장
1종	6	160	서초구 반포동	교량안전과	DB-24	STB	'84.12.29	대우건설	‘15.9.21

□ 시설물 위치도 남단-H램프 동작대교 PS5 HP4 □ 시설물 전경
[ 동작대교 남단-H램프 외부 사진 ]	[ 동작대교 남단-H램프 내부 사진 ]

□ 점검 개요

○ 점검구간 : 동작대교, 남단-H램프, PS5~HP2~HP4구간, STB 1열

○ 점 검 자 : 교량안전과 임동운(시설물 담당), 이우근, 이제택

※ 집중점검과 병행하여 점검 실시

□ 점검자 의견

○  신축이음하부 거더단부측 및 받침부근에 콘크리트 잔재 등이 퇴적되어 있으

므로 즉시 제거(청소) 바람.

- 간단한 보수 조치 : 받침 부식부 및 내부 도장불량부 보수도장, 잔재 청소

- 검토 후 보수 조치 : 신축이음하부 정비

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
동작대교 (남단-H램프)	내부 격벽부 마감도장불량 및 도장 잔재 퇴적	시공불량 및 청소 미실시	보수도장 및 잔재 청소 (하자조치)	HP2 지점부근	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	받침부식	신축이음하부 누수	전처리 후 보수도장 실시	HP2 받침 2개소
	콘크리트 잔재 퇴적	신축이음정비후 미청소 및 후타재 탈락	잔재 제거(청소)	PS5, HP4측 거더단부

□ 점검결과 결함사항

【 동작대교(남단-H램프) 결함사항 】

1. PS5 신축이음하부 거더단부(내·외부) 및 받침부근 콘크리트 잔재 퇴적

- 청소 바람

2. PS5~HP1구간 하부 오물(인분) 미청소

3. HP2(S2 종점) 지점부근 격벽부 마감도장 불량(누락) 및 하부 도장(브라스팅)

잔재 미청소

4. HP2 신축이음하부 지점부 받침 강재 부식 2개소

5. HP4 신축이음하부 백태(누수흔적) 및 후타재 탈락(내·외측부)

6. HP4 신축이음하부 거더단부 콘크리트 잔재 퇴적 : 청소 바람.

# 첨 부 : 점검결과 결함사항 사진대지 1부. 끝.