□ ROCK BOLT 품질관리 기준

종별	관 리 항 목	관리내용 및 시험	시험빈도	비 고
일상 관리	시공 정밀도	소정의 위치, 천공지름, 깊이로 시공되어 있는가의 확인	매 타설시	록볼트의 검측
	충전상태	충전재가 록볼트와 원지반사이에 확실히 채워져 있는가를 확인	매 타설시	함마 타격 확인
	정착효과	시공후의 정착효과를 확인 (토크렌치로 조임등)	매 타설시	함마 타격 확인
	변 형	지압판의 변형 등을 관찰	매 일	현장계측결과 등에 의하여 대책을 강구
정기 관리	강 도	록볼트 인발시험	터널연장20m마다	3개/20m(천정,양측벽각 1개)
기타	유 동 성	모르터의 플로우 값 측정	필요할때마다	KS F 2432
	강 도	모르터의 압축강도 시험		KS F 2426

□ NATM 터널 설계현황

구 분		일반구간
		PD-3C(예비패턴)	PD-3D(파쇄대, 지장물)	PD-3E	PD-4	PD-5
표준단면
굴 진 장 (m)		0.8/0.8	1.0/1.0	1.0/1.0	1.2/1.2	1.5/1.5
록볼트	길 이 (m)	4	4	4	4	4
	종/횡 (m)	0.8/1.0	1.0/1.2	1.0/1.2	1.2/1.5	random
강지보	규 격	LG-70×20×30	LG-70×20×30	LG-70×20×30	LG-50×20×30	-
	간격(m)	0.8	1.0	1.0	1.2	-

※ 터널 패턴(암상태) 별로 80~150cm간격으로 설치하며, 깊이는 4.0m로 시공