품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 마곡구역 도시개발사업 단지조성공사(1공구)                 점검일 : 2015. 3.16 ~ 3.17

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
5. 기록관리	․품질기록의 보관 및 보호 상태	◦ 문서분류 기준표에 의거 관리되는 모든 문서는 문서분류 체계에 의거 보존년한 및 관리책임자를 지정 관리하시기 바라며 보안을 요하는 문서에 대하여는 보안문서 관리대장 을 작성 관리하시기 바람.	시정 검토
10. 교육 훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하 는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 2015년도 교육훈련운영계획 중 중점품질관리 작업자에 대한 교육훈련 계획이 누락되었으니 보완하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 업무지구 Cp4앞 우수BOX 구조물 시공구간 철근조립공사 결속선 누락개소 발생 - 근거 : 시방서 제5장 콘크리트공사 5-3철근 및 보강재 - 개선방향 : 철근 조립시 교하되는 전 개소는 100% 결속선 으로 결속하거나 용접한다. ◦ 업무지구 Cp4앞 우수BOX 2련과 1련 구조물 시공구간 사이 공사잔재 등 불순물 방치 - 근거 : 시방서 제4장 토공사 4-4 흙쌓기 및 되메우기 - 개선방향 : 구조물 시공 후 되메우기 전 공사잔재 및 불순 물을 제거 후 되메우기 한다 ◦ 업무지구 C2 건너편 공4 앞 코너 신호등주를 보도와 자전거 도로 사이에 돌출되게 설치하였음 - 근거 : 시방서 제7장 도로 및 포장공사 7-6연석 - 개선방향 : 보도와 경계석을 신호등를 포함 되도록 개선 시공 (토목시공 김행배 위원) ◦ 1,2공구 BOX 연결구간 중간벽체 철근 조립시(스트럽) 수평 유지 조립 필요 - 근거 : 시방서 제5장 콘크리트공사 5-3 철근 및 보강재 - 개선 : 철근 조립시 코크리트 구조물에 균등하게 하중 전달 을 위해 스트럽 조립시 좌우 수평유자하게 수정바람. ◦ 1,2공구 BOX 연결구간 벽체 철근조립 후 장기 노출로 녹 발생 - 근거 : 시방서 제5장 콘크리트공사 5-3 철근 및 보강재 - 개선 : Con’c 타설 전 녹을 제거하고 부착응력에 충분한 청소 후 Con’c 타설 요망 ◦ 중(집)1-13 보도포장구간 주변 폐아스콘 방치 - 근거 : 제7장 도로 및 포장공사 7-5 보도포장 - 개선 : 보도포장 전 주변 폐아스콘 및 Over size 폐골재 반출 요망(토목시공 오세길 위원) ◦ 업무지구 대(보) 1-1 우수관로 맨홀구체 상부 건조수축 균열 이 발생되었으니 면처리 후 이어치기 공사를 진행 바람. ◦ 업무지구 대(보) 1-1 2련BOX 벽체 철근 조립부 철근에 묻은 페이스트 제거 및 이어치기부 조면처리를 확실히 하여 시공 품질을 확보하시기 바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“마곡단지 도시개발사업 단지조성공사(1공사)”의 시공자인 금호산업(주)와 감리자인 ㈜동명기술공단

에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.