품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 마곡지구10-1단지아파트건설공사                         점검일 : 2015. 10. 1 ~ 10. 2

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
9. 계약변경	․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	◦ 현장소장은 설계변경 내용에 대하여 면밀히 검토한 후 관련 공종 참여자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입 될 수 있도록 조치하고 교육결과를 기록관리 하시기 바람.	시정 검토
18. 기자재 및 공사 목적물의 보존관리	․ 기자재 및 공사 목적물의 보존관리	◦ 시공에 사용될 자재가 관리 소홀로 열화나 손상에 의해 시공 품질에 영향을 미치지 않도록 보관자재 점검표를 자재 특성 에 맞게 작성 주기적 점검(월 2회)을 실시하기 바람. (보관자재 : 월2회, 지급자재 : 시공사 월1회, 협력업체 월1회)	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 각종 부위 균열(건조, 누수)보수 - 1011동 옥상층 바닥균열, 난간대 균열, 계단실 천정 누수균열, 지하주차장 천정균열 - 근거 : 건축공사 시방서 철근콘크리트공사 A-04030 ◦ 1011동 1005호 거실, 방바닥 기포콘크리트 균열 및 침하 소음 발생 - 근거 : 건축공 사시방서 철근콘크리트공사 A-04046 ◦ 최상층 단열재 틈새 발생 - 단열재 연결부 밀실하게 부착-틈새 발생 시 열교현상 발생 틈새 시공 시 접합면 우레아폼 충진과 동시 시공 바람. - 근거 : 건축공 사시방서 수장공사 A-15050 ◦ 지하층 전기실 개구부 상부 인방 미 시공되었으니 인방블럭 으로 시공하여 보강바람. - 근거 : 건축공사 시방서 조적공사 A-06020(건축시공 이호일) ◦ 견출공사 - 1011동 15층 1,2호 라인 콘크리트 기둥 면 상태가 불량하니 수장공사 전 면 정리할 것. ◦ 엘리베이터 공사 - 1011동 옥상 1,2호 라인 옥상 엘리베이터 빔 고정 위치 방수턱 미설치로 우기 시 우수가 침투될 수 있으니 보완조치 요망 ◦ 코킹공사 - 1011동 9층 1, 2호 라인 거실벽체 콘크리트와 ALC블록 접합부 처리 미흡하니 이질 접합부위 완충재위 코킹처리 요망 (가능하면 아트월 폭 조정으로 대체 요망) ◦ 바닥미장공사 - 1011동 9층 1, 2호 라인 바닥미장 마감선위 전기선이 노출 되었으니 수장공사(바닥마루공사) 전 전기선 노출부위 재시공 요망 ◦ 플랫타이핀 미 제거 - 1011동 지하주차장 1층 환기구 안쪽 플랫타이 핀 제거할 것 (건축구조 김원기) ◦ 1011동 14층 5호세대 천정 자재인양구 부위 콘크리트 마감 처리가 불량하니 보완바람. ◦ 현장에 반입된 모든 자재는 자재 특성에 맞게 보관 관리하여 향후 시공에 사용될 때 기능이 손상되지 않도록 자재 관리에 철저를 기하시기 바람.(유공관, 철근, 보온재 등)(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“마곡지구 10-1공구 아파트건설공사”의 시공자인 남양건설㈜과 ㈜I.T.M코퍼레이션에서 제시한 문서와 구두

답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.