주철 맨홀뚜껑 및 틀 제작 시방서

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

이 표준은 주로 상수도, 하수도, 전기용, 통신용에 사용되는 주철 맨홀뚜껑 및 틀(이하 “뚜껑 및 틀”이라 한다.)에 대하여 적용한다.

1.2.1 뚜껑 및 틀 재료의 종류는 표 1에 따른다.

표 1 - 재료별

종 류		기 호	사용 장소
원 형	구상흑연주철	GCD 500	-차량 도로 -차량도로 가변(측구) -보행자 도로 -주택지, 공원, 유원지 -각종 배송관로 등
각 형

2. 인용규격

다음의 인용표준은 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS D 4040  주철(강)재 맨홀뚜껑 및 틀의 일반 요구사항

SPS-KFCA-D4302-5016  구상 흑연 주철 품

SPS-KFCA-M201-1639  주철·주강재 맨홀뚜껑 및 틀

3.1 제조 및 가공

3.1.1 주철품은 큐폴라, 전기로, 그 밖의 적당한 로(爐)에 의해 용해하고, 흑연을 구상화하기 위한 처리를 하여 사형(砂型) 또는 이것과 동등한 열 확산율을 가진 주형에 주조한다.

3.1.2 주철품은 인수ㆍ인도 당사자 사이의 협정에 따라 어닐링, 그 밖의 열처리를 할 수 있다.

3.1.3 내부의 건전성

주철품의 내부에는 사용상 해로운 블로홀 등이 없어야 한다.

3.2. 겉모양

3.2.1 겉모양은 파손, 균열, 수축공 및 블로홀 등 사용상 해로운 결함이 없어야 한다.

3.2.2 뚜껑과 틀은 잘 맞아야 하며, 뚜껑과 틀이 접하는 면은 정밀가공 또는 이에 준하는 평활도 및 표면조도를 유지하여야 하며 조립시 흔들림이 없어야 한다.

3.2.3 뚜껑과 틀은 내면ㆍ외면을 깨끗이 하여 가공 타르를 소부 도장하거나 또는 정제 타르에 수지 도료를 가한 것으로서 상온도장에 적합하고 건조가 빠르며 내후성이 좋은 것으로 도장하여야 한다.

3.2.4 뚜껑 및 틀의 모양과 상면 문양은 부도에 따른다. 다만 특별히 주문자의 요구가 있을 경우 이에 따를 수 있다.

3.3. 구 조

3.3.1 조립 시 틀의 내측 상부에 뚜껑이 올려진 상태에서 틀의 내측 상단과 뚜껑의 외측 상단이 수평으로 일치되고 뚜껑이 틀의 내부를 덮을 수 있는 구조적 모양을 갖추어야 한다.

3.3.2 뚜껑의 틀은 이탈 등 안전사고 및 소음을 방지할 수 있는 구조와 모양을 갖출 수 있다. 이 경우 뚜껑 및 틀의 형상 및 구조와 치수는 주문자와 제조자 사이의 협의에 따른다.

3.4. 성 능

뚜껑 및 틀의 일반요구사항은 KS D 4040에 따른다.

3.5. 치 수

뚜껑 및 틀의 외측 치수는 부도 에 따른다. 다만 허용차가 없는 치수의 허용차는 표 2 에 따르고 외측 치수 이외의 치수는 참고 치로 한다.

표 2

길이 구분 (mm)	허 용 차 (mm)
120 이하	± 1.0
120 초과 250 이하	± 1.2
250 초과 400 이하	± 1.5
400 초과 800 이하	± 2.0
800 초과 1600 이하	± 2.5
두께 구분 (mm)	허 용 차 (mm)
10 이하	± 1.0
10 초과 18 이하	± 1.2
18 초과 30 이하	± 1.5
30 초과 50 이하	± 2.0

3.6 재료

뚜껑 및 틀에 사용하는 재료 및 부품은 표 3 에 적합하거나 이와 동등 이상이어야 한다.

표 3

구 분	요구수준
회 주철	SPS-KFCA-D4301-5015 GC250
구상 흑연 주철	SPS-KFCA-D4302-5016 GCD500

비고) 구상 흑연주철 품에 한하여 흑연 구상화율은 80 %이상 이어야 한다.

4. 검사 및 시험

4.1 검사

검사는 겉모양, 구조, 치수, 무게, 흑연구상화율, 화학성분, 기계적인 성질 및 성능에 적합하여야 한다.

4.1.1 검사물의 크기 및 구성방법(예시)

1회의 생산량을 1Lot로 한다.

4.1.2 시료의 크기 및 채취방법(예시)

1Lot에서 전 항목 시험을 할 수 있는 시험시료를 랜덤하게 채취한다.

4.1.3 검사방법

검사는 겉모양, 구조, 치수, 무게, 흑연구상화율, 화학성분, 기계적인 성질을 측정하며 정화중 시험에 대하여 한다.

1) 로트의 구성은 1회의 생산량으로 하고, 로트당 겉모양, 모양 및 치수로 하며 흑연구상화율 및 정하중 시험은 1개의 시료를 채취하여 4.2항에 따라 시험한다.

2) 1)의 검사에서 불합격한 경우에는 재검사를 할 수 있다.

4.2 시험방법(예시)

시험항목	품질기준	시험방법
겉모양	3.2 겉모양에 따른다.	육안 및 KS B 5209 또는 5246에 규정하는 1급에 해당.
치수 및 허용차	부도 및 3.5항 표2의 치수 및 허용차에 따른다.	버니어캘리퍼스 및 금속제 곧은 자로 측정한다.
정하중	4.2.1항의 표6에 따른다.	4.2 시험방법에 따른다.
흑연 구상화율	4.2.2항에 따른다.	4.2 시험방법에 따른다.
화학분석 및 기계시험	4.2.3항에 따른다.	4.2 시험방법에 따른다.

4.2.1 정하중 시험

1) 적용 기준

뚜껑 및 틀의 정하중 시험은 2)시험방법에 따라 시험하였을 때 표 4 에 규정한 하중에 견디어야 한다.

표 4 - 시험 하중

형 태	종 류	시험하중(kN)
		차량 도로용	차량도로 가변 (측구)	보행자 도로용
원 형	구상흑연주철 뚜껑·틀	450	450	200
각 형	구상흑연주철 뚜껑·틀	350	200	200

주) 주문자는 사용장소 안전을 위하여 제품형태 및 정하중을 감안, 설치하여야 한다.

2) 시험방법

정하중 시험은 시험 재를 시험기 정반위에 올려놓고 상부 중심에 양질의 고무판 (두께 6 mm) 을 깔고, 그림 1과 같은 길이 500 mm, 나비 200 mm, 두께 50 mm의 철제 재하판(규격이 600 ㎜ 미만의 경우  길이 250 mm, 나비 200 mm, 두께 50 mm)을 얹어, 연직방향으로 하중(W)을 5분 이내에 일정한 속도로 표 5의 시험하중에 달할 때까지 가하여 1분간 정치하고 하중을 제거한다.

원 형	각 형
그림 1

4.2.2 흑연구상화율

구상흑연주철의 흑연 구상화율은 SPS-KFCA-D4302-5016에 따라 시험하여 흑연 구상화율에 대한 주문자의 특별한 지정이 없으면 80%이상으로 한다.

4.2.3 화학분석 및 기계시험

화학 분석 및 기계 시험의 시료 채취와 시험방법은 SPS-KFCA-D4301-5015,

SPS-KFCA-D4302-5016, SPS-KFCA-D4101-5004, KS D 3706 에 따른다.

5. 포장 및 표시

5.1 포장

5.2 표시

뚜껑 및 틀에 다음 사항을 육안으로 확인 가능하도록 양각 또는 음각으로 각인한다.

5.2.1 원형

1) 뚜껑 윗면

a) 제조자명

b) 원산지 국명(한글 또는 영문) (표시 예 한국산 또는 Made in Korea )

c) 정하중 표기

2) 뚜껑 뒷면

a) 재질 종류(기호) 또는 등급

b) 제조 연월

3) 틀 윗면

a) 제조자명

b) 원산지 국명(한글 또는 영문) (표시 예 한국산 또는 Made in Korea )

c) 재질 종류(기호) 또는 등급

d) 제조 연월

5.2.2 각형

1) 뚜껑 윗면

a) 제조자명

b) 원산지 국명(한글 또는 영문) (표시 예 한국산 또는  Made in Korea)

c) 정하중 표기

2) 뚜껑 뒷면

a) 재질 종류(기호) 또는 등급

b) 제조 연월

3) 틀 윗면

a) 제조자명

b) 원산지 국명(한글 또는 영문) (표시 예 한국산 또는 Made in Korea )

c) 재질 종류(기호) 또는 등급

d) 제조 연월

5.3 주기(예시)

1)제품의 호칭방법

2)납품서의 표시

6. 용도 및 재원

6.1 용도

6.2 발주재원

생산업체별 기준에 따른다.

6.3 기타

하자담보책임기간은 1년으로 한다.