목동교 점검 결과 보고

시설물	목동교	점검일자	2014. 7.6.(일)
점 검 자	도로시설과 :전용도로팀 이영호, 조현범, 강구조물팀 이제택 강서도로사업소(시설보수과) : 천석기주무관

□ 점검결과

점검내용	지적사항(위치, 내용)	조치의견
1. 교면포장	◦포장 4차선 도로 균열 (사진1)	◦4차선 포장 보수 요망
	◦빗물받이 막힘(사진 2 )	◦빗물받이 청소 실시 요망
	◦p1,p4 후타재 깨짐 및 청소 불량 (사진 3)	◦죠인트 후타재 및 청소 조치 요망
	◦신교 난간 탈락(사진 4)	◦보수 조치
2. 교각 및 교대	◦상부스라브 누수로 A1 벽체로 흘러내림(사진 5)	◦누수 등 보수 조치
	◦P4 점검통로 교대 코핑부 콘 크리트 균열 및 탈락(사진 6)	◦보수 조치
	◦p4 하부스라브 콘크리트 박락 및 철근노출(사진 7)	◦보수 조치
	◦P4 슈 하단 녹발생(사진 8)	◦보수 조치
	◦P4 신교 박스 하단 누수 (사진 9)	◦보수 조치

□ 사진대지

포장체 균열 다수(사진 1)	빗물받이 막힘(사진 2)	후타재 깨짐(사진 3)
신교 난간 탈락(사진 4)	상부스라브 누수로 인한 A1 벽체 빗물 흘러 내림(사진 5)	P4 점검통로 교대 코핑부 콘크리트 균열 및 탈락(사진 6)
P4 하부스라브 콘크리트 박락 및 철근노출(사진 7)	P4 슈 하단 녹 발생 등(사진 8)	신교 박스 하단 누수(사진 9)