고 시

목재제품의 규격과 품질기준

국립산림과학원

재  료  공  학  과

1. 개정 이유

「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」제20조제1항에 따라 난연목재, 목재 플라스틱 복합재, 배향성 스트랜드보드의 규격과 품질기준을 정하고, ‘목재제품의 규격과 품질기준’ 고시의 부속서 10 목질바닥재와 「품질경영 및 공산품안전관리법」제19조 및 제20조에 따른 ‘자율안전확인대상공산품의 안전기준’ 고시 부속서 67 실내용 바닥재 제2부 목질 바닥재의 이중규제 해소를 위해 개정하려는 것임

2. 주요 내용

가. 부속서 3(난연목재(難燃木材)), 부속서 4(목재 플라스틱 복합재), 부속서 9(배향성 스트랜드보드(Oriented Strand Board))의 규격과 품질기준 추가

나. 부속서 10(목질바닥재)의 검사 합격 판정에 자율안전확인대상공산품 시험ㆍ검사기관의 안전성검사 결과서로 검사 합격 여부를 결정할 수 있음을 명기하고, 함수율 및 내긁힘성 기준의 일원화

3. 참고 사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 기    타 : 신․구조문대비표 포함

신․구조문대비표

현 행	개 정 안
<신설>	부속서 3(난연목재(難燃木材)) 부속서 4(목재 플라스틱 복합재) 부속서 9(배향성 스트랜드보드 (Oriented Strand Board))
[부속서 10 목질바닥재] 1. 적용범위 이 기준은 실내 사용을 목적으로 합판, 섬유판, 파티클보드를 소판으로 이용해 제작된 천연 무늬목 치장 마루판, 치장 목질 마루판, 치장 목질 강화 마루판에 적용한다. <표 4> 치장 목질 마루판 및 치장 목질 강화 마루판의 물리적․기계적 품질기준 품질관리항목 내긁힘성 스크래치경도 3N 이상 <신설> 6.3 검사 합격 판정 치수 검사와 품질 검사를 실시하여 <표 1>∼ <표 4>의 해당 기준에 따라 합격 여부를 결정한다.	[부속서 10 목질바닥재] 1. 적용범위 ---------------- ------------ 합판, 섬유판, 파티클보드, OSB 및 이들 기재를 이용한 복합기재를 소판으로 이용해 제작된 ---------------- ----------------------------------------- <표 4> 치장 목질 마루판 및 치장 목질 강화 마루판의 물리적․기계적 품질기준 품질관리항목 내긁힘성(치장 목질 강화 마루판인 경우) 스크래치경도 3N 이상 함수율(건량)(소판이 합판인 경우) 13 % 이하 6.3 검사 합격 판정 ---------- ------------------------------------------------------------------- 다만, 「품질경영 및 공산품안전관리법」에 따라 자율안전확인 신고확인증을 발급받은 목질바닥재는 「품질경영 및 공산품안전관리법」 제19조제3항에 따른 자율안전확인대상공산품 시험ㆍ검사기관의 안전성검사 결과서로 검사 합격 여부를 결정할 수 있다. 부 칙<2015. 12. 30.> 제1조(시행일) 이 고시는 2015년 12월 30일부터 시행한다. 다만, 부속서 3(난연목재(難燃木材)), 부속서 4(목재 플라스틱 복합재), 부속서 9(배향성 스트랜드보드(Oriented Strand Board))는 2016년 7월 1일부터 시행한다. 제2조(목질바닥재 규격과 품질기준에 관한 경과조치) 이 고시는 「품질경영 및 공산품안전관리법」에 따라 자율안전확인 신고확인증을 발급받은 목질바닥재는 그 신고의 유효기간까지 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」 제20조제2항에 따른 규격・품질검사를 받은 것으로 본다. 다만, 자율안전확인 신고확인증을 발급받은 목질바닥재는 이 고시 시행일부터 부속서 10(목질바닥재)의 규격과 품질기준에 적합하여야 한다. 제3조(목질바닥재 규격과 품질기준의 표시에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 「품질경영 및 공산품안전관리법 시행규칙」제19조제2항에 따라 자율안전확인 신고증을 발급받은 목질바닥재의 자율안전확인표시는 그 신고의 유효기간까지 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」에 따른 규격·품질 표시와 함께 사용할 수 있다.