목제유물 보존처리 사업 관련 유물 분석 결과

1. 분석개요

○ 관련사업 : 목제유물 보존처리

○ 의 뢰 일 : 2017.8.29.

○ 의 뢰 인 : 보존과학과 서정훈

○ 분석대상 : 죽흑칠설합(서23671) 1건 4점

연번	유물번호	유물명	시대	시료
				대상	분석위치		상태	수량
1	서23671	죽흑칠 설합	일제 강점기	① 합	금속	자물쇠형 경첩	녹 제거 후 황색 금속 표출	1
						약과형 경첩	일부 녹 제거해 황색 금속 표출	2
						귀장식	흑색 금속	2
						거멀감잡이	흑색 금속	8
						상부 금속 띠	흑색 금속	1
					안료	대나무 문양	흑칠 바탕 위에 황색과 흑색으로 시문	3
						바닥 흑칠	종이 위에 흑칠	1
				② 서랍-상	금속	손잡이	흑색 금속	1
					안료	바탕 흑칠	흑칠	1
				③ 서랍-중	금속	손잡이	파손된 판재에 부착됨, 흑색 금속	1
					안료	바탕 흑칠	흑칠	1
				④ 서랍-하	금속	손잡이	흑색 금속	1
					안료	바탕 흑칠	흑칠	1
총계								24

2. 분석과정

○ 시료채취

- 본체를 시료 채취 없이 XRF로 직접 분석

○ 분석위치

- 합, 서랍-상, 서랍-중, 서랍-하 4점을 우선 금속과 안료로 구분하고, 합의 경첩과 귀장식은 녹제거로 인해 표면 색상이 달라진 부분을 각각 나누어 3곳을 분석위치로 선정하였고, 그 외 나머지는 1곳씩 선정

분석기기	분석조건
Portable μ-XRF (ArtTAX, Röntec)	Acc.Vol. 50㎸, Cur. 600㎂, Collimator Dia. 0.65㎜, Anal. time 100s

<죽흑칠설합 외부(左), 내부(右)>

②→

←③

④→

⑤→

⑥

↓

↑

⑦

⑨

↘

←⑧

<자물쇠형 경첩 앞면(左), 뒷면(右) 분석위치>

3. 분석결과

○ 금속

- 합의 앞면 자물쇠형 경첩과 약과형 경첩 2개는 모두 주성분이 Cu, Au, Hg인 금동(동제금도금)으로 확인됨

- 경첩 고정에 사용된 못과 부속 중 일부(자물쇠 경첩에서 앞바탕 뒤쪽 못(No.1-⑦)과 걸쇠(No.1-⑧) 각1개, 2개의 약과형 경첩 우측면에 사용된 못 5개(No.2-⑤, 2-⑥, 2-⑦, 3-⑥, 3-⑦)만 동제로 확인되었고, 그 외 귀장식 2개, 거멀감잡이 8개, 상부에 두른 띠 1개, 3개의 서랍 손잡이(고리, 연결부, 바탕 포함)와 이들의 고정에 사용된 못은 모두 Sn과 Pb이 미량(≒2~4%) 혼합된 7-3황동으로 확인됨.

연번	분석위치		성분함량(%)†								분석결과
			Fe	Ni	Cu	Zn	Sn	Pb	Au	Hg
1	자물쇠 형경첩	① 황색 앞바탕	0.04	0.51	96.26	0.90	0.27	0.23	1.73	0.11	► 앞바탕 : 금동(동제금도금) ► 뒷면 못3, 걸쇠1 : 동 ► 그 외 : 황동(7-3)
		② 앞바탕 못	0.23	0.20	66.61	32.57	0.06	0.33	-	-
		③ 손잡이	0.18	0.20	68.77	30.15	0.25	0.45	-	-
		④ 손잡이 장식	0.22	0.20	67.92	31.20	0.11	0.35	-	-
		⑤ 뒷면 못1	0.20	0.20	68.95	29.93	0.30	0.42	-	-
		⑥ 뒷면 못2	0.17	0.15	65.15	31.22	0.04	0.28	-	-
		⑦ 뒷면 못3	0.14	0.49	97.77	0.74	0.63	0.24	-	-
		⑧ 뒷면 걸쇠1	0.09	0.50	98.37	0.71	0.16	0.17	-	-
		⑨ 뒷면 걸쇠2	0.28	0.24	74.62	24.18	0.41	0.28	-	-
2	약과형 경첩1	① 흑색 본체	0.11	0.50	95.41	0.98	0.54	0.22	2.16	0.11	► 본체 : 금동(동제금도금) ► 못1, 2 : Sn과 Pb이 미량 (≒2%) 혼합된 황동(7-3) ► 못3~5 : 동
		② 황색 본체	0.02	0.52	97.10	0.81	0.00	0.24	1.29	0.11
		③ 못1-앞	0.39	0.33	70.75	26.18	1.35	1.01	-	-
		④ 못2-앞	0.46	0.33	70.75	25.60	1.81	1.04	-	-
		⑤ 못3-우	0.43	0.52	97.57	0.75	0.39	0.35	-	-
		⑥ 못4-우	0.24	0.5	98.23	0.74	0.02	0.27	-	-
		⑦ 못5-우	0.07	0.54	98.35	0.72	0.01	0.31	-	-
3	약과형 경첩2	① 흑색 본체	0.07	0.50	92.99	0.93	0.21	0.17	1.55	0.14	► 본체 : 금동(동제금도금) ► 못1~3 : Sn과 Pb이 미량 (≒2%) 혼합된 황동(7-3) ► 못4, 5 : 동
		② 황색 본체	0.06	0.51	97.36	0.80	0.00	0.26	0.99	0.08
		③ 못1-앞	0.45	0.33	71.01	25.84	1.11	1.11	-	-
		④ 못2-앞	0.48	0.34	70.88	25.51	1.82	0.99	-	-
		⑤ 못3-앞	0.44	0.36	71.12	25.74	1.33	1.01	-	-
		⑥ 못4-우	0.38	0.49	97.93	0.73	0.18	0.29	-	-
		⑦ 못5-우	0.03	0.53	98.37	0.75	0.04	0.29	-	-
4	귀장식1	① 본체	0.44	0.22	67.94	29.11	2.04	0.26	-	-	► Sn과 Pb이 미량(≒2%) 혼합된 황동(7-3)
		② 못1	0.88	0.30	68.83	27.55	1.90	0.54	-	-
		③ 못2	0.78	0.25	70.07	26.85	1.55	0.49	-	-
		④ 못3	0.54	0.28	72.04	25.18	1.56	0.41	-	-
5	귀장식2	① 본체	0.38	0.20	65.75	30.52	2.67	0.50	-	-	► Sn과 Pb이 미량(≒3%) 혼합된 황동(7-3)
		② 못1	0.91	0.24	69.46	27.09	1.73	0.57	-	-
6	거멀 감잡이	① 오른쪽1	0.84	0.27	68.89	26.91	2.51	0.58	-	-	► Sn과 Pb이 미량(≒3%) 혼합된 황동(7-3)
		② 오른쪽2	1.57	0.26	68.71	27.20	1.63	0.62	-	-
		③ 오른쪽3	0.91	0.26	68.21	27.25	2.73	0.65	-	-
		④ 뒤1	0.77	0.28	68.92	27.64	1.76	0.63	-	-
		⑤ 뒤2	0.76	0.26	69.21	27.26	1.96	0.55	-	-
		⑥ 왼쪽1	0.79	0.26	69.23	27.34	1.73	0.65	-	-
		⑦ 왼쪽2	0.80	0.26	67.83	28.93	1.48	0.71	-	-
		⑧ 왼쪽3	0.70	0.27	69.88	26.77	1.87	0.51	-	-
		평 균	0.89	0.27	68.86	27.41	1.96	0.61	-	-
7	상부 띠	① 띠	0.53	0.26	72.64	24.69	1.32	0.58	-	-	► Sn과 Pb이 미량(≒2%) 혼합된 황동(7-3)
		② 못1-전	0.96	0.30	67.1	27.80	0.32	0.62	-	-
		③ 못2-전	0.59	0.29	72.06	25.12	1.33	0.61	-	-
		④ 못3-전	0.68	0.27	71.42	24.98	2.05	0.60	-	-
		⑤ 못4-전	0.95	0.29	67.96	27.42	2.70	0.68	-	-
		⑥ 못5-후	0.57	0.25	72.98	25.13	1.52	0.56	-	-
		⑦ 못6-후	0.68	0.29	73.60	24.39	0.65	0.40	-	-
		⑧ 못7-후	0.56	0.27	72.50	25.10	1.05	0.52	-	-
		⑨ 못8-후	0.90	0.26	68.10	27.26	2.85	0.63	-	-
		⑩ 못9-좌	0.57	0.24	72.84	24.75	1.02	0.59	-	-
		⑪ 못10-좌	0.80	0.27	69.22	27.08	2.06	0.59	-	-
		⑫ 못11-좌	0.82	0.25	69.24	27.08	2.04	0.57	-	-
		⑬ 못12-좌	0.55	0.25	72.59	24.99	1.15	0.47	-	-
		⑭ 못13-좌	0.52	0.25	72.98	24.87	0.93	0.45	-	-
		⑮ 못14-좌	0.84	0.27	69.04	27.42	1.84	0.59	-	-
		⑯ 못15-좌	0.90	0.26	68.86	27.49	1.88	0.62	-	-
		⑰ 못16-좌	0.97	0.26	68.74	26.78	2.76	0.46	-	-
		⑱ 못17-우	0.80	0.26	69.81	26.86	1.72	0.55	-	-
		⑲ 못18-우	0.85	0.26	69.2	27.02	2.07	0.60	-	-
		⑳ 못19-우	0.86	0.25	69.87	26.48	1.90	0.63	-	-
		㉑ 못20-우	0.53	0.23	72.75	24.76	1.21	0.52	-	-
		㉒ 못21-우	0.84	0.27	69.49	27.15	1.73	0.53	-	-
		㉓ 못22-우	0.52	0.24	72.84	24.51	1.34	0.55	-	-
		㉔ 못23-우	0.85	0.25	69.59	26.82	1.79	0.70	-	-
		㉕ 못24-우	0.53	0.22	72.70	24.51	1.50	0.53	-	-
		평 균	0.74	0.26	70.65	26.07	1.64	0.57	-	-
8	서랍-상-손잡이	① 고리	0.39	0.26	73.76	21.35	2.79	1.45	-	-	► Sn과 Pb이 미량(≒4%) 혼합된 황동(75-25)
		② 연결부	0.41	0.27	73.98	21.42	2.79	1.14	-	-
		③ 바탕	0.36	0.24	73.11	24.59	1.25	0.45	-	-
9	서랍-중-손잡이	① 고리	0.34	0.30	76.52	19.50	2.09	1.25	-	-	► Sn과 Pb이 미량(≒3%) 혼합된 황동(75-25)
		② 연결부	0.40	0.29	76.07	20.26	1.85	1.13	-	-
		③ 바탕	0.33	0.23	72.13	25.78	1.13	0.40	-	-
10	서랍-하-손잡이	① 고리	0.42	0.26	73.56	20.77	3.29	1.70	-	-	► Sn과 Pb이 미량(≒4%) 혼합된 황동(75-25)
		② 연결부	0.49	0.27	74.84	20.55	2.73	1.14	-	-
		③ 바탕	0.27	0.18	66.18	31.74	1.29	0.35	-	-

†진한 글자 : 3점 평균값

○ 안료

- 합의 경우, 종이를 바른 바닥면을 포함한 전, 후, 좌, 우 4면을 흑색으로 칠하고, 바닥을 제외한 나머지 4면에는 황색과 흑색을 이용해 대나무를 그려 넣었음. 상, 중, 하 3개의 서랍은 모두 흑색 칠을 하였음.

- 각 해당 칠을 색상별로 나누어 살펴본 결과, 합과 서랍의 바탕 흑색은 옻칠과 같은 유기성 물질로 추정되었고, 황색은 금과 수은을 혼합한 아말감, 흑색은 은으로 확인됨.

- 칠 분석결과는 표면 성분만 분석한 것으로 칠 횟수, 옻칠 여부 등 좀 더 정확한 결과를 얻기 위해서는 시료를 채취해 IR분석 등이 수행되어야 함.

연번	분석위치			성분함량(%)
				K	Ca	Ti	Mn	Fe	Cu	Zn	Br	Ag	Au	Hg	Pb
1	합 대나무 문양	황색	전	0.53	0.41	0.45	0.37	31.02	0.47	0.33	4.68	0.03	29.91	30.85	0.94
			후	0.72	0.30	0.74	0.36	43.85	0.40	0.32	4.20	0.04	36.18	11.77	1.13
			좌	0.39	0.17	0.44	0.26	27.20	0.31	0.36	3.99	0.03	35.00	31.06	0.80
			우	0.35	0.14	0.44	0.22	27.02	0.45	0.30	2.79	0.03	45.49	21.87	0.92
			평균	0.50	0.26	0.52	0.30	32.27	0.41	0.33	3.92	0.03	36.65	23.89	0.95
2		흑색	전	1.31	0.94	1.08	0.75	58.62	0.95	0.40	5.46	25.66	0.17	0.35	4.31
			후	0.77	0.44	0.65	0.53	37.74	0.23	0.13	2.86	55.95	0.09	0.28	0.32
			좌	0.59	0.23	0.53	0.28	30.25	0.31	0.19	2.44	64.63	0.11	0.17	0.27
			우	1.02	0.32	0.72	0.36	42.31	0.28	0.15	3.05	51.09	0.19	0.20	0.33
			평균	0.92	0.48	0.75	0.48	42.23	0.44	0.22	3.45	49.33	0.14	0.25	1.31
3		바탕 흑색	전	1.71	1.21	1.54	0.98	82.42	0.95	0.39	8.86	0.14	0.45	0.40	0.96
			후	1.86	0.49	1.75	0.88	86.74	0.40	0.34	6.19	0.14	0.34	0.41	0.46
			좌	1.85	0.60	1.53	0.69	86.18	0.33	0.33	7.08	0.13	0.33	0.44	0.52
			우	1.89	0.58	1.74	0.83	86.10	0.55	0.32	5.64	0.13	0.32	0.65	1.26
			하	2.05	0.99	1.63	0.75	83.19	1.09	0.54	7.64	0.23	0.38	0.39	1.03
			평균	1.87	0.77	1.64	0.83	84.93	0.66	0.38	7.08	0.15	0.36	0.46	0.85
4	서랍	바탕 흑색	상	2.08	0.49	1.79	1.00	82.72	0.88	0.40	9.06	0.28	0.20	0.43	0.69
			중	2.06	0.56	1.73	0.82	84.20	0.61	0.33	8.37	0.15	0.08	0.51	0.61
			하	2.02	0.67	1.71	0.95	81.89	0.85	0.49	9.91	0.14	0.34	0.32	0.70
			평균	2.05	0.57	1.74	0.92	82.94	0.78	0.41	9.11	0.19	0.21	0.42	0.67

끝.