목제유물 보존처리 사업 관련 유물 분석 결과

1. 분석개요

○ 관련사업 : 목제유물 보존처리

○ 의 뢰 일 : 2018.4.2.

○ 의 뢰 인 : 보존과학과 서정훈

○ 분석대상 : 가께수리(서2223) 1건 9점

연번	유물번호	유물명	시대	시료
				대상	분석위치		상태	수량
1	서2223	가께수리	20세기초	① 열쇠1	금속	열쇠	황색 금속	1
						땜	회색 금속	1
				② 열쇠2	금속	열쇠	황색 금속	2
				③ 자물쇠1	금속	자물쇠	황색 금속	1
				④ 자물쇠2	금속	자물쇠	황색 금속	1
				⑤ 서랍1	금속	손잡이	황색 금속	1
				⑥ 서랍2	금속	손잡이	황색 금속	1
				⑦ 서랍3	금속	손잡이	황색 금속	1
						자물쇠 앞바탕	황색 금속	1
				⑧ 서랍4	금속	손잡이	황색 금속	1
				⑨ 상자	금속	자물쇠 앞바탕	황색 금속	1
						손잡이	황색 금속	1
						경첩	황색 금속	3
						귀장식	황색 금속	8
						광두정	황색 금속	26
총계								50

2. 분석과정

○ 시료채취

- 본체를 시료 채취 없이 XRF로 직접 분석

○ 분석위치

- 열쇠, 자물쇠, 서랍, 상자의 금속부분 중 분리되어 있는 상태를 기준으로 먼저 나누고, 그 해당 금속을 세부적으로 이루고 있는 금속부분을 각각 구별해 1곳씩 분석위치로 선정.

<가께수리 외부(左), 내부(右)>

<열쇠(左-1, 2), 자물쇠(右-1, 2)>

<상자 자물쇠 분석위치>

<상자 광두정 분석위치>

- 상자에 달린 경첩은 위에서 아래로 1~3번으로 하고, 귀장식은 앞면에서 볼 때 상단 좌측을 1번으로 하여 시계방향으로 2~4번을 정하고, 뒷면에서 볼 때도 동일하게 5~8번으로 정함.

- 상자 외곽과 중심을 장식한 광두정은 구멍이 있는 황색 반구에 적황색 중심부(못머리)를 박아 넣은 2색 형태가 대부분인 것으로 보아 이를 기본 형태로 보고, 이와 다른 형태인 것(예 : 구멍 없이 완전한 반구 형태인 것, 반구와 중심부의 색상이 황색으로 동일한 것, 못)중 일부를 선별하여 분석위치 선정.

- 상자 중 자물쇠, 경첩, 귀장식에서 확인된 광두정은 모두 분석대상으로 하였는데, 자물쇠와 경첩에서는 크기가 작을 뿐 모두 앞서 언급한 2색 형태의 광두정으로 확인됨.

○ 분석장비 및 분석조건

분석기기	분석조건
Portable μ-XRF (ArtTAX, Röntec)	Acc.Vol. 50㎸, Cur. 600㎂, Collimator Dia. 0.65㎜, Anal. time 100s

3. 분석결과

○ 대부분 황동(6-4~8-2)이고, 철과 양은도 일부 확인

- 열쇠, 자물쇠, 서랍, 상자의 금속 대부분은 주성분이 구리(Cu), 아연(Zn)인 황동으로 합금비(6-4에서 8-2까지)에 차이가 있었음.

- 상자와 서랍3의 자물쇠 앞바탕에 달려있는 흑색의 둥근 손잡이는 97%이상의 철(Fe)제로 확인됨.

- 서랍4 손잡이의 연결부와 상자 귀장식1(앞면 상단 좌측)의 못2번(앞면 좌측),  귀장식8(뒷면 하단 좌측)의 못5번(바닥면 우측)은 합금비에 약간 차이가 있으나(10-75-15 / 10-70-20 / 10-65-25) 모두 주성분이 Ni, Cu, Zn인 양은으로 확인되어 별도로 수리 복원되었음을 알 수 있음.

○ 열쇠1~2

- 열쇠1의 손잡이는 철(Fe)과 납(Pb)이 미량(≒2%) 혼합된 67-31황동, 연결부와 열쇠는 6-4황동, 열쇠1의 땜부분은 주성분이 주석(Sn), 납(Pb)인 연납땜(5-5)임.

- 열쇠2는 입체형과 민자형 열쇠, 열쇠고리, 못 모두 6-4황동임.

○ 자물쇠1~2

- 자물쇠1의 본체는 납(Pb)이 미량(≒1.5%) 혼합된 61-35황동, 걸림판1․2와 못2개는 6-4황동임.

- 자물쇠2는 본체 이외의 부속품이 없었으며, 본체는 6-4황동임.

○ 서랍1~4

- 서랍 4점의 각각의 손잡이(고리, 연결부, 바탕)는 모두 주석(Sn)이 미량(≒1%) 혼합된 황동(73-26)으로 확인되었는데. 단 서랍4의 연결부만 양은이었음.

- 서랍4 손잡이 고리의 황색부분은 7-3황동으로 고리와 함량 차이가 없어 유기안료인 것으로 추정됨.

- 서랍3의 자물쇠 앞바탕은 6-4황동으로 철제(≒97%) 손잡이가 달려있음. 손잡이 받침1(上)은 65-35황동이고, 받침2(下)는 75-25 황동으로 함량비에 차이가 있음. 못1은 65-35황동, 못2~4는 주석과 납이 소량(≒6%)혼합된 73-21황동으로 역시 함량비에 차이가 있었음.

○ 상자 : 자물쇠, 손잡이, 경첩1~3, 귀장식1~8, 광두정1~26

- 자물쇠는 앞바탕(2개로 분리되어 있음), 열쇠구멍과 그 주변 장식, 고리 구멍이 뚫린 앞판, 앞바탕 세로 장식, 고리 2개, 손잡이, 손잡이 받침 2개, 못 17개로 구성되어 있고, 앞쪽 문을 열었을 때 보이는 내부는 바탕과 구멍 뚫린 옆면, 5개의 못으로 이루어져 있음.

- 앞바탕1~2와 구멍 뚫린 앞판은 61-39황동, 앞바탕 세로 장식과 고리1~2는 76-23황동, 열쇠구멍과 주변 장식(10-②~④)은 앞바탕과 같은 6-4황동이긴 하나 58-41황동으로 미세한 차이가 있음.

- 자물쇠 손잡이는 철제(≒98%)였고, 손잡이 받침 2개는 각각 6-4황동(10-⑪), 76-23황동(10-⑫)이었음. 못은 중심이 8-2~85-15황동, 반구는 7-3~75-25황동으로 확인되었음.

- 자물쇠 내부 바탕은 64-36황동, 내부 옆면은 6-4황동으로 앞바탕과 약간 차이가 있었고, 못5개 중 내부 바탕에 사용한 4개는 82-18황동이었고 옆면에 사용한 1개는 6-4황동으로 함량비가 크게 차이남.

- 상판에 달려있는 손잡이는 활형 손잡이와 연결고리1~2, 화형받침1~2로 구성되어 있는데 모두 73-27황동임.

- 앞쪽 문에 달린 경첩 3개는 각각 앞판과 뒤판, 앞판에 못4개, 뒤판에 못4개로 이루어져 있음. 경첩3의 뒤판(7-3황동)을 제외하고, 경첩1~3의 앞판과 뒤판 모두 65-35황동임. 못 형태는 중앙에 구멍이 있는 반구와 그 안에 박아 넣은 중심부로 이루어져 있는데, 경첩1의 앞판 못2개[목제보존처리 중에 이미 복원을 완료한 것으로 양은(10-65-25)과 황동(6-4)임]와 경첩2의 앞판 못1개의 반구부분이 없었음. 그 외 나머지 못의 중심은 8-2~85-15황동, 반구는 7-3~75-25황동으로 확인됨.

- 귀장식은 각 모서리마다 1개씩 총8개로 각각의 귀장식은 3개의 모서리에 각각 2개씩 총6개의 못을 박아 고정하였는데, 귀장식1의 못3(上右)은 멸실되어 없었음. 귀장식 8개는 모두 6-4황동이었고, 못 47개 중 귀장식1의 못2(10-70-20)와 귀장식8의 못5(10-65-35)는 양은으로 확인되었는데 함량비에 차이가 있었음. 그 외 나머지 45개의 못은 모두 황동으로 확인되었으나 함량비가 6-4에서 75-25까지 다양하게 나타났음.

- 광두정 중 중심과 반구의 색상이 다른 경우(못6, 11, 14, 22, 26)는 경첩의 광두정과 같이 못의 중심은 8-2~85-15황동, 반구는 7-3~75-25황동으로 확인되었고, 색상이 같은 경우는 못의 중심과 반구 모두 7-3~75-25황동으로 확인됨. 예외적으로, 바닥면(下)의 색상이 같은 광두정 4개(못15, 16, 17, 18) 는 다른 광두정과 비교해 크기가 클 뿐만 아니라 성분도 6-4~65-35황동으로 차이가 있음. 그 중에서도 못18의 중심은 7-3황동으로 다른 것과 구별됨.

- 광두정 중 완전한 반구만 있는 경우(못13, 25)는 6-4황동으로 다른 반구들이 7-3~75-35황동인 것과 구별됨.

○ 세부 분석 결과

연번	분석위치						성분함량(%)							분석결과
							Fe	Ni	Cu	Zn	As	Sn	Pb
1	열쇠1		① 원형 손잡이				1.00	0.24	66.34	31.21	0.02	0.14	1.06	► Fe, Pb이 미량(≒2%) 혼합된 황동(67-31) : 손잡이 ► 황동(6-4) : 열쇠, 연결부 ► 연납(5-5) : 땜
			② 열쇠				0.06	0.18	61.38	38.26	0.01	0.10	0.03
			③ 연결부				0.04	0.12	61.21	38.26	0	0.16	0.01
			④ 땜				0.03	0.01	1.13	0.75	1.32	45.95	50.80
2	열쇠2		① 입체형 열쇠				0.18	0.26	58.37	41.00	0.01	0.06	0.13	► 황동(6-4)
			② 민자형 열쇠				0.07	0.16	62.05	37.68	0	0.05	0
			③ 열쇠 고리				0.13	0.53	61.59	37.67	0.01	0.02	0.05
			④ 못				0.19	0.20	60.04	39.80	0.01	0.06	0.12
3	자물쇠1		① 자물쇠 본체				0.94	0.57	60.99	35.16	0.06	0.83	1.46	► 황동(6-4)
			② 걸림판1				0.02	0.18	61.08	38.34	0.02	0.15	0.21
			③ 걸림판2				0.06	0.18	60.77	38.73	0.02	0.06	0.19
			④ 못1				0.18	0.23	58.53	40.68	0.01	0.04	0.33
			⑤ 못2				0.46	0.26	57.71	41.04	0.01	0.21	0.31
4	자물쇠2		① 자물쇠 본체				0.52	0.38	58.37	38.84	0.04	1.01	0.86	► 황동(6-4)
5	서랍1 손잡이		① 고리				0.38	0.35	72.45	25.06	0.02	1.44	0.30	► Sn이 미량(≒1%) 혼합된 황동(73-26)
			② 연결부				0.39	0.25	70.83	27.46	0.02	0.86	0.20
			③ 바탕				0.33	0.37	72.69	25.42	0.02	0.94	0.23
6	서랍2 손잡이		① 고리				0.36	0.36	72.11	25.39	0.02	1.50	0.26	► Sn이 미량(≒1%) 혼합된 황동(73-26)
			② 연결부				0.37	0.36	72.47	25.37	0.01	1.15	0.27
			③ 바탕				0.37	0.36	72.47	25.37	0.01	1.15	0.27
7	서랍3 손잡이		① 고리				0.37	0.32	72.47	25.13	0.02	1.47	0.24	► Sn이 미량(≒1%) 혼합된 황동(73-26)
			② 연결부				0.41	0.27	71.27	26.68	0.03	1.07	0.28
			③ 바탕				0.37	0.34	73.17	24.70	0.02	1.11	0.30
8	서랍3 자물쇠앞바탕		① 앞바탕				0.32	0.14	60.73	38.55	0.01	0.04	0.21	► 황동(6-4 / 65-35) : 앞바탕, 열쇠구멍, 열쇠구멍 테두리 / 손잡이 받침1, 못1 ► 황동(75-25) : 손잡이 받침2 ► Sn과 Pb이 소량(≒6%) 혼합된 황동(73-21) : 못2~4 ► 철(≒97%) : 손잡이
			② 열쇠구멍				0.31	0.45	57.71	40.97	0.01	0.20	0.35
			③ 열쇠구멍 테두리				0.30	0.41	57.89	40.93	0.01	0.19	0.26
			④ 손잡이				96.52	0.01	1.24	1.02	0.03	0.96	0.23
			⑤ 손잡이 받침1(상)				0.58	0.16	66.67	32.23	0.02	0.06	0.28
			⑥ 손잡이 받침2(하)				0.24	0.25	76.70	22.26	0.02	0.24	0.28
			⑦ 못1(上左)				0.07	0.16	64.20	34.92	0.01	0.37	0.29
			⑧ 못2(下左)				0.46	0.23	72.56	21.93	0.11	2.21	2.50
			⑨ 못3(上右)				0.52	0.25	72.75	20.42	0.16	3.20	2.69
			⑩ 못4(下右)				0.45	0.23	71.51	20.90	0.13	3.00	3.80
9	서랍4 손잡이		① 고리				0.20	0.23	67.16	31.83	0.02	0.22	0.34	► 황동(7-3) : 고리, 고리 황색부분 ► Sn이 미량(≒1%) 혼합된 황동(73-25) : 바탕 ► 양은(10-75-15) : 연결부
			② 고리 황색부분				0.18	0.24	67.05	31.90	0.02	0.32	0.29
			③ 연결부				1.69	8.36	75.37	12.99	0.03	1.26	0.31
			④ 바탕				0.45	0.24	72.67	24.94	0.04	1.20	0.45
10	상자 자물쇠		① 앞바탕1				0.38	0.13	60.53	38.30	0.02	0.39	0.26	► 황동(6-4 / 65-35) : 앞바탕1~2, 열쇠구멍 가로선, 열쇠구멍 테두리, 열쇠구멍 장식, 구멍 뚫린 앞판, 손잡이 받침1, 못10~12, 내부 바탕, 내부 옆면 바탕, 내부 못22 ► 황동(7-3 / 75-25) : 못1~8, 13~17 반구 / 앞바탕 세로 장식, 고리1~2. 손잡이 받침2 ► 황동(8-2 / 85-15) : 내부 못18~21 / 못1~9, 13~17 중심, ► 철(≒98%) : 손잡이
			② 열쇠구멍 가로선				0.31	0.41	57.93	40.73	0.01	0.31	0.29
			③ 열쇠구멍 테두리				0.34	0.42	57.87	39.59	0.02	0.70	1.06
			④ 열쇠구멍 장식				0.58	0.76	57.72	40.77	0.01	0.02	0.14
			⑤ 앞바탕 세로 장식				0.23	0.26	75.63	23.00	0.03	0.68	0.19
			⑥ 구멍 뚫린 앞판				0.39	0.43	60.96	37.59	0.01	0.35	0.28
			⑦ 앞바탕2				0.27	0.16	60.34	38.89	0.02	0	0.34
			⑧ 고리1				0.23	0.24	75.84	22.91	0.03	0.36	0.40
			⑨ 고리2				0.26	0.24	75.85	22.84	0.02	0.42	0.37
			⑩ 손잡이				98.21	0.01	0.29	0.23	0.01	1.19	0.06
			⑪ 손잡이 받침1				0.44	0.12	57.17	41.86	0.02	0.13	0.25
			⑫ 손잡이 받침2				0.26	0.23	75.84	22.93	0.02	0.22	0.50
			⑬ 못1	중심			0.26	0.39	85.58	13.42	0.02	0.11	0.23
				반구			0.34	0.29	74.93	24.03	0.02	0.09	0.30
			⑭ 못2	중심			0.26	0.41	85.70	13.39	0.03	0	0.28
				반구			0.33	0.28	73.12	25.85	0.03	0.20	0.19
			⑮ 못3	중심			0.30	0.36	85.77	13.24	0.01	0.10	0.22
				반구			0.52	0.26	71.22	26.18	0.03	1.49	0.31
			⑯ 못4	중심			0.24	0.36	82.69	14.11	0.04	2.20	0.36
				반구			0.36	0.26	72.42	26.39	0.03	0.24	0.30
			⑰ 못5	중심			0.30	0.38	83.71	12.60	0.03	2.67	0.34
				반구			0.34	0.27	74.20	24.68	0.03	0.22	0.27
			⑱ 못6	중심			0.26	0.39	85.50	13.29	0.03	0.25	0.28
				반구			0.31	0.26	71.37	24.72	0.03	2.97	0.34
			⑲ 못7	중심			0.27	0.38	85.48	13.28	0.03	0.30	0.27
				반구			0.30	0.26	72.06	26.89	0.03	0.15	0.32
			⑳ 못8	중심			0.25	0.42	85.41	13.39	0.03	0.24	0.27
				반구			0.26	0.28	72.54	26.38	0.01	0.26	0.26
			㉑ 못9	중심			0.25	0.39	85.60	13.33	0.03	0.17	0.23
			㉒ 못10				0.06	0.20	64.46	35.21	0	0.05	0.01
			㉓ 못11				0.05	0.17	62.03	37.69	0	0.04	0.01
			㉔ 못12				0.09	0.12	60.14	39.57	0	0.08	0
			㉕ 못13	중심			0.26	0.35	84.69	12.81	0.03	1.58	0.29
				반구			0.33	0.24	73.23	25.77	0.02	0.10	0.31
			㉖ 못14	중심			0.17	0.28	79.11	19.07	0.04	1.16	0.17
				반구			0.27	0.20	72.12	26.51	0.04	0.60	0.21
			㉗ 못15	중심			0.25	0.39	85.62	13.24	0.03	0.14	0.33
				반구			0.32	0.26	72.92	25.88	0.02	0.30	0.31
			㉘ 못16	중심			0.21	0.31	82.75	16.50	0.05	0.01	0.17
				반구			0.27	0.18	72.35	26.75	0.05	0.16	0.24
			㉙ 못17	중심			0.25	0.36	85.67	13.40	0.03	0.03	0.27
				반구			0.32	0.25	71.67	26.90	0.03	0.47	0.35
			㉚ 내부 바탕				0.05	0.15	63.64	36.05	0	0.11	0.01
			㉛ 내부 옆면 바탕				0.04	0.21	59.70	40.02	0	0.02	0.02
			㉜ 내부 못18				0.02	0.32	81.69	17.88	0	0.08	0.01
			㉝ 내부 못19				0.03	0.30	81.45	17.28	0	0	0.01
			㉞ 내부 못20				0.02	0.30	81.68	17.77	0	0.21	0.01
			㉟ 내부 못21				0.03	0.28	81.55	18.11	0	0.01	0.01
			㊱ 내부 못22				0.08	0.16	60.48	39.22	0	0.06	0.01
11	상자 손잡이		① 활형 손잡이				0.26	0.21	72.26	27.17	0.03	0	0.10	► 황동(73-27)
			② 연결고리1				0.26	0.23	72.47	26.49	0.03	0.40	0.12
			③ 연결고리2				0.26	0.24	72.45	26.99	0.03	0.00	0.10
			④ 화형받침1				0.21	0.22	71.39	27.79	0.03	0.22	0.15
			⑤ 화형받침2				0.20	0.21	71.46	27.80	0.03	0.12	0.17
12	상자 경첩1 (상)		① 앞판				0.47	0.15	63.72	35.39	0.01	0.16	0.10	► 황동(6-4 / 65-35) : 못2(복원) / 앞판, 뒤판 ► 황동(7-3 / 75-25) : 못3~8 반구 ► 황동(8-2 / 85-15) : 못3~8 중심 ► 양은(10-65-25) : 못1(복원)
			② 뒤판				0.43	0.14	63.79	35.40	0.01	0.15	0.08
			③ 앞판 못1(복원)				0.43	9.70	65.46	24.25	0	0.13	0.03
			④ 앞판 못2(복원)				0.04	0.12	59.00	40.88	0	0	0.01
			⑤ 앞판 못3			중심	0.23	0.36	84.68	13.77	0.03	0.72	0.20
						반구	0.37	0.27	73.60	25.35	0.03	0.19	0.20
			⑥ 앞판 못4			중심	0.13	0.32	84.05	15.29	0.04	0.03	0.15
						반구	0.33	0.21	72.04	26.40	0.05	0.80	0.18
			⑦ 뒤판 못5			중심	0.16	0.27	79.84	19.48	0.03	0.08	0.14
						반구	0.30	0.19	70.99	27.77	0.04	0.52	0.19
			⑧ 뒤판 못6			중심	0.25	0.36	85.91	13.19	0.02	0.04	0.23
						반구	0.33	0.23	72.52	26.55	0.03	0.10	0.26
			⑨ 뒤판 못7			중심	0.24	0.38	85.83	13.22	0.03	0.05	0.25
						반구	0.34	0.25	72.40	26.26	0.03	0.52	0.21
			⑩ 뒤판 못8			중심	0.25	0.37	85.70	13.31	0.02	0.13	0.21
						반구	0.35	0.25	73.09	25.76	0.03	0.23	0.30
13	상자 경첩2 (중)		① 앞판				0.54	0.13	62.83	36.30	0.01	0.01	0.18	► 황동(65-35) : 앞판, 뒤판 ► 황동(7-3 / 75-25) : 못2~8 반구 ► 황동(8-2 / 85-15) : 못1~8 중심
			② 뒤판				0.55	0.12	63.03	36.00	0.01	0.18	0.11
			③ 앞판 못1			중심	0.24	0.37	85.91	13.33	0.03	0.00	0.15
			④ 앞판 못2			중심	0.26	0.40	85.53	13.45	0.02	0.11	0.23
						반구	0.34	0.26	72.25	26.83	0.03	0	0.30
			⑥ 앞판 못3			중심	0.24	0.36	85.48	13.39	0.04	0.22	0.28
						반구	0.35	0.26	73.95	24.85	0.02	0.23	0.33
			⑧ 앞판 못4			중심	0.18	0.29	79.38	19.08	0.04	0.85	0.18
						반구	0.17	0.22	73.48	25.48	0.03	0.11	0.15
			⑩ 뒤판 못5			중심	0.28	0.37	85.92	13.12	0.02	0.08	0.21
						반구	0.36	0.27	74.83	24.14	0.03	0.17	0.21
			⑫ 뒤판 못6			중심	0.16	0.30	79.83	19.55	0.03	0	0.13
						반구	0.28	0.21	72.08	26.60	0.03	0.64	0.17
			⑭ 뒤판 못7			중심	0.25	0.39	85.42	12.89	0.03	0.78	0.24
						반구	0.34	0.28	72.29	26.66	0.02	0.14	0.27
			⑯ 뒤판 못8			중심	0.25	0.41	85.62	13.27	0.02	0.18	0.26
						반구	0.31	0.27	73.30	25.69	0.03	0.16	0.25
14	상자 경첩3 (하)		① 앞판				0.55	0.17	65.52	33.60	0.01	0	0.18	► 황동(65-35) : 앞판 ► 황동(7-3 / 75-25) : 뒤판, 못1~8 반구 ► 황동(85-15) : 못1~8 중심
			② 뒤판				0.53	0.17	68.57	30.57	0.01	0.04	0.10
			③ 앞판 못1			중심	0.13	0.31	83.12	14.67	0.04	1.50	0.23
						반구	0.33	0.21	71.55	27.38	0.04	0.23	0.26
			④ 앞판 못2			중심	0.25	0.39	85.60	13.43	0.02	0.09	0.22
						반구	0.36	0.27	73.28	25.73	0.03	0.04	0.30
			⑤ 앞판 못3			중심	0.21	0.37	84.47	12.84	0.04	1.71	0.36
						반구	0.32	0.26	72.56	26.25	0.04	0.19	0.38
			⑥ 앞판 못4			중심	0.22	0.30	82.70	15.92	0.05	0.63	0.18
						반구	0.13	0.23	73.67	25.71	0.03	0.07	0.16
			⑦ 뒤판 못5			중심	0.23	0.27	83.08	16.24	0.05	0	0.19
						반구	0.34	0.19	71.72	27.10	0.04	0.44	0.18
			⑧ 뒤판 못6			중심	0.25	0.36	85.84	13.12	0.03	0.13	0.28
						반구	0.34	0.23	72.52	25.91	0.02	0.72	0.26
			⑨ 뒤판 못7			중심	0.24	0.36	85.85	13.30	0.03	0.04	0.19
						반구	0.30	0.24	73.34	25.43	0.02	0.33	0.35
			⑩ 뒤판 못8			중심	0.12	0.31	84.17	15.17	0.03	0.08	0.12
						반구	0.30	0.20	73.47	25.58	0.05	0.24	0.17
15	상자 귀장식1		① 귀장식				0.55	0.12	60.85	38.22	0.01	0.17	0.08	► 황동(6-4) : 귀장식, 못4 ► 황동(7-3) : 못1, 5, 6 ► 양은(10-70-20) : 못2
			② 못1(前右)				0.32	0.24	69.46	28.77	0.01	0.92	0.28
			③ 못2(前左)				0.58	11.70	67.91	18.02	0.04	1.28	0.48
			④ 못4(上左)				0.31	0.20	61.75	37.71	0.01	0.07	0.22
			⑤ 못5(左左)				0.07	0.19	69.59	30.06	0.01	0	0.12
			⑥ 못6(左右)				0.06	0.19	69.23	30.22	0.01	0.15	0.14
16	상자 귀장식2		① 귀장식				0.15	0.15	61.66	37.85	0.01	0.10	0.09	► 황동(6-4 / 65-35) : 귀장식, 못1, 3~6 ► 황동(7-3) : 못2
			② 못1(前右)				0.15	0.16	61.22	38.20	0.01	0.07	0.18
			③ 못2(前左)				0.05	0.24	71.32	28.12	0.01	0.17	0.10
			④ 못3(上左)				0.10	0.14	61.34	38.01	0.01	0.27	0.14
			⑤ 못4(上右)				0.11	0.17	62.61	36.87	0.01	0.09	0.14
			⑥ 못5(右右)				0.09	0.18	64.62	34.91	0.01	0.04	0.15
			⑦ 못6(右左)				0.06	0.16	60.62	38.95	0.01	0.02	0.19
17	상자 귀장식3		① 귀장식				0.17	0.13	61.72	37.78	0.01	0.11	0.10	► 황동(6-4 / 65-35)
			② 못1(前右)				0.22	0.19	61.21	38.07	0.01	0.11	0.20
			③ 못2(前左)				0.06	0.16	64.04	35.61	0.01	0	0.13
			④ 못3(下左)				0.08	0.19	66.74	32.82	0	0.02	0.14
			⑤ 못4(下右)				0.20	0.20	60.36	39.02	0	0.03	0.20
			⑥ 못5(右右)				0.10	0.14	64.78	34.90	0.01	0	0.12
			⑦ 못6(右左)				0.09	0.15	66.54	33.06	0	0.01	0.14
18	상자 귀장식4		① 귀장식				0.49	0.14	62.55	36.53	0.01	0.22	0.07	► 황동(6-4 / 65-35)
			② 못1(前左)				0.08	0.17	64.35	35.14	0.01	0.10	0.15
			③ 못2(前右)				0.08	0.16	64.15	35.33	0.01	0.13	0.15
			④ 못3(下右)				0.14	0.19	60.89	38.46	0.02	0.03	0.28
			⑤ 못4(下左)				0.15	0.16	64.81	34.58	0	0.14	0.15
			⑥ 못5(左左)				0.25	0.18	60.26	38.80	0	0.31	0.21
			⑦ 못6(左右)				0.10	0.18	65.53	34.02	0.01	0.05	0.13
19	상자 귀장식5		① 귀장식				0.35	0.13	60.28	38.85	0.01	0.13	0.26	► 황동(6-4 / 65-35) : 귀장식, 못6 ► 황동(7-3 / 75-25) : 못1~5
			② 못1(後左)				0.25	0.25	74.62	24.56	0.02	0.16	0.14
			③ 못2(後右)				0.28	0.25	74.60	24.74	0.02	0	0.13
			④ 못3(上右)				0.35	0.27	75.80	22.97	0.02	0.40	0.20
			⑤ 못4(上左)				0.39	0.26	75.69	22.87	0.03	0.60	0.18
			⑥ 못5(右左)				0.51	0.25	70.35	27.13	0.02	1.35	0.39
			⑦ 못6(右右)				0.10	0.14	64.08	35.51	0.01	0.04	0.13
20	상자 귀장식6		① 귀장식				0.35	0.12	59.62	39.72	0.01	0.04	0.14	► 황동(6-4 / 65-35) : 귀장식 / 못3, 6 ► 황동(75-25) : 못1,2,4,5
			② 못1(後右)				0.36	0.26	76.42	22.41	0.03	0.39	0.14
			③ 못2(後左)				0.36	0.26	76.27	22.53	0.02	0.42	0.14
			④ 못3(上右)				0.08	0.16	66.14	33.35	0.01	0.11	0.15
			⑤ 못4(上左)				0.25	0.24	73.33	25.66	0.03	0.04	0.46
			⑥ 못5(左左)				0.38	0.25	76.60	22.17	0.03	0.45	0.13
			⑦ 못6(左右)				0.05	0.20	64.07	35.34	0.01	0.10	0.22
21	상자 귀장식7		① 귀장식				0.16	0.13	61.81	37.72	0.01	0.12	0.06	► 황동(6-4 / 65-35) : 귀장식, 못1~3, 5 ► 황동(7-3) : 못4, 6
			② 못1(後右)				0.09	0.20	63.81	35.52	0.01	0.16	0.22
			③ 못2(後左)				0.06	0.16	62.28	37.56	0	0	0.01
			④ 못3(下左)				0.11	0.33	59.64	39.69	0	0.23	0.02
			⑤ 못4(下右)				0.29	0.78	69.49	27.56	0.01	1.45	0.41
			⑥ 못5(左右)				0.04	0.40	61.76	37.54	0.01	0.06	0.19
			⑦ 못6(左左)				0.31	0.26	69.68	28.82	0.02	0.69	0.22
22	상자 귀장식8		① 귀장식				0.16	0.13	61.26	38.38	0.01	0	0.09	► 황동(6-4 / 65-35) : 귀장식, 못1, 2 ► 황동(7-3) : 못3, 4, 6 ► 양은(10-65-25) : 못5
			② 못1(後左)				0.23	0.18	61.48	37.93	0.01	0	0.20
			③ 못2(後右)				0.13	0.36	61.86	37.27	0.01	0.12	0.24
			④ 못3(下右)				0.33	0.24	69.07	29.23	0.01	0.87	0.25
			⑤ 못4(下左)				0.20	0.21	69.16	29.20	0.02	0.97	0.25
			⑥ 못5(右右)				0.36	12.27	63.13	23.33	0.03	0.49	0.39
			⑦ 못6(右左)				0.28	0.73	70.08	27.61	0.01	0.92	0.37
23	상자 광두정	전	① 못1		중심		0.30	0.31	74.01	24.47	0.04	0.64	0.23	► 황동(6-4 / 65-35) : 못15~17 중심, 반구 / 못13, 못18, 25 반구 ► 황동(7-3 / 75-25) : 못1~5, 7~10, 19~21, 23~24 중심, 반구 / 못6, 11, 22, 26 반구 / 못18 중심 ► 황동(8-2 / 85-15) : 못6, 11, 14, 22, 26 중심
					반구		0.29	0.23	73.83	25.09	0.05	0.29	0.22
			② 못2		중심		0.25	0.21	73.23	24.14	0.03	1.76	0.38
					반구		0.25	0.22	74.44	24.16	0.07	0.46	0.40
			③ 못3		중심		0.27	0.24	73.21	25.62	0.06	0.37	0.24
					반구		0.35	0.22	73.52	24.94	0.06	0.54	0.37
			④ 못4		중심		0.22	0.23	72.95	22.88	0.06	3.18	0.47
					반구		0.28	0.22	73.42	25.26	0.06	0.36	0.41
			⑤ 못5		중심		0.32	0.25	73.53	25.37	0.05	0.22	0.26
					반구		0.39	0.22	73.78	24.63	0.07	0.58	0.32
			⑥ 못6		중심		0.25	0.32	82.93	16.16	0.03	0.19	0.12
					반구		0.26	0.22	73.40	25.87	0.03	0.05	0.17
		후	⑦ 못7		중심		0.24	0.24	73.04	25.78	0.06	0.26	0.38
					반구		0.26	0.24	73.08	25.61	0.05	0.40	0.36
			⑧ 못8		중심		0.29	0.24	73.40	24.69	0.06	0.98	0.35
					반구		0.30	0.22	73.42	25.41	0.07	0.25	0.34
			⑨ 못9		중심		0.32	0.27	74.38	24.32	0.05	0.46	0.21
					반구		0.38	0.24	73.50	24.91	0.06	0.57	0.35
			⑩ 못10		중심		0.24	0.24	72.80	23.81	0.06	2.43	0.43
					반구		0.27	0.23	72.93	25.47	0.07	0.60	0.43
			⑪ 못11		중심		0.19	0.41	85.99	13.04	0.03	0.09	0.25
					반구		0.78	0.22	73.49	25.29	0.04	0.01	0.18
		상	⑫ 못12		중심		0.57	0.24	72.61	23.82	0.05	2.38	0.34
					반구		0.29	0.22	73.21	25.48	0.06	0.46	0.28
			⑬ 못13		반구		0.03	0.13	60.74	38.95	0	0.14	0.02
			⑭ 못14		중심		0.31	0.31	82.64	16.36	0.03	0.23	0.12
					반구		0.49	0.20	71.22	27.77	0.05	0.13	0.14
		하	⑮ 못15		중심		0.12	0.18	60.16	39.28	0.01	0.02	0.23
					반구		0.15	0.14	61.19	38.29	0.01	0.12	0.10
			⑯ 못16		중심		0.22	0.31	63.46	35.46	0.01	0.22	0.32
					반구		0.14	0.12	62.27	37.36	0	0	0.11
			⑰ 못17		중심		0.10	0.19	60.72	38.83	0.01	0	0.16
					반구		0.15	0.13	62.25	37.38	0.01	0	0.10
			⑱ 못18		중심		0.28	0.76	69.86	27.43	0.02	1.32	0.33
					반구		0.15	0.15	62.60	36.91	0.01	0.09	0.10
		좌	⑲ 못19		중심		0.59	0.22	73.13	24.75	0.05	0.94	0.32
					반구		0.37	0.25	74.15	24.40	0.06	0.45	0.32
			⑳ 못20		중심		0.31	0.24	73.60	24.88	0.06	0.63	0.29
					반구		0.27	0.23	73.93	24.66	0.07	0.47	0.37
			㉑ 못21		중심		0.30	0.22	73.32	23.90	0.05	1.80	0.42
					반구		0.38	0.21	73.68	24.65	0.07	0.69	0.33
			㉒ 못22		중심		0.26	0.30	83.02	16.04	0.03	0.23	0.13
					반구		0.29	0.22	73.76	25.44	0.03	0.09	0.17
		우	㉓ 못23		중심		0.33	0.23	73.69	24.18	0.06	1.13	0.40
					반구		0.28	0.20	73.54	25.07	0.06	0.50	0.35
			㉔ 못24		중심		0.33	0.23	75.12	20.15	0.02	3.82	0.32
					반구		0.43	0.19	73.36	25.09	0.08	0.52	0.33
			㉕ 못25		반구		0.06	0.11	61.36	38.36	0	0.06	0.06
			㉖ 못26		중심		0.26	0.27	83.08	15.99	0.04	0.21	0.15
					반구		0.30	0.24	72.84	26.10	0.02	0.16	0.35

끝.