물탱크 실링재 환경호르몬 실태조사 결과 보고

2021. 7.

서울물연구원

(신물질분석과)

물탱크 실링재 환경호르몬 실태조사 결과 보고

물탱크 실링재에서 DINP가 검출되었다는 언론보도와 관련 원․정수 및 병물아리수에 대해 실태조사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

※ DINP(Diisononyl phthalate, 디이소노닐프탈레이트) : 플라스틱 가소제, 내분비계 교란물질

□ 추진근거

○ 물탱크 실링재 검출관련 동향보고 (신물질분석과-2498호, 2021. 4. 6.)

- DINP 표준물품 구매 후 원수 및 정수 실태조사 실시

○ 신종물질 표준물질 구매계획 (신물질분석과-2862호, 2021. 4. 19.)

□ 추진기간

○ 표준물품 구매 및 정도관리 : ’21. 4. 19. ~ 6. 7.

- 미규제 신규물질로 표준물품 구매 및 정도관리

○ 실태조사 :  ’21. 6. 7. ~ 7. 2.

- 원수, 정수 및 병물아리수 실태조사

□ 실태조사

○ 시료채취 : 원수(’21. 6. 7.), 정수 및 병물아리수 (’21. 6. 8.)

○ 분석항목 : 디이소노닐프탈레이트 1항목

○ 분석대상 : 총 12지점

- 원수 5 : 팔당, 강북, 암사, 자양, 풍납

- 정수 6 : 광암, 강북, 암사, 구의, 뚝도, 영등포

- 병물아리수 1 : 영등포아리수정수센터

○ 실태조사 결과 : 원․정수 및 병물아리수 모두 불검출

표 1. 원수 실태조사 결과                                     (단위 : mg/L)

원수	광암	강북	암사	자양	풍납
디이소노닐프탈레이트 (DINP)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

표 2. 정수 및 병물아리수 실태조사 결과                    (단위 : mg/L)

정수	광암	강북	암사	구의	뚝도	영등포	병물
디이소노닐프탈레이트 (DINP)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

※ 디이소노닐프탈레이트 정량한계(LOQ) : 0.001 mg/L.  끝.