방부목재 지침서 및 검수기준

▣ 일반 사항

1. 적용 범위

본 규격서는 월드컵공원 내 조경시설(목재) 보수를 위한 자재구매에 필요한 규격, 사양, 검사, 운반 및 사후조치에 대하여 규정한다.

2. 납품 장소 : 월드컵공원 내

3. 납품 기한 : 계약일로부터 30일 이내

4. 납품 조건

계약일로부터 30일이내이며, 목재는 우리 사업소로 출고 전 수종(미송), 사용기준(H3), 방부제(ACQ, CUHZ, CB-HDO)의 적합판정이 난 시험성적서(한국임업진흥원)와 함께 현장검수하여 제품 품질 확인 후 배송을 원칙으로 하며, 시험성적의뢰기간은 납품기한에서 제외한다.

5. 물량 내역

연번	규격	수량	정비시설	마감처리
1	30*145*2200	30	노을공원 초정 마루판(소)	사면 대패마감
2	30*175*3300	40	〃 (중)	〃
3	50*145*3700	20	〃 (대)	사면 대패마감 및 미끄럼방지
4	20*200*3700	30	노을공원 초정, 책방 앞 바닥 측면	사면 대패마감
5	35*135*3700	40	노을공원 책방 앞 바닥데크, 테이블	사면 대패마감 및 미끄럼방지
6	145*150*3750	10	노을공원 목교 상판	〃
7	20*90*3700	40	노을공원 매점, 별누리 데크, 난지천 중앙무대, 중앙놀이터 데크	〃
8	40*220*3000	30	노을공원 매점 계단	〃
9	40*95*3000	30	노을공원 매점 계단, 전망대	〃
10	30*215*3600	20	노을공원 서측, 동측 전망대 바닥 측면	사면 대패마감
11	45*95*3600	20	〃 데크	사면 대패마감 및 미끄럼방지
12	40*115*1950	20	난지천 유아놀이터 사각평상	사면 대패마감
13	50*90*3600	20	〃 세족장 데크	사면 대패마감 및 미끄럼방지
14	20*140*1830	20	〃 외줄타기 상판	사면 대패마감
15	50*130*1000	20	〃 조합놀이대 상판	사면 대패마감 및 미끄럼방지
16	30*100*3300	20	난지천 중앙광장 매점 옆 데크	〃
17	55*140*2460	30	노을공원 서측계단	〃
18	12*1220*2440	20	기타 보수용 합판	합판
19	8*1220*2440	20	〃	〃
20	Ø90*2200	60	하늘계단 횡간대	횡간대
21	Ø90*2020	60	〃	〃

▣ 물품인도 조건

출고 전 우리 사업소 담당자가 해당업체에서 현장검수 후 월드컵공원으로 배송

▣ 목재 일반 사항

1. 적 용 : 방부목재는『목재제품의 규격과 품질기준』(국립산림과학원고시 제2015-8, 2015.12.30) 및『목재의 방부․방충처리기준』(국립산림과학원고시 제2016-2호. 2016. 4.19)에 의거하여 적합하게 가공처리 한다.

2. 재료 및 품질

가. 목재의 제재시 목재 중심의 수는 절대 사용하지 않으며, 옹이는 가급적 포함되지 않도록 한다.

나. 원목을 제재할 경우 정목이 가장 좋으며, 반정목 이상으로 한다.

다. 제재목을 가공전 자연건조하여 함수율 30% 이내로 한다.(건조과정 등을 사진 촬영하여 요구시에 증빙자료 제출)

3. 목재 방부처리

가. 가공 후 목재의 방부처리는 목재의 방부․방충처리기준(산림청고시 제2016-2호. 2016. 4.19)에 의한 사용 환경의 범주 H3 사용환경에 의한, 목재의 가압식 방부 처리방법( KS F2219) 으로 방부처리 하여야 한다.

나. 목재방부제는 KSM 1701(수용성방부제)에 규정한 목재 방부제 중에서 반드시 ACQ-2, CUAZ-2 or 3, CB-HDO 방부제중에서 사용하여야 하며, 방부제의 침윤도는 80%이상이어야 한다. 흡수량 적합기준은 별표1과 같다. 특히ACQ방부제는 용탈에 의한 환경피해가 없도록 ACQ-2방부제 "D"타입을 사용하여야 한다.

다. 목재방부에 사용하는 ACQ-2 or 3, CUAZ-2 or 3, CB-HDO 목재방부제는 목재의 방부․방충처리기준(산림청고시 제2016-2호. 2016. 4.19) 제5조(목재방부제 및 품질) 규정에 의한 품질의 방부제를 사용하여야 하며 목재방부제의 성능기준은 별표2와 같다. 목재방부제가 성능기준에 적합한지에 대한 심사자료는 방부처리전에 반드시 서면으로 제출하여야 한다.

라. 목재 방부제의 침윤도와 흡수량은 목재의 방부․방충처리기준(산림청고시 제2016-2호. 2016. 4.19)에 적합 하여야 하며, 공인기관 시험성적서에 합격한 후에 반입하여야 한다.(시험의뢰 성적수수료는 납품자부담조건)

마. 방부 처리하여 생산된 방부처리목재는 반드시 양생과정을 거쳐서 지정장소에 납품(하차포함)하여야 한다.

4. 방부처리목재의 검수 기준

가. 가공면의 허용오차는 두께 2mm 이상, 폭 2mm 이상으로서 허용오차 이상의 변형된 제품을 납품하여서는 아니 된다.

나. 뒤틀림 변형이 3° 이상 발생된 것을 납품하여서는 아니 된다.

다. 크렉이 발생하여 설치하기 곤란한 것(표면에 20mm 이상 전체면에 5개 이상 불허)을  납품하여서는 아니 된다.

라. 방부처리목재의 대패가공이 포함된 자재는 대패면에 미가공 부위가 있어서는 아니 된다

마. 목재 표면의 썩은 옹이 또는 피죽이 있어서는 아니 된다.

(별표 1)

사용환경범주	사 용 목 재 방 부 제		흡수량 적합기준 (구성 주성분으로서 흡수량 기준)
	방 부 제 명	기호
H3	구리⋅알킬암모늄화합물	ACQ-2	2.6kg/㎥ 이상
	구리․아졸화합물	CUAZ-2 or 3	1.0kg/m3 이상
	구리․붕소․사이크로핵실다이아제니움디옥시-음이온화합물	CB-HDO	3.0kg/m3 이상