교면포장 현황

시설물 명칭	건설 년도	종별	등급	교면포장 현황
				시공현황					시공 조건						비고
				구분	규모(㎡)	사업비 (천원)	포장 종류	시공 년도	공사기간	시공물량	기온 (℃)	교통통제 방식	통제시간	특이 사항
용마고가	1989	법정외	B	고가차도	700	102,516	개질아스콘＋구스아스팔트	2014	11.22. ~ 11.23.	700	9	4차로중 2차로씩 통제	20:00 ~ 익일17:00	-	부재별 등급 : 포장 c등급

※ 1. 사업비, 단가 : 평삭, 바탕처리, 구스, 개질포장을 포함한 비용(바닥판 열화처리비용 제외)

2. 기온 : 구스 시공시 실제 체크한 온도(5°C이하 시공 금지)