□ 보도육교․지하보도 보수․보강 필요시설

○ 대상시설 : 시도 상 보도육교와 지하보도(하천횡단, 자치구 관리대상시설 제외)

○ 손상내용

연번	시설명	상태 등급	손상내용	최 근 정비년도	원 인	손상 물량	정비방안	소요예산 (천원)	비고
1	서울예고 앞 보도 육교	D	계(보수,보강)					16,000	정밀점검 및 정밀안전진단 보고서 파일 제출
			강재부식 (스틸BOX, 기둥)	2009.04	우수 유입	85.65㎡	녹제거 후 재도장	3,500
			상부 포장 균열, 파손, 체수	2000.11	장기 공용	110㎡	탄성포장 철거 후 콘크리트 재포장	7,000
			제경비 (50%)					5,500
2	세검 보도 육교	D	계(보수,보강)					41,000
			강재부식 (스틸BOX, 기둥)	2008.06	우수 유입	172.17㎡	녹제거 후 재도장	15,000
			상부 포장 균열, 파손, 체수	2000.11	장기 공용	92㎡	탄성포장 철거 후 콘크리트 재포장	5,000
			계단 논슬립 파손	2009.12	장기공용	256m	제거 후 재시공	7,500
			제경비(50%)					13,500
3	신영 삼거리 보도 육교	C	계(보수,보강)					67,000
			강재부식 (스틸BOX, 기둥)	2009.05	우수 유입	149.4㎡	녹제거 후 재도장	13,000
			상부 포장 균열, 파손, 체수	2012.06	장기 공용	421㎡	전면 재포장	23,000
			계단 화강석 파손, 들뜸, 체수	2009.02	장기 공용	130.2㎡	판석 철거 후 콘크리트 재포장	9,000
			제경비(50%)					22,000

연번	시설명	상태 등급	손상내용	최 근 정비년도	원 인	손상 물량	정비방안	소요예산 (천원)	비고
4	중앙 지하 보차도	B	계(보수,보강)					75,100	정밀점검 및 정밀안전진단 보고서 파일 제출
			균열 발생 (슬래브,box 벽체, 옹벽벽체)	2000.06	장기공용 등	512.9m	주입보수, 표면처리	32,200
			신축이음부 파손/변형 (포장부)		신축거동에 의한 균열,파손	27.1m	조인트 재시공	10,300
			백태, 망상균열 등		장기공용 등	105㎡	표면처리	4,600
			콘크리트 파손, 철근노출 등		장기공용 등	8.6㎡	단면복구	1,500
			기타 (충진재 파손, 배수관 파손 등)		부재간 신축거동 (온도차이 등)에 의한 손상	12.1㎡	배수관 재설치, 실런트 주입 등	1,500
			제경비(50%)					25,000
5	동십자각 지하보도	B	계(보수,보강)					13,200
			타일파손/탈락		장기공용,신축거동	16.32㎡	타일 재시공	1,600
			계단 화강판석 거동		장기공용, 진동	12EA	재시공	1,000
			고정판 파손		장기공용	19EA	고정판 재시공	200
			누수/체수		배수구 막힘, 덮개불량		배수구, 배수관 재시공	6,000
			제경비(50%)					1,600
6	사직공원앞 지하보도	B	계(보수,보강)					8,200
			타일 파손/탈락	2008.11	장기공용, 신축거동	42.79㎡	타일 재시공	4,300
			고정판 탈락	1994.11	장기공용	50EA	고정판 재시공	500
			난간 도장박리	2006.08	도장전 전처리 불량	44.88㎡	재도장	900
			기 타	-	장기공용, 신축거동	1식	보수	200
			제경비(50%)					2,300

위치도 및 현황(손상)사진

1. 서울예고 앞 보도육교
외부 전경	강재부식
강재부식/누수/체수/단면손실	계단하부 강재부식/누수

위치도 및 현황(손상)사진

2. 세검 보도육교
외부 전경	강재부식/누수/체수
강재부식/누수/단면손실	강재부식/누수/단면손실

위치도 및 현황(손상)사진

3. 신영R 보도육교
전경	계단판석 들뜸
강재부식/누수/체수	상부 포장 파손/난간연단 강재 부식 파공

위치도 및 현황(손상)사진

3. 중앙지하보차도
벽체 망상균열/슬래브 백태 등	차도 출입부 벽체 균열
신축 이음부 파손	콘크리트 파손

위치도 및 현황(손상)사진

4. 동십자각 지하보도
전 경	대리석 파손
타일파손/탈락	누수/체수

위치도 및 현황(손상)사진

5. 사직공원 앞 지하보도
출일구 화강석 탈락	타일 균열/백태
타일 탈락/파손	난간 도장 박리