[ 옥수터널 보수·보강 개략공사비 ]

가. 상행

내용 위치	손상내용	단위	보수 물량	보수·보강공법	단가 (원)	공사비 (원)	우선 순위
포 장	마 모	m2	6.48	아스팔트 팻칭	56,000	362,880	2
	망상균열	m2	70.86	아스팔트 팻칭	56,000	3,968,160	2
	파손,패임	m2	4.44	아스팔트 팻칭	56,000	248,640	1
배수로	덮개 파손, 들뜸	ea	35	덮개 재설치	400,000	14,000,000	3
	박리, 박락	m2	1.68	단면보수	125,000	210,000	3
	균열(0.3mm이상)	m	13.56	주입보수	105,000	1,423,800	1
보도부	박리, 파손	m2	0.98	단면보수	125,000	122,500	3
	철근노출	m2	0.14	단면보수(방청)	250,000	35,000	1
	균열(0.3mm이상)	m	0.96	주입보수	105,000	100,800	2
라이닝	백 태	m2	1.94	표면보수	45,000	87,300	3
	보수재 들뜸, 박리	m2	0.05	표면보수	45,000	2,250	3
	균열(0.3mm이상)	m	34.92	주입보수	105,000	3,666,600	1
	앵커볼트탈락	ea	2	앵커볼트 설치	5,000	10,000	3
	재료분리	m2	0.07	단면보수	125,000	8,750	3

순공사비		24,246,680	원
제 경 비	순공사비의 50% 적용	12,123,340	원
총공사비	부대공 제외, 보수물량 : 손상물량의 20% 할증	36,370,020	원

나. 하행

내용 위치	손상내용	단위	보수 물량	보수·보강공법	단가 (원)	공사비 (원)	우선 순위
포 장	마 모	m2	4.20	아스팔트 팻칭	56,000	235,200	2
	망상균열	m2	29.38	아스팔트 팻칭	56,000	1,645,280	2
	파손,패임	m2	2.52	아스팔트 팻칭	56,000	141,120	1
	소성변형	m2	0.60	아스팔트 팻칭	56,000	33,600	1
배수로	덮개 파손, 들뜸	ea	13	덮개 재설치	400,000	5,200,000	3
	박락, 철근노출	m2	0.24	단면보수(방청)	250,000	60,000	1
	박 리	m2	0.68	단면보수	125,000	85,000	3
	균열(0.3mm이상)	m	0.60	주입보수	105,000	63,000	1
보도부	박 리	m2	1.82	단면보수	125,000	227,500	3
라이닝	백 태	m2	2.95	표면보수	45,000	132,750	3
	보수재 들뜸, 박리	m2	3.00	표면보수	45,000	135,000	3
	박 리	m2	0.04	단면보수	125,000	5,000	3

순공사비		7,963,450	원
제 경 비	순공사비의 50% 적용	3,981,725	원
총공사비	부대공 제외, 보수물량 : 손상물량의 20% 할증	11,945,175	원

다. 갱문

내용 위치	손상내용	단위	보수 물량	보수·보강공법	단가 (원)	공사비 (원)	우선 순위
종 점	균열(0.3mm이상)	m	1.20	주입보수	105,000	126,000	1
	재료분리	m2	0.11	단면보수	125,000	13,750	3
	콘크리트 파손	m2	0.01	단면보수	125,000	1,250	3

순공사비		141,000	원
제 경 비	순공사비의 50% 적용	70,500	원
총공사비	부대공 제외, 보수물량 : 손상물량의 20% 할증	211,500	원

라. 옹벽

내용 위치	손상내용	단위	보수 물량	보수·보강공법	단가 (원)	공사비 (원)	우선 순위
시 점	박리,박락	m2	0.61	단면보수	125,000	76,250	3
	이음부 균열	m	1.80	주입보수	105,000	189,000	2
종 점	백 태	m2	0.01	표면보수	45,000	450	3
	재료분리	m2	1.08	단면보수	125,000	135,000	3
	균열(0.3mm이상)	m	9.84	주입보수	105,000	1,033,200	1
	이음부 균열	m	3.00	주입보수	105,000	315,000	1

순공사비		1,748,900	원
제 경 비	순공사비의 50% 적용	874,450	원
총공사비	부대공 제외, 보수물량 : 손상물량의 20% 할증	2,623,350	원

[ 서울숲1지하차도 보수·보강 개략공사비 ]

구분		손 상 내 용	보수공법	손상 물량		보수 물량	단위	단가 (원)	금액 (원)	우선 순위
Box 구간	신축 이음	실란트 파손	실링재 주입	2.0		2.40	m	15,000	36,000	1
옹벽		균열(0.3mm이상)	주입보수	9.1		10.92	m	105,000	1,146,600	하자
		박락 및 층분리	단면보수	4.9		5.88	㎡	125,000	735,000	하자
		실란트 파손	실링재 주입	13.0		15.60	m	15,000	234,000	1
연석		표면박리	표면보수	16.5		19.80	㎡	45,000	891,000	2
		콘크리트 파손	단면보수	0.36		0.43	㎡	125,000	53,750	하자
중앙분리대		균열(0.3mm이상)	주입보수	13.5		16.20	m	105,000	1,701,000	1
		콘크리트 박락	단면보수	0.24		0.29	㎡	125,000	36,250	2
포장		아스팔트 파손	아스팔트 팻칭	1.67		2.00	㎡	56,000	112,000	2
		포트홀	아스팔트 팻칭	0.04		0.05	㎡	56,000	2,800	2
		구스조인트 파손	구스조인트 설치	0.7		0.84	m	400,000	336,000	2
배수시설		배수로 덮개 탈락	배수로덮개설치	2		2	EA	400,000	800,000	1
			순공사비						4,149,050
			하자공사비						1,935,350
			제경비(순공사비+하자공사비)의 50% 적용						3,042,200
			순위별공사비 (재경비 포함)		1순위				4,156,500
					2순위				2,067,075
					3순위				0
			총공사비						9,126,600
※ 보수물량 산정기준 - 할증 대상(20%) : 균열 주입보수, 단면보수 등 (추가보수 등 여유수량 감안) ․보수물량 = 손상물량 × 1.2 - 할증 제외 : 배수로 덮개 설치, 등 정확한 수량산출이 가능한 공종

[ 서울숲2지하차도 보수·보강 개략공사비 ]

구분		손 상 내 용	보수공법		손상 물량	보수 물량	단위		단가 (원)	금액 (원)	우선 순위
Box 구간	슬래브	철근노출	단면보수(방청)		0.08	0.10	㎡		250,000	25,000	1
	벽체	타일파손	타일재부착		6	6	EA		10,000	60,000	1
	신축 이음	유도배수관 주변 누수	실링재 주입		7.0	8.40	m		15,000	126,000	1
		신축이음 누수	유도배수관 설치		14.0	16.80	m		280,000	4,704,000	1
옹벽		표면 박리	표면보수		12.4	14.88	㎡		125,000	1,860,000	2
		실란트 파손	실링재 주입		15.0	18.00	m		15,000	270,000	1
연석		콘크리트 박락	단면보수		0.18	0.22	㎡		125,000	27,500	2
		콘크리트 파손	단면보수		0.06	0.07	㎡		125,000	8,750	2
		표면 박리	표면보수		2.1	2.52	㎡		45,000	113,400	2
포장		아스콘 파손	아스팔트 팻칭		0.23	0.28	㎡		56,000	15,680	2
				순공사비						7,210,330
				제 경 비						3,605,165
				순위별공사비 (재경비 포함)				1순위		7,777,500
								2순위		3,037,995
								3순위		0
				총공사비						10,815,495
※ 보수물량 산정기준 - 할증 대상(50%) : 균열 주입보수, 단면보수 등 (추가보수 등 여유수량 감안) ․보수물량 = 손상물량 × 1.2 - 할증 제외 : 배수로 덮개 설치, 청소 등 정확한 수량산출이 가능한 공종

[ 응봉지하차도 보수·보강 개략공사비 ]

내용 부재		손상내용	단위	보수 물량	보수·보강공법	단가 (원)	공사비 (원)	우선 순위
Box 구간	벽체	타일 탈락 및 파손	ea	6	타일 재설치	10,000	60,000	3
	신축 이음	실링재 열화	m	6.00	실링재 재설치	15,000	90,000	3
		구스조인트 파손	m	0.24	구스조인트 보수	400,000	96,000	1
옹벽		실링재 파손 및 열화	m	22.20	실링재 재설치	15,000	333,000	3
		콘크리트 박락	m2	0.10	단면보수	125,000	12,000	3
포장		미끄럼방지포장 파손	m2	3.17	아스팔트 팻칭	56,000	177,408	1
		포장 망상균열	m2	13.20	아스팔트 팻칭	56,000	739,200	2
		포장 파손 및 포트홀	m2	0.04	아스팔트 팻칭	56,000	2,016	1
배수시설		콘크리트 박락	m2	20.87	단면보수	125,000	2,608,500	3
		배수로 토사퇴적	m	174.48	청소	15,000	2,617,200	1

순공사비		6,735,324	원
제 경 비	순공사비의 50% 적용	3,367,662	원
총공사비	부대공 제외, 보수물량 : 손상물량의 20% 할증	10,102,986	원