[ 워커힐고가 보수·보강 개략공사비 ]

가. 부재별 개략공사비 산출

부재	손상내용	보수방안	단위	손상 물량	보수 물량	단가 (천원)	금액 (천원)	우선순위
본교 바닥판하면	균열(0.3mm이상)	주입보수	㎡	1.0	1.0	61	61	1
	파손/철근노출	철근방청	㎡	4.21	4.21	265	1,116	2
	백태/누수흔적	노치설치	㎡	86	86	10	860	1
램프 바닥판하면	백태/열화	단면보수	㎡	25.5	25.5	263	6,707	3
본교 주형	파손/철근노출	철근방청	m	0.58	0.58	265	154	2
	박리	단면보수	m	2.31	2.31	263	608	3
본교 교면포장	포장균열	포장보수	㎡	344.5	344.5	35	12,058	3
	포장망상균열	포장보수	㎡	638.3	638.3	55	35,107	3
본교 배수시설	배수구막힘	청소	㎡	23	23	35	805	2
램프 배수시설	배수구막힘	청소	일	1	1	35	35	2
순공사비						57,508
재경비50%						28,754
총공사비						86,263

나. 우선순위별 개략 공사비

우선수위별 개략 공사비는 다음과 같으며, 각 순위별 보수금액은 재경비 50%를 포함한 금액이다.

우선순위	금액(천원)	비고
1순위	1,382	제경비 50% 포함
2순위	3,164	-
3순위	81,717	〃
개략 공사비	86,263	〃

[ 제2마장교 보수·보강 개략공사비 ]

가. 부재별 개략공사비 산출

부재	손상내용	보수방안	단위	손상 물량	단가 (천원)	금액 (천원)	우선 순위
바닥판하면	파손/탈락/들뜸/재료분리	단면보수	㎡	4.8	263	1,262	3
교대/교각	들뜸/박리/파손/재료분리	단면보수	㎡	4.95	263	1,302	3
	균열(0.3mm이상)	주입보수	m	1.3	61	79	1
	안전난간파손	재설치	EA	2	110	220	2
난간/연석, 보도부	난간파손	재설치	m	2.0	170	340	2
신축이음	유간토사퇴적	청소	m	92.4	35	3,234	2
주형 및 가로보	들뜸/탈락/재료분리/긁힘	단면보수	㎡	1.3	263	342	3
	균열(0.3mm이상)	주입보수	m	2.0	61	122	1
	조류침입방지막파손	재설치	㎡	30.0	80	2,400	2
순공사비					9,301
재경비50%					4,650
총공사비					13,951

나. 우선순위별 개략 공사비

우선수위별 개략 공사비는 다음과 같으며, 각 순위별 보수금액은 재경비 50%를 포함한 금액이다.

우선순위	금액(천원)	비고
1순위	301	제경비 50% 포함
2순위	9,291	〃
3순위	4,359	〃
개략 공사비	13,951	〃