[ 능산지하차도 보수·보강 개략공사비 ]

구 분		결함 및 손상 내용	단위	보수 물량	보수·보강 방안	단가 (원)	개략공사비 (원)	우선순위
포장		ASP 균열	m	2.0	실링보수	20,000	40	3
		신축이음 파손	m	38.2	재설치	350,000	13,370,000	3
		신축이음 파손	m	0.7	재설치	350,000	245,000	2
난간		난간 파손	m	2.0	난간 재설치	400,000	800,000	1
연석		박리, 파손	㎡	10.28	단면보수	200,000	2,056,000	2
		균열(cw:0.2㎜이하)	㎡	6.18	표면처리	45,000	278,100	3
중앙분리대		콘크리트 파손	㎡	0.35	단면보수	200,000	70,000	2
배수시설		배수관 탈락, 누수	개소	1	배수관 재설치(L=1.0m)	150,000	150,000	1
					유도배수관 지수(1개소)	80,000	80,000	1
BOX 구간	벽체	균열(0.2㎜이하)/백태	㎡	10.8	표면처리	45,000	486,000	3
		균열(0.3㎜이상)	m	16.1	수지주입보수	120,000	1,932,000	1
		재료분리, 파손, 들뜸	㎡	3.64	단면보수	200,000	728,000	2
		누수/백태	㎡	14.11	표면처리	45,000	634,950	2
	기둥	균열(0.2㎜이하)	㎡	4.83	표면처리	45,000	217,350	3
		균열(0.3㎜이상)	m	1.0	수지주입보수	120,000	120,000	1
		파손, 긁힘, 재료분리	㎡	3.89	단면보수	200,000	778,000	1
		백태	㎡	0.07	표면처리	45,000	3,150	2
	슬래브	균열(0.2㎜이하)/백태	㎡	1.6	표면처리	45,000	72,000	3
		망상균열	㎡	188.75	표면처리	45,000	8,493,750	3
		파손, 재료분리	㎡	0.51	단면보수	200,000	102,000	1
		백태/누수	m	16.0	지수공(습식)	120,000	1,920,000	1

구 분	결함 및 손상 내용		단위	보수 물량	보수·보강 방안		단가 (원)	개략공사비 (원)	우선순위
인도	옹벽 균열(0.2㎜이하)		㎡	1.93	표면처리		45,000	86,850	3
	대리석 균열, 파손		개소	28	유지관찰		-	-	3
	재료분리		㎡	0.21	단면보수		200,000	42,000	2
옹벽	균열(0.2㎜이하)		㎡	35.43	표면처리		45,000	1,594,350	3
	균열(0.3㎜이상)		m	7.5	수지주입보수		120,000	900,000	1
	철근노출		㎡	0.09	철근노출 단면보수		220,000	19,800	1
	파손, 재료분리		㎡	13.64	단면보수		200,000	2,728,000	1
	누수		m	4.8	지수공(습식)		120,000	576,000	1
	실링재 박리		m	30.6	유지관찰		-	-	3
순 공 사 비								38,483,340원
재경비(순공사비의 50%)								19,241,670원
순위별공사비		1순위				순공사비		10,335,800원
						제경비		5,167,900원
						총금액		15,503,700원
						절삭		3,700원
						개략공사비…①		15,500,000원
		2순위				순공사비		3,779,100원
						제경비		1,889,550원
						총금액		5,668,650원
						절삭		8,650원
						개략공사비…②		5,660,000원
		3순위				순공사비		24,598,440원
						제경비		12,299,220원
						총금액		36,897,660원
						절삭		7,660원
						개략공사비…③		36,890,000원
총 공 사 비(①+②+③)								58,050,000원

[면목교 보수·보강 개략공사비 ]

구 분	결함 및 손상 내용	단위	보수물량	보수·보강 방안	단가 (원)	개략공사비 (원)	우선 순위
교면포장	체 수	㎡	17.6	주의관찰	-	-	-
연석	박리, 파손	㎡	54.45	단면보수	200,000	10,890,000	2
	균열(0.3mm미만)	m	6.4	표면처리(하자)	-	-	-
신축이음	후타재균열(0.3mm미만)	m	22.1	표면처리(하자)	-	-	3
	후타재 파손	㎡	1.62	단면보수(하자)	-	-	2
	유간 토사퇴적	㎡	5.00	주의관찰	-	-	-
	차수판 미설치	개소	8	차수판 설치	200,000	1,600,000	1
바닥판	균열(0.3mm미만)	㎡	4.5㎡	표면처리(하자)	-	-	3
	백 태	㎡	0.66	주의관찰	-	-	-
	표면오염	㎡	0.50	표면처리	45,000	22,500	3
	재료분리	㎡	1.4㎡	표면처리(하자)		-	2
	파 손	㎡	0.04	단면보수(하자)		-	2
거 더	균열(0.3mm미만)	㎡	0.73	표면처리	45,000	32,850	3
	균열(0.3mm이상)	m	8.0m	주입보수	120,000	960,000	1
	백 태	㎡	8.13	표면처리	45,000	365,850	3
	망상균열	㎡	2.4㎡	표면처리	45,000	108,000	3
	철근노출	㎡	0.25㎡	철근방청+단면보수	220,000	55,000	1
	박락, 파손	㎡	0.34㎡	단면보수	200,000	68,000	2
	재료분리	㎡	0.59	단면보수	200,000	118,000	2
	흉벽과 유간부족	개소	8	주의관찰	-	-	-
	거더 간섭	개소	26	주의관찰	-	14,220,200	-

구 분	결함 및 손상 내용		단위	보수물량	보수·보강 방안		단가 (원)	개략공사비 (원)	우선 순위
가로보	균열(0.3mm미만)		㎡	0.13	표면처리		45,000	5,850	3
	균열(0.3mm이상)		m	2.7	주입보수		120,000	324,000	2
	철근노출		㎡	2.27	철근방청+단면보수		220,000	499,400	1
	파 손		㎡	1.77	단면보수		200,000	354,000	1
	재료분리		㎡	0.30	단면보수		200,000	60,000	1
	망상균열		㎡	4.0	표면처리		45,000	180,000	3
	가로보 코핑과 접합		개소	1	접합부 제거		1,000,000	1,000,000	1
교량받침	Plate부식		개소	14	재도장		65,000	910,000	3
	편 기		개소	2	주의관찰			-	-
	고무재 노후		개소	13	주의관찰			-	-
교대,교각	균열(0.3mm미만)		㎡	0.35	표면처리		45,000	15,750	3
	박락,파손, 들뜸		㎡	1.69	단면보수		200,000	338,000	1
	재료분리		㎡	0.14	단면보수(하자)		-	-	2
	철근노출		㎡	0.08	철근방청+단면보수		220,000	17,600	1
	표면오염		㎡	3.84	주의관찰			-	1
	목재미제거		㎡	0.01	주의관찰			-	1
순 공 사 비								17,924,800원
제 경 비(50%)								8,962,400원
순위별공사비		1순위				순공사비		4,884,000원
						제경비		2,442,000원
						총금액		7,326,000원
						절삭		6,000원
						개략공사비…①		7,320,000원
		2순위				순공사비		11,400,000원
						제경비		5,700,000원
						총금액		17,100,000원
						절삭		-
						개략공사비…②		17,100,000원
		3순위				순공사비		1,640,800원
						제경비		820,400원
						총금액		2,461,200원
						절삭		1,200원
						개략공사비…③		2,460,000원
총 공 사 비(①+②+③)								26,880,000원

[ 중랑교지하차도 보수·보강 개략공사비 ]

구 분		결함 및 손상 내용	단위	보수물량	보수·보강 방안	단가 (원)	개략공사비 (원)	우선 순위
포장		ASP균열	m	46.0	신축이음 신설(140m)	350,000	49,000,000	2
		ASP패임,파손,함몰	㎡	2.77	부분 재포장	85,000	235,000	1
		ASP망상균열	㎡	8.04	부분 재포장	85,000	683,000	2
연석		파 손	㎡	0.04	단면보수	200,000	8,000	3
		박 리	㎡	23.5	표면처리	45,000	1,058,000	2
도장박리		도장박리	㎡	4.0	재도장	25,000	100,000	3
배수시설		배수구 토사퇴적	개소	3	청소(유지관리)	-	-	1
		배수로 토사퇴적	㎡	187.2	청소(유지관리)	-	-	1
		그레이팅 단차	개소	7	재설치(유지관리)	-	-	2
		그레이팅 변형, 파손	개소	13	그레이팅 교체	200,000	2,600,000	2
BOX 구간	벽체	E/J 백태	㎡	0.2	표면처리	45,000	9,000	3
		E/J 주변 파손	㎡	0.4	단면보수	200,000	80,000	2
		들뜸 및 박리	㎡	5.22	표면처리	45,000	235,000	2
	기둥	보수부 들뜸	㎡	0.5	단면보수	200,000	100,000	1
		표면오염	㎡	1.75	유도배수관 교체 후 표면처리	2,000,000	2,000,000	1
		균열(0.3㎜미만)	㎡	0.1	표면처리	45,000	5,000	3
	슬래브	균열(0.3㎜미만)	㎡	1.6	표면처리	45,000	72,000	3
		Con'c 탈락 및 들뜸	㎡	0.51	단면보수	200,000	102,000	1
		물끊기홈 미설치	m	16.0	L형 앵글 설치	150,000	2,400,000	2

구 분	결함 및 손상 내용		단위	보수물량	보수·보강 방안	단가 (원)	개략공사비 (원)	우선 순위
옹벽	균열0.3mm미만		㎡	7.75	표면처리	45,000	349,000	3
	균열0.3mm이상		m	7.8	주입보수	120,000	936,000	1
	백 태		㎡	1.67	표면처리	45,000	75,000	3
	파손, 들뜸, 재료분리		㎡	4.36	단면보수	200,000	872,000	2
	철근노출		㎡	3.29	철근방청+단면보수	220,000	724,000	1
	조인트 실링제 파손		m	5.0	실링 재처리	30,000	150,000	2
순 공 사 비							61,793,000원
제 경 비(50%)							30,896,500원
순위별공사비		1순위			순공사비		4,097,000원
					제경비		2,048,500원
					총금액		6,145,500원
					절삭		5,500원
					개략공사비…①		6,140,000원
		2순위			순공사비		57,078,000원
					제경비		28,539,000원
					총금액		85,617,000원
					절삭		7,000원
					개략공사비…②		85,610,000원
		3순위			순공사비		618,000원
					제경비		309,000원
					총금액		927,000원
					절삭		7,000원
					개략공사비…③		920,000원
총 공 사 비(①+②+③)							92,670,000원