◆ 일반 침투식 방수제와 반응결합형 방수제(DPCON)의 차별성을 중심으로

■ DPCON(반응결합형 방수제)을 적용한 복개구조물 방수

1.  토목 구조물의 방수 구분

1)  단순지지형 교량 등 진동이 큰 구조물(모체의 강화/보호 + 유기계 탄성 방수)

• 대상 : 단순보형 받침장치에 의해 지지되어 진동 및 처짐에 취약한 구조물.

• 공법 : 포장층과 바닥판 사이에 탄성 불투수층을 설치하여 진동, 처짐에 대응할 수 있도록 조치.

2) 라멘 등 진동이 작은 구조물(모체의 방수, 강화/보호)

• 대상 : 진동이 큰 구조물을 제외한 지하차도, 복개구조물(라멘구조), 단면의 두께가 두꺼운 구조물(40cm 이상) 등 진동 및 처짐이 작은 구조물.

• 공법 : 바닥판 자체에 방수성과 구체강화 성능을 확보하여 보호할 수 있도록 조치

❚ 교면방수와 구체방수의 차이

구분	진동이 큰 구조물	진동이 작은 구조물
개념도
대상	• 단순지지형 받침장치로 지지되는 진동 및 처짐이 상대적으로 큰 구조물 • 받침 지지형 교량 구조물 등	• 진동에 의한 균열활동성이 작은 구조물 • 지하차도 • 복개구조물(라멘구조) • 바닥판의 두께가 확보된(40cm 이상) 교량 구조물 등.
방수 방안	• 구체강화공종 + 유기방수층(도막/쉬트)공종	• 구체강화 및 방수 일식 공종
방수 주안점	• 균열의 활동성에 대한 보완적 차원에서 유기계 불투수층을 설치. 단, 시공관리 과정에서 변형, 파단이 발생하지 않도록 유기 탄성 방수층 대한 철저한 시공관리가 선행되어야 함.	• 구체 내부 강화 ․ 방수층 생성, 부식부의 제거 및 요곡부 평탄화 작업만으로 포장층으로부터 침투된 우수에 의한 콘크리트 부식을 지연시켜 내구수명을 연장시킬 수 있음.
공통	• 포장층하면의 바닥판을 손상으로부터 보호하여 포장층의 손상 방지 목적 • 구체의 강화층 생성이 필수적.

2. 복개구조물의 방수공법

1) 복개구조물 방수의 주안점

• 구조적으로 진동 및 처짐이 적은 복개구조물의 경우 균열의 활하중 영향이 매우 적음.

• 복개구조물에 적용되는 방수는 단순 불투수층 형성뿐만이 아닌 구체의 강화*가 수반되어야 포장층의 손상방지가 가능함.

* 구체의 (성능)강화

방수성의 확보 / 구체의 강도 증진/  동결융해 저항성의 확보 / 내염해성의 확보 등

2) 기존 침투성 방수제와 반응결합형 방수제(DPCON)의 비교

구 분	단순 침투식 방수재(기존)	반응 결합형 방수재(DPCON)
모식도
방수방식	• 모세관침투 후 유기 피막코팅	• 화학반응 결합 후 반응물 공극 충진
주재료	• 유,무기계 혼합물 또는 순수 유기계 재료	• 순수 무기계 재료
보호층	• 표면으로부터 침투 깊이 약 4mm 내외	• 표면으로부터 보호층 깊이 15mm 이상
공사방식	• 건조면 도포식	• 습윤면/건조면 도포식
특 징	• 방수성 양호 • 시공이 간편함 • 침투깊이가 얕음(4mm 내외) • 강도 증진효과 없거나 미미함. • 동결융해 저항성 없음 • 구체 완전 건조상태에서 시공하여야 함. • 유기재료 침착, 경화 시 추가시공이 불가함. → 하자보수, 유지관리가 어려움.	• 방수성능 우수. • 시공이 간편함 • 보호층이 깊음(최대 20mm 내외) • 강도증진 효과 우수(최대 20%내외 증진) • 동결융해 저항성 우수 • 황산, 염화물 등에 대한 내화학성 우수 • 습윤면 시공 가능 • 균열치유(최대 0.3mm 이하)가능 • 시공 및 사후관리 용이 • 친환경 광물질로 환경부하가 적음

3. 반응결합 방수재(DPCON)의 성능

1) 우수한 방수성

흡수계수 (* 낮을수록 우수)				내투수성능 (* 낮을수록 우수)
항목	기존 침투식 방수제		DPCON	구분	기존 침투식 방수제	DPCON
	KS기준(무기계)	KS기준(유기계)			KS 기준(유무기계)
흡수계수	0.5이하	0.1이하	0.07	내투수성	0.1	0.08
성능비(%)	500%	100%	70%	성능	100%	80%

2) 모체의 성능 강화

① 조직의 치밀화

도포 전 조직(a)	도포 전 조직(b)	DPCON 도포 후 조직(a)	DPCON 도포 후 조직(b)

② 내화학성 증대

구분	황산 5% 수용액 침지 후 상태
	무도포 시험체	DPCON 도포
침지전
침지후

구분	염화나트륨 5% 수용액 침지 후 상태
	무도포 시험체	DPCON 도포
침지전
침지후

③ 탄산화 저항성 증대

<탄산화 실험 결과>	무도포 시험체 탄산화	DPCON 도포 시험체 탄산화

④ 강도의 증진

구 분	A (%)	B (%)	C (%)	<DPCON 도포 시험체의 균압축강도 증가율>
증가율	110.86	109.60	117.35

⑤ 우수한 균열 보상성(0.3mm이하)

<DPCON 미도포(신축)>	<DPCON 2회 도포 3일경과>	<DPCON 2회 도포 7일 경과>	<DPCON 2회 도포 14일 경과>

4. 반응결합 방수재(DPCON)의 시험결과