◯ 복정2교 개략공사비

구 분	손 상 명	보수⋅보강 방안		보수 물량	단위	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선 순위
교면포장	아스콘 균열	아스콘 씰링		196.5	m	20	3,930	3
	아스콘 망상균열	절삭후 덧씌우기		54.2	㎡	130	7,046	1
	아스콘 파손	소파보수		0.55	㎡	130	71	3
배수시설	토사퇴적	청소		0.57	㎡	10	6	1
난간 및 연석 보도부	연석균열(0.3mm 이상)	주입보수		11.1	m	60	666	1
	연석파손	방청 및 단면보수		0.16	㎡	250	40	1
	식생	청소		25.6	㎡	10	256	3
	침하 및 토사퇴적	재시공		1.2	㎡	10	12	2
	축구파손	단면보수		0.76	㎡	200	152	1
	쓰레기적치	청소		7.20	㎡	10	72	3
중분대	토사퇴적	청소		7.80	㎡	10	78	3
바닥판하면	보수부 재균열(0.3mm미만)	표면보수		53.0	㎡	32	1,696	2
	균열부 백태(0.3mm미만)	표면보수		10.3	㎡	32	329	2
	누수 및 백태	표면보수		4.80	㎡	32	153	2
	망상균열 및 백태	표면보수		2.00	㎡	32	64	2
	백태	표면보수		3.30	㎡	32	105	2
	보수재 박리	표면보수		1.80	㎡	32	57	2
	철근노출	방청 및 단면보수		0.02	㎡	250	5	1
	물끊기홈 미설치	물끊기홈 설치		50.0	m	20	1,000	2
교대 및 교각	균열(0.3mm미만)	표면보수		48.6	㎡	32	1,555	2
	균열(0.3mm이상)	주입보수		74.2	m	60	4,452	1
	보수부 재균열(0.3mm미만)	표면보수		5.2	㎡	32	166	2
	누수, 백태, 오염, 녹물	표면보수		26.1	㎡	32	835	2
	재료분리, 침식, 골재노출, 파손, 들뜸	단면보수		31.4	㎡	200	6,280	1
	층분리	단면보수		0.27	㎡	200	54	1
	보수부 박리	단면보수		3.18	㎡	200	636	1
	보수부 파손	단면보수		0.60	㎡	200	120	1
	균열부 백태	표면보수		11.8	m	32	377	2
	철근노출	방청 및 단면보수		0.05	㎡	250	12	1
	시공이음부 이격	주입보수		7.6	m	60	456	2
	이물질 퇴적	청소		2.4	㎡	10	24	3
순공사비 합계							30,700
제 경 비 (순공사비의 50% 적용)							15,350
순위별 공사비			1순위				29,195
			2순위				10,208
			3순위				6,647
총 공사비							46,050