<붙임 3〉  2014년 건설공사 부적합 자재 조치현황

연번	품 명	시료채취 일자	공 사 명	발 주 자	부적합 내용 및 시험결과			조 치
					부적합 내 용	기준치	시험치
계			5건
1	철근(SD400) D13	2014.4.2	천호동 주상복합 신축공사	㈜포유	화학성분 (황 S)	0.050%이하	0.052%	반출조치
2	철근(SD400) D13	2014.5.12	지하철승강편의시설 설치공사(2단계)1공구	서울메트로	인장강도 미 달	560N/㎟이상	398N/㎟	반출조치
					항복강도 미 달	400N/㎟이상	254N/㎟
3	철근(SD400) D13	2014.6.26	합정3구역 주상복합 신축공사	녹번1구역 3지구 주택재개발 신축공사	인장강도 미 달	560N/㎟이상	534N/㎟	반출조치
					항복강도 미 달	400N/㎟이상	355N/㎟
4	보차도용콘크리트인터록킹블록 (보도용) (99*199*60T)	2014.8.7	마곡구역 도시개발 사업 단지조성공사 (1공구)	SH공사	휨강도 미 달	5MPa이상	4.6MPa	반출조치
					흡수율 초 과	7MPa이하	8.7MPa
5	발포폴리스티렌단열재(압출법)특호	2014.8.27	북아현1-2구역 주택재개발공사	북아현1-2 구역 주택재개발 정비사업조합	압축강도 미 달	25N/㎠ 이상	19.56N/㎠	반출조치
					초기열 전도율 초 과	0.027W/m·k이하	0.029W/m·k