고 시

목재제품의 규격과 품질기준

국립산림과학원

재  료  공  학  과

1. 개정 이유

「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」제20조제1항 및 제2항에 따라 고시된 목재제품의 규격과 품질기준(국립산림과학원 고시 제2016-8호)을 해석함에 있어서 사전검사항목의 일부는 신청자가 제시한 경우 검사기관을 통한 사전검사를 생략할 수 있게 하고, 집성재 및 연료용 목재제품(목재펠릿, 목재칩, 성형목탄, 목탄)의 규격과 품질기준을 일부 완화하며 검사방법 및 표시사항항목을 명확히 하는 등 고시의 시행 상 미비점을 보완하려는 것임

2. 주요 내용

가. 목재법 제20조제2항에 따른 사전 규격·품질검사항목 중 수종과 치수는 신청자가 제시한 경우 검사기관의 사전검사를 생략할 수 있도록 함

나. 부속서1(제재목) 중 등급구분된 동일 규격·품질의 구조용재를 최소 유통단위의 묶음으로 표시할 수 있도록 함

다. 부속서2(방부목재) 중 방부목재의 정의를 수정함

라. 부속서5(집성재) 중 수장용집성재 및 집성판의 치수 허용차를 완화하고 부속서11(목재펠릿), 부속서12(목재칩), 부속서14(성형목탄), 부속서15(목탄)의 품질기준 일부를 완화함

마. 일부 목재제품의 품질표시 방법을 일반화하고 검사방법 세부사항을 명확히 하며 일부 품질기준 등의 표기 오류를 정정함

3. 참고 사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 관계부처 의견조회, 행정예고 등

라. 기    타 : 신․구조문대비표 포함

목재제품의 규격과 품질기준 일부개정고시안

목재제품의 규격과 품질기준 고시 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조의2제2항을 다음과 같이 한다.

② 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」 제20조제2항에 따라 사전 규격·품질검사를 받아야 하는 항목 중 수종과 치수는 신청자가 제시한 경우 검사기관의 사전 검사를 생략할 수 있다.

[부속서 1(제재목(製材木))] 8.1 표시사항의 내용 중 “구조용재의 경우 제품 1본마다 다음 각 호의 사항을 표시하여야 한다. 다만”를 “구조용재, 일반용재, 수장용재는 다음 각 호의 사항을 제품 1본마다 표시하는 것을 원칙으로 한다. 다만 동일수종, 동일치수의 등급구분된 경우 최소 유통단위의 묶음으로 표시할 수 있다.”로 하며, “또한 일반용재와 수장용재는 제품 1본마다 표시하는 것을 원칙으로 한다. 다만 최소 유통단위의 묶음으로 표시할 수 있다.”는 삭제한다.

[부속서 2(방부목재(防腐木材))] 2.2 방부목재를 다음과 같이 하고 6.14.2 시험방법의 내용 중 “K SM”을 “KS M”으로 한다.

2.2 방부목재  “방부목재”라 함은 생물열화인자에 의한 목재열화를 방지하기 위해 목재보존제를 처리한 목재를 말한다.

[부속서 4(목재 플라스틱 복합재)]의 표 3을 별지와 같이 한다.

[부속서 5(집성재(集成材))]의 표 11을 별지와 같이 한다.

[부속서 5(집성재(集成材))]의 5.1.1의 내용 중 후단을 다음과 같이 신설한다.

다만, 수장용 집성재 및 집성판의 시험편은 KS F 2160에 따라 인용한다.

[부속서 5(집성재(集成材))]의 7.1.1.11과 7.1.2.9를 다음과 같이 각각 신설한다.

7.1.1.11 생산연월 생산자 또는 수입자명 옆에 제품의 생산연도 및 생산월까지 표기할 수 있다.

7.1.2.9 생산연월 생산자 또는 수입자명 옆에 제품의 생산연도 및 생산월까지 표기할 수 있다.

[부속서 5(집성재(集成材))]의 그림 8과 그림 9를 별지와 같이 한다.

[부속서 9(배향성 스트랜드보드(Oriented Strand Board))]의 6.1에 내용 중 “OSB 낱장에 대하여 검사하되, 로트단위로 유통되는 경우 다음 시험요령으로 검사한다. 이 때, 로트당 부재의 수가 5000매를 넘는 경우에는 로트를 분할하여 검사한다.”를 삭제하고, 6.2를 다음과 같이 하며 표 9를 별지와 같이 한다.

6.2 시험편  시험편은 <표 9>에 나타난 치수 및 개수를 원판의 중앙 부분에서 각 시험 항목에 따라 채취한다. 시험편은 기건 상태(a)인 것 또는 온도 (20±2) ℃, 습도(65±5) %에서 항량(b)에 이른 것으로 한다. 다만 폼알데하이드 방출량 측정용 시료는 KS M 1998에서 규정하는 전처리 방식을 따른다.

주(a) 기건상태란 환기가 잘 되는 실내에 시험편을 7일 이상 방치한 것을 말한다.

주(b) 항량이란 24시간마다 질량을 측정하여, 그 변화율이 0.1% 이하의 것을 말한다.

[부속서 9(배향성 스트랜드보드(Oriented Strand Board))]의 6.3과 6.4 및 6.5를 삭제한다.

[부속서 10(목질바닥재)]의 2.6에 내용 중 “현가식(Floating) 시공”을 “비접착식 시공”으로 하고, 3.2의 내용 중 “현가식”을 “비접착식”으로 한다.

[부속서 10(목질바닥재)]의 표 5를 별지와 같이 한다.

[부속서 11(목재펠릿(wood pellet))]의 표 1을 별지와 같이 한다.

[부속서 11(목재펠릿(wood pellet))]의 5.3.5에 내용 중 “적어도 2회 이상 측정을 실시하여, 다음의 식을 이용해 첫째자리까지의 값을 구하여 ㎏/㎥단위로 표기하며, 보고를 위한 평균값은 10㎏/㎥ 수준으로 반올림한다.”를 “3회 이상 측정을 실시하여, 다음의 식을 이용해 일의자리까지의 값을 구하여 ㎏/㎥단위로 표기하며, 평균값은 일의자리에서 반올림하여 10㎏/㎥ 수준으로 표기한다.”으로 한다.

[부속서 11(목재펠릿(wood pellet))]의 5.4.7에 내용 중 “적어도 2회 이상 측정을 실시하여, 다음의 계산식을 이용하여 소수점 둘째자리까지의 함수율 값을 구하여 %로 표기하며, 보고를 위한 평균값은 0.1% 수준으로 반올림한다.”를 “3회 이상 측정을 실시하여, 다음의 계산식을 이용하여 소수점 둘째자리까지의 함수율 값을 구하여 %로 표기하며, 평균값은 소수점 둘째자리에서 반올림하여 0.1% 수준으로 표기한다.”으로 한다.

[부속서 11(목재펠릿(wood pellet))]의 5.5.5에 내용 중 “적어도 2회 이상 측정을 실시하여, 다음의 계산식을 이용하여 소수점 둘째자리까지의 건조 중량에 대한 회분 함량의 값을 구하여 %로 표기하며, 보고를 위한 평균값은 0.1% 수준으로 반올림한다.”를 “3회 이상 측정을 실시하여, 다음의 계산식을 이용하여 소수점 둘째자리까지의 건조 중량에 대한 회분 함량의 값을 구하여 %로 표기하며, 평균값은 소수점 둘째자리에서 반올림하여 0.1% 수준으로 표기한다.”로 한다.

[부속서 11(목재펠릿(wood pellet))]의 5.6.1에 내용 중 “적어도 50g의 펠릿”을 “50g이상의 펠릿”으로 한다.

[부속서 11(목재펠릿(wood pellet))]의 5.6.3에 내용 중 “적어도 2회 이상 측정을 실시하여, 다음의 계산식을 이용하여 소수점 둘째자리까지 측정한다. 전체 목재펠릿 무게에 대한 체를 통과한 미세분의 무게를 %로 표기하며, 보고를 위한 평균값은 0.1% 수준으로 반올림한다.”를 “3회 이상 측정을 실시하여, 다음의 계산식을 이용하여 소수점 둘째자리까지 측정한다. 전체 목재펠릿 무게에 대한 체를 통과한 미세분의 무게를 %로 표기하며, 평균값은 소수점 둘째자리에서 반올림하여 0.1% 수준으로 표기한다.”로 한다.

[부속서 11(목재펠릿(wood pellet))]의 5.7.3에 내용 중 “적어도 2회 이상 측정을 실시하여, 다음의 계산식을 이용하여 소수점 둘째자리까지 측정한다. 내구성 시험 전 체로 거른 목재펠릿 무게에 대한 내구성 시험 후 온전한 목재펠릿의 무게를 %로 표기하며, 보고를 위한 평균값은 0.1% 수준으로 반올림한다.”를 “3회 이상 측정을 실시하여, 다음의 계산식을 이용하여 소수점 둘째자리까지 측정한다. 내구성 시험 전 체로 거른 목재펠릿 무게에 대한 내구성 시험 후 온전한 목재펠릿의 무게를 %로 표기하며, 평균값은 소수점 둘째자리에서 반올림하여 0.1% 수준으로 표기한다.”로 한다.

[부속서 11(목재펠릿(wood pellet))]의 5.8의 5.8.4에 내용 중 “이와 같이 조정된 열량계를 사용하여 시료의 열량을 측정하고,  전건 시료의 열량을 첫째자리에서 반올림하여 표기한다.”를 “이와 같이 조정된 열량계를 사용하여 시료의 열량을 측정하고, 3회 이상 측정을 실시하며, 평균값은 전건 시료의 열량을 일의자리에서 반올림하여 표기한다.”으로 한다.

[부속서 11(목재펠릿(wood pellet))]의 5.9.3를 다음과 같이 신설한다.

5.9.3. 3개 이상 시료를 준비하여 측정을 실시하며, 소수점 셋째자리까지 측정하고 반올림한 평균값으로 표시한다.

[부속서 11(목재펠릿(wood pellet))]의 5.10.2를 다음과 같이 신설한다.

5.10.2. 3회 이상 측정을 실시하며, 소수점 둘째자리까지 측정하고 반올림한 평균값으로 표시한다.

[부속서 11(목재펠릿(wood pellet))]의 5.11.1를 다음과 같이 신설한다.

5.11.1. 3개 이상 시료를 준비하여 측정을 실시하며, 평균값은 ㎎/㎏ 단위에서 크롬, 구리, 납, 니켈, 아연은 소수점 첫째자리, 비소, 카드뮴은 소수점 둘째자리, 수은은 소수점 셋째자리까지 측정하고 반올림한 평균값으로 표시한다.

[부속서 12(목재칩(wood chip))]의 표 1을 별지와 같이 한다.

[부속서 12(목재칩(wood chip))]의 4.5.6에 내용 중 “적어도 3회 이상 측정을 실시하여, 다음의 계산식을 이용하여 소수점 둘째자리까지의 건조 중량에 대한 회분 함량의 값을 구하여 %로 표기하며, 보고를 위한 평균값은 0.1% 수준으로 반올림한다.”를 “3회 이상 측정을 실시하여, 다음의 계산식을 이용하여 소수점 둘째자리까지의 건조 중량에 대한 회분 함량의 값을 구하여 %로 표기하며, 보고를 위한 평균값은 소수점 둘째자리에서 반올림하여 0.1% 수준으로 표기한다.”로 한다.

[부속서 12(목재칩(wood chip))]의 4.6.2.4에 내용 중 “이와 같이 조정된 열량계를 사용하여 시료의 열량을 측정하고, 전건 시료의 열량을 첫째자리에서 반올림하여 표기한다.”를 “이와 같이 조정된 열량계를 사용하여 시료의 열량을 3회 이상 측정하고, 전건 시료의 열량을 일의자리에서 반올림하여 표기한다.”로 한다.

[부속서 12(목재칩(wood chip))]의 내용중 “4.7. 목재칩의 염소 성분 분석”을 “목재칩의 호아과 염소 성분 분석”으로 한다.

[부속서 12(목재칩(wood chip))]의 4.7.1에 내용 중 “환경부 고시 제2007-201호 고형연료제품 품질 시험․분석방법 내 제5장-염소 성분 시험방법을 준용하여 분석을 수행한다.”를 “ICP 분석법(EN ISO 11885에 규정)을 이용하여 황과 염소를 측정한다.”로 한다.

[부속서 12(목재칩(wood chip))]의 4.7.2를 다음과 같이 신설한다.

4.7.2. 3개 이상 시료를 준비하여 측정을 실시하며, 소수점 셋째자리까지 측정하고 반올림한 평균값으로 표시한다.

[부속서 12(목재칩(wood chip))]의 4.8.을 삭제한다.

[부속서 14(성형목탄(成型木炭))]의 2.4와 2.5의 내용 중 “착화제(질산바륨, 질산나트륨 등)”를 “착화제”로 한다.

[부속서 14(성형목탄(成型木炭))]의 2.12를 삭제한다.

[부속서 14(성형목탄(成型木炭))]의 표 3을 별지와 같이 한다.

[부속서 14(성형목탄(成型木炭))]의 5.2.3.7에 내용 중 “적어도 2회 이상 측정을 실시하여, 다음의 계산식을 이용하여 소수점 둘째자리까지의 함수율 값을 구하여 %로 표기하며, 보고를 위한 평균값은 0.1% 수준으로 반올림한다.”를 “3회 이상 측정을 실시하여, 다음의 계산식을 이용하여 소수점 둘째자리까지의 함수율 값을 구하여 %로 표기하며, 보고를 위한 평균값은 소수점 둘째자리에서 반올림하여 0.1% 수준으로 표기한다.”로 한다.

[부속서 14(성형목탄(成型木炭))]의 5.2.4.6에 내용 중 “적어도 2회 이상 측정을 실시하여, 다음의 계산식을 이용하여 소수점 둘째자리까지의 건조 중량에 대한 회분 함량의 값을 구하여 %로 표기하며, 보고를 위한 평균값은 0.1% 수준으로 반올림한다.”를 “3회 이상 측정을 실시하여, 다음의 계산식을 이용하여 소수점 둘째자리까지의 건조 중량에 대한 회분 함량의 값을 구하여 %로 표기하며, 보고를 위한 평균값은 소수점 둘째자리에서 반올림하여 0.1% 수준으로 표기한다.”로 한다.

[부속서 14(성형목탄(成型木炭))]의 5.2.5.4 에 내용 중 “시료의 열량을 측정하고, 전건 시료의 열량을 첫째자리에서 반올림하여 표기한다.”를 “시료의 열량을 3회 이상 측정하고, 보고를 위한 평균값은 전건 시료의 열량을 일의자리에서 반올림하여 표기한다.”로 한다.

[부속서 14(성형목탄(成型木炭))]의 5.2.6.1은 다음과 같이 신설한다.

5.2.6.1.  3회 이상 측정을 실시하며, 보고를 위한 평균값은 소수점 첫째자리에서 반올림하여 표기한다.

[부속서 14(성형목탄(成型木炭))]의 5.2.7에 내용 중 “소수점 첫째자리까지 나타내고, 질산바륨은 EPA 3050B 분석법으로 측정하여 시료량에 대한 백분율(%)로 표시하고 소수점 첫째자리까지 나타낸다. ”를 “소수점 둘째자리에서 반올림하여 첫째자리까지 나타내고, 질산바륨은 EPA 3050B 분석법으로 측정하여 시료량에 대한 백분율(%)로 표시하고 소수점 둘째자리에서 반올림하여 첫째자리까지 나타낸다. ”로 한다.

[부속서 14(성형목탄(成型木炭))]의 5.2.8.3은 다음과 같이 신설한다.

5.2.8.3.  3개 이상 시료를 준비하여 측정을 실시하며, 소수점 셋째자리까지 측정하고 반올림한 평균값으로 표시한다.

[부속서 14(성형목탄(成型木炭))]의 표 5를 별지와 같이 한다.

[부속서 14(성형목탄(成型木炭))]의 5.2.9에 내용 중 “전락강도 및 착화성의 시험법”를 “전락강도 시험법”으로 한다.

[부속서 14(성형목탄(成型木炭))]의 6.1.1.을 다음과 같이 신설한다.

6.1.1.  상품명은 목탄(숯)과 구분이 용이하도록 한다.

[부속서 14(성형목탄(成型木炭))]의 표 6, 표 7 및 표 8은 별지와 같이 한다.

[부속서 15(목탄)]의 표 1과 표 2를 별지와 같이 한다.

[부속서 15(목탄)]의 7.2.3.3을 다음과 같이 신설한다.

7.2.3.3 3회 이상 측정을 실시하며, 평균값을 소수점 첫째자리에서 반올림하여 표기한다.

[부속서 15(목탄)]의 7.2.5.3에 내용 중 “열량을 측정하여 고위 발열량으로 한다.”를 “열량을 3회 이상 측정하며, 평균값을 전건 시료 열량의 일의자리에서 반올림하여 표기한다.”으로 한다.

[부속서 15(목탄)]의 7.2.7에 내용에 “흙, 철물 등과 같은 불순물을 육안으로 판정한다.”로 하고, 7.2.7.1과 7.2.7.2를 삭제한다.

[부속서 15(목탄)]의 표 3, 표 4 및 표 5를 별지와 같이 한다.

부      칙<2017.00.00.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 다만, 부속서 1(제재목(製材木))에서 구조용재는 2017년 10월 1일부터, 수장용재는  2018년 4월 1일부터, 일반용재는 2018년 10월 1일부터 시행한다.

[부속서 4(목재 플라스틱 복합재)]

<표 3> 목재 플라스틱 복합재 바닥판의 성능

품질 항목		품질 기준(KS F 3230)			적용항목
비 중		0.80 ∼ 1.50			6.1
최대 굴곡하중(N)		S		3 400 이상	6.2
		H		3 000 이상
굴곡 크리프 변형(%)		S		0.25 이하	6.3
		H		0.20 이하
충격저항성	실온조건	이상 없을 것			6.4
	저온조건	이상 없을 것
충격강도(Charpy impact),(kJ/㎡)		3.0 이상			6.5
뒤틀림성(%)		2.0 이하			6.6
나사못 유지력(N)		H, H-T	400 이상		6.7
		S, S-T	780 이상
미끄럼 저항성		0.40 C.S.R 이상			6.8
수분흡수율	질량변화율(%)	8.0 이하			6.9
동결융해	최대 굴곡하중 변화율(%)	초기 90이상			6.10
길이선열팽창계수(1/℃)		S-T, H-T		3.0x10-5 이하	6.11
		S, H		6.0x10-5 이하
내후성	충격강도 변화율(%)	초기 80% 이상			6.12
유해물질 용출시험 (㎎/L)	비소(As)	0.1 이하			6.13
	카드뮴(Cd)	0.1 이하
	크롬(Cr)	0.1 이하
	납(Pb)	0.1 이하
	수은(Hg)	0.005 이하
폼알데하이드 방산량(mg/L)		1.5 이하			6.14
방염성	탄화길이(cm)	20cm 이하			6.15
	나머지 불꽃(초)	10초 이하

[부속서 5(집성재(集成材))]

<표 11> 수장용집성재 및 집성판 치수의 허용차

구분	허용한도
너비 및 높이	±2 % 또는 ±3 mm중 작은값
길이	+ 제한 없음 - 0

(예1)

품명	대칭 다른등급구성 구조용집성재
강도등급	10S-30B
외관등급	S
사용환경	사용환경 3
폼알데하이드 방출량 등급	SE0
수종	낙엽송, 리기다소나무
원산지	한국
치수 (높이×너비×길이)	400×180×15,000 mm
사용방향	이 표시가 보이는 면이 윗면
제조자 또는 약호 (국가), (생산연월)	(주)○○○○ (한국), (2017.7.)

(예2)

같은등급 구조용집성재 – 10S-34B – P

사용환경 2 – E0  - 잣나무 - 500×200×18,000 mm

㈜ ○○○○, (2017.7.) (※이 표시가 보이는 면이 윗면)

<그림 8> 구조용집성재의 품질 표시방법 예시

품명	수장용집성재
길이방향 접합	없음
등급	1등급
사용환경	사용환경 1
폼알데하이드 방출량 등급	SE0
수종	소나무
원산지	한국
치수 (높이×너비×길이)	18×1,200×2,400 mm
제조자 또는 약호 (국가), (생산연월)	(주)○○○○ (한국), (2017.7.)

(예2)

집성판 – 2등급(길이방향 접합 없음) - 사용환경 2 – E0  – 낙엽송 – 24×800×1,200 mm

㈜ ○○○○, (2017.7.)

<그림 9> 수장용집성재 및 집성판의 품질 표시방법 예시

[부속서 9(배향성 스트랜드보드(Oriented Strand Board))]

<표 9> 시험편의 치수 및 수량

a 스팬은 공칭 두께의 15배로 하되, 150 mm 이상이 되어야 한다.

시험 항목		시험편의 치수, mm	1매의 판에서 채취한 시험편의 개수
밀 도		100x100	3
함수율		밀도를 측정한 시험편	3
폼알데하이드 방출량		50x150	단면을 포함한 시험편의 전표면적이 1800 ㎠에 근접한 매수(단 매수는 반올림한 것)로 2개 조
휨 강도		너비 50x길이[스팬a+50]	길이방향3 너비방향3
휨 탄성계수		너비 50x길이[스팬a+50]	길이방향3 너비방향3
박리 강도		50x50	3
두께 팽창률		50x50	3
촉진열화시험	박리 강도	50x50	3
	휨강도	너비 50x길이[스팬a+50]	길이방향3 너비방향3
삶음시험 후 박리 강도		50x50	3
진공침지/재건조 시험 후 휨 강도		너비 50x길이[스팬a+50]	길이방향3 너비방향3

[부속서 10(목질바닥재)]

<표 5> 시험편의 치수 및 개수

품질항목	시험편의 치수, ㎜	시험편의 개수
길이/너비/두께	원장	3
접착성	시험방법 참조	4
휨강도	너비 50x길이[스팬*+50]	3
습윤시 휨강도	너비 50x길이[스팬*+50]	3
평면 인장 강도	50×50	3
함수율(건량)	적당한 크기	3
흡수두께팽창률	50×50	3
치수 변화율	200×20	3
내산성/내알카리성/내시너성/내오염성/내변퇴색성/습열성/내한성/내열성	시험방법 참조	각 3
내마모성	100×100	3
도막밀착력시험	75×75	3
내충격성	50×50	3
내긁힘성	50×50	3
폼알데하이드 방출량	시험방법 참조	단면을 포함한 표면적이 1,800 ㎠에 도달한 매수로 3개조 (다만, 매수는 반올림 한 것.)
이음매 단차	시험방법 참조	8
* 스팬은 공칭 두께의 15배로 하되, 150 mm 이상이 되어야 한다.

[부속서 11(목재펠릿(wood pellet))]

<표 1> 목재펠릿의 규격･품질기준

특성	단위	1급펠릿	2급펠릿	3급펠릿	4급펠릿
크기(지름)	㎜	6-8	6-8	6-8	6-25
크기(길이)	㎜	≤32	≤32	≤32	≤32
겉보기밀도	㎏/㎥	≥640	≥600	≥550	≥500
함수율(습량)	%	≤10	≤10	≤15	≤15
회분	%	≤0.7	≤1.5	≤3.0	≤6.0
미세분	%	＜1.0	＜1.0	＜2.0	＜2.0
내구성	%	≥97.5	≥97.5	≥95	≥95
발열량	㎉/㎏ (MJ/㎏)	≥4,300 (≥18.0)	≥4,300 (≥18.0)	≥4,040 (≥16.9)	≥4,040 (≥16.9)
황	%	≤0.05	≤0.05	≤0.05	≤0.05
염소	%	≤0.05	≤0.05	≤0.05	≤0.05
질소	%	≤0.3	≤0.5	≤0.7	≤1.0
비소	㎎/㎏	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤1.0
카드뮴	㎎/㎏	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5
크롬	㎎/㎏	≤10	≤10	≤10	≤10
구리	㎎/㎏	≤10	≤10	≤10	≤10
납	㎎/㎏	≤10	≤10	≤10	≤10
수은	㎎/㎏	≤0.05	≤0.05	≤0.05	≤0.05
니켈	㎎/㎏	≤10	≤10	≤10	≤10
아연	㎎/㎏	≤100	≤100	≤100	≤100
회분용융 거동온도	℃	권장 표시항목
기타첨가물	%	＜2.0	＜2.0	＜2.0	＜2.0

[부속서 12(목재칩(wood chip))]

<표 1> 목재칩 분류 및 규격･품질기준

구분			목재연료칩	호그
크기		균일성 습량무게의 80%	10㎜∼45㎜이하 10㎜∼63㎜이하 10㎜∼100㎜이하	10㎜∼63㎜이하 10㎜∼100㎜이하 10㎜∼200㎜이하
미세분		5㎜이하 입자	습량 무게 기준 5% 미만
회분		건량무게 기준	0.7%이하 1.5%이하 3.0%이하 6.0%이하	1.5%이하 3.0%이하 6.0%이하 10.0%이하
함수율		습량무게 기준	20%이하 30%이하 40%이하
발열량		저위발열량	1,900㎉/㎏ 이상 2,700㎉/㎏ 이상 3,500㎉/㎏ 이상 4,300㎉/㎏ 이상
질소		건량무게 기준	1.0%이하	3.0%이하 6.0%이하
염소		건량무게 기준	0.05%이하	0.30%이하
황		건량무게 기준	0.05%이하	1.20%이하
무기금속	비소	건량무게 기준	-	2.0㎎/㎏이하
	카드뮴	건량무게 기준	-	2.0㎎/㎏이하
	크롬	건량무게 기준	-	30.0㎎/㎏이하
	납	건량무게 기준	-	30.0㎎/㎏이하
	수은	건량무게 기준	-	1.0㎎/㎏이하

[부속서 14(성형목탄(成型木炭))]

[표 3] 구멍탄착화용 성형탄의 규격･품질기준

특 성		품 질 기 준
구 멍 수		22 또는 25개
크 기		지름 : 147±3mm, 높이 : 26mm 이상
무 게		175g 이상
함수율(습량)		함수율시험에서 수분이 10%이하
회 분		회분시험에서 회분이 17%이하
고위 발열량		발열량시험에서 5,500 ㎉/㎏ (23.0 MJ/㎏) 이상
고정탄소		50 % 이상
비 소		3.0 ㎎/㎏ 이하
카 드 뮴		1.5 ㎎/㎏ 이하
크 롬		30 ㎎/㎏ 이하
구 리		30 mg/kg 이하
납		30 ㎎/㎏ 이하
수 은		0.15 ㎎/㎏ 이하
니 켈		30 ㎎/㎏ 이하
아 연		300 ㎎/㎏ 이하
황		0.15 % 이하
전락강도		전락길이가 300㎜이상
착화성	구멍탄 (연탄)	화덕을 사용해 완전 연소된 구멍탄착화용 성형탄으로 75분 안에 구멍탄이 착화된 시료가 90% 이상

[부속서 14(성형목탄(成型木炭))]

〔표 5〕 구멍탄착화용 성형탄의 모양, 표준치수 및 무게기준

모양		치수(mm)		무 게 (g)
겉모양	구멍수(개)	지 름	높 이
구멍탄모양	22또는 25	147±3	26 이상	175 이상

[부속서 14(성형목탄(成型木炭))]

[표 6] 톱밥성형탄의 규격･품질표 (예시)

톱밥성형탄 규격·품질
상 품 명		○○○
종 류		톱밥성형탄
원 산 지		○○○○
품질	고위 발열량	○,○○○kcal/kg 이상 (십의 자리 이상 표기)
	함수율(습량)	○% 이하
	첨가물	예) 없음
무 게		○○kg
생산자 (수입자)	주 소	○○시,도 ○○시,군 ○○면 ○○리 123-45
	성 명 (회사명)	○○○ (○○○○)
제 조 일 자		○○○○.○○.○○.
※ 안전사용법 : 일산화탄소 등의 가스 중독 우려가 있기 때문에 배기가 잘 되는 곳에서 사용할 것

[표 7] 숯가루성형탄의 규격･품질표 (예시)

숯가루성형탄 규격·품질
상 품 명		○○○
종 류		숯가루성형탄
원 산 지		○○○○
품질	고위 발열량	○,○○○ kcal/kg 이상 (십의 자리 이상 표기)
	함수율(습량)	○% 이하
	첨가물	예) 밀가루 : ○.○%, 질산바륨 : ○○.○% (소수 첫째자리까지 표기) ※ 첨가물 종류와 함량을 모두 기재
무 게		○○kg
생산자 (수입자)	주 소	○○시,도 ○○시,군 ○○면 ○○리 123-45
	성 명 (회사명)	○○○ (○○○○)
제 조 일 자		○○○○.○○.○○.
※ 안전사용법 : 1. 일산화탄소 등의 가스 중독 우려가 있기 때문에 배기 잘 되는 곳에서 사용할 것 2. 구이용으로 사용 시, 전체가 완전히 불이 붙고 최소 5분 후에 사용할 것

[표 8] 구멍탄착화용 성형탄 규격･품질표 (예시)

구멍탄착화용 성형탄 규격·품질
상 품 명		○○○
종 류		구멍탄착화용 성형탄
원 산 지		○○○○
품질	크 기	지름 ○○○㎜, 높이 29○○㎜ (일의 자리 이상 표기)
	무 게	○○○g 이상 (일의 자리 이상 표기)
	고위 발열량	○,○○○ ㎉/㎏ 이상 (십의 자리 이상 표기)
	함수율(습량)	○% 이하
	첨가물	예) 밀가루 : ○.○%, (소수 첫째자리까지 표기) ※ 첨가물 종류와 함량을 모두 기재
생산자 (수입자)	주 소	○○시,도 ○○시,군 ○○면 ○○리 123-45
	성 명 (회사명)	○○○ (○○○○)
제 조 일 자		○○○○.○○.○○.
※ 안전사용법 : 1. 구이용이 아닌 구멍탄(연탄) 불붙이기에만 사용할 것 2. 일산화탄소 등의 가스 중독 우려가 있기 때문에 배기가 잘 되는 곳에서 사용할 것

[부속서 15(목탄)]

[표 1〕 임목탄과 대나무숯의 품질기준

구 분		품 질 기 준
		임 목 탄		대나무숯
		흑 탄	백 탄
원료및품질	원 료	침엽수재, 활엽수재	좌와 같음	대나무
	수 피	수피가 붙어있음	수피가 없음	-
	표 면 의 색 채	흰 잿빛을 띠지 않는 검은색	흰 잿빛을 띠는 검은색	검은색 (은빛 띠는 것 포함)
	크 기	3㎝눈의 체를 통과하는 것이 7%이하
	함수율 (습량)	10% 이하
	회 분	5.5% 이하
	고위 발열량	6,200kcal/kg 이상
포 장		내용물 중량을㎏ 단위로 표기한다.

〔표 2〕톱밥숯의 품질기준

구 분		품 질 기 준
원료및품질	원 료	목재나 대나무의 삭편, 종실, 톱밥, 대팻밥, 수피 등
	함수율(습량)	30% 이하
	회 분	10.0% 이하
	고위 발열량	5,500 kcal/kg 이상
	기타	흙, 철물 등 불순물이 섞여 있지 않아야 함
포 장		내용물 중량을㎏ 단위로 표기한다.

〔표 3〕임목탄과 대나무숯의 고위 발열량 등급 구분

1등급	7,800 kcal/kg 이상
2등급	7,000 kcal/kg 이상 ～ 7,800 kcal/kg 미만
3등급	6,200 kcal/kg 이상 ∼ 7,000 kcal/kg 미만

〔표 4〕임목탄과 대나무숯의 규격･품질표 (예시)

임목탄과 대나무숯의 품질
목탄의 종류			흑탄, 백탄, 대나무숯 중 하나
원 료			침엽수재, 활엽수재, 대나무 중 하나
원 산 지			○○○○
품 질	함수율 (습량)		○○ % 이하 (일의 자리 이상 표기)
	회 분		○.○ % 이하 (소수 첫째자리까지 표기)
	고 위 발 열 량	등급	○등급
		열량	○,○○○ kcal/kg 이상(십의 자리 이상 표기)
생산자 (수입자)	주 소		생산자 또는 수입자의 주소를 표기하며 ( )에는 전화번호를 표기한다.
	성 명 (회사명)		대표자의 성명 또는 회사명을 표기한다.
제 조 일 자			목탄을 제조한 연월일을 표기한다.
포 장			내용물 중량을 ㎏ 단위로 표기한다.

〔표 5〕톱밥숯의 규격･품질표 (예시)

톱밥숯 품질
목탄의 종류		톱밥숯
원 료		목재나 대나무의 삭편, 종실, 톱밥, 대팻밥, 수피 중 하나
원 산 지		○○○○
품 질	함수율 (습량)	○○ % 이하 (십의 자리 이상 표기)
	회 분	○○ % 이하 (소수 첫째자리까지 표기)
	고위 발열량	○,○○○ kcal/kg 이상 (십의 자리 이상 표기)
생산자 (수입자)	주 소	생산자 또는 수입자의 주소를 표기하며 ( )에는 전화번호를 표기한다.
	성 명 (회사명)	대표자의 성명 또는 회사명을 표기한다.
제 조 일 자		목탄을 제조한 연월일을 표기한다.
포 장		내용물 중량을 ㎏ 단위로 표기한다.

신․구조문대비표

현 행	개 정 안
제3조의2(검사의 면제) 「산업표준화법」제15조에 따라 인증을 받은 목재제품의 경우 이 고시의 시험과 동일한 항목에 한하여「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행령」 제19조제2항에서 정하는 검사기관의 확인을 받아 검사의 전부 또는 일부를 면제할 수 있다. ② <신 설>	제3조의2(검사의 면제) ① ---- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ② 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」 제20조제2항에 따라 사전 규격·품질검사를 받아야 하는 항목 중 수종과 치수는 신청자가 제시한 경우 검사기관의 사전 검사를 생략할 수 있다.
[부속서 1(제재목(製材木))]	[부속서 1(제재목(製材木))]
8.1 표시 사항 구조용재의 경우 제품 1본마다 다음 각 호의 사항을 표시하여야 한다. 다만 목재의 지속가능한 이용에 의한 법률 시행령 제19조 (목재제품의 규격·품질 기준의 고시 및 검사 대상 등)에 의거 해외의 "목재 규격·품질 검사기관”으로 지정된 기관에 의해 <표 11>의 기준을 만족하도록 등급구분된 규격구조재를 수입 유통하는 경우 묶음의 포장이 훼손되지 않고 최종사용자에게 직접 전달되는 경우 추가 표시가 필요하지 않다. 또한 일반용재와 수장용재는 제품 1본마다 표시하는 것을 원칙으로 한다. 다만 최소 유통단위의 묶음으로 표시할 수 있다.	8.1 표시사항 구조용재, 일반용재, 수장용재는 다음 각 호의 사항을 제품 1본마다 표시하는 것을 원칙으로 한다. 다만 동일수종, 동일치수의 등급구분된 경우 최소 유통단위의 묶음으로 표시할 수 있다. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. <삭 제>
[부속서 2(방부목재(防腐木材))]	[부속서 2(방부목재(防腐木材))]
2.2 방부목재(가압처리목재) “방부목재(가압처리목재)”라 함은 생물열화인자에 의한 목재열화를 방지하기 위해 목재보존제를 가압처리방법으로 강제 주입 처리한 목재를 말한다.	2.2 방부목재 “방부목재”라 함은 생물열화인자에 의한 목재열화를 방지하기 위해 목재보존제를 처리한 목재를 말한다.
[부속서 4(목재플라스틱 복합재)]	[부속서 4(목재플라스틱 복합재)]
6.14.2 시험방법 폼알데하이드 시험은 K SM 1998 에 따라 데시케이터법으로 시험한다.	6.14.2 시험방법 ---------------- KS M --------------------------------
[부속서 5(집성재(集成材))]	[부속서 5(집성재(集成材))]
5.1.1 시험편 박리시험용 집성재에 대하여 집성재 양끝으로부터 50mm 떨어진 지점과 중앙부로부터 각각 1개씩, 총 3개의 시험편을 채취한다. 길이의 제약 등으로 3개를 채취할 수 없을 경우에는 2개 또는 1개의 시험편만을 채취할 수 있다. 시험편 크기는 집성재 횡단면 치수 그대로 하며 길이는 75mm로 한다. 이때 옹이, 경사 나무결, 기타 결점 등이 포함되지 않도록 한다.	5.1.1 시험편 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 수장용 집성재 및 집성판의 시험편은 KS F 2160에 따라 인용한다.
<신 설>	7.1.1.11 생산연월 생산자 또는 수입자명 옆에 제품의 생산연도 및 생산월까지 표기할 수 있다.
<신 설>	7.1.2.9 생산연월 생산자 또는 수입자명 옆에 제품의 생산연도 및 생산월까지 표기할 수 있다.
[부속서 9(배향성 스트랜드보드 (Oriented Strand Board))]	[부속서 9(배향성 스트랜드보드 (Oriented Strand Board))]
6.1 일반사항 수입된 구조용 OSB 제품 개별마다 그 표면에 식별이 용이하도록 종류 및 품질 표시가 부착되어 있어야 한다. OSB 낱장에 대하여 검사하되, 로트단위로 유통되는 경우 다음 시험요령으로 검사한다. 이 때, 로트당 부재의 수가 5000매를 넘는 경우에는 로트를 분할하여 검사한다.	6.1 일반사항 ------------- -------------------------------------------------------------------------------. <삭 제>
6.2 치수 및 직각도 검사 검사 로트의 크기에 따라 <표 9>에 규정한 매수를 1검사 로트에서 무작위로 추출하며 재시험할 경우에는 시료의 수를 2배로 한다.	6.2 시험편 시험편은 <표 9>에 나타난 치수 및 개수를 원판의 중앙 부분에서 각 시험 항목에 따라 채취한다. 시험편은 기건 상태(a)인 것 또는 온도 (20±2) ℃, 습도(65±5) %에서 항량(b)에 이른 것으로 한다. 다만 폼알데하이드 방출량 측정용 시료는 KS M 1998에서 규정하는 전처리 방식을 따른다. 주(a) 기건상태란 환기가 잘 되는 실내에 시험편을 7일 이상 방치한 것을 말한다. 주(b) 항량이란 24시간마다 질량을 측정하여, 그 변화율이 0.1% 이하의 것을 말한다.
6.3 물리적 성질 및 폼알데하이드 방출량 검사 검사 로트의 크기에 따라 <표 10>에 규정한 매수를 1검사 로트에서 무작위로 추출하며 재시험할 경우에는 시료의 수를 2배로 한다. <표 10>	<삭 제>
6.4 기계적 성질 및 접착성 검사 검사 로트의 크기에 따라 <표 11>에 규정한 매수를 1검사 로트에서 무작위로 추출하며 재시험할 경우에는 시료의 수를 2배로 한다. <표 11>	<삭 제>
6.5 검사 결과의 판정 <표 12>	<삭 제>
[부속서 10(목질바닥재)]	[부속서 10(목질바닥재)]
2.6 현가식(Floating) 시공	2.6 비접착식 시공
3.2 시공방법에 따라 접착식 시공, 현가식 시공으로 구분한다.	3.2 -------------------------- 비접착식 -------------.
[부속서 11(목재펠릿(wood pellet))]	[부속서 11(목재펠릿(wood pellet))]
5.3.5. 적어도 2회 이상 측정을 실시하여, 다음의 식을 이용해 첫째자리까지의 값을 구하여 ㎏/㎥단위로 표기하며, 보고를 위한 평균값은 10㎏/㎥ 수준으로 반올림한다.	5.3.5. 3회 이상 ------------ ------------------------ 일의---------------------- ------------------ 평균값은 일의자리에서 반올림하여 10㎏/㎥ 수준으로 표기한다.
5.4.7. 적어도 2회 이상 측정을 실시하여, 다음의 계산식을 이용하여 소수점 둘째자리까지의 함수율 값을 구하여 %로 표기하며, 보고를 위한 평균값은 0.1% 수준으로 반올림한다.	5.4.7. 3회 이상 ------------ ---------------------------------------------------------------------------------- 평균값은 소수점 둘째자리에서 반올림하여 0.1% 수준으로 표기한다.
5.5.5. 적어도 2회 이상 측정을 실시하여, 다음의 계산식을 이용하여 소수점 둘째자리까지의 건조 중량에 대한 회분 함량의 값을 구하여 %로 표기하며, 보고를 위한 평균값은 0.1% 수준으로 반올림한다.	5.5.5. 3회 이상 ------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 평균값은 소수점 둘째자리에서 반올림하여 0.1% 수준으로 표기한다.
5.6.1. 포장된 제품으로부터 적어도 50g의 펠릿을 채취하여 0.01g 수준까지 무게를 측정한다.	5.6.1. ------------------ 50g이상의 -----------------------------------------.
5.6.3. 적어도 2회 이상 측정을 실시하여, 다음의 계산식을 이용하여 소수점 둘째자리까지 측정한다. 전체 목재펠릿 무게에 대한 체를 통과한 미세분의 무게를 %로 표기하며, 보고를 위한 평균값은 0.1% 수준으로 반올림한다.	5.6.3. 3회 이상 ------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 평균값은 소수점 둘째자리에서 반올림하여 -------------.
5.7.3. 적어도 2회 이상 측정을 실시하여, 다음의 계산식을 이용하여 소수점 둘째자리까지 측정한다. 내구성 시험 전 체로 거른 목재펠릿 무게에 대한 내구성 시험 후 온전한 목재펠릿의 무게를 %로 표기하며, 보고를 위한 평균값은 0.1% 수준으로 반올림한다.	5.7.3. 3회 이상 ------------ ------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------평균값은 소수점 둘째자리에서 반올림하여 0.1% 수준으로 표기한다.
5.8.4. 이와 같이 조정된 열량계를 사용하여 시료의 열량을 측정하고, 전건 시료의 열량을 첫째자리에서 반올림하여 표기한다.	5.8.4. ------------------- ----------------------------- 3회 이상 측정을 실시하며, 평균값은 전건 시료의 열량을 일의자리에서 반올림하여 표기한다.
<신 설>	5.9.3. 3개 이상 시료를 준비하여 측정을 실시하며, 소수점 셋째자리까지 측정하고 반올림한 평균값으로 표시한다.
<신 설>	5.10.2. 3회 이상 측정을 실시하며, 소수점 둘째자리까지 측정하고 반올림한 평균값으로 표시한다.
<신 설>	5.11.1. 3개 이상 시료를 준비하여 측정을 실시하며, 평균값은 ㎎/㎏ 단위에서 크롬, 구리, 납, 니켈, 아연은 소수점 첫째자리, 비소, 카드뮴은 소수점 둘째자리, 수은은 소수점 셋째자리까지 측정하고 반올림한 평균값으로 표시한다.
[부속서 12(목재칩(wood chip))]	[부속서 12(목재칩(wood chip))]
4.5.6. 적어도 3회 이상 측정을 실시하여, 다음의 계산식을 이용하여 소수점 둘째자리까지의 건조 중량에 대한 회분 함량의 값을 구하여 %로 표기하며, 보고를 위한 평균값은 0.1% 수준으로 반올림한다.	4.5.6. 3회 이상 ------------ ------------------------- --------------------------------------------------------------------,---------소수점 둘째자리에서 반올림하여 0.1% 수준으로 표기한다.
4.6.2.4. 이와 같이 조정된 열량계를 사용하여 시료의 열량을 측정하고, 전건 시료의 열량을 첫째자리에서 반올림하여 표기한다.	4.6.2.4. ----------------- ----------------------- 3회 이상 측정하고, -------- 일의자리에서 ---------------------.
4.7. 목재칩의 염소 성분 분석 4.7.1. 환경부 고시 제2007-201호 고형연료제품 품질 시험․분석방법 내 제5장-염소 성분 시험방법을 준용하여 분석을 수행한다. <신 설> 4.8. 목재칩의 황 성분 분석 4.8.1. ～4.8.10.	4.7. 목재칩의 황과 염소 성분 분석 4.7.1. ICP 분석법(EN ISO 11885에 규정)을 이용하여 황과 염소를 측정한다. 4.7.2. 3개 이상 시료를 준비하여 측정을 실시하며, 소수점 셋째자리까지 측정하고 반올림한 평균값으로 표시한다. <삭 제>
[부속서 14(성형목탄(成型木炭))]	[부속서 14(성형목탄(成型木炭))]
2.4 숯가루성형탄 톱밥숯을 결합제(밀가루, 전분 등)와 착화제(질산바륨, 질산나트륨 등)를 사용하여 여러 가지 형태로 성형한 것을 말한다.	2.4 ------------------------------------------ 착화제---------------------------------------------------------------.
2.5 구멍탄착화용 성형탄 톱밥숯을 결합제(밀가루, 전분 등)나 착화제(질산나트륨)를 혼합, 구멍탄형(22 또는 25구멍형 등)으로 성형하여 구멍탄 착화용으로 제조한 것을 말한다.	2.5 ------------------------------------------------- 착화제-----------------------------------------------------------------------------------.
2.12 착화성 구멍탄착화용 성형탄의 구멍탄 착화를 나타내는 것으로, 일정 시간 내, 구멍탄의 착화 여부로 나타낸다.	<삭 제>
5.2.3.7 적어도 2회 이상 측정을 실시하여, 다음의 계산식을 이용하여 소수점 둘째자리까지의 함수율 값을 구하여 %로 표기하며, 보고를 위한 평균값은 0.1% 수준으로 반올림한다.	5.2.3.7 3회 이상-----------------------------------------------------------------------------------------, ---------------- 소수점 둘째자리에서 반올림하여 0.1% 수준으로 표기한다.
5.2.4.6 적어도 2회 이상 측정을 실시하여, 다음의 계산식을 이용하여 소수점 둘째자리까지의 건조 중량에 대한 회분 함량의 값을 구하여 %로 표기하며, 보고를 위한 평균값은 0.1% 수준으로 반올림한다.	5.2.4.6 3회 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------, ------------ 소수점 둘째자리에서 반올림하여 0.1% 수준으로 표기한다.
5.2.5.4 이와 같이 조정된 열량계를 사용하여 시료의 열량을 측정하고, 전건 시료의 열량을 첫째자리에서 반올림하여 표기한다.	5.2.5.4 ------------------ ---------------------- 3회 이상 측정하고, 보고를 위한 평균값은 전건 시료의 열량을 일의자리에서 반올림하여 표기한다.
<신 설>	5.2.6.1. 3회 이상 측정을 실시하며, 보고를 위한 평균값은 소수점 첫째자리에서 반올림하여 표기한다.
5.2.7 무기물 함량 성형목탄에 함유된 중금속 등 무기물 중, 비소, 카드뮴, 크롬, 구리, 납, 니켈, 아연 등은 EPA 3050B 분석법, 수은은 EPA 3051A 분석법에 의해 측정하여 mg/kg 단위로 소수점 첫째자리까지 나타내고, 질산바륨은 EPA 3050B 분석법으로 측정하여 시료량에 대한 백분율(%)로 표시하고 소수점 첫째자리까지 나타낸다.	5.2.7 무기물 함량 -------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------소수점 둘째자리에서 반올림하여 첫째자리까지 나타낸다.
<신 설>	5.2.8.3. 3개 이상 시료를 준비하여 측정을 실시하며, 소수점 셋째자리까지 측정하고 반올림한 평균값으로 표시한다.
5.2.9 구멍탄착화용 성형탄의 품질시험 구멍탄착화용 성형탄의 외형은 <표 5>의 기준에 맞아야 하며, 전락강도 및 착화성의 시험법은 아래와 같다.	5.2.9 구멍탄착화용 성형탄의 품질시험 --------------- ---------------------------------- 전락강도 -------------------------.
<신 설>	6.1.1. 상품명은 목탄(숯)과 구분이 용이하도록 한다.
[부속서 15(목탄)]	[부속서 15(목탄)]
<신 설>	7.2.3.3 3회 이상 측정을 실시하며, 평균값을 소수점 첫째자리에서 반올림하여 표기한다.
7.2.5.3 이와 같이 조정된 열량계로 전건시료 중량에 대한 열량을 측정하여 고위 발열량으로 한다.	7.2.5.3 ----------------- ----------------------------- 3회 이상 측정하며, 평균값을 전건 시료 열량의 일의자리에서 반올림하여 표기한다.
7.2.7 기타 7.2.7.1 임목탄과 대나무숯 중 미탄화되어 연기가 발생하는 것에 대한 시험은 실험용 화덕에 적당량(250g 이상)의 목탄을 놓고 불을 붙인 후 연기가 발생되는지를 시험한다. 7.2.7.2 미탄화 물질이나 흙, 철물 등과 같이 회분 시험에서 측정할 수 없는 것을 육안으로 판정한다.	7.2.7 기타 흙, 철물 등과 같은 불순물을 육안으로 판정한다. <삭 제> <삭 제>