2018년 연구성과 활용내역서

□ 과제현황

과 제 명	서울시 자원회수시설 바닥재의 재활용을 위한 전처리에 관한 연구(2014)

□ 활용내역

활용기관(부서)		기관(부서명)	자원순환과
		주요업무	자원회수시설 운영
활용내역 및 현황
◦ 활용형태			◦ 소각바닥재 재활용 ※ 소각로에서 배출되는 상태로 직접 재활용 불가 세정 및 선별이 가능한 페기물 전문처리업체를 경유하여 재활용
◦ 활용내용			◦ 2016년 : 시멘트원료 재활용 - 마포자원회수시설 연간 발생량 29천톤 중 16천톤 폐기물 전문처리업체 중간처리 후 시멘트원료 사용 ◦ 2017년 : 재활용 벽돌 재활용 - 마포 연간 발생량 26천톤 중 25천톤 폐기물 전문처리업체 중간처리 후 재활용벽돌 제작 활용
◦ 활용성과 및 기대효과			◦ 소각바닥재 재활용 비율 단계적 확대 - 2016년 15% → 2017년 25%
◦ 기타 활용을 위한 진행사항 등			◦ 강남자원회수시설 - 2018.6월부터 소각바닥재 중 일부 복토재 생산업체로 처리 전환 ◦ 재활용 수요를 파악하여 나머지 2개 시설의 소각바닥재활용 추진
검토자	소속		자원순환과 자원회수시설팀
	성명		전 경 조

2018년 연구성과 활용내역서

□ 과제현황

과 제 명	서울시 자원회수시설 발생 소각바닥재의 재활용을 위한 연구(2015)

□ 활용내역

활용기관(부서)		기관(부서명)	자원순환과
		주요업무	자원회수시설 운영
활용내역 및 현황
◦ 활용형태			◦ 소각바닥재 재활용 ※ 소각로에서 배출되는 상태로 직접 재활용 불가 세정 및 선별이 가능한 페기물 전문처리업체를 경유하여 재활용
◦ 활용내용			◦ 2016년 : 시멘트원료 재활용 - 마포자원회수시설 연간 발생량 29천톤 중 16천톤 폐기물 전문처리업체 중간처리 후 시멘트원료 사용 ◦ 2017년 : 재활용 벽돌 재활용 - 마포 연간 발생량 26천톤 중 25천톤 폐기물 전문처리업체 중간처리 후 재활용벽돌 제작 활용
◦ 활용성과 및 기대효과			◦ 소각바닥재 재활용 비율 단계적 확대 - 2016년 15% → 2017년 25%
◦ 기타 활용을 위한 진행사항 등			◦ 강남자원회수시설 - 2018.6월부터 소각바닥재 중 일부 복토재 생산업체로 처리 전환 ◦ 재활용 수요를 파악하여 나머지 2개 시설의 소각바닥재활용 추진
검토자	소속		자원순환과 자원회수시설팀
	성명		전 경 조