보강토 옹벽 시공시 점검목록(Check List)

공사명					점검수행자	(서명)
점검일시				공정률(옹벽공)	%	위치(부위)
항 목						점검결과	비 고
시공조건 확인	지반지지력을 확인하였는가
	뒤채움재료나 속채움재료로 현장유용토 사용이 가능한가						설계도서의 내부마찰각 이상, 입도, 산도 등 기준 만족
	자재에 대한 제조업자의 시방서, 설치지침서, 품질시험성과표를 확인하였는가
	시공 계획서 및 도면		설치범위, 일정계획, 시공순서 및 방법, 인원 및 장비계획, 자재반입계획은 타당한가
			보강토옹벽과 주변구조물과의 공간관계 및 토목마무리계획 등 부위별 횡단면도는 타당한가
			시공전개도(종단면도)는 설치지반의 지형이 고려되었는가
			그리드 설치계획, 가장자리, 꺾임부, 경사가 변하는 부분, 곡선구간, 구조물 중첩구간 등에 대한 세부 설치도는 타당한가
			주변구조물의 피해가 없도록 계측계획의 수립과 점검은 타당한가
시공기준 준수	기초 시공		잡석기초인 경우 입경기준을 만족하는가
			콘크리트기초인 경우 강도 등 기준을 만족하는가				18Mpa 이상
			현장타설 콘크리트로 시공할 경우 두께와 양생시간을 만족하는가
			기초의 근입심도는 충분하게 근입되었는가				최소0.5m이상, 경사0.6m이상, 동결심도 이상
	블록 및 전면판 설치		부위별 시공상세도와 보강방안이 고려되었는가
			최상단과 아랫단이 완전히 고정되었는가
			전체 보강재 길이와 저항영역 내로 설치되는 보강재 길이가 충분한가
			보강재의 수직설치간격은 적절한가				0.8m이하, 최상단은 표면으로부터 0.5m이내
			옹벽의 수직도와 경사 등이 허용기준 이내인가
			블록과 보강재 연결부는 충분한 연결강도가 확보되는가
	뒤채움다짐 및 블록 속채움		블록 속채움재료, 옹벽 뒤채움재료는 적절한가
			한층의 시공두께는 적절한가				0.2~0.3m
			인력 포설 및 고르기 적용범위와 소형 진동다짐기계는 적절한가
			다짐장비의 경우 제원과 속도, 주행방향 등이 적정한가
			뒤채움시 보강재의 수평이 유지되는가
	배수공		배수시설은 현장여건과 비교하여 적절한가
			내부 배수시설(배수층, 암거, 배수재, 수평배수층 등)은 적절히 설치되었는가
			외부 배수시설(지표면 배수구, 경계면 배수층, 외부와의 연결 등)은 적절히 설치되었는가
품질관리 (품질시험 등)			기초지반의 지지력 시험을 실시하고 그 결과는 적절한가
			다짐시험을 실시하고 그 결과는 적절한가				뒤채움재 재질이 변화할 때마다
			다짐 전 함수비 시험을 실시하고 그 결과는 적절한가				설계도서에 제시된 수량
			현장밀도시험 실시하고 그 결과는 적절한가				설계도서에 제시된 수량