사 진 대 지

○ 시설물명 : 동작대교(남단-H램프)

사진설명 : 신축이음하부	사진설명 : 거더단부 콘크리트 잔재 퇴적
위 치 : PS5 신축이음하부	위 치 : PS5 지점부(본선구간)
사진설명 : 받침부근 콘크리트 잔재 퇴적	사진설명 : 강박스 입구 콘크리트 잔재 퇴적
위 치 : PS5 신축이음하부	위 치 : PS5 강박스 입구

사 진 대 지

○ 시설물명 : 동작대교(남단-H램프)

사진설명 : 오물 미청소	사진설명 : 격벽부 마감도장 불량
위 치 : PS5 SP부근	위 치 : HP2(S2 종점) 지점부근
사진설명 : 격벽부 마감도장 불량	사진설명 : 도장(브라스팅) 잔재물 미청소
위 치 : HP2(S2 종점) 지점부근	위 치 : HP2(S2 종점) 지점부근

사 진 대 지

○ 시설물명 : 동작대교(남단-H램프)

사진설명 : 받침부 강재 부식	사진설명 : 신축이음하부 백태 및 후타재 탈락
위 치 : HP2 신축이음하부 지점부	위 치 : HP4 신축이음하부
사진설명 : 거더단부 콘트리트 잔재 퇴적	사진설명 : 누수흔적 및 후타재 탈락
위 치 : HP4 신축이음하부	위 치 : HP4 신축이음하부