사 진 대 지

○ 시설물명 : 행주대교(상류교, P11~P12구간)

사진설명 : 하부플랜지 볼트 부식	사진설명 : 하부플랜지 볼트 부식(종방향)
위 치 : P11 지점부 하부(점검통로 위)	위 치 : P11→P12방향 강박스 하부
사진설명 : 고장력 볼트 체결 불량(1개)	사진설명 : 내측 볼트 및 받침부근 하부 부식
위 치 : P11 지점부 하부(점검통로 위)	위 치 : P11 지점부(힌지부)

사 진 대 지

○ 시설물명 : 행주대교(상류교, P11~P12구간)

사진설명 : 외부 브라켓 발청	사진설명 : 외부 브라켓 발청
위 치 : P11→P12방향 강박스 외부	위 치 : P11→P12방향 강박스 외부
사진설명 : 강박스 외부 하부 볼트 부식	사진설명 : 강박스 외부 하부 볼트 부식
위 치 : P12 지점부근 강박스 외부	위 치 : P12 지점부근 강박스 외부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 행주대교(상류교, P11~P12구간)

사진설명 : 하부플랜지 볼트 녹 발생	사진설명 : 지점부 하부플랜지 부식
위 치 : P12→P11방향 강박스 외부	위 치 : P12 지점부
사진설명 : 조인트 받침 철판 부식 및 용접누락	사진설명 : 조인트 받침 철판 부식 및 용접누락
위 치 : P12 신축이음하부	위 치 : P12 신축이음하부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 행주대교(상류교, P11~P12구간)

사진설명 : 조인트 하부 힌지트러스 부식	사진설명 : 조인트 하부 힌지트러스 부식
위 치 : P12 신축이음하부	위 치 : P12 신축이음하부
	다음 페이지 계속 -
사진설명 : 조인트 하부 힌지트러스 핀 탈락	사진설명 :
위 치 : P12 신축이음하부	위 치 :

사 진 대 지

○ 시설물명 : 행주대교(상류교, P11~P12구간)

사진설명 : 조인트 받침 철판 부식	사진설명 : 거더위 비둘기 배설물 오염
위 치 : P11 신축이음하부	위 치 : P11 신축이음하부
사진설명 : 지점부근 비둘기배설물 오염	사진설명 : 강박스 내부 비둘기배설물 오염
위 치 : P11 지점부근	위 치 : P11~P12구간 내부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 행주대교(상류교, P11~P12구간)

사진설명 : 거더단부 비둘시서식 및 배설물 오염	사진설명 : 받침 이동눈금자 지시용 핀 탈락
위 치 : P12 신축이음하부 거더단부	위 치 : P12 지점부
	끝 -
사진설명 : 받침 편기시공 (가동상태 지속관찰 필요)	사진설명 :
위 치 : P12 지점부	위 치 :