사 진 대 지

○ 시설물명 : 숯내교

사진설명 : 가로박스 상부 틈새 충진재 들뜸 - 박스내부로의 우수유입 우려되므로 재충진 바람.	사진설명 : Web(복부판) 수평보강재 도장박리
위 치 : P1(좌측) 지점부 가로박스 외부	위 치 : 우측 타이거더(보강형 박스) D4~D5구간
사진설명 : 타이거더 하부 체수 흔적	사진설명 : 타이거더 하부 체수 흔적
위 치 : 우측 타이거더(보강형 박스) D1구간	위 치 : 우측 타이거더(보강형 박스) D1~D7구간

사 진 대 지

○ 시설물명 : 숯내교

사진설명 : 아치 케이블 정착단 사진	사진설명 : 케이블 정착단 하부 누수 흔적 - 정착단 내측 상부 틈새로 우수유입 추정(구멍보임)
위 치 : 케이블 정착단 사진	위 치 : 케이블 정착단 D6~D7구간 하부
사진설명 : 타이거더 하부 부식	사진설명 : 타이거더 하부플랜지 도장박리
위 치 : 우측 타이거더 D17~D18구간	위 치 : 우측 타이거더 D19~D20구간

사 진 대 지

○ 시설물명 : 숯내교

	- 공 란 -
사진설명 : 타이거더 하부플랜지 도장박리	사진설명 :
위 치 : 우측 타이거더 D21~D22구간	위 치 :
사진설명 : 가로박스 하부 우수유입 및 부식 - 내부에서 밖으로 보면 틈새가 보임	사진설명 : 가로박스 하부 충진부위 재보완 필요
위 치 : P2 지점부 가로박스(우측) 내부	위 치 : P2 지점부 가로박스(우측) 외부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 숯내교

사진설명 : 강상판구간 가로보위 비둘기배설물 퇴적	사진설명 : PS빔 거더위 비둘기 서식
위 치 : P1~P2 본선 강상판 하부(P2부근)	위 치 : P2~A2구간
사진설명 : 신축이음부 토사 퇴적	사진설명 : 신축이음부 토사 및 이물질 퇴적
위 치 : P2 신축이음부(보도측) 우측(가든5방향)	위 치 : P2 신축이음부(보도측) 좌측(세곡방향)