서울소방재난본부	소 방 장 비 규 격 서
	소모품(산악구조대)
1. 적용범위 이 규격은 소방관서에서 인명구조용으로 사용하는 산악구조장비 소모품에 대하여 적용한다. 2. 필요조건 2-1. 조건 : 구조대원이 암벽 및 산악지역에서 산악구조작업용으로 사용되는 구조장비로서 제작 및 생산년도가 1년 미만이어야 한다. 2-2. 구성 : 코드슬링 3, 테이프슬링 3, 데이지체인 18, 장비보관상자 6, 쵸크백 12, 분말쵸크 9, 액상쵸크 6, 하강기 12, 살충제 30 3. 성능 및 특징 3-1 슬링[24101611] 3-1-1 공통 : CE 또는 EN 인증 3-1-2 코드슬링( 수량 : 3동) [46161714] 재 질 : 폴리아미드계 또는 나일론 직조 인장강도 : 10.5kN이상 길이 : 120M 직경 : 6mm 미터당 중량 : 35g 이하/미터당 3-1-3 테이프슬링(수량 : 3동) [46161714] - 재 질 : 폴리아미드계사 또는 나일론사 - 타 입 : Tubular Webbing - 폭 : 18mm ~ 22mm - 길 이 : 100M 파손강도 : 14kN이상 색 상 : 수요부서와 협의 미터당 중량 : 33g ~ 37g 3-2 데이지체인(수량 : 18개) [46182306] 구 조 : 웨빙을 박음질한 루프가 6개 이어져 있음 강 도 : 22kN 무 게 : 100g 이하 11mm 디네마 몬스터 웨빙 이퀄라이징 앵커로 사용가능 끝부분 루프는 다른 색임. 인 증 : CE 3-3 장비보관상자(수량 : 6개) 용 량 : 60리터 사이즈 : 외측 632 x 437 x 326(H)mm, 내측 550 x 380 x 303(H)mm 다단으로 쌓을수 있을 것. 친환경 소재를 사용 재 질 : 투명한 폴리프로필렌 소재 체결고리와 뚜겅이 맞물려 기울거나 뒤집혀도 쏟아질 우려가 없을 것. 품목표기 네임판이 있을 것 3-4 초크백(수량 : 12개) - 형 태 : 실린더 스타일 재 질 : 플리스로 된 안감 입구는 딱딱하게 만들어져 손을 집어 넣기 수월함 사이즈 조절가능한 벨트가 있을 것 구 성 : 리필용 쵸크볼이 포함될 것 3-5 분말쵸크(수량 : 9개)[11101506] - 원 료 : 탄산마그네슘 - 용 량 : 250g 3-6 액상쵸크(수량 : 6개)[11101506] - 용 량 : 250ml 3-7 리버소4(수량 : 12개)[46161782] - 용 도 : 확보 및 하강용 - 특 징 : 비대칭 V형태의 홈 - 로프 범위 : 싱글로프(9 – 11mm), 트윈로프(8 - 12mm) - 중 량 : 60g 이하 - 인 증 : UIAA 3-8 살충제(수량 : 30통)[51320303] - 종 류 : 분시식 에어로졸 - 용 도 : 해충 및 말벌 퇴치용 - 용 량 : 500ml 4. 검사 4-1 품질이 균일하고 사용상 유해한 흠, 변형, 균열 등이 없어야 한다. 4-2 구성품의 조건에 합당하여야 한다. 5. 주의사항 5-1 납품 - 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다. - 제작년도는 1년 미만이어야 한다. - 계약체결 후 21일 이내에 납품하여야 한다. - 모든 장비는 일괄납품이어야 한다(분할납품 불가) - 수용기관의 품목별 세부사양에서 명시되지 아니한 사항일지라도 장비의 작동 또는 조작에 직접 필용한 부수물품은 반드시 포함 납품할 것. - 소방로고 및 문구는 수요부서와 협의하여 부착하여야 한다. - 납품시 수요부서에 사용방법 등의 교육을 실시하여야 한다. 5-2 제품보증 및 A/S - 제품보증기간은 2년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생 시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체하여야 한다.