품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 상도제10구역주택재개발신축공사(상도파크자이)            점검일 : 2015. 6. 11 ~ 6. 12

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
3. 책임과 권한	․ 각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	◦ 현장 내 개개인에 대하여 책임과 권한을 부여하는 업무분장 내용 중 토목업무 담당자가 누락되었으니 지정 관리하시기 바람.	시정 검토
9. 계약변경	․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	◦ 설계변경 발생시 변경된 사항에 대하여 변경 취지를 충분히 검토한 후 관련 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입 될 수 있도록 하고 교육결과를 기록관리 하시기 바람.	시정 검토
17. 식별및 추적	․ 식별 및 추적관리 대상 파악 및 이행 여부	◦ 기자재 유형별 관리방안에 누락된 기자재를 추가하기 바람. (창호, 설비파이프류, 흄관, 도로경계석, 보도블럭, 빗물받이 ST/G, 용접봉, 맨홀 뚜껑 및 받침 등)	시정 검토
18. 기자재 및 목적물의 보존 관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물 의 보존상태	◦ 보관자재관리대장을 작성시에는 현장에서의 현재 자재잔량을 기재 하여 자재관리가 정확히 될 수 있도록 관리하시기 바람.	시정 검토
19. 검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리	․ 검사장비, 측정장비 및 시험장비 확보, 교정검사 실시 및 교정상태의 식별여부	◦ 시험장비, 검사장비 및 시험장비 등을 사용후 반출시에는 반출일자, 반출사유를 정확히 기재후 감리원의 확인을 받고 반출하시기 바람.	시정 검토
21. 불일치 공사의 관리	․ 불일치 공사(자재 포함), 하자발생에 대한 발주자(감리자)와의 처리방법 협 의 및 이행의 적정성	◦ 불일치한 내용이 부적합보고서 등으로 문서화하여 자재∙공정, 하자의 식별∙관리가 적절히 관리하기 위하여 조치결과가 누락된 불일치 보고서를 처리하시기 바람.	시정 검토
24. 자체 품질점검	․ 품질관리계획의 적합성, 효과성, 이행 성등에 대한 자체 품질점검의 실시여부	◦ 자체 품질점검계획을 수립하고, 년 1회이상 서류점검과 함께 현장점검을 자체적으로 실시하기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 지하주차장내 출입구 상부 인방블럭 시공시 양측 20㎝ 이상 걸침 또는 받침대등으로 고정철물 부착하여 고정할 것. 또한 시멘트 벽돌 쌓기부 세로줄눈 충진몰탈 철저히 시공 대책 – 표준시방서 조적공사 지침에 따라 시공 ◦ 각층 콘크리트 벽체 곰보(honey comb) 발생부 최소화 할 것 대책 – 콘크리트 타설시 기포발생 최소화 및 바이브레이터를 충분히 사용한다. ◦ 104동 16층 벽체 수직철근 이음부 철근 구부림(절곡) 완만히 하거나, 정밀시공으로 절곡부가 발생되지 않게 한다. 콘크리트 타설시 철근 묻지 않게 하여 부착력을 증대요망 대책 – 표준시방서 철근콘크리트공사 지침에 따른다 ◦ 1층 로비 천정 단열재(틈새) 연결부를 정밀시공토록 할 것 대책 – 단열재 부착시 충진재 사용과 테이프 부착ㅇ로 원천적으로 틈새를 없도록 시공한다.(건축시공 이호일 위원) ※ 시스템서포트, 동바리 구조안전 검토여부 검토결과 시스템 구조 검토가 구조기술사가 확인하여 적절히 수행됐으나 최근 빈번한 가설붕괴 사고로 인하여 가설구조 검토기준이 강화되었으니 향후 콘크리트 타설시 참조바람 근거 : 한국산업안전보건공단 “거푸집 동바리 붕괴유발 요인 및 안전성확보방안” 건설기술진흥법 가설구조설계개정(2015.4) ◦ 바닥배근 옹벽선 간섭 조치사항 : 정착길이 확보 또는 절곡후 이음길이 확보 ◦ 슬래브바닥 대형오프닝(자재인양구) 조치사항 : 사보강근 시공요망 ◦ 지하1층 공용부위 인방 : 철근노출 및 단열재 훼손부위 조치요망 ◦ 트랜스퍼거더는 당 프로젝트 구조안전성 측면에서 가장 중요한 구조부위로서 콜드조인트 및 끊어치기부분 등을 포함하여 지속적인 주의 관찰요망(건축구조 윤광섭 위원)	시정 검토

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 102동 공용부위 방화문 연결철물 보양조치 요망 ◦ 102동 13층 이동통로 내 와이어에 충돌주의 식별표시 요망 (품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“상도제10구역주택재개발신축공사”의 시공자인 GS건설(주)과 감리자인 ㈜대고원이엔씨측에서 제시한

문서와 구두답변,시공실태에 대해 표본점검한 결과이므로 부적합사항등이 다시 지적될수 있습니다

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.