◯ 상일2교 개략공사비

구 분	손상 내용	보수방안	보수물량	단위	단가 (천원)		금액 (천원)	우선순위	비고
교면포장	접속부 균열	실링보수	65.0	m	50		3,250	3
	포장 패임	소파보수	0.20	㎡	50		10	3
연석 및 난간	연석부 균열(0.3㎜미만)	표면처리	9.3	㎡	53		493	3
	균열 및 백태	표면처리	5.2	m	53		276	3
	연석부 박리 및 파손	단면보수	0.6	㎡	225		135	3
바닥판 하면	균열(0.3㎜미만)	표면처리	5.5	㎡	53		292	3
	긁힘 및 파손	단면보수	1.53	㎡	225		344	3
	누수흔적	표면처리	39.0	㎡	53		2,067	3
교대	균열(0.3㎜미만)	표면처리	0.6	㎡	53		32	3
	긁힘 및 파손	단면보수	0.57	㎡	225		128	3
교각	균열(0.3㎜미만)	표면처리	2.1	㎡	53		111	3
	망상균열	표면처리	1.95	㎡	53		103	3
	긁힘	단면보수	0.16	㎡	225		36	3
	재료분리	단면보수	0.03	㎡	225		7	3
	보수부 박리	단면보수	0.04	㎡	225		9	3
개략공사비						금액(천원)
순 공사비						7,293
제경비 (순공사비의 50%)						3,646
총 공사비						10,939