서강대교 점검결과 및 조치계획

구분	점검구간 및 위치	지적사항(점검사항)	조치방안	비고
교량 기획	본교(상류측P24 ~ P25)	차량방호울타리 손상	일상유지보수공사로 정비 예정	사진1
	본교(상류측P21 ~ P22)	보도부 동결,융해에 따른 포장재 골재분리	주의관찰	사진2
교량 관리	PSC BOX	PSC Box 캔틸레버 단부 철근부식 및 박리	일상유지보수공사로 정비 예정	사진3
	PSC BOX	켄틸레버 측면 열화 및 균열 발생	일상유지보수공사로 정비 예정	사진4,5
	PSC BOX	프리캐스트 중분대 열화	일상유지보수공사로 정비 예정	사진6,7
특수 교량	아치교(상류 보강형)	정착구 누유 흔적	일상유지보수공사로 정비 예정	사진8
	P8 캔틸레버 상류측 보도하부	콘크리트 백태 및 누수	일상유지보수공사로 정비 예정	사진9
강구조 교량팀	아치리브(하류측)	물고임 및 녹 발생(14개소)	일상유지보수공사로 정비 예정	사진10
		공사용 잔재 방치	일상유지보수공사로 정비 예정	사진11
		볼트 연결판 누수흔적	일상유지보수공사로 정비 예정	사진12
강남 일반 교량팀	램프 B RB5~RB6	차량방호울타이 하단레일	일상유지보수공사로 정비 예정	사진13
	램프 B RB5~RB6	차량방호울타이 하단레일	일상유지보수공사로 정비 예정	사진14
	램프 A1 받침몰탈	받침 몰탈균열(0.2mm이하)	일상유지보수공사로 정비 예정	사진15
강북 일반 교량팀	접속교 상부	배수구 막힘 3개소	일상유지보수공사로 정비 예정	사진16
		측구 아스팔트 일부 손상	일상유지보수공사로 정비 예정	사진17
	접속교 하부	교각코핑부 및 점검통로 손상	일상유지보수공사로 정비 예정	사진18
		교량 받침 균열 발생	일상유지보수공사로 정비 예정	사진19
기 술 점검팀	본교 상류측 P9	P9 점검로 조류둥지	일상유지보수공사로 정비 예정	사진20
	본교 상류측 P9	P9 신축이음 하부 누수 흔적(2개소)	주의 관찰	사진21
	본교 상류측 PSC박스내부	박스내부 상면 누수흔적 4개소	주의 관찰(에폭시 보수부)	사진22
		PSC 박스 내부 상면 콘크리트 공동 (P23~P24)	일상유지보수공사로 정비 예정	사진23

붙임 : 점검사진 1부.  끝.

점  검  사  진

사진1	P24 ~P25 차량방호울타리 파손	사진2	P21~P22 보도부 동결,융해에 따른 포장재 골재분리
사진3	캔틸레버 단부 철근부식 및 박리	사진4		캔틸레버 단부 열화 및 균열 발생
사진5	캔틸레버 단부 열화 및 균열 발생	사진6		프리캐스트 중분대 표면 열화
사진7	프리캐스트 중분대 표면 열화	사진8		케이블 정착구 누유 흔적

사진9	P8 점검구(보도상) 바닥판 하부 누수	사진10	아치리브 물고임 및 녹발생
사진11	상류측 보강형 내부 정착구 누유 확인	사진12		하류측 보강형 내부 정착구 누유 확인
*		*
사진13	차량방호울타리 하단레일 휨 B5~B6	사진14	차량방호울타리 하단레일 파손 B5~B6
*
사진15	A1 받침몰탈 균열(0.2mm이하)	사진16		배수구 막힘 3개소

사진17	측구 아스팔트 일부 손상	사진18	교각 코핑부 및 점검통로 도장탈색
사진19	교량 받침 콘크리트 균열발생	사진20		(P9)조류 둥지 제거 필요
사진21	(P9)신축이음 하부 누수 흔적	사진22	(상SEG12) PSC 박스 내부 상면 누수 흔적
사진23	(상류 P23~P24) PSC 박스 내부 상면 콘크리트 탈락