검 토 의 견 서

▫ 서울역고가 P4 기둥 수직균열에 대한 의견

[현황]

수직균열 (cw=0.5mm)

기둥내부 배수관 - 상부	기둥내부 배수관 - 하부

- P4 수직균열 위치의 내부 삽입 배수관 조사결과, 단면 중앙부 삽입된 것으로 확인됨.

(“P4 중앙부 종단면도” 참조)

- 수직균열부를 따라 배수관 고정을 위한 앵커 다수 관찰됨.

- 균열폭 진행성 판단을 위해 균열부에 부착한 페이퍼의 변화 없음.(향후 지속관찰 예정)

P4 중앙부 종단면도

[검토의견]

- P4 내부 삽입 배수관은 기둥 중앙부에 깊이 삽입되어 수직균열의 발생 원인으로 보기에는 가능성이 희박함.

- 균열의 상 ․ 하부 끝단의 균열폭이 중간부에 비하여 점차적으로 가늘어지는 형상으로서 비교적 안전율이 높은 하부구조 기둥부재의 구조적인 결함에 의한 균열은 아닌 것으로 판단됨.

- 배수관 고정을 위한 기존 앵커(부식)들을 따라 발생된 상태로서 앵커 타공시의 충격 및 앵커의 부식이 주요 원인으로 판단됨.

2015년 4월 29일

자문위원 :     공학박사  양 승 이

[기타 - 신축이음 하부 박락]

신축이음 하부 박락	박락부위 제거(응급 조치)

신축이음 하부 박락	박락부위 제거(응급 조치)

탈락된 박락부위 전경